Лекция 7.Титан қожын тұздар балқымасында хлорлау технологиясы

Біздің елімізде TiCl4-ті Ti қождарын хлорлы тұздар балқымасында хлорлау арқылы алады. Тазартылған TiCl4 өндіру технологисы келесі кезеңдерден тұрады:  -шикізатты дайындау  - хлорлау - хлоридтерді конденсациялау - TiCl4-ті тазалау  - хлоридтік қалдықтарды қайта өңдеу

Өндірістік практикада Ti бар шикіқұрамды хлорлау үшін келесі 4 әдіс қолданылады:

- Брикеттелген шикіқұрамды шахталы эл.пештерде хлорлау.

- Брикеттелген шикіқұрамды үздіксіз жұмыс істейтін шахт.хлораторларда хлорлау.

- Майдаланған шикіқұроамды сілтілік және сілітілік жер металлдар хлоридтерінің балкымасында хлорлау.

- Майдаланған және түйіршіктелген шикіқұрамды қайнау қабатында хлорлау.

Осылардың ішіндегі кеңінен қолданылады. Үшінші әдістің артықшылығы:

- Брикеттеу және кокстеу кезеңдері болмайды, яғни технологиялық схема жеңілдетіледі.

- Балқыманың қарқынды түрде (барботаж) араластырылуы тиімді масса және жылу алмасуды және жоғары меншіктік жұмыс өнімділігін қамтамасыз етеді.

- Булы Газдың қоспадағы порциалдық серпімділіктің (порционная упругость) өсуі TiCl4 –ң кондесациялануын жеңілдетеді.

- Процессті біршама төмен t-да (730-830°С) жүргізу мүмкіндігі тезхникалық TiCl4-тің Al, Fe, Si және S,C-сі бар қоспаларменластануын төмендетеді.

- Шикізітқа құрамындағы: Na, K, Mg және Ca  тотықтары бойынша қатаң талптар қойылмайды.

- Балқымада хлорлау CO2  түзумен жүреді (CO емес). СО-ң көп мөлшерде түзілмеуі жарылыс қауіпті қоспаның түзілуіне мүмкіндік бермейді және жабдықты пайдалануда жеңілдетеді.

Ті қожын хлорлау хлорлы тұздар балқымасында t-ра 750-850°С жүргізеді. Хлоратордағы балқыма ретінде Mg электролизерлерінің пайдаланылған электролитін қолданылады. Құрамы %; 50-80-KCl; 5-10-NaCl; 8-10-СaCl2; 4 - 5-MgCl2; балқымадағы TiO2-ң конц.1,5-5%. С=2-5%; Me тотықтарын хлорлау процессін негізгі келесі теңдеумен көруге болады:

MeO+nCl2=MeCln0.5O2

Хлоридтерді алу үшін негізгі газ түріндегі хлорды қолданылады сондай-ақ NaCl, CaCl2, FeCl3, CCl4, HCl-ды пайданалуға болады. Процесс нәтижесінде хлоридтермен оксихлоридтер түзіледі. Ме хлоридтерінің Tб-Tқ әртүрлі яғни хлорлау өнімдерін конденсациялау процессінде хлоридтерді бөлуге болады. Ме тотықтарының хлорлану дәрежесі әртүрлі. Хлорлану дәрежесі төмендеуі бойынша келесі қатармен көрсетуге болады: K2O → Na2O → CaO → MnO → TiO2→ Al2O3→ SiO2

Ti дейінгі металдың (осы қатардағы) Cl тартылыс күші үлкен оларды тікелей хлорлап алуға болады, ал MgO, TiO2, Al2O3, SiO2, оттегіге тартылысы Cl қарағанда күштірек болғандықтан процессті т-с-шға қатысуымен ғана жүргізуге болады, яғни хлорлау кезінде бөлінген O2 басқа элементпен (С) байланыстыру қажет. Т-с-ш ретінде әдетте көміртегі қолданылады. Ол оттегімен CO және CO2 түзеді.

MeO2 +  Cl2 + C = MeCl2 + CO2

MeO2 + 2C + Cl = MeCl2 + 2CO

800С негізінен CO2 түзіледі, одан жоғары температурада CO түзіледі. Процессте жүретін барлық реакциялар экзотермиялық Ti хлорлау процессін келесі реакциямен көрсетуге болады.TiO2 + C + 2Cl2 = TiCl4 + CO + Q

TiO2 + 2C + 2Cl2 = TiCl4 + 2CO + Q

Ме хлорлануы келесі реакциямен жүреді.

Ti3O5 + 2.5C + 6Cl2 = 3TiCl4 + 2.5CO2

FeO + C + 1.5Cl2 = FeCl3 + CO

2FeO + C + 2Cl2 = 2FeCl2 +CO2

Al2O3 + 1.5C + 3Cl2 = 2AlCl3 + 1.5CO2

2MgO + C + Cl2 = 2MgCl2 + CO2

2CaO + C + 2Cl2 =2CaCl2 + CO2

MnO + C + Cl2 = MnCl2 + CO

SiO2 + C + 2Cl2 = SiCl4 + CO2

V2O5+ 1.5C + 3Cl2 = 2VOCl3 + 1.5CO2

Cr2O3 + 3C + 3Cl2 = 2CrCl3 + 3CO

Егер Clреакцияға толық түспесе, онда газдармен бірге әкетіледі. Анодтық Cl газ құрамында оттегі болған жағдайда келесі реакциялар жүруі мүмкін.

TiCl4 + Q = TiO2 + 2Cl2                                   SiCl4 + O2 = SiO2 + 2Cl2

Келесі реакциялар бойынша фосген түзілуі мүмкін:

CO + Cl2 = COCl2

2CO = C + CO2

TiO2 + 2COCl2 = TiCl4 + 2CO

Булы газдық қоспасындағыCO2 Co қатынасы 15/1 қатынасындай. Процесс барысында балқымада FeCl2, CaCl2, MgCl2, MnCl2, CrCl3 т.б. қоспалар жиналады, яғни балқыманың физикалық қасиеттері өзгереді тұтқырлығы беттік керілісі өседі, хлорлау процессінің жылдамдығы төмендейді. Сондықтан балқыманың бір бөлігін (10-15%) хлоратордан құйып алып, орнына жаңа электролит құяды.

Бұл кездегі TiO2 және балқымамен жоғалымы 0,4-0,5% TiO2  TiCl4 өту дәрежесі 94-96%. Процесс тиімділігіне балқыманың құрамы мен қасиеті, процесс  температурасы Cl концентрлі т.б. факторлар әсер етеді.

Хлорлау процессін тұзды хлораторларда жүргізеді. Хлоратордың қабырғасына графит электродтар орнатылған, хлораторды жұмысқа қосқанда айнымалы ток трансформаторына қосылып балқманы қыздырады. Хлоратордың төменгі жағында Cl беретін арнайы фурмалары бар (анодтық Cl газ Cl2 90% кем емес). Балқыманы арнайы ледкалардан ағызып алады. Хлоратор төбесінде шихта беретін және булы газ қоспасын әкететін саңылаулары бар.

Процесстің кемшілігі:

1)Хлоратордағы балқыманы жүйелі түрде жаңартып отыру қажеттілігі Ti  С жоғалымын тудырады

2) Қалдықтардың қоршаған ортаға зиянды әсері ( 1т TiCl4 200кг титан хлораторының пайдаланылған балқымасы (ОРТЖ – ТХПБ))

3)Хлораторлардың қызмет ету мерзімі 1,5-2 жыл

4) Пайдаланылған балқыма мен Nb, Ta, Sr, Cr, Mn, Sc жоғалымдары үлкен. (,V, мен ,Sc, ғана бөліп алады)

7.1 Булы-газды қоспаны конденсациялау

Хлоратордан шыққан температурасы 600-800С булы газдық қоспаның құрамы күрделі. Онда:

1.Газдар СО; СО2 ; СОСl2 ; HCl; N2  Cl2

2. Қайнау температурасы төмен хлоридтер (қалыпты шартта сұйық куйде  болады) TiCl4 ;:SiCl4  ;VOC; CCl4 ;SiOCl6   ;C2OCl4  т.б.

3. Қайнау температурасы төмен ( Қалыпты шартта қатты күйдегі  хлоридтер): FeCl3  AlCl3

4.Қайнау температурасы жоғары хлоридтер:CaCl2 ,MgCl,2  ,MnCl 2 ,FeCl2,  KCl3  ,NaCl, CaCl Бұлардың басым бөлігі тұман ретінде газдармен әкетіледі.

Булы газдық қоспа (ПГС) құрамы %:TiCl4 -63.8, SiCl4-1 AlCl3-1.9, FeCl3-0.5, FeCl2-0.3, N2-9.4, CO2-21 т.б. газдар -0,37, қатты заттар -1,73.

Хлоратордан шыққан булы-газды қоспа конденсациялау жүйесіне түседі.

Өндірістік конденсациялау жүйесі үш топқа бөлінеді:

1)Бөлектелген жүйелер

2)Құрамдастырылған жүйе

3) Біріктірілген жүйе

1.Бөлектелген жүйе шаң тұту  камераларынан (куллерлер) екі конденсатордан тұрады.

Булы газды қоспа куллерлерде суйыды (бірінші куллерда) екіншісінде суып Ca, Mg, Mn, Cr, Al  хлоридтер ұсақ дисперсиялық  түйіршіктер түрінде конденсацияланады. Олар үздіксіз әкетіліп отырылады. Булы газды қоспа қатты түйіршіктерден тазартылу үшін рукавтық фильтрлерге түседі. Фильтрдегі температура TiCl4 конденсациялану температурасынан жоғары болуы тиіс.Тазартылған газ сеппеленіп суытылатын екі конденсаторларға түседі. Сеппелену суытылған TiCl4 пен жүргізіледі. Суытылу температурасы неғұрлым төмен болса (-10С) TiCl4 жоғалымы соғұрлым төмен болады.

Газдар әк сүтімен сеппеленетін скруберлерде Cl фосген, HCl тазартылып атом тасталады.

2.Құрамдастырылған жүйеде рукавтық фильр жоқ, нәтижесінде конденсацияланған TiCl4 қатты түйіршіктер көп яғни пульпаны тұндырады, одан TiCl4 буландырады.

3.Біріктірілген жүйеде булы-газды қоспа бірден конденсаторға түседі нәтижесінде құрамында қатты түйіршіктері көп пульпа алынады. Өңғдеу күрделі, бірақ құрылғылар жинағы орнатылған.

Егер Clреакцияға толық түспесе, онда газдармен бірге әкетіледі. Анодтық Cl газ құрамында оттегі болған жағдайда келесі реакциялар жүруі мүмкін.

TiCl4 + Q = TiO2 + 2Cl2                                   SiCl4 + O2 = SiO2 + 2Cl2

Келесі реакциялар бойынша фосген түзілуі мүмкін.CO + Cl2 = COCl2

2CO = C + CO2                                      TiO2 + 2COCl2 = TiCl4 + 2CO

Булы газдық қоспасындағыCO2 Co қатынасы 15/1 қатынасындай. Процесс барысында балқымада FeCl2, CaCl2, MgCl2, MnCl2, CrCl3 т.б. қоспалар жиналады, яғни балқыманың физикалық қасиеттері өзгереді тұтқырлығы беттік керілісі өседі, хлорлау процессінің жылдамдығы төмендейді. Сондықтан балқыманың бір бөлігін (10-15%) хлоратордан құйып алып, орнына жаңа электролит құяды.

Бұл кездегі TiO2 және балқымамен жоғалымы 0,4-0,5% TiO2  TiCl4 өту дәрежесі 94-96%. Процесс тиімділігіне балқыманың құрамы мен қасиеті, процесс  температурасы Cl концентрлі т.б. факторлар әсер етеді.

Хлорлау процессін тұзды хлораторларда жүргізеді. Хлоратордың қабырғасына графит электродтар орнатылған, хлораторды жұмысқа қосқанда айнымалы ток трансформаторына қосылып балқманы қыздырады. Хлоратордың төменгі жағында Cl беретін арнайы фурмалары бар (анодтық Cl газ Cl2 90% кем емес). Балқыманы арнайы ледкалардан ағызып алады. Хлоратор төбесінде шихта беретін және булы газ қоспасын әкететін саңылаулары бар.

Процесс кемшілігі:

1)Хлоратордағы балқыманы жүйелі түрде жаңартып отыру қажеттілігі Ti  С жоғалымын тудырады

2) Қалдықтардың қоршаған ортаға зиянды әсері ( 1т TiCl4 200кг титан хлораторының пайдаланылған балқымасы (ОРТЖ – ТХПБ))

3)Хлораторлардың қызмет ету мерзімі 1,5-2 жыл

4) Пайдаланылған балқыма мен Nb, Ta, Sr, Cr, Mn, Sc жоғалымдары үлкен. (,V, мен ,Sc, ғана бөліп алады)