8  Техникалық титан тетрахлоридін қоспалардан тазарту

Техникалық TiCl4 құрамында еріген күйдегі және механикалық жүзгіндер түріндегі қоспалар: газдар (N2, Cl2), бірқатар элементтер хлоридтері (SiCl4, SnCl4, VOCl3, CrOCl2, AlCl3, SiOCl6)Ti оксихлоридтері(TiOCl2, NbCl5, TaCl5, SOCl2), органикалық қоспалар (COCl2, CCl4, CS2, C6Cl6) механикалық қоспалар (FeCl2, TiO2көмір түйіршіктері).

SiCl4, VOCl3, VCl4, CCL4, SOCl2-TiCl4 араласып ертінді түзеді. Салалық стандарт TiCl4 құрамындағы қоспалврға белгілі шектеулер жүрізеді.

Техникалық  қоспалардан әртүрлі физикалық (тұндыру, сүзу) химиялық массаалмасу (ректификация дистиляция т.б.) әдістермен тазалайды .

8.1  Техникалық титан тетрахлоридін V-ден тазалау

V-тазалауды химиялық жолиен Al ұнтағын (Cu ұнтағын) қосу арқылы жүргізеді. Нәтижесінде TiCl3 түзіледі, ол VOCl3 ерімейтін VOCl2 дейін тотықтырады:

3TiCl4+Al=3TiCl3+AlCl3

VOCl3+TiCl3=TiCl4+VOCl2

TiOCl2+AlCl3=AlOCl+TiCl4

Құрамында VOCl2, TiCl3, AlOH бар тұнбаны V-ден бөліп алуға жібереді. Процессті әдетте араластырғышы бар реакторларда жүргізеді. Алынған суспензияны сүзуге немесе тұндыруға бағыттайды.Техникалық TiCl4 V тазартылғаннан кейін Me Ti сапасын төмендететін еріген қосындылардан тазартуға түседі.

8.2 Техникалық титан тетрахлоридін тазартудың ректификациялық әдістері

Техникалық TiCl4  V-ден  тазартылғаннан кейін мeталдық Ti сапасын төмендететін еріген қоспалардан түседі.

Процесс ретификациялық және дистиляциялық коллоналарда  жүргізіледі. Әдіс TiCl4 басқа хлоридтердің  қайнау температурасындағы айырмашылықтарына негізделген. TiCl4 атом қысымдағы  қайнау температурасы =136,2С

Ректификация –деп сұйық және бу фазаларының арасындағы көп рет қайталанатын қатынасының нәтижесінде жүретін процесс. Жүйе  теңсіздік күйден болады, бу мен сұйық  қарама-қарсы бағытта қозғалады.

Ректификациялық коллонада  компонентттердің әрбір қатынасы нәтижесінде (бу  және сұйық фазаларының), фазалар арасында  бөлінуі жүреді, жүйе т-т күйге ұмтылады. Бу қайнауы төмен компоненттермен байытылады, ал сұйық қайнауы жоғары компоненттерімен байытылады.TiCl4 V тазартылған соң 60С қыздырылып реакциялық каллонаның ортаңғы бөлігіне беріледі.

Техникалық TiCl4 коллонада астынан берілген TiCl4 буымен араласып, бастапқы қоспадағы SiCl4 (қайнау температурасы=580С) COCl2 және TiCl4бір бөлігі буланып жоғары ұшады, калонканың жоғарғы жағында үстіңгі жағынан  берілген флегмамен (сұйық) араласады. Нәтижесінде будан қайнауы жоғары компоненттер TiCl4, TiOCl2, т.б. конденсацияланады, бу қайнауы төмен компоненттерімен байытылады. Бу каллонаның үстіңгі жағынан сумен суытылатын дефлегматорға түседі, мұнда SiCl4, COCl2, TiCl4 (бір бөлігі) конденсацияланып сұйықтың (флегма) бір бөлігі каллонаға сеппелеуге жіберіледі, бір бөлігі өнім ретінде SiCl4 бөліп алуға түседі, оның құрамында TiCl4 кезеңге қайтарылады.Процесте конденсацияланбайтын газдар ;CO, CO2, N2 және фозген жиналады. Олар гидроэлетвор арқылы фозгенді  тазалайды арықарай атм тасталады. Каллонканың төменгі жағынан TiCl4 үздіксіз шығарылады. Оның құрамында Ti өнім хлориді т.б. компоненттер бар. Бұл сұйықтық бір бөлігі дистиляциялық каллонаның куб буландырғыштарына түседі. Онда TiCl4 және TiOH2 жартылай буланады, жоғары көтеріліп флегмамен араласады TiCl4 байытылған бу  дифлегматорға түседі, онда TiCl4конденсацияланады. Бір бөлігі дайын өнім ретінде жинағышқа түседі , бір бөлігі флегма түрінде  каллонаға беріледі. Қайнауы жоғары хлоридтер қоспалары (TiOCl3, FeCl3, AlCl3, NbCl3т.б.) кубтық қалдықта  қалады. Дистилят таза TiCl4 техникалық TiCl4 таза TiCl4 бөліп алу дәрежесі 96%.

Техникалық көрсеткіштері:

Температура ректификациялық коллонаның  төменгі жағында 140-1500С; - жоғары жағында 132-1350С; флегма 100-1200С.

Дистиляциялық коллонада - төменгі жағында 137-1380С, жоғары жағында 134-1360С, флегманың температурасы 50-1000С.