12-лекция.Глиноземді нефелиндер мен алуниттерден өндіру

12.1 Глиноземді нефелиндерден өндіру

Нефелиндерде алюминий оксидтерінен басқа сілтілік металдар натрий мен калий болады. Көбінесе олардың мөлшері жеткілікті  мөлшерде натрий алюминатын түзуге жетеді. Қосымша нефелиндерден поташ пен сода алынады.

Нефелин концентраты мен әктас 0,1мм дейін майдаланып, айналмалы құбырлы пештерде 1250-13000С температурада құрғақ әдіспен күйежентектейді.  Күйежентектеу процесі негізінде келесі химиялық реакция жатыр:

(Na,K)2О·Al2O3·2SiO2+4СаСО3=(Na,K)2О·Al2O3+2(2CaO·SiO2)+4CO2

Жентекті майдалап, араластырғыштарда 70-800С температурада айналымды ерітіндімен ерітінділейді. Шламды бөлгеннен кейін ерітінді кремнисіздендіріледі де, толық карбондалдырылады.Түзілген алюминий гидрооксиді жуылған соң қыздырылады. Ерітінділеуден алынған ерітіндінің жартысына жуығы айналымға кетеді, ал қалған жартысы буландыруға жіберіледі. Буландырылған ерітіндіден алдымен сода Na2CO3·H2O кристалданады, ал қосымша буландырғаннан кейін поташ K2CO3 бөлініп алынады.

12.2 .Глиноземді алуниттерден өндіру технологиясы

Алунит құрамындағы глинозем күкірт қышқылды алюминий түрінде болатын минерал. (К,Na)2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3 алунитті өңдеу әдісінің ерекшелігі процестен алюминиймен байланысқан SO3 – ті жеңіл шығару.

Принципиальдік ерешелігі алунитті қайнау қабатында сусыздандыру және тотықсыздандыра күйдіру процесін бөлек жүргізу. Сусыздандыру реакциясы: t= 500-5200C

1) (К,Na)2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3→ (Na,K)2SO4 Al2(SO4)3 + 2Al2O3 + 6H2O

2)Тотықсыздандыру реакциясы: t= 520-5400C

(Na,K)2SO4 Al2(SO4)3 + 2Al2O3 +3CO → (Na,K)2SO4 + 3Al2O3 + 3SO2 + 3CO2

500-520 температурада сусыздандыру толық жүрмейді, ал жоғары температурада түзілетін γ - Al2O3 реакциялық қабілеті төмен. Осындай себептермен тотықсыздану реакциясының температурасы шектейді. Газдағы ангидрид мөлшері 75% жетеді. Күйдірілген өнімді Na2Ok еріт – де ерітінділейді(атмосфералық қысымды). Нәтижесінде құрамында 100 г/дм3 Al2O3 б 30- 40 SO3, αk = 1.8-1.9. ерітінді алынады. Алынған алюминаттық сульфаттық ерітіндіні Байер әдісімен өңдейміз. Пештерде жылуды газдардан алады.тастанды газдар шаңнан циклондарда тазартылады. Майда шаңдарды электрофильтрде жүргізеді. 1 т глиноземға 6,7 т кен, 700 м3 газ 7 т бу қолданылады.Қосымша күкіртті газ және калий сульфаты алынады.