15-лекция.Титан-магний және алюминий өндірісінің қалдықтарын өңдеу жолдары.

Техникалық мүмкін және экономикалық тиімді болып табылатын өнім алу үшін келесі өңдеулерді қолдануға болады:

1) болат өндірісі  - титаны бар қалдықтарды (жарамсыз кеуекті, стуржки, титан балқымасының қалдықтар) ферротитан алуға қолданылады.

2) Алюминді ванадийлі пульпадан 5 тотықты ванадий алу – ильменит концентратында 0,2% V2O5 ,бар, тотықсыздандыра балқытқанда ванадий қожға өтеді.Титан қожын хлорлағанда 70% жуығы техникалық TiCL4  - те VOCL3 түрінде болады. Ванадийдің титан кеуегінде болуы оның сапасын төмендетеді. Төртхлорлы титанды ванадийден тазарту үшін алюмин ұнтағын қолданады. Пульпада V2O5 5-12% түрінде болады. Пульпаны өңдеудің бірінші оперциясы төртхлорлы титанды буландырып ұшырып, ал ванадийді балқымада шөктіру. Содан балқыманы хлорлап, конденсат – сұйық қоспа TiCL4  + VOCL3 алынады. Реактификация арқылы үш өнім: техникалық TiCL4, таза VOCL3 және аралық өні байытылған VOCL3. таза VOCL3 – ті тауарлық өнім ретінде және ванадий тотығын алуға жібереді. Ал ванадийдің бес тотығынан линатура, легірлеу үшін металдық ванадий алуға қолданылады.

3) Титан кеуегін сорттау және қалдықтарды өңдеу – Блокты өңдегенде аынатын титан кеуегінің қалдықтарын төменгі сапалы титан кеуек маркалы комплексті ТГ – Тв (титановая губка твердая) брикеттелген түрде алуға жібереді. Бұл марканы болатты легірлеуге немесе лигатура алуға жібереді. Негізгілері – ұнтақ металлургиясы арқылы тазалуға арналған фильтрге яғни, бұйым жасауға;  - Көп рет ұсақтап және түйіршік бойынша сорттап конденсациялық ұнтақ алуға; - қалдықтарды рафинирлеу( элетролиттік, термиялық); - Хлорлауға қайтаруға болады;Балқыған қож және шойын 1500 – 18000С температурада  болады. Осыған ылғал түссе жарылыс болуы мүмкін. Адамдар күйіп қалады. Электр пешімен жұмыс істегенде электр тоғын байқау қажет.Өндірістік қауіпті болып тағы да қозғалатын аппараттар және машиналар, шихта тиегіштер болуы мүмкін.

5.Глиноземді өндірудің гидрохимиялық (Пономарев-Сажин) және басқа да құрамдастырылған әдістері нефелиндерді өңдеудің гидрохимиялық әдісі - Пономорев- Сажин әдісі. Жоғары кремнийлі материалдарға қолданылады. Әдістің мәні – нефелиндерді жоғары температурада      (260оС жоғары) автоклавта өңдеу, концентрациясы жоғары сілтілік ерітіндімен 400-500 г/л өңдеп, натрий-кальций гидросиликатын түзеді. Сілтілермен өңдеген кезде Al2O3 ерітіндіге нашар өтеді, себебі ерітінділеу кезінде алюминаттар мен силикаттар әрекеттесіп, сілтілік алюмосиликаттар түзеді, бірақ егер әктастың қатысуымен ерітінділесе Al2O3, Na және К алюмосиликаттары түрінде ерітіндіге өтеді, ал SiO2 кальций силикаты түрінде тұнбаға өте береді.

(K,Na)2O∙Al2O3∙SiO2+Ca(OH)2+2NaOH+2H2O= (K,Na)2O∙2CaO∙2SiO2∙nH2O↓+2NaAl(OH)4

Артықшылығы:

1. қымбат кезең – күйежентектеу кезеңі жоқ;

2 Әктастың шығыны төмен.

Кемшілігі:

1 сілтінің көп мөлшерде айналымда болуы;

2 Концентрациялы сілтілік ерітінділермен жұмыс