13.3 Төмен легірленген болат

Төмен легірленген болаттың құрамындағы көміртегі 0,22 %-дан аспайды, және шағын мөлшерде легірлеуші элементтерден тұрады. Құрамында 0,4-0,7% және 1,2-1,6% Mn, 0,6-1,2% Si-мен легірленген болат ыстық деформацияланған немесе термиялық өңделгеннен кейін пісірілген және тойтарылған күйінде құрылыстық, көпірлік конструкцияларында т.б. қолданылады.

Марганецті 19Г және 14Г болаттар мұнай тасымалдауда, 35ХС,  25Г2С – арматураларда және  темір-бетон конструкцияларында пайдаланылады.

Төмен легірленген болаттың суыққа төзімділік қабілеті (8-- кесте), оны Сібірде, Қиыр Шығыста қолдануға жарамды етеді. Әсіресе құрылымына карбид, нитрид түзетін легірлеуші элементтер енгізілген болаттың пайдалану қасиеттері жоғары. Мысалы, термиялық өңделген 12ГН2МФАЮ маркалы болат. Көміртекті болаттың орнына жұмсалған төмен легірленген болат металды 15...30, кейде 50%  үнемдейді (0,2 = 400...600 МПа, болғанда).

Төмен легірленген болат шынықтыру, төмен температуралы босату, немесе нормальдау сияқты термиялық өңдеулерден кейін қолданылады.

13.4  Арматуралық болаттар

Темір бетонды конструкцияларды арқаулау үшін көміртекті немесе төмен легірленген болат (9-кесте) қолданылады. Арматуралық болаттар тегістелген немесе профильді дайындамалар ретінде шығарылады. Беріктігі термиялық және термомеханикалық өңдеулермен нығайтылады. Арнаулы мемлекеттік стандарттармен бекітілген А-I, А-II, А-III кластағы болаттар кернеу туындамайтын конструкцияларға қолданылады, кернеу туындайтын темір  бетондарды арқаулауға А IV, А-V, А-VI  кластары қолданылады.

9- кесте.  Арматуралық болаттар

| Кластары | Болаттың маркалары | в, МПа | 0,2 МПа | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А- 1 А- II А- III А- IV А- V А- VI | Ст3 (сп,пс,кп) Ст5 сп2, 18 Г2С 35ГС, 25Г2С 80С, 20ХГ2Ц 23Х2Г2Т 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР | 380 500 600 900 (800) 1050 (1000) (1200) | 240 300 400 600 (600) 800 (800) (1000) | 25 19 14 6 (7) (7) (6) |
| Е с к е р т у. Кепілденген қасиеттері: ыстықтай тойтарылған күйінде жақшасыз, термомеханикалық және термиялық нығайтудан кейінгі күйі жақшаның ішінде берілген. |  |  |  |  |

13.5 Цементтендірілетін конструкциялық (машина жасайтын) легірленген болаттар

Автомобильдің көптеген тетіктерінің ( тісті доңғалақ, беріліс қорабының білігі, шпиндель т.б.) беріктігін нығайту үшін цементтендіру жүргізіледі.

Цементтендірумен беріктігін нығайтатын тетіктерді дайындауға  төмен көміртекті (0,15-0,25 % С ) болат қолданылады, легірлеуші элементтер    0,2 - 0,44 %  болады.

Төмен және орта легірленген болат бұйымдарының пайдалану қасиеттері оның беткі қабаты мен өзегінің қасиеттерінің үйлесімділігіне байланысты қалыптасады. Беткі қабатының қасиеті құрамындағы көміртегінің мөлшерімен анықталады. Термиялық өңделгеннен кейінгі механикалық қасиеттері бойынша болат беріктігі орташа нығайтылатын ( т   700 МПа) және беріктігі жоғары нығайтылатын (т ≥ 700 МПа) болып екі топқа ажыратылады.

Бірінші топқа - 15ХФ, 15Х, 20Х болаттар  жатады. Цементтендірілгеннен кейін майда шынықтырылады. Орташа күш түсетін шағын өлшемді тетіктерді жасауда пайдаланылады.

Екінші топқа - 12ХН3А, 20ХН3А, 20ХН4А болаттар жатады. Үлкен күш түсетін, тозуын жеделдететін ортада жұмыс атқаратын және ірі өлшемді тетіктер ( біліктер, поршеньнің саусақтары, тісті доңғалақтар т.б.) жасауда қолданылады.

Ерекше жауапты- әуе, су көліктерінің тетіктерін жасауда 18Х2Н4ВА, Х2Н4МА болаттар  қолданылады.

Жиі қолданылатын цементтендірілетін болаттардың термиялық өңдеу реті, механикалық қасиеттері 10- кестеде келтірілген. Дайын бұйымдардың беткі қабатының қаттылығы  HRC 60, өзегі  HRC 20-40 шамасында болуы керек. Аса қымбатқа түсетін никельді үнемдеуді көздеп, хромдыникельді болаттардың орнына 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГТ болаттарын жұмсауға болады. Мұндай болаттар ірі көлемді, жауапты тетіктер жасауда өндірістің жаппай өнімдер шығаруында қолданылады.

13.6  Конструкциялық  (машина жасау ) жақсартылатын легірленген болаттар.

Мұндай болат,  құрамында 0,3...0,5% көміртегі бар, көміртекті немесе легірленген болаттан тұрады. Болат құрамына қарай 820- 8800С майда шынықтырылып, 550- 6800С-та  босатылады. Аталған термиялық өңдеу жақсарту деп аталады. Осылай өңделген болаттың құрылымы- сорбит. Аққыштық шегі жоғары, қайталанып түсетін  циклді немесе соққы күшіне төзімді, төмен температурада жұмыс атқару қабілеті бар. Тұтқырлық қоры  (КСU, KCT, KIC) бар, төзімділік шегі жоғары. Сонымен қатар жақсартылатын болаттардың қыздырылу тереңдігі жақсы, босатудағы морттыққа әсері төмен болу керек.

Қыздырылу тереңдігі толығымен жеткен болаттың  механикалық қасиеттері, әсіресе морт сынуға қарсылығы жоғары, суыққа сынғыштық табалдырығы  төмен.

Жақсартылатын болаттардың беріктігі, тұтқырлығы жоғары және қыздырылу тереңдігі жақсы.

Жақсартылатын болаттардың легірлену қарқыны, қыздырылу тереңдігі   11- кестеде келтірілген.

Жақсартылған болаттардың құрамындағы кремний 0,17-0,37% ,марганец  0,5-0,8 % , фосфор  мен  күкірт  0,035 %  төмен.

Жақсартылатын 30Х, 40Х болаттардың қыздырылу  тереңдігі               Дкр = 15...20мм. Босатудан кейін шапшаң суытылады. 30ХМ, 40ХГ, 30ХГТ болаттарында Дкр=20...25мм. Қыздырылу тереңдігін көтеру үшін хромды болаттар қосымша марганецпен (40ХГ), бормен (40ХГ), молибденмен (30ХМ) легірленеді. Қасиеттері жоғары болаттар қатарындағы 20ХГС, 30ХГС – хромансилдер жақсы пісіріледі, беріктік шегі жоғары  в =1200 МПа және КСU= 0,4 МДж/м2 .

Хромдыникельді,  құрамында 1,5 %-ға  дейін никель енгізілген 40ХН, 40ХНМ болаттардың қыздырылу тереңдігі  Дкр = 40мм. Төмен температурада жұмыс атқарудағы тұтқырлық қоры жоғары.

Құрамына  3- 4  %  никель енгізілген қымбат бағалы 38ХН3М, 38ХН3МФА болаттар ең жақсы жақсартылатын болаттар есебінде,              Дкр= 100мм. Мұндай болаттан соққы күші түсетін күрделі формалы тетіктер жасалады. Кемшілігі - кесіп өңделуінің ауырлығында.

13. 7  Рессорлы – серіппелі болаттар

Рессорлы – серіппеллі болатқа қойылатын негізгі талаптар: қанағаттанарлықтай созымталдығы мен серпімділік шегінің биіктігі, қажуға қарсылық көрсетер қабілетінің жоғары болуы. Серіппелер және рессорлар дайындауға көміртекті және легірленген болаттар қолданылады. Құрамындағы көміртегі мөлшері 0,5%-дан төмен болмау керек. Қойылатын талаптар термиялық өңдеу арқылы қамтамасыз етіледі.

Термиялық өңдеу шынықтыру мен орта температурада (300-400ºС) босатудан тұрады. Құрылымы - босатылған троостит. Серіппе және рессор дайындайтын болаттың шынығу тереңдігі оның қимасының бойында  тұтас босату трооститі қалыптасу  керек. Серіппе дайындайтын сымның механикалық қасиеті изотермиялық шынықтыру  (патентирование), соңынан созып, деформациялау   (ε = 95%) арқылы көтеріледі, σизг = 2600МПа. Мұндай   қысым дәрежесіне жету үшін сымның материалы жақсы деформациялануы керек. Мұндай қабілет болу үшін материалдың бастапқы құрылымы жұқа тілімшекті перлиттен тұру керек. Ол үшін болатты балқыған қорғасын немесе тұз құйылған ваннада ұстайды. Өңдеудің бұл түрі патентирование (изотермиялық шынықтырудың бір түрі) деп аталады.

Серіппелер жасау үшін термиялық өңделген болаттармен қатар жоғары көміртекті У7...У12, 65, 65Г, 70 болаттар қолданылады. Ысқылап дайындалған сымды суықтай созумен серіппелер иіледі (серебрянка). Серебрянкадан жасалған серіппелердің ішкі кернеуін азайту үшін 250...300ºС-та қыздыру керек.

Рессорлы – серіппелі болаттардың кейбір маркасы мен механикалық қасиеттері 12 - кестеде келтірілген. Кестеде көрсетілгендей кремниймен, марганецпен легірленген болаттар 200ºС дейінгі температурада қолдануға пайдалы. Жоғары температурада жұмысқа жарамды болаттарға қызуға берік легірлеуші элементтер енгізілген, 3Х2В8Ф (500ºС)-дейін. Жеңіл автомашиналар рессорлары хромдыванадийлі  болаттардан 53ХГФА, 50ХФА т.б. жасалады.

Таттанбайтын 3Х13, 4Х13, 9Х18 т.б. болаттардан агрессиялық орталарда пайдаланатын серіппелер дайындалады.

Қажуға төзімділігін арттыру мақсатымен серіппелер мен рессорлардың беткі қабатын  тойтару арқылы нығайтады. Қимасы кіші серіппелерді жасауға 65, 70 маркалы  көміртекті болаттар жұмсалады.

Серіппелер мен рессорлар жасауда жиі қолданатын болаттың құрамында 1,5-2,8% Si, 0,6-1,2%Mn, 0,2-1,2%Cr, 0,1-0,25%V, 0,8-1,2%W және 1,4-1,7%Ni бар. Бұл элементтер болаттың қыздыру тереңдігін, шынығуын, серіппелік шегін көтереді.

Өндірісте көбінесе кремнийлі 55С2, 60С2А, 70С3А болаттар қолданылады. Кремний  шынығу  тереңдігін  көтереді,   босату   кездегі  мартенситтің ыдырауын тежейді, ферриттің беріктігін нығайтады. Кремнийлі 50С2, 55С2 және 60С2 болаттардың аққыштық шегі мен серпімділігі жоғары  болғандықтан механикалық қасиетін жақсартады.

Аталған серіппелік болаттардан басқа машина жасауда арнаулы серіппелік болаттар мен қорытпаларды  қолдану  кеңінен тараған. Арнаулы болаттардың механикалық қасиетінің жоғары болуымен қатар коррозияға беріктігі, магнитсіздігі, жылуға төзімділігі және басқа қасиеттері болу керек. Ондай болаттар қатарына жоғары легірленген мартенситті (жоғары мөлшерде хром енгізілген, коррозияға төзімді), мартенситті-ескіргіш, аустенитті (коррозияға төзімді, магнитсіз және қызуға берік)  болаттар және т.б. жатады.

12-кесте. Серіппелі болаттардың термиялық өңдеу режімі мен механикалық қасиеттері

| Болат маркалары | Температура, 0С |  | Механикалық қасиеттері (кем емес) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шынықтыру | босату | 0,2 | в | δ |  |
|  |  |  | МПа |  | % |  |
| 65 85 50С2 55С2А 70С3А 60С2ХФА 65С2ВА 60С2Н2А | 840 820 870 870 860 850 850 880 | 480 480 460 460 460 410 420 420 | 800 1100 1100 1400 1600 1700 1700 1600 | 1100 1150 1200 1600 1800 1900 1900 1750 | 10 8 6 6 6 5 5 6 | 35 30 30 20 25 20 20 20 |