13. 8 Төмен температурада жұмыс атқаратын криогенді болаттар

Төмен температурада жұмыс атқаратын болатқа қойылар негізгі талап, оның суыққа сынғыштық табалдырығының мейлінше төмен болуы. Мұндай қасиет болаттың құрамына никель енгізуімен алынады. Төмен көміртекті және аз легірленген болаттың пісіру қабілеті жоғары. Өте төмен температурада (- 196 0 С дейін) пайдаланылатын затты сақтауға немесе тасымалдауға арналған ыдыстарды жасауға жұмсалатын болаттар криогенді саналады. Өйткені оттегінің қайнау температурасынан (-1830С) төменгі температура криогенді аталады. Құрылымы – аустенит. Пайдалану температурасына қарай криогенді болаттар екі топқа бөлінеді.

Бірінші топ -130...-2690С-та пайдаланылатын 10Х14Г14Н4Т; 10Х18Н10Т болаттар, механикалық қасиеттері КСU = 12...20 Дж/см2,               изг = 650 ... 700 МПа.

Екінші топ: Сібірде пайдаланылатын 10ХСНД,   15Г2СФ,   12ГН2МФАЮ  болаттар. Механикалық қасиеттері:   - 400 С- та  КСU = 30...50 Дж/см2   - 700 С- та  КСU = 30Дж/см2,  изг = 520 ... 850 МПа.   Аса төмен температурада (-130... –2690С) сұйытылған газды тасымалдауға арналған цистерналар жасалады.

13.9  Тозуға төзімді болаттар мен қорытпалар

Тозуға төзімді болаттарды қажалып тозатын (тербелістен қажалу, жылжу үйкелісінен қажалу) және соққыдан тозатын деп ажыратуға болады.

13.9.1 Шарикті-подшипникті болаттар

Қажалып тозатын бөлшектер шарикті және роликті подшипниктер, біліктер т.б. Подшипниктердің тетіктері (шариктер, роликтер, құрсамалар) жұмыс атқарғанда айнымалы күштің әсерінде болады. Подшипникке жарамды болаттардың қаттылығы, тозуға төзімділігі түйісіп шалдығу шегінің жоғарылығымен үйлесімді болу керек. Құрамындағы металл емес кірмелердің болмауы аса қадағаланады, себебі мұндай кірмелер мерзіміне жетпей шалдығудан қирауға соқтырады. Мұндайда болаттың қаттылығы жоғары болуы шарт.

Шарикті подшипникті болаттар ерекше топ құрады. Оларға              жоғары көміртекті хромды болаттар ШХ15 (0,95-1,05%C, 1,3–1,65Cr), хромдымарганецтікремнийлі ШХ15СГ (0,95–1,05%C, 0,9–1,2%Cr, 0,4-0,65%Si және 1,3-1,65%Mn) қолданылады. Құрамындағы көміртегінің мөлшері 1%-ға жуық, қыздырылу тереңдігі үлкен. Подшипниктің сақиналары мен роликтерін шынықтыру және босатудан кейін ШХ15 болат үшін HRC 61-65, ШХ15СГ үшін HRC 60-64, ал шариктердің қаттылығы HRC 62-66.

Соққы күші түсетін подшипниктерге цементтендірілетін 20Х2Н4А және 18ХГТ болаттары қолданылады. Цементтендіріліп, шынықтырылып, босатылғаннан кейін беткі қабатының қаттылығы 20Х2Н4А, өзегінде             HRC 58-62,  HRC 35-45.

ШХ4 болат диаметрі 13,5мм шариктерге, диаметрі 10мм роликтерге; ал ШХ15 болат диаметрі 22,5 мм шариктерге, диаметрі 15мм роликтерге;  ШХ15СГ - диаметрі 30мм шариктерге пайдаланылады. Үлкен диаметрлі шариктер үшін ШХ20ХГС, ал агрессиялы ортада жұмыс атқаруға тоттанбайтын 95Х18 болат  қолданылады.

13.9.2  Соққыдан тозуға төзімді болаттар

Мұндай болаттар қатарына жоғары марганецті, Г13 маркалы, тозуға төзімді болат жатады.  Құрамында 1- 1,5% көміртегі, 12...14 % марганец бар. Құрылымы – аустенит, қаттылығы төмен  (НВ 250).  Пайдалану кезінде бөлшектерге түскен үлкен күштің салдарынан болат тойтарылып, оның қаттылығы мен тозуға төзімділігі өседі, болаттың тұтқырлық дәрежесі көтеріңкі қалпын сақтайды.

Болатты құйма, кей кезде ыстықтай деформацияланған күйде пайдаланады. Термиялық өңделуі: -1050 -11000С суда шынықтыру. Босату жүргізілмейді.  Құрылымы – аустенит және карбидтер. Беріктігі көтеріңкі және тұтқырлығы жоғары, созымтал. Г13 болатты Гадфильд болаты деп те атайды. Үйкеліс пен  қысымдық және соққылық кезіндегі тозуға төзімділігі аса жоғары. Оның себебі  жай болатпен салыстырғанда тойтарылу қабілеті көтеріңкі. Соққы  күші түсетін бөлшектерді дайындауда қолданылады. Олар тас жарғыш құралдардың ұштығы, шар диірмендерінің қаптамасы, шынжырлы табандар, темір жол табаны т.б. қолданылады.

13-кесте.   Шарикті-подшипникті болаттың химиялық құрамы,%

| Болат | С | Cr | Mn | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШХ6 ШХ9 ШХ15 ШХ15СГ | 1,05 - 1,15 1,05 – 1,10 0,95 – 1,05 0,95 – 1,05 | 0,4 – 0,7 0,9 – 1,2 1,3 – 1,65 1,3 – 1,65 | 0,20 – 0,40 0,20 – 0,40 0,20 – 0,40 0,90 – 1,20 | 0,17 – 0,37 0,17 – 0,37 0,17 – 0,37 0,40 – 0,65 |
| Ескерту: Барлық болатта S < 0,020 % ; Р < 0,027 % ; Ni < 0,3 % ; Cu < 0,25 %. |  |  |  |  |

13.10  Коррозияға  және қызуға берік болаттар мен қорытпалар

Коррозия деп қоршаған ортаның әсерінен металдың қирауын, бүлінуін атайды. Бұл жағдайда металл көбінесе коррозияның өнімі- тотпен жабылады. Қоршаған ортаның әсерінен сырттай көзге түсетін өзгерісі болмаса да металдың механикалық қасиеті кенеттен төмендеп кетеді.

Коррозия металға газдың әсерінен тиетін химиялық (газды коррозия) және электролиттердің (қышқылдар, сілтілер және тұздар) әсерінен туындайтын электрхимиялық коррозия болып ажыратылады. Электрхимиялық коррозияға атмосфералық және топырақтық коррозия да жатады.

Электрхимиялық коррозияның механизмі. Егер электролитке (дымқыл ауа, қышқылдың, тұздың, сілтінің судағы ерітінділері т.б.) бір - бірімен қосылып тұрған әртүрлі металдарды орналастырсақ, онда гальванды элемент түзіледі, бұл жағдайда жеңіл металл өз электрондарын бөліп шығарып, анодтың қызметін атқарады, ал екіншісі  катод ролінде болады. Гальвандық элементтің жұмысы кезінде анод істен шығады.

Микрогальваникалық элементтер қорытпаның әртүрлі фазаларының арасында, тіпті металда да болуы мүмкін. Мұндағы анод ролін түйіршіктердің шекарасы және басқа ақаулы бөлшектер атқарса, катод ролін түйіршіктің өз бойы атқарады.

Коррозияның түрлеріне байланысты металдың құрылымында ұсақ тор тәрізді жарықшалар, коррозиялық ақаулар пайда болады. Жоғары температурадағы ( ≥ 5500С ) газды коррозияға төзімді болат қызуға төзімді, электрхимиялық, химиялық коррозияға төзімді болаттар коррозияға төзімді (тоттанбайтын) болат деп аталынады.

Болаттың коррозияға төзімділігі олардың құрамына арнаулы элементтер енгізу арқылы көтеріледі.

Коррозияға берік техникалық қорытпалардың маңыздысы- құрамына басым мөлшерде хром енгізілген болат. Демек, хромды және хромдыникельді болаттар. Хромды болаттардың  құрамында кем дегенде 13 %  хром, 0,1...0,45 % көміртегі  бар ( 08Х13, 10Х13, 20Х13 т.б.). Құрылымы – феррит. Азоттық- қышқылдық зауыттар шығаратын құбырларды (құбырлар, ыдыстар) дайындауға жұмсалады. Механикалық қасиетін көтеру үшін оған  2-3 % никель қосылады ( 1Х13Н3,  1Х17Н2 ). Мұндай болаттардан агрессиялы ортада қызмет атқаратын,  ауыр күш түсетін бөлшектер дайындалады.

Хромдыникельді болаттар. Олар хромды болаттармен салыстырғанда механикалық қасиеті мен қышқылға беріктігі өте жоғары.  Кеңінен қолданатын болаттар қатарына  құрамына  18 % хром, 0 – 10 % никель енгізілген болаттар жатады. Аустенитті кластар қатарына Х18Н9,  12Х18Н9Т,  08Х18Н10  маркалы болаттар  жатады. Тоттанбайтын болаттардың ішінде аустениттік класты болаттарды пайдалану кеңінен тараған. Олардың коррозияға қарсылық көрсетер қабілеті жоғары, беріктігі айтарлықтай көтеріңкі   800 МПа, аса созымтал,  δ = 40... 50 %.  Пісіруге ыңғайлы. Термиялық өңдеу үшін                     1000 – 10500С  суда шынықтырылады. Қыздыру кезінде хром карбиді  аустенитте ериді. Қатты ерітіндіде толығымен сақталған хром болаттың коррозияға берілмеу қабілетін көтереді.

13.11  Қызуға берік болаттар мен қорытпалар

Қызуға беріктік дегеніміз - материалдың жоғары температурада пластикалық деформациялану және бұзылуына қарсылық көрсетер қабілеті.

Қызуға берік материалдардан жоғары температурада пайдаланатын бұйымдар, бөлшектер ( бу және газ жіберетін құбырлар, қазан бөлшектері) дайындалады. Жоғары температурада дайындалатын материалдар құрылымындағы дара түйіршіктің бойында дислокациялардың өздігінен жылжу құбылысы кездеседі. Мұндай құбылыс материалдың істен шығуына әкеліп соғады. Сондықтан қызуға берік материалдар өндіруде осы құбылысты туғызатын факторлар есепке алынады.  Мысалы, автомобильдің іштен жанатын двигателін жасайтын болат сильхром деп аталады. Сильхром- хромдыникельді болат, жұмыс атқару қабілеті  500... 600 0С-қа дейін жарамды. Жұмыс температурасы одан жоғары жағдайда  7000С-қа дейін хромдыникельді аустениттік болат пайдаланылады. Қызуға беріктігін көтеру мақсатымен аустенитті болаттар қосымша вольфрам, молибден, ванадий т.б. элементтермен легірленеді. Сильхром топты болаттардың кейбір маркалары: 4Х9С2, Х6С т.б.