14  ҚҰРАЛ - саймандық БОЛАТТАР МЕН ҚОРЫТПАЛАР

Құрал - саймандық деп көміртекті және легірленген, қаттылығы жоғары (60 - 65НRС) болат аталады. Конструкциялық болатқа қойылатын талаптан өзгеше, құрал - саймандық болатқа атқаратын жұмысына байланысты тозуға төзімділік, жоғары температурада қаттылығын сақтау үшін қызуға төзімділік қажет. Жоғары қаттылығы мен тозуға төзімділігін қамтамасыз ету үшін мұндай болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшері 0,7... 1,2% аралығында алынады.

14.1 Құрал- саймандық болатты класқа бөлу

Құрал - саймандық болат қасиетіне және қолданылуына қарай бөлінеді. Негізгі қасиеті қызуға төзімділігі деп қаралады.

Қасиеті бойынша қызуға төзімсіз, қызуға жартылай төзімсіз және қызуға төзімді болып ажыратылады.

Қызуға төзімсіз тобына қаттылығы мен тозуға төзімділігі шыңдау арқылы арттырылған,  көміртекті және легірленген  (3-4% легірлеуші элементтер) болат жатады.

Қызуға жартылай төзімсіз тобына орта және жоғары легірленген (хроммен),  құрамында көміртегі 0,6-0,7%-дан астам, 4-18% Cr енгізілген  болаттар жатады. Қаттылығы шынықтыру мартенситін алу арқылы көтеріледі. Бірақ босату нәтижесінде үстем легірленген цементит және арнаулы карбидтердің түзілуінің арқасында болат қаттылығын 300...500°С дейін сақтайды.

Қызуға төзімді тобына  жоғары легірленген (легірлеуші элементтер – Cr, W, V, Mo, Co) болат жатады. Мұндай болаттың қаттылығының көтерілуі -  мартенситке шынықтыру және жоғары температурада 500...625°С босату кезінде легірлеуші элементтерден  туындаған күрделі карбидтердің бөлініп шығуының арқасында нығаюында. Бұл топтағы болаттар шапшаң кескіш болат деп аталынады.

Құрал-саймандық болат қаттылығы мен тұтқырлығына қарай топтастырылуы мүмкін. Қаттылығы жоғары болаттың тұтқырлығы төмен, сол себепті мұндай болат соққы күші түсетін құрал – сайман  жасауға жарамайды.

Қаттылығына қарай құрал - саймандық болаттар келесідей  ажыратылады:            а) қаттылығы жоғары және тозуға төзімді болаттар;

б) тұтқырлығы көтеріңкі болаттар.

Бірінші топқа (а) шынықтырылып, босатылғаннан кейінгі қаттылығы               НRС 58...65 дейін көтерілген, құрамында 0,7...1,5% көміртегі бар болат жатады. Тұтқырлығы 10 Дж/см2 жуық.

Екінші топқа (б) құрамында 0,4...0,7% көміртегі бар болат жатады. Шынықтырылып, босатқаннан кейін мұндай болаттың қаттылығы НRС 45...50. Тұтқырлығы құрамына қарай 20...80 Дж/см2 өзгереді.

Қолданылуына қарай құрал- саймандық болаттар:

- кескіш  құралдық болат;

- суық деформацияланатын штампты болат;

- ыстық деформацияланатын штампты болат;

- өлшеуіш құралдық болат  болып бөлінеді.

14.2 Құрал- саймандық болаттың негізгі қасиеттері

14.2.1  Қаттылық

Құрал- саймандық болаттың формасының сақталуы, жұмыс үстінде мөлшерінің өзгермеуі ең алдымен оның қаттылығына байланысты. Қаттылық жоғарылаған сайын құрал - жабдықтың тозуға төзімділігі артады, металдың беткі қабатының өңделу тазалығы көтеріледі, жону кезінде металдың құралға  жабысу қабілеті  төмендейді.

14.2.2  Беріктік

Құрал- саймандық болаттың беріктік сипаттамасы иілу беріктігімен изг анықталады. Себебі құрал-саймандар көбінесе иілу күшіне ұшырайды. Болаттың беріктігі қаттылығымен бірге көтеріледі. Беріктікке ішкі кернеу, түйіршіктің көлемі, карбидтердің орналасуы әсер етеді.

14.2.3 Тұтқырлық

Құрал-саймандық болаттың формасының сақталуы  және құралдың түзінің мүжілуден сақталуы, болаттың беріктігінен басқа, тұтқырлығының жоғары болуына байланысты. Иілу беріктігіндей емес, соққы тұтқырлығы түйіршіктің көлеміне, болаттың құрамына, карбидтің біртұтас орналаспауына байланысты өзгереді. Сондықтан болаттың қасиетін сипаттауда тұтқырлық бағалы орын алады. Тұтқырлықты көтеру болат құрамындағы көміртегінің мөлшерін азайту арқылы және жоғары температурада босату арқылы қаттылығын НRС 40...52 теңелдірумен қамтамасыздандырылады.

Кейбір легірленген болаттың тұтқырлығы жоғары. Жоғары тұтқырлық пен тозуға төзімділікті химиялық-термиялық өңдеу арқылы да көтеруге болады.

14.2.4 Технологиялық қасиеттері

Құрал-сайман жасайтын болаттың термиялық өңдеу кезінде деформациялануы, кесіп өңделуі, шынығу тереңдігі, қырналғыштығы, қысыммен өңделуі, аса қызуға төзімділігі басты технологиялық қасиеттеріне жатады.

14.3  Құрал- саймандық болатты  маркалау ( МСТ 1435-99)

Көміртекті құрал-саймандық болаттар «У» (углеродистый) әрпімен белгіленеді, оның соңындағы цифр (У7, У8, У10, т.б.) құрамындағы көміртегінің оннан бір %-дық бөлігін көрсетеді. Марканың соңындағы «А» әрпі жоғары сапалығының белгісі. Легірленген құрал-саймандық болаттар Х, 9Х, 9ХС, 6ХВГ т.б. құрамындағы көміртегінің оннан бір %-дық бөлігін көрсетеді, егер оның мөлшері  1% болса. Цифр қойылмаған маркадағы көміртегінің мөлшері    1% . Әріптер легірлеуші элементтерді, ал оның оң жағындағы цифр  легірлеуші элементтердің толық  % көрсетеді.

Шапшаң кескіш болаттар «Р» әрпімен, жанындағы цифр шапшаң кескіш болаттардың басты  легірлеуші элементі - вольфрамның пайызын көрсетеді. Молибден «М», кобальт «К», ванадий  «Ф» әріптерімен белгіленіп, олардың орташа   %-дық мөлшерлері әріптік көрсеткіштердің оң жағына қойылады. Көптеген шапшаң кескіш болаттардағы хромның орташа мөлшері  4% болғандықтан, маркілеуде хром көрсетілмейді.

14.4 Кескіш құрал  жасайтын болаттар

Атқарар жұмысына байланысты кескіш құралдар қызуға төзімсіз (көміртекті төмен легірленген) немесе жоғары легірленген, қызуға берік (шапшаң кескіш) болаттардан дайындалынады.

14.4.1 Қызуға төзімсіз кескіш қүрал- сайман жасалатын болаттар

Мұндай болаттар жұмыс температурасы 150°С-тан аспайтын құралдарды жасауға қолданылады. Оларға ағаш өңдеу құралдары, аралар, түрпілер, қашау және темірмен жұмыс жасайтын басқа құралдар жатады.

Негізгі құрал-саймандық қызуға төзімсіз болаттардың маркасы                14 - кестеде келтірілген. Легірлеу арқылы болаттың технологиялық қасиетін және шынығу тереңдігін өзгертеді. Негізгі легірлеуші элемент ретінде хром, кремний, марганец, вольфрам, ванадий енгізіледі. Шынығу тереңдігі күрделі легірленген ХВГ, ХВСГ болаттармен салыстырғанда жоғары.

14- кесте.  Қызуға төзімсіз құрал- саймандық болаттар

| Болаттың маркасы | Шынығу дәрежесі | Қаттылық, НRС | Тұтқырлық |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Термиялық өңдеуден кейін |  |
| У9А,У10А, У11А,У12А | төмен | 60. ..62 | төмен |
| ХВ5 | » | 65. ..67 | » |
| Х, ОХС, ХВ5, ХВС5 | жоғары | 61. ..64 | » |
| У7 | төмен | 50. .52 | жоғары |
| 6ХС, 7ХФ | жоғары | 52. ..57 | » |

Көміртекті болаттардан шынығу тереңдігі шешуші роль атқармайтын құрал-саймандар (метчиктер, плашкалар) дайындалады. Кескіш құрал-саймандар құрамында 1,1...1,2% көміртегі бар болаттардан дайындалады. Соққы күші түсетін құрал- саймандар тұтқырлығы жоғары, құрамындағы көміртегі 0,6... 0,75% болатын болаттан дайындалынады. Құрал — сайманның өңдеу тәртібі анықтама бойынша алынады. Соққы күші түспейтін құрал- саймандардың термиялық өңделгеннен кейінгі қаттылығы НRС 60...63 (шынықтыру және төмен температурада босату).  Тұтқырлық                  қасиетін

қамтамасыз ету үшін жоғары температурада босату жүргізіледі, мұндағы  қаттылығы  52...57 НRС.

14.4.2 Қызуға төзімді (шапшаң кескіш) құрал - сайман жасайтын болаттар (15- кесте).

Шапшаң кескіш болаттың құрамында 0,7...0,95% көміртегі және 25% дейін легірлеуші элементтер бар. Негізгі легірлеуші элементтер: вольфрам      (6... 18%),  хром ( 4%),  ванадий (1...5%). Қызуға төзімділігін арттыру үшін қосымша кобальтпен (5...10%)  легірленеді.

16 –кесте.  Шапшаң кескіш болаттардың химиялық құрамы

| Маркасы | Химиялық құрамы, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | W | Мо | Сг | V | Со |
| Р18 | 0,7 ... 0,8 | 17...19 | 0,5...1,0 | 3,8. ..4, 4 | 1,0. ..1,4 | — |
| Р12 | 0,8 ... 0,9 | 12...13 | до 1,0 | 3,2. ..3,7 | 1,5. ..1,9 | — |
| Р9 | 0,85... 0,95 | 8,5...10 | до 1,0 | 3,8. ..4, 4 | 2,0. ..2, 6 | — |
| Р6М5 | 0,85 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | — |
| Р6МЗ | 0,9 | 6,0 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | — |
| Р18Ф2 |  | 17. ..19 | 0,5...1,0 | 3,8. ..4, 4 | 1,8. ..2, 4 | — |
| Р18Ф2К5 | 0,85...0,95 | 17. ..19 | 0,5...1,0 | 3,8. ..4,4 | 1,8. ..2, 4 | 5,0. ..6,0 |

Шапшаң кескіш болат құймасының микроқұрылымы эвтектика құрылымынан тұрады. Сол себепті ледебуритті класқа жатады. Жасытылған шапшаң кескіш болаттың құрылымы ұсақ түйіршікті (сорбит тәрізді) перлиті мол карбидтер. Карбидтің көлемі 25% жуық. Легірлеуші элементтің басым көпшілігі карбид фазасында тұрақтайды. Дайын құрал - саймандық қасиетін оңтайлау үшін термиялық өңдеу арқылы легірлеуші элементтермен мартенсит қанықтырылады. Хром карбиді, әсіресе ванадий мен вольфрам карбидтері аустенитте нашар ериді. Сондықтан шапшаң кескіш болаттарды (Р18) шынықтыру өте жоғары температурада (1280°С) жүргізіледі. Суыту ортасы - май. Шынықтырылған болаттың құрылымы - ұсақ түйіршікті легірленген мартенсит, 30...40% қалдық аустенит және вольфрам карбиді. Шынықтырылған болаттың қаттылығы 62...63НRС. Шынықтырылған болат төменгі температурада (200...400° )С босатылады. Температурасы 560°С-та босатылған болат қаттылығы ең жоғарғы қаттылыққа (65НRС) көтеріледі. Босату температурасын одан әрі жоғарылату болаттың қаттылығын төмендетеді. Р18 болаттың термиялық өңдеуден кейінгі қаттылығы 64...65НRС,  изг  = 2700 МПа. Құрылымы - босату мартенситі мен карбидтер.

Шапшаң кескіш болаттың негізгі қасиеті - олардың қызуға төзімділігі (615...700°С). Р18, Р19, Р9, Р6М5 (18%, 19%, 9%, 6% ) вольфрам енгізілген, 615...620°С температураға дейін қызуға төзімді және кеңінен қолданылады. Одан жоғарғы қызуға төзімділік қасиетін көтеру үшін кобальт, ванадий енгізіледі (Р9Ф5, Р9К10, Р18К5Ф2).

Р18 болатты қолданудың кең таралуының тағы бір себебі - беткі қабатын қыру оңай және жоғары температураға аса қызбайды. Кескіштік қасиеті жағынан Р18 болат Р9 болатқа ұқсайды және арзан, бірақ құрамындағы ванадий карбидтері қырылғыштық қабілетін төмендетеді. Шапшаң кескіш болаттан жасалатын негізгі кескіш құралдар қатарына жону білдегі, бұрғы, қашау, таңбалаушы, қағаз кескіш пышақтар жатады.

14.5 Қалыптық (штампты)  болаттар

14.5.1 Суық штамптауда қолданатын болаттар

Мұндай болатқа қойылатын негізгі талаптар: қаттылығы, тозуға төзімділігі, беріктігі, пластикалық деформацияға көрсетер қарсылығы, соққы тұтқырлығы жатады. Штампты болаттар суықтай деформациялауға және ыстықтай деформациялауға қолданатын құрал- саймандық болат деп ажыратылады. Суықтай деформациялауға У10, У11, У12, X, ХВГ маркалы қаттылығы және тұтқырлығы жоғары болаттар қолданылады. Соққы күші түсетін құрал- сайман жасауға тұтқырлығы аса жоғары 4ХС, 6ХС, 4ХВ2С болаттар қолданылады.

Ыстықтай деформациялауға арналған құрал- сайманның қызуға беріктігі жоғары, қызуға төзімді болу керек, себебі пайдалану үстінде қайта -қайта қыздырып және суытып отырғанда жарықша тудырмайтын қабілет қажет. Мұндай болаттар қатарына 5ХНМ, 5ХГМ, ЗХ2В8Ф, 5ХЗВЗМФС т.б. хромдыникельді болаттар жатады. 760...820°С-та шынықтырылып, 460...540°С-та босатылады, құрылымы -  сорбит немесе троостит және босатылған сорбит.

14.6 Өлшеуіш құралдар жасайтын болаттар

Негізгі қойылатын талаптар: жоғары қаттылығы, пайдалану уақытын ұзарту үшін мөлшерін сақтау қабілеті және тозуға төзімділігі. Өлшеуіш құралдарға хроммен, марганецпен легірленген жоғары көміртекті X, ХГ, 50, 55, 20, 15 маркалы болаттар қолданылады. Термиялық өңдеу түрі - шынықтыру және төменгі температурада босату. Босатуға дейін суықтай өңдеу (шынықтырылған болатты нөльден төменгі температураға дейін салқындату) жүргізіледі. Төмен көміртекті болаттар цементтендіріледі, сонан соң шынықтырылып,  төменгі температурада босатылады.

14.7  Қатты қорытпалар мен алмас құралдары

Құрал - сайман жасайтын қатты қорытпалар баяу  балқитын металдардың қатты карбидтері мен оны байланыстырушылардан тұрады. Қатты қорытпаларды айыру ерекшелігі олардың қаттылығының өте жоғары болуында (82...92НRС). Олардың беріктігі құрал - саймандық болаттың беріктігімен тең түседі,  изг  250МПа. Қаттылығы мен беріктігі қатты қорытпалардың құрамына, әсіресе оларды байланыстырушы фазаға және карбид түйіршіктерінің мөлшеріне тікелей байланысты. Қатты қорытпалардың тозуға төзімділігі және қызуға беріктік қабілеті өте жоғары. Қатты қорытпалардың негізгі топтарына вольфрам, титан, тантал негізді қорытпалар жатады. Қатты қорытпалар ұнтақты металлургия әдісімен алынады. Карбид ұнтақтары кобальт үнтағымен араластырылып баспақпен сығылады, соңынан 1400-1500ºС-та жентектеледі. Мұндағы байланыстырушы кобальт ұнтағы  BK(WC+ CO),       TK (WC+ TiC + CO) және ТТК (WC + TiC + TaC + CO). Көп тараған қорытпаларға ВК тобы: ВК3, ВК6, ВК8, ВК20 маркалары жатады. Мұндағы сандық белгі кобальттің пайыздық мөлшері (қалғаны-WC); ТК тобында: ТЗОК6, Т14Е8, бірінші сан –TiC пайыздық мөлшері, екінші сан кобальттің пайыздық мөлшері (қалғаны-WC). BK және TK қорытпалары қымбат болғандықтан, соңғы кезде вольфрам мен кобальт енгізілмеген TiC – Ni – Mo қорытпалары қолданылады.

Қатты қорытпалардан басқа құрал- сайман жасауға алмас қолданылады. Алмастың 70%-ы алмас ұнтағы ретінде егеп өңдеу  (егеу, егеу табағы т.б.) құралдарын жасауға жұмсалады.

Алмас табағында қатты қорытпалардан жасалған құрал-саймандар қайралады. Алмаспен қайралған құрал- сайманның пайдалану мерзімі кремний карбиді, бор карбидімен қайралған құрал- сайманнан 2-3 есе ұзақ және өткір- жарықшақ, жалбыр қалдырмай өте тегіс қайралады. Сондықтан ысқылап тегістейтін алмас табақ пен алмас кескіштің машина жасауда маңызы зор. Алмас табиғи және жасанды түрмен алынады. Алмастан  жасалған құрал- сайманның құны аса жоғары емес, оны дұрыс пайдалану үлкен үнем әкеледі.