15  ТҮСТІ МЕТАЛДАР МЕН ҚОРЫТПАЛАР

Түсті металдар мен қорытпалар соңғы уақытта темір негізді қорытпалардың орнын кеңінен алып отыр. Себебі темір негізді қорытпалар коррозияға желініп көптеп істен шығады. Көлікте пайдаланатын темір негізді бөлшектер үнемі жөнделіп отыруды керек етеді. Негізгі түсті металдар қорытпаларына алюминий, магний, мыс, титан негізді қорытпалар жатады.

15.1 Алюминий және оның қорытпалары

15.1.1 Алюминий

Таза алюминий – тығыздығы төмен (ρ=2,7г/см³), жеңіл металл. Кристалдық торы – беттік центрленген куб торы. Жылу және электр өткізгіштігі жақсы, коррозияға төзімді, созымталдығы жоғары. Балқу температурасы 660ºС, қайнау температурасы 2500ºС. Ауада тез тотығуының салдарынан оның бетінде Al2O3  тотығының тығыз қабыршығы түзіледі, бұл қабыршық оны одан әрі тотығудан және атмосфера туғызатын коррозиядан сақтап қалады. Таза алюминийдің созымталдығы жақсы (δ≤40%), беріктігі шамалы (σв ≤ 80мн/м² (МПа)). Құрамындағы кірмелерге қарап ерекше таза алюминий А999 (99.999 % Al), тазалығы жоғары алюминий А99, А995,А97 және техникалық таза алюминий А85, А8 т.б. болып ажыратылады.

15.1.2 Алюминий қорытпалары

Таза алюминийдің беріктігі шамалы болғандықтан конструкциялық материалдар ретінде өндірісте алюминий негізді қорытпалар қолданылады.

59-сурет. Al-Cu диаграммасы. Үзік сызық қорытпаның шынықтыру температурасын көрсетеді.

Мұндай негізі алюминий болатын қорытпалар дайындау технологиясы бойынша келесі топтарға бөлінеді: I – деформацияланатын, термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылмайтын  қорытпа; II – деформацияланатын термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын қорытпа; III – құйылмалы қорытпа. Деформацияланатын қорытпаға алюминий және мыс (Al+ Cu) қорытпасы жатады. Мыстың мөлшері 4...11%. 11, 12, 13 -кестелерде алюминий негізді қорытпалар көрсетілген.

16-кесте.  Термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылмайтын алюминий негізді қорытпалар

| Қорытпалар | Құрамы, % |  | Механикалық қасиеті |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn | Mg | σв | σ0,2 | δ, % |
|  |  |  | Мпа |  |  |
| Амц АМг2 АМг3 АМг5 АМг6 | 1,0 – 1,6 0,2 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,5 – 0,8 | – 1,8 – 2,8 3,2 – 3,8 4,8 – 5,8 5,8 – 6,8 | 130(170) 200(250) 220 300 340(400) | 50(130) 100(200) 110 150 170(300) | 23(10) 23(10) 20 20 18(10) |

17- кесте.  Термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий негізді қорытпалар.

| Қорыт- па | Құрамы, % |  |  |  |  | Механикалық қасиеті |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Mg | Mn | Si | Басқа эле-менттер | σ0,2 | σв |  | σ-1 | δ, % |
|  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |
| Дуралюминдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1 Д16 | 3,8-4,8 3,8-4,9 | 0,4-0,8 1,2-1,8 | 0,4-0,8 0,3-0,9 | - - | - - | 320 400 |  | 490 540 | - 125 | 14 11 |

15.1.3 Алюминий негізді қорытпаларды маркалау реті

Марканың басындағы Д әрпі дуралюмин типті қорытпалардың, ал марканың басындағы А әрпі – техникалық алюминийдің белгісі. АК – соғылымды (ковкий) алюминийлі қорытпа, В – аса берік (высокопрочный) алюминийлі қорытпа, АЛ әрпімен құйылмалы (литейный) қорытпалар белгіленеді. Осы әріптерден кейін қойылатын сан – қорытпаның шартты нөмірі. Шартты нөмірден кейін қорытпаның күйін сипаттайтын белгі тұруы мүмкін: М – жұмсақ (мягкий) – жасытылған; Т – термиялық өңделген (шыңдау + ескірту);    Н–(нагартованный) беріктігі нығайтылған; П – (полунагартованный)  беріктігі жартылай нығайтылған және т.б.

| Қорытпа | Құрамы, % |  |  |  |  | Термиялық өңдеу | Механикалық қасиеті |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Si | Mn | Cu | Басқа элементтер |  | σ в | σ 0,2 | δ,% |
|  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |
| Al- Si қорытпасы (силуминдер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЛ2 АЛ4 АЛ9 | - 0,17-0,3 0,2- 0,4 | 10-13 8- 10,5 6-8 | – 0,25 0,5 | – – | – ≤0,15Ті ≤0,1Ве ≤0,15Ті ≤0,1Ве | Т2 Т1 Т6 Т4 Т5 | 180 180 260 200 220 | 90 140 200 140 160 | 5 2 4 5 3 |

18- кесте.  Алюминий негізді құйылмалы қорытпалар

15.1.4 Алюминий негізді қорытпаларды термиялық өңдеу

59 – суретте көрсетілген Al – Cu диаграммасының көмегімен алюминий негізді қорытпаларды өңдеу үстінде жүретін процестердің мағынасын, құрамында 0,5 < Cu < 5,7% қорытпаны шыңдау және ескірту арқылы қарастыралық. Қорытпаны бір фазалы α ауданына дейін қыздырғанда CuAl2 фазасы толығымен α  фазада ериді.

Al-Cu жүйелі   қорытпаны шыңдауда тұрақсыз аса қаныққан  α-қатты ерітіндісі түзіледі.

Ескірту процесінің мағынасы: жасанды (150°С – тан төмен) ескіру және табиғи ( 5-7 тәулік бойында) ескіру үстінде аса қаныққан α- қатты  ерітінді ыдырап,  Гинье-Престон (ГП)  зоналарының пайда болуы. Гинье-Престон (ГП-1) зонасы деп мыс атомдарының диффузия жолымен диаметрі 30...60А (3...6нм),  қалыңдығы 1...2 атомдық қабатталып, ретсіз орналасқан жазық табақшалардың  құрылуын  атайды.

Ескірту ұзақ уақыт үстінде жүрсе ГП-1 зонасы ірілеп, оның диаметрі 200...300 А (20...30нм), қалыңдығы 10...40А (1...4 нм) жетеді. Қорытпа мыспен байытылып, оның мөлшері CuAl2 химиялық қосылысында құрамына теңеледі. Мыс пен алюминий атомдарының тордағы өзара орналасуы реттелген зона құрады. Ол ГП-2 зонасы немесе  Ө˝- фазасы деп аталады.

Қатты ерітіндінің ыдырауы басталып, одан ө’- аралық фазасы бөлініп шығады, құрамы Ө(CuAl2) химиялық қосылыспен бірдей, өзгешелігі - α-қатты ерітінді мен когерентті байланысы бар екі тор құрады.

Табиғи ескіру үстінде тек ГП зоналары ғана құралады. Жасанды ескірту үстінде Ө’- фаза пайда болады.

Алюминий қорытпаларын жасытуда (300...400°С, қыздыру) келесі процестер жүреді:

- Ө(CuAl2) – тұрақты фазасы пайда болады және α мен ө- фазалы    торлардың когеренттігі бұзылады.

- бөлініп шыққан ө-фазаның бөлшектері іріленеді.

Жасытылған қорытпаның коррозияға беріктігі жоғарылап, беріктік шегі (σв) төмендейді. Ескірту температурасы 20°С-тан 200°С аралығында алынады.

11.1.5 Деформацияланатын, термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылатын алюминий негізді қорытпалар

Мұндай қорытпаларға Al-Cu-Mg немесе Al-Mg-Zn-Cu (17-кесте) жүйелеріндегі күрделі қорытпа-дуралюмин жатады. Дуралюминнің коррозияға төзімділігі төмен, оны көтеру үшін құрамына марганец енгізіледі, кейбір кезде дуралюмин табақшаларының беті таза алюминиймен қапталады (плакирование). Ескіртілген дуралюмин күрделі Al2CuMg (S-фазасы),     Аl2Cu3Zn3 (Т-фазасы) және басқа фазалар түзіледі.

Дуралюмин көбінесе шыңдалады [температурасы (500 ± 5) °С ] және табиғи ескіртіледі. Беріктігінің ең жоғарғы  нығаюына 4...5 тәулік ескірту қажет.

Алюминий негізді қорытпалар әуе көліктерін, автомобильдер, вагондар жасауда, құрылыста пайдаланылады.

Аса берік, ескіртілетін алюминий негізді қорытпалар құрамына мыс пен магнийден басқа мырыш енгізілген (B95, B96).

15.1.6 Деформацияланатын термиялық өңдеу арқылы беріктігі нығайтылмайтын алюминий негізді қорытпалар

Мұндай қорытпаларға Al – Mn (АМц- тобы) және Al – Mg (АМг- тобы) жатады. Қорытпалардың құрамы мен қасиеті 16-кестеде көрсетілен. Бұл қорытпалардың коррозияға төзімділігі жоғары, жақсы пісіріледі және қысумен жақсы өңделеді. Беріктігі тойтару арқылы көтеріледі. Құрылыс конструкцияларында және сұйық құйылатын ыдыстар жасауда қолданылады.

15.1.7 Құйылмалы алюминий негізді қорытпалар

Мұндай қорытпаларға АЛ2, АЛ4, АЛ9  маркалы силуминдер Al + Si (10…13%Si) жатады. Al – Si жүйесінің диаграммасы  60 - суретте берілген.

Құйылмалы қорытпаға қосымша енгізілген Mg, Cu ескірту үстінде        оның беріктігін нығайтады, Ті, Zr түйіршіктерін ұсатады, Mn коррозияға беріктік қасиетін көтереді, Ni, Fe алюминий негізді құйылмалы қорытпалардың қызуға беріктігін көтереді.

Силуминдердің беріктігін балқыған металды 2/3 NaF және 1/3 NaCl тұздарымен модификаттау арқылы көтереді. 60- суретте үзік сызықпен  Al–Si диаграмасында модификаттардың әсері көрсетілген. Қорытпаға енгізілген Na эвтектикадағы кремнийдің мөлшерін көтеріп (Si- 14% дейін), ұзік сызықты оңға жылжытады. Сондықтан АЛ2 (11...13%Si) қорытпасындағы модификаттауға дейінгі эвтектикалық немесе эвтектикадан кейінгі қорытпа эвтектикаға дейінгі қорытпаға ауысады. Модификатталынбаған қорытпаның құрамы ине тәрізді     Si + Э(α+Si) кристалдардан тұрады. Модификатталғаннан кейін құрылымы       α + Э (α+Si) жұқа құрылымды эвтектикадан тұрады. Мұндай құрылымды құймалардың механикалық қасиеттері жақсарады. 18–кестеде алюминий негізді құйылмалы қорытпалардың құрамы және қасиеттері берілген. Құйылмалы қорытпалардың беріктігін нығайту үшін ‹‹шыңдау + жасанды ескірту›› (150...200ºС) жүргізіледі.

60-сурет.  Al – Si диаграммасы (a) мен кремнийдің механикалық қасиетіне көрсетер әсері,(б):  1- модификатталмаған қорытпаның механикалық қасиеті.

Қызуға төзімді қорытпаларға АЛ1, АЛ 20 қорытпалары  жатады. Олардан 275 - 300 ºС температурада жұмыс атқаруға жарамды бөлшектер, цилиндрдің басы, поршеньдер жасалынады. Al – Cu қорытпаларының (АЛ7, АЛ19) құйылмалық қасиеті төмен, термиялық өңдеу арқылы механикалық қасиеттері көтеріледі. Al – Mg қорытпаларының (АЛ8, АЛ27 т.б.) құйылмалық қасиеті төмен. Оларға тән қасиет – коррозияға төзімділігі, механикалық қасиетінің жоғарылығы, кесіп өңделуге ыңғайлылығы.

15.2 Магний және оның қорытпалары

Магний өте жеңіл металл. Кристалдық торы гексагональды тығыз орналасқан. Магний ауада өздігінен тұтанарлықтай химиялық активті. Техникалық таза магнийдің (Мг1) механикалық қасиеті: σв=1900МПа,                 σ0,2 = 90МПа,  δ = 18%, серпімділік модулі Е = 45 · 10² МПа.

Негізгі магний қорытпаларына Mg және Al, Zn, Mn, Zr жатады. Магнийлі қорытпалар деформацияланатын және құйылмалы болып ажыратылады. Диаграммасы Al-Cu диаграмасына ұқсас болғандықтан шынықтыру  және жасанды ескіртілгеннен кейін беріктігінің нығаюы шамалы. Құйылған қорытпаны шынықтыру температурасы 380...420ºС, ескірту температурасы 200...300ºС. Магний негізді қорытпаларды термиялық өңдеудегі бір ерекшелігі, ондағы диффузиялық процестің өте баяу жүруі. Сондықтан шынықтыру уақыты 4...24 сағат, жасанды ескірту 16...24 сағатта жүреді.

Деформацияланған қорытпаның ескіртілгеннен кейінгі беріктік шегі         σв=10...13% көтеріледі, ал құйылмалы қорытпада – 30...60% көтеріледі.

15.2.1 Деформацияланатын  магний негізді қорытпалар

Жай температурада магнийді деформациялау оңай емес. Қорытпаның созымталдығы ыстықтай (360...520º)С қысыммен өңдеу кезінде көтеріледі. Деформацияланатын магний қорытпаларының маркасы: МА1, МА8, МА9, МА5, ВМ5-1.

Деформацияланатын магний қорытпаларынан автокөлігі, әуекөліктері, станок бөлшектері дайындалынады. Қорытпалар пісіріп өңдеуге қолайлы.

Құйылмалы қорытпаларға МЛ3, МЛ5, ВМЛ-1  маркалары жатады. МЛ5, ВМЛ-1 қорытпалары қызуға төзімді, 250...300ºС-та пайдалануға болады. Құйылмалы қорытпалардан двигательдер, аспаптар, теледидар, іс тігетін машина бөлшектері жасалады.

15.3  Мыс және оның қорытпалары

Мыс – қызыл түсті металл, балқу температурасы 1083ºС. Кристалдық торы – беттік центрленген  куб. Тығыздығы 8,93г/см³.

Мыстың ерекшелік қасиеті  - жоғары электрөткізгіштігі (ρ=0,01780             Ом∙см²/м), сондықтан электротехникада қолданылуы кеңінен тараған. Техникалық мыс М00 (99,99% Сu), М0 (99,95% Сu) , М2, М3, М4 (99% Cu) маркаларымен белгіленеді. Мыстың механикалық қасиеті төмен. Мыс құймасының беріктік шегі σв= 150- 200 МПа, созымталдығы δ = 15-25%. Сондықтан конструкциялық материал ретінде таза мыс емес, оның қорытпалары қолданылады.

15.3.1 Мыс негізді қорытпалар

Мыс негізді қорытпалар жез,  қола болып екі топқа бөлінеді.

Жез – мыс пен мырыштың қорытпасы. Cu – Zn  диаграммасы 61,а-суретте көрсетілген.  Жездің құрамындағы  Zn- 45%  дейін болуы мүмкін.   45%   дейін енгізілген мырыш жездің беріктік қасиетін көтереді, σв ≤ 450МПа. 37% дейін енгізілген мырыш жездің созымталдығын көтереді, оны 61,б- суреттен  көруге болады. Мыс пен мырыштың қорытпасында ά, β, γ, ε  қатты ерітінділері түзіледі. Мұнда α - 39% мырыш ерігенде түзілетін мырыштың мыстағы қатты ерітіндісі  β, γ, ε- фазалар: β- Cu- Zn; E-Cu Zn7 электронды қосылыстардан туындаған қатты ерітінділер. Cu-Zn диаграммасында α-қатты ерітіндісінен тұратын бір фазалы жез және екі фазалы (α+β) жез құрамына қарай түзілген.

Жезді Л (латунь) әрпімен белгілеп, соңынан мыстың мөлшерін көрсететін сан қойылады. Мысалы, Л62 маркасында 62% Cu және 38% Zn бар. Егер мыс пен мырыштан басқа элементтер жездің құрамына кірсе , онда осы элементтерге сәйкес  әріптер көрсетіледі:  О-олово, С-свинец, Ж-железо, Ф-фосфор, Ц-цинк, Мц- марганец. Бұл элементтердің мөлшері мыстың жездегі мөлшерін көрсететін саннан кейін қойылады: ЛАЖ 60-1-1: 60%Cu, 1%Al, 1%Fe, 38%Zn.

19- кесте.  Жездің   кейбір   маркасы, механикалық   қасиеті, қолданылуы.

| Маркасы | Механикалық қасиеті |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В,МПа |  | δ % |
| Деформацияланатын жез |  |  |  |
| Л 90 ЛАЖ60-1-1 ЛЖМц50-1-1 ЛС59 | 260 450 450 400 | 44 45 50 45 |  |
| Құйылмалы жез |  |  |  |
| ЛК80-3Л ЛАЖМц66-6-3-2 ЛКС80-3-3 | 250 600 250 | 10 7 7 |  |

Бір фазалы α – жезден суықтай деформациялау арқылы бөлшектер (таспалар, патронның  гильзасы, радиатор құбыршасы, жұмыр сымдар) жасалады. Ыстықтай (500ºС-дан жоғары) деформациялаумен бөлшектер жасауда  екі фазалы (α+β) жез қолданылады. Екі фазалы жезден табақшалар, шыбықтар, басқа дайындамалар шығарылып, соңынан осы дайындамалардан механикалық өңдеу арқылы бөлшектер жасалады. Механикалық өңделуін жеңілдетуді көздеп жездің құрамына қосымша легірлеуші элементтер енгізіледі. Мысалы, кесіп өңдеуде  қорғасын енгізілген ЛС59-1 маркалы жез қолданылады.

а)

б)

61- сурет.  Cu-Zn диаграммасы (a) мен  мырыштың мөлшеріне қарай қорытпаның механикалық қасиетінің өзгеруі  (б).

Құрамына   енгізілген   қалайы    жездің    коррозияға   төзімділігін      арттырады,  никель - жездің    беріктігін    арттырады ( в<550  МПа.

Жезді    конструкция   материалдары    ретінде   төменгі   температурада    пайдалануға   болады. Мысалы, ЛС59-1   температурасы -780С-тағы                   в = 493МПа,  ал   2560С  температурада   в =680 МПа, созымдылығы  δ = 30%.

15.3.2 Қалайылы   қола (мыс  пен   қалайының    қорытпасы)

Қола –мыстың  мырыштан басқа    элементтермен   қорытпасы. Құрамына   енгізілген    элементтерге   қарай    қалайылы, алюминийлі, бериллийлі, кремнийлі, қорғасынды    қола  болып   ажыратылады.

Қалайылы  қола. Суретте   көрсетілген   Cu-Sn    күй   диаграммасы   бойынша    қалайы   мыста   - қатты   ерітінді  және   келесі   электронды  қосылыстар   түзеді: -фаза (Cu5Sn); - фаза (Cu31Sn8); -фаза (Cu3Sn)  және   химиялық   қосылыс  негізінде  -қатты  ерітінді. Cu-Sn  қорытпасында  келесі  түрленулер   өтеді: суыту  температурасы 7980С-та  ;5860С-та  ; өте   баяу  суытса,  3500С-та  -фаза  ыдырап, -қатты   ерітінді және  -фазасы   түзіледі.

62 –сурет.  Cu-Sn  диаграммасы (а) мен  қоланың механикалық қасиетіне қалайының көрсетер әсері  (б).

Cu-Sn    қорытпасының   кристалдануы  үлкен  температура  аралығында жүреді. Сол  себепті  құрылымы  біртекті  қалыптасады. Мұндай   құбылыс ликвация деп аталады. Ликвация  қалайылы  қола  құйылымдарының  шөгу дәрежесін  төмендетеді (0,8%). Сондықтан  мұндай  қорытпалар  көбінесе құйма  бұйымдарын  жасауда кеңінен  пайдаланылады. Ликвацияның әсерінен құрылымда  5% астам  қалайы  бар  қорытпаның  құрылымы  эвтектоидтан,  тұрады.    Мұндағы   - қатты   ерітінді   жұмсақ  орта  құрып,  бұйымның   жылжу,  сырғанау  қабілетін   қамтамасыз  етсе,     (Cu31 Sn8 ) – фаза  қатты  кристалдар  ретінде  майлаушы   заттарға   тіреуіш  тежеуші болады. Қалайылы  қоланы    пайдалану  саласы   осы    қасиеттеріне  негізделген.

Қалайылы қола  мырышпен, темірмен, фосформен, қорғасынмен, никельмен т.б. легірленеді. Мырыш қоланың технологиялық қасиетін көтереді, арзандатады. Фосфор құйылу қабілетін көтереді. Никель механикалық қасиетін, коррозияға төзімділігін көтеріп, ликвацияны төмендетеді. Темір  қоланың  технологиялық қасиетін, коррозияға төзімділігін түсіреді, құрылымдағы түйіршігін ұсатады. Қорғасынмен легірлеу  кесіп  өңделуін,   жеңілдетеді және   көтереді.

Қалайылы  қола деформацияланатын және құймалы болып ажыратылады. Деформацияланатын  қола  созымтал  болу  үшін құрамындағы қалайының мөлшері 6% аспағаны жөн. Мұндай қоладан шыбық,  труба,  жұмыр,  сым  жасалынады.

Құймалы  қоладан  үйкеліске төзімді құймалы бөлшек ( төлке, бұрандалы  доңғалақ  тәжі, подшипник  ішпегі )  дайындалады.

Қоланы   маркалау  реті: марканың  басында   Бр (бронза) әріптері,  қатарына  легірлеуші  элементтердің  бас  әріптері ( мыстан  басқа)  қойылып,    олардың  мөлшері  санмен көрсетіледі. Мысалы,  БрОФ10-1:  Бр-бронза,  О-олово,  Ф-фосфор, 10% қалайы,  1% фосфор, қалғаны мыс.

Алюминийлі  қола  ( мыс  пен  алюминий  қорытпасы).

Cu-Al  диаграммасында  көрсетілгендей  құрамында 9,4% Al   бар  қола  бір  фазалы  - қатты ерітіндіден құралады. Алюминийдің мөлшері 9,4...15,6%  аралығында Cu-Al  қарытпасы  екі  фазалы:  және  -фазалары эвтектоидқа    өзгереді. -фаза  созымтал, бірақ  беріктігі төмен - фазасы   беріктігі   жоғары  болғанмен   созымталдығы  төмен (58,б-сурет). Суретте   көрсетілгендей  құрамында   5...8 %  Al   бар   қорытпаның  қасиеті  оңтайлы.

Алюминийлі   қоланың   қалайылы    қоламен   салыстырғанда ұтымды  жағы  және  кемшілігі  бар:  Ұтымды  жағы:  кристалл құрылымының  ликвацияға бейімділілінің төмендігі;  құйма   тығыздығының  жоғарылығы;  беріктігі мен қызуға төзімділігі;  суыққа   сынғыштық  қаупінің төмендігі. Алюминийлі қоланың негізгі кемшіліктері:  қарқынды шөгу;  кристалдану  үстіндегі  құрылым  құрылысының морттық  қаупі;  сұйық күйінде газды  жұту  қабілеті;  баяу  суытуда  өздігінін  босап   кетуі;  коррозияға төзімділігі.

20 – кесте.  Қоланың  түрлері, механикалық  қасиеті,  қолданылуы

| Қола | В,МПа | % | Қолданылуы |
| --- | --- | --- | --- |
| Деформацияланатын қола (ГОСТ 5017- 74) |  |  |  |
| БрОФ6,5-0,4 БрОЦ4-3 БрОЦС4-2,5 | 400 330 350 | 65 40 35 | Серіппелер, мембраналар, жалпақ және жұмыр серіппелер. Үйкеліссіз бөлшектер. |
| Құйылмалы қола |  |  |  |
| БрОЗЦ12С5 Бр05ЦНС5 Бр04Ц4С17 | 200 175 150 | 5 4 12 | Арматуралар |

Аталған кемшіліктерге жол бермеу мақсатымен  Cu-Al  қорытпасы қосымша марганецпен, темірмен, никельмен,  қорғасынмен    легірленеді.

63 – сурет. Cu-Al диаграммасы (а) мен  қорытпаның механикалық қасиетіне алюминийдің көрсетер әсері  (б).

Алюминийлі    қоладан  бөлшектер     құйылу    немесе    қысып  өңдеу  арқылы     жасалады. Жасайтын    бөлшектер    ұсақ  болғанымен   тістегеріш,  төлке,  ернемек   сияқты  жауапты.

Бр  А5   қоладан    штамптау   арқылы   медальдар, ұсақ  тиын  ақшалар   жасалады. Механикалық   қасиеті   20 - кестеде    көрсетілген.

Кремнийлі   қола (БрК4)   қалайылы    қоланың   орнына  жүреді. Оның қалайылы    қоладан   коррозияға   төзімділігі, серіппелі   және  басқа   механикалық  қасиеті   жоғары.

Қорғасынды  қола (БрС30)  жоғары  сапалы    үйкеліске  төзімді   материал  ретінде  кеңінен    қолданылады. Механикалық   қасиеті   төмендеу.

Бериллийлі   қола  жоғары  серпімді   материал (БрБ2). Бериллийлі   қолаға    термиялық   өңдеу  қолданылады  (шыңдау + жасанды   ескірту). Шыңдау  температурасы  8800С, ескірту  температурасы  300...3500С. Ескіртілген   қоланың   беріктік  шегі  В =1100 ... 1200   МПа.

15.4  Мырыш, қорғасын,  қалайы  және  олардың  қорытпалары

15.4.1. Мырыш   және  оның   қорытпалары

Кристалдық   торы - беттік  центрленген   куб. Деформациялауға    көнбейді, сондықтан   мырыш  қорытпаларынан    бөлшектер   құйылып   жасалынады. Құйылымды   бұйымдар жасауда мырышқа  алюминий, мыс, магний   қосылып  құйылады. Мырышты   қорытпалардан  карбюратор    корпусы, кір  жуу   машиналарының бөлшектері, спидометр   қырсауы, шаңсорғыш, баспа  машиналарының  бөлшектері   дайындалады. Мырыштан  жасалған   бұйымдарды     коррозиядан   сақтау  үшін   және  сырт   бейнесін   көркемдеу  үшін   никельмен, мыспен,  хроммен   қаптайды.

ЦАМ10-1   типті  қорытпалар (құрамы 9...11% Al ,0.6…1%  Cu)   үйкеліске   төзімді  қорытпа  қатарына  жатады. Жеңіл, көп күш  түспейтін   орталарда  подшипниктер   жасалады, бірақ   мұндай   подшипниктер    үнемі  майлап, күтіп   отыруды   қажет  етеді. Болат   бұйымдарына   коррозияға   шалдықпауын  көздеп    мырыш   жалатады.

15.4.2  Қорғасын

Өте  жұмсақ,  конструкциялық  материал  бола  алмайды. Подшипник  жасау  өндірісінде  қолданатын  компоненттер  қатарына  кіреді ( қорғасынды  қоспа, баббиттер ). Болаттың  құрамында  легірлеуші  элемент ретінде енгізіліп,  кесілу  қабілетін  көтереді. Дәнекер ретінде,  аккумулятор  табақшалары  ретінде қолданады.

15.4.3  Қалайы

Қалайы подшипниктер  жасайтын  қорытпалардың ( қола,  баббит) маңызды компоненті.

Қалайылы,  қорғасындай  жұмсақ  негізді  көп  компонентті  қорытпа  баббит  деп  аталады. Құрамына  енгізілген  легірлеуші  элементтер  үйкеліске  төзімділігін,  технологиялық қасиетін көтереді. Б83, Б88- қалайы негізді, басқа маркалар қорғасын  негізді баббиттер.

21-  кесте.  Баббиттер

| Мар- ка- сы | Құрамы,% |  |  |  |  | Қолданылуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sb | Cu | Cd | Sn | Басқа элементтер |  |
| Б88 Б83 | 7,3-7,8 10-12 | 2,5-3,5 5,5-6,5 | 0,8-1,2 - | Қалғаны | 0,15-0,25Ni | Ауыр жүкті машиналар, бу турбиналары, турбосорғыштар |
| БH Б16 БC6 | 13-15 15-17 5,5-6,5 | 1,5-2,0 1,5-2,0 0,1-0,3 | 0,1-0,7 - - | 9-11 15-17 5,5-6,5 | 0,1-0,5Ni 0,5-0,9As - - | Орта жүкті машиналар, автокөлік моторлары - |