Кен, концентраттарды және жартылай өнімдерді балқыту және металдарды тазарту пештері:

1. Шарпымалы пеш -  биіктігі 2-4 метр, ұзындығы 10-35 метр, ені 4-10 метр, көлденең камера болып келеді. Бастапқы шикіқұрамда күмбезде орналасқан немесе шеткі қабырғаларда орналасқан терезелері арқылы пешке тиейді, балқытудың сұйық өнімдері пеш былауда жинақталады. Отын пештің бас жағынан беріледі, ал жану өнімдері пеш соңында кетіріледі. Балқытудың өнімдері жинақталуына қарай пештен былау деңгейінде орналасқан арнайы саңлаулардан шығарылады.

2. Шахталы пеш -  сумен суытылатын кесоондардан жинақталған биіктігі 5-15 метр, ені 1-2 метр, ұзындығы 5-8 метр тік шахталы пештен құралған. Кесектеген шикіқұраммен отынды үстініен тиейді,  ал ауаны пештіғ төмеңгі бөлігінде орналасқан фурмалар саңлаулары арқылы беріледі. Балқыту өнімі тқңдырғыштар немесе алдыңғы көрікке үздіксіз шығарылады.

3. Кен және жартылай өнімді балқытуға арналған – электр пешінің өлшемдері шарпылмалы пештен біршама кіші жұмысшы кеңістігінің пішініне ұқсас болады. Күмбез арқылы пешьің жұмысшы кеңістігіген электр энергиясына берілетін 0,6-1,4 метр 3,6 көміртекті электродтар салынады, шикіқұрамды тиеу және балқу өнімдерін шығару шарпылмалы пешпен бірдей. 

4. Конвертер – көлденең осі бойынша айналым жасайтын диаметрі 2-4 метр, ұзындығы 4-10 метр, көлденең цилидр болып келеді. Сұйық штейн және өождаманы конвертер мойыны арқылы ауа былауға фурмалар арқылы беріледі.             

Құймалық қорытпаларды балқыту және дайындауға арналған пештер:

1. Индукциялық пеш – сыйымдылығы 1-30 тоннаға дейін балқыма болатын отқа төзімді тигельден құралған пеш. Пешке тиелетін металдар тигельді сыртынан қоршамайтын арнаулы орама (индуктор) индукциялатын электр энергиясын металың өзінде өзгерту арқылы бөлінетін жылудың есебінен қыздырып, балқиды. 

Қорытпалардың сапасынан арттыру үшін индукциялық пеш кейде вакумдық камераларда ораналасады.

2. Вакуумдық доғалық пештер – 1-ші шығындылатын электрод; 2-ші ваккумдық камера; 3-ші сумен суытылатын кристализатор. Вакуумдық доғалық пеш, құрамында пештерге балқылатын қорытпалармен бірдей немесе мыстан жасалған сумен суытылатын тигельден (кристализатордан) құралады. Кристаллизатор герметизацияланған және вакуумда орналасқан камералармен байланысады, бұл пештегі алынатын қорытпалардың жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді. Қорытпалар электрлік доғаның әсерінен құрамы шығарылатын қорытпамен бірдей болатын шығарылатын электродтардыі балқу кезінде аланады. 

Алуға доғалық вакуумдық пештерде 5-30 т құймалыкалыптар алуға болады.
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а – шарпымалы пеш; б – шахталық пеш; в – кен-термиялық электрпеші; г - конвертер
Сурет 2. Кен балқыту пештердің сұлбалары
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а – индукциялық пеш; б – доғалық вакуумды пеш; 1 – индуктор; 2 – шығындалатын электрод; 3 – вакуумды камера; 4 – сумен суытылатын кристаллизатор

Сурет 3. Құю пештердің сұлбалары
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