

Еңкейтетін пештер (1-сурет) конструкциясы бойынша көлденең конвертердерге ұқсас. Олар диаметрі 3,5 - 4,5 және ұзындығы 11 м-ге дейін қаңылтырдан жасалған цилиндрлік бөшке, ішкі жағынан хроммагнезитті кірпішпен қапталған. Пешті көлденең осі бойынша еңкейту (бұру) механизмі конвертерлерде қолданылатын механизмге толығымен сәйкес келеді. Көлбеу пештер жанарғылардағы табиғи газдың немесе бүйір қабырғалардың біріне орнатылған бүріккіштердегі мазуттың жануының жылуымен қызады. Технологиялық газдар қарама-қарсы бүйір қабырғаға жақын орналасқан мойын арқылы немесе онда тікелей орналасқан газ шығатын газарна арқылы шығарылады, бұл газ құбыры жүйесінің жақсы тығыздалуын қамтамасыз етеді.
Таза емес мысты құю және қождарды алу (әрдайым емес) мойын арқылы жүзеге асырылады. Қож кейде пештің бүйір қабырғасында жұмысшы терезе арқылы шығарылады. Балқытылған мысты тотықтыруды фурма арқылы немесе жұмыс және оттық терезелері арқылы балқымаға түтіктерді батыру арқылы жүргізуге болады. Фурмаларды пайдаланған кезде тотықтыра тазарту кезінде пеш фурма белдігіне қарай еңкейтіледі.
Дайын мысты шығару үшін тесік (летка) қолданылады. Мұндай пештердегі сұйық мыс ағынының қысымы пештің құю машинасына қарай еңіс бұрышымен реттеледі.



еңкейтетін тазарту пеші



Құю пештері

Құю пештері кен шикізатын өңдейтін пештермен салыстырғанда салыстырмалы түрде шағын өлшемдерімен және өнімділігімен сипатталады. Олар құйуды орындау температураға дейін қорытпаларды жылдам қыздыруды қамтамасыз етеді.
Түсті металл қорытпаларын дайындау және балқыту үшін келесі құю пештері қолданылады: 1) тигельді және айналмалы; 2) индукциялық; 3) электр кедергісі бар пештер; 4) доғалық.
Өндірілген қорытпалардың мөлшері көп емес болса, әдетте мазутпен немесе газбен, кейде кокспен қыздырылатын тигельді және айналмалы пештер қолданылады. Кейде тигельді пештер қыздыру элементтерімен немесе индуктормен жүзеге асырылатын электрлік қыздыруымен болады. Мыс қорытпаларын балқыту үшін шамот-графитті тигельді қолданады, ал алюминий мен магний қорытпалары үшін – болат немесе нихром.
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1 – тигель, 2 – бүріккіш (форсунка), 3 – жану өнімдерін шығару үшін арналған тесіктер
Сурет 1. Мыс қорытпаларын балқыту үшін арналған тигельді пеш
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