# Механикалық сынау тәсілдері

1 Металдың беріктігін, созымталдығын сынау

Статикалық созып сынау арқылы беріктік, созылмалық сипаттамалары анықталады. Созып сынау үшін стандартты жұмыр немесе таспалы үлгілер арнаулы созу машинасымен сыналады. Сынау нәтижесі созу диаграммасы арқылы көрсетіледі, 3.5- суреттегі  1- сызық, шартты шамада мөлшерленген кернеудің   әсерінен   ( = Р/ Fо) үлгінің өзгеруін (деформациялануын) сипаттайды.

I- серпімді деформация ауданы;   II- пластикалық  деформация ауданы;  III- жарықшаның даму ауданы.

1-сурет. Шартты және нақты кернеулер үшін металдың созылу диаграммасы (а) мен нақты кернеу диаграммасы (б).

Созылу диаграммасы үш бөліктен тұрады; ОА – серіппелі деформация, АВ- тепе-теңдіктегі пластикалық деформация және ВС- мойындық жинақ деформациясы. Жүктеме берілген материалдың серіппелі деформациясы  неғұрлым кішкене болса, соғұрлым оның қатаңдығы төмен. Металдың қатаңдығы серіппелік модуль (Е) арқылы анықталады;

Е=/

мұнда,   - кернеу;   - салыстырмалы созылу.

Серіппелік модульдің физикалық мәні материалдың серіппелі деформацияға көрсетер қарсылығының сипаттамасы, демек атомдардың тепе-теңдік  қалпынан ауытқуы.

Серіппелік шегі үлгінің алғашқы ұзындығынан 0,05%- ға жететін қалдық деформация тудыратын  кернеу  арқылы  анықталынады:

σ0,05= Р0,05/ Fo.

Мөлшері  0,2%  қалдық деформация тудыратын кернеу шартты аққыштық шегі (σ0,2) деп аталады:

σ0,2 = Р0,2 / Fo.

Созу күшін  арттырмай үлгінің  деформациялануын тудыратын кернеу  физикалық аққыштық шегі (σт) деп аталады:

σт = Рт / Fо.

σ0,2 және σ0,05 металдың шағын деформацияға көрсеткен қарсылығының  сипаттамалары.

Түскен күштің әрі қарай артуы металда елеулі пластикалық деформация тудырады. Үлгінің сынуына әкеліп соғатын ең үлкен күштен туындаған кернеу деформацияға көрсетер уақытша қарсылығы  немесе беріктік шегі  (в)  деп  аталады.

в = Рmax / Fо.

Созылу диаграммасы (3.5-сурет) бойынша металдың созылу қабілетін сипаттауға болады. Металдың созылмалығы (пластикалық қасиеті) салыстырмалы созылу () және салыстырмалы сығылу (ψ) арқылы анықталады:

 = (k  -  o) 100 / o;

ψ = (Fо -  Fк)  100 /  Fо  ,

мұндағы  о  және  к  - үлгінің   ұзындығы,   ал   Fо  және Fк – үлгінің сынуға  дейінгі және сынудан кейінгі көлденең қимасы, мм2.

Жоғары сапалы конструкциялық материалдар әрі берік, әрі сенімді және мәңгілік болу керек.

Материалдың беріктігі деформацияға қарсылық көрсетуі бойынша анықталса, сенімділігі, мәңгілігі  қирауға қарсылық көрсетер қабілеті арқылы анықталады.

# 2 Металдың қаттылығы

Материалдың беткі қабатына әсер еткен  пластикалық деформацияға  қарсылық көрсету қабілеті  қаттылық деп аталады. Қаттылықты сынау тәсілдері көп.  Оқу зетрханаларында жиі қолданылатындары Бринелль(ТШ аспабы) және Роквелл (ТК аспабы))тәсілдері. Қаттылықты өлшеу металға арнаулы ұштықтарды  есепті күштермен батыруға негізделген.

Бринелль тәсілімен қаттылықты өлшеу ұштықтан түскен ойықтың диаметрін табу арқылы жүргізіледі. Бринелль тәсілін қолдануда  сынақтағы болаттың  қаттылығы 4500 НВ (МПа) аспауы керек, ал түсті металдардікі  2000 НВ (МПа)  шектеледі. Бринелль тәсілі бойынша өлшенген қаттылықтың жазу белгісі - НВ,МПа (HB3500МПа); Мұндағы Н- қаттылықтың символы, В - Бринель тәсілі. Шариктен түскен іздің диаметрі қанша кішкене болса, қаттылық сонша жоғары болады.

Роквелл тәсілімен  қаттылықты өлшеуде ұштықтың үлгіге ену тереңдігі анықталады. Өлшем бірлігі аспаптың шкаласының әрбір бөлігінің 0,002мм тереңдікті көрсетуіне сәйкес алынады. Роквелл тәсілімен анықталатын қаттылық  HRA, HRB, HRC (HRC58; HRB65) әріптерімен белгіленеді. Олардың бәрі үлгінің бетіне түсірілетін ұштықтың  шартты тереңдігіне кері, өлшемсіз шамалар. А, В, С – шкалалар. Ұштықтың ену тереңдігі азайған сайын, сынақтағы материалдың қаттылығы жоғары.

Беріктік шегімен қаттылық саны арасында келесідей байланыс бар:  болат үшін  в = 0,34 НВ,  мыс қорытпалары үшін  в = 0,45 НВ, алюминий қорытпалары үшін  в = 0,35 НВ.

Құрылым бөлікшелерінің, жұқа жабындардың  микроқаттылығын өлшеу  үшін арнаулы ПМТ аспабы қолданылады. Өлшенетін үлгіге 0,05-5Н күшімен алмаз пирамидасы батырылады. Нәтижесі  Н = 0,189 F/d2    формуласымен анықталады.

Жаңа заманға сай электронды, тасымалды қаттылықты өлшеу аспаптарының жұмыс атқару принциптері жоғарыда келтірілгендей сынақтағы металл бетіне арнаулы түсірген кұшке көрсетер қарсылығына негізделген.