5 Углеродистые стали

В состав углеродистых сталей кроме основных компонентов железа и углерода входят постоянные и случайные примеси. К постоянным примесям относятся: марганец, кремний, сера и фосфор. К случайным примесям относятся элементы, которые попадают вместе с рудой и газы: водород, азот и кислород.

5.1 Влияние углерода и примесей на свойства стали

Углерод - важнейший компонент определяющий структуру и свойств  углеродистой стали. Малейшее изменение содержания углерода может заметно влиять на изменение свойства стали. С увеличением  количества углерода в структуре стали растет содержание цементита. С ростом содержания углерода увеличивается  твердость и прочность, снижается вязкость и пластичность стали.

Рис.5.1- Влияние углерода на свойства стали

Рост прочности происходит до 0,8 -1,0%С. При увеличении содержания углерода более 0,8% уменьшается не только платсичность, но и прочность. Это связано с образованием сетки хрупкого цементита вокруг перлитных зерен, легко разрушающейся при нагружении. По этой причине заэвтектоидные стали подвергают специальному отжигу на зернистый перлит.

Углерод оказывает влияние на свариваемость, обрабатываемость давлением и резанием. С увеличением содержания ухудшается свариваемость, а также способность деформироваться в горячем и особенно в холодном состоянии. Наиболее хорошо обрабатывается резанием среднеуглеродистые стали (0,3-0,4%). Низкоуглеродистые стали при механгической обработке дают плохую поверхность и трудноудаляемую стружку. Высокоуглеродистые стали имеют повышенную твердость, что снижает стойкость инструмента.

Марганец и кремний  вводят в сталь в процессе выплавки с целью раскисления. Соединяясь с кислородом закиси железа FeO, в виде оксидов переходят в шлак     FeO + Mn  →  MnO + Fe;  2FeO + Si  →  SiO2 + 2Fe.  Раскисление стали  улучшает ее свойства.

В углеродистой стали содержится до 0,8% Mn.  В таких количествах Mn полностью растворяется в феррите (кроме раскисления) и упрочняет его;  увеличивая прокаливаемость стали, а также уменьшает вредное влияние серы:      FeS + Mn  →  MnS + Fe.  В полностью раскисленной углеродистой стали содержится до 0,4%Si. Кремний эффективно раскисляет сталь, полностью растворяясь в феррите,  упрочняет его. Кремний дегазируя металл, повышает плотность слитка.

Сера и фосфор является вредными примесями. Основной источник серы исходное сырье – чугун. Сера снижает пластичность и вязкость стали, вызывает красноломкость (хрупкость при высоких температурах) при прокатке и ковке. Сера нерастворима в стали. Она образует с железом соединение, хорошо растворимое в металле. Благодаря высокой ликвации (неоднородность химического состава) серы в стали может образовываться легкоплавкая эвтектика Fe – FeS (tпл = 9880С).

Эвтектика располагается по границам зерен. При нагреве стальных заготовок до температур горячей деформации эвтектика вызывает в сталях хрупкость, а при некоторых случаях могут  даже плавиться и при деформировании образовывать надрывы и трещины. Присутствие в стали марганца, обладающим большим сродством к сере, чем железо, и образующего с серой тугоплавкое соединение MnS, практически исключает явление красноломкости. В затвердевшей стали частицы  MnS располагаются в виде отдельных включений. В деформированной стали эти включения деформируются и оказываются вытянутыми в направлении прокатки.

Сернистые включения снижает ударную вязкость (KCU) и пластичность (δ, ψ ) в поперечном направлении вытяжки при прокатке и ковке, а также предел выносливости. Сера ухудшает свариваемость и коррозионную стойкость.

Содержание серы строго ограничивается; в зависимости от качества стали оно не должно превышать 0,035 – 0,06%.  Повышение (до 0,2%) содержание серы допускается лишь в автоматных сталях для изготовления крепежных деталей неответственного назначения. Сера улучшает обрабатываемость резанием.

Основной источник фосфора – руды, из которых выплавляется исходный чугун. Фосфор растворяясь в феррите, уменьшает его пластичность. Кристаллическая решетка фосфора резко отличается от кристаллической решетки железа  по диаметру атомов и их строению, по типу кристаллической решетки, поэтому фосфор сильно искажает решетку феррита, делая феррит хладноломким(хрупким при низких температурах) и хрупким. Снижение вязкости тем значительнее, чем больше в стали углерода. Фосфор повышает порог хладноломкости стали и уменьшает работу развития трещины.  Вредное влияние фосфора усугубляется и тем, что он обладает большой склонностью к ликвации. Обычно фосфор располагается вблизи границ зерен и способствует их охрупчиванию, повышая  температурный порог хладноломкости. Каждая 0,01% фосфора повышает порог хладноломкости стали на 20-250С.

Содержание фосфора в зависимости от качества стали допускается не более 0,025- 0,045%.

Влияние азота, кислорода и водорода.  Азот, кислород и водород находятся в сталях  либо в виде твердого раствора в феррите, либо образуют химические соединения  (нитриды, оксиды), либо присутствуют в свободном состоянии в порах металла. Кислород и азот мало растворимы в феррите. Они загрязняют сталь хрупкими неметаллическими включениями, способствуя снижению вязкости и пластичности стали.

Очень вредным является растворенный в стали водород, который сильно охрупчивает сталь. Повышенное содержание водорода приводит к образованию внутренних трещин – флокенов.

Даже небольшие концентрации газов оказывают резко отрицательное влияние, ухудшает пластические и вязкие свойства стали. Поэтому, для улучшения свойства стали применяется вакуумирование (выплавка или разливка стали в вакууме).

Кроме вышеуказанных в составе углеродистых сталей присутствуют случайные примеси, как Cr, Ni, Cu и др., наличие которых обусловлено загрязненностью шихты.

5.2 Классификация и маркировка сталей

Каждому инженеру совершенно необходимо знать классификацию и маркировку материалов, предназначенных для изготовления деталей машин и конструкций. К числу таких материалов относятся металлы и их сплавы, металлические и металлокерамические порошки пластмассы, резина, стекло, керамика, древесные и др. неметаллические вещества. Наиболее широкое распространение в качестве конструкционных материалов в настоящее время получили металлы и их сплавы, поэтому в настоящей работе будут рассматриваться только стали, чугуны и цветные металлы, и их сплавы (медь, алюминий, титан, магний и сплавы на их основе).

Сталями принято называть сплавы железа с углеродом, содержание до 2,14% углерода. Кроме того, в состав сплава обычно входят марганец, кремний, сера и фосфор; некоторые элементы могут быть введены для улучшения физико-химических свойств специально (легирующие элементы).

Стали, классифицируют по самым различным признакам. Мы рассмотрим следующие: по  химическому составу, назначению, качеству, степени раскисления.

В зависимости от химического состава различают стали углеродистые (ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88) и легированные (ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 14959-79).

Углеродистые стали могут быть:

а) малоуглеродистыми,  т. е. содержащими углерода менее 0,25%;

б) среднеуглеродистыми,  содержание углерода составляет 0,25-0,60%

в) высокоуглеродистыми, в которых концентрация углерода превышает 0,60% .

Легированные стали подразделяют на:

а) низколегированные,  содержание легирующих элементов до 2,5%

б) среднелегированные, в их состав входят от 2,5 до 10% легирующих элементов;

в) высоколегированные, которые содержат свыше 10% легирующих элементов.

По назначению стали делятся на:

- конструкционные, предназначенные для изготовления строительных и машиностроительных изделий.

- инструментальные, из которых изготовляют режущий, мерительный, штамповый и прочие инструменты. Эти стали содержат более 0,65% углерода.

По качеству в зависимости от содержания вредных примесей: серы и фосфора стали подразделяют на:

- стали обыкновенного качества, содержание до 0.06% серы и до 0,07% фосфора.

- качественные - до 0,035% серы и фосфора каждого отдельно.

- высококачественные - до 0.025% серы и фосфора.

- особовысококачественные, до 0,025% фосфора и до 0,015% серы.

По степени раскисления. По степени удаления кислорода из стали, т. е. по степени её раскисления, существуют:

- спокойные стали, т. е., полностью раскисленные; такие стали обозначаются буквами “сп” в конце марки (иногда буквы опускаются);

-  кипящие стали - слабо раскисленные; маркируются буквами "кп";

- полуспокойные стали, занимающие промежуточное положение между двумя предыдущими; обозначаются буквами "пс".

5.2.1 Стали обыкновенного качества

Стали обыкновенного качества производят по общей технологии. Обозначают буквами "Ст" и условным номером марки (от 0 до 6) в зависимости от химического состава и механических свойств. Чем выше содержание углерода и прочностные свойства стали, тем больше её номер. Буква "Г" после номера марки указывает на повышенное содержание марганца в стали.

Например: Ст1кп - углеродистая сталь обыкновенного качества, кипящая, номер марки 1; Ст5Гпс - углеродистая сталь обыкновенного качества с повышенным содержанием марганца, полуспокойная,  номер марки 5; Ст0 - углеродистая сталь обыкновенного качества, номер марки 0.

Таблица 5.1- Сталь углеродистая обыкновенного качества ГОСТ 380-94

| Марки стали | Предел прочности при растяжении, МПа | Предел теку, чести, МПа | Относительное удлинение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст0 Ст1сп, пс Ст2сп, пс Ст3сп, пс Ст3Гпс Ст4сп, пс Ст5Гпс Ст6сп, пс | 310 320...420 340...440 380...490 380...500 420...540 460...600 Не менее 600 | – – 200...230 210...250 210...250 240...270 260...290 300...320 | 20...30 31…34 29...32 23...26 23...26 21...24 17...20 12…15 |

Примечание: В стали марок Ст3Гпс и Ст5Гпс повышенное содержание марганца.

5.2.2 Качественная конструкционная сталь

Качественная конструкционная сталь выплавляется в мартеновских и электрических печах (спокойная, полуспокойная, кипящая).

Таблица 5.2- Сталь углеродистая качественная  ГОСТ 1050-88

| Марка стали | Содержание углерода, % | Предел прочности при растяжении, МПа | Предел текучести, МПа | Относитель-ное удлинение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 кп, пс 10 кп, пс 15 кп, пс 20 кп, пс 25 30 35 40 45 50 60 70 80 | 0,05...0,11 0,07...0,14 0,12...0,19 0,17...0,24 0,22...0,30 0,27...0,35 0,32...0,40 0,37...0,45 0,42...0,50 0,47...0,55 0,57...0,65 0,67...0,75 0,77...0,85 | 330 340 380 420 460 500 540 580 610 640 690 730 1100* | 200 210 230 250 280 300 320 340 360 380 410 430 950* | 35 31 27 25 23 21 20 19 16 14 12 9 6* |

* Механические свойства после закалки и отпуска.

Примечание: В таблице приведены только некоторые марки сталей.

В зависимости от химического состава эта сталь делится на две группы: I – с нормальным содержанием марганца и II – с повышенным содержанием марганца. Марки стали и требования к механическим свойствам стали I группы в состоянии нормализации приведены в таблице 5.2.  Сталь в соответствии с требованиями может поставляться в термически обработанном состоянии (отожженная, нормализованная, высоко-отпущенная). Сталь маркируют следующим образом:

- в начале марки указывают содержание углерода цифрой, соответствующей его средней концентрации; а) в сотых долях процента для сталей, содержащих до 0,65% углерода; 05кп – сталь углеродистая качественная, кипящая, содержит 0,05% С;

Например, марка 60 – сталь углеродистая качественная, спокойная, содержит 0,60% С; б) в десятых долях процента для инструментальных сталей, которые дополнительно снабжаются буквой "У":

Например, марка У7 – углеродистая инструментальная, качественная сталь, содержащая 0,7% С, спокойная (все инструментальные стали хорошо раскислены); Марка У12 - углеродистая инструментальная, качественная сталь, спокойная содержит 1,2% С;

2) легирующие элементы, входящие в состав стали, обозначают русскими буквами:

А – азот	К – кобальт 	Т – титан	Б – ниобий	 М – молибден

Ф- ванадий	В – вольфрам	Н – никель	Х – хром	 Г – марганец

П – фосфор	Ц – цирконий	Д – медь	Р – бор	Ю – алюминий

Е – селен	С – кремний	Ч – редкоземельные металлы

Если после буквы, обозначающей легирующий элемент, стоит цифра, то она указывает содержание этого элемента в процентах. Если цифры нет, то сталь содержит 0,8-1,5% легирующего элемента, за исключением молибдена и ванадия (содержание которых в солях обычно до 0,2-0,3%), а также бора (в стали с буквой Р его должно быть не менее 0,0010%).

Примеры:

14Г2 – низко  легированная  качественная  сталь,  спокойная,  содержит приблизительно 0,14% углерода и до 2,0% марганца.

03Х16Н15М3Б - высоко легированная качественная сталь, спокойная содержит 0,03% C, 16,0% Cr, 15,0% Ni, до З,0% Мо, до 1,0% Nb.

5.2.3 Высококачественные и особовысококачественные стали

Маркируют, так же как и качественные, но в конце марки высококачественной стали ставят букву А, (эта буква в середине марочного обозначения указывает на наличие  азота,  специально  введённого  в  сталь),  а  после  марки особовысококачественной - через тире букву "Ш".

Например:

У8А - углеродистая инструментальная высоко качественная сталь, содержащая 0,8% углерода;

30ХГС-III – особовысококачественная среднелегированная сталь, содержащая 0,30% углерода и от 0,8 до 1,5% хрома, марганца и кремния каждого.

Отдельные группы сталей обозначают несколько иначе. Шарикоподшипниковые стали маркируют буквами "ШХ", после которых указывают содержание хрома в десятых долях процента:

ШХ6 - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 0,6% хрома;

ШХ15ГС - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1,5% хрома и от 0,8 до 1,5% марганца и кремния.

Быстрорежущие стали (сложнолегированные) обозначают буквой "Р", следующая за ней цифра указывает на процентное содержание в ней вольфрама:

Р18-быстрорежущая сталь, содержащая 18% вольфрама;

Р6М5К5-быстрорежущая сталь, содержащая 6% вольфрама 5% молибдена 5% кобольта.

Автоматные стали обозначают буквой "А" и цифрой, указывающей среднее содержание углерода в сотых долях процента:

А12 - автоматная сталь, содержащая 0,12% углерода (все автоматные стали имеют повышенное содержание серы и фосфора);

А40Г - автоматная сталь с 0,40% углерода и повышенным до 1,5% содержанием марганца.