Практическое занятие №05

Пример расчета предварительного электроразогрева бетонной смеси

Исходные данные:

Конструкция плита	6 х 6 х 0,5 (h), м

Город 	г. Барнаул

Месяц 	ноябрь

Температура предварительного разогрева

бетонной смеси 	tраз = + 75 ºС

Время перевозки 	τпер = 8 мин

Высота подъема краном 	Нпод = 12 м

Марка автомобиля 	ГАЗ-93

Время укладки 	τукл = 10 мин

Тип опалубки 	V

Класс бетона 	В15

Расход цемента 	Ц=350 кг/м3

Марка цемента 	М400

Расход арматуры 	Ра = 70 кг/м3

Температура бетона конечная 	tб.к = + 5 ºС

Температура бетона начальная до разогрева	tб.н = + 5 ºС

Решение:

- Определим объем бетона конструкции:

Vб = 6·6·0,5 = 18 м3

- Рассчитываем поверхность охлаждения конструкции:

Fохл = 4·6·0,5 + (6·6)·2 = 84 м2

- Определим модуль поверхности конструкции:

МП=FохлVб= 4818=2,67 м-1

- Определим суммарное относительное снижение температуры бетонной смеси при всех операциях: при транспортировании, перегрузке, укладке и уплотнении.

  - При транспортировании:

∆tтр= ∆tтр`∙τтр=0,0037∙8=0,0296 ℃℃

где ∆tтр` - относительное снижение средней температуры бетонной смеси при транспортировке (табл. П.4.1).

  - При перемещении краном:

∆tпер=0,0022∙Нпод=0,0022∙12=0,0264 ºС/ ºС

  - При перегрузке и погрузке: ∆tп=0,032 ºС/ ºС

  - При укладке и уплотнении

∆tупл= ∆tу`∙τупл=0,004∙10=0,04 ºС/ ºС

где ∆tу` - относительное снижение средней температуры бетонной смеси при уплотнении и укладке (табл. П.4.2).

  - Определим суммарное относительное снижение температуры:

∆tтр= ∆tтр+∆tпер+∆tп+∆tупл=0,0296+0,0264+0,032+0,04=0,128 ºС/ ºС

- Определим начальную среднюю температуру бетонной смеси после укладки в опалубку, уплотнения и укрытия:

tраз= tб.н-tн.в∆tтр1-∆tтр

где tб.н – температура бетона начальная, ºС; tсм – температура бетонной смеси при выходе из транспортного средства, ºС; tн.в – температура наружного воздуха, ºС (табл. П.4.3).

tб.н = 75(1-0,128) + (-7,9)0,128 = 64,39 ≈ 64,4 ºС

- Определим температуру бетона с учетом нагрева арматуры:

tб.н`= Cб∙γб∙tб.н+ Са∙Ра∙tн.вCб∙γб+Са∙Ра

где Са – удельная теплоемкость арматуры, кДж/(кг·º С); Са = 0,48 кДж/(кг·º С);   Сб - удельная теплоемкость бетона, кДж/(кг·º С); Сб = 1,05 кДж/(кг·º С);   γб – объемная масса бетона, кг/м3; γб = 2400  кг/м3;    Ра – расход арматуры, кг/м3;   tб.н – температура бетона начальная, º С;    tн.в – температура наружного воздуха, º С (табл. П.4.3).

tб.н`= 1,05∙2400∙64,4+0,48∙70-7,91,05∙2400+0,48∙70=63,4 °С

- Определим среднюю температуру остывания бетона:

tб.ср= tб.к+ tб.н`-tб.к1,03+0,181∙Мп+0,006(tб.н`-tб.к)

tб.ср=5+ 63,4-51,03+0,181∙4,67+0,006(63,4-5)=31,2 °С

- Пренебрегая тепловыделением цемента (экзотермия), определим время остывания бетона по формуле Б.Г. Скрамтаева:

τ0= Сб∙γб (tб.н`-tб.к)3,6∙Кт∙Мп(tб.ср-tн.в)

где Коп – коэффициент теплопередачи опалубки, зависит от конструкции опалубки и скорости ветра (табл. П.4.4).

τ0= 1,05∙2400(63,4-5)3,6∙1,07∙4,67Мп(31,2-(-7,9))=209,2

где τ0 = 8,7 сут.

- Определим прочность, которую наберет бетон за время остывания τост = 209,2 ч, и среднюю температуру остывания бетона tб.ср = 31,2 ºС. По номограмме, для бетона марки М200 (В15) на портландцементе М400 бетон набирает 100% от R28 (рис.П.4.1).

- Определим необходимую электрическую мощность для разогрева бетонной смеси:

P= Cб∙γбtраз-tб.н1,16∙К∙60∙Vб1000∙4,18∙Кэр∙Тр

где К – коэффициент, учитывающий потери тепла в процессе разогрева, К = 1,1; Vб – объем одновременно разогреваемой порции бетонной смеси (табл. П.4.1); Кэр -коэффициент использования электроэнергии; Кэр = 0,95; Тр – время разогрева бетонной смеси; Тр = 13 мин.

Р= 1,05∙240075-5,16∙1,1∙60∙1,41000∙4,18∙0,95∙13=366,3

- Принимаем силовой трансформатор мощностью 400кВт типа ТМ 400/10 (табл. П.4.5).

- Расход электрической энергии на разогрев 1м3 бетонной смеси:

W= Рном∙Тр60∙Vб

где Рном – номинальная (паспортная) мощность выбранного трансформатора, кВт,

W= 400∙1360∙1,4=61,9 кВт∙ч/м3

Таблица П4.1

Таблица П4.2

Таблица П4.3

Таблица П4.4

Таблица П4.5

Рис. П.4.1 Кривые набора прочности бетоном классов В15-В22,5: а – при температуре твердения до 50 ºС на портландцементе М400-500;  б – то же, при температуре твердения до 80 ºС; в - при температуре твердения до 50 ºС на шлакопортландцементе М400-500; г – то же, при температуре до 90 ºС