Дисциплина: Современные технологии монолитного строительства

Группа: 22-ССТ-3

Выполнил: Федоренко О.В.

Проверил: Гольцев А. Г.

Практическое занятие № 07

Расчет методом термоса

Область применения

Метод термоса целесообразно применять для следующих монолитных конструкций: массивных фундаментов, блоков, плит, стен, колонн, рамных конструкций с разными значениями модуля поверхности (Мп), а также температурных режимов подогрева и выдерживания бетонной смеси.

Сущность метода

Сущность способа заключается в использовании тепла бетона за счет подогрева заполнителей и воды или бетонной смеси до укладки ее в опалубку, а также в использовании экзотермического тепла, выделяющегося при твердении цемента, для приобретения бетоном заданной прочности в процессе его медленного остывания в утепленной опалубке до 0°С.

Методика расчета методом термоса

Расчет основных параметров бетонирования в зимних условиях с выдерживанием бетона способом термоса.

Приняты следующие основные параметры бетонирования в зимних условиях:

- tб.н. – начальная температура бетона после укладки и уплотнения, обычно задается и равна 25-30°С;

- tсм – температура изготовления бетонной смеси, измеряемая сразу после выпуска с завода, обычно задается и равна 35-40°С;

- Δtтр – потери температуры бетонной смеси при транспортировании, °С, определяются по табл. 16;

- tтр – время транспортирования бетонной смеси, мин, определяется по табл. 16;

- tу – время укладки и уплотнения, мин;

- t0 – время остывания, ч.

- Δtν – потери температуры за время укладки и уплотнения бетона, при перепаде температур в 1°С, определяются по табл. 17.

- Δtоп – потери температуры на нагрев опалубки и арматуры, °С, определяется по табл. 18.

- R % от R28 – требуемая прочность к моменту замораживания бетона, задается или берется по СНиП. Расчет сводится к определению либо tтр по заданной величине tб.н., либо tб.н – по заданной величине tтр и определению t0;

- tу – определяется опытным путем. По найденному tу в табл. 17 определяется Δtу.

Потери температуры за время укладки и уплотнения бетона при разности температур бетона и наружного воздуха равны:

Δtу = (tб.н. – tн.в.).

При заданной величине tб.н.

∆tтр = tсм – tб.н. – tб.оп - ∆tу (tб.н. – tн.в.).

По ∆tтр, найденному по табл. 16, определяется tтр.

При заданной величине tтр по табл. 16 определяется ∆tтр.

tб.н. = tсм-tб.оп-tтр + ∆tу ∙tн.в.1+ ∆tу

где tн.в. – температура наружного воздуха, ºС.

Продолжительность остывания бетона рассчитывается по формуле Б.Г. Скрамтаева:

τ0 = Сб × γб tб.н. -tб.к.+Э ∙Ц3,6 ∙Кт ∙Мп (tб.ср-tн.в.),

где Сб – удельная теплоемкость бетона, кДж/кг ∙ ºС; γб – объемная масса бетона, кг/м3; tб.к – конечная температура бетона, до которой проводится расчет продолжительности остывания, ºС; Э – тепловыделение 1 кг цемента за время остывания бетона; Ц – расход цемента в бетоне, кг/м3; Кт – коэффициент теплопередачи опалубки, Вт/(м2 ∙ºС), табл. П.4.4; Мп – модуль поверхности, равный м-1; tб.ср – среднее значение температуры за время остывания, ºС; tб.ср = (tб.н + 3,6 ∙ 2Мп) 0,5, ºС; Мп – подставляется без размерности.

Тепловыделение цемента различных видов и марок в зависимости от температуры твердения и времени твердения определяется по табл. 19.

При нескольких различных теплоограждениях одной конструкции с К1, К2, Кn и соответствующих площадях F1, F2, Fn:

Кт = F1 ∙K1+F2 ∙K2+ ... +Fn ∙KnF1+F2+ ... +Fn

Порядок расчета продолжительности остывания следующий:

- по формуле Б.Г. Скрамтаева определяется продолжительность остывания без учета тепловыделения бетона (Q=0);

- по найденному τ0, пользуясь табл. 19, определяется Q;

- подставляя Q в формулу Б.Г. Скрамтаева, снова определяется t0, которое будет больше предыдущего;

- далее по табл. 19 уточняется Q и снова подставляется в формулу;

- так повторяется до тех пор, пока последнее τ0 не будет отличаться от предыдущего на величину 5%; R – определяется по рис. 14 в зависимости от τ0 и tб.ср.

Рис. 14. Кривые набора прочности бетона классов В15-В22,5:

а – при температуре твердения до 50ºС на портландцементе М400-500;

б – то же, при температуре твердения до 80ºС;

в – при температуре твердения до 50ºС на шлакопортландцементе М400-500;

г – то же, при температуре до 90ºС.

Задача

Исходные данные:

Город                                                 г. Томск

Месяц	                        январь

Температура бетонной смеси

при выходе из транспортного 	tсм = +40ºС

средства

Время перевозки	                         τпер = 8 мин

Высота подъема краном                   Hпод = 12 м
Марка автомобиля                                                          ЗИЛ ММЗ-555

Время укладки	 tукл = 10 мин

Тип опалубки                                                                  V

Класс бетона	В15

Расход цемента                                                                Ц = 350 кг/м3

Марка цемента                                                                 М400

Расход арматуры                                                              Ра = 70 кг/м3

Температура бетона конечная	tб.к = +5ºС

Решение:

1. Определим объем бетона в конструкции:

Vб = 3,7 ∙ 3,7 ∙ 0,3 + 1,2 ∙ 1,2 ∙ 3,3 = 8,859 м3

2. Рассчитаем поверхность охлаждения конструкции:

Fохл = 4 ∙ 3,7 ∙ 0,3 + 4 ∙ 1,2 ∙ 3,3 + 3,7 ∙ 3,7 = 33,97 м2

3. Определим модуль поверхности конструкции:

Мп = FохлVб = 33,978,859 = 3,83 м-1

4. Определим суммарное относительное снижение температуры бетонной смеси при всех операциях: транспортировании, перегрузке, укладке и уплотнении.

4.1. При транспортировании:

∆tтр = ∆tˊтр ∙ τпер = 0,003 ∙ 8 = 0,024ºС/ºС,

где ∆tˊтр – относительное снижение средней температуры бетонной смеси при транспортировке (табл. П. 4.1).

4.2. При перемещении краном:

∆tпер = 0,0022 ∙ Hпод = 0,0022 ∙ 12 = 0,0264 ºС/ºС

4.3. При перезагрузке и погрузке:

∆tп = 0,032 ºС/ºС

4.4. При укладке и уплотнении:

∆tупл = ∆tˊупл ∙ τупл = 0,007 ∙ 10 = 0,07 ºС/ºС

где ∆tˊупл – относительное снижение средней температуры бетонной смеси при уплотнении и укладке (табл. П. 4.2).

4.5. Определим суммарное относительное снижение температуры:

∑∆tтр = ∆tтр + ∆tпер + ∆tп + ∆tупл =

= 0,024 + 0,0264 + 0,03 = 0,1524 ºС/ºС

5. Определим начальную среднюю температуру бетонной смеси после укладки в опалубку, уплотнения и укрытия:

tсм = tб.н-tн.в ∑∆tтр1- ∑∆tтр

где tб.н – температура бетона начальная, ºС; tсм – температура бетонной смеси при выходе из транспортного средства, ºС; tн.в – температура наружного воздуха, ºС (табл. П. 4.3).

tб.н = tсм (1 - ∑∆tтр) + tн.в ∑∆tтр

tб.н = 40 (1 – 0,1524) + (-19,1) 0,1524 = 30,99 ºС; tб.н ≈ 31ºС

6. Определим температуру бетона с учетом нагрева арматуры:

tˊб.н = Сб ∙ γб ∙tб.н+Са ∙Ра ∙tн.вСб ∙ γб+Са ∙Ра

где Са – удельная теплоемкость арматуры, кДж/(кг ∙ºС); Са=0,48 кДж/(кг ∙ºС); Сб – удельная теплоемкость бетона, кДж/(кг ∙ºС); γб – объемная масса бетона, кг/м3; γб = 2400 кг/м3; Ра – расход арматуры, кг/м3; tб.н – температура бетона начальная, ºС; tн.в – температура наружного воздуха, ºС.

tˊб.н = 1,047 ∙2400 ∙31+0,48 ∙70 (-19,1)1,047 ∙2400+0,48 ∙70 = 30,34 ºС

7. Определим среднюю температуру остывания бетона:

tб.ср = tб.к + tˊб.н-tб.к1,03+0,181 ∙Мп+0,006 (tб.н-tб.к);

tб.ср = 5 + 30,34-51,03+0,181 ∙3,83+0,006 (30,34-5) = 18,54 ºС

8. Пренебрегая тепловыделением цемента (экзотермия), определим время остывания бетона по формуле Б.Г. Скрамтаева:

τ = Сб ∙ γб (tˊб.н-tб.к)3,6 ∙Кт ∙Мп ∙(tб.ср-tн.в)

где Кт – коэффициент теплопередачи опалубки, зависит от конструкции опалубки и скорости ветра (табл. П. 4.4).

tост = 1,047 ∙2400 (30,34-5)3,6 ∙1,07 ∙3,83 (18,34--19,1) = 115,27 ч; tост = 4,8 сут.

9. Определим прочность, которую наберет бетон за время остывания tост=115,27 ч и средней температуры остывания бетона tб.ср=18,34 ºС. По номограмме (рис. П. 4.1) для бетона марки М200 (В15) на портландцементе М400 бетон набирает 58% от R28.

Метод ускоренного (горячего) термоса

Метод ускоренного термоса включает:

- обычный «термос» при укладке бетонной смеси в опалубку с начальной температурой (tб.н) 10, 20, 30ºС;

- предварительный электроразогрев бетонной смеси на строительной площадке до 50-70 ºС с помощью электродов с питанием от сети переменного тока с напряжением 380 (220, 127) В.

Укладка бетонной смеси выполняется на отогретое и подготовленное к бетонированию основание.

Ранее уложенный бетон и промерзшее основание отогреваются на глубину 300 мм. Мерзлые пучинистые грунты отогреваются до положительной температуры на глубину не менее 500 мм.

Допустимое время нахождения бетонной смеси в пути, не должно превышать:

- 30 мин при температуре смеси tб.с = 40ºС;

- 45 мин при температуре смеси tб.с = 20-30ºС;

- 120 мин при температуре смеси tб.с = 5-10ºС.

Оптимальная температура отпускаемой с завода бетонной смеси составляет 30ºС, а с учетом предварительного разогрева бетонной смеси у места укладки - 10ºС.