Дисциплина: Современные технологии монолитного строительства

Группа: 22-ССТ-3

Выполнил: Федоренко О.В.

Проверил: Гольцев А. Г.

Практическое занятие № 10

Расчет выдерживания бетона с противоморозными добавками.

Выбирать противоморозные химические добавки следует с учетом следующих факторов:

- вид конструкции;

- условия эксплуатации конструкций;

- прогнозируемые погодные условия на период твердения бетона в конструкции;

- требуемые темпы строительства и др.

Рекомендуемый вид конструкций для возведения из бетона с использованием противоморозных добавок предопределяет метод выдерживания бетона до набора проектной прочности (табл. 25) в зависимости от температуры наружного воздуха.

При выборе противоморозной добавки целесообразно руководствоваться следующими положениями:

1. Бетон с противоморозными добавками допускается применять, если во время выдерживания до приобретения критической прочности температура бетона с максимально допускаемыми дозировками добавок не опустится ниже:

- 15°С – при применении добавки НН;

- 20°С – при применении добавок ХК + ХН, НК + М, НКМ, ННК + М;

- 25°С – при применении добавок П, ХК + НН, ННХК, ННХК + М.

2. Прочность бетона в зависимости от добавки, продолжительности твердения и расчетной температуры ориентировочно достигает значений, приведенных в табл. 26, а после 28-суточного выдерживания при температурах выше 0°С бетон, как правило, приобретает проектную прочность. Данные табл. 26 для выбранной добавки должны уточняться применительно к используемому на стройке цементу, так как темп твердения бетона с добавками зависит от вида и состава цемента.

3. Бетонные смеси с добавками НН и ХК + НН и температурой 15-20°С, как правило, хорошо укладываются и характеризуются обычными сроками загустевания (начало – 2,0-2,5 ч, конец – 4-8 ч); смеси с более низкими температурами, особенно ниже 5°С, имеют более длительные сроки загустевания (начало – 5-7 ч, конец – 11-30 ч). Вследствие этого они не вызывают осложнений при транспортировании.

4. Бетонные смеси с добавками НКМ, НК + М, ННК + М, ХК + ХН, ННХК, ННХК + М, и особенно П, характеризуются ускоренными и весьма короткими сроками загустевания, мало зависящими от температуры (начало – 0,1–2,0 ч, конец – 0,2–4,0 ч). Поэтому одновременно с указанными противоморозными добавками в состав бетонной смеси, как правило, должна вводиться добавка, эффективно замедляющая схватывание бетонной смеси. Из известных замедлителей используется ЛСТ в повышенных дозировках, тетраборат натрия ТН или жидкое стекло ЖС в сочетании с адипинатом натрия ПАЩ-1.

В настоящее время появились предложения по использованию патентованных противоморозных добавок с приемлемыми сроками схватывания бетонной смеси.

Назначение оптимального количества противоморозной добавки имеет важное значение, так как при недостаточном ее количестве может произойти преждевременное замерзание бетона (при охлаждении в более низкой температуре, чем та, на которую рассчитано введенное в смесь количество противоморозной добавки), а при избыточном количестве темп твердения бетона может замедляться. Кроме того, неоправданно увеличивается его стоимость.

Замораживание бетона в раннем возрасте отрицательно влияет на его свойства после оттаивания вследствие необратимого разрушающего воздействия замерзшей жидкой фазы на структуру, в то время как замораживание бетона после набора им критической прочности не оказывает столь существенного влияния на его конечную прочность.

Поэтому при назначении количества добавки прежде всего следует исходить из расчетной температуры твердения бетона: вводимое количество противоморозной добавки должно предохранять бетон от замораживания до набора им прочности менее критической (табл. 27).

Далее необходимо проверить возможность получения требуемой прочности к моменту окончания твердения бетона с выбранным количеством добавки, которая зависит от расчетной температуры бетона и продолжительности твердения (табл. 27). При этом требующаяся продолжительность твердения до получения указанной в проекте или нормативных документах требуемой прочности, % от R28, может оказаться достаточно большой и не обеспечить приемлемых темпов бетонирования, что потребует привлечения других методов.

Выбор и назначение оптимального количества противоморозной добавки становится многофакторной задачей, решение которой зависит не только от рассмотренных выше особенностей влияния добавок на прочность и другие свойства бетона, но и от реальной обстановки на строительной площадке, возможности выбора добавки, способа ее введения в бетонную смесь и др.

Расчет выдерживания бетона с противоморозными добавками

Постановка задачи выбора противоморозной добавки предполагает сбор исходных данных, необходимых для оценки условий бетонирования, особенностей возводимой конструкции с точки зрения ее массивности, вида применяемой опалубки, требуемых темпов бетонирования и др. факторов.

За исходные принимаются следующие основные показатели:

1) прогнозируемая температура наружного воздуха на период твердения бетона в конструкции;

2) данные по бетону:

- класс (марка), Мпа (кгс/см2);

- вид цемента;

- требуемая прочность к моменту окончания твердения в конструкции, % от R28, и допустимая, исходя из темпов ведения работ, продолжительность выдерживания до получения указанной прочности, сут;

3) особенности возводимой конструкции и условий ее эксплуатации (в соответствии с табл. 24):

- тип конструкции;

- класс и диаметр рабочей арматуры;

- наличие или отсутствие предварительного напряжения;

- защита закладных деталей;

- степень агрессивности среды эксплуатации.

4) данные по опалубке: конструкция опалубки и соответствующий коэффициент теплопередачи.

Учет условий реальной строительной площадки имеет смысл в случае внедрения той или иной добавки в производство. При этом важно определить способ и место введения добавки в бетонную смесь, в особенности – влияние ее на технологические параметры бетонной смеси, т. к., например, быстрое загустение смеси с добавкой может оказаться совершенно неприемлемым для технологии, в которой применяется обычный бетон.

В качестве примера рассмотрим выбор противоморозной добавки для безобогревного бетонирования фундамента под металлическую колонну.

Исходные данные:

Бетон В15 (марки 200).

Портландцемент марки 400.

Требуемая прочность к моменту окончания твердения – не менее 50% от R28.

Допустимая продолжительность выдерживания, исходя из требуемых темпов работ – не более 7 сут.

Особенности возводимой конструкции:

Фундамент с модулем охлаждаемой поверхности Мп = 5 (основание не проморожено).

Ненапрягаемая рабочая арматура класса А-II, диаметр – более 5 мм.

Закладные детали без специальной защиты.

Окружающая воздушная среда не агрессивна.

Данные по опалубке:

Опалубка деревянная, из доски толщиной 40 мм, с соответствующим коэффициентом теплопередачи 3,6 Вт/(м2 · °С), при принятой для данного примера скорости ветра 5 м/с.

Защита отрытых бетонных поверхностей: горизонтальные неопалубленные поверхности укрываются битуминизированной бумагой и слоем опилок толщиной около 10 см. При этом полагаем, что коэффициент теплопередачи по указанному утеплению равен теплопередаче через опалубку.

Выбор вида противоморозной добавки проводим в следующей последовательности:

1. В соответствии с табл. 24 определяется перечень добавок, применение которых допускается в бетоне для рассматриваемого фундамента: НКМ, НК + М, ННК + М, НН и П.

Наиболее распространенными добавками являются НН и П, которые и рассмотрим более подробно.

2. Рекомендуемый метод выдерживания бетона выбирается исходя из следующих условий: температура наружного воздуха до -25°С, относительная прочность – 50% от R28, срок выдерживания – 7 сут.

В соответствии с данными табл. 25, рекомендуется выдерживать бетон без специального утепления или в сочетании с методом термоса. Уточнение режима и требуемого утепления будет сделано после расчета, поэтому остановимся на указанном в исходных данных утеплении конструкций, которое общепринято в практике строительства.

3. Количество противоморозной добавки зависит от расчетной температуры твердения бетона (не ниже -15°С для НН и -25°С для П), определить которую помогут рекомендации разд. 1.3. Зададим начальную температуру бетона в конструкции tб.н = +10°С, что вполне соответствует практике северных строительных площадок, где зимний бетон готовится только на подогретых воде и заполнителях. tб.ср зависит от массивности (модуля охлаждаемой поверхности) и tб.к которая нам неизвестна. Поэтому зададим следующее соответствие между конечной температурой остывшего бетона и температурой наружного воздуха (табл. 28).

Бетон остывает до температуры наружного воздуха.

Напомним, что средняя температура определяется по формуле:

tб.ср =  tб.н-tб.к1,03+0,181 ∙Мп+0,006 tб.н-tб.к

После соответствующих расчетов полученные данные сведем в табл. 29, отражающую связь между температурой наружного воздуха и температурой бетона независимо от вида добавки.

Затем выполним расчет продолжительности остывания без учета экзотермии по формуле:

τост = Сб ∙ γб tб.н-tб.к3,6 ∙Кт ∙Мп ∙tб.ср-tн.в, ч

Указанная зависимость справедлива при разномерностях: γб = кг/м3; Сб, кДж/(кг ·°С); Кт, Вт/(м2 ·°С); температура, °С.

Примем по соответствующим табличным данным γб = 2500 кг/м3, Сб=0,84кДж/(кг ·°С), Кт = 3,6 Вт/(м2 ·°С) при скорости ветра 5 м/с, и проведем расчет продолжительности остывания без учета экзотермии (табл.30).

В связи с тем, что учет тепловыделения при положительных температурах бетона не пригоден для рассматриваемого примера, воспользуемся рекомендацией, приведенной в руководстве по применению бетонов с противотормозными добавками, в которой тепловыделение учитывается членом «+α · Ц · Э · R», где α – коэффициент интенсивности тепловыделения; Ц – расход цемента на 1м3 бетона, кг; Э – тепловыделение 1 кг цемента за 28 сут твердения при 20º, кДж/кг; R – прочность, набираемая бетоном за время остывания бетона, % от марочной. Соответствующие величины α и Э приведены в табл. 31, 32.

Для расчета тепловыделения по указанной рекомендации необходимо определить прочность за время остывания R (% от 28-дневной), которая, в свою очередь, зависит от времени остывания и особенно от вида противоморозной добавки. Определим тепловыделение для бетона с добавкой НН и П отдельно. Так как экзотермическое тепловыделение увеличит срок продолжительности остывания, заранее увеличим его примерно на сутки, т.е. вместо рассчитанных без учета тепловыделения трех назначим четверо суток.

Приняв по табл. 26 температуру наружного воздуха -15ºС, tб.ср = -2,5ºС и продолжительность остывания около 4 сут, путем экстраполяции определяем прочность бетона с добавкой НН – R=20-25%R28.

Для бетона с добавкой П, соответственно, R=30-35% от R28.

При температуре наружного воздуха -25ºС, tб.ср = -7,3ºС и соответствующая прочность бетона за время остывания с добавкой НН – R=10-15% от R28, с добавкой П – R=15-20% от R28.

Тепловыделение бетона с добавкой НН составит:

tб.ср = -2,5ºС, α=0,014 (tперепада = 25ºС), Ц=250 кг/м3;

R = 22%, Э=335 кДж/кг;

+α ∙ Ц ∙ Э ∙ R = +0,014 ∙ 250 ∙ 335 ∙ 22 = 25795 кДж/м3.

Внесем соответствующие поправки в расчет продолжительности остывания (табл. 33).

tб.ср = -7,3ºС, α=0,016 (tперепада = 35ºС), R=12%,

-0,016 ∙ 250 ∙ 12 ∙ 335,2 = 16080 кДж/м3

Тепловыделение бетона с добавкой П составит:

tб.ср = -2,5ºС, α=0,014, R=32%,

-0,014 ∙ 250 ∙ 32 ∙ 335,2 = 37520 кДж/м3

tб.ср = -7,3ºС, α=0,016 (tперепада = 35ºС), R=17%,

-0,016 ∙ 250 ∙ 17 ∙ 335,2 = 22780 кДж/м3

Таким образом, выделяемое экзотермическое тепло может существенно повлиять на продолжительность остывания данной относительно массивной конструкции. Соответствующее увеличение сроков остывания зависит от вида добавки, температуры твердения бетона и может составить от 0,60 до 2,25 и более суток.

Однако вернемся к решению поставленной задачи: определению температуры наружного воздуха, при которой могут быть выполнены требования получения прочности 50% от R28 для бетона с добавкой НН и П не более чем за 7 сут.

Режим твердения бетона рассматриваемого фундамента в зависимости от температуры наружного воздуха имеет следующие характеристики (табл. 34).

Прочность бетона определяется по продолжительности и температуре соответствующего промежутка времени (табл. 35).

Как видно из табл. 35, для бетона с НН tн.в = -15ºС ниже предельной, т.к. прочность не достигала требуемых 50%. Поэтому даже без уточняющих расчетов можно считать tн.в = -10ºС предельной для выполнения поставленных требований к бетону.

В соответствии с проведенными расчетами для бетона с добавкой П при tн.в = -15ºС выполняются поставленные требования по прочности с небольшим запасом.

Выполненные по принципу теплового баланса расчеты позволяют почувствовать влияние на режим остывания (и соответствующее нарастание прочности) таких основных факторов, как температура наружного воздуха, температура бетона, эффективность теплоизоляции конструкции, состав бетона, вид цемента и др.

Вместе с тем не следует забывать о приближенности расчетов, не учитывающих особенностей неравномерного температурного поля конструкции и наличия быстро охлаждаемых мест. В частности, для рассматриваемой конструкции такими местами будут наружные поверхности и особенно интенсивно охлаждаемые углы и грани фундамента, температурный режим которых может существенно отличаться от рассчитанного по принципу теплового баланса, предполагающего равномерное остывание бетона. На практике именно в таких местах организуется наблюдение за температурой бетона, с тем чтобы была обеспечена как минимум критическая прочность.