ЛЕКЦИЯ 5

Природные каменные материалы

Природные каменные материалы – это материалы и изделия, получаемые механической обработкой горных пород, т.е.дроблением, раскалыванием, распиливанием и т.п.).

Горные породы – это значительные по объему скопления минералов в земной коре, образовавшиеся под влиянием одинаковых условий.

Минералы – это вещества, являющиеся продуктами физико-химических процессов, происходящих в земной коре, и обладающие определенным химическим составом, однородным строением и характерными физическими свойствами. В природе известно несколько тысяч минералов, но в образовании горных пород участвуют лишь около 50, их называют породообразующими.

Горные породы могут состоять из одного минерала (мономинеральные) или нескольких (полиминеральные).

Классификация горных пород.

Земная кора в результате вулканических извержений на протяжении многих миллионов лет претерпевала большие изменения, в ней происходили породообразующие геологические процессы, в результате чего и возникли различные горные породы. В дальнейшем в земной коре под влиянием большого давления и высокой температуры, выветривания различные горные породы изменялись. По условиям образования горные породы подразделяются на следующие три основные группы: магматические, осадочные и метаморфические.

Магматические (первичные) горные породы образовались при охлаждении и отвердевании магмы. В тех случаях, когда магма остывала и кристаллизовалась на большой глубине от поверхности, в условиях высокой температуры и высокого давления образовались глубинные (интрузивные) горные породы. Эти условия благоприятствовали образованию в этой породе минералов с зернисто-кристаллической структурой, прочно сросшихся между собой без всякого цементирующего вещества (гранитное строение). Характерным для этих пород является массивность залегания, высокая плотность, а следовательно. Большая прочность при сжатии, малое водопоглощение, значительная морозостойкость и высокая теплопроводность.

В тех же случаях, когда остывание магмы происходило ближе к поверхности Земли, при меньших давлениях и температурах, или на поверхности Земли, образовались излившиеся (эффузивные) горные породы. В этих условиях охлаждения крупные кристаллические зерна образоваться не успевали и возникали другие генетические структуры: скрытокристаллическая, стекловатая (аморфная), порфировая. Для порфировой структуры характерно неоднородное строение, когда в аморфную или мелкокристаллическую массу включены крупные кристаллические соединения – «вкрапленники», образовавшиеся в магме еще в глубинных слоях во время ее поднятия к поверхности Земли.

- Глубинные:

- гранит, сиенит, диорит, габбро

- Излившиеся плотные породы:

- базальт, диабаз, порфир

- Излившиеся пористые породы:

- вулканический пепел и песок

- пемза

Осадочные (вторичные) горные породы образовались в результате естественного процесса разрушения первичных пород под влиянием различных причин, действующих в природе, т.е. в результате выветривания пород при воздействии воды, ветра, температурных изменений и химического воздействия углекислоты. В составе литосферы на долю осадочных пород приходится лишь около 5%, однако они занимают до 75% площади поверхности Земли. Характерным для осадочных пород является слоистость залегания (их называют пластовыми) и в большинстве случаев более пористое строение и меньшая прочность, чем у плотных магматических пород. В зависимости от условий образования осадочные породы подразделяют на три группы: механические отложения (обломочные).

Механические отложения:

- Рыхлые:

- гравий, песок, глина

- Сцементированные:

- брекчия, конгломерат, песчаник

Органогенные:

- Известняк плотный

- Известняк-ракушечник

-Мел

-Диатомит и трепел

Хемогенные:

- Известковый туф

- Магнезит

- Доломит

Метаморфические горные породы:

- Измененные изверженные:

- гнейс

- Измененные осадочные:

- мрамор

- кварцит

- сланец

Свойства минералов, характеризующие  горную породу

- Твердость

- Спайность

- Излом

- Окраска

- Блеск

- Плотность

Свойства природных каменных материалов: Твердость, Текстура, Пористость, Трещиноватость, Водопоглощение, Морозостойкость, Истираемость, Обрабатываемость, Анизотропность, Долговечность, Эстетические характеристики.

Обработка природного камня. Выбор облицовочного камня и вида его обработки в значительной мере определяют художественные качества здания. Фактурная обработка камня может подчеркнуть или усилить его декоративные качества.  При обработке камня принимают во внимание не только его художественно-декоративные качества, но также место применения, техническую и экономическую целесообразность.

Ударные фактуры, получаемые обработкой поверхности механизированными, реже ручными, ударными инструментами, различают по характеру обработки и высоте рельефа: скальная (или фактура «скала») – более 50 мм, бугристая – более 5 мм, рифленая и бороздчатая – 1-3 мм, точечная – 0,5-2 мм.

Абразивные (гладкие) фактуры получают механизированным способом – распиловкой, фрезерованием и истиранием поверхности с применением абразивных материалов (шлифованием и полированием).

Термоструйные  (огневые) фактуры получают с помощью специальных термоинструментов. Для ее получения лицевую поверхность камня обрабатывают высокотемпературной струей, выходящей из реактивной горелки термоинструмента. При этом от породы отделяются мелкие чешуйчатые частицы. Характер поверхности – шероховатая со следами шелушения.

Фактура «скала» полностью сохраняет природные качества камня, а глубокий и красивый рельеф, дающий светотени, придает этой фактуре яркую выразительность. Эту облицовку нецелесообразно применять на высоте более двух этажей.

Точечные и бороздчатые фактуры как бы гасят естественный цвет камня и повышают его светлоту. Это качество может стать желательным в тех случаях. Когда для облицовки поверхности попадают камни одной породы, но различных оттенков. После обработки камня различие в оттенках мало заметно.

Шлифованные фактуры резко снижают насыщенность цветового тона и повышают светлоту камня.

Зеркальная фактура обладает высокой декоративностью, особенно в таких породах, как лабрадориты и порфировидные граниты. Рекомендуется применять в частях здания, просматриваемых вблизи. Для определения цвета камня, каким он получится в зеркальной фактуре, его смачивают водой. При этом смоченный камень приобретает более насыщенный цвет, близкий к его цвету в зеркальной фактуре.

Хороший декоративный эффект дает сочетание зеркальной фактуры с фактурой скалы.

Выбор формы обработки камня и его фактуры не ограничивается только соображениями декоративности. Значительную роль играет техническая целесообразность, что особенно важно в таких ответственных элементах зданий, как цоколь, находящийся в худших эксплуатационных условиях; здесь возможны наибольшие механические повреждения и коррозия облицовки. Поэтому профиль этой части здания должен быть таким, чтобы обеспечить сток и исключить застой 'воды в какой-либо части цоколя. Если цоколь выполнен в зеркальной фактуре, его легко очищать от грязных потеков. Заглубление цоколя не менее чем на 50 мм ниже уровня тротуара защитит его нижние кромки от скалывания.

Технические требования должны быть учтены при выборе формы камня для устройства оконных наличников, порталов, поясков и других деталей. Здесь недопустимо затекание в углах сопряжений — в них должен быть продуман сток воды.

Одним из примеров технической целесообразности вида фактурной обработки облицовочного камня является выбор точечной фактуры в мраморных деталях зданий, работающих во внешней атмосферной среде. Как известно, белый мрамор в атмосфере города приобретает грязновато-серый цвет. Точечная фактура позволяет и через несколько лет очищать поверхность мрамора с помощью пескоструйной обработки.

При облицовке стен на большую высоту необходимо иметь в виду, что с больших расстояний фактура камня не будет просматриваться. Поэтому в этих случаях применяют более простые фактуры, получающиеся при механизированной обработке камня, например, пиленая или точечная фактура.

Номенклатура материалов и изделий из природного камня.

Камень весьма широко и разнообразно используется в строительстве: для кладки и облицовки стен зданий и цоколей, набережных, в покрытиях городских площадей, тротуаров и т. д. В зависимости от назначения камень может иметь форму блоков, плит и профильных изделий.

Архитектурно-строительные изделия служат для наружной и внутренней облицовки, устройства лестниц, парапетов площадок, ограждений. К этой группе изделий относятся плиты цокольные пиленые и колотые, накрывочные пиленые и колотые, подоконные пиленые, ступени цельные пиленые и колотые, проступи пиленые, парапеты прямоугольные и криволинейные, колонны, балясины, порталы, детали карниза, пояса, камень кордонный, шары декоративные.

Балясина — сравнительно невысокий фигурный столбик в форме тела вращения. Это элемент ограждения лестниц, террас, балконов, верхняя часть которого покрыта перилами. Изготовляют балясины в основном из мрамора.

Порталы - профильные изделия для обрамления дверных проемов, выполняемые, как правило, из гранита, габбро, лабрадорита и других изверженных пород.

Деталь карниза — профильное изделие в виде декоративного выступа на верхней части наружной облицовки поля стены, защищающего ее от стекающей с кровли воды. Получают при соответствующей обработке изверженных прочных горных пород.

Деталь пояса — горизонтальный выступающий элемент наружной облицовки, отделяющий цокольную часть от вышележащей стены. Для изготовления используют достаточно плотные и прочные горные породы.

Камень кордонный — профильное изделие верхней части массивного цоколя из плотных и прочных пород.

Декоративный шар — профильное изделие сферической формы. Шары (цельные, но чаще составные) используют при оформлении фасадов зданий, фонтанов, набережных, в ландшафтной архитектуре. Изготовляют их обычно из гранита.

К материалам специального назначения относят бутовый камень (куски неправильной формы не более 50 мм по наибольшему измерению), щебень (куски до 150 мм из дробленого бута), плиты для гидротехнических сооружений, изготовляемые из изверженных и осадочных горных пород; брусчатку в форме бруска, слегка суживающегося книзу, из однородных мелко-и среднезернистых изверженных пород, используют для мощения дорог; бортовые камни высотой до 400 мм из плотных изверженных пород для отделения дороги от тротуара; плиты для тротуаров (часто из гнейса) толщиной не менее 40 мм.

Другие нерудные материалы из горных пород: бутовый камень, щебень, гравий, песок, плиты для гидротехнических сооружений, плиты для тротуаров.

Способы защиты каменных материалов от разрушения

Высокая долговечность природных каменных строительных материалов общеизвестна: более 4000 лет сохраняется гранитная «одежда» египетских пирамид (рис. 56); около 3,5 тыс. лет фигурам сфинксов, высеченным из египетского сиенита (сейчас они украшают набережную р. Невы у здания Академии художеств СССР в Санкт-Петербурге); многовековую историю имеют белокаменные соборы и кремли старых городов Руси; ровно 200 лет в суровых условиях сохраняется мраморная облицовка ленинградского Мраморного дворца, а облицовка готического собора в Милане из розового мелкозернистого мрамора прекрасно сохраняется вот уже более 500 дет. Но история знает не меньше примеров преждевременного старения (разрушения, потери внешнего вида) зданий и сооружений, построенных из этого вечного материала или облицованных им.

Основные причины разрушения каменных материалов в конструкциях и облицовке зданий и сооружений и потери их декоративности действие атмосферных осадков, влаги, газов и пыли, содержащихся в воде и воздухе, резкие изменения температур, замерзание воды в порах и трещинах, действие ветра и др. Процесс медленного разрушения камня в результате агрессивного воздействия окружающей среды (по аналогии с разрушением горных пород) называют выветриванием. Наиболее стойки против выветривания плотные мелкозернистые, однородные по структуре граниты и другие породы. Нередко причиной разрушения являются микротрещины, образовавшиеся при добыче и обработке камня. Полиминеральные породы разрушаются от сильных морозов и солнечного нагрева вследствие различных коэффициентов расширения породообразующих минералов. Карбонатные породы (известняки) активно разрушаются водой, содержащей кислотные соединения.

Применяют два способа защиты природных каменных материалов от разрушений: конструкционный и химический.

Первый предусматривает защиту каменных конструкций от увлажнения путем обеспечения отвода или хорошего стока воды, а также придания поверхности каменных материалов гладкости (например, зеркальная полировка). Суть химического в том, что стойкость пористых материалов повышают либо созданием на их поверхности плотного, прозрачного водонепроницаемого и нерастворимого слоя (например, флюатирование или кремнефторизация поверхности), либо гидрофобизацией, заключающейся в пропитке или покрытии поверхности пористого камня водоотталкивающими жидкостями.

Для обеспечения конструкционных мер защиты при проектировании архитектурных форм каменных зданий или их частей, облицованных природным камнем, необходимо предусматривать защиту камня от сильного увлажнения, хороший сток воды, проветривание, гладкие поверхности, надежную герметизацию швов, а при строительстве -высокое качество работ.

При защите методом флюатирования в результате химической реакции в поверхностных слоях пористого камня при обработке флюатом магния образуются нерастворимые в воде фтористые соли и кремнезем, повышающие поверхностную плотность материала, а следовательно, и его атмосферостойкость; флюатированию подвергают известняки, мрамор, травертин. Некарбонатные породы перед флюатированием обрабатывают хлористым кальцием. Для гидрофобизации каменных облицовок применяют обычно кремнийорганические жидкости (ГКЖ) и другие водоотталкивающие составы.