ЛЕКЦИЯ 15

Лакокрасочные материалы

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это вязкие жидкости (реже порошки), которые после нанесения превращаются в твердую пленку на поверхности окрашиваемого материала. Эту пленку называют лакокрасочным покрытием. А окрашиваемый материал – подложкой.

Свойства лакокрасочных покрытий

- Декоративные!

- Защитные

- Психологические

- Санитарно-гигиенические

- Маскировочные

- Декоративные – для создания красивого внешнего вида, как в интерьере, так и при наружном оформлении здания.

- Защитные – для предохранения металлических конструкций и изделий от коррозии, древесины от загнивания и т.д.

- Психологические – создание настроения, оповещение о возможной опасности и т.п.

- Санитарно-гигиенические – облегчение уборки, дезактивации.

Классификация ЛКМ по применению

- Материалы для наружных работ

- Материалы для внутренних работ

- Материалы для специальных работ

По применению лакокрасочные материалы делятся на материалы для наружных, внутренних и специальных работ. Они должны прочно связываться с основанием, не терять своих свойств при действии солнечных лучей, снега и дождя. Красочные композиции могут быть одно- или многокомпонентными.

Компоненты лакокрасочных материалов

- Пленкообразующее вещество (связующее)

- Пигмент

- Растворитель

- Разбавитель

- Наполнитель

- Различные химические добавки

1  Пленкообразующие вещества - связующие (пленкообразующие) вещества в красочных составах «склеивают» частицы пигмента между собой и с окрашиваемой поверхностью, образуя тонкую пленку. Пленкообразующее вещество (связующее) – обязательный компонент в составе всех лакокрасочных материалов.

Основные виды пленкообразующих веществ

1) Олифы – (от греческого - масло) – традиционные пленкообразующие вещества на основе жидких растительных масел или алкидных полимеров, модифицированных растительными маслами.

По составу и технологии приготовления олифы могут быть:

- Натуральные

- Полунатуральные (олифы-оксоль)

- Синтетические

Олифу натуральную получают из ненасыщенных растительных масел (льняного и конопляного) двумя способами: «окислением» — продувкой воздуха через подогретое до 150...160° С масло или «полимеризацией» — нагревом масла до температуры 270...280° С. При этом происходит частичная полимеризация молекул масел благодаря наличию в них двойных связей, т. е. натуральная олифа — олигомерный продукт. Для ускорения отвердевания олифы в нее вводят сиккативы (лат. — высушивающий) — соли жирных кислот РЬ, Мп, Со, катализирующие окислительную полимеризацию ненасыщенных масел. Количество вводимого сиккатива 0,01...0,1 % (по сухому веществу) от массы масел. При отсутствии кислорода процесс полимеризации практически не идет. Например, краска, залитая водой, не отвердевает.

Олифу-оксоль (полунатуральную олифу) получают более глубокой окислительной полимеризацией растительных масел до получения вязкой жидкости. Ее растворяют уайт-спиритом в соотношении 1:1. Олифу-оксоль получают как из льняного или конопляного масла (марка В), так и из подсолнечного, соевого (марки ПВ и СМ) и др.

Краски на олифе марки «В» используют как для наружных, так и для внутренних работ; краски на олифе марки «ПВ» годятся только для внутренних работ. Краски на олифе-оксоль менее долговечны и дают более хрупкую пленку, чем краски на натуральной олифе.

Синтетические олифы (алкидные) представляют собой растворы низковязких жирных алкидных смол (60...65 % масла) в уайт-спирите. Их выпускают двух типов: глифталевая (ГФ) и пентафталевая (ПФ). Получают их путем олигомеризации глицерина (или пентаэритрита), фталевого ангидрида и ненасыщенных растительных масел. Последние являются внутренними пластификаторами, придающими пленке, получаемой из этих олиф, эластичность.

Из рассмотренных олиф в строительстве в основном используют алкидные, на базе которых выпускают широкий ассортимент красок.

2) Полимерные связующие:

- синтетические смолы

- синтетические каучуки

- производные целлюлозы

Многие полимерные краски менее долговечны, чем масляные

3) Животные клеи:

- глютиновые клеи (костный, желатиновый и т.п.) – эти клеи не водостойки и склонны к загниванию;

- казеиновый клей – краски на казеиновом клее имеют довольно высокую атмосферостойкость (срок службы окраски фасадов 4 – 5 лет) и хорошую адгезию к силикатным материалам (бетону, штукатурке и т.п.)

4) Минеральные вяжущие – известь, жидкое стекло, цемент

Для получения покрытия с необходимыми эксплуатационными показателями пленкообразующий материал в рабочем состоянии должен обладать определенными реологическими свойствами:

- легко наносится на отделываемую поверхность в виде тонкой пленки с помощью того или иного инструмента (кисть, валик, распылитель);

- сразу же после нанесения пленка должна хорошо удерживаться, не стекая, на любых поверхностях

- Под действием кислорода и УФ-излучения в пленке возникают напряжения от структурных изменений в связующем, все эти процессы вызывают растрескивание пленки и ослабляют ее сцепление с основанием, и тем больше, чем толще красочный слой.

- Поэтому, более надежными и долговечными оказываются тонкие лакокрасочные пленки.

- При необходимости получения толстой пленки целесообразно производить окраску в несколько слоев.

2 Пигменты

Пигменты – тонкодисперсные цветные порошки, нерастворимые в олифе, воде и органических растворителях.

Свойства пигментов

1) Технологические свойства:

- красящая способность (интенсивность) пигмента

- кроющая способность (укрывистость)

- дисперсность (тонкость измельчения) пигмента

- маслоемкость пигмента

Красящая способность (интенсивность) пигмента — способность передавать свой цвет при смешивании с белым пигментом. Чем больше красящая способность, тем меньше требуется пигмента для получения краски нужного тона, и он может быть частично заменен наполнителем.

Кроющая способность (укрывистость) — способность пигмента, диспергированного в связующем, перекрывать цвет подложки, т. е. делать его невидимым. Это свойство обусловлено рассеянием света частицами пигмента и зависит от разности показателей светопреломления пигмента и пленкообразующего вещества. Чем она больше, тем более укрывист пигмент. Укрывистость зависит также от дисперсности пигмента.

Оценивается укрывистость расходом пигмента (г) на 1 м2 окрашиваемой поверхности, необходимым для закрытия контрастной окраски (например, черных и белых полос) этой поверхности.

Дисперсность (тонкость измельчения) пигмента существенно влияет как на его красящую способность, так и на укрывистость. Чем мельче частицы пигмента, тем выше эти показатели. Грубодисперсные пигменты дают шероховатую поверхность и провоцируют быстрое разрушение покрытия. Природные пигменты, получаемые измельчением горных пород, состоят из частиц размером 0,5...40 мкм; у искусственных дисперсность выше — 0,1...2 мкм.

Маслоемкость пигмента характеризуется количеством (в %) связующего (олифы), необходимым для образования пасты пигмента путем его перетира с олифой. Чем меньше олифы требует пигмент, тем дешевле краска и тем более стойким будет покрытие, так как в красочном слое в первую очередь деградирует пленка связующего. Маслоемкость зависит от дисперсности частиц, их формы и смачиваемости.

2) Эксплуатационные свойства:

- светостойкость

- атмосферостойкость

- химическая стойкость

- теплостойкость

- безвредность пигмента

- специальные свойства (антикоррозионные и т.п.)

Светостойкость — способность пигментов сохранять свой цвет под действием солнечного света (в основном, УФ-компонента). Некоторые пигменты (в основном органические) на свету «выцветают».

Атмосферостойкость — комплексное свойство — способность пигментов выдерживать без разрушения и изменения цвета воздействие внешней среды: кислорода, СО2 и других газов, содержащихся в воздухе, воды, замораживания и оттаивания. Это свойство является важнейшим для пигментов фасадных красок.

Химическая стойкость — способность пигментов противостоять действию кислот и щелочей. В частности, щелочестойкость абсолютно необходима пигментам красок, наносимых на бетонные и оштукатуренные стены, и пигментам, используемых в известковых и силикатных красках.

Теплостойкость — способность пигмента выдерживать действие высоких температур без изменения цвета и разложения. Теплостойкость пигментов следует учитывать при окраске систем отопления и тепловых установок.

Безвредность пигментов. Эта проблема связана с тем, что некоторые пигменты содержат ядовитые вещества: соединения свинца, хрома и других тяжелых металлов; это необходимо учитывать при окраске интерьеров.

Специальные свойства пигментов необходимы в тех случаях, когда лакокрасочное покрытие выполняет специальные функции. Так, если основная задача окрашивания — защита от коррозии, что важно для металлоконструкций, желательно, чтобы пигмент обладал пассивирующими свойствами (алюминиевая пудра, свинцовый сурик). Другим примером может служить электропроводность пигмента, необходимая в тех случаях, когда покрытие не должно накапливать статическое электричество.

Существуют пигменты, меняющие свой цвет при изменении температуры в определенных пределах. Краски с такими пигментами могут служить индикаторами температуры.

Классификация пигментов.

- По происхождению:

- природные и синтетические

- По цвету:

- ахроматические (белые, серые, черные)

- хроматические (цветные)

- По химическому составу:

- неорганические и органические

Природные неорганические пигменты

- Мел

- Охра

- Природная мумия

- Сурик железный

- Умбра

- Перекись марганца (пиролюзит)

- графит

Природные неорганические (минеральные) пигменты Их получают механическим обогащением, помолом или отмучиванием окрашенных горных пород (главным образом, глин). Преобладающая гамма оттенков природных пигментов — желто-красно-коричневая, вызванная присутствием в составе глин оксидов железа различного состава. К таким пигментам относятся: охра (желтый цвет), сурик железный (кирпично-красный цвет), мумия (коричневато-красный), умбра (коричневый, после прокаливания — красно-коричневый), сиена (темно-желтый, после прокаливания — каштановый).

Черные природные пигменты — перекись марганца (МnО2) — марганцевая руда пиролюзит и графит — модификация чистого углерода — дают красивую гамму тонов от серебристо-серого до черного; исключительно термо-, химически- и атмосферостойкий пигмент.

Белый природный пигмент — мел (СаСО3) используется ограниченно (в основном в водных красках); применяется как наполнитель в шпатлевках.

Синтетические неорганические пигменты

- Белые пигменты - известь, белила цинковые, титановые, свинцовые

- Желтые пигменты – соли хромовой кислоты – крон цинковый желтый, кроны свинцовые желтые

- Синие пигменты – ультрамарин, лазурь малярная

- Зеленые пигменты – зелень свинцовая хромовая, оксид хрома

- Красные пигменты – мумия искусственная, крон красный, сурик свинцовый, редоксайд

- Черный пигмент - сажа

Синтетические (искусственные) неорганические пигменты получают химической обработкой минерального сырья. Они имеют более яркую и разнообразную окраску и большую стабильность цвета по сравнению с природными пигментами, однако в некоторых случаях долговечность (свето- и атмосферостойкость) их ниже, чем у природных.

Металлические пигменты.

- Пудра алюминиевая (тонкий порошок металлического алюминия)

- Пудра золотистая (тонкий порошок металлической бронзы)

Металлические пигменты используются для защитных окрасок металлоконструкций и как второй пигмент в красках типа – металлик. В водных красках не применяются.

3 Растворители и разбавители

- Растворители – летучие жидкости, применяемые для растворения полимерных связующих и придания малярной консистенции густотертым краскам. Это уайт-спирит, сольвент-нафта, ацетон, бензол, скипидар, дихлорэтан и др.

Растворители — летучие жидкости, образующие со связующими (полимерными, масляными) истинные растворы, стабильные во времени.

Растворители по применению разделяют на три вида:

- для масляных красок и лаков,

- для глифталевых и битумных красок и лаков,

- для эпоксидных, нитроцеллюлозных и перхлорвиниловых красок и лаков.

При выборе растворителей помимо их растворяющей способности необходимо руководствоваться и другими свойствами. Главнейшее из них — скорость испарения. Если скорость испарения велика и выше скорости миграции растворителя в объеме красочного слоя, то возможно формирование твердой пленки на поверхности незатвердевшего покрытия с образованием поверхностных дефектов, в частности, типа «шагрень» (усыхающая кожа).

Если скорость испарения мала, то замедляется формирование твердого лакокрасочного покрытия, возрастает вероятность дефектов; особенно нежелательно это в случае «твердеющих» (термореактивных) связующих, так как в этом случае растворитель частично остается в покрытии, ухудшая его свойства.

- Разбавители – жидкости не растворяющие пленкообразующие вещества, а служащие только для уменьшения вязкости красочных составов, т.е. их добавляют для придания краске удобонаносимости.

Разбавители — хорошо совмещающиеся с красочным составом жидкости, образующие с ним устойчивые смеси (суспензии или эмульсии).

Например: роль разбавителя выполняет олифа, добавляемая в густотертую масляную краску, или вода, вводимая в водоэмульсионные красочные составы

4 Наполнители.

Это минеральные порошки, нерастворимые в связующем.

Их используют:

- Для экономии дорогостоящих пигментов с высокой красящей способностью

- Для улучшения малярно-технических и эксплуатационных свойств покрытий (повышают прочность, огнестойкость и др. свойства красочных составов).

Каолин, мел, молотый тальк, песок, пылевидный кварц, асбестовая пыль, волокно и другие материалы.

Наполнители в лакокрасочных материалах не только заменяют часть пигментов, но и выполняют специальные функции. Так, тонкодисперсные наполнители, склонные к образованию коагуляционных структур (например, бентонит), «загущают» краски, предотвращая седиментацию пигментов и обеспечивая необходимые реологические свойства. Наполнители с низкой маслоемкостью (барит, слюда) «разжижают» краски.

Наполнители волокнистой (асбест) или пластинчатой (слюда) формы армируют красочную пленку и снижают вероятность растрескивания покрытий.

5 Виды лакокрасочных материалов

- Лаки

- Краски (сухие и готовые к употреблению)

- Эмали

- Грунтовки

- Шпатлевки

- Лаки – растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, образующих твердые прозрачные (обычно блестящие) пленки, прочно удерживающиеся на подложке. Большую часть лаков в настоящее время используют для получения эмалевых красок и грунтовок.

В зависимости от пленкообразующего вещества ЛКМ подразделяются на:

- высыхающие, обратимые (растворимые) пленки, например - битумные, нитроцеллюлозные, шеллачные

- твердеющие, образующие необратимые (нерастворимые) пленки – это все лаки на основе реакционноспособных олигомеров (смол): алкидных, полиуретановых, полиэфирных, эпоксидных и др.

К высыхающим лакам относятся шеллачные, битумные, нитроцеллюлозные.

Битумные (асфальтовые) лаки получают растворением битумов, модифицированных канифолью (для повышения адгезионных свойств), в сольвенте или уайт-спирите. Битумные лаки характеризуются хорошей атмосферостойкостью, водо- и кислотостойкостью, электроизоляционными свойствами. Цвет лаковой пленки — темно-коричневый; в толстых слоях - черный. Применяют битумные лаки для антикоррозионных покрытий металлоконструкций.

Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) — растворы нитроцеллюлозы (коллоксилина) в смеси растворителей (ацетон + сложный эфир + ароматический растворитель). Нитролаки быстро высыхают (15...30 мин) при комнатной температуре. Водостойкость лаков не очень высока, но они устойчивы к бензину и минеральным маслам. При совмещении нитроцеллюлозы с алкидными смолами получают лак твердеющего типа с повышенной водостойкостью. Нитролаки вытесняются лаками на основе синтетических полимеров.

Шеллачные — классические мебельные лаки, получаемые растворением природной смолы шеллака в спирте. Водостойкость этих лаков низкая.

К твердеющим лакам, т. е. образующим необратимые пленки, относятся все лаки на основе реакпионноспособных олигомеров (смол): алкидных, полиуретановых, полиэфирных, эпоксидных и т. п.

Алкидные лаки — самый распространенный вид лаков, используемый в основном для получения эмалевых красок. Алкидные лаки твердеют необратимо за счет сшивки кислородом воздуха. Отверждение длится в течение 24...48 ч при 18...20° С.

Мочевина- и меламиноалкидные лаки дают стойкие и твердые пленки при горячей сушке или при введении отвердителей. Применяют их для покрытия по металлу и древесине и для получения эмалей.

Эпоксидные лаки — двухкомпонентные материалы, состоящие из эпоксидного олигомера, разжиженного растворителем, и аминного отвердителя. После смешивания компонентов лак отверждается через 6...12 часов. Покрытия из эпоксидных лаков характеризуются универсальной химической стойкостью, твердостью и водонепроницаемостью. В отвержденном состоянии эпоксидные лаки биологически инертны.

Полиуретановые лаки — очень перспективный вид твердеющих лаков. Они состоят из реакционноспособного олигомера и растворителя. Отверждение этих лаков идет за счет испарения растворителя и последующей сшивки молекул олигомера влагой воздуха. Эти лаки отличаются очень высокими физико-механическими показателями и химической стойкостью.

2. Масляные краски - представляют собой смесь пигментов и наполнителей, перетертых в краскотерках с олифой. Выпускают в виде густотертых красок, которые перед употреблением необходимо разводить олифой.

Применяются внутри и снаружи для окраски и защиты дерева и металла.

Для окраски стен применяют редко, т.к. образуют прочную паронепроницаемую пленку. Содержат органические растворители, огнеопасны и токсичны.

Олифа в масляных красках, являясь пленкообразующим компонентом, играет также роль разбавителя, т. е. регулятора реологических свойств краски. Растворителей в составе масляных красок нет. Масляные краски на воздухе не высыхают, а твердеют в результате окислительной полимеризации олифы (взаимодействия олифы с кислородом воздуха). Ускоряют твердение олифы с помощью веществ-сиккативов.  Образующаяся пленка масляной краски гладкая и блестящая, стойкая к воде и моющим средствам, водо- и паронепроницаема.

Маркировка масляных красок

- Краска МА-025 зеленая

Где «МА» – масляная краска

«0» – густотертая

«2»- группа материала по назначению (ограниченно атмосферостойкая)

«5» – наименование олифы

«зеленая» - цвет краски

1 – олифа натуральная

2 – олифа-оксоль

3 – олифа глифталевая

4 – олифа пенфталевая

5 – олифа комбинированная

Эмалевые краски - получают путем введения пигментов и наполнителей в лаки.

Наиболее употребляемыми являются алкидные, эпоксидные и мочевиноформальдегидные. Применяют для окраски по металлу, дереву, бетону, штукатурке внутренних и наружных поверхностей.

Глифталевые краски (эмали) [марка ГФ] являются промежуточным звеном между масляными красками и эмалями. Глифталевые краски с успехом заменяют масляные для наружной и внутренней отделки.

Пентафталевые краски (эмали) [марка ПФ] — краски, аналогичные глифталевым, но при синтезе связующего вместо глицерина был взят пентаэритрит. Свойства и области применения пентафталевых красок аналогичны глифталевым.

Нитроцеллюлозные эмали [марки НЦ] — быстросохнущие краски, применяемые в основном для окраски металлоконструкций, реже дерева.

Нитроглифталевые эмали [марка НГ] — краски высокого качества, объединившие в себе достоинства глифталевых и нитроцеллюлозных красок.

Вододисперсионные краски - также могут называться водоэмульсионными или акриловыми, латексными, поливинилацетатными. Широко применяются для наружных и внутренних работ по бетонным, кирпичным и гипсовым основаниям после соответствующей подготовки. Особенно привлекательными свойствами являются экологическая чистота, что связано с отсутствием органических растворителей в их составе. Еще одним достоинством этих красок является то, что они не образуют на поверхности глухой паронепроницаемой пленки, стена «дышит», что полезно как для человека, так и для конструкции.

Вододисперсионные краски (водоэмульсионные, латексные краски) — краски, в которых водонерастворимое пленкообразующее и пигменты диспергированы в водной среде, образуя устойчивую суспензию.

Современные вододисперсионные краски — сложные многокомпонентные системы, в которые кроме пленкообразующего полимера и пигмента входят пластификаторы, эмульгаторы (соли жирных кислот, поливиниловый спирт и т. п.), диспергаторы пигментов и наполнителей, загустители (водорастворимые эфиры целлюлозы), структурирующие добавки (бентонит и т. п.), консерванты, пеногасители и др.

Формирование красочной пленки на поверхности материала происходит в результате обезвоживания краски (вода частью всасывается пористой подложкой, а частью испаряется). При этом глобулы полимера сближаются, контактируют и в конечной фазе образуют пленку (смотри рисунок на слайде 32). Полное высыхание краски происходит через 12...24 ч (это зависит от вида краски, характера подложки и условий твердения). После этого красочная пленка приобретает водостойкость и может быть  растворена только в соответствующем органическом растворителе. Частицы пигмента оказываются внутри этой пленки. Фактура красочной поверхности — матовая.

6 Правила смешивания красок

- При смешивании красок необходимо учитывать, на каких связующих и растворителях они изготовлены, т.к. возможна их коагуляция «створаживание» или резкое изменение цвета пигмента

- Обязательное условие при смешивании пигментов – их химическая стойкость по отношению одного к другому

При применении красок для получения нужного цвета или оттенка часто используют не одну краску (или не один пигмент), а смесь из двух или нескольких красок (или пигментов).