Қосымша тіркеме  М
 (анықтамалық)
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Сығымдалған болаттан жасалған арқалықтар түрлерінің жиынтығы
Тең бүйірлі бұрыштамалар (МЕСТ 8509-90)

b   - бүйір ені;

t    - бүйір қалындығы;
W -  кедергі моменті;
J   -  инерция моменті;
i    -  инерция радиусы;
zо   -  ауырлық центрінің қашықтығы.

	Профильдің

№
	Өлшемдер
	Профильдің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	b
	d
	R
	r
	
	
	х - х
	х0 – х0
	у0 – у0
	х1 – х1
	Ixy
	z0

	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iх0, макс
	iх0, макс
	Iу0, мин
	iу0, мин
	Iх1
	
	

	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см4
	см

	2
	20
	3

4
	3,5
	1,2
	1,13

1,46
	0,89

1,15
	0,40

0,50
	0,59

0,58
	0,63

0,78
	0,75

0,73
	0,17

0,22
	0,39

0,38
	0,81

1,09
	0,23

0,28
	0,60

0,64

	2,5
	25
	3

4
	3,5
	1,2
	1,43

1,86
	1,12

1,46
	0,81

1,03
	0,75

0,74
	1,29

1,62
	0,95

0,93
	0,34

0,44
	0,49

0,48
	1,57

2,11
	0,47

0,59
	0,73

0,76

	2,8
	28
	3
	4
	1,3
	1,62
	1,27
	1,16
	0,85
	1,84
	1,07
	0,48
	0,55
	2,20
	0,68
	0,80

	3,2
	32
	3

4
	4,5
	1,5
	1,86

2,43
	1,46

1,91
	1,77

2,26
	0,97

0,96
	2,80

3,58
	1,23

1,21
	0,74

0,94
	0,63

0,62
	3,26

4,39
	1,03

1,32
	0,89

0,94

	Профильдің

№
	Өлшемдер
	Профильдің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	b
	d
	R
	r
	
	
	х - х
	х0 – х0
	у0 – у0
	х1 – х1
	Ixy


	z0



	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iх0, макс
	iх0, макс
	Iу0, мин
	iу0, мин
	Iх1
	
	

	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см4
	см

	3,5
	35
	3

4

5
	4,5
	1,5
	2,04

2,17

3,28
	1,60

2,10

2,58
	2,35

3,01

3,61
	1,07

1,06

1,05
	3,72

4,76

5,71
	1,35

1,33

1,32
	0,97

1,25

1,52
	0,69

0,68

0,68
	4,64

5,74

7,23
	1,37

1,75

2,10
	0,97

1,01

1,05

	4
	40
	3

4
	5
	1,7
	2,35

3,08
	1,85

2,42
	3,55

4,58
	1,23

1,22
	5,63

7,26
	1,55

1,53
	1,47

1,90
	0,79

0,78
	6,35

8,53
	2,08

2,68
	1,09

1,13

	4,5
	45
	3

4

5
	5
	1,7
	2,65

3,48

4,29
	2,09

2,73

3,37
	5,13

6,63

8,03
	1,39

1,38

1,37
	8,13

10,5

12,7
	1,75

1,74

1,72
	2,12

2,74

3,33
	0,89

0,89

0,88
	9,04

12,1

15,3
	3,00

3,89

4,71
	1,21

1,26

1,30

	5,0
	50
	3

4

5
	5,5
	1,8
	2,96

3,89

4,80
	2,32

3,05

3,77
	7,11

9,21

11,2
	1,55

1,54

1,53
	11,3

14,6

17,8
	1,95

1,94

1,92
	2,95

3,80

4,63
	1,00

0,99

0,98
	12,4

16,6

20,9
	4,16

5,42

6,57
	1,33

1,38

1,42

	5,6
	56
	3,5

4

5
	6
	2
	3,86

4,38

5,41
	3,03

3,44

4,25
	11,6

13,1

16,0
	1,73

1,73

1,72
	18,4

20,8

25,4
	2,18

2,18

2,16
	4,80

5,41

6,59
	1,12

1,11

1,10
	20,3

23,3

29,2
	7,69

9,41
	1,50

1,52

1,57

	6,3
	63
	4

5

6
	7
	2,3
	4,96

6,13

7,28
	3,90

4,81

5,72
	18,9

23,1

27,1
	1,95

1,94

1,93
	29,9

36,6

42,9
	2,45

2,44

2,43
	7,81

9,52

11,2
	1,25

1,25

1,24
	33,1

41,5

50,0
	11,00

13,7

15,9
	1,69

1,74

1,78

	7
	70
	4,5

5

6

7

8
	8
	2,7
	6,2

6,86

8,15

9,42

10,7
	4,87

5,38

6,39

7,39

8,37
	29,0

31,9

37,6

43,0

48,2
	2,16

2,16

2,15

2,14

2,13
	46,0

50,7

59,6

68,2

76,4
	2,72

2,72

2,71

2,69

2,68
	12,0

13,2

15,5

17,8

20,0
	1,39

1,39

1,38

1,37

1,37
	51,0

26,7

68,4

80,1

91,9
	17,00

18,70

22,10

25,20

28,20
	1,88

1,90

1,94

1,99

2,02


Қосымша   тіркемеНІҢ жалғасы
	Профильдің

№
	Өлшемдер
	Профиль-дің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	b
	d
	R
	r
	
	
	х - х
	х0 – х0
	у0 – у0
	х1 – х1
	Ixy
	z0

	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iх0, макс
	iх0, макс
	Iу0, мин
	iу0, мин
	Iх1
	
	

	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см4
	см

	7,5
	75
	5

6

7

8

9
	9
	3
	7,39

8,78

10,1

11,5

12,8
	5,8

6,89

7,96

9,02

10,1
	39,5

46,6

53,3

59,8

66,1
	2,31

2,30

2,29

2,28

2,27
	62,6

73,9

84,6

94,9

105
	2,91

2,90

2,89

2,87

2,86
	16,4

19,3

22,1

24,8

27,5
	1,49

1,48

1,48

1,47

1,46
	69,6

83,9

98,3

113

127
	23,10

27,30

31,20

35,00

38,60
	2,02

2,06

2,10

2,15

2,18

	8
	80
	5,5

6

7

8
	9
	3
	8,63

9,38

10,8

12,3
	6,78

7,36

8,51

9,65
	52,7

57,0

65,3

73,4
	2,47

2,47

2,45

2,44
	83,6

90,4

104

116
	3,11

3,11

3,09

3,08
	21,8

23,5

27,0

30,3
	1,59

1,58

1,58

1,57
	93,2

102

119

137
	30,90

33,40

38,30

43,00
	2,17

2,19

2,23

2,27

	9
	90
	6

7

8

9
	10
	3,3
	10,6

12,3

13,9

15,6
	8,33

9,64

10,9

12,2
	82,1

94,3

106

118
	2,78

2,77

2,76

2,75
	130

150

168

186
	3,50

3,49

3,48

3,46
	34,0

38,9

43,8

48,61
	1,79

1,78

1,77

1,77
	145

169

194

219
	48,10

55,40

62,30

68,00
	2,43

2,47

2,51

2,55

	10
	100
	6,5

7

8

10

12

14

16

	12
	4
	12,8

13,8

15,6

19,2

22,8

26,3

29,7

	10,1

10,8

12,2

15,1

17,9

20,6

23,3

	122

131

147

179

209

237

264

	3,09

3,08

3,07

3,05

3,03

3,00

2,98

	193

207

233

284

331

375

416

	3,88

3,88

3,87

3,84

3,81

3,78

3,74

	50,7

54,2

60,9

74,1

86,9

99,3

112

	1,99

1,98

1,98

1,96

1,95

1,94

1,94

	214

231

265

333

402

472

542

	71,4

76,4

86,3

110,00

122,00

138,00

152,00

	2,68

2,71

2,75

2,83

2,91

2,99

3,06


	11
	110
	7

8
	12
	4
	15,2

17,2
	11,9

13,5
	176

198
	3,40

3,39
	279

315
	4,29

4,28
	72,7

81,8
	2,19

2,18
	308

353
	106,00

116,00
	2,96

3,00

	Профильдің

№
	Өлшемдер
	Профиль-дің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	b
	
	
	r
	
	
	х - х
	х0 – х0
	у0 – у0
	х1 – х1
	Ixy
	z0

	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iх0, макс
	iх0, макс
	Iу0, мин
	iу0, мин
	Iх1
	
	

	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см4
	см

	12,5
	125
	8

9

10

12

14

16
	14
	4,6
	19,7

22,0

24,3

28,9

33,4

37,8
	15,5

17,3

19,1

22,7

26,2

29,6
	294

327

360

422

482

539
	3,87

3,86

3,85

3,8/2

3,80

3,78
	467

520

571

670

764

853
	4,87

4,86

4,84

4,82

4,78

4,75
	122

135

149

174

200

224
	2,49

2,48

2,47

2,46

2,45

2,44
	516

582

649

782

916

1051
	172,00

192,00

211,00

248,00

282,00

315,00
	3,36

3,40

3,45

3,53

3,61

3,68

	14
	140
	10

12
	14
	4,6
	27,3

32,5
	21,5

25,5
	512

602
	4,33

4,31
	814

957
	5,46

5,43
	211

248
	2,78

2,76
	911

1097
	301,00

354,00
	3,82

3,90

	16
	160
	10

11

12

14

16

18

20
	16
	5,3
	31,4

34,4

37,4

43,3

49,1

54,8

60,4
	24,7

27,0

29,4

34,0

38,5

43,0

47,4
	774

844

913

1046

1175

1299

1419
	4,96

4,95

4,94

4,92

4,89

4,87

4,85
	1229

1341

1450

1662

1866

2061

2248
	6,25

6,24

6,23

6,20

6,17

6,13

6,10
	319

348

376

431

485

537

589
	3,19

3,18

3,17

3,16

3,14

3,13

3,12
	1356

1494

1633

1911

2191

2472

2756
	455,00

496,00

537,00

615,00

690,00

771,00

830,00
	4,30

4,35

4,39

4,47

4,55

4,63

4,70

	18
	180
	11

12
	16
	5,3
	38,8

42,2
	30,5

33,1
	1216

1317
	5,60

5,59
	1933

2093
	7,06

7,04
	500

540
	3,59

3,58
	2128

2324
	716,00

776,00
	4,85

4,89

	20
	200
	12

13

14

16

20

25

30
	18
	6
	47,1

50,9

54,6

62,0

76,5

94,3

111,5
	37,0

39,9

42,8

48,7

60,1

74,0

87,6
	1823

1961

2097

2363

2871

3466

4020
	6,22

6,21

6,20

6,17

6,12

6,06

6,00
	2896

3116

3333

3755

4560

5494

6351
	7,84

7,83

7,81

7,78

7,72

7,63

7,55
	749

805

861

970

1182

1438

1688
	3,99

3,98

3,97

3,96

3,93

3,91

3,89
	3182

3452

3722

4264

5355

6733

8130
	1073,00

1156,00

1236,00

1393,00

1689,00

2028,00

2332,00
	5,37

5,42

5,46

5,54

5,70

5,89

6,07


Қосымша   тіркемеНІҢ жалғасы
	Профильдің

№
	Өлшемдер
	Профиль-дің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	b
	d
	R
	r
	
	
	х - х
	х0 – х0
	у0 – у0
	х1 – х1
	Ixy
	z0

	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iх0, макс
	iх0, макс
	
	iу0, мин
	Iх1
	
	

	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см4
	см

	22
	220
	14

16
	21
	7
	60,4

68,6
	47,4

53,8
	2814

3175
	6,83

6,81
	4470

5045
	8,60

8,58
	1159

1306
	4,38

4,36
	4941

5661
	1655,00

1862,00
	5,93

6,02

	25
	250
	16

18

20

22

25

28

30
	24
	8
	78,4

87,7

97,0

106,1

119,7

133,1

142,0
	61,5

68,9

76,1

83,3

94,0

104,5

111,4
	4717

5247

5765

6270

7006

7717

8177
	7,76

7,73

7,71

7,69

7,65

7,61

7,59
	7492

8337

9160

9961

11125

12244

12965
	9,78

9,75

9,72

9,69

9,64

9,59

9,56
	1942

2158

2370

2579

2887

3190

3389
	4,98

4,96

4,94

4,93

4,91

4,89

4,89
	8286

9342

10401

11464

13064

14674

15753
	2775,00

3089,00

3395,00

3691,00

4119,00

4527,00

4788,00
	6,75

6,83

6,91

7,00

7,11

7,23

7,31


Қосымша   тіркемеНІҢ жалғасы
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d

b

-

Бүйірлері тең емес бұрыштамалар (МЕСТ 8510-57)

	B
	-
	үлкен бүйірінің ені;

	b
	-
	кіші бүйірінің ені;

	t
	-
	бүйірінің қалындығы;

	W
	-
	кедергі моменті;

	J
	-
	инерция моменті;

	i
	-
	инерция радиусы;

	xo,yo
	-
	ауырлық центрінің қашықтығы.


	Профильдің  №
	Өлшемдер
	Профильдің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	В
	b
	d
	R
	r
	
	
	х - х
	у – у
	х1 – х1
	у1 – у1
	u - u
	Ixy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iy,
	iy
	Iх1
	у0
	Iу1, мин
	х0
	Iu, мин
	iu,  мин
	Көлбеу

бұрыш 
 tg (
	

	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	
	см4

	2,5/1,6
	25
	16
	3
	3,5
	1,2
	1,16
	0,91
	0,7
	0,78
	0,22
	0,44
	1,56
	0,86
	0,43
	0,42
	0,13
	0,34
	0,392
	0,22


Қосымша    тіркемеНІҢ жалғасы
	Профильдің №
	Өлшемдер
	Профильдің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы 
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	В
	b
	d
	R
	r
	
	
	х - х
	у – у
	х1 – х1
	у1 – у1
	u - u
	Ixy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iy,
	iy
	Iх1
	у0
	Iу1, мин
	х0
	Iu, мин
	iu,  мин
	Көлбеу

бұрыш

tg (
	

	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	
	см4

	3,2/2
	32
	20
	3
4
	3,5
	1,2
	1,49

1,94
	1,17

1,52
	1,52

1,93
	1,01

1,00
	0,46

0,57
	0,55

0,54
	3,26

4,38
	1,08

1,12
	0,82

0,12
	0,49

0,53
	0,28

0,35
	0,43

0,43
	0,382

0,374
	0,47

0,59

	4,0/2,5
	40
	25
	3

4
	4,0
	1,3
	1,89

2,47
	1,48

1,94
	3,06

3,93
	1,27

1,26
	0,93

1,18
	0,70

0,69
	6,37

8,53
	1,32

1,37
	1,58

2,15
	0,59

0,63
	0,56

0,71
	0,54

0,54
	0,385

0,381
	0,96

1,22

	4,5/2,8
	45
	28
	3

4
	5
	1,7
	2,14

2,80
	1,68

2,20
	4,41

5,68
	1,43

1,42
	1,32

1,69
	0,79

0,78
	9,02

12,1
	1,47

1,51
	2,20

2,98
	0,64

0,68
	0,79

1,02
	0,61

0,60
	0,382

0,379
	1,38

1,77

	5/3,2
	50
	32
	3

4
	5,5
	1,8
	2,42

3,17
	1,90

2,49
	6,17

7,98
	1,60

1,59
	1,99

2,56
	0,91

0,90
	12,4

16,6
	1,60

1,65
	3,26

4,42
	0,72

0,76
	1,18

1,52
	0,70

0,69
	0,403

0,401
	2,01

2,59

	5,6/3,6
	56
	36
	3,5

4

5
	6,0
	2,0
	3,16

3,58

4,41
	2,48

2,81

3,46
	10,14

11,4

13,8
	1,79

1,78

1,77
	3,30

3,70

4,48
	1,02

1,02

1,01
	20,3

23,2

29,2
	1,80

1,82

1,86
	5,43

6,25

7,91
	0,82

0,84

0,88
	1,95

2,19

2,66
	0,79

0,78

0,78
	0,407

0,406

0,404
	3,74

4,50

	6,3/4,0
	63
	40
	4

5

6

8
	7,0
	2,3
	4,04

4,98

5,90

7,68
	3,17

3,91

4,63

6,03
	16,3

19,9

23,3

29,6
	2,01

2,00

1,99

1,96
	5,16

6,26

7,28

9,15
	1,13

1,12

1,11

1,09
	33,0

41,4

49,9

66,9
	2,03

2,08

2,12

2,20
	8,51

10,8

13,1

17,9
	0,91

0,95

0,99

1,07
	3,07

3,73

4,36

5,58
	0,87

0,86

0,86

0,85
	0,397

0,396

0,393

0,386
	5,25

6,41

7,44

9,27

	7/4,5
	70
	45
	4,5

5
	7,5
	2,5
	5,07

5,59
	3,98

4,39
	25,3

27,8
	2,23

2,23
	8,25

9,05
	1,28

1,27
	51,0

56,7
	2,25

2,28
	13,6

15,2
	1,03

1,05
	4,88

5,34
	0,98

0,98
	0,407

0,406
	9,12

	7,5/5
	75
	50
	5

6

8
	8
	2,7
	6,11

7,25

9,47
	4,79

5,69

7,43
	34,8

40,9

52,4
	2,39

2,38

2,35
	12,5

14,6

18,5
	1,43

1,42

1,40
	69,7

83,9112
	2,39

2,44

2,52
	20,8

25,2

34,2
	1,17

1,21

1,29
	7,24

8,48

10,9
	1,09

1,08

1,07
	0,436

0,435

0,430
	12,00

14,10

17,80

	Профильдің №
	Өлшемдер
	Профильдің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы 
	Өлшемдер

	
	В
	b
	d
	R
	r
	
	
	х - х
	у – у
	х1 – х1
	у1 – у1
	u - u
	Ixy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iy,
	iy
	Iх1
	
	Iу1, мин
	х0
	Iu, мин
	iu,  мин
	Көлбеу

бұрыш

tg (
	

	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см4
	
	см4

	8/5
	80
	50
	5

6
	8
	2,7
	6,36

7,55
	4,99

5,92
	41,6

49,0
	2,56

2,55
	12,7

14,8
	1,41

1,40
	84,6

102
	2,60

2,65
	20,8

25,2
	1,13

1,17
	7,58

8,88
	1,09

1,08
	0,387

0,386
	13,20

15,50

	9/5,6
	90
	56
	5,5

6

8
	9
	3
	7,86

8,54

11,18
	6,17

6,708,77
	65,3

70,6

90,9
	2,88

2,88

2,85
	19,7

21,2

27,1
	1,58

1,58

1,56
	132

145

194
	2,92

2,95

3,04
	32,2

35,2

47,8
	1,26

1,28

1,36
	11,8

12,7

16,3
	1,22

1,22

1,21
	0,384

0,384

0,380
	20,54

22,23

28,33

	10/6,3
	100
	63
	6

7

8

10
	10
	3,3
	9,59

11,1

12,6

15,5
	7,53

8,70

9,87

12,1
	98,3

113

127

154
	3,20

3,19

3,18

3,15
	30,6

35,0

39,2

47,1
	1,79

1,78

1,77

1,75
	198

232

266

333
	3,23

3,28

3,32

3,40
	49,9

58,7

67,6

85,8
	1,42

1,46

1,50

1,58
	18,2

20,8

23,4

28,3
	1,38

1,37

1,36

1,35
	0,393

0,392

0,391

0,387
	31,50

36,10

40,50

48,60

	11/7
	110
	70
	6,5

7

8
	10
	3,3
	11,4

12,3

13,9
	8,98

9,64

10,9
	142

152

172
	3,53

3,52

3,51
	45,6

48,7

54,6
	2

1,99

1,98
	286

309

353
	3,55

3,57

3,61
	74,3

80,3

92,3
	1,58

1,60

1,64
	26,9

28,8

32,3
	1,53

1,53

1,52
	0,402

0,402

0,400
	46,80

55,90

	12,5/8
	125
	80
	7

8

10

12
	11
	3,7
	14,06

15,98

19,70

23,36
	11,0

12,5

15,5

18,3
	227

256

312

365
	4,01

4,00

3,98

3,95
	73,7

80,9

100

117
	2,29

2,28

2,26

2,24
	452

518

649

781
	4,01

4,05

4,14

4,2
	119

137

173

210
	1,80

1,84

1,92

2,00
	43,4

48,8

59,3

69,5
	1,76

1,75

1,74

1,72
	0,407

0,406

0,404

0,400
	74,70

84,10

102,00

118,00

	14/9
	140
	90
	8

10
	12
	4
	18,0

22,2
	14,1

17,5
	364

444
	4,49

4,47
	120

146
	2,58

2,56
	727

911
	4,49

4,58
	194

245
	2,03

2,12
	70,3

85,5
	1,98

1,96
	0,411

0,409
	121,00

147,00

	16/10
	160
	100
	9

10

12

14
	13
	4,3
	22,9

25,3

30,0

34,7
	18,0

19,8

23,6

27,3
	606

667

784

897
	5,15

5,13

5,11

5,08
	186

204

239

272
	2,85

2,84

2,82

2,80
	1221

1359

1634

1910
	5,10

5,23

5,32

5,40
	300

335

405

477
	2,23

2,28

2,36

2,43
	110

121

142

162
	2,20

2,19

2,18

2,16
	0,391

0,390

0,388

0,385
	194,00

213,00

249,00282,00

	18/11
	180
	110
	10

12
	14
	4,7
	28,3

33,7
	22,2

26,4
	952

1123
	5,8

5,77
	276

324
	3,12

3,10
	1933

2324
	5,88

5,97
	444

537
	2,44

2,52
	165

194
	2,42

2,40
	0,375

0,374
	295,00

348,00


Қосымша    тіркемеНІҢ жалғасы
	Профильдің №
	Өлшемдер
	Профильдің ауданы
	Салмағы 

1 м бойы
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	В
	b
	d
	R
	r
	
	
	х - х
	у – у
	х1 – х1
	у1 – у1
	u - u
	Ixy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Iх
	iх
	Iy,
	iy
	Iх1
	у0
	Iу1, мин
	х0
	Iu, мин
	iu,  мин
	Көлбеу бұрыш 
 tg (
	

	
	
	
	мм
	см2
	кг
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	см4
	см
	
	см4

	20/12,5
	200
	125
	11

12

14

16
	14
	4,7
	34,9

37,9

43,9

49,8
	27,4

29,4

34,4

39,1
	1449

1568

1801

2026
	6,45

6,43

6,41

6,38
	446

482

551

617
	3,58

3,57

3,54

3,52
	2920

3189

3726

4264
	6,5

6,54

6,62

6,71
	718

786

922

1061
	2,79

2,83

2,91

2,99
	264

285

327

367
	2,75

2,74

2,73

2,72
	0,392

0,392

0,390

0,388
	465,00

503,00

575,00

643,00

	25/16
	250
	160
	12

16

18

20
	18
	6
	48,3

63,6

71,1

78,5
	37,9

49,9

55,8

61,7
	3147

4091

4545

4987
	8,07

8,02

7,99

7,97
	1032

1333

1475

1613
	4,62

4,58

4,56

4,53
	6212

8308

9358

10410
	7,97

8,14

8,23

8,31
	1634

2200

2487

2776
	3,53

3,69

3,77

3,85
	604

781

866

949
	3,54

3,50

3,49

3,48
	0,410

0,408

0,407

0,405
	


Қосымша    тіркемеНІҢ жалғасы
[image: image3.wmf]2
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Қос таврлы арқалықтар (МЕСТ 8239-56)

     h   -   арақалықтың биіктігі;

     b   -   көлденең қабырғасының ені;

     d   -   тік қабырғасының қалындығы; 

     t    -   көлденең қабырғасының орташа қалындығы;

    W -     кедергі моменті;

     J   -   инерция моменті;

     i   -    инерция радиусы;

     S   -    қима жартысының статикалық моменті.

	Профильдің

№
	Салмағы 

1 м бойы (кг)
	Өлшемдер
	Қима ауданы, см2
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	
	h
	b
	d
	t
	R
	r
	
	х - х
	у – у

	
	
	мм
	
	Iх
	Wx
	iх
	Sx
	Iy,
	Wу
	iy

	
	
	
	
	см4
	см3
	см
	см3
	см4
	см3
	см

	10
	9,46
	100
	55
	4,5
	7,2
	7,0
	2,5
	12,0
	198
	39,7
	4,06
	23,0
	17,9
	6,49
	1,22

	12
	11,5
	120
	64
	4,8
	7,3
	7,5
	3,0
	14,7
	350
	58,4
	4,88
	33,7
	27,9
	8,72
	1,38

	14
	13,7
	140
	73
	4,8
	7,5
	8,0
	3,0
	17,4
	572
	81,7
	5,73
	46,8
	41,9
	11,5
	1,55

	16
	15,9
	160
	81
	5,0
	7,8
	8,5
	3,5
	20,2
	873
	109
	6,57
	62,3
	58,6
	14,5
	1,70

	18
	18,4
	180
	90
	5,1
	8,1
	9,0
	3,5
	23,4
	1290
	143
	7,42
	81,4
	82,6
	18,4
	1,88

	18а
	19,9
	180
	100
	5,1
	8,3
	9,0
	3,5
	25,4
	1430
	159
	7,51
	89,8
	114
	22,8
	2,12


Қосымша    тіркемеНІҢ жалғасы
	Профильдің

№
	Салмағы 

1 м бойы (кг)
	Өлшемдер
	Қима ауданы, см2
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	
	h
	b
	d
	t
	R
	r
	
	х - х
	у – у

	
	
	мм
	
	Iх
	Wx
	iх
	Sx
	Iy,
	Wу
	iy

	
	
	
	
	см4
	см3
	см
	см3
	см4
	см3
	см

	20
	21,0
	200
	100
	5,2
	8,4
	9,5
	4,0
	26,8
	1840
	184
	8,28
	104
	115
	23,1
	2,07

	20а
	22,7
	200
	110
	5,2
	8,6
	9,5
	4,0
	28,9
	2030
	203
	8,37
	114
	155
	28,2
	2,32

	22
	24,0
	220
	110
	5,4
	8,7
	10,0
	4,0
	30,6
	2550
	232
	9,13
	131
	157
	28,6
	2,27

	22а
	25,8
	220
	120
	5,4
	8,9
	10,0
	4,0
	32,8
	2790
	254
	9,22
	143
	206
	34,3
	2,50

	24
	27,3
	240
	115
	5,6
	9,5
	10,5
	4,0
	34,8
	3460
	289
	9,97
	163
	198
	34,5
	2,37

	24а
	29,4
	240
	125
	5,6
	9,8
	10,5
	4,0
	37,5
	3800
	317
	10,1
	178
	260
	41,6
	2,63

	27
	31,5
	270
	125
	6,0
	9,8
	11,0
	4,5
	40,2
	5010
	371
	11,2
	210
	260
	41,5
	2,54

	27а
	33,9
	270
	135
	6,0
	10,2
	11,0
	4,5
	43,2
	5500
	407
	11,3
	229
	337
	50,0
	2,80

	30
	36,5
	300
	135
	6,5
	10,2
	12,0
	5,0
	46,5
	7080
	472
	12,3
	268
	337
	49,9
	2,69

	30а
	39,2
	300
	145
	6,5
	10,7
	12,0
	5,0
	49,9
	7780
	518
	12,5
	292
	436
	60,1
	2,95

	33
	42,2
	330
	140
	7,0
	11,2
	13,0
	5,0
	53,8
	9840
	597
	13,5
	339
	419
	59,9
	2,79

	36
	48,6
	360
	145
	7,5
	12,3
	14,0
	6,0
	61,9
	13380
	743
	14,7
	423
	516
	71,1
	2,89

	40
	56,1
	400
	155
	8,0
	13,0
	15,0
	6,0
	71,4
	18930
	947
	16,3
	540
	666
	85,9
	3,05

	45
	65,2
	450
	160
	8,6
	14,2
	16,0
	7,0
	83,0
	27450
	1220
	18,2
	699
	807
	101
	3,12

	50
	76,8
	500
	170
	9,5
	15,2
	17,0
	7,0
	97,8
	39290
	1570
	20,0
	905
	1040
	122
	3,26

	55
	89,8
	550
	180
	10,6
	16,5
	18,0
	7,0
	114
	55150
	2000
	22,0
	1150
	1350
	150
	3,44

	60
	104
	600
	190
	11,1
	17,8
	20,0
	8,0
	132
	75450
	2510
	23,9
	1450
	1720
	181
	3,60

	65
	120
	650
	200
	12,0
	19,2
	22,0
	9,0
	153
	101400
	3120
	25,8
	1800
	2170
	217
	3,77

	70
	138
	700
	210
	13,0
	20,8
	24,0
	10,0
	176
	134600
	3840
	27,7
	2230
	2730
	260
	3,94

	70а
	158
	700
	210
	15,0
	24,0
	24,0
	10,0
	202
	152700
	4360
	27,5
	2550
	3240
	309
	4,01

	70б
	184
	700
	210
	17,5
	28,2
	24,0
	10,0
	234
	175370
	5010
	27,4
	2940
	3910
	373
	4,09


Қосымша    тіркемеНІҢ жалғасы

Швеллерлер (МЕСТ 8240-56)

h   -  биіктігі;

b   -  көлденең қабырғасының ені;

d   -  тік қабырғасының қалындығы; 

t    -  көлденең қабырғасының орташа қалындығы;

W -  кедергі моменті;

J   -  инерция моменті;

i   -  инерция радиусы;

zо   -  тік қабырғасының сыртқы бетінен у-у өсіне дейінгі ара 

        қашықтығы.

	Профильдің

№
	Салмағы 

1 м бойы (кг)
	Өлшемдер
	Қима ауданы, см2
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	
	h
	b
	d
	t
	R
	r1
	
	х - х
	у – у
	z0

	
	
	мм
	
	Iх
	Wx
	iх
	Sx
	Iy,
	Wу
	iy
	

	
	
	
	
	см4
	см3
	см
	см3
	см4
	см3
	см
	см

	5
	4,84
	50
	32
	4,4
	7,0
	6,0
	2,5
	6,16
	22,8
	9,10
	1,92
	5,59
	5,61
	2,75
	0,954
	1,16

	6,5
	5,90
	65
	36
	4,4
	7,2
	6,0
	2,5
	7,51
	48,6
	15,0
	2,54
	9,00
	8,70
	3,68
	1,08
	1,24

	8
	7,05
	80
	40
	4,5
	7,4
	6,5
	2,5
	8,98
	89,4
	22,4
	3,16
	13,3
	12,8
	4,75
	1,19
	1,31

	10
	8,59
	100
	46
	4,5
	7,6
	7,0
	3,0
	10,9
	174
	34,8
	3,99
	20,4
	20,4
	6,46
	1,37
	1,44


Қосымша    тіркемеНІҢ жалғасы
	Профильдің

№
	Салмағы 

1 м бойы (кг)
	Өлшемдер
	Қима ауданы, см2 
	Өс үшін анықтамалық шамалар

	
	
	h
	b
	d
	t
	R
	r1
	
	х - х
	у – у
	z0

	
	
	мм
	
	Iх
	Wx
	iх
	Sx
	Iy,
	Wу
	iy
	

	
	
	
	
	см4
	см3
	см
	см3
	см4
	см3
	см
	см

	12
	10,4
	120
	52
	4,8
	7,8
	7,5
	3,0
	13,3
	304
	50,6
	4,78
	29,6
	31,2
	8,52
	1,53
	1,54

	14
	12,3
	140
	58
	4,9
	8,1
	8,0
	3,0
	15,6
	491
	70,2
	5,60
	408
	45,4
	11,0
	1,70
	1,67

	14а
	13,3
	140
	62
	4,9
	8,7
	8,0
	3,0
	17,0
	545
	77,8
	5,66
	45,1
	57,5
	13,3
	1,84
	1,87

	16
	14,2
	160
	64
	5,0
	8,4
	8,5
	3,5
	18,1
	747
	93,4
	6,42
	54,1
	63,3
	13,8
	1,87
	1,80

	16а
	15,3
	160
	68
	5,0
	9,0
	8,5
	3,5
	19,5
	823
	103
	6,49
	59,4
	78,8
	16,47
	2,01
	2,00

	18
	16,3
	180
	70
	5,1
	8,7
	9,0
	3,5
	20,7
	1090
	121
	7,24
	69,8
	86,0
	17,0
	2,04
	1,94

	18а
	17,4
	180
	74
	5,1
	9,3
	9,0
	3,5
	22,2
	1190
	132
	7,32
	76,1
	105
	20,0
	2,18
	2,13

	20
	18,4
	200
	76
	5,2
	9,0
	9,5
	4,0
	23,4
	1520
	152
	8,07
	87,8
	113
	20,5
	2,20
	2,07

	20а
	19,8
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	80
	5,2
	9,7
	9,5
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	25,2
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	8,15
	95,9
	139
	24,2
	2,35
	2,28
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	21,0
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	82
	5,4
	9,5
	10,0
	4,0
	26,7
	2110
	192
	8,89
	110
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	25,1
	2,37
	2,21

	22а
	22,6
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	87
	5,4
	10,2
	10,0
	4,0
	28,8
	2330
	212
	8,99
	121
	187
	30,0
	2,55
	2,46
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	90
	5,6
	10,0
	10,5
	4,0
	30,6
	2900
	242
	9,73
	139
	208
	31,6
	2,60
	2,42

	24а
	25,8
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	95
	5,6
	10,7
	10,5
	4,0
	32,9
	3180
	265
	9,84
	151
	254
	37,2
	2,78
	2,67

	27
	27,7
	270
	95
	6,0
	10,5
	11,0
	4,5
	35,2
	4160
	308
	10,9
	178
	262
	37,3
	2,73
	2,47

	30
	31,8
	300
	100
	6,5
	11,0
	12,0
	5,0
	40,5
	5810
	387
	12,0
	224
	327
	43,6
	2,84
	2,52

	33
	36,5
	330
	105
	7,0
	11,7
	13,0
	5,0
	46,5
	7980
	484
	13,1
	281
	410
	51,8
	2,97
	2,59

	36
	41,9
	360
	110
	7,5
	12,6
	14,0
	6,0
	53,4
	10820
	601
	14,2
	350
	513
	61,7
	3,10
	2,68

	40
	48,3
	400
	115
	8,0
	13,5
	15,0
	6,0
	61,5
	15220
	761
	15,7
	444
	642
	73,4
	3,23
	2,75
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