# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанский государственный технический университет

им. Д. Серикбаева

Гольцев А.Г., Курмангалиев Т.Б.

Чернавин В.Ю.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Учебное пособие

Часть I

Усть- Каменогорск

2022

УДК 69.0 (075.8)

ББК 38.1 я73

Т 38

Рецензенты:

# Доктор технических наук, профессор НГАСУ (Сибстрин)

# А.Б.Виноградов

Доктор технических наук,  доцент ВКГТУ им. Д. Серикбаева

В.П.Колпакова

Доктор технических наук, профессор ВКГТУ им. Д. Серикбаева

М.В.Дудкин

Кандидат технических наук, доцент ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,

Д.В.Цыгулев

Рекомендовано к изданию Ученым Советом ВКГТУ им. Д. Серикбаева

Протокол № 9      от  25.06. 2022 г.

Рекомендовано к изданию УМС ВКГТУ им. Д. Серикбаева

Протокол №6 от 19.06.2022 г.

Технология строительного производства:  Учебное пособие /

Т 38  А.Г.Гольцев, В.В.Третьяков, М.М.Титов, Д.В.Большаков. – Усть- Каменогорск: ВКГТУ, 2022. - 227   с.

ISBN 978-601-7137-89-2

Пособие состоит из семи разделов и охватывает основные общестроительные работы технологии строительного производства. Каждый раздел имеет теоретическую и практическую часть. Приведены методические материалы и задачи по определению и установлению норм затрат труда и машинного времени, представлены теоретические обоснования общестроительных работ и задачи по определению объемов, подбору средств механизации и строительных машин, приведены задачи по формам оплаты труда строительных рабочих.

Каждый раздел представлен разобранными примерами решений и вариантами для самостоятельной проработки. Материалы для настоящего пособия составлены в основном из источников, приведенных в списке литературы, авторами данного пособия они усовершенствованы и дополнены новыми заданиями, примерами решений и вариантами.

Пособие предназначено для студентов специальности 5В072900 (бакалавриат) и 6М072900 (магистратура) по специализации «Строительство» и может быть использовано для освоения лекционного курса, а также как методическое пособие при выполнении курсового и дипломного проектирования.

УДК 69.0 (075.8)

ББК 38.1 я73

ISBN 978-601-7137-89-2

©    ВКГТУ, 2022

© ТОО «ВКПК Арго», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| 1 НОРМА ВЫРАБОТКИ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С НОРМОЙ ТРУДА | 6 |
| 1.1Определение нормы выработки строительных бригад | 6 |
| 1.2 Расчет нормы выработки машин | 7 |
| 1.3 Взаимосвязь между нормой труда и нормой выработки | 8 |
| 1.4 Определение норм труда (времени) через нормы выработки и нормы выработки через нормы труда | 10 |
| 1.5 Определение нормативной трудоемкости и продолжительности строительного процесса | 10 |
| 2 ЗАДАЧИ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ | 19 |
| 2.1 Расчет производительности и количества автосамосвалов для транспортировки грунта | 19 |
| 2.2 Определение предельного угла наклона выезда из котлована | 22 |
| 2.3 Определение возможности применения прицепов для транспортировки грузов | 24 |
| 2.4 Определение количества автомобилей для транспортировки грузов | 27 |
| 2.5 Определение автотягача для перевозки секций стальных труб | 29 |
| 2.6 Определение уклона при транспортировке груза тракторами | 30 |
| 3 ЗАДАЧИ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА | 32 |
| 3.1Определение объемов земляных работ | 32 |
| 3.2 Выбор землеройных и землеройно-транспортных машин | 44 |
| 3.3 Задачи по определению технологических характеристик экскаваторов и скреперов при разработке грунта | 60 |
| 3.4 Земляные работы при строительстве водопроводно-канализационных сооружений | 69 |
| 4 ЗАДАЧИ ПО КАМЕННОЙ КЛАДКЕ | 78 |
| 4.1Общие положения о каменной кладке | 78 |
| 4.2 Решение задач по каменной кладке | 84 |
| 5 ЗАДАЧИ ПО БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РАБОТАМ | 95 |
| 5.1Общие положения о производстве бетонных работ | 95 |
| 5.2Опалубочные работы | 95 |
| 5.3Арматурные работы | 98 |
| 5.4Производство бетонных работ | 102 |
| 5.5Задачи по выполнению бетонных и железобетонных работ | 113 |
| 6 ЗАДАЧИ ПО ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ | 135 |
| 6.1Общие положения о производстве отделочных работ | 135 |
| 6.2 Решение задач по штукатурным работам | 145 |
| 6.3 Общие положения по малярным работам | 159 |
| 6.4 Решение задач по малярным работам | 167 |
| 7 ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА | 177 |
| 7.1 Нормирование заработной платы по прямой сдельной системе | 177 |
| 7.2 Расчет заработной платы рабочих при повременной системе оплаты труда | 179 |
| 7.3 Определение заработной платы рабочих при повременно-премиальной системе оплаты труда | 180 |
| 7.4 Установление размера заработной платы при аккордной системе оплаты труда | 181 |
| 7.5 Исчисление заработной платы по аккордно-премиальной системе оплаты труда | 182 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 185 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 186 |

Введение

Успешное изучение теоретических основ по технологии строительного производства и применение полученных знаний на практике не возможно без решения задач и составления технологических карт, как при групповом обучении, так и при самостоятельной и индивидуальной работе.  В библиотеке или в интернете можно найти материалы по теоретическому изучению данного курса, а практических материалов в объеме, приведенном в данном учебно-методическом пособии пока нет. Поэтому, эта работа своевременна и актуальна. В учебно-методическом пособии приведены задачи по основным видам строительно-монтажных работ и примеры разработки технологических карт по реконструкции и ремонту.

Повышение производительности труда в строительстве может быть достигнуто путем применения новой техники и правильной, более совершенной технологии и организации производственных процессов. В связи с внедрением новых методов организации строительных работ, инженерно-техническому составу строительных организаций в настоящее время особенно важно знать методы расчета строительных процессов. Такие вопросы, как назначение численности и состава отдельных звеньев комплексной бригады, подбор и организация работы строительных машин в комплексно механизированных процессах, организация транспорта при монтаже с транспортных средств, должны решаться на основе точных расчетов.

Настоящее учебное пособие имеют своей целью помочь освоить такого рода расчеты. В нем объединены задачи из разных источников, переработаны, добавлены современные машины и механизмы для расчетов. Задачи являются дополнением к курсу лекций по технологии строительного производства и служат как бы методическим пособием для выполнения курсовых и дипломных проектов, и упражнений, проводимых во время практических занятий.

Пособие будет особенно полезным для усвоения курса и выполнения курсовых работ и контрольных заданий при заочном обучении. Задачи охватывают все основные вопросы, которые приходится практически решать при строительстве, и построены таким образом, что по каждому основному разделу приводится подробное решение типовой задачи, а затем дается ряд вариантов на ту же тему для самостоятельного решения или в качестве материала для выдачи индивидуальных заданий, но без решений и ответов.

Чтобы избавить студентов от необходимости отыскивать требуемые справочные параметры по различным источникам, в конце пособия даны приложения, в которых приводится ряд справочных данных, необходимых для решения приведенных задач. В связи с отсутствием в Казахстане некоторых ЕНиР в пособии приводятся ЕНиР Российской Федерации со звездочкой (ЕНиР*), которые можно найти также в Интернете.

Раздел 1 НОРМА ВЫРАБОТКИ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С НОРМОЙ ТРУДА

1.1 Определение нормы выработки строительных бригад

Одним из основных условий повышения технико-экономических показателей в строительстве характеризующих производительность труда, является норма выработки в натуральных показателях (за смену или час), которая рассчитывается при формировании звеньев или бригад. Чем лучше организационно-технические условия осуществления строительно-монтажных процессов, отвечающих нормали процесса, тем выше выработка звеньев и бригад. Как известно, нормаль процесса, представляющая собой наиболее эффективные значения факторов влияния из определенной совокупности данной характеристики процессов, введение в норму труда (времени), должна строго соблюдаться при возведении зданий и сооружений.

Нарушение одного или нескольких элементов нормали процесса (численного или квалификационного состава исполнителей, качества и количества материалов, инструментов и др.) будет снижать норму выработки и, в конечном счете, производительность труда.

Поэтому выдавая производственные наряд-задания бригадам, следует заранее указывать конкретные организационно-технические условия, позволяющие выполнять и перевыполнять сменные нормы [3].

Норма выработки звена или бригады Nвыр определяется по формуле:

| Nвыр= С ТсмКчNтр, | (1.1) |
| --- | --- |

где: С – число рабочих смен; Тсм – продолжительность рабочей смены (8,2 час.); Кч – численность рабочих в звене или бригаде, чел.; Nтр – норма труда (времени) в чел. × час. При этом натуральные единицы измерения: м, м2, м3, п/м, т и др.

ПРИМЕР: Каменщики выполняют обычную кирпичную кладку средней сложности под расшивку в два кирпича. Определить количество каменщиков и норму их выработки за 10 смен. По ЕНиР* сб. Е3 § Е3-3 «Кладка стен из кирпича» необходимо определить основные данные для расчета с соблюдением указаний по качеству работ указанных в таблице 1, определенным составом звена по таблице 2 и таблицы 3 [16].

РЕШЕНИЕ: По таблице 2 устанавливаем количество каменщиков – 3-го и 4-го разрядов по одному рабочему. Используя указанные данные таблицы 3 получим: Nвыр  = 10 × 8,2 × 2 : 3,7=44,32 м3.

Задача 1.1. Рассчитать норму выработки по данным, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Данные для определения нормы выработки рабочих

| Вариант | Процесс (вид работ) | Норма труда (времени) ч / м3 | Состав звена, чел | Число смен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Каменная кладка | 3,2 чел. | 4 | 1 |
| 3, 4 | Каменная кладка | 4,92 чел. | 4 | 2 |
| 5, 6 | Кровельные работы | 0,5 чел. | 5 | 5 |
| 7, 8 | Кровельные работы | 0,25 чел. | 4 | 2 |
| 9, 10 | Облицовочные работы | 1,25 чел. | 2 | 5 |
| 11, 12 | Монтаж конструкций | 1,0 чел. | 3 | 5 |
| 13, 14 | Устройство полов | 0,5 чел. | 3 | 5 |
| 15, 16 | Малярные работы | 0,4 чел. | 5 | 1 |

1.2 Расчет нормы выработки машин

Норма выработки машин играет значительную роль в производительности труда на стройках. Количество доброкачественной продукции, которую должна выработать машина в соответствии со своими паспортными данными, всегда зависит от ее технического состояния, условий выполнения строительно-монтажных процессов и организации рабочего места, а также квалификации машинистов. Конструктивные и эксплуатационные характеристики строительных машин, введенные в норму времени, будут определять величину нормы выработки машин.

Рабочие, управляемых машин, должны быть нацелены на полное выполнение и перевыполнение норм выработки с учетом правильного подбора организационно-технических условий и расчетов самой нормы [3].

При выдаче сменных заданий механизаторам норма выработки Nвыр.(м), м3, т, м2 и т. д., подсчитывается по формуле:

| Nвыр= С ТсмNмаш, | (1.2) |
| --- | --- |

где: С – число смен работы машин; Тсм – продолжительность смены, час; Nмаш – норма времени использования машин, м×час.

ПРИМЕР: Башенный кран грузоподъемностью до 3,0 т работает три смены и подает бетон в конструкцию бункером емкостью 0,75 м3. Определить норму выработки башенного крана за три смены.  В соответствии с ЕНиР-87 сб. E1§ 7 норма времени использования    машины  при подаче бетона бункером вместимостью 0,75 м3 – 0,11 м×час / м3.

РЕШЕНИЕ: Nвыр. = 3,0 × 8,2 /0,11 = 223,6 м3 / смену.

Задача 1.2. Подсчитать норму выработки машин, используя данные в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Данные для определения нормы выработки машин

| Вариант | Процесс (вид работ) | Норма труда (времени) м х час / м3 | Число смен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Погрузка материалов погрузчиками | 0,15 | 3 |
| 3, 4 | Подача материалов стреловым краном | 0,50 | 5 |
| 5, 6 | Подача материалов башенным краном | 0,20 | 4 |
| 7, 8 | Устройство подмостей | 0,48 | 6 |
| 9, 10 | Монтаж конструкций | 1,60 | 1 |
| 11, 12 | Планировка земляных участков | 0,15 | 3 |
| 13, 14 | Укладка покрытий | 0,40 | 2 |
| 15 | Установка колонн | 0,80 | 1 |

1.3 Взаимосвязь между нормой труда и нормой выработки

В практике технико-нормировочной работы всегда возникает необходимость выявить, как будет влиять изменение нормы труда рабочих или машин на величину нормы выработки соответственно. Так как между нормой труда (выработки машин) обнаруживается обратно пропорциональная связь, то мы можем устанавливать звеньям и бригадам новую норму выработки, регулируя при этом рост производительности труда [3].

Увеличение или уменьшение нормы выработки рабочих или машин в натуральных единицах измерения при изменении нормы труда (выработки машин) можно подсчитать по формуле:

| Nвыр.н.= 100 Nвыр.с.100 ± Х1 , | (1.3) |
| --- | --- |

где: Nвыр.н. – новая норма выработки при уменьшении или увеличении нормы труда (выработки машин); Nвыр.с. - существующая норма выработки;

± х1 – увеличение или уменьшение нормы труда (выработки машин).

В случае необходимости определения новой нормы выработки в процентах надо использовать следующую формулу:

| Nвыр.%= 100 Х1100 ± Х1 | (1.4) |
| --- | --- |

Уменьшение или увеличение нормы труда (времени) или выработки машин при изменении нормы выработки, как в натуральных показателях, так и в процентах, следует считать по формулам:

| Nтр.н.= 100 Nтр.с.100 ± Х2 , | (1.5) |
| --- | --- |

где: Nтр.н. – новая норма труда (времени); Nтр.с. – существующая норма труда (времени); ±. Х2 – увеличение или уменьшение нормы выработки, %;

| Nтр.%= 100 Х2100 ± Х2 , | (1.6) |
| --- | --- |

где Nтр-% - новая норма труда (времени) в процентах.

Эффективность применения новых норм выработки можно подсчитать по формуле производительности труда Рт в процентах:

| Рт.= Nвыр.н.Nвыр.с. 100 | (1.7) |
| --- | --- |

ПРИМЕР: По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 8 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по производству железобетона была 120 м3/смену.

РЕШЕНИЕ: 1. Новая норма выработки: Nвыр.= 120 × 100 : (100-8) = 130,4 м3 в смену.

- Производительность     труда: Рт=130,4: 120х100=108,7 %,

- Повышение    производительности труда: ∆Рт.= 108,7—100 = 8,7 %.

Задача 1.3. По данным, приведенным в таблице 1.3, необходимо определить, на сколько процентов повысится производительность труда строительных участков и управлений.

Таблица 1.3 - Данные для определения производительности труда

| Вариант | Строительная компания (фирма) | Вид строительно-монтажного процесса | Проценты | Норма выработки существующая, м3/смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1, 2 | ТОО «ЮКА» | Устройство фундамента | - 10 | 250 |
| 3, 4 | ТОО «ЖБК» | Каменная кладка | -12 | 220 |
| 5, 6 | ТОО «Имстальком» | Бетонные работы | -8 | 210 |
| 7, 8 | ТОО «Шыгыс» | Монтаж конструкций | -10 | 50 |
| 9, 10 | ТОО «Индустрой» | Устройство полов | +5 | 55 |
| 11, 12 | ТОО «Земстрой» | Земляные работы | -5 | 60 |
| 13, 14 | ТОО «Стройэффект» | Устройство кровли | +5 | 1200 |
| 15, 16 | ТОО «Восток» | Отделочные работы | -8 | 1350 |

1.4 Определение норм труда (времени) через нормы выработки и нормы выработки через нормы труда

На практике часто для упрощения по пересмотру уровня норм выработки или норм времени рекомендуется использовать таблицы, приведенные в «Справочнике нормировщика в строительстве» [3].

Задача 1.4. Студентам необходимо просчитать и заполнить пустые графы таблицы 1.4.

Таблица 1.4 - Данные для определения нормы труда и нормы выработки

| Вариант |  | Определение нормы труда через норму выработки |  |  |  | Определение нормы выработки через норму труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х2, % | Nтр, % | Х2, % | Nтр,% | Х1, % | Nвыр.н,% | Х1, % | Nвыр.н, % |
| 1 | 16 | 1 |  | 20 |  | 1 |  | 20 |  |
| 2 | 17 | 3 |  | 21 |  | 3 |  | 21 |  |
| 3 | 18 | 5 |  | 22 |  | 5 |  | 22 |  |
| 4 | 19 | 8 |  | 23 |  | 8 |  | 23 |  |
| 5 | 20 | 9 |  | 24 |  | 9 |  | 24 |  |
| 6 | 21 | 10 |  | 25 |  | 10 |  | 25 |  |
| 7 | 22 | 11 |  | 26 |  | 11 |  | 26 |  |
| 8 | 23 | 12 |  | 27 |  | 12 |  | 27 |  |
| 9 | 24 | 13 |  | 28 |  | 13 |  | 28 |  |
| 10 | 25 | 14 |  | 29 |  | 14 |  | 29 |  |
| 11 | 26 | 15 |  | 30 |  | 15 |  | 30 |  |
| 12 | 27 | 16 |  | 31 |  | 16 |  | 31 |  |
| 13 | 28 | 17 |  | 32 |  | 17 |  | 32 |  |
| 14 | 29 | 18 |  | 33 |  | 18 |  | 33 |  |
| 15 | 30 | 19 |  | 34 |  | 19 |  | 34 |  |

1.5 Определение нормативной трудоемкости и продолжительности строительного процесса

Задачи предназначены для выработки у студентов навыков работы с технической литературой, в частности с Едиными нормами и расценками (ЕНиР). При решении задач следует пользоваться сборниками «Земляные работы», «Свайные работы», «Кровельные работы», «Устройство полов», «Отделочные работы», «Каменные работы», «Изоляционные работы», «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций», как казахстанскими, так и российскими.

По условию задачи необходимо найти соответствующую таблицу в ЕНиР, полностью с ней ознакомиться, установить состав работ, измеритель, затраты труда рабочих-строителей. Можно пользоваться как казахстанскими нормативными источниками, так и российскими. Кроме соответствующей таблицы необходимо ознакомиться с технической частью сборников. Нормативная трудоемкость строительного процесса определяется по выражению:

| Т= Нвр×Куср×Кпопр×VС, | (1.8) |
| --- | --- |

где: Т – трудоемкость процесса, чел.×см; Нвр – норма времени на единицу продукции (затраты труда рабочих-строителей), чел.×ч; куср – коэффициент, отражает увеличение трудоемкости в зимний период; кпопр – коэффициент или коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отличные от первоначально установленных (например, на высоте); V – объем работы; с – продолжительность смены, обычно принимается равной 8 часам.

Нормативная продолжительность выполнения строительного процесса (в сменах, днях) определяется по формуле:

| П= Тm ×n, | (1.9) |
| --- | --- |

где: П – продолжительность процесса, см; m – количество рабочих в звене, чел.; n – число смен работы в день.

Нормативная продолжительность представляет собой, как правило, число с дробной частью. Для получения проектируемой продолжительности следует значение нормативной продолжительности округлить в меньшую сторону до целого числа. Правильность округления в меньшую сторону проверяется определением коэффициента перевыполнения нормативной продолжительности, который может изменяться в пределах от 1,0 до 1,2. Определяется названный коэффициент делением нормативной продолжительности на проектируемую по формуле:

| Кпер= ПнормПпроект | (1.10) |
| --- | --- |

Нормативная выработка (норма выработки) рабочего (или звена рабочих) и, соответственно, нормативная выработка (производительность) машины или комплекта машин представляет собой количество продукции, получаемой за единицу времени при условиях, принятых для установленных норм времени (за 1 час, смену и т.д.).

Для определения нормативной сменной выработки звена рабочих можно воспользоваться следующим выражением:

| Внорм= 8 ×mНвр×Куср×Кпопр | (1.11) |
| --- | --- |

Нормативная сменная выработка одного рабочего определяется по формуле:

| Внорм= 8 Нвр×Куср×Кпопр | (1.12) |
| --- | --- |

Объемы земляных работ могут быть определены в соответствии с [1,2].

1.5.1ПРИМЕР: Определить продолжительность погружения 30 железобетонных свай длиной 12 м дизель-молотом на гусеничном копре. Сечение сваи 350x350 мм. Грунт - глина твердая. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

РЕШЕНИЕ: Согласно таблице ЕНиР измерителем является 1 м свай. Определим объем одной сваи: V = 12×0,35×0,35 = 1,47 м3. Тогда объем 30 свай будет равен V30 = 1,47×30 = 44,1 м3.

Норма времени (затраты труда рабочих-строителей) зависит от длины сваи и группы грунтов. В пункте ЕНиР приведена классификация грунтов. Для случаев погружения свай молотами глина твердая относится ко второй группе. Норма времени (затраты труда рабочих-строителей), в соответствии с нормой равна 3,98 чел.×ч на 1 м свай. Трудоемкость забивки свай составит: Т = (Нвр×V):С = (3,98×44,1):8 = 21,9 чел.×смен.

Продолжительность процесса составит: П=Т:m = 21,9:3=7,3 см.

Округляем полученное значение нормативной продолжительности в меньшую сторону до целого числа, т.е. до 7 смен. Это значение проектируемой продолжительности. Коэффициент перевыполнения нормативной продолжительности Кпер = Пнорм:Ппроект = 7,3:7 = 1,04≤1,2. Нормативная сменная выработка звена рабочих составит: Внорм = (8×m):Нвр = (8×3):3,98 = 6,03 свай.

Ответ: продолжительность процесса равна 7 сменам, нормативная сменная выработка звена рабочих 6,03 м3 свай.

1.5.2 ПРИМЕР: Определить продолжительность устройства монолитных железобетонных стен при строительстве многоэтажного здания. Высота стены равна 3,4 м, толщина 200 мм, общая длина стен 26 м. Звено работах состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

РЕШЕНИЕ: Согласно таблице ЕНиР измерителем являются 100 м3 железобетона. Определим объем железобетона в стене: V = 26×3,4×0,2 = 17,68 м3 или делим на 100 = 0,1768 м3 железобетона. Норма времени (затраты труда рабочих-строителей) зависит от высоты и толщины стены. Высота стены – до 6 м, толщина 200 мм. Норма времени, в соответствии с нормой по ЕНиР, равна 1713,6 чел.×ч на 100 м3 железобетона. Трудовые затраты процесса по устройству монолитной стены определим по выражению формулы (1.8) и получим Т=(Нвр×V):с = (1713,6×0,1768):8=37,9 чел.×см. При этом продолжительность процесса составит П=Т:m = 37,9:5=7,6 смен. Округляем полученное значение нормативной продолжительности в меньшую сторону до целого числа, т.е. до 7 смен. Это значение проектируемой продолжительности. Коэффициент перевыполнения нормативной продолжительности Кпер = Пнорм:Ппроект = 7,6:7=1,09≤1,2. Нормативная сменная выработка звена рабочих определяется как Внорм = (8×m):Нвр = (8×5):1713,6 = 0,0233 на 100 м3 железобетона или 2,33 м3 железобетона.

Ответ: продолжительность процесса равна 7 сменам, нормативная сменная выработка звена рабочих 0,0233 100 м3 железобетона или 2,33 м3.

1.5.3 ПРИМЕР: Определить продолжительность монтажа 24 металлических колонн цельного сечения при строительстве многоэтажного здания. Масса одной колонны равна 1 т. Высота здания равна 20 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

РЕШЕНИЕ: В сборнике ЕНиР «Монтаж металлических конструкций» перечислен состав работ: установка и крепление стальных колонн, устройство подмостей, антикоррозионное покрытие сварных швов. Измерителем является 1 т конструкций. Находим норму на монтаж колонн высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т. Затраты труда рабочих строителей равны 10,47 чел.×ч. Находим объем работы V=20 колонн×1,0 т = 20 т конструкций. Определяем продолжительность процесса: П= (Нвр×V):(с×m) = (10,47×20):(8×5) = 5,24 смены. Округляем полученное значение продолжительности работ до целого числа в меньшую сторону, до 5 смен. Находим коэффициент перевыполнения нормативной продолжительности процесса: Кпер = Пнорм:Ппроект =5,24:5 = 1,05≤1,2, коэффициент перевыполнения находится в допустимых пределах 1< Кпер <1,2. Далее определяем нормативную сменную выработку одного рабочего по формуле: Внорм = 8:Нвр =8:10,47=0,764 т конструкций.

Ответ: продолжительность процесса равна 5 сменам, нормативная сменная выработка одного рабочего равна 0,764 тонны конструкций.

По приведенным ниже данным, необходимо определить, нормативную сменную производительность машин или выработку рабочих по разным видам работ.

    - Бетонные работы

1.5.1.1Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 40 подколенников размером 1,5×1,2×2,4 м (высота 2,4 м). Площадь щитов до 2 м2. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в ноябре, г. Усть-Каменогорск.

      - Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 80 колонн размером 0,3×0,3×3,2 м. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в ноябре, г. Новосибирск.

1.5.1.3Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 80 балок на уровне земли размером 5,2×0,3×0,3 м. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в январе, г. Семипалатинск.

      - Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки стен высотой 2,8 м, толщиной 0,3 м, общей длиной 120 м. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в декабре, г. Томск.

1.5.1.5 Определить продолжительность установки опалубки стен 8 круглых резервуаров внутренним диаметром 12 м, высотой 3,5 м, толщина стены 0,28 м. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих. Работа производится в ноябре, г. Алматы.

1.5.1.6 Определить продолжительность установки металлической опалубки ленточных фундаментов общей длиной 180 м, высота ступеней: нижней 0,6 м, верхней 1,2 м, ширина ступеней: нижней 1 м, верхней 0,5 м. Определить нормативную именную выработку звена рабочих. Работа производится в декабре, г. Омск.

1.5.1.6Определить продолжительность установки 350 сеток размером 3x3 м в подошвы ступенчатых фундаментов. Диаметр и шаг стержней соответственно: рабочих 20 и 200 мм, конструктивных 8 и 300 мм. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в ноябре, г. Барнаул.

1.5.2 Устройство монолитных железобетонных конструкций.

1.5.2.1 Определить продолжительность устройства 60 железобетонных фундаментов общего назначения под колонны здания. Объем одного фундамента 5 м3. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.2.2 Определить продолжительность устройства фундаментной железобетонной плиты толщиной 800 мм с пазами, стаканами и подколенниками высотой 0,8 м. Объем плиты 640 м3. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.2.3 Определить продолжительность устройства 42 железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками высотой 2,3 м. Размеры подколонника в плане 1,2x1,2 м. Объем одного фундамента 8 м3. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.2.4 Определить продолжительность устройства железобетонного ленточного фундамента. Размеры нижней ступени: ширина 2,1 м, высота 0,4 м. Размеры верхней ступени: ширина 0,6 м, высота 1,5 м. Погонная длина фундамента 90 м. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.2.5 Определить продолжительность укладки бетонной смеси в перекрытия толщиной 160 мм в каркасном здании. Размеры плиты на одном этаже 60x28 м, количество этажей - 8. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.2.6 Определить продолжительность установки анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой раствором. В один фундамент устанавливается 4 болта длиной 0,9 м каждый, масса одного болта 8 кг. Количество фундаментов равно 33. Звено рабочих возведении монолитного общественного здания. Масса каркаса 70 кг. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.3 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

1.5.3.1 Определить продолжительность укладки 620 железобетонных фундаментов под колонны производственного здания. Масса одного фундаментного блока 1,5 т. глубина котлована 3 м. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.3.2 Определить продолжительность установки 60 железобетонных колонн прямоугольного сечения массой по 4 т в стаканы фундаментов при возведении производственного здания. Глубина заделки колонн в стакан 0,7 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.3.3 Определить продолжительность установки 40 железобетонных колонн на нижестоящие колонны при строительстве производственного здания. Масса одной колонны 3 т. Наибольшая масса монтажного элемента в здании 5 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.3.4 Определить продолжительность укладки 25 железобетонных балок перекрытий (при свободном опирании) при строительстве производственного здания. Масса балок 5 т, высота здания 12 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.3.5 Определить продолжительность укладки 24 железобетонных подкрановых балок в одноэтажном производственном здании высотой 15 м. Масса колонны 10 т. масса подкрановой балки 12 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.3.6 Определить продолжительность укладки 56 железобетонных ригелей с полками при строительстве производственного здания высотой 5 этажей. Узлы опирания ригелей на колонны - жесткие. Длина ригеля 5,8 м. Наибольшая масса монтажного элемента в здании 8 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.4 Каменные работы

1.5.4.1 Определить продолжительность кладки стен кирпичных наружных средней сложности при строительстве жилого здания. Высота этажа 3,3 м, ширина стены 510 мм, длина стены 12 м. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.4.4.2 Определить продолжительность кладки стен кирпичных внутренних при строительстве жилого здания. Высота этажа 3,5 м, ширина стены 380 мм, длина стены 8 м. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.4.3 Определить продолжительность боковой оклеечной гидроизоляции фундаментов по бетону (в 2 слоя). Высота фундамента равна 2,5 м, общая длина 90 м. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.4.4 Определить продолжительность боковой окрасочной (обмазочной) гидроизоляции фундаментов. Битумная гидроизоляция выполняется в 2 слоя по бетону. Высота фундамента 1,9 м, общая длина 80 м. Звено работах состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.4.5 Определить продолжительность кладки перегородок из кирпича армированных толщиной в У2 кирпича. Высота этажа 3 м, общая длина перегородок (за вычетом проемов) 32 м. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.4.6 Определить продолжительность кладки перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича. Высота этажа 4 м, общая длина перегородок 52 м. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

    - Монтаж металлических конструкций

1.5.5.1 Определить продолжительность монтажа каркаса одноэтажного производственного здания однопролетного без фонарей пролетом 24 м, высотой 16 м с мостовыми кранами грузоподъемностью 15 т. Необходимо смонтировать 600 т металлических конструкций каркаса. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.5.2 Определить продолжительность монтажа каркаса одноэтажного производственного здания однопролетного без фонарей пролетом 36 м, высотой 24 м с мостовыми кранами грузоподъемностью 100 т. Необходимо смонтировать 825 т металлических конструкций каркаса. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.5.3 Определить продолжительность монтажа опорных плит с обработанной поверхностью под металлические колонны здания. Необходимо смонтировать 64 плит многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Необходимо смонтировать 30 блоков, площадь одного блока 2 м2. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.5.4 Определить продолжительность постановки высокопрочных болтов при монтаже 80 металлических балок. Количество болтов на одну балку равно 16. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

    - Кровельные и гидроизоляционные работы.

1.5.6.1 Определить продолжительность устройства скатной кровли из наплавляемых материалов в два слоя. Кровля устраивается на участке размером 30x12 м. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.6.2 Определить продолжительность устройства скатной кровли из наплавляемых материалов в один слой. Кровля устраивается на участке 60x20 м. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.6.3 Определить продолжительность устройства плоской кровли из наплавляемых материалов в два слоя. Кровля устраивается на участке размером 58x36 м. Звено работах состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.6.4 Определить продолжительность устройства примыкания кровли из наплавляемого материала к парапету высотой 700 мм с одним фартуком. Длина участка примыкания 160 м. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.6.5 Определить продолжительность покрытия листовой оцинкованной сталью парапета. Ширина парапета 400 мм, длина 120 м. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.6.6 Определить продолжительность утепления покрытия плитами из полистирольного пенопласта на битумной мастике. Плиты укладываются в два слоя. Необходимо утеплить участок размером 50x18 м. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

    - Отделочные работы.

1.5.7.1 Определить продолжительность облицовки стен гранитными полированными плитами толщиной 40 мм. В одном квадратном метре пять плит. Следует облицевать плитами 120 м2 поверхности. Звено работах состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.7.2 Определить продолжительность наружной облицовки керамическими отдельными плитками по бетонной поверхности. Следует облицевать 80 м2 поверхности, используется полимерцементная мастика. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.7.3 Определить продолжительность облицовки ступеней гранитными плитами. Необходимо облицевать 30 м2 поверхности ступеней. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.7.4 Определить продолжительность облицовки потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников. Необходимо облицевать участок потолка размером 12x6 м. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.7.5 Определить продолжительность устройства подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля. Необходимо облицевать участок потолка размером 30x15 м. Звено рабочих состоит из 4 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.7.6 Определить продолжительность улучшенной штукатурки стен цементно- известковым раствором по камню. Размер оштукатуриваемой стены 16x3 м. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.7.7 Определить продолжительность оштукатуривания поверхностей стен цементным раствором по камню. Необходимо провести высококачественное оштукатуривание стены высотой 2,7 м, длиной 20 м. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

1.5.7.8 Определить продолжительность высококачественной окраски поливинилацетатным водоэмульсионным составом. Окраска проводится по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. Участок стены имеет длину 42 м, высоту 5 м. Звено работах состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

1.5.7.9 Определить продолжительность масляной окраски металлической поверхности девяти стальных балок. Количество окрасок равно 2. Площадь окрашиваемой поверхности одной балки 14 м2. Звено рабочих состоит из 2 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

РАЗДЕЛ 2 ЗАДАЧИ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТУ

2.1 Расчет производительности и количества автосамосвалов для транспортировки грунта

Предварительно подбирается тип самосвала по грузоподъемности, исходя из условия, что оптимальным соотношением производительности экскаватора и самосвалов является такой объем кузова самосвала, который вмещает 4-7 ковшей экскаватора.

Продолжительность цикла нагрузки автосамосвала грунтом tн, минут, в зависимости от грузоподъемности автомобиля Q и с учетом времени на подачу машины в рабочую зону экскаватора, мы будем рассчитывать по формуле:

| tн= Q×tцэ×Kрγ×qэ×Kн×60×Kт, | (2.1) |
| --- | --- |

где: tцэ – цикл экскавации экскаватора; Kр – коэффициент разрыхления; γ  - объемная масса грунта в плотном теле, т/м3; qэ – емкость ковша экскаватора, м3; Kн –  коэффициент наполнения ковша плотным грунтом равен Кн = К1 / Кр ; К1 – коэффициент наполнения ковша разрыхленным грунтом, принимаемый для нормальных забоев от 1,1 до 1,2; Кр – коэффициент первоначального разрыхления; 60 – переводной коэффициент секунд в минуты; Кт– коэффициент транспорта зависит от времени маневрирования транспорта и равняется от 0,9 до 0,95..

Теперь, зная цикл нагрузки, можно рассчитать длительность рейса tц, минут, или рабочего цикла автосамосвала по формуле:

tц = tн + 2Lx60/vср +tp

|  | (2.2) |
| --- | --- |

где: L – расстояние перевозки грунта, км; Vср – расчетная скорость движения автосамосвала, км/ч, зависит  от грузоподъемности машины и дальности перевозки  грунта (таблица 2.1); tр – продолжительность выполнения операции разгрузки автосамосвала (таблица 2.1), мин.

Сменную эксплуатационную производительность автосамосвала Па, т/смену, рассчитывают по формуле:

| Па=60tсмtц×Q×Kгр×Kва , | (2.3) |
| --- | --- |

где: tсм –  сменное время в часах; Ква – коэффициент использования сменного времени для автосамосвалов. В расчетах принимают Ква = 0,82…0,9. Кгр – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля для перевозки грунта равен 1,0.

Расчет диспетчерского графика

Чтобы обеспечить в течение смены непрерывную работу экскаватора, количество автосамосвалов, необходимое для перевозки разработанного экскаватором грунта, принимают, исходя из сменной производительности участвующих в процессе автомашин и проверяют по продолжительности циклов tц и tн. Расчет ведут по формулам:

| Nа= Пэ Па×γ и Nа= tцtн , | (2.4) |
| --- | --- |

где: Nа – количество работающих в смену автосамосвалов в комплексном процессе с экскаватором; Пэ  – нормативная производительность экскаватора в смену. Пэ = 100 × tсм / Нвр,	где tсм  - продолжительность смены в часах; Нвр – норма времени по ЕНиР на разработку 100 м3 грунта с погрузкой в транспортные средства, маш / час.

Расчеты, выполненные по методике при правильном решении задачи, дают равнозначные результаты. Для принятого числа автосамосвалов Nа составляют сменный диспетчерский график работы (рисунок 2.1).

Принцип расчета диспетчерского графика заключается в следующем. Вначале устанавливают требуемое количество работающих в смену автосамосвалов Nа. Затем находят общее число рейсов из условия:

| nр= Пэ Q×Kг×γ=60×tсм×Kва×tн-1, | (2.5) |
| --- | --- |

где nр – общее число рейсов работающих автосамосвалов, необходимое для обеспечения сменной производительности экскаватора.

Разделив общее число рейсов nр на количество работающих в смену самосвалов Nа, получают число рейсов одного самосвала. Частоту подачи автосамосвалов под погрузку определяют по формуле:

| rп=60×tсм×nр-1= tнКва-1 , | (2.6) |
| --- | --- |

где rп – частота подачи самосвалов под погрузку, мин.

Продолжительность работ, в сменах, при условии, когда котлован разрабатывают одним комплектом машин, рассчитывают по формуле:

| Тсм=Vэ×Пэ-1, | (2.7) |
| --- | --- |

где Vэ – объем грунта в котловане, подлежащий выемке  экскаватором, м3.

Диспетчерский график состоит из двух схем: А – графика работы и движения автосамосвалов между пунктами погрузки и разгрузки (вертикальная ось графика) в течение сменного времени (горизонтальная ось) и Б – графика подачи автосамосвалов под погрузку. Схемы графика увязаны между собой по сменному времени и длительности циклов tц , tн и rп.

Таблица 2.1 – Расчетная скорость движения автомобилей-самосвалов, км/ч

| Грузоподъемность, т | Дальность перемещения, км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| До 5 | 12,7 | 16,8 | 20,6 | 22,7 | 25,0 | 26,5 | 27,6 | 28,0 |
| 5…8 | 11,8 | 16,0 | 19,7 | 21,8 | 23,7 | 25,0 | 26,2 | 27,0 |
| 8…12 | - | 14,0 | 17,6 | 19,4 | 21,0 | 22,0 | 21,5 | 23,5 |
| свыше 12 | - | 12,5 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,5 |
| При дальности свыше 4 км расчетная скорость – 25…30 км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок  2.1 – Циклограмма движения автосамосвалов.

Задача 2.1 Решить аналогичную задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 2.2.

Таблица 2.2- Данные для определения построения циклограммы движения автосамосвалов.

| Вариант | Марка |  | Вид грунта | Дальность транспортировки, L (км) | Время разгрузки, tр (мин) | Объем грунта, V (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | самосвала | экскаватора |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КАМАЗ-55102 | Э-651 | Песчаный | 4,5 | 1,0 | 48,0 |
| 2 | ЗИЛ-СААЗ- 4546 | Э-1251 | Суглинок | 4,0 | 1,2 | 65,0 |
| 3 | УРАЛ АС 583112 | Э-1252 | Глина | 3,5 | 0,8 | 56,0 |
| 4 | ЗиЛ-ММЗ-450850 | Э-2001 | Супесок | 3,2 | 0,6 | 74,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | КамАЗ 65111 | Э-1004 | Суглинок | 4,3 | 0,8 | 65,5 |
| 6 | КамАЗ 65201 | Э-651 | Супесок | 2,5 | 0,7 | 56,9 |
| 7 | КамАЗ 6520-006 | Э-1252 | Суглинок | 2,8 | 0,6 | 79,0 |
| 8 | КамАЗ 43255 | Э-2001 | Глина | 2,0 | 0,7 | 80,0 |
| 9 | Урал 55571-40 | Э-1004 | Супесок | 2,9 | 0,6 | 65,0 |
| 10 | Урал 45289 | Э-651 | Суглинок | 3,7 | 0,5 | 56,0 |
| 11 | Урал-583106 | Э-1004 | Супесок | 3,9 | 0,7 | 74,0 |

2.2 Определение предельного угла наклона выезда из котлована

Первая задача раздела относится к расчетам тягового усилия для автомобильного транспорта, который выезжает из котлована (карьера). В ней рассматривается встречающийся на практике случай определения наибольшей предельной крутизны выезда из котлована (пандуса) при разработке грунта экскаватором и вывозке его автомобилями [4,5].

ПРИМЕР: Найти предельный  уклон пандуса (рисунок 2.1), при котором возможен выезд нагруженного грунтом автомобиля из котлована.

ДАННЫЕ: грунт-суглинок; автосамосвал ГАЗ-САЗ-35071; мощность двигателя 90 кВт (123 л.с.); максимальная скорость - 90км/ч; полная масса – 7400 кг; масса перевозимого груза – 3175 кг; габариты – 6182×2456×2245 (длина ×  ширина ×  высота).

РЕШЕНИЕ: 1.Определяем силу тяги автомобиля на ободе ведущих колес  F0 по формуле

| F0=75Nυη3600100 = 270Nυη , | (2.8) |
| --- | --- |

где: N - мощность автомобиля САЗ-3504 по данным задачи (Приложение А1) равна 123 л.с.; υ - скорость движения в км /час; в данном случае скорость движения можно принять первую, по практическим данным равную 6 км/час;

η - коэффициент полезного действия, изменяющийся для грузовых машин от 0,82 до 0,90;принимаем η =0,85.

Рисунок 2.2 - Схема определения размеров въездного пандуса

Находим F0 = (270 × 123) ×0,85 : 6 = 4705 кг.

2.Определяем силу тяги по сцеплению:

| Fсц.= φРсц. , | (2.9) |
| --- | --- |

где: φ - коэффициент сцепления колес с грунтом (Приложение Б1) для сухого суглинистого грунта φ = 0,5; Рсц – сцепной вес автомобиля (доля веса машины с грузом,  приходящаяся на ведущие колеса).

| Рсц = α (P + Q) , | (2.10) |
| --- | --- |

где:  α - коэффициент, для двухосных автомобилей принимаем α =0,65

(Приложение Б1); P – собственный вес автомобиля; Q – полная нагрузка автомобиля;

Согласно данным задачи для автомобиля ГАЗ-САЗ-35071                                     P= (7400 – 3175) = 4225 кг; Q=3175 кг.

Определяем Fcц. = 0,5×0,65 (4225 + 3175) = 2405 кг.

Поскольку Fсц < F0, то дальнейший расчет следует вести по величине Fсц, так как сила тяги на ободе колеса больше силы сцепления, что приводит к пробуксовке.

3.Находим предельный уклон пандуса i из уравнения движения:

| Fсц. ≥ω , | (2.11) |
| --- | --- |

где ω – общее сопротивление движению при подъёме на пандус.

| # ω = (P+Q) (ω0 + ωi), | # (2.12) |
| --- | --- |

где: ω0 - основное удельное сопротивление движению по прямому горизонтальному пути; ω i - дополнительное удельное сопротивление при движении на подъёме, которое численно равно величине уклона пандуса i.

Удельное основное сопротивление движению ω0 в кг/т по приложению (Приложение Б1) равняется ω0=150кг/т =0,15. Составляем уравнение для определения наибольшего уклона пандуса:

| Fсц.=Р+Qω0+i, | (2.13) |
| --- | --- |

Находим  i= Fсц.Р+ Q- ω0 = 2405 : 7400 – 0,15 = 0,175

Примечание. Так как значение Fсц<F0, то при более крутом уклоне выезд из котлована будет невозможен, как для груженых машин, так и не груженых из-за пробуксования.

Задача 2.2 Решить аналогичную  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Основные характеристики автосамосвалов и грунта

| Вариант | Тип машины | Грунт | η - КПД | φ - коэф. сцепления колес с грунтом | α - коэф., для двухосных автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммаш 65371 | Глина сухая | 0.85 | 0.5 | 0.6 |
| 2 | Iveco Ling Ye NJ3250DBW1 | Суглинок мокрый | 0.85 | 0.4 | 0.6 |
| 3 | КАМАЗ-55102 | Песок рыхлый | 0.85 | 0.2 | 0.7 |
| 4 | ЗИЛ-СААЗ- 4546 | Глина сухая | 0.85 | 0.5 | 0.7 |
| 5 | УРАЛ АС 583112 | Суглинок мокрый | 0.85 | 0.4 | 0.7 |
| 6 | ЗиЛ-ММЗ-450850 | Суглинок сухой | 0.85 | 0.5 | 0.7 |

2.3 Определение возможности применения прицепов для транспортировки грузов

Очень важным средством повышения производительности автомобильного парка является применение прицепов. Как известно для наиболее эффективного использования мощности грузовых автомобилей к ним, следует прицеплять прицепы.

ПРИМЕР: Определить возможность применения прицепов к автомобилю ЗиЛ-ММЗ-450850 для перевозок грузов в пределах города по асфальтовому покрытию.

ДАННЫЕ: N-мощность автомобиля ЗИЛ-ММЗ-4502 по данным задачи (Приложение А1) равна 150 л. с.Уклоны в городе не превышают i = 5%, в отдельных местах встречаются уклоны imax= 12%.  Для расчетов принять, что  автомобиль ЗиЛ-ММЗ-4502 имеет первую скорость около 7 км/час,  вторую — около 15 км/час, третью — около 30 км/час. Собственный вес автомобиля Р=3900 кг. Полезная нагрузка Q=5500 кг. Наибольшая скорость с грузом 65 км/час.  η - коэффициент полезного действия, принимаем η =0,85.

РЕШЕНИЕ:1.Сила тяги на ободе колеса определяется по формуле:

| F0=75Nυη3600100 = 270Nυη , | (2.14) |
| --- | --- |

где:   N - мощность автомобиля в л. с.; υ - скорость движения в км /час;

η - коэффициент полезного действия.

Определяем силу тяги  на ободе колеса при различных скоростях движения автомобиля:

при υ1 = 7,0 км /час,   F01 = (270 × 150) ×0,85 : 7   = 4918 кг.

при υ2 = 15,0 км /час, F02 = (270 × 150) ×0,85 :15 = 2295 кг.

при υ3 = 30,0 км /час, F03 = (270 × 150) ×0,85 : 30 = 1148 кг.

при υ4 = 65,0 км /час, F01 = (270 × 150) ×0,85 : 65 = 530 кг.

2.Выполняем проверку силы тяги автомобиля по сцеплению с дорожным покрытием по формуле:

| Fсц.= Рсц.φα=(Р+Q)φα , | (2.15) |
| --- | --- |

где: φ - коэффициент сцепления ведущих колес с основанием дороги. Для сухого асфальта φ=0,7, для мокрого асфальта=0,4. α - коэффициент, определяющий, какая часть общего веса автомобиля передается на ведущие колеса = 0,65 (Б1). Рассчитываем вариант перемещения автомобиля по мокрому асфальту.

Fсц.=(3900+5500) ×0,4×0,65 = 9400×0,4×0,65 = 2444 кг, т.е. ограничение  по сцеплению возникает только при первой скорости, где следует принимать за расчетную силу тяги 2444 кг  вместо 4918 кг.

В дальнейшем определяем сопротивление груженого автомобиля на подъеме с уклоном в  i = 5% или i = 0,05.

| ω = (P+Q) × (ω 0+ ω i) , | (2.16) |
| --- | --- |

где: ω 0 - основное удельное сопротивление при движении по асфальтовому покрытию; ω i - дополнительное удельное сопротивление при движении на подъёме, которое численно равно величине уклона пандуса i.

По данным приложения 2 основное удельное сопротивление для данных условий (асфальт) составляет 14кг/т или 0,014.

Тогда ω = (0,014 + 0,05) × (3900+5500) = 602 кг. Следовательно, избыточная сила тяги при скорости 30,0 км /час составит 1148 кг  - 602 кг = 546 кг, а при скорости 15,0 км /час 2295 кг - 602 кг = 1693 кг.  Принимаем, что на обычных подъемах (до 50%) движение происходит на третьей скорости = 30,0 км /час.

Максимальный вес прицепа при этих условиях определится из уравнения

ω '≤546. Тогда (P'+Q') × (ω 0+ i) ≤546, где  P' – собственный вес прицепа; Q' – полезная грузоподъемность прицепа; ω 0 – основное удельное сопротивление; i – крутизна подъема. Из уравнения находим   P'+Q' ≤  546 : (0,014 + 0,05) или P'+Q' ≤ 8531 кг.

По данным Приложения А6 при таких условиях можно применять прицепы типа ГКБ-819 грузоподъемностью 5,0 т и собственным весом 3,2 т.

Если допустить возможность уменьшения скорости на подъемах до 15,0 км /час (вторая скорость), то можно будет принимать прицепы полным весом P'+Q' ≤  1693/ 0,064 ≤26453 т. Такие прицепы есть у КАМАЗ-65111 – кузов-самосвал с задней разгрузкой Собственный вес автомобиля Р=10500 кг. Полезная нагрузка Q=14000 кг.

В дальнейшем необходимо проверить возможность передвижения по участкам с наибольшим подъемом imax= 12%.

а) при прицепах типа ГКБ-819 общее сопротивление автомобиля и прицепа составит: ωа + ω п = [(3900+5500) + (5000+3200)] × (0,014 + 0,12) = 2358 кг, т.е движение может происходить на первой скорости (υ1 = 7,0 км /час,   F01 = (270 × 150) ×0,85 : 7   = 4918 кг).

б) при прицепах КАМАЗ-65111 общее сопротивление автомобиля и прицепа составит: ωа + ω п = [(3900+5500) + (10500+14000)] × (0,014 + 0,12) = 4543кг > 2444кг (2444 – предельная сила тяги по сцеплению для мокрого асфальта). Значит, такие прицепы по наиболее крутым подъемам невозможно использовать из-за буксования.  Следовательно, надо применять только прицепы типа ГКБ-819. Однако использование прицепов типа ГКБ-819 приводит к снижению скорости движения на подъемах с третьей скорости до первой, а следовательно, и общей скорости движения. Целесообразность выбора вариантов с прицепом или без прицепа необходимо рассматривать в зависимости от сложившихся условий.

Задача 2.3 Решить аналогичную  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Данные по автомобилям и уклонам

| Вариант | Марка автомобиля | Минимальный уклон, i (%) | Максимальный уклон, imax (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАМАЗ-55102 | 4 | 12 |
| 2 | ЗИЛ-СААЗ- 4546 | 6 | 10 |
| 3 | УРАЛ АС 583112 | 7 | 11 |
| 4 | ЗиЛ-ММЗ-450850 | 5 | 12 |
| 5 | КамАЗ 65111 | 6 | 11 |
| 6 | КамАЗ 65201 | 4 | 12 |
| 7 | КамАЗ 6520-006 | 7 | 10 |
| 8 | КамАЗ 43255 | 8 | 11 |
| 9 | Урал 55571-40 | 6 | 12 |
| 10 | Урал 45289 | 5 | 11 |
| 11 | Урал-583106 | 4 | 10 |

2.4 Определение количества автомобилей для транспортировки грузов

В этой задаче необходимо определить количество автомобилей для перевозки заданного количества груза за одну смену.

ПРИМЕР: Требуется ежедневно перевозить 60 тыс. шт. кирпича с кирпичного завода на расстояние L=12 км. Кирпич перевозится на поддонах по городу. Транспорт работает в две смены.

ОПРЕДЕЛИТЬ: Сколько требуется выделить автомобилей типа ЗиЛ-ММЗ-450850    для выполнения этой работы? Решение выполнить в двух вариантах: 1.Емкость одного поддона неизвестна. 2.На каждом поддоне перевозится 200 шт. кирпичей.

РЕШЕНИЕ: Количество автомобилей  N, необходимых для перевозки кирпича с кирпичного завода на постройку, определяется по формуле

| N= QP , | (2.17) |
| --- | --- |

где: Q - количество кирпича, подлежащего перевозки за 1 день (50 тыс. шт. или 60000×3,7=222т); P - производительность одной машины за 1 день.

Количество кирпича, которое может перевезти одна автомашина за 1 день при работе в 2 смены (14 часов), определится по формуле:

| Р= qп×n=qп Ttц , | (2.18) |
| --- | --- |

где: qn - полезная грузоподъемность автомобиля; n - количество циклов (ездок), которое может сделать одна машина за 1 день (14 часов); T -  продолжительность работы машины в течение суток (при двух сменной работе Т=13 часам, т.к. 0,5 часа в каждой смене тратится для пробега от базы к пункту погрузки); tц  - продолжительность одного цикла (оборота) машины. Паспортная грузоподъёмность автомобиля ЗиЛ-ММЗ-4502 равная 5.5 т.

В связи с тем, что ёмкость каждого поддона неизвестна, то решаем задачу приближенно. Согласно справочнику единых тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом Приложение Д1, грузы, перевозимые в контейнерах (поддонах), относятся ко 2 классу. Коэффициент использования автомобиля Кгр при этом от 0.71 до 0.99. Принимаем Кгр=0.8; тогда qn =5.5×0.8=4.4 т

| tц = 2Lvср + tп+ tр , | (2.19) |
| --- | --- |

где: tп  - продолжительность простая машины под погрузкой в мин.; tр – то же под разгрузкой; L - расстояние перевозки 12 км; vср - средняя расчетная скорость движения автомобиля в км/час.

Согласно данным Приложения Г, при механизированной погрузке и разгрузке поддонов с кирпичом для 5,5 т автомобиля и весе поддона с кирпичом до 1 т продолжительность простоев при погрузке и разгрузке составит: tп = tр = 10,305 × 4,4 = 45,34 мин. (10,305 есть среднее значение между 10,43 и 10,18, так как грузоподъемность автомобиля 5,5 т. Общие затраты времени составят tп +t p= 45,34 мин.

Средняя расчетная скорость движенияср в, условиях перевозки по городу равна 21 км/час или 21000:60 =350м/мин (см. приложение 4).

Тогда       t ц = [(2 × 12000) : 350 + 45,34] = 113,91 мин.

Расчетная производительность  одной машины за 1 день (2 смены) будет равна P=4,4×(13×60) : 113,91 = 30,13 т.

Определим требуемое число автомобилей для выполнения задания:  N = 222:30,13 = 7,4. Принимаем четное число машин равное 8, которые смогут перевезти в день кирпича 30,13 т × 8 = 241,0 т или 241,0:3,7 = 65,146 тыс. шт.

В случае, если известно, что кирпич перевозится на поддонах вместимостью каждый по 300 шт., можно получить более точное решение.

Вес одного поддона с кирпичом 3.7×300+20 = 1130 кг (1,13 т.), где 20 кг вес одного поддона.

Количество поддонов, одновременно перевозимых машиной ЗиЛ-ММЗ-450850 грузоподъемностью 5,5 т, будет равно 5500:1130 = 5 шт. или количество кирпича, перевозимого на 1 поездку, 300×5 = 1500 шт.

Решение задачи ведем так же, как и ранее, однако получаемые значения отдельных величин будут более точными, а именно, продолжительность простоев под погрузкой и разгрузкой будет равна: tп +t p= [(4,81 + 4,65):2] × 5 = 23,65 мин.

Продолжительность одного цикла машины состоит: t ц = [(2 × 12000) : 350 + 23,65] = 92,22 мин. Число поездок одной машины в день (за 2 смены) будет равно n = (13×60) : 92,22 = 8,5, но  принимаем 9 поездок. Производительность одной машины за две смены составит P=1500×9 = 13500 шт. или 13,5 тыс. шт. кирпича. Требуемое количество машин (без учета поездок за две смены) определяем, как обще количество кирпича делим на производительность одной машины N = 60000/13500 = 4,4 машины. Принимаем 5 машин.

Задача 2.4 Решить предыдущую  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Данные по автомобилям и уклонам

| Вариант | Род груза | L, км | Марка автомобиля | Q, т | Условия перевозки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ж/б изделия | 15 | КАМАЗ-55102 | 100 | По городу |
| 2 | Кирпич навалом | 8 | ЗИЛ-СААЗ- 4546 | 70 | Вне города |
| 3 | Оконные блоки | 10 | УРАЛ АС 583112 | 20 | По городу |
| 4 | Лесоматериалы | 14 | ЗиЛ-ММЗ-450850 | 90 | Вне города |
| 5 | Шлаковата | 10 | КамАЗ 65111 | 30 | По городу |
| 6 | Цемент | 12 | КамАЗ 65201 | 60 | По городу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Ж/б изделия | 10 | КамАЗ 6520-006 | 70 | Вне города |
| 8 | Пиломатериал | 14 | КамАЗ 43255 | 20 | По городу |
| 9 | Кирпич навалом | 10 | Урал 55571-40 | 90 | Вне города |
| 10 | Оконные блоки | 12 | Урал 45289 | 30 | По городу |
| 11 | Гравий | 16 | Урал-583106 | 60 | Вне города |

2.5 Определение автотягача для перевозки секций стальных труб

На строительстве водопроводно-канализационных сооружений и трубопроводов наиболее распространен автомобильный транспорт, а при крутых подъемах и плохих дорогах — тракторный. В задачах рассматриваются следующие основные вопросы: тяговые расчеты; выбор транспортных средств. С выполнением тяговых расчетов связано два рода задач: определение веса перевозимого груза и предельного уклона дороги.

Тип грузового автомобиля, прежде всего, выбирается исходя из характера перевозимых грузов, технологии строительного процесса и погрузочно-разгрузочных устройств в местах погрузки и выгрузки. Для окончательного выбора вида транспорта определяют себестоимость перевозки 1 тонны груза.

ПРИМЕР: Подобрать автотягач с прицепом-роспуском для перевозки секций стальных труб (ГОСТ 10704—63). Наружный диаметр труб dн = 720 мм; толщина стенки δ=7 мм, длина секции l = 15 м, вес 1 м трубы q = 123,1 кг; дорога мокрая грунтовая; предельный подъем i = 8%.

РЕШЕНИЕ. Определяется вес секции труб: Qт = q× i = 123,1 × 9,81 × 10-3 ×15 = 18,1 кн (1,85 т). Исходя из веса, габаритов груза и дорожных условий принимаем автомобиль-тягач МАЗ-7310 [Приложение А2] с прицепом-роспуском 2-Р-8А [Приложение А5]. При погрузке секции труб надежно закрепляются на тягаче и прицепе.

Определяется сила тяги автомобиля на ободе ведущих колес по формуле (2.1). При этом, N – мощность автомобиля = 300 л.с. [Приложение А2];

v – скорость движения автомобиля, км/ч, в связи с плохим состоянием дороги вводится коэффициент 0,5; v = 20,0 × 0,5 = 10 км/ч; η- коэффициент полезного действия; η = 0,85; F o = 0,85×9,81 ×10-3 = 6,75 т.

Проверяется допустимая сила тяги по сцеплению с дорожным покрытием (во избежание буксования). Сцепной вес Рсц по формуле (2.3) равен Рсц = 0,7× (186,4 + 18,1) = 14,31 т. Где собственный вес автотягача – 18,64 т; вес груза –  1,81т. Определяем силу тяги по сцеплению по формуле (2.2).	Где φ -  коэффициент сцепления колес с грунтом φ = 0,3. Тогда  Fсц= 14,31× 0,3 = 4,29 т.

Так как Fсц < Fo, произойдет буксование. В дальнейших расчетах сила тяги по сцепному весу принимается Fсц = 4,29 т.

При заданном уклоне дороги определяется допустимая грузоподъемность автотягача с прицепом.

| Q= Fсцω+i-P , | (2.20) |
| --- | --- |

где: Q – грузоподъемность автотягача, т.; ω - основное удельное сопротивление движению, измеряемое в кг/т веса автомобиля = 0,1; i — дополнительное сопротивление при подъеме, равное абсолютному значению уклона; i = 0,08;    Р – вес автотягача с прицепом (19 + 3,2) × 9,81 = 21,78 т.;  Q = 4,29/ (0,1 + 0,08) – 21,78 = 2,05 т. Это удовлетворяет условию, так как вес секции труб Q т = 1,81 т.

Задача 2.5 Решить аналогичную  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Данные по автомобилям и уклонам

| Вариант | Состояние дороги | Наружный диаметр и толщина стенки стальных труб, мм | Длина секции, м | Наибольший подъем дороги, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердый грунт (без дороги) | 820 × 8 | 10 | 9 |
| 2 | Сухая грунтовая дорога | 920 × 9 | 20 | 11 |
| 3 | Сухая грунтовая дорога | 870 × 10 | 12 | 8 |
| 4 | Сухая грунтовая дорога | 920 × 10 | 14 | 10 |
| 5 | Твердый грунт (без дороги) | 850 × 8 | 16 | 12 |
| 6 | Твердый грунт (без дороги) | 820 × 12 | 18 | 7 |
| 7 | Твердый грунт (без дороги) | 950 × 8 | 20 | 8 |
| 8 | Твердый грунт (без дороги) | 870 × 12 | 12 | 9 |

2.6 Определение уклона  при транспортировке груза тракторами

ПРИМЕР: Определить, какой уклон может преодолеть трактор С-100 с двумя гружеными прицепами МАПЗ-754В. Грузоподъемность прицепов по 4,0 т каждый. Дорога сухая, укатанная, глинистый грунт, коэффициент сцепления для гусеничного трактора φ = 1,0.

РЕШЕНИЕ. Тяговое усилие на крюке трактора [Приложение А4]:

| Fкр= Fг ωiPтр, | (2.21) |
| --- | --- |

где: Fг – тяговое усилие, приложенное к гусеницам и принимается для  первой передачи  [6]; Fг = 9000 × 9,81 × 10-3 = 8,83 т.  ωi - основное удельное сопротивление движению трактора и равно 0,07 [6]; Ртр –вес трактора [6]; Ртр = 11500 × 9,81 × 10-3 = 11,28 т.  Fкp = 8,83 - 0,07 × 11,28 = 8,04 т.

Рассчитаем тяговое усилие трактора с гружеными прицепами весом Qг = (4 + 1,55)9,81 = 5,44 т [6] при движении на подъем, приложенное к гусеницам по формуле:

| Fг=nQгω2+ i+ Pтр(ωi+i), | (2.22) |
| --- | --- |

где: ω2-  основное удельное сопротивление движению прицепов равно – 0,05; n – количество прицепов; i – дополнительное сопротивление при подъеме. Из первой формулы значение Fг  подставляем во вторую получим:

| Fкр+ ωiPтр= nQгω2+ i+ Pтрωi+i, | (2.23) |
| --- | --- |

тогда определяем дополнительное сопротивление при подъеме и соответственно уклон.

| i= Fкр- nQгω2nQг+ Ртр, | (2.24) |
| --- | --- |

i=  (8,04 – 2×5,44×0,05) / (2×5,44 + 11,28) = 0,33 или i = 33%.

Задача 2.6 Решить аналогичную  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Необходимые данные для решения задачи 2.6

| Вариант | Трактор | Прицеп | Вид покрытия | Коэффициент сцепления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Т-25А | ГКБ-816 | Грунтовая дорога мокрая | 0,3 |
| 2 | Т-40М | МАПЗ-754В | Сухая грунтовая дорога | 0,6 |
| 3 | Т-40АМ | ГКБ-817 | Грунтовая дорога мокрая | 0,2 |
| 4 | МТЗ-50 | МАЗ-5207В | Сухая грунтовая дорога | 0,5 |
| 5 | МТЗ-52 | МАЗ-8926 | Грунтовая дорога мокрая | 0,6 |
| 6 | МТЗ-80 | ГКБ-819 | Сухая грунтовая дорога | 0,4 |
| 7 | МТЗ-100 | ГКБ-8527 | Грунтовая дорога мокрая | 0,5 |
| 8 | Т-150К | ГКБ-8350 | Сухая грунтовая дорога | 0,6 |
| 9 | К-701 | ГКБ-8352 | Грунтовая дорога мокрая | 0,3 |
| 10 | К-702 | ГКБ-8527 | Сухая грунтовая дорога | 0,4 |
| 11 | ЮМЗ-6АМ | AЗ-311 | Грунтовая дорога мокрая | 0,6 |

РАЗДЕЛ 3 ЗАДАЧИ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

3.1 Определение объемов земляных работ

Возведение зданий и сооружений складывается из ряда строительных работ, которые подразделяются на отдельные процессы.

При этом выполнение строительных работ осуществляется в определенной технологической последовательности: подготовительные работы, производство работ подземной части, или так называемый нулевой цикл, возведения надземной части, отделочные работы и благоустройство территории.

Возводимые в настоящее время здания и сооружения становятся с каждым годом все сложнее, что повышает требования к их основаниям и фундаментам. Строительная практика показывает, что именно в области фундаментостроения в наибольшей мере скрыты резервы повышения эффективности и качества строительных работ.

Работы нулевого цикла при возведении зданий и сооружений включают в себя земляные работы и устройство фундаментов, на долю которых приходится 15% трудовых и до 40% общих затрат времени.

Земляные сооружения на объектах всех видов строительства, отличающиеся по назначению, параметрам и предъявляемым  к ним требованиям, возводятся в разных грунтовых, климатических, сезонных условиях. Это обуславливает многообразие технологических способов и разновидностей средств механизации, применяемых на земляных работах.

Наиболее часто под здание или сооружение разрабатывают котлованы или траншеи с использованием комплекта машин: одноковшовый экскаватор, самосвал, бульдозер, каток.

Разбивка земляных сооружений.

Разбивка сооружений состоит в установлении и закреплении их положения на местности. Разбивку осуществляют с помощью геодезических инструментов и различных измерительных приспособлении.

Разбивку котлованов начинают с выноса и закрепления на местности (в соответствии с проектом) створными знаками основных рабочих осей, в качестве которых обычно принимают главные оси здания I-I и II-II (рисунок 3.1а). После этого вокруг будущего котлована на расстоянии 2—3 м от его бровки параллельно основным разбивочным осям устанавливают обноску (рисунок 3.1б).

Обноска разового использования (рисунок 3.1г) состоит из забитых и грунт металлических стоек или вкопанных деревянных столбов и прикрепленных к ним досок. Доска должна быть толщиной не менее 40 мм, иметь обрезную грань, обращенную кверху, и опираться не менее чем на три столбика. Более совершенной является инвентарная металлическая обноска (рисунок 3.1в). Для пропуска транспортных средств в обноске должны быть разрывы. При значительном уклоне местности обноску делают с уступами.

На обноску переносят основные разбивочные оси, и начиная от них размечают все остальные оси здания. Все оси закрепляют на обноске гвоздями или пропилами и нумеруют. На обноске металлической оси закрепляют краской. Размеры котлована поверху и понизу, а также другие характерные его точки отмечают хорошо видимыми колышками или вехами. После возведения подземной части здания основные разбивочные оси переносят на его цоколь.

а)                                                     б)                                    в)

г)                                                            д)

Рисунок 3.1 – Схема разбивки котлованов и траншей:

а – схема разбивки котлована; б – схема обноски; в – инвентарная металлическая обноска;  г – элементы обноски разового использования; д – схема разбивки траншеи. I-I и II-II – главные оси здания; III-III – оси стен здания. 1 – границы котлована; 2 – обноска; 3 – причалка;  4 – отвесы; 5 – доска; 6 – гвоздь; 7 – стойка.

Учитывая современные требования к производству работ, в настоящем пособии дается технология выполнения земляных работ при устройстве котлованов и траншей, технология устройства монолитных столбчатых железобетонных фундаментов, необходимые сведение о грунтах, характеристики машин и механизмов, применяемых на выполнении работ нулевого цикла.

Изложены принципы определения объемов земляных работ, методика расчета забоев одноковшовых экскаваторов, технологических схем производства земляных работ. Приводится методика расчета производительности и технико-экономического анализа земляных работ.

В первой группе задач настоящего раздела  рассматривается определение объемов земляных работ при разработке траншей, котлованов и планировочных работах на участках.

Объемы работ определяются как для горизонтальных участков, так и для участков, имеющих поперечные и продольные уклоны.

При производстве планировочных работ очень важно назначить такую отметку планировки, при которой объемы насыпей были бы равны объемам выемок, так как это является наиболее экономичным решением.

При организации производства земляных работ необходимо знать наиболее возможную ширину проходки экскаватора, поэтому в задачах рассматривается этот вопрос для экскаваторов с оборудованием прямой лопатой, обратной лопатой и драглайном.

Расчет размеров выемок.

Технологическое проектирование производства земляных работ начинаем с определения линейных размеров в плане и разрезе необходимого земляного сооружения - котлована или траншеи. Котлован под фундамент разрабатываем в том случае, если размеры подошвы фундаментов велики, а ширина пролетов не более 18 м, т.е. целесообразна сплошная разработка грунта. Если размеры пролетов более 18 м,  то с целью сокращения объемов земляных работ целесообразно разрабатывать траншеи под фундамент. Котлованы и траншеи разрабатывают с вертикальными или наклонными стенками (откосами), с креплением или без них. Котлован и траншеи с вертикальными стенками устраивают в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой  при отсутствии грунтовых вод и глубине в пределах 1…2 м. Котлованы и траншеи с откосами разрабатывают при глубине, превышающей допустимые пределы возведения их с вертикальными стенками [1, 2] и когда устройство креплений экономически нецелесообразно. Крутизну откосов принимаем по таблице  в источнике [1, 2].  Линейные размеры котлована устанавливают по сетке колонн и габаритам здания в плане с учетом заданной схемы расположения, глубины заложения и размеров фундаментов под несущие конструкции. На рисунке 3.2 приведен пример и исходные данные к расчету размеров котлована одноэтажного двухпролетного унифицированного здания для условий, когда предусмотрена сплошная выемка грунта. Ширина здания в плане по крайним продольным разбивочным осям будет равна сумме ширины пролетов – В, а длина здания по крайним поперечным осям – А. Введем обозначения размеров котлована в м:  b – ширина котлована по низу; a – длина котлована по низу; b1 – ширина котлована по верху; a1 – длина котлована по верху; H – глубина котлована. Основные размеры фундамента: площадь у основания Sф; с1 – размер фундамента у основания по поперечной оси, м; с2 – размер фундамента у основания по продольной разбивочной оси, м; Нф – общая высота фундамента.

При сплошной выемке грунта ширина котлована по низу и по верху определяется по формулам:

| b = B + 2C1 + 2x, | (3.1) |
| --- | --- |

| а = A + 2C2 + 2x | (3.2) |
| --- | --- |

Н

Нф ф

С1

d

х

А

Н

Нф ф

d

х

С2

1

б)

а)

в)

Рисунок 3.2 – Исходные данные к расчету размеров котлована одноэтажного двухпролетного унифицированного здания:

а – план расположения фундаментов; б – привязка фундаментов к крайней продольной разбивочной оси; в – привязка фундамента к крайней поперечной разбивочной оси.

где х – минимальное расстояние от нижней кромки котлована до нижней грани фундамента, необходимое по условиям организации рабочего места при строительных работах и  установке опалубки. Принимают 0,5…0,7 м по СНиП «Бетонные и железобетонные работы».

Глубина котлована (может быть принята посередине котлована)

| H = Hф + d , | (3.3) |
| --- | --- |

где d – превышение (понижение) уровня верха котлована над верхом  фундамента в м и зависит от архитектурно-конструктивного  решения подземной части здания.

Ширина котлована по верху:

| b1 = b + 2 × m × H , | (3.4) |
| --- | --- |

где m – показатель выноса откоса, зависящий от характеристики грунта и глубины котлована [1,2].

Длина котлована по верху:

| а1 = а + 2 × m × H | (3.5) |
| --- | --- |

В практике, чтобы не нарушать естественной плотности грунта у основания фундамента, разработка котлована на всю глубину экскаватором, как правило, не допускается. Величина допустимого недобора грунта в основании дается в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Допустимые недоборы грунта в основании при                         разработке котлованов одноковшовыми экскаваторами

| Рабочее оборудование экскаватора | Вместимость ковша экскаватора, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25..0,4 | 0,5..0,65 | 0,8..1,25 | 1,5..2,5 | 3..5 |
|  | Недобор грунта, см |  |  |  |  |
| Лопата: прямая обратная драглайн | 5 10 15 | 10 15 20 | 10 20 25 | 15 - 30 | 20 - 30 |

Объем котлована с вертикальными стенками (когда показатель выноса откоса m=0) рассчитывается по формуле:

| V = H × a × b, | (3.6) |
| --- | --- |

где: V – объем грунта в целиковом массиве, подлежащий выемки из котлована, м3; H, a, b – соответственно глубина,  длина и ширина котлована по низу в м.

Объем котлована, площадь горизонтального сечения которого окружность, определяют как объем усеченного конуса по формуле:

| V = π × H × (R2 + Rr + r2), | (3.7) |
| --- | --- |

| R = r + m × H, | (3.8) |
| --- | --- |

где R, r – радиусы сечения котлована соответственно по верху и по  низу, м.

Объем котлована, имеющего вынос откоса и площадь по основанию – прямоугольник, а поперечное и продольное сечения – трапеции, рассчитывают по формуле:

| V = H [a × b + a1 × b1 + (a1 + a) × (b1 + b)] , | (3.9) |
| --- | --- |

где: b1 = b +2×m×H; a1 = a + 2×m×H.

Для лучшего запоминания формулы (3.9) можно предложить следующее определение: объем котлована равен одной шестой части его глубины, умноженной на сумму площадей нижнего и верхнего оснований и произведения суммы длинных сторон на сумму коротких сторон. Если котлован разработан на спланированной площадке или на местности с уклоном не более 0,01, объем его может быть рассчитан как объем усеченного клина (опрокинутого обелиска) по формуле:

| V = (F + F1) × H , | (3.10) |
| --- | --- |

где:  F и F1 –площади соответственно нижнего и верхнего оснований, м2; F= a × b; F1= a1 × b1.

Объем выемки грунта бульдозером в ходе зачистки дна котлована определяют по формуле:

| Vб = a × b × ∆hб × 10-1, | (3.11) |
| --- | --- |

где: Δhб – недобор грунта после экскаваторных работ (таблица 3.1.); 10-1 – перевод сантиметров в метры. Дно котлована в пределах площади основания каждого фундамента дополнительно зачищают вручную. Объем такой зачистки Vр, определяют по формуле:

| Vp = 1,1 (∑nф × Sфi) × ∆hp × 10-1, | (3.12) |
| --- | --- |

где:  Sф – площадь фундаментов по основанию, м; Δhр – глубина ручной зачистки грунта под фундамент, см; nф – число фундаментов в котловане; 1,1- коэффициент увеличения площади зачистки основания (10%);

На основании расчетных данных составляют  таблицу 3.2.

Таблица   3.2 - Ведомость объемов работ

| Наименование технологических операций | Единица измерения по ЕНиР | Объем |
| --- | --- | --- |
| Срезка растительного слоя | 1000 м2 |  |
| Разработка грунта одноковшовым экскаватором в котловане | 100 м3 |  |
| Разработка грунта вручную при подготовке оснований под фундаменты | м3 |  |

3.1 ПРИМЕР: Определить, сколько требуется вынуть из резерва плотного грунта, чтобы засыпать котлован объемом W1=750 м3 с последующим уплотнением грунта. 	Определить, сколько циклов n необходимо сделать для перевозки вынутого грунта самосвалами. Грунт - легкий суглинок. Емкость кузова автомобиля – самосвала W2=3,0 м3

РЕШЕНИЕ: 1.Согласно данным ЕНиР* (сборник 2, вып. 1), показатель остаточного разрыхления для такого грунта в среднем равен 3%, т. е. коэффициент увеличения объема будет составлять 1,03. Для  засыпки котлована объемом W1 = 750 м3 требуется вынуть грунта в плотном теле из резерва W3 = 750:1,03 = 728 м3.

2.Показатель первоначального разрыхления грунта, согласно ЕНиР* (сборник 2, выпуск 1), в среднем равен 28% или коэффициент равен 1,28.

Тогда объем вынутого грунта в разрыхленном состоянии составляет 728 × 1.28=932 м3.

Для погрузки такого количества грунта потребуется n = 932/3=313 циклов.

Задача 3.1 Решить предыдущую  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Основные данные для определения количества циклов

| Вариант | Характер грунта | Объем котлована, м 3 | Емкость кузова, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | песок | 820 | 2.0 |
| 2 | суглинок тяжелый | 600 | 2.5 |
| 3 | супесок без примесей | 550 | 3.5 |
| 4 | супесок с примесями | 800 | 4.0 |
| 5 | глина мягкая, жирная | 900 | 3.3 |
| 6 | лесс естественной влажности | 1000 | 3.2 |
| 7 | супесок без примесей | 850 | 2.8 |
| 8 | глина мягкая, жирная | 550 | 3.5 |
| 9 | песок | 800 | 4.1 |
| 10 | глина мягкая, жирная | 900 | 3.0 |
| 11 | супесок без примесей | 1000 | 3.8 |

3.2ПРИМЕР: Определить объем траншеи длиною L = 150 м, шириною по дну a = 1,5 м. Глубина траншеи в начале участка h1 = 3,0 м. Продольный уклон траншеи i1 = -0,002; продольный уклон поверхности земли i2 = -0,008.  Крутизна откосов траншеи 1: m =1:1.5. В поперечном направлении поверхность земли к траншеи горизонтальна.

Объем следует подсчитать дважды – по точным и приближенным формулам, а так же определить ошибку в процентах, получаемую в последнем случае. Продольный профиль изображен на рисунке 3.3.

i = 0.008 Уклон земли

i = 0.002 Уклон траншеи

150 м

3 м

Рисунок 3.1.3 – Продольный профиль траншей

Рисунок 3. 3 – Продольный профиль траншеи

РЕШЕНИЕ: Глубина траншеи в конце участка определяется по зависимости:

h2 = (3,00+150×0,002) – (150×0,008)=2,10 м; Ширина траншеи по верху в начале участка b1 = 1,5 + (2×3,0×1.5) = 10,5 м; то же в конце участка b2 = 1.5 + (2×2.10×1.5) = 7.80 м.

Рисунок 3.4 - Схема для определения объема траншей

1. Определяем объем траншеи по точной формуле (формула Винклера):

| W1=F1+ F22 – h2-h12× m6х L, | (3.13) |
| --- | --- |

где:   F1 – площадь поперечного сечения траншеи в начале участка, а F2 – в конце участка; m – коэффициент заложения; L – длинна траншеи.

Из условий задачи определяем площади поперечного сечения траншеи

F1 = [(1,5 + 10,5) × 3] : 2 = 18,00 м2. F2 = [(1,5 + 7,8) × 2,10] : 2 =9,76 м2.

Тогда W1  = [(18,00 + 9,76) : 2 – (2,10 – 3,0)2 × 1,5 : 2] × 150 = 2052 м3

2. Определяем объем траншеи по другой точной формуле (формула Мурзо)

| W2 =Fс+ h2- h12 m12× L , | (3.14) |
| --- | --- |

где: Fс – площадь поперечного сечения траншеи в середине участка и в этом месте глубина ее будет равна hс = (3,0 + 2,1) : 2 = 2,55 м. Тогда Fс = {[1,5 + (1,5 + 2 × 2,55)2 × 1,5] : 12} : 2,55 = 13,58 м2. Тогда W2 = {13,58 + [(2,1 – 3,0) × 1,5] : 12} × 150 = 2052 м3.

3. Объем траншеи по приближенной формуле будет равен W = [(F1 + F2) × L] : 2 = [(18,00 + 9,76) × 150] : 2 = 2082,0 м3.

Ошибка, получаемая задачу с изменением приближенной формулы равна [(2082 – 2052)/2] × 100 = 1,5%.

Задача 3.2 Решить предыдущую  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Основные данные для определения количества циклов

| Вариант | L, м | h, м | i1 | i2 | 1 : m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 2.0 | -0.002 | -0.01 | 1:1,25 |
| 2 | 100 | 2.5 | -0.003 | -0.008 | 1:1 |
| 3 | 120 | 3.2 | +0.004 | +0.002 | 1:1,5 |
| 4 | 140 | 2.9 | -0.005 | -0.001 | 1:1,5 |
| 5 | 180 | 3.8 | +0.003 | +0.006 | 1:1,25 |
| 6 | 200 | 2.4 | +0.004 | +0.007 | 1:1,25 |
| 7 | 150 | 2.7 | -0.001 | -0.006 | 1:1 |
| 8 | 170 | 3.0 | +0.002 | +0.004 | 1:1,5 |
| 9 | 160 | 2.6 | -0.003 | -0.001 | 1:1,5 |
| 10 | 190 | 3.9 | +0.005 | +0.005 | 1:1,25 |
| 11 | 210 | 2.2 | +0.004 | +0.006 | 1:1,25 |

3.3 ПРИМЕР: Определить объем земляных работ при разработке траншеи для прокладки канализационных труб внутренним диаметром D=250 мм (толщина стенок с=22 мм) на участке длиною L=200 м. Глубина траншеи в начале участка h1=2.20 м, и в конце участка h2 =3.10м. Стенки траншеи вертикальные.

Определить объем излишнего грунта, подлежащего отвозке после прокладки труб и засыпки траншеи. Грунт - тяжелый суглинок.

РЕШЕНИЕ: 1. Согласно техническим условиям (СНиП на земляные работы) на производство и приему строительных и монтажных работ, ширина траншеи по дну должна быть D1+0.6 м, где D1 - наружный диаметр трубы.

Для условий задачи ширина траншеи по дну a = 250 + 22×2+600 = 894 мм или 0.9 метра. Площади поперечных сечений траншеи в начале траншеи F1 = 0.9×2.20 = 1.98 м2, в конце траншеи  F2  = 0.9×3.10 = 2.79 м2. Объем траншеи W1 = [(1,98 + 2,79) × 200] : 2 = 477 м3.

2. Объем, занимаемой трубой, W2 = [3,14×0,2942 × 200] : 4 = 13,6 м3. Для тяжелого суглинка первоначальное разрыхление составляет 24 – 30% (в среднем 27%), а остаточное разрыхление 4 – 7% (в среднем 5.5%).

3. Объем засыпанного грунта, приведенный к плотному состоянию W3 = (477,0 – 13,6) : 1,055 = 439,2 м3.

Объем грунта, подлежащего отвозке, приведенный к плотному состоянию,

4. W4=447-439.2=37.8 м3.

5. Объем грунта, подлежащего перевозке в рыхлом состоянии, W5=37.8 × 1.27=48.0 м3

Задача 3.3Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Основные данные для определения количества циклов

| Вариант | D, мм | С, мм | L, м | h, м | h, м | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 20 | 120 | 2,10 | 2,80 | Глина |
| 2 | 250 | 22 | 150 | 1,80 | 2,30 | Песок |
| 3 | 300 | 25 | 170 | 2,30 | 3,50 | Суглинок |
| 4 | 350 | 28 | 210 | 3,20 | 2,80 | Легкий суглинок |
| 5 | 220 | 20 | 250 | 3,50 | 4,10 | Тяжелый супесок |
| 6 | 240 | 19 | 240 | 2,20 | 2,80 | супесок с примесями |
| 7 | 280 | 12 | 450 | 2,80 | 2,90 | Глина мягкая, жирная |
| 8 | 360 | 15 | 370 | 2,70 | 3,70 | Лесс естественной влажности |
| 9 | 380 | 18 | 510 | 3,40 | 3,80 | Супесок без примесей |
| 10 | 400 | 23 | 450 | 3,60 | 4,10 | Песок |

3.4 ПРИМЕР: Определить объем траншеи на участке длиною L = 80 м при ширине траншеи по дну a=1,0 м и крутизне откосов 1:m=1:0.67. Глубина траншеи в начале и в середине участка h1=2,0 м, в конце участка h2=3,10 м. Местность имеет поперечный уклон i=0.12.

РЕШЕНИЕ: Площадь поперечного сечения в начале участка (рисунок 3.5) определяет по формуле:

| F1= h1 ' × b12+ h1''× c12+ h1'+ h1''2 х a , | (3.15) |
| --- | --- |

где: размеры  b1, b2 и c1, с2 показаны на рисунке 3.3). Из условий задачи определяем: h'1 = 2,0 – 0,5 × 0,12 = 1,94 м; h''1 =2,0 + 0,5 × 0,12 = 2,06 м;

b1 = 1,94 : [(1:0,67) + 0,12] = 1,21 м;  c1 = 2,06 : [(1:0,67) - 0,12] = 1,51 м. Тогда площадь сечения в начале участка будет равна: F1 = [(1,94×1,21) : 2] + [(2,06×1,51) : 2] + [(1,94×2,06) : 2] × 1,0 = 4,73 м3.

Рисунок 3.5 - Площади поперечного сечения  участка

Для поперечного сечения в конце участка (рис.2,б) имеем: h'2  = 3,10 – 0,5 × 0,12 = 3,04 м; h''2 = 3,10 + 0,5 × 0.12 = 3,16 м. Тогда b2 = 3,04 : [(1,0 : 0,67) + 0,12] = 1,89 м; c2 = 3,16 : [(1,0 : 0,67) - 0,12] = 2,32 м. Принимаем a = 1,0 м (как в начале участка). Отсюда находим F2 = [(3,04×1,89) : 2] + [(3,16×2,32) : 2] + [(3,04×3,16) : 2] × 1,0 = 9,64 м.

Объем траншеи W по приближенной формуле будет равен: W= F1+ F22 х L  = [(4,73 + 9,68) :2] × 80 = 575 м3.

Задача 3.4 Решить предыдущую  задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.6.

| Вариант | L,м | a, м | 1:m | h1, м | h2, м | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 0.8 | 1 : 0.5 | 1.5 | 2.10 | 0.10 |
| 2 | 90 | 1.20 | 1 : 1 | 1.80 | 2.50 | 0.15 |
| 3 | 120 | 1.50 | 1 : 1.25 | 2.10 | 2.80 | 0.12 |
| 4 | 110 | 1.10 | 1 : 0.67 | 2.40 | 3.10 | 0.14 |
| 5 | 150 | 2.10 | 1 : 1.25 | 1.60 | 2.60 | 0.13 |
| 6 | 210 | 1.80 | 1 : 0.67 | 1.90 | 3.20 | 0.11 |
| 7 | 99 | 1.25 | 1 : 1 | 1.85 | 2.55 | 0.15 |
| 8 | 125 | 1.55 | 1 : 1.25 | 2.15 | 2.85 | 0.12 |
| 9 | 115 | 1.15 | 1 : 0.67 | 2.45 | 3.15 | 0.14 |
| 10 | 158 | 2.15 | 1 : 1.25 | 1.65 | 2.65 | 0.13 |
| 11 | 219 | 1.85 | 1 : 0.67 | 1.95 | 3.25 | 0.11 |

Таблица 3.6 – Основные данные для определения количества циклов

3.5 ПРИМЕР: Определить объем котлована прямоугольной формы  в плане, размерами по дну a × b = 12 × 30 м, глубиною h = 4,0 м; грунт - супесок. Поверхность участка можно принять горизонтальной.

Расчет произвести по точной и по приближенной формулам.

Определить ошибку в процентах в последнем случае.

Определить объем грунта, подлежащей отвозке после засыпки пазух. Грунт – песок. На рисунке 3.6 представлена схема определения объема котлована.

Рисунок 3.6 – Схема для определения объема котлована

РЕШЕНИЕ: Согласно СНиП на земляные работы и приложения, наибольшая крутизна откосов должна составлять 1:1. При этом размеры котлована по верху будут определяться, ширина  a1 = 12 × 2 × 4 × 1=20 м; длина b1 = 30 × 2 × 4 × 1=38 м.

1. Точный объем котлована определяется по так называемой формуле объема обелиска:

| W1 = h6 [2а+ a1 х b+2а1+ a х b1] , | (3.16) |
| --- | --- |

тогда точный объем будет равен W1 = (4:6) × [(2×12 + 20) × 30 + (2 × 20 + 12) × 38] = 2197 м3.

2. Приближенный объем котлована определяется по формуле:

| W2 = F+ F12 ×h , | (3.17) |
| --- | --- |

где: F и F1 – площади котлована по низу и по верху. Определяем F=a × b = 12 × 30=360 м2 и F1 = a1 × b1 = 20 × 38=760м2. Определяем W2 = [(360 + 760) : 2] × 4 = 2240 м2.

Вычисляем приближенный объем котлована, который  оказался больше его истинного значения на величину [(2240 - 2197) : 2240] × 100 = 1,9%.

3. Объем грунта в паузах (в плотном состоянии) составляет 2197 - (12 × 30 × 4) = 757 м3.

Согласно ЕНиР сб.2 [6]  коэффициент остаточного разрыхления для песка составляет от 2.0 до 5.0%; принимаем его равным 2%. Исходя из этого, объем грунта, подлежащего отвозке (в плотном теле), будет равен: (12 × 30 × 4) + (757 × 0.02) = 1455 м3

Коэффициент первоначального разрыхления для песка, согласно тому же справочнику, принимаем равным 12%. Отсюда объем грунта в рыхлом состоянии будет равен 1455 × 1.12=1629 м3.

Задача 3.5 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.7. Определить,  в каких случаях допустимо пользоваться приближенной формулой, если допускаемая при этом погрешность не должна превышать 3%.

Таблица 3.7 – Основные данные для определения количества циклов

| Вариант | a, м | b, м | h, м | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 | 2,0 | Песчаный |
| 2 | 14 | 20 | 3,5 | Суглинок |
| 3 | 12 | 28 | 4,0 | Глина |
| 4 | 6 | 6 | 2,5 | Супесок |
| 5 | 3 | 3 | 2,0 | Суглинок |
| 6 | 5 | 5 | 1,8 | Супесок |
| 7 | 7 | 7 | 1,8 | Суглинок |
| 8 | 10 | 8 | 1,9 | Глина |
| 9 | 11 | 12 | 2,3 | Супесок |
| 10 | 13 | 17 | 2,8 | Суглинок |
| 11 | 17 | 9 | 2,4 | Супесок |

3.2 Выбор землеройных и землеройно-транспортных машин

В строительстве широко применяются землеройные и землеройно-транспортные машины [2]. При этом землеройные машины подразделяются на  одноковшовые экскаваторы – прямая и обратная лопата, драглайн, грейфер,  экскаваторы с телескопической стрелой для планировки откосов, а также на многоковшовые экскаваторы. Одноковшовые экскаваторы со стандартными ковшами, вместимостью 0,15; 0,25; 0,4; 0,5; 0,65; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,5 м3, с различным видом рабочего оборудования: прямая лопата, обратная лопата, драглайн, грейфер и другие виды сменного рабочего оборудования для вспомогательных операций (рыхлители, планировщики и др.).

Выбор рационального типа экскаватора, его мощности и рабочего оборудования является одним из главных вопросов проектирования технологии земляных работ. На выбор типа экскаватора оказывают влияние многие факторы:

- объем земляных работ;

- размеры выемки(ширина, глубина);

- гидрогеологические условия (группа грунта, наличие грунтовых вод, атмосферных осадков);

- способ разработки котлованов, траншей («в отвал», в транспортные средства);

- заданная продолжительность работ.

Рисунок 3.7 – Диаграмма основных технических параметров одноковшового экскаватора: А – максимальный радиус резания; В - максимальный радиус резания копания; С – наибольшая глубина копания; D – максимальная высота копания; Е – наибольшая высота разгрузки; F – наибольшая глубина резания; G – минимальный радиус разгрузки; К – радиус выгрузки при высоте Е.

Общие рекомендации по выбору основных машин для производства земляных работ приведены в таблице 3.8.

Таблица   3.8 – Рекомендации по выбору экскаваторов для    производства земляных работ

| Объем грунта, подлежащий разработке, м3 | Экскаваторы. Вместимость ковша, м3 |
| --- | --- |
| До 500 | 0,15 |
| 500-1500 | 0,25-0,30 |
| 1500-5000 | 0,40-0,50 |
| 5000-8000 | 0,65 |
| 8000-11000 | 0,80 |
| 11000-13000 | 1,00 |
| 13000-15000 | 1,25 |
| Более 15000 | 1,50 |

Вместимость ковша экскаватора выбирается в зависимости от объема земляных работ. Указанная в таблице 3.8 вместимость ковша не является безусловной, а подлежит уточнению в зависимости от других технологических и экономических факторов (вид грунта, высота забоя, продолжительность работ и др.).

Основные характеристики гидравлических экскаваторов приведены на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 – Определение основных характеристик экскаваторов с гидравлическим приводом: а – с прямой лопатой; б – с обратной лопатой;

в – с грейферным оборудованием; г – с оборудованием типа «драглайн».

Основные технические характеристики экскаваторов основываются прежде всего на определении параметров земляного объекта строительства, объема земляных работ и сравнении полученных данных с нормативными характеристиками машин приведенных в таблицах приложений.

Производительность экскаватора и других землеройных и землеройно-транспортных машин определяется по формуле:

| Пт= Т×q×Кн×КвТц×Кр , | (3.18) |
| --- | --- |

где: Т, Тц – соответственно время работы машины, время цикла экскавации; q – геометрическая вместимость ковша (земляной призмы); Кн, Кр, Кв – соответственно коэффициенты наполнения ковша, разрыхления грунта, использования времени в течение смены.

Работа при максимальных вылетах стрелы (Rтах) приводит к быстрому износу машины, поэтому принимаются оптимальные рабочие параметры (R0), составляющие 90% показанных на рисунке 5.7 максимальных значений:

| Ro = 0.9×Rmax , | (3.19) |
| --- | --- |

Экскаватор с прямой лопатой (рисунок 3.9, а) в основном используется при разработке выемок в сухих и маловлажных грунтах, что связано с необходимостью съезда на дно выемки. Применяют продольные лобовые (рисунок 3.9, б-г) или боковые (рис. 5.14, д) проходки с погрузкой грунта в транспортное средство, которое обычно размещают непосредственно в забое. Для выезда и въезда транспорта устраивают наклонные пандусы с уклоном 10... 15°.Нормальная ширина лобовой проходки В (рисунок 3.9 в) определяется по формуле:

| B=2Rо2- Lп2 , | (3.20) |
| --- | --- |

где: R0 – оптимальный радиус резания; Ln – длина передвижки, т. е. расстояние, на которое передвигается экскаватор после разработки грунта с предыдущей стоянки.

Наряду с проходками нормальной ширины (1,5 - 1,9) ×R0 из-за условий работы могут применяться узкие проходки (до 1,5 R0) и уширенные проходки (2... 2,5) ×R0. В зависимости от ширины проходки лобовые забои подразделяются на узкие, нормальные и уширенные. Из-за большого угла поворота стрелы производительность экскаватора, работающего в узком забое, бывает ниже, чем при работе в нормальных и уширенных забоях.

При боковой проходке (рисунок 3.9, д) транспорт подается под погрузку сбоку выработки, что уменьшает угол поворота стрелы экскаватора и способствует повышению его производительности.

а)                                                                      г)

б)                                             в)                                                д)

Рисунок 3.9 – Схемы разработки выемок экскаватором «прямая лопата»:

а – общий вид; б, в, г – лобовые проходки: соответственно узкая, нормальной ширины и уширенная; д – боковая проходка.

Экскаваторы, оборудованные обратной лопатой, разрабатывают выемки торцевыми (лобовыми) и боковыми проходками (рисунок 3.10), располагаясь выше дна забоя, что позволяет использовать их при разработке увлажненных и мокрых грунтов, с погрузкой в транспортное средство или в отвал.

Транспорт может подаваться по дну выемки или поверху с одной или двух сторон. Глубина забоя определяется длиной рукояти экскаватора. Ширина торцевой проходки при двухсторонней погрузке самосвалов (1,6... 1,7) ×R0, при односторонней – (1,2... 1,5) ×R0. При работе в отвал ширина проходки бывает меньше – (0,5 ...0,8) ×R0 При боковой проходке автотранспорт под погрузку может подаваться по верху или по дну котлована, с правой или левой стороны (рисунок 3.10,б).

а)                                                                      б)

Рисунок 3.10 – Схема бокового забоя экскаватора - обратная лопата:

а – план; б – поперечный разрез

а)                                                                   б)

Рисунок 3.11 – Схема лобового забоя экскаватора– обратная лопата:

а – план; б – продольный разрез

Рисунок 3.12 – Технологическая схема разработки выемок обратной лопатой:

1 – экскаватор; 2 – самосвал; 3 – вешки

Экскаваторы с грейферным ковшом применяют при разработке узких или глубоких выемок (траншей, колодцев) в мягких и сыпучих грунтах, в том числе при высоком уровне грунтовых вод. Ковш может быть установлен на рукояти или подвешен на решетчатой стреле, грунт набирается с использованием гидравлического привода или врезания в грунт тяжелого ковша (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – Грейферный ковш:

а – грейфер опущен на грунт; б – захват грунта; в – подъем заполненного грунтом грейфера; г – разгрузка грейфера; 1,2 – канаты; 3, 8 – головки; 4 – тяга; 5 – блок; 6 – челюсть; 7 – оттяжной канат-успокоитель

Гидравлическая система привода позволяет разрабатывать плотные грунты легкими ковшами, что дает возможность за один цикл экскавации набирать в ковш больше грунта. Производительность экскаваторов с таким оборудованием значительно повышается.

Драглайн (рисунок 3.14) применяют при разработке грунта ниже уровня стоянки экскаватора, без съезда на дно выемки, поэтому наличие грунтовых вод не влияет на работу машины.

Драглайн используют для рытья сравнительно больших котлованов и траншей, а также для отсыпки насыпей, в частности на строительстве каналов, автомобильных и железных дорог.

При применении драглайна выемку грунта можно осуществлять лобовыми или боковыми проходками. Поскольку ковш подвешен на канате, то при загрузке он раскачивается и забрасывается на расстояние радиус забоя Л3, превышающее длину стрелы; часто используют челночные способы работы (рисунок 3.14 а, б).

При поперечно-челночном способе самосвал загружается попеременным черпанием ковша с обеих сторон кузова. При про- дольно-челночном грунт набирается перед задним бортом кузова самосвала. Угол поворота стрелы экскаватора при погрузке по продольно-челночной схеме приближается к 0, а при поперечно- челночной — к 15...20°. Во время разгрузки движение ковша не прекращается, благодаря чему продолжительность цикла экскавации снижается на 20...26%.

а)                                         б)                                          в)

Рисунок 3.14– Разработка грунта экскаватором драглайн способами:

а – поперечно-челночным; б, в – продольно-челночным

1 – подъем ковша; 2- опускание ковша при наборе грунта; 3 – разгрузка ковша; 4 - автосамосвал

Экскаваторы с телескопической стрелой (рисунок 3.15) работают так же, как экскаваторы, оборудованные обратной лопатой. Однако кроме обычных экскавационных работ с помощью этого оборудования можно выполнять зачистные и планировочные работы, что является преимуществом при разработке мелких рассредоточенных земляных сооружений. Для увеличения скорости передвижения с объекта на объект существуют экскаваторы на пневмоходу. Механизм втягивания стрелы у них приспособлен для копания грунта, планировки и зачистки поверхностей, погрузки сыпучих материалов и штучных грузов.

Рисунок 3.15 – Разработка грунта экскаватором с телескопической стрелой способом «на себя»

Погрузчики на гусеничном и пневмоколесном ходу (рисунок 3.1б), как и прямая лопата, работают выше уровня стоянки машины движением ковша от себя. Вместимость ковша погрузчика в 1,5...2 раза больше вместимости ковша прямой лопаты, что позволяет существенно повысить производительность экскаватора. Движение режущей кромки отвала по прямолинейной горизонтальной траектории позволяет планировать площадку, на которой работает машина. Благодаря возможности перемещения грунта на небольшие расстояния работа одноковшовых погрузчиков бывает особо эффективной в стесненных условиях. Ковш наполняется ступенчатым, экскавационным, раздельным и совмещенным способами (рисунок 3.15).

У экскаваторов непрерывного действия все операции по разработке грунта выполняются одновременно и непрерывно. По типу рабочего органа экскаваторы подразделяют на цепные многоковшовые и скребковые, роторные многоковшовые и бесковшовые. По характеру движения рабочего органа экскаваторы делятся на экскаваторы продольного, поперечного и радиального копания. У первых направление движения рабочего органа (ротора, ковшовой цепи) совпадает с направлением движения машины. У вторых оно перпендикулярно направлению движения машины. У третьих рабочие органы поворачиваются относительно базы машины (роторные стреловые экскаваторы).

По типу ходового оборудования различают экскаваторы на гусеничном, пневмоколесном и рельсовом ходу.

Цепные экскаваторы продольного копания (непрерывного действия) (рисунок 3.17а, б) применяются для отрывки траншей под кабели, трубопроводы и другие коммуникации с небольшим объемом работ в фунтах первой группы без каменных включений. После срезки ковшами грунт поднимается наверх, откуда скребками, шнеками и отвальным устройством сдвигается в сторону от траншеи.

а)                                                    б)

в)                                г)                        д)

Рисунок 3.16 – Схемы разработки грунта одноковшовыми погрузчиками:

а – на пневмоходу; б – на гусеничном ходу; в, г, д – соответственно поворотная, челночная и совмещенная схемы разработки грунта

Роторные экскаваторы продольного копания имеют по сравнению с цепными более высокую производительность, но и большую массу. Они используются при больших объемах земляных работ и разработке выемок под крупные линейно-протяженные сооружения.

Плужные канавокопатели (рисунок 3.17, в) применяются для отрывки каналов полного профиля при создании оросительных и осушительных сетей.

Экскаваторы поперечного копания (рисунок 3.17, г) выпускаются с цепным рабочим органом и применяются при добыче строительных материалов (песка, глины), мелиоративных и других работах.

б)

а)

г)

в)

Рисунок 3.17 – Экскаваторы непрерывного действия:

а, б – экскаватор продольного копания – цепной и роторный; в – плужной канавокопатель; г – экскаватор поперечного копания

Роторные стреловые экскаваторы (рисунок 3.18) применяются в промышленном, транспортном и мелиоративном строительстве при разработке крупных котлованов, прокладке каналов, тоннелей, устройстве дамб и плотин, разработке грунта в стесненных условиях. Они имеют небольшие размеры и обладают хорошей маневренностью. Грунт разрабатывается вращающимся ротором при одновременном повороте роторной стрелы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Срезанный грунт через ленточный транспортер перегружается в транспортное средство и отвозится от места разработки.

а)						             б)

Рисунок 3.18 – Схема разработки грунта роторными стреловыми экскаваторами: а – при открытой разработке; б – при закрытой разработке

К основным землеройно-транспортным машинам относятся скреперы, бульдозеры, грейдеры, которые разрабатывают грунт, перемещают его, разгружают в насыпь и возвращаются в забой порожняком.

Скреперы предназначены для послойного копания грунтов в материковом залегании, их транспортирования и отсыпки в земляные сооружения с планированием слоями равномерной толщины. Скреперы применяют для разработки талых грунтов I и II групп, в том числе грунтов с каменистыми включениями.

При работе на непереувлажненных суглинках, лессах, черноземах и почвах с примесями гравия и гальки скреперы загружаются с «шапкой» и разгружаются полностью; эти же грунты, но высохшие и отвердевшие, а также глины, солончаки и дресву необходимо предварительно разрыхлить плугами или рыхлителями, чтобы обеспечить нормальную загрузку скреперов.

При сухих сыпучих песках скреперы загружаются на 60...70% геометрической вместимости. На липких и переувлажненных грунтах работа скреперов малопроизводительна вследствие прилипания грунта к днищу и стенкам ковшей. На горизонтах ниже уровня грунтовых вод скреперы неработоспособны.

Применяют прицепные (с объемом ковша 3... 10 м3), полуприцепные (4,5...5 м3) и самоходные (8...25 м3) скреперы (рисунок 3.19).

д)

г)

б)

в)

а)

Рисунок 3.19 – Скреперы:

а, б – прицепные двух- и одноосные; в – полуприцепной; г – самоходный;

д – самоходный в паре с бульдозером-толкачем

Прицепные и полуприцепные скреперы наиболее эффективны при транспортировке грунта на расстояние до 1000 м, а самоходные — на расстояние до 3000 м.

Рабочий цикл скрепера состоит из последовательно повторяющихся операций: порожний ход, загрузка ковша, груженый ход и разгрузка.

Скрепер снимает ковшом стружку фунта толщиной 0,12... 0,35 м.

Набор грунта производят при прямолинейном движении скрепера или движении под уклон. При разработке плотных фунтов для увеличения толщины стружки применяют тракторы-толкачи (рисунок 3.19, д), число которых зависит от типа скрепера, вместимости ковша и дальности транспортировки (1 толкач на 2...6 скреперов).

Скреперы набирают грунт (в зависимости от его вида) различными способами (рисунок 3.20). Способ набора грунта постоянной толщины тонкой прямой стружкой применяют на связных гунтах при работе под уклон; клиновой стружкой (переменной толщины) — при разработке связных фунтов на горизонтальных участках; гребенчатой стружкой с переменным заглублением и выглублением ковша — при разработке сухих суглинистых и глинистых грунтов на горизонтальных участках; клевковой стружкой (разновидность гребенчатого способа) — при разработке сухих песчаных и супесчаных грунтов. В зависимости от характера возводимого сооружения, взаимного расположения мест разработки и укладки грунта и местных условий применяют эллиптическую, спиральную, «восьмеркой», зигзагообразную, челночно-поперечную и челночно-продольную (рисунок 3.20,д - к)  схемы движения скреперов.

Тяжелые грунты, а также грунты с примесями, предварительно разрыхляют на толщину срезаемой стружки. Для рыхления применяют рыхлители, являющиеся прицепным оборудованием к гусеничному трактору или навесным — к бульдозеру.

Бульдозеры бывают с неповоротным и поворотным отвалом.

Бульдозеры используют для обратной засыпки, сооружения насыпей из грунтов боковых резервов, грубого планирования земляных поверхностей и подготовительных работ, а также для распределения грунтовых отвалов при работе экскаваторов и земле возов, формирования террас на косогорах, штабелирования сыпучих материалов и др.

Бульдозеры применяют при перемещении грунта на расстояние 10... 70 м и более при благоприятных условиях (попутных уклонах путей перемещения, легких грунтах). Для уменьшения потерь отвалы могут оборудоваться открылками и козырьками.

В цикл работы бульдозера (рисунок 3.21) входят следующие операции: резание и набор грунта методом снятия стружки; перемещение грунта с надвижкой его отвалом; возвратный холостой ход.

Рисунок 3.20 – Схемы срезания грунта скреперами и траектории их движения: а, б, в, г – соответственно срезание грунта постоянной толщины (h) и длины (L), клиновой, гребенчатый и клевковый способы; д, е, ж, з – траектории движения соответственно эллипс, спираль, восьмерка, зигзаг; и, к – челночно-поперечная и челночно-продольная траектории движения

Рисунок 3.21 – Схемы основных операций при работе бульдозера:

а – транспортное положение и рыхление грунта; б – резание и набор грунта; в – перемещение грунта; 1 – трактор; 2- отвал; 3 – толкающий брус;

4 – рыхлитель; 5- призма грунта перед отвалом

Планировка площадок бульдозерами выполняется преимущественно траншейным и послойным способами.

При траншейном способе (рисунок 3.22, в) выемку разбивают на ярусы глубиной 0,4...0,5м. Разработку каждого яруса ведут траншеями на ширину отвала, оставляя между ними полосы нетронутого грунта шириной 0,4... 0,6 м. Эти валы срезают бульдозерами в последнюю очередь. Траншейный способ исключает значительные потери грунта при его транспортировании и поэтому более производителен.

Рисунок 3.22 – Схема резания и перемещения грунта бульдозером:

а – под уклон; б – на горизонтальном участке; в – траншейным способом; г – послойным способом; 1 – участок резания; 2 – участок перемещения;

3- участок разгрузки; 4 – насыпь; 5 - выемка

При послойном способе (рисунок 3.22, г) выемку разрабатывают слоями на толщину снимаемой стружки за один проход бульдозера последовательно по всей ширине выемки или отдельными его частями. Этот способ прост и используется чаще, чем траншейный.

При перемещениях грунта на расстояние свыше 40 м применяют способ разработки с промежуточным валом, а также спаренную работу двух бульдозеров. Отсыпку грунта ведут послойно, начиная с более удаленной точки от места забора. При дальности перемещения до 70 м бульдозер возвращается в забой для повторения цикла задним ходом без разворота машины. При работе бульдозера в особо плотных грунтах (выше III группы) грунт предварительно разрыхляют.

Грейдеры (рисунок 3.23,б) предназначены для планировочных и профилировочных работ при строительстве дорог, аэродромов и других линейных и площадных объектов. По трудности разработки грейдерами грунты подразделяют на I, II и III группы. Грейдеры применимы в грунтах с отметкой выше уровня грунтовых вод и неработоспособны на заболоченных землях.

Рисунок 3.23 – Конструкция и схемы работы грейдера:

а – вид сбоку; б – резание грунта; в, д – планирование дорожного полотна и откоса выемки; г – поворот отвала; 1 – рама; 2 – поворотный круг;

3 – тяговая рама; 4 – ось тяговой рамы; 5 – ось поворотного круга; 6 - отвал

Рисунок 3.24 – Схемы работы и агрегирования грейдер-элеваторов:

а, б – сооружение дорожной насыпи и канала; в, г – полуприцепной и навесной грейдер-элеваторы; 1 – транспортер; 2 – плуг

Грейдеры-элеваторы (Рисунок 3.24) применяются при копании грунта I... III групп в равнинных местностях и отсыпке его в линейно-протяженные земляные сооружения из боковых резервов. Они подразделяются на полуприцепные (к трактору) или навесные (на автогрейдеры).

3.3 Задачи по определению технологических характеристик экскаваторов и скреперов при разработке грунта

3.6 ПРИМЕР: Определить наибольшую возможную ширину котлована глубиной h - 3,5 м при разработке его драглайном Э-651 (стр. 49 ЕНир сб.2) на транспорт. Драглайн используется со стрелой длиной 10,0 м, наклоненной под углом α= 300. Рабочие передвижки производятся на наибольшую возможную величину.

Угол боковых откосов забоя φ1 принят 600, угол торцового откоса забоя φ2 = 450 (рисунок 3.25).

Рисунок 3.25 – Схемы работы экскаватора - драглайн в забое

РЕШЕНИЕ: Согласно данным Приложения Ж4, наибольший практически применяемый радиус резания А - 10,3 м, наименьший  радиус резания на уровне стоянки Dст = 3,0м.

Наименьший радиус резания на уровне дна забоя определяется по формуле:

| Dз = Dст+ h х tgφ , | (3.21) |
| --- | --- |

где: Dз = наименьший радиус резания в забое;  h – глубина котлована;  tgφ - тангенс угла наклона откоса торцевого забоя. Dз = 3,0 + 3,5 ×  tg450 = 6,5 м. Наибольшая возможная длина рабочей передвижки будет равна: Лп = А - Dз  = 10,3 – 6,5 = 3,8 м.

Наибольшая возможная ширина проходки экскаватора равна:

| Вз.с.=2A2- Лп2 , | (3.22) |
| --- | --- |

где Вз.с.- ширина забоя на уровне стоянки и равняется: 2√10,32 – 3,82 = 19,16 м. Расчет ширины забоя на уровне подошвы определяем по формуле:

| Bз.п.=2(В2-h х ctg 600) , | (3.23) |
| --- | --- |

где:  Bз.п. - ширины забоя на уровне подошвы; ctg 600 - котангенс угла наклона откоса бокового забоя. Расчетным путем определяем 2 × (19,16:2 – 3,5 × ctg 600) = 15,16 м. Забой торцовый, симметричный, размеры забоя и ширина проходки показаны на рисунке 3.25.

Задача 3.6 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Основные данные для определения количества циклов

| Вариант | Марка экскаватора | h, м | , град. | , град. | , град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Э-651 | 2,5 | 60 | 45 | 40 |
| 2 | Э-1251 | 3,5 | 65 | 50 | 30 |
| 3 | Э-1252 | 4,0 | 50 | 40 | 40 |
| 4 | Э-2001 | 3,8 | 55 | 45 | 30 |
| 5 | Э-1004 | 1,9 | 55 | 45 | 45 |
| 6 | Э-651 | 2,9 | 60 | 50 | 30 |
| 7 | Э-1252 | 4,2 | 50 | 40 | 45 |
| 8 | Э-2001 | 3,9 | 55 | 45 | 30 |
| 9 | Э-1004 | 2,6 | 55 | 45 | 45 |
| 10 | Э-651 | 2,8 | 60 | 50 | 30 |
| 11 | Э-1004 | 2,7 | 55 | 45 | 45 |

3.7 ПРИМЕР: Определить техническую и эксплуатационную производительность экскаватора — прямой лопаты с емкостью ковша q1 = 1,0 т3 при разработке тяжелой глины (по трудности разработки экскаваторами грунт III группы) с погрузкой на автомобили. Высота забоя нормальная. Угол поворота экскаватора при работе α = 135°.

Задача: Определить необходимое количество автомобилей — самосвалов для отвозки грунта на расстояние L = 4 км по дорогам III класса за пределами города.

РЕШЕНИЕ: Техническая часовая производительность одноковшовых экскаваторов Ртех определяется по формуле:

| Pтех= 3600tц × q1 × Кн × КпКр , | (3.24) |
| --- | --- |

где: tц - практическая продолжительность одного цикла экскаватора в сек; q1 — геометрическая емкость ковша в м3; Кр — коэффициент, учитывающий разрыхление грунта; Кп  — коэффициент, учитывающий неизбежные потери времени во время работы на передвижки экскаватора; Кн  — коэффициент наполнения ковша.

Согласно данным Приложения Ж7, для условий задачи tц = 34 сек; q1 = 1,0

м3; Кр = 1,33; Кн = 0,96; Кп  = 1,0. Подставляя эти значения получим: Pтех= (3600 × 1,0 × 1,0 × 0,96) : (34 × 1,33) = 76,4 м3.

Эксплуатационную производительность за одну смену определяем по формуле:

| Pэ= Pтех × Тсм×Кэ , | (3.25) |
| --- | --- |

где:  Тсм- производительность за одну смену (7 часов) в м3;  Кэ – коэффициент, учитывающий  потери времени  Кэ = 0,78 (см.Приложения Ж7).

Тогда  Рэ = 76,4 × 7 × 0,78 = 417 м3.

Согласно Приложения Ж8, в сочетании с экскаватором емкостью ковша 1,0 м3 рекомендуется применять автомобили самосвалы грузоподъемностью 5—10 т. Принимаем автомобиль Урал 55571-40.

Искомое количество автомобилей, необходимое для обеспечения бесперебойной работы экскаватора, определяется по формуле:

| N= tцtн , | (3.26) |
| --- | --- |

где: tц - продолжительность цикла работы автомобиля в мин; tн – продолжительность нагрузки автомобиля экскаватором, в мин.

Согласно данным Приложения Ж9, объем глинистого грунта в кузове автомашины — автосамосвала Урал 55571-40 (грузоподъемность 10,0 т) равен 7,0 м3 (в плотном теле).

Объем грунта в ковше экскаватора, емкостью 1,0 м3 составит 0,77 м3 (см. Приложения Ж10); число ковшей грунта, потребных для погрузки в кузова автосамосвала равно 7,0 : 0,77 = 9,09 или 9 ковшей. При этом вес загружаемого грунта составит 1,38 × 9  = 12,5 т. Самосвал работает с перегрузкой на 25%,что недопускается  (Справочник по земляным работам – перегруз не более 5%, недогруз – не более 10%). Необходимо определить грузоподъемность самосвала с перегрузом в 5%. Получается 10,5 т, откуда количество ковшей равно  10,5 : 1,38 = 7,8 или 8 ковшей.

Погрузка самосвала неполными ковшами является неэкономичной, и ее следует избегать. Продолжительность погрузки одного автосамосвала можно определить, исходя из определенной выше продолжительности цикла ковша экскаватора, равной 34 сек. tп = (34 × 8) : (0,96 × 60) = 4,7 мин.

Продолжительность разгрузки самосвала tp равна 4,5 мин (см. Приложения Г1).

Расчетная скорость автомобиля для грунтовых дорог за городом, согласно данным Приложения А, равна υ = 25 км/час или = 415 м/мин.  Тогда  tц = tн + tp + 2L : υ = 4,7 + 4,5 + (2 × 4000) : 415) = 28,5 мин. Определяем количество машин N = 28,5 : 4,7 = 6,04 или 6 машин. Принимаем 6 машин.

Задача 3.7 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Основные данные для определения количества машин

| Вариант | Емкость ковша экскаватора, м3 | Группа грунта по трудоемкости разработки | , град. | L, км | Класс дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | I | 90 | 4 | I в городе |
| 2 | 1,25 | I | 120 | 5 | I за городом |
| 3 | 2,0 | II | 135 | 6 | II в города |
| 4 | 0,8 | II | 90 | 7 | II за городом |
| 5 | 1,25 | II | 90 | 8 | II в городе |
| 6 | 0,8 | III | 90 | 6 | III за городом |
| 7 | 1,25 | III | 135 | 3 | III в городе |
| 8 | 2,0 | II | 120 | 5 | II за городом |
| 9 | 0,8 | II | 120 | 4 | II в городе |
| 10 | 1,25 | I | 135 | 6 | I за городом |
| 11 | 0,8 | I | 90 | 5 | I в городе |

3.8 ПРИМЕР:  1.Определить наибольшую ширину лобовой проходки при работе экскаватора прямой лопаты Э-10011Е емкостью ковша 1,25 м3 при угле наклона стрелы 45°.

2.Определить наибольшую ширину проходки того же экскаватора при боковой проходке.

РЕШЕНИЕ: 1.Наибольшая ширина проходки В экскаватора при лобовом забое при обычном способе с перемещением экскаватора Э-10011Е по прямой (рис. 16) определяется по формуле:

| B=2B1=2D2- Лп2 , | (3.27) |
| --- | --- |

где: В1 – наибольшее расстояние от оси перемещения экскаватора до верха бокового откоса в м; Лn – длина рабочей передвижки экскаватора (см. Приложение Ж11) в метрах и равна 2,5 м; D – наибольший практический радиус резания в м.

Согласно указаниям инструкции по производству и приемке работ, выполняемых одноковшовыми экскаваторами, наибольший практический радиус резания не должен превышать 0,9 его паспортной величины для данного экскаватора. При этом увеличиваются усилия на зубьях ковша и скорость подъема ковша, вследствие чего уменьшается продолжительность резания, что сокращает цикл работы в целом.

Рисунок 3.26 – Схемы работы экскаватора прямая – лопата в забое: а – при лобовой проходке; б – при боковой проходке.

Согласно данным Приложения Ж11 наибольший радиус  резания D =  9,8 × 0,9 = 8,8 м. По формуле (3.12) определяем B1 = 8,82- 2,52 =8,43 м. В =  2 × B1 = 16,86 м. Наибольшее расстояние от оси движения экскаватора до подошвы бокового откоса забоя будет равно В'ст. Эта величина – наибольший практический радиус резания на уровне стоянки. Согласно предыдущему примечанию о радиусе резания и Приложению Ж11  В'ст = 6,4 × 0,9 = 5,8 м.

Наибольшая ширина лобового забоя на уровне стоянки экскаватора будет равна Вст = 2 × В'ст = 2 × 5,8 = 11,6 м.

2.Наибольшая ширина проходки экскаватора В при боковом забое, согласно схеме на рисунке 3.6, будет равна В = В' + В". В' – определяется как по предыдущему расчету; В' = 8,43 м. В''ст  =  В'ст : 2 = 4,12 м.

Полная наибольшая ширина проходки при боковом забое составит - В = 8,43 + 4,12 = 12,55 м.

Задача 3.8 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Основные данные по экскаваторам

| Вариант | Марка экскаватора | Угол наклона стрелы, град. | Вариант | Марка экскаватора | Угол наклона стрелы, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Э-651 | 60 | 6 | Э-651 | 45 |
| 2 | Э-1251 | 45 | 7 | Э-1252 | 60 |
| 3 | Э-1252 | 60 | 8 | Э-2001 | 45 |
| 4 | Э-2001 | 45 | 9 | Э-1004 | 60 |
| 5 | Э-1004 | 60 | 10 | Э-651 | 45 |

3.9 ПРИМЕР:  В инструкциях рекомендуется место стоянки автомобиля при его нагрузке располагать не прямо против экскаватора (на рисунке 3.27 б, позиция a), a несколько впереди по направлению движения экскаватора с тем, чтобы уменьшить угол поворота стрелы (рис. 3.27, а, позиция с).

Рисунок 3.27 – Схемы расположения автомобиля-самосвала у забоя:

а) впереди экскаватора прямая лопата; б) прямо против экскаватора прямая лопата

При правильном расположении автосамосвала, показанном на рисунке 3.27, а, угол поворота сокращается примерно на 45°.

ЗАДАЧА: Определить, насколько повышается производительность экскаватора при правильном расположении автомобиля. Условия работы следует принять аналогичные примеру 3.8.

РЕШЕНИЕ: Согласно приложению 15, рабочий цикл экскаватора Э-1004 емкостью ковша 1 м3 при уменьшении угла поворота на 45° сокращается на величину равную 28 - 26 = 2 мин, при этом сокращение продолжительности цикла, а следовательно, и увеличение производительности в процентах будет определено как (2 × 100) : 26 = 8%.

Задача 3.9 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Основные данные экскаваторам

| Вариант | Марка экскаватора | Угол поворота стрелы, град. | Вариант | Марка экскаватора | Угол поворота стрелы, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Э-651 | 60 | 6 | Э-651 | 45 |
| 2 | Э-1251 | 45 | 7 | Э-1252 | 60 |
| 3 | Э-1252 | 60 | 8 | Э-2001 | 45 |
| 4 | Э-2001 | 45 | 9 | Э-1004 | 60 |
| 5 | Э-1004 | 60 | 10 | Э-651 | 45 |

3.10 ПРИМЕР: Запроектировать состав машин и механизмов по принципу комплексной механизации для планировки участка скрепером  МоАЗ-60148, емкостью ковша 11,0 м3, двигатель ЯМЗ-238АМ2, мощностью 165,4 кВт.

- Подобрать трактор для передвижения скреперов;

- Определить необходимое количество скреперов;

- Подобрать плуг для рыхления грунта;

- Подобрать катки для уплотнения грунта.

Участок имеет прямоугольную форму. Объем срезки  грунта = 60000 м3.Средняя длина перемещения грунта L1=250 м.

Средняя длина проходки плуга при рыхлении грунта L2=200 м. Грунт -тяжелый суглинок относится ко II группе грунтов.

Общая продолжительность земляных работ должна быть не более 3 месяцев. Работа производится в 2 смены.

РЕШЕНИЕ: 1.Определяем техническую часовую производительность скрепера в м3/час.

| Ртех= 60QTц , | (3.28) |
| --- | --- |

где: Q - объем земли в плотном состоянии, помещающийся в ковше скрепера в м3, Тц - время полного цикла скрепера в мин; Q - определяется по формуле:

| Q=qКнКр , | (3.29) |
| --- | --- |

где: q - геометрическая емкость ковша скрепера в м3 и равна 11,0 м3; Кн - коэффициент наполнения ковша; Кн=1,0; Кр- коэффициент приведения объема грунта в ковше к плотному телу;

Согласно данным Приложения Г1  для связных грунтов, Кр=1,25. Отсюда Q= 8,3 × (1,0 : 1,25) = 6,64 м3.

Значение Тц определяется как сумма продолжительностей Тц=t1+t2+t3+t4+t5, где t1 = l1 : υ1  - время наполнения ковша в мин; t2 = l2 : υ2 -  время движения скрепера в груженом состоянии в мин; t3 = l3 : υ3 -  время разгрузки скрепера в мин; t4 = l4 : υ4 -  время порожнего хода скрепера; t5 = l5 : υ5 -   время поворота скрепера; l1, l2, l3, l4, l5- длина соответствующего пути при принятой схеме разработки; v1, v2, v3, v4, v5- скорость трактора на соответствующих участках пути.

Расчетная скорость движения скрепера МоАЗ-60148 при наборе грунта равна v1 = 5,5 км/час = 91,66 или 92,0 м/мин. То же при движении в груженом состоянии v2 = v1 = 5,5 км/час=92,0 м/мин. То же при разгрузке скрепера v3 = v2 = v1 = 5,5 км/час = 92,0 м/мин; При порожнем ходе v4=44,0 км/час=733,0 м/мин.

То же при повороте скрепера v5 = v3 = v2 = v1 = 5,5 км/час = 92,0 м/мин.

Определяем длину участков путей. Длина участка пути при наборе грунта определяется по формуле:

| l1= Qbh1Kнр , | (3.30) |
| --- | --- |

где: Q = 6,64 м3 (по предыдущему); b - ширина режущей кромки ножа 2,82 м; h1 - толщина срезаемой стружки 0,3 м; Кнр- коэффициент, учитывающий неравномерность толщины стружки; Кнр=0,7.

Отсюда длина первого участка l1 будет определяться l1 = 6,64 : (2,82 × 0,3 × 0,7) = 11,16 м. l2 - (длина пути перевозки грунта) по условию задачи равна 250 м. Далее определяем l3 - длину пути разгрузки скреперов. По данным Приложения Г1  принимаем толщину разгружаемого слоя: h2= 0,45 м; Длина разгрузки определяется по формуле:

| l3= qKнh2b , | (3.31) |
| --- | --- |

где: q = 11,0 м3, b – ширина режущей кромки = 2,82 м; Кн – коэффициент наполнения ковша = 1,0. l3 = (11,0 × 1,0) : (0,45 × 2,82) = 8,67 м.

l4 (длина порожнего хода скрепера) равна 250 м.

Определяем l5 (длину двух поворотов скрепера). При радиусе поворота R=5 м путь поворота составит: l5=2R=2×3,14×5 = 31,4 м.

Подставляя найденные величины в формулу времени полного цикла скрепера Тц получим Тц = (l1 : υ1) + (l2 : υ2) + (l3 : υ3) + (l4 : υ4) + (l5 : υ5) =  (11,16 :  92,0) + (250 : 92,0) + (8,67 : 92,0) + (250 : 733,0) + (31,4 : 92,0) = 0,12 + 2,7 + 0,09 + 0,34 + 0,34 =  3,59 мин.

Определяем техническую часовую  производительность скрепера, которая  равна: Ртех = (60 × Q) : Тц = (60 × 6,64) : 3,59 = 110,97 м3/час.

Сменную эксплуатационную производительность скрепера определяем по формуле: Рэ = Тсм × Ртех × Кв, где Тсм -число часов работы скрепера в смену; Тсм=7 часов; Ртех - техническая часовая производительность скрепера; Кв - коэффициент использования по времени в течение смены , который принимается равным 0,8-0,9; принимаем Кв=0,85.

Подставляя значение Тсм , Ртех и Кв , получим Рэ = 7 × 110,97 × 0,85 = 660,27  м3.

При сроке работ 3 месяца (75 рабочих дней) скреперы могут разработать грунта за 1 день  60000 : 75 = 800 м3.

Исходя из этого необходимое количество скреперов будет определяться, как N = 800 : (660,27 × 2) = 0,6 или 1 скрепер.

Производительность одного скрепера за 1 день (2 смены) составит 660,27 × 1 × 2 =  1320,54 м3.

2. Для разрыхления грунта  перед работой скрепера может быть принят легкий разрыхлитель. Принимаем VERSATILE 305 с 6-метровой дисковой бороной компании Ростсельмаш. Мощность двигателя 305 л.с. С 16-скоростной коробкой передач. Передачи переключаются под нагрузкой в основном рабочем диапазоне от 6 до 14 км/час. Максимальная транспортная скорость VERSATILE 305 составляет 40 км/час. Радиус разворота VERSATILE 305 составляет 4,0 м.

Глубина рыхления 12-15 см.

Техническая производительность за 1 час сменной работы определяется по формуле:

| Ртех= 60×b×h×L2L2v+ tн , | (3.32) |
| --- | --- |

где: b - ширина разрыхляемой полосы в м ; b=2,0 м; h - глубина рыхления в м; h=0,15 м; L2- длина разрыхляемого участка: L2=200 м; v- скорость движения трактора 6 км/час (на первой передаче) или 100.0 м/мин. tn - время, затрачиваемое на поворот; tn=1,0 мин. Находим Ртех = (60 × 6,0 × 0,15 × 200) : (200 : 100 + 1,0) =  1200 м3.

Эксплуатационная производительность за 1 смену (7 часовой рабочий день) при Кв=0,85 составит Рэ = Ртех × Тсм × Кв = 1200 × 7 × 0,85 = 7140,0 м3.

При работе в 2 смены производительность за 1 день составит 7140,0 × 2 = 14280 м3. Производительность рыхлителя значительная, поэтому можно работать в одну смену. Рэ = 7140,0 м3.

3. По данным Приложения Е1 подбираем для уплотнения грунта самоходный каток типа ДУ-29. Масса катка – 30,0 т; Ширина уплотняемой полосы – 2,22 м; Глубина уплотнения – 0,4 м; Мощность двигателя – 130 л.с.

Эксплуатационную производительность катка   Пэ (м3/ч) можно определить по формуле:

| Пэ=0,75 υ b hуn , | (3.33) |
| --- | --- |

где: 0,75 - коэффициент, учитывающий различные эксплуатационные потери времени (развороты катка, отдых машиниста, непредвиденные остановки и т.п.) и перекрытие соседних полос уплотнения; υ - рабочая скорость = 800 м/ч;  b- ширина уплотнения, м; hy - толщина уплотняемого слоя, м; n - число проходов катка по одному следу. Пэ= (0,75 × 800 × 2,22 × 0,4):2 = 266,4 м3/ч.

Производительность этого катка в смену равна при одном катке 266,4 × 7 = 1864,8 м3. Общая продолжительность работы катка будет равна 60000 : 1864,8 = 32 рабочих дня.

Таким образом, проектируя комплексную механизацию процесса, не удалось подобрать агрегаты, довольно близко подходящие друг к другу по производительности, поэтому необходимо организовать процесс во времени.

При заданных сроках работы в 75 дней по нашим расчетам:

- скрепер работает 45 дней в две смены;

- рыхление грунта 5 рабочих дней в одну смену;

- уплотнение 32 рабочих дня в одну смену.

Студентам рекомендуется самостоятельно составить график производства работ.

Задача 3.10 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Основные данные для выполнения работ по объекту

| Вариант | Марка скрепера | Q, м3 | L1, м | L2, м | Характер грунта | Продолжительность работы, месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ДУ-29 | 48000 | 300 | 180 | Глина мягкая | 2 |
| 2 | ДЗ-39А | 65000 | 400 | 160 | Суглинок легкий | 3 |
| 3 | ЗУР-25 | 72000 | 450 | 190 | Супесок | 4 |
| 4 | ДУ-31А | 60000 | 600 | 220 | Суглинок тяжелый | 3 |
| 5 | ДУ-16Б | 70000 | 800 | 300 | Глина | 4 |
| 6 | ДУ-29 | 62000 | 1000 | 350 | Суглинок тяжелый | 4 |
| 7 | ДЗ-39А | 65000 | 400 | 160 | Суглинок легкий | 3 |
| 8 | ЗУР-25 | 72000 | 450 | 190 | Супесок | 4 |
| 9 | ДУ-31А | 60000 | 600 | 220 | Суглинок тяжелый | 3 |
| 10 | ДУ-16Б | 70000 | 800 | 300 | Глина | 4 |
| 11 | ДУ-29 | 62000 | 1000 | 350 | Суглинок тяжелый | 4 |

Примечания: 1. Работа скреперов организуется в 1 смену.

2.  Для легких суглинков и супесков рыхлить грунт не требуется.

3.4 Земляные работы при строительстве водопроводно-канализационных сооружений

Характер земляных работ на строительстве водопроводно-канализационных сооружений определяется их конструктивными особенностями. По общности конструктивных решений и методов производства земляных работ можно выделить следующие группы сооружений:

- трубопроводы, для которых отрываются открытые траншеи или осуществляется закрытая прокладка;

- наземные сооружения дренажного типа (поля фильтрации и т. п.), где земляные работы носят характер вертикальной планировки;

- подземные (резервуарного типа) и полузаглубленные, для которых отрываются открытые котлованы;

- заглубленные сооружения, возводимые методом опускного колодца.

В начале раздела приводятся задачи по вспомогательным работам, выполняемым в процессе разработки грунта:

- понижение уровня грунтовых вод иглофильтровыми и эжекторными установками (рисунок 3.28);

- открытый водоотлив;

- крепление стенок траншей.

Рисунок 3.28  – Понижение уровня грунтовых вод иглофильтровыми и эжекторными установками: а – котлован с легкими иглофильтрами в один ярус; б – то же, в два яруса; в, д – эжекторная иглофильтровая установка и фильтровое звено; г – схема электроосушения (электроосмос). 1- рабочий насос; 2 – водоотводной коллектор; 3 – иглофильтр; 4 – уровень грунтовых вод после осушения; 5 – низконапорный насос; 6 – стальной стержень (анод); 7 – фильтровое звено; 8 – труба наружная; 9 – труба внутренняя с эжекторным устройством; 10 – вакуум; 11 – клапан шаровой; УГВ – уровень грунтовых вод.

В соответствии с принятой классификацией приводятся типичные задачи на производство земляных работ:

- отрывка траншеи для прокладки трубопроводов;

- планировка площадки;

- отрывка котлована для группы очистных сооружений;

- разработка грунта в опускном колодце.

Производство земляных работ при закрытой прокладке трубопроводов рассматривается в конце раздела. Во всех случаях выполнение земляных работ предусматривает комплексную механизацию с технико-экономическими обоснованиями принятых вариантов. В задачах также рассматривается выполнение земляных работ в зимних условиях и расчеты, связанные с устройством шпунтового ограждения.

3.11 ПРИМЕР: Прокладка железобетонного коллектора на участке длиной L = 500 м производится ниже уровня грунтовых вод.

ЗАДАЧА: Необходимо запроектировать понижение уровня грунтовых вод иглофильтровыми установками. Глубина траншеи hт = 3,2 м, ширина понизу b = 1,7 м; уровень грунтовых вод (УГВ) на глубине 0,5 м от дневной поверхности. Грунт — крупнозернистый песок с коэффициентом фильтрации К = 20 м/сутки. Мощность водоносного слоя Н = 8 м (рисунок 3.29).

РЕШЕНИЕ: Принимается иглофильтровая установка ЛИУ-2 с однорядным расположением игл по длине траншеи. Комплект состоит из 24 игл. Производительность установки 720 м3/сутки.

Определяем приток на 1 м траншеи для однорядной установки:

| q= К (Н2- h12)R , | (3.34) |
| --- | --- |

где: h1 – толщина слоя воды при водоотливе; h2 = hт + 0,5 (запас с целью предотвращения намокания поверхности верха грунта  в траншеи или котловане);  h1 = Н – h2 = 8,0 – 3,7 = 4,3 м; R — радиус влияния иглофильтра, определяемый по формуле:

| R= 3KtHμ , | (3.35) |
| --- | --- |

где: t – расчетная продолжительность откачки (по опытным данным для первых ярусов иглофильтровых установок); t = 25 суток; Принимаем t = 2 суток; μ – коэффициент водоотдачи (для мелкозернистых песков μ = 0,15— 0,21; для крупнозернистых и гравелистых песков μ = 0,22 — 0,25); принимаем μ = 0,22. Тогда R = 3× 20 ×2 ×80,22 = 66,0 м; q= 20 ×(82- 4,32)66,0=13,8 м3/сутки.

Рисунок 3.29 – Схема водопонижения легкими иглофильтрами

При расстоянии между иглофильтрами 1,5 м длина участка, обслуживаемого комплектом, составит lк =24×1,5 = 36 м. Общий приток воды к участку определим по формуле:

| Q= qlк , | (3.36) |
| --- | --- |

По расчету получаем = 13,8 × 36 = 497 м3/сутки.  Это удовлетворяет условию, так как производительность установки 720 м3/сутки. Количество рабочих участков 500/36 = 14.

Задача 3. 11 Решить задачу 3.11 по данным, приведенным в таблице 3.13 и  запроектировать понижение уровня грунтовых вод.

Таблица 3.13 – Основные  параметры для определения количества установок.

| Вариант | Размеры траншеи, м |  | УГВ от поверхности, м | Н, м | h2, м | К, м/сутки | t, сутки | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 12 | 5,0 | 16 | 3 | 0,15 |
| 2 | 3,5 | 1,5 | 0,8 | 10 | 4,0 | 12 | 4 | 0,10 |
| 3 | 4,2 | 1,8 | 0,9 | 11 | 5,0 | 14 | 5 | 0,11 |
| 4 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 10 | 5,0 | 16 | 3 | 0,15 |
| 5 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 10 | 4,0 | 12 | 4 | 0,10 |
| 6 | 4,1 | 1,8 | 0,9 | 11 | 5,0 | 14 | 5 | 0,11 |
| 7 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 12 | 5,0 | 16 | 3 | 0,15 |
| 8 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 10 | 4,0 | 12 | 4 | 0,10 |
| 9 | 4,4 | 1,8 | 0,9 | 11 | 5,0 | 14 | 5 | 0,11 |
| 10 | 4,6 | 2,0 | 1,0 | 12 | 5,0 | 16 | 3 | 0,15 |
| 11 | 3,7 | 1,5 | 0,8 | 10 | 4,3 | 12 | 4 | 0,10 |

3.12 ПРИМЕР: При отработке котлована под железобетонный резервуар необходимо понизить уровень грунтовых вод или выполнить полную откачку воды из котлована.

2

1

1

5

3

4

Рисунок 3.30 – Открытый водоотлив из котлована

1 – пониженный уровень грунтовых вод; 2 – насос; 3 – шпунтовое ограждение; 4 – инвентарные распорки; 5 – всасывающий рукав с сеткой.

ЗАДАЧА: Подобрать тип насоса для откачивания воды при отрывке котлована для возведения подземного железобетонного резервуара. Диаметр котлована понизу dн = 12,0 м, глубина hк = 5,0 м, уровень грунтовых вод на глубине hв = 1,0 м от дневной поверхности; уровень грунтовых вод выше водоупорного горизонта на величину Н=9,0 м. Работы ведутся в среднезернистых песках с коэффициентом фильтрации К = 15,0 м/сутки.

РЕШЕНИЕ: При крутизне откоса 1:1 диаметр котлована поверху dв= 12,0 +(5×1×2) = 22 м. Приток воды к котловану определяется по формуле:

| Q= π×K×Sв(NSв+ AM) , | (3.37) |
| --- | --- |

где: Sв – глубина котлована от уровня грунтовых вод; Sв = hк – hв = 5,0 – 1,0 = 4,0 м; N – величина, определяемая по графику [137; стр. 2031];

| N= f RA , | (3.38) |
| --- | --- |

где R – радиус влияния насосной установки определяется по формуле:

| R= 3×K×t×Hμ , | (3.39) |
| --- | --- |

где: t – расчетная продолжительность откачки воды, принимается t – 5 суток; μ - коэффициент водоотдачи для среднезернистых песков; μ = 0,18.

Определяем R= 3×15,0×5,0×9,00,18=  106,0 м.  При  RA  = 106/11,0 ≅10,0. [37; стр. 203]  N = 0,45;  А = Fπ , где F – площадь котлована поверху; для данного котлована радиус приведенного круга, площадь которого равна площади котлована, огражденного иглофильтрами, равна  А = 11,0 м. М – величина определяемая по графику и по формуле:

| M= f mA×lnRA= f(tgψ) , | (3.40) |
| --- | --- |

где: m – мощность водоносного слоя после водопонижения; m = H – Sв = 9,0 – 4,0 = 5,0 м. Тогда tgψ  = 5,0 / (11,0 × ln106,011,0 ) = 0,2. По тому же графику такому значению tgψ соответствует M = 0,35.

Определяем приток воды Q  = 3,14 × 15,0  × 4,0 (0,45 ×4,0+ 11 ×0,35) = 1064,46 ≅ 1064,0 м3/сутки.  Принимается два самовсасывающих центробежных насоса С-247 производительностью 24 м3/ч каждый [37; стр. 199].

Задача 3. 12 Решить задачу 3.12 по данным, приведенным в таблице 3.14 и  запроектировать понижение уровня грунтовых вод.

Таблица 3.14 – Основные параметры для определения притока воды.

| Вариант | Вид сооружения | Ширина понизу, м | Грунт | Н, м | УГВ, м | Sв, м | К, м/сутки | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Траншея | 2,2 | Супесь | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 0,8 | 0,12 |
| 2 | Котлован | 8,2 | МЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,14 |
| 3 | Траншея | 2,1 | КЗП | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 16,0 | 0,20 |
| 4 | Котлован | 8,1 | СЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 0,18 |
| 5 | Траншея | 1,2 | МЗП | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 2,0 | 0,12 |
| 6 | Котлован | 7,2 | СЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 0,14 |
| 7 | Траншея | 2,3 | Супесь | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 0,8 | 0,20 |
| 8 | Котлован | 8,3 | МЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,18 |
| 9 | Траншея | 2,4 | КЗП | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 16,0 | 0,12 |
| 10 | Котлован | 8,4 | СЗП | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 10,0 | 0,14 |
| 11 | Траншея | 2,1 | КЗП | 6,0 | 0,7 | 3,2 | 16,0 | 0,20 |

Примечание: Параметры  N и М принимаются по графику Приложения ????

3.14 ПРИМЕР: При отработке траншеи необходимо устраивать откосы. Однако это решение приводит  к  увеличению объема грунта разрабатываемого экскаватором. Существуют несколько способов разработки грунта с вертикальными стенками, но для этого необходимо определить их количество.

ЗАДАЧА: Из условий техники безопасности при отрывке траншеи длиной L = 4000 м в песчаном грунте для прокладки трубопровода предусматривается крепление стенок. Угол внутреннего трения грунта φ = 40°; глубина траншеи Н = 2,1 м; ширина понизу b = 1,2 м. Произвести расчет крепления, выполненного из дощатых сплошных щитов размером 3,3 × 0,7 м и инвентарных распорных рам системы НИИОМТП (рис. 3.31). Для щитов используются сосновые доски II сорта толщиной δ = 50 мм. Работы по прокладке трубопровода продолжаются в течение времени Т = 40 дням. Определить количество захваток и оборачиваемость креплений.

РЕШЕНИЕ: Проверка креплений на прочность и жесткость. Активное давление грунта определяется по формуле:

| σакт=H×γ×tg2450- φ2 , | (3.41) |
| --- | --- |

где: γ – объемный вес грунта; γ = 1,6 т/м3. Тогда σакт = 2,1 ×1,6 × tg2450- 400/2 = 0,73 т/м2. 	Принимается расстояние между стойками l = 2,0 м. Длина консолей, а = 0,65 м. Проверка на прочность производится по максимальному изгибающему моменту М.

| M= q×(l2- 4a2)8 , | (3.42) |
| --- | --- |

где q – нагрузка на нижнюю, наиболее нагруженную доску шириной bд = 17,5 см. Определяем q = σакт× bд = 0,73 × 0,175 = 0,127 т/м. Тогда напряжение при изгибе  σи  определим по формуле:

| σи= MW= q×l2-4a2×68×bд×δ2, σи ≤ Rи×Kу.р , | (3.43) |
| --- | --- |

где: W – момент сопротивления сечения доски; W = bд×δ2:6;  Rи – расчетное сопротивление сосновой доски на изгиб и равно 150,0 кг/см2; Kу.р – коэффициент условий работы конструкции при воздействии кратковременной нагрузки (монтажные нагрузки) по СНиП II-В Kу.р = 1,2.

Тогда σи = 1,25 (22 – 4 × 0,652) × 6 : (8 ×0,175×0,052) = 50,6 кг/см2.  Определяем величину Rи×Kу.р = 150,0 × 1,2 = 180,0 кг/см2.  Таким образом, напряжение при изгибе меньше Rи×Kу.р.

Выполняем проверку на жесткость по наибольшей стреле прогиба f.

| f= 5ql4384 EI- qa2l216 EI , | (3.44) |
| --- | --- |

где: E – модуль упругости, принимается для всех пород древесины = 100 000 кг/см2; I – момент инерции сечения доски. I = (bд×δ3) : 12.

Отсюда находим f = (5,0×0,127×24×12,0)  : (384×100000×0,175×0,053)  – (0,127×0,652×2,0×12)  : (16×100000×0,175×0,053) = 0,0145 – 0,0074 = 0,0071 м.

Для данного вида конструкций допустимый прогиб fдоп:l≤1:150. Фактический прогиб составит 0,007 : 2,0 = 1:286 < 1:150.

Определяем количество захваток и оборачиваемости креплений. Количество захваток определяем из формулы:

| T=Km+n-1 , | (3.45) |
| --- | --- |

где:  K – модуль цикличности; принимается К = 2 смены; m – количество захваток; п – число составляющих процессов, п = 5 (1Отрывка траншеи и устройство крепления. 2 Подчистка дна траншеи и устройство подготовки.

3 Укладка труб. 4 Опробование трубопровода. 5 Засыпка траншеи и разборка креплений). Из формулы (3.45) определяем количество захваток m. m = [Т–К(n–1)] :  К = [40–2(5–1)] :  2 = 16 захваток. Длина одной захватки 40000 : 16 = 250 м. Исходя из размеров щитов на участке длиной 10 м (см. рисунок 3.31) размещаем 6 рам, 18 щитов. Требуемое количество креплений на 1 захватку: рам = (250×6) : 10 = 150 штук; щитов = (250×18) : 10 = 450 штук.

Рисунок 3.31 – Инвентарное крепление системы НИИОМТП: 1 – металлические рамы; 2 – инвентарные щиты толщиной 50 мм; 3 – распорки.

Оборачиваемость комплекта креплений одной захватки [6; стр. 343] определяем по формуле:

| z= mn-1+ AK , | (3.46) |
| --- | --- |

где  А – число смен работы в 1 сутках; принимаем А=1. Тогда z = 16 : (5-1+1/2) = 3,5 раза. Потребное количество комплектов креплений а = m : z = 16 : 3.5 = 4,5 комплекта.

Задача 3. 13 Решить задачу 3.13 по данным, приведенным в таблице 3.15 и  определить количество захваток и оборачиваемость креплений.

Таблица 3.15 – Основные  параметры для определения количества захваток и оборачиваемость креплений.

| Вариант | Длина, L, км | Глубина, Н, м | Ширина понизу, b, м | Угол внутреннего трения грунта, φ, град. | Толщина доски, δ, мм | Общее время, Т, дни | Расчетное сопротивление, Rи, кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4,2 | 2,0 | 1,20 | 40 | 60 | 40 | 150,0 |
| 2 | 3,8 | 2,1 | 1,30 | 45 | 50 | 45 | 145,0 |
| 3 | 4,0 | 2,2 | 1,25 | 40 | 65 | 43 | 155,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4,4 | 2,3 | 1,35 | 45 | 60 | 46 | 140,0 |
| 5 | 3,9 | 1,9 | 1,15 | 40 | 50 | 42 | 155,0 |
| 6 | 4,1 | 2,2 | 1,20 | 45 | 55 | 47 | 140,0 |
| 7 | 4,3 | 2,1 | 1,25 | 40 | 65 | 40 | 150,0 |
| 8 | 3,7 | 1,7 | 1,35 | 40 | 50 | 42 | 155,0 |
| 9 | 4,1 | 2,2 | 1,20 | 45 | 55 | 47 | 140,0 |
| 10 | 4,2 | 2,1 | 1,25 | 40 | 65 | 40 | 150,0 |
| 11 | 3,8 | 2,2 | 1,30 | 45 | 50 | 45 | 145,0 |

Примечание: 1.Расчет крепления произвести из дощатых сплошных щитов размером 3,3×0,7 м и инвентарных распорных рам системы НИИОМТП. Для щитов используются сосновые доски II сорта. 2.Принимается расстояние между стойками l = 2,0 м. Длина консолей, а = 0,65 м.

РАЗДЕЛ 4 ЗАДАЧИ ПО КАМЕННОЙ КЛАДКЕ

4.1 Общие положения о каменной кладке

Примерно 60 % всех зданий строится с каменными стенами, 3/4 объема которых занимает мелкоблочная кладка из местных строительных материалов.

В большинстве регионов применение этих материалов является более экономичным, чем применение индустриальных конструкций. Распространению каменных материалов способствуют такие их ценные свойства, как привлекательный внешний вид, прочность, огнестойкость и т. п. Поэтому, несмотря на некоторые недостатки каменных конструкций (слабая сопротивляемость растягивающим и изгибающим нагрузкам, большая масса, сравнительно высокая теплопроводность и трудоемкость выполнения из-за сложности механизации работ), объем каменного строительства неуклонно возрастает.

В настоящее время при возведении каменных построек в основном применяют камни, удобные для укладки, т.е. массой 4... 5 кг, а в качестве вяжущего материала используют цемент. Камням придают такую форму, которая обеспечивает более плотное их прилегание друг к другу — форму параллелепипеда.

Правильную разрезку кладки затем стали называть правилами разрезки. Были установлены три основных правила разрезки кладки.

Первое правило разрезки (рисунок 4.1) устанавливает, что кладку необходимо вести рядами, которые ограниченны плоскостями перпендикулярными к направлению действующих сил, или перпендикуляр к которым составил бы с направлением действующих сил угол α = (15 – 17) 0. Если сила (Р) будет приложена под меньшим углом к постели, то возникнет горизонтальной усилие стремящееся сдвинуть камень. Сдвигу препятствует сила f Р1 = f Р Cosα, где f – коэффициент трения.

Положение камня устойчивое, когда Р2 = Р Sinα ≤ f Р Cosα. После преобразования получим: tgα ≤ f. Однако, f = tgφ, где φ – угол трения камня по камню и равен (30 – 35)0. Тогда получим tgα ≤ tgφ . При малых углах тангенсы углов так же равны, отсюда имеем α ≤ f. Значить α должен быть меньше (30-35)0. С учетом коэффициента запаса α меньше (15- 17)0.

Второе правило разрезки (рисунок 4.2) предусматривает, что деление кладки в пределах каждого ряда необходимо производить системой плоскостей (вертикальных швов), перпендикулярных постелям камней. Поперечные швы должны быть перпендикулярны наружной поверхности кладки, а продольные швы — параллельны ей. В кладке не должно быть клиновидных камней (включений), которые под действием нагрузки могут раздвинуть соседние камни и нарушить целостность конструкции.

α	    Р

Р2

Р1

Рисунок 4.1 – Схема расчета каменной	 кладки на сдвигающие и сжимающие усилия

Р

Р2				  Р2

σ 	      σ

Рисунок 4.2 – Схема расчета каменной	 кладки на сдвигающие        нормальные усилия при наличии камней клиновидной формы

Третье правило разрезки (рисунок 4.3) устанавливает, что вертикальные швы должны быть перекрыты (перевязаны) камнями через каждый ряд кладки, поскольку при совпадении вертикальных швов массив кладки представляет собой ряд столбов, находящихся под нагрузкой отдельно, что может привести к их расслоению и разрушению.

Р		                               Р

σ                        σ

Рисунок 4.3 – Схема расчета каменной	 кладки на сдвигающие        нормальные усилия при отсутствии перевязки вертикальных швов

Каменные конструкции выполняют из природных или искусственных камней. Природные каменные материалы могут использоваться после предварительной обработки: колотыми и тесанными из твердых пород камня (гранит, мрамор и др.), пиленными из мягких пород (туф, ракушечник), а также в необработанном виде: из рваного и постелистого бутового камня (известняка, песчаника), окатанного булыжного камня и других горных пород.

Из искусственных каменных материалов наиболее широкое применение получили: кирпич глиняный полнотелый, пористый, пустотелый и пористо-пустотелый; кирпич глиняный лицевой и силикатный; пустотелые и поризованные керамические камни; мелкие бетонные и керамические блоки, масса которых допускает их укладку вручную.

В зависимости от вида применяемых каменных материалов кладка носит названия: кирпичная (сплошная и облегченная), мелкоблочная (из керамических и бетонных камней), тесовая, бутовая и бутобетонная. Разновидностями сплошной кирпичной кладки являются армированная, декоративная и кладка с облицовкой.

Для повышения прочности кладки и придания ей монолитности камни скрепляют между собой раствором. Прослойка раствора способствует равномерному распределению усилий между камнями и предохраняет кладку от продувания и проникания влаги. Зазоры между смежными камнями, заполненные раствором, называют швами, а грани камней – постелью, ложком и тычком. Установлена средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм.

Ряд кладки, выложенный наружу ложками, является ложковым, а тычками – тычковым. Наружный и внутренний ряды называются соответственно наружной и внутренней верстами, а заполнение между ними забуткой. При перерывах в кладке оставляется прямая или убежистая штрабы.

Если проектом предусмотрено оштукатуривание стены, то для лучшего сцепления штукатурки и кладки швы снаружи не заполняют раствором на глубину 10... 15 мм. Такая кладка носит название кладки впустошовку. Если штукатурка или облицовка кладки не предусмотрены, то кладку ведут под расшивку, т.е. с полным заполнением швов и последующей их обработкой (расшивкой).

Для кладки используют целые кирпичи, трехчетвертки, половинки и четвертки («собачки»). В связи с желательной укладкой в стену плашмя как можно большего количества целых кирпичей без расколки на части толщина кирпичной стены принимается кратной половине длины кирпича: '/2 кирпича (120 мм), 1 кирпич (250 мм), 1,5 кирпича (380 мм), 2 кирпича (510 мм), 2,5 кирпича (640 мм), 3 кирпича (770 мм).

Стены могут быть сплошными (без проемов) и с проемами. Сплошные стены без конструктивных элементов и архитектурных деталей называются гладкими. Основные элементы кладки показаны на рисунке 4.4

Рисунок 4.4 – Основные конструктивные элементы кладки:

1 – пилястры; 2 – конфорсы; 3 – пилоны; 4 – обрез кладки; 5 – поясок;

6 – сандрик; 7– карниз; 8 – борозды; 9 – ниши; 10 – простенки;

11 – притолоки; 12 – бобышки

Кладку начинают и заканчивают тычковыми рядами, ведут с обязательной перевязкой вертикальных швов. С наружной стороны стены ряды кладки могут чередоваться: тычковые с тычковыми; ложковые с ложковыми; ложковые с тычковыми; тычковые со смешанными и одни смешанные.

В зависимости от количества ложковых рядов, не перекрытых тычковыми, кладку называют одно-, двух-, трех- и пятирядной. Чем больше смежных ложковых рядов, тем кладка менее прочна и менее трудоемка, поскольку возрастает число продольных вертикальных рядов и уменьшается количество кирпичей, которые подвергаются колке на части.

Распространены следующие системы перевязки. Однорядная система подразумевает чередование тычковых рядов с ложковыми. Разновидности однорядной системы перевязки следующие:

- цепная, при которой через ряд по высоте кладки расположение всех швов повторяется и образуется рисунок в виде цепочки;

- крестовая (русская) отличается от цепной тем, что швы ложковых рядов сдвигаются по вертикали; кладка отличается высокой прочностью. Название кладки связано с наличием рисунка на фасаде в виде креста; раньше была широко распространена в России;

- голландская (фламандская), при которой в ложковый ряд через кирпич вставляется тычок. Кладка не отличается высокой прочностью, но имеет привлекательный внешний вид;

- готическая выполняется как голландская, но без тычковых рядов. Кладка с такой перевязкой относится к декоративным: свое название получила в связи с распространением при возведении католических храмов в период распространения в Европе готического стиля в архитектуре.

На разрезе стены при однорядной перевязке видно, что все вертикальные швы перевязаны (рисунок 4.5,к).

Двухрядная система перевязки имеет следующие разновидности:

английская, отличающаяся высокой сопротивляемостью горизонтальным сдвигающим усилиям, применяется при возведении конструкций в местах возможных горизонтальных нагрузок, при кладке печей и труб;

с вставными тычками, характеризующаяся большой сопротивляемостью сдвигу; используется при кладке подпорных стенок и других сооружений, где кладка подвергается сдвигу.

Трехрядная система перевязки применяется при кладке стен из пустотелого кирпича, а также при возведении из полнотелого кирпича узких простенков и столбов.

Пятирядная (американская) система перевязки наиболее широко распространена, поскольку при этой системе укладывается большее количество целых (неколотых) кирпичей. По этой причине повышается производительность труда, но прочность кладки оказывается ниже из-за наличия сквозных продольных вертикальных швов на пять рядов кладки.

Рисунок 4.5 – Распространенные системы перевязки кладки:

а, б, в, г – однорядная: соответственно цепная, крестовая, голландская, готическая; д – двухрядная английская; е – то же, с вставными тычками; ж – трехрядная; з – пятирядная; и – разрез стены при пятирядной перевязке; к – разрез стены при однорядной перевязке; л, м – раскладка кирпичей в углах при однорядной и пятирядной системах перевязки; 1… 6 – номера рядов

Сейчас кирпич, боковые грани которого офактурены под керамическую плитку, вновь стал применяться в качестве каменного материала для наружной (фасадной) версты. Для основного массива кладки рекомендуется применять пустотелый глиняный поризованный кирпич пустотностью до 42 % и крупноформатные поризованные керамические камни пустотностью до 51 %.

Выпускаются кирпич и камни марок М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300. Кирпичи с горизонтальным расположением пустот могут быть марок М25, М35, М50. Допускаемые отклонения в размерах кирпича по длине ±(5...7) мм, по ширине ±(4...5) мм, по высоте +(3...4) мм.

Прочность каменных конструкций существенно зависит от прочности кладки:

| Rкл=ARк1- 0.20.3+ Rр2Rк , | (4.1) |
| --- | --- |

где: А — коэффициент, зависящий от прочности камня; Rp — прочность раствора; RK — прочность камня.

Даже если прочность раствора равна нулю, кладка имеет прочность 33 % максимальной прочности.

  - Решение задач по каменной кладке

В первых задачах определяются трудоемкость работ по кладке кирпичных стен, продолжительность этих работ, величина заработной платы за выполненную работу, а также даются рекомендации по определению наименьшего фронта работ (делянки) для одного звена рабочих. Эти вопросы являются теми элементами, которые необходимы для решения более сложных задач по комплексной организации процесса.

Темой одной из задач является организация процесса кирпичной кладки стен здания в комплексе с монтажом железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок и других железобетонных элементов.

В индустриальном строительстве темп работ по производству кирпичной кладки теперь обычно определяется требованиями наиболее полного использования башенного крана.

Иными словами, темп работ планируют «по башенному крану». Этот метод и применен при решении настоящей задачи. По запроектированному темпу работ определяется и состав комплексной бригады.

При поточном строительстве нескольких однотипных зданий хорошие результаты дает организация кирпичной кладки по поточному многозахватному методу.

Основным преимуществом этого метода является то, что во все время работ сохраняется постоянный состав звеньев, выполняющих все время кладку одинаковых конструкций. При этом решается вопрос по организации работ по данному методу.

Передовые каменщики применяют различный состав звеньев для кирпичной кладки. Опытные бригадиры обычно находят наиболее рациональный состав звена для различных случаев без расчетов, на основании своего опыта.

В задачах второго уровня показано, каким образом можно наивыгоднейший состав звена для каждого частного случая путем точных расчетов. В них рассматривается вопрос обеспечения кирпичной кладки необходимым количеством поддонов, на которых доставляется кирпич.

В задачах третьего уровня рассматривается вопрос о производстве кирпичной кладки крупными блоками. Сам процесс монтажа мало чем отличается от монтажа крупных легкобетонных блоков.

Однако значительный интерес представляет экономическая сторона вопроса, а именно, определение, при каких условиях и насколько производство кирпичной кладки крупными блоками окажется более экономичным, нежели обычная кирпичная кладка. Сравнение производится только по показателю трудоемкости работ.

4.2.1ПРИМЕР: Определить трудоемкость работ, их продолжительность и величину заработной платы рабочих для кладки кирпичных стен жилого здания.

Определить заработок каждого рабочего в бригаде каменщиков при следующих условиях:

Наружные стены имеют толщину 2 ½ кирпича под штукатурку средней сложности. Объем кирпичной кладки наружных и внутренних стен 3523 м3.

Бригада каменщиков состоит из 24 человек. Из них 6 разряда – 1;

5 разряда–2; 4 разряда–9; 3 разряда–12. Бригада вела работу с перевыполнением норм  на 30%.

РЕШЕНИЕ: Трудоемкость работы определяем согласно ЕНиР.

Каменщиков 3,0×3523=10596 чел. ×час, или 1510 чел. – смен.

Так как каменщики выполняли нормы на 130%, фактически было ими затрачено 1510:1,3=1161 чел.×смен. Общая продолжительность работ равна 1161:24=48 рабочих дней.

Величина заработной платы рабочих по ЕН и Р-60 г. составляет 1 р. 37 к. ×3523=4826 р. 51 к. С коэффициентов перевода в тенге = 4826 р. 51 к. × 570 тенге за 1 рубль = 2 751 110.7 тенге

Распределение заработной платы между рабочими бригады производилось  пропорционально их тарифным коэффициентам.

Зарплата на 1 условного рабочего 1 разряда.

Составит (4826 р. 51 к.) : ((2,0×1)+(1,75×2)+(1,52×9)+(1,34×12))=138 р. 30,8 к. или 78 836.7 тенге.

Зарплата 1 рабочего 6 разряда –78 836.7 тенге ×2,00=157 673.40 тенге

Зарплата 1 рабочего 5 разряда –78 836.7 тенге ×1,75=137 964.23 тенге

Зарплата 1 рабочего 4 разряда –78 836.7 тенге ×1,52=119 831.78 тенге

Зарплата 1 рабочего 3 разряда –78 836.7 тенге ×1,34=105 641.18 тенге

Решить  предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.1. Зарплату подсчитать по ЕНиР с пересчетом в тенге.

Таблица 4.1 –  Данные для определения трудоемкости и зарплаты

| Вариант | Объем кирпичной кладки, м3 | Толщина наружных стен, кирпичи | Характер отделки стен | Перевыполнение норм, % | Длительность работ, рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2420 | 2.0 | Под штукатурку | 20 | 28 |
| 2 | 1840 | 2.0 | Под штукатурку | 15 | 36 |
| 3 | 1260 | 2.5 | Под расшивку | 30 | 35 |
| 4 | 3600 | 2.0 | Под расшивку | 25 | 45 |
| 5 | 4500 | 2.5 | Под штукатурку | 28 | 54 |
| 6 | 4110 | 2.5 | Под расшивку | 35 | 48 |
| 7 | 4000 | 2.0 | Под штукатурку | 18 | 34 |
| 8 | 3500 | 2.0 | Под расшивку | 14 | 42 |
| 9 | 3200 | 2.5 | Под штукатурку | 15 | 28 |
| 10 | 2900 | 2.0 | Под расшивку | 22 | 24 |
| 11 | 4200 | 2.5 | Под расшивку | 16 | 30 |

4.2.2ПРИМЕР: Найти наименьший фронт  работ, т. е. длину делянки для звена каменщиков из n = 4 человек при работе:

а) на наружной стене (а) толщиной в 2.0 кирпича;

б) на внутренней стене  (b) толщиною в 1.5 кирпича с учетом следующих условий:

- нормы кладки, предусмотренные ЕНиР, будут перевыполнены на р = 20%;

- звено должно быть обеспечено работой на делянке в течение одной смены (7 часов);

- кладка ведется без расшивки швов;

- высота одного яруса кладки h=1,10 м.

РЕШЕНИЕ: Для определения длины делянки, укрупненные нормы ЕНи Р. непригодны, и их следует дифференцировать.

В среднем можно принять, что в жилых зданиях объем кладки наружных стенах толщиною в 2.0 кирпича составляет около 25%, внутренних толщиною в 1.5 кирпича - около 30% и внутренних, толщиною в 1.0 кирпич – 15%.

Для стен толщиной в 1.0 кирпич – 3,6×0,85=3,06 чел. × час;

Для стен толщиной в 1.5 кирпича – 2,9×0,85=2,47 чел. ×час;

Комплексная норма при наружных стенах в 2.0 кирпича по указанному источнику 2,9 чел. × час.

По этим нормам можно вывести ориентировочную дифференцированную норму для кладки наружных стен толщиною в 2.0 кирпича из уравнения:

3,06×0,15+2,47×0,30+0,55×N = 2,9, откуда N = 3,10 чел. × час.

Объем кладки, выполняемый за 1 смену звеном из 4 человек при перевыполнении норм на 20% при кладке стен толщиною в 2 кирпича, будет равен: 7×3,10×4×1,20=10,75 м3.   То же при кладке внутренних стен в 1 ½ кирпича: 7×2,47×4×1,20=13,6 м3.

Наименьшая длина делянки для кладки стены толщиною 2 кирпича составит: l1=10,75 × (0,51×1,10)=19,2 м; Тоже для стены толщиною в 1.5 кирпича: l2=13,6 × (0,38×1,10)=32,5 м.

Примечание. Для вывода дифференцированных норм при толщине наружных стен толщиною в 2.5 кирпича принимать следующие соотношение объемов: в стенах толщиною в 2.5 кирпича – 61%; то же в 1.5 кирпича – 26%; в 1.0 кирпич – 13%.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.2.

Таблица 4.2 –  Данные для определения длины делянки для кладки стен

| Вариант | Количество человек, n, | Толщина наружной стены, a, кирпичей | Толщина внутренней стены, b, кирпичей | Перевыполнение норм p, % | Высота яруса, h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.05 |
| 2 | 4 | 2.5 | 1.5 | 15 | 1.10 |
| 3 | 3 | 2.0 | 1.0 | 25 | 1.20 |
| 4 | 5 | 2.0 | 1.0 | 18 | 1.15 |
| 5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.15 |
| 6 | 3 | 2.0 | 1.0 | 25 | 1.20 |
| 7 | 4 | 2.5 | 1.5 | 15 | 1.10 |
| 8 | 3 | 2.0 | 1.0 | 25 | 1.20 |
| 9 | 5 | 2.0 | 1.0 | 18 | 1.15 |
| 10 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1.15 |
| 11 | 3 | 2.0 | 1.0 | 25 | 1.20 |

4.2.3 ПРИМЕР: Определить необходимое количество поддонов для обеспечения бесперебойной доставки кирпича на строительную площадку при следующих условиях:

- количество кирпича, укладываемого в одну смену Q=20 тыс. шт.;

- кирпичная кладка ведется в 1 смену;

- контейнеры доставляются на постройку с кирпичного завода.

Запас контейнеров на заводе:

- нагруженных кирпичом S1=3 часа потребности данной стройки;

- порожних S2=4 часа потребности данной стройки.

Запас кирпича в контейнерах на приобъектном складе: S3=3 смены (21 час.)

Запас кирпича на рабочих местах: S4=4 часа.

Емкость одного контейнера n=200 шт. кирпичей.

ЗАДАЧА: Определить количество контейнеров и комплектов ограждающих стенок у поддонов, применяемых во время перевозки кирпича при условии, что продолжительность одного цикла автомобиля tц равна 1,5 часам. На автомобиль погружается n=6 поддонов. Транспорт работает в 1.0 смену. Рабочая смена равна 7.0 часов.

РЕШЕНИЕ: Общий запас контейнеров (в часах работы на площадке) будет равен: t=t1+t2,  где      t1 – запас контейнеров на заводе; t1=3+4=7 час; t2 – запас на строительной площадке; t2=21+4=25 час. Тогда  t=7+25=32 час.

Общее количество контейнеров, находящихся в работе, равно: N1 = [20000: (8×200)] ×32=400 шт.

Общая потребность в контейнерах с учетом нахождения 10% в ремонте составит:

N0=400×1,10=440 шт.

1.Определяем количество автомобилей. Один автомобиль в смену может сделать 6:1,5=4 оборота, при этом 6 час работы автомобиля в смену принимаем потому, что 30 мин отводится на пробег автомобиля от базы до завода, 30 мин от площадки до базы.

Одна автомашина перевозит за 1 оборот 200×6=1200 шт. кирпича, а за одни сутки 1200×4=4800 шт.

Всего требуется автомашин 20000:4800=4.17.

Принимаем 4 автомашины.

Поскольку для каждой автомашины требуется 6 поддонов, а следовательно, и 6 комплектов ограждений, то всего комплектов потребуется 6×4=24 комплекта.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.3, и с учетом того, что транспорт работает в две смены.

Таблица 4.3 –  Данные для определения необходимого количества поддонов

| Вариант | Q, тыс. шт | S1, час | S2 час | S3 час | S4 час | n, шт | tц, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 4.0 | 2.0 | 14 | 3.0 | 100 | 1,2 |
| 2 | 28 | 3.0 | 3.0 | 21 | 2.0 | 100 | 0,8 |
| 3 | 35 | 3,5 | 3,5 | 17 | 6.0 | 200 | 1,5 |
| 4 | 14 | 7.0 | 4.0 | 10 | 5.0 | 400 | 1,7 |
| 5 | 30 | 5.0 | 2.0 | 12 | 4.0 | 200 | 1,1 |
| 6 | 25 | 4.0 | 3.0 | 17 | 4.0 | 400 | 1,0 |
| 7 | 28 | 3.5 | 3.0 | 13 | 5.0 | 200 | 0,8 |
| 8 | 35 | 5.5 | 4.5 | 15 | 4.0 | 400 | 1,5 |
| 9 | 14 | 4.5 | 3.5 | 16 | 3.0 | 200 | 1,7 |
| 10 | 30 | 6.0 | 5.5 | 14 | 2.0 | 300 | 1,1 |
| 11 | 25 | 5.5 | 5.0 | 12 | 3.0 | 400 | 1,0 |

4.2.4 ПРИМЕР: Произвести расчет организации производства работ по кладке кирпичных стен 5-этажного четырехсекдионного жилого дома (рисунок 4.6) при следующих условиях:

- высота этажа от пола до пола h = 3.0 м;

- кладка средней сложности ведется под штукатурку;

- продолжительность работы и количество каменщиков определяется из условия возможно более полного использования башенного крана грузоподъемностью 3 т. (с учетом требований поточной организации работ);

- кирпичная кладка ведется в 1 смену;

- требуемое количество машино-смен крана для подъема различных материалов на этажи, кроме кирпича и раствора, составляет 10% от машино-смен, необходимых для подъема кирпича и раствора.

ЗАДАЧА:

- определить количество рабочих в комплексной бригаде, количество и состав специализированных звеньев;

- составить график производства работ;

- определить количество захваток на здании и делянок на каждой захватке и наметить границы захваток и делянок.

В графике производства работ необходимо показать увязку работ по производству кирпичной кладки с работами по монтажу железобетонных конструкций (плиты перекрытия, лестничные площадки и марши, оконные перемычки).

Для расчета принять следующие данные:

- монтаж плит покрытий, лестничных площадок и маршей на один этаж по нормам: кран = 10.2 маш.×смен; рабочих = 68 чел.×смен;

- монтаж оконных перемычек на одном этаже: кран = 0.7 маш.×смен; рабочих = 4.6 чел.×смен;

- заливка швов между плитами перекрытий = 38 чел.×смен.

РЕШЕНИЕ:

1. Определяем объем кирпичной кладки для одного этажа 5-этажного четырехсекционного здания (рисунок 4.6):

- объем кладки наружных стен толщиною в 2 кирпича за вычетом оконных проемов для одного этажа будет равен:

W1 = (19.93×2.0+20.0×2.0)×2.0+11.41×2]×3.0 – 1.5×1.7×32 – 1.0×1.7×8.0}× 0.51 =230.73 м3.

- объем кирпичной кладки внутренних стен толщиною в 1,5 кирпича за вычетом дверных проемов:

W2 = {[(11.41–0.51)×7.0+(6.9+0.38)×4.0+(3.19–0.38) ×4.0]×3.0–1.5×2.0×8.0)×0.38 = 123.87 м3.

- то же внутренних стен толщиною в 1 кирпич за вычетом дверных проемов:

W3 = {[(11.41 – 0.51)×8.0+(1.2–0.25)×8.0]×3.0–1.0×2.0×1.06 – 1,5×2.0×8.0)×0,25 = 57.1 м3.

Общий объем кирпичной кладки на один этаж равен 230.73+123.87+ 57.1=411.7 м3.

2.Определяем трудоемкость работы. Согласно ЕНиР требуется каменщиков 2.9×411.7 = 1194 чел.×час. или 170.6 чел×смен.

Рисунок 4.6 – План здания

3.Определяем продолжительность работы, исходя из наиболее полной загрузки башенного крана. Башенный кран в первую смену работает на монтаже междуэтажных перекрытий на 1-й захватке, а во вторую смену – на подаче кирпича.

Для 1,0м3 кладки требуется кирпича 0,38 тыс. шт. и раствора 0,25 м3 или:

- на 1 этаж требуется кирпича 0.38×411.7 = 156.45 тыс. шт.;

- на 1 этаж — раствора 0.25×411.7 = 102.93 м3.

Башенный кран грузоподъемностью 1.5 т за 1 подъем может поднять два поддона по 200 шт. кирпича в каждом (вес – 3.5×200×2 = 1400 кг).

Раствор поднимают в бункерах емкостью 0.75 м3 (вес 2000×0,75=1500 кг).

Для подъема кирпича и раствора, для кладки пятого этажа (подъем на высоту 14.0 м), согласно ЕНиР требуется (0.25+0.034)×156.45+ (0.11+0.02) 102.93 = 57,81 маш.×час. или 8,25 маш.×смен.

По условиям задачи с учетом 10% времени для подъема различных остальных материалов на этажи требуется 8.26×1,10 ≈9,08; принимаем 9,0 маш. ×смен.

Так как монтаж оконных перемычек должен производиться одновременно с кирпичной кладкой, то на эту работу по условиям задачи будет затрачено краном дополнительно – 0,7 маш.×смен. Таким образом, всего кран должен работать 90.08+0.7 = 9,78 маш.×смен.

Производим разбивку здания в плане на 3 захватки, а каждого этажа по высоте – на 3 яруса высотой по 1,0 м. Шаг потока принимаем равным одному дню. При этом общая продолжительность кладки одного этажа будет равна 3×3 = 9 дней. При этом кран и обслуживающая его бригада такелажников должны работать с перевыполнением дневных норм на 8,5%.

4. Определяем состав комплексной бригады. В нее входят каменщики на кладке стен, плотники на установке и перестановке подмостей и такелажники, работающие на подъеме кирпича и раствора.

1) Трудоемкость работ по кирпичной кладке равна по предыдущему 170.6 чел.×смен. По нормам число рабочих в бригаде 170.6: 9 = 19 чел. Принимаем состав бригады в 18 человек (работа с перевыполнением норм на 5%). Монтаж оконных перемычек ведут каменщики.

Принимаем, что на стенах толщиной в 1 кирпич будут работать звенья из двух человек, а на стенах толщиной I.5 и 2.0 кирпича — из трех человек.

2) Площадь одного этажа равна около 900 м2. Исходя из этого согласно ЕНиР необходим следующий состав рабочих:

- для сборки подмостей на 1-м этаже требуется плотников 0.145×900 = 130 чел.×смен;

- для подъема подмостей на 2-й ярус на выдвижных штоках в пяти этажах – плотников 0.125×900×5.0 = 653 чел.×смен;

- для перестановки подмостей с подъемом на следующий этаж 4 раза – плотников 0.26× 900×4.0 = 936 чел.×час.

Всего 1719 чел.×час или 246 чел.×смен.

Принимаем общую продолжительность работы по подмащиванию 6×5=30 дней.

Состав звена плотников, исходя из этих условий, будет равен 246:30 = 8 чел.

3) Звено такелажников, согласно указаниями ЕНиР состоит из 3 человек (не считая машиниста). Таким образом, в состав комплексной бригады должны войти: каменщики 18 человек (4 разр. – 9; 3 разр. – 9), плотники 8 человек (4 разр. – 3; 2 разр. – 3; 1 разр. – 2); такелажники 3 человека (3 разр. – 3).

4) Монтаж железобетонных конструкций (плиты перекрытий, лестничные марши и площадки) производится тем же краном в первую смену (кирпичная кладка ведется во вторую смену). Для того чтобы выполнить эту работу в 9 дней, бригада монтажников должна работать с перевыполнением норм на

100× (10.2 – 9) : 9 = 13%.

При этих условиях поточная организация работ с ритмом 9 дней на один этаж оказывается возможной.

На этой работе должна работать бригада монтажников в количестве

68:10.2 = 6 человек.

Заливка швов между плитами производится в первую смену на захватке свободной от каменных работ. На этой работе должно быть поставлено 38:9 =4 человека.

График производства работ приведен на рисунке 4.7.

Примечание: * Во время перерывов плотники используются на установке оконных и дверных блоков. ** Монтаж оконных перемычек ведет бригада каменщиков.

Рисунок 4.7 – График производства работ по кирпичной кладке и монтажу межэтажных перекрытий

5) Определение количества захваток, делянок и их границ. Количество захваток принято — 3; их границы показаны на рисунке 4.7. Объем кладки на всех захватках приблизительно одинаков.

Длина делянки определяется из условия обеспеченности звена работой на одну смену (7 часов). Дифференцированные нормы принимаем, из решения ПРИМЕРА 4.2.2, а именно:

- для кладки 1 м3 стен толщиной 2.0 кирпича – 3.10;

- для кладки 1 м3 стен толщиной 1.5 кирпича – 2.47;

- для кладки 1 м3 стен толщиной 1.0 кирпича – 3.06;

Высота яруса 1 м. Каменщики работают с перевыполнением норм на 5%.

Так как трудоемкость 1,0 м яруса глухой стены (первый ярус) и ярусов с проемами (второй и третий ярусы) приблизительно одинакова, то разбивку на делянки производим по первому ярусу.

Общая длина стен толщиною в 2.0 кирпича по предыдущему равна (19.93×2.0+20.0×2)×2+11.41×2=183 м.

Длина стен толщиною в 1.5 кирпича –  (11.41–0.51)×7.0+(6.9+ 0.38)×4.0+ (3.19–0,38)×4=117 м.

Длина стен толщиною в 1.0 кирпич – (11.41 –0.51)×8.0 + (1.2–0.25)×8 = 94 м.

Трудоемкость кладки стены толщиною в 2.0 кирпича по нормам составит 3.10×230,76 = 714 чел.×час.

То же стен толщиною в 1.5 кирпича– 2,47×123.87 = 305 чел.×час.

То же стен толщиною в 1.0 кирпич –3.06 × 57.10= 175 чел.×час.

Состав звеньев определяется, исходя из общего количества рабочих в бригаде (18 человек) и толщины стен. Ввиду наличия стен в 1.0 кирпич необходимо иметь в составе бригады звенья из двух человек. Стены в 1.5 и 2.0 кирпича могут быть выложены звеном в два или три человека.

Исходя из этого, проектируем состав бригады: 2 звена из трех человек и 3 звена — из двух человек.

Оптимальная длина делянки на стенах толщиною в 2 кирпича при звене из трех человек (при работе с перевыполнением норм на 5%) будет равна:

L1 = (183.0×3.0):714.0 ×7.0×3.0×1.05 = 17 м; то же, при звене из двух человек L2 = 11.3 м.

Рисунок 4.8 – Разбивка одной захватки на делянки

Длина делянки при стенах толщиной в 1.5 кирпича, если кладку ведет звено из трех человек, составит: L2 = (117.0×3.0):305 ×7.0×3.0×1.05 = 32.6 м.

То же при звене из двух человек – 17 м. Длина делянки для стен толщиной в 1.0 кирпич и звене из двух человек будет равна: L3 = (94.0×3.0):175 ×7.0×2.0×1.05 = 24.0 м. Разбивка 1-й захватки на делянки изображена на рисунке 4.8.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Данные для определения организации производства работ и расчета количества делянок

| Вариант | Число секций | Число этажей | Толщина наружных стен, кирпич | Высота этажа, м | Грузоподъемность башенного крана, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2.0 | 3.10 | 2.0 |
| 2 | 4 | 2 | 2.5 | 3.20 | 3.0 |
| 3 | 3 | 3 | 2.0 | 3.00 | 4.0 |
| 4 | 5 | 2 | 2.5 | 2.85 | 5.0 |
| 5 | 6 | 2 | 2.0 | 3.10 | 5.0 |
| 6 | 4 | 3 | 2.5 | 3.20 | 5.0 |
| 7 | 3 | 3 | 2.0 | 3.00 | 3.0 |
| 8 | 4 | 2 | 2.5 | 2.85 | 4.0 |
| 9 | 2 | 4 | 2.0 | 3.10 | 2.0 |
| 10 | 5 | 2 | 2.5 | 3.20 | 5.0 |
| 11 | 4 | 4 | 2.0 | 3.00 | 3.0 |

РАЗДЕЛ 5 ЗАДАЧИ ПО БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РАБОТАМ

5.1 Общие положения о производстве бетонных работ

В настоящее время бетонные конструкции без армирования применяются редко (полы, отмостки и подобные элементы, в которых бетон подвергается только сжатию) [2].

Бетонные армированные (железобетонные) конструкции бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными (рисунок 5.1).

Сборные конструкции изготавливают на заводах и полигонах и устанавливают на место монтажными методами; монолитные – укладкой подвижной бетонной смеси на месте в специально подготовленные формы (опалубку); сборно-монолитные – с применением монолитной смеси и сборных элементов.

В современном строительстве бетон является доминирующим материалом для несущих конструкций. Комплексный процесс возведения монолитных железобетонных конструкций состоит из следующих рабочих процессов: установка опалубки; армирование; укладка и уплотнение бетона; уход за бетоном и снятие опалубки (распалубливание).

В состав заготовительных процессов входят: изготовление опалубки и арматуры, заготовка заполнителей, приготовление бетонной смеси.

Трудоемкость возведения 1.0 м3 монолитных железобетонных конструкций составляет 4...8 человеко-часов (чел.×ч), в том числе на опалубочные работы приходится 25...35%, арматурные –15...25%, бетонные – 20...30%, распалубливание 20...30%.

Рисунок 5.1 – Железобетонное балочное перекрытие: а – сборное;

б – монолитное; в – сборно-монолитное; 1 – конструкция из сборного железобетона; 2 – конструкция из монолитного железобетона;3 – опалубка;

4 – арматура

5.2 Опалубочные работы

Назначение опалубки – придание требуемой формы и размеров будущей бетонной конструкции, поэтому внутренние размеры опалубки должны строго соответствовать размерам будущего изделия. Элементами опалубки являются: опалубочные щиты или отдельные элементы; крепежные устройства; поддерживающие элементы (леса).

По материалу опалубка бывает: деревянной нестроганной, строганной и с набрызгом синтетической пленки; стальной; комбинированной; железобетонной; пластмассовой; фанерной и картонной. Две последние разновидности должны обладать водостойкими качествами.

Опалубка должна удовлетворять требованиям на: прочность, неизменяемость, правильность формы и размеров; надежное восприятие вертикальных (собственная масса, масса бетона, арматуры, людей и транспорта) и горизонтальных (боковое давление бетона, давление от сотрясения при выгрузке и вибрировании) нагрузок;

- плотность поверхности (отсутствие щелей), исключение просачивания через нее цементного молочка;

- способность обеспечивать требуемое качество бетонной поверхности;

- возможность многократного использования (оборачиваемость); чем выше оборачиваемость опалубки, тем ниже ее стоимость в расчете на единицу объема готовой продукции;

- технологичность — удобство в работе, возможность быстрой установки и разборки (распалубливания).

В отечественном строительстве в основном применяется разборно-переставная опалубка из мелких (площадью до 3 м2) и более крупных деревянных, металлических или комбинированных рамных щитов.

Мелкощитовая опалубка может устанавливаться вручную при бетонировании фундаментов, колонн, перекрытий и других конструктивных элементов. При необходимости из мелких щитов можно собирать крупноразмерные опалубочные панели или пространственные блоки и монтировать их с помощью кранового оборудования.

Особой популярностью сейчас пользуются мелкощитовые опалубки фирм PERI, NOE, DOKA, различия между которыми в основном заключаются в конструкциях соединительных элементов: замковых, клиновых, стяжных, винтовых и др.

Крупнощитовая опалубка размером 3...20 м2 применяется при бетонировании стен и других монолитных конструкций с большой площадью опалубливания. При установке щитов увеличенного размера существенно снижается трудоемкость опалубочных работ и улучшается качество поверхностей конструкции за счет уменьшения количества сопряжений.

Крупнощитовая опалубка размером на высоту помещения нашла широкое распространение при строительстве жилых и гражданских бескаркасных зданий с несущими стенами из монолитного железобетона. Установка и снятие такой опалубки осуществляется с помощью кранов, обслуживающих строительный объект.

Подвесная опалубка применяется для конструкций, армированных жесткими металлическими профилями или несущими арматурными каркасами.

Катучая (передвижная) опалубка используется для линейно- протяженных конструкций (своды, оболочки, туннели и т.д.). Такая опалубка возводится поэтапно: передвижение, подъем опалубки, опускание после бетонирования.

а)				б)    				   в)

г)				д)			             е)

ж)				з)			       		и)

Рисунок 5.2 – Схемы различных опалубок, применяемых в строительстве:

а – подвесная; б – катучая; в –пневматическая; г – скользящая; д – подъемно- переставная; е – блочная; ж – объемно-переставная; з – армоопалубка;

и – несъемная опалубка; 1 – опалубка; 2 – бетон; 3 – металлический профиль; 4 – металлический стержень; 5–домкратная рама; 6 – тележка;

7– воздух; 8 – лебедка; 9 – металлическое опорное кольцо; 10 – складная рама; 11 – сопло; 12 – растяжка

Для тонких и сложных по форме конструкций применяют пневматическую опалубку, выполняя операции в такой последовательности: перемещение, накачивание, выпуск воздуха после бетонирования.

Высокие сооружения со стенками постоянного сечения требуют применения скользящей опалубки; опалубка постоянно «поднимается», опираясь на арматурные стержни.

Для высоких сооружений со стенками переменного сечения используют подъемно-переставную опалубку, выполняя работы в таком порядке: бетонирование яруса, подъем опалубки с уменьшением количества наружных щитов, бетонирование следующего яруса и т. д.

Блочная опалубка обычно применяется в виде стального неразъемного блока при устройстве отличающихся значительной массивностью конструкций.

В монолитном домостроении применяют объемно-переставные П- и Г-образные опалубки (горизонтально и вертикально перемещаемые).

Армоопалубка применяется в виде мелкоячеистых сеток, на которые наносят раствор или бетон под давлением. Сетки являются арматурой.

Конструкции, в которых бетонный массив облицовывают опалубкой, возводят с применением несъемной опалубки.

Основные виды опалубок представлены на рисунке 5.2.

5.3 Арматурные работы

Арматурой называют стальные стержни, профили, проволоку и изделия из них, предназначенные для восприятия в железобетонных конструкциях растягивающих и знакопеременных усилий [2].

Арматура, применяемая для изготовления железобетонных изделий (рисунки 5.3, 5.4), подразделяется: по материалу на стальную и неметаллическую; по способу изготовления на стержневую, канатную и проволочную; по профилю на круглую гладкую (класс А-1) и периодического профиля; по принципу работы на ненапягаемую и напрягаемую; по назначению на рабочую, распределительную и монтажную; по способу установки на сварную и вязаную в виде отдельных стержней, сеток и каркасов.

Напряжение арматуры производится механическим или электротермическим способом обычно на заводах на упоры, на площадке на бетон.

Процесс напряжения арматуры технически сложен, поэтому при монолитном бетонировании напрягаемая арматура применяется редко.

Для более полного использования свойств металла арматуру можно упрочнять: термически (закалка), холодной вытяжкой, сплющиванием в холодном состоянии, волочением через отверстия диаметром, меньшим чем у арматуры (волочение через фильеры).

Арматурная сталь в зависимости от механических качеств относится к различным классам: A-I, A-II, A-1II, Aт-IV и др. Индекс «т» означает термически упроченную сталь.

Рисунок 5.3 – Виды арматуры:

а – круглая горячекатаная сталь СтЗ; б – горячекатаная сталь периодического профиля Ст5; в – горячекатаная сталь марок 25Г2С, 35ГС, и 30ХГ2С;

г – холодносплющенная сталь; д – плоский сварной каркас;

е – пространственный каркас, собранный из двух плоских; ж – сварная плоская сетка; з – рулонная сетка

Для каждого класса горячекатаной арматурной стали в зависимости от ее химического состава устанавливают определенные марки (СтЗ, Ст5, 18Г2С и др.). Буквами обозначены составляющие, входящие в состав стали: Г — марганец, С — кремний и т.д., а цифрами — их процентное содержание. Например, в марке стали 18Г2С цифра 18 обозначает содержание углерода в сотых долях процента, цифра 2 — содержание марганца в процентах. Отсутствие цифры после буквы С означает, что элемент присутствует в количестве, не превышающем 1 %.

Для армирования предварительно напряженных конструкций кроме штучной высокопрочной арматуры применяют пучки и пряди, изготавливаемые из высокопрочной проволоки диаметром 3 мм, и канаты из нескольких прядей.

Наряду со стальной арматурой для армирования бетона в ряде случаев можно применять стеклопластиковую арматуру, которая не уступает по своей прочности стальной проволоке, имеет в несколько раз меньшую массу и большую, по сравнению со стальной арматурой, устойчивость к коррозионным воздействиям. Меньший, по сравнению со сталью, модуль упругости, чувствительность к динамическим и температурным нагрузкам и сравнительная сложность изготовления пока ограничивают более широкое применение стеклопластиковой арматуры.

В качестве неметаллической арматуры в ряде случаев применяют рубленое стеклянное или асбестовое волокно.

Рисунок 5.4 – Виды арматурных изделий:

а –  плоская сетка; б, в – плоские каркасы; г – пространственный каркас;

д – пространственный каркас таврового сечения; е – то же, двутаврового сечения; ж – гнутая сетка; з – гнутый из сеток пространственный каркас;

и – закладные детали

В строительстве широко используют арматурные сетки в виде плоских изделий и рулонов. Арматурные заводы выпускают легкие арматурные сетки, изготовляемые из горячекатаной низколегированной стали периодического профиля и холоднотянутой проволоки диаметром 3... 7 мм. Промышленность выпускает также тканые сетки с ячейками размером 5...20 мм, предназначенные для армирования тонкостенных железобетонных конструкций.

Для армирования балок, ригелей, прогонов выпускают плоские или пространственные арматурные каркасы.

Арматурные изделия следует изготавливать на крупных арматурных заводах, поскольку при изготовлении арматуры в мелких цехах и на приобъектных полигонах в 3 – 5 раз возрастают затраты ручного труда, увеличиваются потери материала и стоимость продукции [2].

Процесс поэтапного изготовления арматурных изделий можно выразить следующей цепью: склад арматуры –разматывание, правка, чистка и резка – гнутье – сварка – готовое изделие. Разматывание из бухт, правку, чистку и резку легкой арматуры производят на автоматических правильно-отрезных станках. Проходя через правильные ролики, арматура выпрямляется, очищается, а затем отрезается по размеру. Далее арматура гнется на приводных станках и сваривается в сетки точечной контактной сваркой.

Правку тяжелой арматуры, поступающей в прутках, обычно выполняют вручную на правильных плитах, чистят электрощетками и разрезают на станке-гильотине. Наращивание стержней осуществляют контактной стыковой сваркой, при изготовлении каркасов применяют дуговую или электрошлаковую сварку.

Сварку ведут при силе тока 250...350 А. При сварке холодно- упрочненной стали во избежание «отпуска» применяют жесткие режимы сварки (короткая продолжительность при большой силе тока).

В условиях строительной площадки выполняются: приемка арматурных изделий, сортировка и складирование; подготовка к монтажу, при необходимости укрупнение и объединение в арматурно-опалубочные блоки; установка, выверка арматуры и окончательное соединение стыков; приемка работ с составлением акта скрытых работ.

В процессе приемки арматурных изделий контролируют наличие бирок, следов коррозий, деформаций, соответствие размерам. Монтаж арматуры, по возможности, следует осуществлять укрупненными элементами с использованием кранов. Установка вручную допускается лишь при массе арматурных элементов до 20 кг.

Каркасы устанавливают при одной или двух открытых сторонах опалубки. Для предохранения каркасов от смещения их временно закрепляют. Крепления снимают по мере укладки бетонной смеси.

При армировании конструкций сетками и плоскими каркасами с диаметром арматуры до 32 мм их соединение может осуществляться с помощью сварки, вязки и без сварки нахлесткой.

Наименьшие длины L  перепуска сварных сеток и каркасов из стержней диаметром d до 32 мм (число номинальных диаметров соединяемых стержней) в зависимости от класса арматуры и двух вариантов расположения стыков приведены ниже.

| Арматура | A-I, A-II | A-III, A-IIB | A-I, A-II | A-III, A-IIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм | 35*/40** | 45/50* | 30/35 | 40/40 |

*В числителе – значение при расположении стыков в растянутой зоне при изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементах; в знаменателе – при расположении стыков в центрально растянутых или внецентрально растянутых элементах (плитах, стенах).

** При классе бетона В12,5, остальные значения при классе бетона В15 и выше

Для перехода от класса бетона к его средней прочности в мега- паскалях необходимо числовое значение В разделить на коэффициент 0,778, например при классе В15 средняя прочность 15:0,778 = 19,3 МПа (М200).

Широко практикуется вязка арматуры с помощью специальных крючков. Стержни сращивают внахлестку с перевязкой стыка в трех местах (по середине и по концам) отожженной стальной проволокой диаметром 0,8... 1,0 мм. При стыковании стержней гладкого профиля в растянутой зоне должны отгибаться крюки.

При монтаже арматуры необходимо обеспечивать защитный слой бетона, т.е. расстояние между внешними поверхностями арматуры и бетона. Правильно устроенный защитный слой надежно предохраняет арматуру от коррозионного воздействия внешней среды.

Обеспечить проектные размеры защитного слоя бетона можно с помощью бетонных или металлических фиксаторов, которые привязываются к арматурным стержням. Особо высокими технологическими свойствами характеризуются надеваемые на арматуру пластмассовые кольца-фиксаторы. Во время установки пластмассовое кольцо благодаря присущей ему упругости немного раздвигается и плотно охватывает стержень.

Защитный слой в плитах и стенках толщиной до 10 см должен быть не менее 10 мм; в плитах и стенках более 10 см – не менее 15 мм; в балках и колоннах при диаметре продольной арматуры 20... 32 мм – не менее 25 мм и при большем диаметре – не менее 30 мм.

При оформлении акта приемки смонтированной арматуры кроме проверки ее проектных размеров по чертежу контролируют качество выполненных работ; наличие и месторасположение фиксаторов; прочность сборки и расположение стыков арматуры. (Сумма сварных и вязаных стыков в одном сечении при гладкой арматуре не должна превышать 25%; при периодической – 50%.)

5.4 Производство бетонных работ

Чтобы приготовить 1 м3 бетонной смеси, требуется: 250... 350 кг цемента; 500... 600 кг песка; 1000... 1200 кг щебня; 100... 200 л воды. Массу компонентов определяет строительная лаборатория, исходя из требуемого проектом класса бетона и характеристик имеющихся материалов.

Цемент поступает на стройку в мешках или россыпью. Перед применением строительная лаборатория проверяет качество цемента. Инертные крупный и мелкий заполнители (щебень и песок) перед применением моют и сортируют по фракциям [2].

Подготовка инертных материалов (щебень, песок) заполнения бетона включает в себя следующие операции: приемка, сортировка негабаритных частиц, сортировка на ситах, дробление в конусной дробилке, промывка, вторичная сортировка на ситах, затаривание в бункеры.

Приготовление бетонных смесей осуществляется на районных бетонных заводах и центральных бетонорастворных узлах (БРУ), инвентарных построечных и передвижных мобильных установках. Для этого можно использовать резервные мощности бетоносмесительных цехов заводов железобетонных изделий (ЖБИ).

В БРУ могут выпускаться «сухие» смеси по так называемой расчлененной технологии (отдозированные компоненты бетона без воды).

Процесс приготовления бетонной смеси состоит из следующих последовательно выполняемых операций: подача цемента и заполнителей, взвешивание их (дозирование) в соответствии с назначенным лабораторией составом, перемешивание и выдача готовой смеси.

По способу вертикального расположения оборудования различают одноступенчатую (вертикальную) и двухступенчатую (партерную) схему подъема материалов.

По способу перемешивания бетонной смеси (рисунок 5.5) бетоносмесители бывают со свободным перемешиванием (гравитационные), в которых лопасти приварены к барабану, при вращении смесь поднимается и свободно падает вниз, и бетоносмесители с принудительным перемешиванием (с вращающимися лопастями).

На крупных заводах подача составляющих обычно осуществляется по одноступенчатой (вертикальной) схеме (рисунок 5.6). Цемент и заполнители вначале поднимают наверх с помощью цемент-пушки и транспортеров, затем под действием собственной массы они опускаются вниз к бетоносмесителям через систему дозаторов. Точность дозирования составляет 2 % для цемента, добавок, воды и 2,5 % для заполнителей.

Современные бетонные заводы оснащаются смесителями принудительного перемешивания. Все рабочие операции по загрузке, дозировке, перемешиванию и выдаче готовой смеси выполняются комплектом взаимосвязанных механизмов. В перспективе предусматривается применение автоматизированных БРУ. Классы бетона представлены в таблице 5.1.

I                                     II                           III

а)

б)

в)                       г)

Рисунок 5.5 – Схемы приготовления бетонной смеси: а, б – работа смесителей цикличного и непрерывного действия; в – перемешивание смеси в гравитационном смесителе; г – то же, в смесителе с принудительным перемешиванием; I, II, III – циклы загрузки составляющих, перемешивания и

выдачи бетонной смеси

Рисунок 5.6 – Приготовление бетона с вертикальной системой подачи

составляющих:

I – отделение выдачи смеси; II – дозаторно-смесительное отделение;

III – бункерное отделение; IV – надбункерное отделение

Основной технологической задачей при приготовлении бетонных смесей является обеспечение точного соответствия готовой смеси заданным составам. Эту задачу решают благодаря использованию кондиционных компонентов бетонной смеси, точности их дозирования, включая и учет влажности инертных заполнителей.

Приготовление бетонной смеси производится на районных и центральных заводах товарного бетона или на бетоносмесительных установках, располагаемых вблизи от места потребления бетона.

Районные заводы имеют годовую мощность 100...200 тыс. м3 и обслуживают стройки, находящиеся в радиусе до 25...30 км. Завод состоит из одной, двух или трех секций, каждая из которых рассчитана на самостоятельную работу в автоматизированном режиме. Себестоимость товарного бетона на таких заводах сравнительно низка, однако они экономически оправданны, если в районе их действия гарантировано потребление всей продукции в течение 10...15 лет.

Районные бетонные заводы могут готовить и сухие товарные смеси, т. е. отдозированные компоненты смеси без воды. В этом случае бетонные смеси »в специальной таре доставляют обычными автомобилями к месту потребления и перерабатывают на построечных бетоноприготовительных установках или в процессе транспортирования в автобетоносмесителях.

Применение сухих смесей требует решения ряда вопросов, связанных с их надежным тарированием, транспортированием и хранением.

Центральные бетонные или бетонорастворные заводы обычно обслуживают одну крупную строительную площадку, их рассчитывают на срок службы блочной конструкции до 5...6 лет. Такие заводы выполняют сборно-разборными блочной конструкции (рисунок 5.7), что делает возможным их перебазировку за 20...30 суток на трайлерах грузоподъемностью 20 т.

Рисунок 5.7 – Схема бетонного завода блочной конструкции (Оргэнергостроя):

1 – блок галереи подачи инертных; 2 – блок распределения инертных; 3 – блок дозирования; 4 – блок смесительный

Себестоимость приготовления бетонной смеси на таких заводах выше, чем на районных бетонных заводах, и составляет около 0,5 тенге/м3 при трудоемкости приготовления около 0,1...0,2 чел.-дн/м3. Однако их технологическим преимуществом является приближенность к месту потребления бетонных смесей.

Для обслуживания рассредоточенных объектов с незначительными объемами бетонных работ могут использоваться передвижные бетоносмесительные установки (рисунок 5.8) производительностью 15...30 м3/ч. Их монтируют на специальных трейлерных прицепах и перевозят с объекта на объект на буксире. Разновидностью передвижных установок являются установки, монтируемые на плавучих средствах. Передвижные установки могут работать автономно, а будучи приданы районному бетонному заводу, существенно увеличивают радиус его действия.

На рассмотренных выше бетоносмесительных заводах и в установках все рабочие операции, связанные с приготовлением смеси, как правило, частично или полностью автоматизированы.

При месячной потребности в бетоне до 1,5 тыс. м3 и отсутствии в районе строительства бетонных заводов используют инвентарные бетоносмесительные установки (рисунок 5.9). При этом на таких установках должны предусматриваться устройства для точной дозировки компонентов смеси.

Рисунок 5.8 – Схема мобильной автоматизированной бетоносмесительной установки:

1 – смеситель; 2,8 – ленточный конвейер; 3 – ленточный питатель;

4 – отопительный регистр; 5 – дозатор заполнителей; 6 – дозатор вяжущих;

7 – бункер вяжущих; 9 – приемный бункер заполнителей

Рисунок 5.9 – Инвентарная бетоносмесительная установка:

1 – ковш загрузочного устройства; 2 – секторный склад; 3 – скрепер для подачи заполнителей; 4 – распределительное устройство; 5 – рама; 6 – расходный бункер цемента; 7 – дозировочно-смесительный блок; 8 – питатель песка

Таблица 5.1 – Данные по соотношению между марками и классами бетона по прочности на сжатие

| Марка бетона по прочности на сжатие | Соотношение прочностей бетона соответствующим маркам и классам бетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс бетона по прочности на сжатие | Условная марка бетона, соответствующая классу бетона по прочности на сжатие |  |  |  |
|  |  | Бетон всех видов, кроме ячеистого | Отличие от марки бетона, % | Ячеистый бетон | Отличие от марки бетона |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| М15 | В1 | - | - | 14.47 | -3.5 |
| М25 | В1.5 | - | - | 21.70 | -13.2 |
| М25 | В2 | - | - | 28.94 | +15.7 |
| М35 | В2.5 | 32.74 | -6.5 | 36.17 | +3.3 |
| М50 | В3.5 | 45.84 | -8.1 | 50.64 | +1.3 |
| М75 | В5 | 65.48 | -12.7 | 72.34 | -3.5 |
| М100 | В7.5 | 98.23 | -1.8 | 108.51 | +8.5 |
| М150 | В10 | 130.97 | -12.7 | 244.68 | -3.55 |
| М150 | В12.5 | 163.71 | +9.1 | 180.85 |  |
| М200 | В15 | 196.45 | -1.8 | 217.02 |  |
| М250 | В20 | 261.93 | +4.8 |  |  |
| М300 | В22.5 | 294.68 | -1.8 |  |  |
| М300 | В25 | 327.42 | +9.1 |  |  |
| М350 | В25 | 327.42 | -6.45 |  |  |
| М350 | В27.5 | 360.16 | +2.9 |  |  |
| М400 | В30 | 392.90 | -1.8 |  |  |
| М450 | В35 | 458.39 | +1.9 |  |  |
| М500 | В40 | 523.87 | +4.8 |  |  |
| М600 | В45 | 599.35 | -1.8 |  |  |
| М700 | В50 | 654.84 | -6.45 |  |  |
| М700 | В55 | 720.32 | +2.9 |  |  |

Примечание: Условная марка бетона – среднее значение прочности бетона из серии образцов (кг/см2), приведенной к прочности образца базового размера (куба с ребром 15 см) в соответствии с ГОСТ 10180-78*, при номинальном значении коэффициента вариации прочности бетона.

Устройство рабочих швов производят следующим образом. Швы представляют собой плоскость стыка между ранее уложенным затвердевшим бетоном и свежеуложенным. При возведении железобетонных конструкций рекомендуется там, где это возможно, непрерывно укладывать бетонную смесь.

Иногда это является непременным технологическим условием, например при устройстве фундаментов под машины, работающие в динамических режимах. Однако в большинстве случаев при сооружении обычных железобетонных конструкций по организационным и технологическим причинам перерывы в бетонировании неизбежны и, следовательно, неизбежно устройство рабочих швов. В рабочих швах (рисунок 5.10) в отличие от деформационных должны быть исключены перемещения стыкуемых поверхностей относительно друг друга. Следует также отметить, что плоскость стыка между старым и новым участками стыкуемой конструкции является как бы границей изменения направлений усадочных деформации Поэтому здесь возникают растягивающие усилия, ослабляющие зону стыка. Все это определяет повышенные требования к размещению стыков в конструкции, их конструктивному оформлению и технологии их выполнения.

Рабочие швы в вертикальных элементах (колонны, пилоны) устраивают горизонтально, строго перпендикулярно граням элемента. В балках, прогонах и плитах рабочий шов располагают вертикально, так как наклонный шов (в плоскости действия скалывающих напряжений) ослабляет конструкцию.

Шов обычно образуется путем установки щита из деревянных реек или досок с прорезями для арматуры. Бетонирование может быть возобновлено после незначительного перерыва в работе, когда уложенный бетон еще находится в ранней стадии твердения и сохраняет некоторую подвижность или когда он уже приобрел начальную прочность.

Рисунок 5.10 – Расположение рабочих швов при бетонировании:

а – в – колонны; г – бетонирование в направлении, параллельном балкам; д – то же, перпендикулярно балкам; 1 – прогоны; 2 – балки; I-I по IV-IV – места возможных рабочих швов

В первом случае, чтобы не повредить нарождающуюся кристаллизационную структуру ранее уложенного бетона и не нарушить его сцепления с арматурой при укладке свежего бетона, необходимо избегать сотрясений опалубки и на расстоянии до 1,0 м от стыка не применять вибраторов.

Во втором случае, если бетон уже достиг некоторой прочности (не менее 1,0..1,2  МПа), поверхность, непосредственно примыкающую к стыку, бетонируют обычным способом. Для лучшего сцепления ранее уложенного бетона со свежим с плоскости стыка удаляют карбонатную пленку толщиной до 3,0 мк, которая образуется в результате взаимодействия минералов цемента с углекислотой. Затем бетон насекают, тщательно промывают или продувают сжатым воздухом и покрывают слоем цементного раствора толщиной 1,5...2,0 мм.

Одним из условий получения высококачественного бетона с заданными физико-механическими свойствами и высокой степенью удобоукладываемости является его уплотнение вибрацией в процессе укладки или вакуумированием сразу же после укладки в опалубку.

В неуплотненной бетонной смеси содержится значительное количество воздуха: в смеси жесткой консистенции объем воздуха достигает 40... 45%, в пластичной –10... 15%, причем ориентировочно считают, что каждый процент воздуха в смеси уменьшает прочность бетона на 3 ... 5%.

При вибрировании бетонной смеси ей сообщают частые вынужденные колебания (импульсы), под действием которых удаляется находящийся в смеси воздух, нарушается связь между частицами и происходит более компактная их упаковка. Это обеспечивает получение более плотного бетона с морозостойкой, водонепроницаемой и прочной структурой. При этом уменьшается внутреннее трение, защемленные пузырьки воздуха всплывают на поверхность. В результате резко снижается вязкость смеси, и она приобретает свойства тяжелой структурной жидкости. Временно перейдя в текучее состояние, бетонная смесь приобретает повышенную подвижность, растекается по форме и уплотняется под действием, собственной массы.

Эффект от уплотнения бетонной смеси вибрированием зависит от частоты и амплитуды колебаний и продолжительности вибрирования. По диапазону вибрационных параметров различают вибраторы низкочастотные с числом колебаний до 3500 в 1,0 мин и амплитудой до 3,0 мм, среднечастотные с частотой колебаний 3500...9000в 1,0 мин и амплитудой 1,5 мм, высокочастотные с частотой колебаний 10......20 тыс. в 1,0 мин и амплитудой 0,1... 1,0 мм.

Применение высокочастотной вибрации позволяет уменьшить требуемую мощность вибраторов и сократить продолжительность вибрирования. Высокочастотное вибрирование особенно эффективно при бетонировании тонкостенных густоармированных конструкций бетонной смесью с мелкой фракцией.

По виду привода вибраторы разделяются на электромеханические и пневматические. Наибольшее применение в строительстве находят электромеханические вибраторы. Пневматические вибраторы, будучи взрывобезопасными, чаще используются в шахтном строительстве.

Электромеханический вибратор состоит их трехфазного электромотора и эксцентрично насаженного на вал груза (дебаланса). В результате вращения дебаланса возникают гармонические колебания, передаваемые бетонной смеси.

По способу передачи колебаний на бетон различают вибраторы внутренние (глубинные), погружаемые корпусом в бетонную смесь; наружные, прикрепляемые к опалубке и передающие через нее колебания на бетон: поверхностные, устанавливаемые на бетонируемую поверхность (рисунок 5.11).

Рисунок 5.11 – Типы вибраторов:

а – внутренний (глубинный); б – наружный; в – поверхностный;

1 – опалубка; 2 – дебаланс; 3 – рабочая площадка вибратора; 4 – гибкая тяга для перестановки поверхностного вибратора

Внутренние вибраторы применяют при бетонировании массивов, фундаментов, колонн, прогонов, балок. Такие вибраторы выпускают с вибробулавой, с суженным наконечником (виброштык) для вибрирования бетона в густоармированных конструкциях, с гибким валом и вибронаконечником с частотой колебаний 10...20 тыс. в 1,0 мин. Вибратор этого типа удобен при бетонировании подземных конструкций в условиях влажной среды.

При бетонировании массивных малоармированных конструкций используют вибрационные пакеты. В таком пакете на одной траверсе может быть сгруппировано несколько вибраторов. Вибропакет подвешивают к грузовому крюку крана.

При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами толщина уплотняемого слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора

Шаг перестановки вибратора не должен быть больше 1,5 радиуса действия вибратора.

Поверхностные вибраторы, выполненные в виде металлической площадки с установленным на ней вибрационным устройством или виброрейки, применяют при бетонировании плит покрытий, полов, дорог и т. д.

Бетонную смесь поверхностными вибраторами уплотняют полосами, равными ширине площадки вибратора. При этом каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 15...20 см. Максимальная толщина слоя бетона, при котором использование поверхностных вибраторов эффективно, при однорядном армировании до 200 мм, при двойном— до 120 мм. Для бетонирования покрытий дорог, покрытий на жестких бетонных смесях с двойной арматурной сеткой применяют тяжелые иавесные виброрейки (вибробрусы).

Наружные (прикрепляемые) вибраторы крепят к опалубке. Их используют при бетонировании густоармированных колонн и тонкостенных конструкций. Уплотнение бетонной смеси будет эффективным лишь при креплении вибраторов к элементам жесткости опалубки (при установке на гибкие элементы вибрация затухает). Такие вибраторы не следует устанавливать ближе чем на 0,8 м от жесткой заделки опалубки.

Наружные вибраторы могут играть роль побудительных устройств, устанавливаемых на бункерах, бадьях, желобах для перемещения бетонной смеси.

Вакуумирование бетона является одним из эффективных технологических методов, позволяющих извлечь из уложенного и уже уплотненного бетона около 10.:.20% избыточной (свободной) воды затворения, благодаря чему существенно улучшаются физико-механические качества бетона. Установлено, что при вакуумировании конечная прочность бетона повышается на 20...25% и уменьшается пластическая усадка.

За счет большей плотности вакуумированного бетона (до 2%) сокращается капиллярный подсос, что повышает противокоррозионную стойкость бетона, увеличивает его водонепроницаемость, морозостойкость и сопротивление истираемости. Бетон сразу после вакуумирования приобретает структурную прочность 0,3...0,4 МПа, что достаточно для распалубки ненесущих элементов конструкции.

Вакуумирование эффективно для тонкостенных (не более 25...30 см) конструкций. При больших толщинах наблюдается быстрое затухание эффекта вакуумирования, что объясняется как падением градиента разрежения, так и кольматацией образующихся капилляров частицами цемента и песка. Поэтому вакуумирование наиболее эффективно для тонкостенных конструкций с большой удельной площадью поверхности (оболочки, безбалочные перекрытия, перегородки и т. д.).

Вакуум-установка состоит из вакуум-насоса с двигателем, ресивера, приборов для вакуумирования бетона (вакуум-щитов или вакуум-трубок) и комплекта всасывающих рукавов, присоединяющих приборы для вакуумирования к источнику вакуума. Одна такая установка с комплектом из 40 вакуум-щитов может обработать в смену до 200 м2 поверхности свежеуложенного бетона (рисунок 5.12).

Рисунок 5.12 – Схема вакуумирования железобетонной плиты:

а – схема вакуумирования; 1 – магистральная всасывающая линия;

2 – водосборник; 3 – коллектор; 4 – всасывающие рукава; 5 – переносные вакуум-щиты

При применении вакуум-щитов процесс вакуумирования заключается в следующем. Поверхность свежеуложенного бетона выстилают вакуум-щитами, соединенными через всасывающие рукава в магистральную линию с вакуум-насосом. Вакуум-щит состоит из короба размером в плане 100×125 см с герметизирующей прокладкой по контуру. Нижняя часть вакуум-щита состоит из основы в виде двух металлических сеток и натянутой по ним фильтрующей ткани, (полотна, капроновой ткани, а в ближайшем будущем – жесткого фильтрационного материала на полимерной основе). Между крышкой вакуум-щита, выполненной из водостойкой фанеры, и фильтрующей частью образуется полость. При включении насоса в полости щита создается вакуум, из бетона отсасываются воздух и свободная вода, которая направляется в водосборник.

Для вакуумирования открытых поверхностей применяют и гибкие вакуум-маты. Они состоят из двух слоев полотнищ: нижнего из фильтрующей ткани с прошитой распределительной сеткой, которым покрывается обрабатываемый бетон, и верхнего герметизирующего. В верхнем слое проложен перфорированный рукав, который создает в вакуум-мате разрежение. Вакуум-маты удобны для вакуумирования неровных поверхностей. Продолжительность вакуумирования при обрабатываемом слое, толщиной до 10...20 см около 1,0 мин/см.

5.5 Задачи по выполнению бетонных и железобетонных работ

В разделе в первой группе приводятся задачи по определению трудоемкости работ, расчету величины заработной платы рабочих при выполнении различных бетонных и железобетонных работ.

Отдельные задачи второй группы связаны с проектированием комплексной механизации и темпа производства работ при выполнении сплошных монолитных железобетонных фундаментов под оборудование.

При строительстве водопроводно-канализационных сооружений выполняется значительный объем бетонных и железобетонных работ. По общности конструктивных решений и методов производства работ водопроводно-канализационные сооружения из монолитного бетона и железобетона можно разделить на следующие основные виды:

- подземные резервуарного типа круглого или прямоугольного очертания в плане, с плоским и коническим днищем, с покрытием и без покрытия; заглубленные в виде опускных колодцев и шахт;

- полузаглубленные смешанного типа с подземной частью в виде фундаментов и стен;

- надземные высотного типа (водонапорные башни).

В комплекс железобетонных работ входят следующие технологические процессы: подготовка, установка и снятие опалубки и поддерживающих лесов; изготовление и укладка арматуры; приготовление, транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси и уход за бетоном.

В задачах главы рассматривается выполнение всех этих процессов при строительстве сооружений резервуарного типа и опускных колодцев.

Наиболее сложными и трудоемкими являются опалубочные работы. Удешевление их достигается выбором рациональных индустриальных конструкций опалубки. В задачах рассматривается деревянная разборно-переставная опалубка из готовых щитов, чаще всего применяемая в строительной практике, даются конструкция щитов, методы их соединения, устройство поддерживающих лесов.

Повышение уровня индустриализации арматурных работ на строительной площадке достигается установкой арматуры в виде сеток, каркасов и арматурно-опалубочных блоков.

5.5.1ПРИМЕР: Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 20.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=7,0 м3; площадь опалубки S1=21 м2; вес арматуры Q1=105 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом около 50 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

РЕШЕНИЕ:

- Трудоемкость установки и разборки опалубки определяется по ЕНиР.

а) для установки опалубки требуется: плотников 0,56×21×20=235,2 чел. ×час; заработной платы 2 р. 40 к.×21×20=100 р. 80 к.

б) для разборки опалубки требуется: плотников 0,14×21×20=58,8 чел. ×час;заработной платы – 0 р. 52 к. ×21×20=21 р. 84 к.

- Установка арматуры нормируется по ЕНиР.

а)для установки арматуры требуется: арматурщиков требуется 0,27×21×20=113,4 чел. ×час; заработной платы 0 р. 10,5 к. ×21×20=42 р. 10 к.

- Укладка бетона нормируется по ЕН и Р-60 г.

а)для укладки бетона требуется: бетонщиков требуется 0,33×21×20=138,6 чел.× час; заработная плата 0 р. 14,2 к. ×21×20=59 р. 64 к.

Всего требуется затрат труда 235,2+58,8+113,4+138,6=546 чел. × час или 546:7=78 чел. × дней.

Общая сумма прямой заработной платы равна 100 р. 80 к.+21 р. 84 к.+42 р. 10 к.+59 р. 64 к.=224 р. 38 к.  Коэффициент перевода в тенге:  570 тенге за 1 рубль. В тенге общая заработная плата составит в ценах 2012 года = 224.38×127851 тенге.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Объемы работ для определения трудоемкости и заработной платы рабочих

| № варианта | Количество опалубок, шт. | W1, м3 | S1, м2 | Q, кг | Площадь щитов опалубки, м2 | Вес арматурных сеток, кг | Диаметр арматуры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 15 | 6 | 18 | 90 | до 1 | до 300 | 16-32 |
| 2 | 18 | 10 | 25 | 170 | до 2 | до 600 | 16-32 |
| 3 | 20 | 8 | 30 | 110 | более 2 | до 1000 | 33-45 |
| 4 | 10 | 11 | 29 | 160 | до 1 | до 600 | 16-32 |
| 5 | 21 | 17 | 20 | 98 | до 2 | до 300 | 16-32 |
| 6 | 16 | 10 | 35 | 150 | более 2 | до 1000 | более 45 |
| 7 | 17 | 12 | 20 | 120 | до 2 | до 600 | 16-32 |
| 8 | 19 | 15 | 23 | 110 | более 2 | до 1000 | 33-45 |
| 9 | 13 | 23 | 18 | 97 | до 1 | до 600 | 16-32 |
| 10 | 23 | 32 | 28 | 115 | до 2 | до 300 | 16-32 |
| 11 | 16 | 18 | 24 | 129 | более 2 | до 1000 | 16-32 |

5.5.2 ПРИМЕР: Запроектировать деревянную опалубку стен толщиной 0,15 м и высотой 5,4 м круглого железобетонного резервуара внутренним диаметром 16 м. Бетонная смесь подается к месту укладки стреловым краном в бадьях емкостью 0,3м3 со спуском по лоткам.

РЕШЕНИЕ: Рекомендуемый план решения:

1) выбор рационального типа опалубки;

2) определение нагрузок, действующих на опалубку, и составление расчетных схем;

3) статический расчет и конструирование элементов опалубки;

4) статический расчет и конструирование поддерживающих лесов.

1.Выбор типа опалубки. Для данного вида сооружений наиболее приемлемой является разборно-переставная опалубка из готовых щитов. Щиты внутренней опалубки стен изготовляются на полную высоту резервуара (5,4 м), щиты наружной опалубки – в четыре яруса высотой 1,3 м. Щиты устанавливаются по периметру стены, образуя замкнутое кольцо. Второй ярус наружных щитов ставится после бетонирования первого яруса резервуара. Щитовая опалубка устанавливается краном. Щиты состоят из горизонтальных кружал и обшивки из вертикальных досок. Кружала щитов опираются на стойки лесов (рисунок 5.13). Материал опалубки – воздушно-сухая сосна. Размеры элементов опалубки определяются расчетом.

б)

а)                    б)                 в)

Рисунок 5.13 – Разборно-переставная опалубка стен железобетонного

резервуара: а – разрез по стене; б – наружный щит; в – расчетная схема опалубки из вертикальных досок; г – расчетная схема стойка лесов; 1 – кружало;  2 – опалубка из вертикальных досок; 3 –временные коротыши-распорки; 4 – клинья; 5 – крючья для соединения кружал.

2. Определение нагрузок, действующих на опалубку. В соответствии с указаниями СНиП III-B, определяем горизонтальные нагрузки на 1 м2 вертикальной поверхности. Максимальное давление свежеуложенной бетонной смеси определяем по формуле:

| Рб= γR , | (5.1) |
| --- | --- |

где: γ – объемный вес бетонной смеси; γ = (24,5 кн/м3   или 2500 кГ/м3); R – радиус действия внутреннего вибратора; принимается R = 0.75 м; (СНиП III-B). Рб = 24,5 × 0,75 = 18,4 кн/м2.

Нагрузка от сотрясений при выгрузке бетонной смеси в опалубку бетонируемой конструкции Рд = 1,96 кн/м2 (200 кГ/м2) (СНиП III-B)

3. Расчет и конструирование элементов опалубки. Расчет опалубки стен из вертикальных досок производится, как для неразрезной балки со схемой загрузки, приведенной на рисунке 5.13,в.

Определяется допустимое расстояние между горизонтальными кружалами l из двух условий:

а) по несущей способности из уравнения прочности при расчетном сопротивлении сосны на изгиб (СНиП III-B) Ra – 14715 кн/м2 (150 кГсм2); толщине доски опалубки h = 2,5 см; равномерно распределенной нагрузке на 1,0 м от бокового давления бетонной смеси q6 = 18,4 кн/м и нагрузке от сотрясений при ее выгрузке qд = 1,96 кн/м2, расчетной ширине досок опалубки b=1,0 м; коэффициент перегрузки 1,3 (СНиП III-B). Расчет на изгиб определяем:

| M= qб×l210×1,3+ qд×l210×1,3= l×h26×Rи , | (5.2) |
| --- | --- |

Откуда l = h10Rи6(qб ×1,3+ qд×1,3)=0,02510 14775618,4×1 ,3+1,96×1,3=0,76 м

б) по деформации из уравнения стрелы прогиба при допускаемой стреле прогиба f = (1:250)×l и воздействии только бетонной смеси f = (1:128) × (qб l4 : ЕI) = (1:250) ×l; при Е=106×9,81 кн/м2 (105кг/м2) l = 74,8×h3qб= 74,8×0.025318,4 = 0,71 м.

Принимается по конструктивным соображениям l = 0,65 м. Нагрузка на 1,0 м кружальной доски составляет: q = (18,4 + 1,96) × 0,65 ≈ 13 кн/м. Расчетный радиус для наружных кружал r = 8000 + 150 + 25 = 8175 мм.

Длина окружности для наружных кружал S = 3,14×8175×2 = 51339 мм. Принимается число щитов опалубки 32.

Длина дуги одного наружного кружала 51339 : 32 = 1605 мм при допуске 5 мм.

Центральный угол α = 360:32 = 11015'.

Длина хорды lх = 2r×Sin α2 = 2×8175×0,098 = 1600 мм. Принимается расчетный пролет кружальной доски по длине хорды  lх =1,6 м.

Изгибающий момент определяется, как для простой балки на двух опорах с учетом коэффициента перегрузки 1,3 составит: M= qlx28 ×1,3=5,41 кн×м.

Принимается предварительно сечение кружальной доски 240×60 мм с последующей проверкой прочности в ослабленном сечении. Стрела ослабления: fк = 2r Sin2 α4 = 2×8175 ×Sin2 11015'4 = 39,4 мм, принимаем 40 мм.

Ширина кружала за вычетом ослабления 240–40 = 200 мм. Момент сопротивления ослабленной доски W = (6×202):6 = 400 см3 = 0,0004 м3.

Напряжение при изгибе σи = M:W = 5,41:0,0004 = 13525 кн/м2. σи < Rи = 14715 кн/м2 (150 кг/см2). Принятое сечение приемлемо.

4. Расчет и конструирование лесов. Принимается расчетная схема (рисунке 5.13,г), как для простой балки на двух опорах пролетом lс, загруженной сосредоточенной силой P1 (горизонтальное давление кружала) и сжимаемой силой Р2 (вертикальная нагрузка от собственного веса подмостей и веса работающих на них людей). Давление, передаваемое кружалом на стойку при пролете кружала 1,6 м, P1 = 13×1,6 = 20,8 кн.

Изгибающий момент от силы P1 с учетом коэффициента перегрузки 1,3 равняется М = (Р1×lс×1,3):4 = 8,79 кн×м.

Расстояние между стойками лесов первого ряда при радиусе окружности 9,55 м. l1 = 2r×Sin α2 = 2×9,55×0,098 = 1,87 м.

Расстояние между стойками лесов второго ряда при радиусе окружности 8,55 м.  l2 = 2r×Sin α2 = 2×8,55×0,098 = 1,68 м.

Грузовая площадь передачи вертикальной нагрузки на стойку при ширине зоны передачи 1,0 м равна: [(1,87 + 1,68)×1,0] : 4 = 0,9 м2

Принимается нагрузка от людей и транспортных средств 1,0 кн/м2 (100 кг/м2, СНиП III-B); от собственного веса лесов – 0,5 кн (50 кг/м2).

С учетом коэффициентов перегрузки от временной нагрузки 1,3 и собственного веса 1,1 (СНиП III-B) Р2 = 1,0×0,9×1,3 + 0,5×0,9×1,1 = 1,67 кн.

Назначается сечение стойки составное из двух досок 200×50 мм. Напряжение в опасном сечении стойки от поперечного изгиба и центрального сжатия будет равно:

| σ= MW+ P2F , | (5.3) |
| --- | --- |

где: W – момент сопротивления составного сечения стойки;  W=2,0× (5,0 ×202) : 6,0 = 667 см3 или 0,00067 м3.	 F – площадь составного сечения изгиба; F = 2,0 ×5,0×20,0 = 200 см2 или 0,02 м2.	Тогда σ = (8,79 : 0,00067) + (1,67 : 0,02) = 13202 кн/м2.

Это меньше допускаемого расчетного напряжения Ra = = 14715 кн/м2 (150 кг/см2).

Отдельные щиты (рисунок 5.13) соединяются между собой специальными крючьями или накладками на гвоздях. Точное расстояние между поверхностями щитов внутренней и наружной опалубки обеспечивается установкой временных деревянных коротышей, извлекаемых по мере бетонирования.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно варианту и рисунку 5.7.

Рисунок 5.14 – Щитовая опалубка стен железобетонного опускного колодца:

1 – инвентарные щиты; 2 – болты

ЗАДАЧА:1.Запроектировать деревянную опалубку стен резервуара при следующих условиях: бетонная смесь подается к месту укладки в вибробадьях емкостью 0,3 м3; опалубка из досок толщиной 30 мм; внутренний диаметр резервуара 21 м; толщина стенки резервуара 200 мм; высота 6,5 м.

2.Рассчитать сборную щитовую опалубку стен железобетонного опускного колодца, устанавливаемую по периметру стен в виде кольца в два яруса (без наружных лесов), рисунок 5.14. Материал опалубки – сосна. Щиты скрепляются между собой болтами и переставляются по мере бетонирования. Бетонная смесь подается к месту укладки в вибробадьях емкостью 0,3 м3. Конструкция и размеры опалубки указаны на рисунке 5.14.

5.5.3ПРИМЕР: На строительстве монолитного безнапорного (железобетонного трубопровода диаметром 3,0 м применены арматурные кольцевые решетчатые каркасы, связанные попарно продольными стержнями в арматурные блоки (рисунок 5.15).

Рисунок 5.15 – Схема кольцевого предварительно напряженного арматурного каркаса железобетонного трубопровода:1 – кольцевая напрягаемая арматура;

2 – временная диаметральная стяжка

Стержни кольцевой арматуры диаметром 16 мм из стали марки 30ХГ2С. Перед бетонированием кольцевые каркасы подвергаются предварительному напряжению – стягиванию вертикальных тяжей гидравлическими домкратами для повышения трещиностойкости конструкции при внешнем давлении грунта. Контролируемое напряжение в арматуре σ0 = 4000 кг/см2. Требуется определить необходимые параметры и подобрать тип гидравлического домкрата.

РЕШЕНИЕ: При стягивании кольцевого каркаса сосредоточенной силой возникает изгибающий момент, максимальное значение которого при радиусе кольца R в сечении С составляет  Мс = 0,318 PR. Отношение радиуса кольца для кривого стержня к высоте сечения R:h = 160:20 = 80

Величина силы Р определяется из уравнения прочности для стержней малой кривизны:

| σ0= ± MWх= ± 0,318PRWx , | (5.4) |
| --- | --- |

где Wx – момент сопротивления составного сечения арматурного каркаса относительно центральной оси; принимается

| Wx = Ixl2 , | (5.5) |
| --- | --- |

где: Ix – момент инерции составного сечения относительно центральной оси;

h – высота сечения. Тогда момент сопротивления составного сечения определиться, как

Wx = 4(3,14 ×1,6464+ 2,01×102)10 ≈ 81 см3 = 0,000081 м3.

P = σoWx0,318×R = 62,6 кН (6141 кг).

Изгибающий момент в сечении В Мв = -0,182РR. Требуемая длина хода поршня домкрата определяется величиной изменения диаметра арматурного кольцевого каркаса при его стягивании. Это перемещение по методу Максвелла – Мора определяется выражением:

| ∆ = 0sM0M1dSEIx , | (5.6) |
| --- | --- |

где: М0 – момент в рассматриваемом сечении стержня от действующей нагрузки; М1 – момент в том же сечении от единичной нагрузки, приложенной по направлению искомого перемещения; ds – элементарный участок стержня, равный R dφ; Е – модуль упругости, равный 2,06×108 кн/м2 (2,1×106 кг/см2).

Расчетная схема для полуокружности приводится на рисунке 5.16.

Рисунок 5.16 – Расчетная схема и эпюра изгибающих моментов полукольца арматурного каркаса

Рассматривается четверть окружности ВС при изменении центрального угла φ от 0 до π/2. Для произвольного сечения n значение изгибающих моментов соответственно будет: от действующей нагрузки М0 = m + (P×Rcosφ):2; от единичной силы М1 = 1,0×Pcosφ.

| ∆ = 2EI0π2M0M1Rd φ = 2EI0π2(m+ P2Rcosφ) x 1,0×RcosφRdφ = | (5.7) |
| --- | --- |
| = 2R2EI(m+ PRπ8), |  |

Величина m определяется из условия равенства нулю относительного поворота сечения В.

| 0π2M0M1dS= 0π2m+ P2Rcosφ×1,0×Rdφ= 0 | (5.8) |
| --- | --- |

После интегрирования получаем Rmπ2+P2R2=0, откуда m = -PRπ. Искомое уменьшение диаметра (при I = 810 см4 или 810 . 10-8 м4).

∆ =2R2EI(-PRπ+ PRπ8) = 0,149PR3EI = 0,149 ×62,6× 1,632,06 ×108×810 ×10-8 = 0,023 м = 23 мм.

Принимается выборка слабины в результате обтяжки зазоров захватных приспособлений при натяжении гидравлическим домкратом 0,1% от среднего диаметра кольцевого каркаса. ∆1= 0,1× 3200100=3,2 мм.  Необходимый ход поршня домкрата ∆ + ∆1 = 23 + 3,2 = 26 мм.

Принимается однопоршневой гидродомкрат ДГС-16-125 с тяговым усилием 16000 кг и  ходом поршня 125 мм.

5.5.4 ПРИМЕР: Выбрать способ подачи бетонной смеси при бетонировании монолитных конструкций группы подземных железобетонных резервуаров для воды емкостью 2000 м3 каждый (рисунок 5.17).

По условию размещения резервуаров при производстве земляных работ отрыто два котлована. Вынутый грунт перемещен в кавальер, чтобы обеспечить по всему периметру котлованов свободный проезд, необходимый для подачи материалов в процессе выполнения бетонных и железобетонных работ. Строительные машины для подачи бетонной смеси доставляются по автодороге на расстояние 10 км.

РЕШЕНИЕ: Данные по объемам работ (м3) по устройству бетонной подготовки, бетонированию днища, стен и перекрытия одного резервуара предлагаются.

1.Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см – 38,0 м3.

2.Бетонирование днища толщиной 15 см – 69,0 м3.

3.Бетонирование стен толщиной (средней) 22 см – 100,0 м3.

4.Бетонирование безбалочного перекрытия и колонн – 7,0 м3.

5.Общий объем по одному резервуару – 	277,0 м3.

а)                                                    б)

Рисунок 5.17 – Группа подземных резервуаров для воды емкостью по 2000 м3 каждый из монолитного железобетона: а – план и вертикальный разрез резервуара по диаметру; б – схематический генплан группы резервуаров

Рассматриваются следующие способы подачи бетонной смеси (рисунок 5.18):

- башенным краном БК-1000 в вибробадьях емкостью 0,3 м3 на максимальном вылете стрелы 25 м, грузоподъемность крана 9,81 кн (1,0 т)\ вибробадьи доставляются на площадку в бортовых автомобилях (1-й вариант);

- стреловым краном на пневмоходу КС-5363 в вибробадьях емкостью 0,3 м3 на максимальном вылете стрелы 17,0 м, грузоподъемность крана 9,81 кн (1,0 т), вибробадьи доставляются в бортовых автомобилях (2-й вариант).

Рисунок 5.18 – Варианты подачи бетонной смеси кранами:

а – башенным краном БК-1000; б – стреловым краном на пневмоходу КС-5363;

1 – виброжелоб; 2 – вибробадья емкостью 0.3 м3; 3 – козлы.

1-й вариант. Производительность башенного крана при подаче бетонной смеси в вибробадье емкостью 0,3 м3 составляет (ЕНиР) Пк = 7 : Нвр = 7 : 0,21 = 33,0 м3 в смену.

Продолжительность работы башенного крана на площадке определяем как Тсм = V : Пк = 831 : 33 = 25 смен.

Продолжительность монтажа, опробования и демонтажа крана, принимая состав бригады слесарей-монтажников 5 человек и трудоемкость опробования 10% от трудоемкости монтажа, составляет Тк= 120+0,1×(120+65)7× 5  = 5,6 смен.

Общая продолжительность  работ на объекте Т = Тсм + Тк = 25 + 5,6 = 31 смена.

Единовременные затраты по монтажу, опробованию и демонтажу крана (118,7 + 0,1)  × (118,7 + 64,1) = 195 руб. При коэффициенте перевода в тенге  570 тенге за 1 рубль они будут равны = 570 ×195 = 111150 тенге.

Затраты с учетом косвенных расходов (25% на зарплату и 10% на прочие затраты) (96,0×1,25) + (99,0×1,1) = 229 руб. или 229×570 = 130530 тенге.

Единовременные затраты на транспортирование крана с учетом косвенных расходов (19,5×1,25) + (130,5×1,1) = 168 руб. или 168×570 = 95760 тенге. Всего единовременных расходов Е = 229 + 168 = 397 руб. или 397×570 = 226290 тенге.

Годовые затраты с учетом косвенных расходов Г = 1203 руб. или 1203×570 = 685710 тенге.

Число смен работы крана в году Тг.см = 400 смен.

Текущие эксплуатационные затраты в смену с учетом косвенных расходов Ст.э = 7,04 руб. или 7,04×570 = 40128 тенге.

Производственная себестоимость машино-смены крана определяется по формуле:

| См-см.к= ЕТсм + ГТг.см + Ст.э , | (5.9) |
| --- | --- |

Выполненный расчет дает возможность определить  См-см.к = (397:25) + (1203:400) + 7,04 = 25,93 руб. или 25,93×570 = 14780 тенге.

Производственная себестоимость машино-смены вибробадьи емкостью 0,3 м3  См-см.б = 0,35 руб. или 0,35×570 = 199,5 тенге, виброжелоба См-см.ж = 0,7 руб. или 0,7×570 = 399 тенге.

Заработная плата рабочим, обслуживающим механизированный процесс, за одну смену работы крана на подаче бетонной смеси (ЕНиР) 0,233 × 33 = 7,69 руб. или 7,69×570 = 4383,3 тенге. На перестановке виброжелоба за пределами вылета стрелы крана (1 перестановка в смену при норме времени на 1 перестановку 1,0 чел. ×час рабочего 3 разряда) 0,425 руб. или 242,25 тенге.

Общая заработная плата составляет = 8,12 руб. или 4628,4 тенге.

Затраты на подготовительные работы по устройству и разборке подкрановых путей общей протяженностью 50 м (4 звена по 12,5 м) Сп.р = 229,2 ×4 = 916,8 руб. или 916,8×570 = 522576 тенге.

Определяем себестоимость подачи бетонной смеси по формуле:

| Се= 1,08См.см+ 1,5ЗПк + 1,08СпрV , | (5.10) |
| --- | --- |

По расчетам себестоимость равна: Се= 1,0825,93+0.35+0,7+ 1,5× 8,1233+ 1,08 ×916,8831= 2,44 руб. или 2,44×570 = 1390,8 тенге.

Затраты труда в смену по обслуживанию крана следующие: управление крана машинистом – 7 чел.×час;  трудовые затраты по монтажу, опробованию и демонтажу (отнесенные к одной смене работы крана на площадке) равны [(120 + 0,1) ×(120 + 65)] : 25 = 7,9 чел.×час; трудовые затраты на перебазирование крана (отнесенные к 1,0  маш. ×смене работы крана на площадке)  равны 37,5 : 25 = 1,5 чел.×час. Суммарные затраты труда ∑mм = 16,4 чел.×час.

Трудоемкость ручных процессов в смену (ЕНиР) на подаче бетонной смеси краном равна 0,63×33 = 20,8 чел.×час; на перестановке виброжелоба – 1,0 и суммарные затраты ∑mр = 21,8 чел.×час.

Трудоемкость устройства и разборки подкрановых путей общей протяженностью 50 м (4 звена по 12,5 м) равна  ∑mпр = 98,1×4 = 392,4 чел.×час.

Тогда общая трудоемкость подачи бетонной смеси будет определена по формуле:

| me= mм+mр Пк+ mп.рV , | (5.11) |
| --- | --- |

По расчетам трудоемкость равна: mе = (16,4 + 21,8) : 33 + (392,4 : 831) =1,63 чел.×час/м3.

2-й вариант. Поскольку в ЕНиР нет прямых норм на подачу бетонной смеси стреловыми кранами, сменная производительность определяется обратно пропорционально длительности циклов башенного и стрелового кранов. Длительность цикла и основные технические характеристики для башенного крана БК-1000 и стрелового крана на пневмоходу КС-5363 необходимые для расчетов приводится в [6].

Сменная производительность стрелового крана равна Пк = 33,0×(1,9:1,5) = 42,0 м3 бетонной смеси. Продолжительность работы крана Тсм = 831 : 42 = 20 смен.

Продолжительность монтажа, опробования и демонтажа крана, принимая состав бригады слесарей-монтажников 3 чел., составляет Тк = [(14 + 0,1)×(14 + 10)] : (7×3) = 1,2 смены.

Общая продолжительность работ на объекте составит: Т = Тсм + Тк = 20 + 1,2 = 21,2 или 21 смена.

Единовременные затраты по монтажу, опробованию и демонтажу крана составляют: 17+0,1×17+12,1 = 31 руб. или 31×570 = 17670 тенге; в том числе зарплата 12 руб. или 12×570 = 6840 тенге. Затраты с учетом косвенных расходов: 12×1,25+19×1,1 = 36 руб. или 36×570=20520 тенге.

Единовременные затраты на перебазирование крана на буксире автомобиля КАМАЗ-5511 (Приложение А1) с прицепом  ГКБ-819 (Приложение А6) (при средней скорости 8 км/ч) определяются продолжительностью транспортирования 10: (3×7) = 0,5 см. Принимается с округлением в 1 смену, а расходы с учетом косвенных равны 17,9×1,1 = 19,7 руб. или 19,7×570 = 11229 тенге. Всего единовременных расходов Е = 36+19,7 = 55,7 руб. или 55,7×570 = 31749 тенге.  Годовые затраты с учетом косвенных расходов Г = 2167 руб. или 1235190 тенге. Число смен работы крана в году Тг.см = 400 смен. Текущие эксплуатационные расходы с учетом косвенных затрат Ст.э.=14,25 руб. или 8122,5 тенге.  Производственная себестоимость машино-смен крана определяется как См.см.к = (55,7:20) + (2167:400) + 14,25 = 22,46 руб. или 12802,2 тенге.

Производственная себестоимость машино-смены вибробадьи емкостью 0,30 м3 равна См.см.б = 0,35 руб. или 199,5 тенге.

Заработная плата рабочим за одну смену работы  крана на подаче бетонной смеси (по аналогии с башенным краном) –7,69 руб. или 4383,3 тенге. Себестоимость подачи бетонной смеси тогда определится по аналогии с формулой (5.10) и составит Се = [1,08×(22,46 + 0,35) + 1,5×7,79]:42 = 0,87 руб. или 495,9 тенге.

Затраты труда в смену по обслуживанию крана на его управление машинистом 7,0 чел.×час; на монтаж, опробование и демонтаж, отнесенные к одной смене работы крана, определим как [(14 + 0,1)×(14 + 10)] : 20 =1,3 чел. ×час; перебазирование крана, отнесенное к одной машино-смене (принимая 2чел.), определим как (2×7):20 = 0,7 чел.×час. Общие затраты труда на обслуживание крана составят ∑mм = 7,0 + 0,7 + 1,3 = 9,0 чел.×час.

Трудоемкость ручных процессов в смену на подаче бетонной смеси (по аналогии с башенным краном) ∑mр = 20,8 чел.×час. Тогда трудоемкость подачи бетонной смеси определим по формуле  mс= mм+mр Пк; mc = (9,0 + 20,8):42 = 0,71 чел.×час/м3.

После всех расчетов приводим данные в табличной форме (таблица 5.3) для сравнения вариантов.

Таблица 5.3 – Сравнительные характеристики вариантов подачи бетонной смеси

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Варианты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый | Второй |
| 1 | Себестоимость подачи 1 м3 бетонной смеси | руб./тенге | 2,44/1391 | 0,87/496 |
| 2 | Трудоемкость подачи 1 м3 бетонной смеси | чел.×час | 1,63 | 0,71 |
| 3 | Продолжительность работ на строительной площадке | смены | 31 | 21 |

Из таблицы 5.3 видно, что наиболее экономичным является 2-й вариант, имеющий минимальные затраты и срок производства работ.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Объемы работ для определения трудоемкости и заработной платы рабочих

| № п/п | Наименование показателей | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Емкость резервуара, м3 | 5000 | 1500 | 500 |
| 2 | Количество резервуаров, шт | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Наружный диаметр, м | 33,5 | 22,0 | 14,5 |
| 4 | Расстояние между центрами резервуаров, м | 45 | 35 | 30 |
| 5 | Отметки заглубления днища, м | -3,2 | -2,5 | -2,5 |
| 6 | Высота стенки, м | 6,5 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | Толщина стен средняя, мм | 250 | 220 | 140 |
| 8 | Толщина днища, мм | 150 | 150 | 150 |
| 9 | Толщина монолитного безбалочного перекрытия, мм | сборное | 150 | 150 |
| 10 | Сечение колонн, мм | сборные | 250××250 | 250×250 |

5.5.5 ПРИМЕР: Подобрать комплект машин для подводного бетонирования бетонной подушки под днище опускного колодца с внутренним диаметром dв = 10 м. Объем подушки V = 94,0 м3  при средней толщине h = 1,2 м. Время начала твердения бетонной смеси (показатель подвижности) k – 1,5 ч. Глубина колодца Н = 10 м. Уровень грунтовых вод на глубине УГВ = 4,0 м от поверхности земли.

РЕШЕНИЕ: Учитывая размеры бетонируемой конструкции и условия производства работ, применяем метод подводного бетонирования через вертикально перемещающиеся трубы – ВПТ (рисунок 5.19). Бетонная смесь под воду подается через стальные трубы диаметром 245 мм, трубы оборудованы приемными воронками. Для крепления труб над колодцем устраивается временное покрытие, на котором также располагаются лебедки подъема.

Рисунок 5.19 – Схема подводного бетонирования подушки днища опускного колодца канализационной насосной станции:

а – вертикальный разрез по диаметру резервуара; б – то же горизонтальный;

1 – труба; 2 – временное перекрытие; 3–бункер-воронка; 4 – бадья с бетонной смесью, подается краном; 5 – лебедка; 6 – бетонируемый блок подушки днища

Принимается средний радиус растекания бетонной смеси (СНиП) 3,0 м, количество труб для бетонирования подушки – 3 шт. Площадь бетонирования с помощью одной трубы Площадь покрытия определяем как F1 = (3,14×102) : (4,0×3,0) = 26,0 м2.

Подвижность бетонной смеси должна сохраняться в течение времени, необходимого для транспортирования и укладки ее под воду. Интенсивность бетонирования позволяет, смеси заполнить пространство в принятом радиусе вокруг трубы, сохраняя требуемую подвижность в соответствии с зависимостью (СНиП).

| rmax ≤6KI , | (5.12) |
| --- | --- |

где: rmax– наибольший радиус действия трубы, который может быть достигнут при данном значении k и I, м; I – интенсивность бетонирования, м3/м2×ч.

Принимается наибольший радиус действия труб при расположении их в плане, как указано на рисунке 5.19, rmax= 4,5 м. Тогда требуемая интенсивность бетонирования составляет I = rmax:6К = 4,5: (6×1,5) = 0,5 м3/м2×ч. Это больше допускаемой интенсивности бетонирования 0,3 м3/м2×ч (СНиП III-B). Поэтому необходимая производительность крана для обеспечения принятой интенсивности бетонирования будет определяться как:

Пк = I×F1 = 0,5×26,0 = 13,0 м3/ч.

Способ подачи бетонной смеси должен приниматься на основании сравнения вариантов согласно методике, приведенной в примере 5.5.4. Одним из приемлемых вариантов может быть применение башенного крана КБ-403б с бадьей емкостью 1,2 м3. Часовая производительность крана (ЕНиР)

Пк = 1,0 : 0,07 = 14,3 м3/ч,  что больше требуемой производительности 13 м3/ч.

При толщине бетонируемой подушки h = 3,0 м принимается минимальное заглубление труб – 0,8 м (СНиП). Трубы устанавливают первоначально на щебеночную подготовку, а перед бетонированием поднимают на 10 –15 см над ней. Трубу поднимают при полном заполнении при помощи установленной на перекрытия лебедки. Бетонную смесь укладывают до отметки, превышающей проектную на 10–15 см. Уровень поверхности уложенного бетона определяется опусканием рейки.

Для определения грузоподъемности лебедки учитываются: собственный вес стальной трубы диаметром 245 мм и толщиной стенок 7 мм (ГОСТ) равен 41,09×9,81×10-3×10 = 4,0 кн. или 0,408 т.; собственный вес приемной воронки емкостью 1,2 м3 равен 0,2×9,81 = 2 кн. или 0,204 т; сила трения Т площади внутренней поверхности трубы Fт и воронки Fв о бетон (принимается f = 100 кг/м2). Т=f (Fт + Fв)=100×9,81×10-3×(7,3 + 4,8) = 11,9 кн. или  1,21 т. Потери в весе трубы, равные объему вытесненной воды определяем как

(3,14×0,2452:4,0) ×6,0×1000×9,81×10-3 = 2,8 кн. или 0,286 т.

Необходимая грузоподъемность лебедки определяется как сумма Q=4,0+ 2,0+11,9–2,8=15,1 кн. или 1,54 т.

Принимается электрореверсивная лебедка Л-3003 с тяговым усилием 2,0 т.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Данные для подбора средств механизации для подводного бетонирования

| Характеристики объектов | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Внутренний диаметр колодца, м | 6 | 16 | 20 | 18 | 12 | 15 | 9 |
| Объем бетонной подушки днища, м3 | 34 | 522 | 940 | 800 | 240 | 440 | 102 |
| Показатель сохранения подвижности бетонной смеси, ч | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| Глубина колодца, м | 12 | 13 | 14 | 16 | 10 | 18 | 17 |
| Уровень грунтовых вод (УГВ), м | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 |
| Метод подводного бетонирования | ВПТ | ВР | ВПТ | ВР | ВПТ | ВР | ВПТ |

Примечание: ВПТ – вертикально перемещающаяся труба; ВР – восходящий раствор.

5.5.6 ПРИМЕР: Запроектировать комплексную механизацию и темп производства работ для устройства сплошных крупных монолитных железобетонных фундаментов под оборудование прокатного цеха при следующих данный:

- Укладку бетона производят краном-экскаватором Э-1003 в бадьях, емкостью 0,6 м3. Эту машину следует принять в качестве ведущей.

- Бетон доставляют на расстояние 4,0 км. На автомобиль устанавливается две бадьи.

- На 1 м3 бетона приходится 1,2 м2 опалубки; из этого количества 80% составляет опалубка из крупных щитов (в среднем по 10 м2), а 20% – опалубка из мелких щитов, весом 50 – 100 кг каждый.

- На 1 м3 бетона приходится 45 кг арматуры; из этого количества 70% составляет арматура из крупных сварных сеток весом до 1 т (в среднем 0,7 т), а 30% – арматура, собираемая из отдельных арматурных стержней.

5.50% арматурных сеток укладывается горизонтально, а 50% —вертикально.

РЕШЕНИЕ:1.По условию задачи ведущей машиной является кран-экскаватор Э-1003, работающий на укладке бетона. По данным Приложения Ж7, производительность этого крана за одну смену составит: (7,00:0,97)×10×0,6 = 43 м3.

2. На 43 м3 приходится:

- опалубки из крупных щитов 1,2×43×0,8 = 41,3 м2;

- арматуры из крупных сварных сеток средним весом 0,7 т. Или 0,045×43×0,7 = 1,35 т, или 1,35 : 0,7 = 25 шт.

3. На установке опалубки и арматуры работает второй кран. Для установки опалубки из крупных щитов согласно ЕНиР продолжительность работы крана составит: (11,0:2,0)×(41,3:100) = 2,27 маш.×час.

Для выемки опалубки из котлована после ее разборки принимаем потребность в маш.×сменах, равной 30% от установки, т. е. 2,27×0,3 = 0,68 маш.×смен.

Для установки арматуры крупными сетками согласно ЕНиР машино-часов крана требуется [(2,6+4,9)×2,5]:(2×4) = 2,32 маш.×час. Всего на установке и разборке опалубки и арматуры кран будет работать 2,27+2,32+0,68 = 5,27 маш.×смен.

Так как загрузка второго крана неполная, то при его помощи можно производить выгрузку прибывающих грузов (опалубочных щитов и арматурных каркасов). Ориентировочный вес опалубочных щитов определяем, принимая толщину досок в 25 мм и объем сшивных планок в 25% от объема древесины в щите, а именно 41,3×0,025×1,25×0,4 = 0,51 т.

Вес арматурных сеток по предыдущему принимаем 1,35 т, общий вес сеток и щитов составит 1,86 т. Согласно ЕНиР требуется 0,12×1,86 = 0,22 маш.×час крана, то есть при одновременной равномерной работе второй кран будет загружен [(5,27+0,22):7×100]=79%.

Количество требуемых автомобилей и бадей для перевозки бетона можно определить по таблицам, приведенным в источнике [5]. При перевозке на машинах одновременно двух бадей емкостью 0,6 м3 каждая для доставки 43 м3 бетонной смеси на расстояние 4 км потребуется 15×0,43=6,4 бадьи. Принимаем 6 бадей и, следовательно, 3 автомобиля.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Данные для расчета комплексной механизации бетонных работ

| Вариант | Кран, применяемый на укладке бетона | Емкость бадьи, м3 | Число бадей перевозимых одним краном, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КС-3571 - автомобильный | 0,3 | 2 |
| 2 | Гидравлический кран QY25E | 0,8 | 1 |
| 3 | КС- 4571- автомобильный | 0,3 | 2 |
| 4 | КС-5363 на пневмоходу | 0,3 | 2 |
| 5 | КС-3571 - автомобильный | 0,3 | 2 |
| 6 | Гидравлический кран QY25E | 0,8 | 1 |
| 7 | КС- 4571- автомобильный | 0,3 | 2 |
| 8 | КС-5363 на пневмоходу | 0,3 | 2 |
| 9 | МКГ-25 на гусеничном ходу | 0,6 | 1 |
| 10 | КС- 4571- автомобильный | 0,3 | 2 |
| 11 | Гидравлический кран QY25E | 0,8 | 1 |

5.5.7 ПРИМЕР: Запроектировать организацию производства работ и составить график по устройству сплошных крупных монолитных железобетонных фундаментов под оборудование прокатного цеха при следующих условиях:

1. Продолжительность устройства фундаментов Т=300 рабочих дней (этот срок можно несколько изменить с целью более полного использования механизмов и бригад рабочих).

2. Общий объем бетона Q = 60000 м3.

3. Общая площадь опалубки S = 50000 м2, из них 80% составляет опалубка из крупных щитов, площадью в среднем 10 м2, а 20% – опалубка из мелких щитов, весом 50–100 кг каждый.

4. Общий вес арматуры q = 2000 т, из них 70% составляет арматура из крупных сварных сеток (60% укладываемых горизонтально и 40% — вертикально), а 30% — арматура, собираемая из отдельных стержней.

5. Для заданной ширины фундаментов требуется применить кран с вылетом стрелы а=10м.

РЕШЕНИЕ:

1. Наиболее подходящими для данных условий бетонирования является кран МКГ-25 на гусеничном ходу с бадьями 0,6 м3. Процесс укладки бетона принимаем в качестве ведущего. Согласно условиям задачи и данным источника [5] Приложения 36 для укладки бетона требуется машино-смен крана МКГ-25

(0,68×6000)6(10×0,6×7,0) = 971 маш.×смен. Где 0,68 – потребность маш.×час крана на 10 циклов; 6000 – общий объем бетона, подлежащий укладке; 0,6 – емкость бадьи; 7 – количество часов в одной смене. По ЕНиР требуется (0,24×60000):7,0 = 2057 чел. ×дней. Звено из двух рабочих по нормам может обслужить один кран МКГ-25. При работе с перевыполнением норм рабочими требуемые трудозатраты на укладку бетона составят 971×2 = 1942 чел. ×дней.

2. Определяем трудоемкость работ по установке и разборке опалубки из крупных щитов. Общее количество опалубки – 50000×0,8 = 40000 м2. Согласно ЕНиР на установку требуется плотников (0,46×40 0000):7,0 = 2629 чел. ×дней, а на разборку опалубки (0,11×40000):7,0 = 629 чел. ×дней. Трудоемкость работ по установке и разборке опалубки из мелких щитов площадью до 2 м2 в количестве 50000×0,20 =10 000 м2 определяется по ЕНиР.

Для установки требуется плотников (0,56×10000):7,0 = 800 чел. ×дней, а для разборки – плотников (0,14×10000):7,0 = 200 чел. ×дней.

Таким образом, общая трудоемкость работ по установке опалубки составляет 2629 + 800 = 3429 чел.×дней, a пo разборке ее 629 + 200 = чел. ×дней, а всего 3429 + 829 = = 4258 чел.×дней.

В установке опалубки из крупных щитов принимает участие кран МКГ-25. При помощи этого же крана щиты опалубки после снятия вынимаются из котлована.

Для правильной организации работ необходимо иметь поэлементные нормы, полученные на основании хронометражных наблюдений. Ввиду отсутствия таких норм, искомую норму получим косвенным путем на основании данных ЕНиР.

На установке опалубки с помощью крана работает два человека. Исходя из этого, норма на монтаж 1,0 м2 опалубки с постановкой временных расшивок будет равна (0,11:2,0) = 0,055 маш.×час.

Норму времени крана для подъема щитов из котлована принимаем условно в 30% от нормы на ее установки, т. е. 0,055×0,3 = 0,016 маш.×час.

Принимая эти нормы, определим потребное количество машино-смен крана для установки опалубки: (0,055×40000):7,0 = 289 маш.×смен, то же для разборки опалубки: (0,016×40000):7,0 = 91 маш.×смен.  Всего требуется 289 + 91=380 маш.×смен.

3.Трудоемкость работ по установке крупных арматурных каркасов определяем по ЕНиР.Количество сеток средним весом по 0,7 т в конструкции будет равно (2000×0,7):0,7 = 2000 шт.

Для установки сеток из арматуры диаметром 16—32 мм (60% и горизонтальных и 40% вертикальных) требуется арматурщиков [(2,6×0,6+4,9×0,4):7,0]×20000=1006 чел. ×дней.

Для установки арматуры из отдельных стержней диаметром до 26 мм общим весом 20 000×0,3 = 6 000 т согласно ЕНиР требуется арматурщиков (6,2×6000):7,0=5314 чел. ×дней. Всего 1006+5314=6320 чел. ×дней.

Монтаж крупных сеток производится при помощи крана. Принимая согласно ЕНиР звено арматурщиков в составе 4 человек, определим потребное количество машино-смен крана МКГ-25 для установки арматуры: 1006:4=251 маш.×смен.

4. Для того чтобы выполнить работу в заданный срок, бетонирование необходимо вести двумя кранами в 2,0 смены. Тогда общая продолжительность укладки бетона будет равна 971:4=242 рабочих дня, что удовлетворяет заданию. При каждом кране на укладке бетона работает по 2 бетонщика. На прицепке бадьи наверху работает 1 человек. На установке опалубки из крупных щитов и на укладке крупных арматурных каркасов будет занят один кран МКГ-25, работающий в 2 смены.

По предыдущему общая потребность в машино-сменах на эти работы равна 380 + 251 =631 маш.×смен.

Для обеспечения поточности работ при общей продолжительности в 242 рабочих дня опалубщики и арматурщики должны перевыполнять нормы на [(631–242):631]×100=22%. Такая норма возможна.

Работу одного крана на двух процессах (установка опалубка и установка арматурных сеток) организовать возможно благодаря тому, что крепление опалубки, установка мелких щитов, а также укладка арматуры отдельными щитами ведутся без участия крана.

Общее требуемое количество плотников, занятых на установке и разборке опалубки с учетом перевыполнения ими норм на 9%, будет равно (4258×0,78):484=7 чел.

Требуемое количество арматурщиков при этих же условиях составит (6320×0,78):484=10 чел.

Принимаем, что работы по установке арматуры и укладке бетона будут начинаться друг за другом через 2 смены (через 1 день), а снимать опалубку с боковых поверхностей фундаментов можно будет через 3 суток. Тогда общая продолжительность выполнения работ составит 242+1+1+3=247 рабочих дней, что соответствует заданию.

Состав комплексной бригады: звено № 1 – плотников 8 человек (4 человека в каждую смену), звено № 2 – арматурщиков 12 человек (по 6 человек в каждую смену).

Звенья № 1 и № 2 обслуживает один кран МКГ-25, работающий в 2 смены.

Звено № 3 — бетонщиков 8 человек — (по 4 человека в каждую смену).

Звено № 3 обслуживают два крана МКГ-25.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Объемы для проектирования организации производства работ монолитных фундаментов

| Вариант | Q, м3 | S, м2 | q, т | а, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25000 | 30000 | 1200 | 6 |
| 2 | 20000 | 25000 | 1100 | 8 |
| 3 | 30000 | 38000 | 1300 | 10 |
| 4 | 50000 | 60000 | 2400 | 12 |
| 5 | 33000 | 48000 | 2100 | 9 |
| 6 | 35000 | 45000 | 2000 | 10 |
| 7 | 20000 | 30000 | 1800 | 16 |
| 8 | 37000 | 25000 | 1700 | 11 |
| 9 | 50000 | 38000 | 2200 | 14 |
| 10 | 32000 | 60000 | 1600 | 15 |
| 11 | 38000 | 48000 | 1700 | 9 |

5.5.8 ПРИМЕР: Определить состав комплексной бригады по возведению стен силосов прямоугольной формы в скользящей опалубке при помощи гидродомкратов при следующих условиях:

- толщина стен силосов а – 20 см;

- общая протяженность стен L= 320 м;

- гидродомкраты расставлены через 1,8 м;

- содержание арматуры в конструкции р = 200 кг/м3 бетона;

- скорость подъема подвижной опалубки v = 1,0 м в смену.

Работа ведется в две смены.

РЕШЕНИЕ:

Темп работ по возведению стен силосов определяется скоростью подъема подвижной опалубки, а именно – 1,0 м в смену. От принятого темпа работ зависит и состав комплексной бригады.

1.Подъем скользящей, опалубки гидродомкратами. По периметру стен установлено всего 320:1,8 =177 шт. домкратов.

Согласно ЕНиР, для подъема опалубки на 1,0 м требуется слесарей (3,7×177):(10×7,0)=9,6 чел.×дней. При составе звена в 5 человек требуется 2 таких звена, то есть 10 человек.

2.Укладка и вязка арматуры. Всего на 1,0 м высоты стенок силосов

расходуется арматуры (320×0,20×1,0×0,2)=12,8 т. По ЕНиР для выполнения этой работы потребуется арматурщиков (33×12,8):7=60 человек или 30 звеньев по 2 человека.

3.Укладка бетонной смеси с уплотнением ее при подаче краном вибробадьями. На 1,0 м высоты силосов приходится (320×0,20×1,0)=64 м3 бетона. Для укладки бетона потребуется бетонщиков (2,7×64):7=24 чел.

4.Отделка поверхности бетона. Всего на 1,0 м высоты приходится 320×2=640 м2 поверхности стен. Отделка производится по мере возведения стен. Согласно ЕНиР, для работы потребуется штукатуров (0,2×640):7=18 чел.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Объемы для проектирования организации производства работ по возведению силосов

| Вариант | а, см | L, м | р, кг/м3 | v, м в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 280 | 186 | 1,20 |
| 2 | 16 | 200 | 200 | 0,85 |
| 3 | 12 | 320 | 250 | 1,0 |
| 4 | 14 | 180 | 140 | 1,30 |
| 5 | 20 | 220 | 230 | 1,25 |
| 6 | 14 | 240 | 180 | 1,18 |
| 7 | 16 | 260 | 200 | 1,50 |
| 8 | 20 | 180 | 150 | 0,90 |
| 9 | 18 | 200 | 220 | 0,95 |
| 10 | 22 | 140 | 135 | 1,05 |
| 11 | 14 | 220 | 190 | 1,10 |

РАЗДЕЛ 6 ЗАДАЧИ ПО ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ

В разделе рассмотрены теоретические и практические вопросы по выполнению основных видов штукатурных, облицовочных, обойных и окрасочных работ.

6.1 Общие положения о производстве отделочных работ

Отделочные процессы выполняют на завершающем этапе строительства. Их назначение - придать зданию или сооружению законченный вид, отвечающий заданным эстетическим и утилитарным требованиям [1,2].

К отделочным процессам относят остекление, оштукатуривание, отделку сопряжений, облицовку, установку столярных изделий и деталей, малярные процессы, устройство покрытий полов, а также декоративную отделку с окончательной доводкой всех поверхностей и деталей перед сдачей объекта в эксплуатацию.

Современной организацией отделочных процессов предусматривается:

- поступление на объект санитарно-технических кабин, оборудования кухонных узлов, оконных и дверных блоков, панелей стен и многих других изделий полностью отделанными с максимальной степенью готовности;

- крепление насухо или на специальных клеях изделий и деталей из пластмасс, древесно- и бумажно-слоистых пластиков, алюминия, нержавеющей стали, окрашенного стекла, камня и др.;

- изготовление малярных и других составов и полуфабрикатов на заводах и поставку их на объекты в удобной таре в готовом для употребления виде;

- выполнение отделочных процессов поточным методом с комплексной их механизацией, использованием передвижных установок, электрифицированного инструмента и методов научной организации труда.

Все это уменьшает объем отделочных работ, выполняемых на объекте, и количество процессов, нуждающихся в перерывах на сушку, что сокращает продолжительность строительства и снижает трудоемкость работ.

При отделке зданий из кирпича, мелких блоков и других местных материалов нельзя обойтись без трудоемких и длительных «мокрых» процессов (оштукатуривание стен и перегородок, устройство подготовок под полы и др.). Например, отделка кирпичного дома занимает около 40% времени, отведенного на его строительство, а трудоемкость составляет до 35% общей.

Последовательность выполнения отделочных работ и их совмещение с монтажными и другими общестроительным и процессами устанавливают в зависимости от особенностей конструкции и технологии возведения здания или сооружения.

Для производства отделочных работ здание надо подготовить, т. е. остеклить переплеты и закрыть временные проемы; завершить мокрые процессы, сопровождающие монтаж конструкций и прокладку внутренних сетей; заделать все неконструктивные стыки и зазоры, места прокладки сквозь конструкции трубопроводов и других коммуникаций; оштукатурить ниши под радиаторы. Одновременно опрессовывают и опробуют отопление. Монтажники обязаны систематически проводить уборку, используя для спуска мусора деревянные короба.

Отделочные работы выполняют при температуре воздуха внутри помещений не ниже +8° С, относительной его влажности не более 60% и влажности поверхностей 6-10%. Влага» накапливающаяся в конструкциях, к началу отделки не успевает испариться, поэтому часто нужна искусственная сушка для удаления влаги из всей толщи конструкций и слоев отделки. Кроме того, в зимних условиях надо поддерживать постоянную положительную температуру внутри помещений.

Обогрев и сушку проводят:

- постоянной системой отопления, но с повышенным в 1-2 раза теплосъемом с радиаторов;

- при обычном теплосъеме, но с дополнительными воздухонагревателями для интенсификации процессов сушки;

- воздухонагревателями и электрокалориферами тепло-производительностью от 151 до 581 тыс. в/п (от 130 до 500 тыс. ккал/ч) при бездействующей системе отопления.

При сушке многоэтажного дома с бездействующей системой отопления горячий воздух поступает из размещенного у входа в здание воздухонагревателя или электрокалорифера, установленного в лестничной клетке.

Для высушивания отдельных участков используют термоизлучающие установки: газовые горелки радиационного типа, инфракрасные и ламповые излучатели, установки, экранирующие тепло, и др.

Применять для обогрева и сушки жаровни, «мангалы» и открытые печи запрещается.

Отделка штукатуркой

Штукатурка – это слой затвердевшего раствора, нанесенный в пластичном состоянии в два или три приема на отделываемую поверхность с уплотнением и тщательным выравниванием, а в необходимых случаях и декоративной отделкой.

Слой штукатурки уменьшает тепло-и звукопроводность, а также водопоглощение поверхности, повышает ее устойчивость в агрессивных средах и санитарно-гигиенические свойства. Процесс оштукатуривания характеризуется большой трудоемкостью и длительностью, связанной с технологическими перерывами для твердения мокрой штукатурки. В индустриальном строительстве обычно ограничиваются затиркой поверхностей и оштукатуриванием сопряжений.

Штукатурку классифицируют:

- по назначению – обычная, декоративная и специальная (термо-, звуко-и гидроизоляционная, защитная от вредных излучений, армированная);

- по выдам вяжущих – цементная, цементно-известковая, известковая, из- вестково-гипсовая, известково-глишшая;

- по сложности выполнения – простая (для складских и вспомогательных помещений), улучшенная (для жилых помещений, торговых залов, учебных заведений) и высококачественная (для театров, административных и других зданий первого класса, а также фасадов).

Толщина штукатурки по дереву составляет 20—25, а по кирпичным и бетонным поверхностям 10-25 мм. Здесь уместно подчеркнуть, что во время кладки надо строго следить за ее геометрической точностью. В последующем это позволяет уменьшить толщину штукатурки, что наиболее значительно снижает трудоемкость процесса. Наносить штукатурный намет сразу не всю толщину нельзя, так как несхватившийся раствор будет сплывать, поэтому его наносят на поверхность послойно. На рисунке 6.1 представлен ручной рабочий инструмент для штукатурных работ.

Рисунок 6.1 –   Ручной   инструмент   для производства штукатурных работ:

а – инвентарные  маяки;   б – прочий  инструмент; 1– прижимная   скоба;

2– деревянный   брус;   3– штукатурный   сокол;   4 – лопатка   штукатурная;

5 – ковш;   6 – ковш   штукатурный;   7 – терка;   8 – полутерок;  9 – лузговое   правиле;   10 – усеночное   правило;   11 – правило; 12 – кисть-маковица

Первый слой – обрызг-предназначен для соединения штукатурки с основанием вследствие заполнения пустот отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции.

Второй слой – грунт - служит для выравнивания поверхности и получения требуемой толщины штукатурки. Грунт выполняют более густым раствором. Его можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7,0 мм каждый.

Последний, верхний, слой – накрывку - наносят жидким раствором па мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2,0 мм.

Средняя суммарная толщина всех слоев простой штукатурки -18. улучшенной -20, высококачественной – 25,0 мм.

При накладывании правила длиной 2,0 м на поверхности улучшенной штукатурки допускается не более двух 3-х миллиметровых зазоров, а на поверхности высококачественной штукатурки, выровненной по маякам - не более двух зазоров до 2,0 мм.

Процесс оштукатуривания состоит из подготовки поверхностей (насечка, обивка сеткой или дранкой, провешивание, установка маяков); транспортирования раствора и его составляющих к рабочим местам; нанесения и разравнивания штукатурного намета (обрызг и грунт); устройства декоративных обрамлений (карнизов, наличников и др.); отделки проемов и углов; нанесения и отделки накрывки.

Вспомогательные операции включают подготовку рабочего места, его уборку и др.

Подготовка конструкций к оштукатуриванию.

Подлежащие оштукатуриванию поверхности сначала выравнивают во избежание излишней толщины намета. При отклонениях от вертикали или горизонтали свыше 40,0 мм и значительных неровностях дефектные места до оштукатуривания обтягивают металлической сеткой по гвоздям. Поверхности очищают от грязи и жировых пятен.

Чтобы штукатурный намет хорошо сцеплялся с основанием, бетонные поверхности насекают, обрабатывают пескоструйным аппаратом или обтягивают металлической сеткой, деревянные поверхности обивают драночными щитами, а кирпичные стены кладут «в пустошовку». Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из металлической сетки шириной не менее 20,0 см.

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом и уровнем или промаячивателем (для этой цели удобны лазерные приборы), после чего устанавливают марки из раствора.

Когда нужно получить штукатурку высокого качества, а также при нанесении раствора механизированным способом между марками устраивают маяки, представляющие собой полосы из раствора шириной 4-5 см, определяющие проектное положение отделываемой поверхности. Вместо маяков из раствора можно применять инвентарные металлические маяки, которые устанавливают одновременно с провешиванием без предварительного крепления марок.

Нанесение штукатурного раствора.

Каменные и бетонные поверхности в помещениях оштукатуривают сложными или известковыми растворами, а деревянные и гипсовые – известковыми  растворами. Для помещений с повышенной влажностью (более 60%) применяют растворы с гидравлическими добавками и на пуццолановых цементах.

Перед оштукатуриванием поверхности увлажняют для предотвращения сползания слоя обрызга, который не разравнивают, чтобы он хорошо сцеплялся с накладываемым на него слоем грунта.

Все наносимые слои грунта уплотняют и разравнивают. При толщине накрывочного слоя более 5,0 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами. Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на гипсовом вяжущем наносят только после окончания схватывания раствора» а на известковом вяжущем - после начала побелки предыдущего слоя.

Для механизированного приготовления и нанесения раствора применяют штукатурные установки, включающие растворосмеситель, растворонасос, рас- твороводы и инструменты для подготовки и затирки отделываемых поверхностей.

Растворосмесители служат для приготовления или дополнительного перемешивания раствора. В неподвижном барабане смесительной машины компоненты принудительно перемешиваются лопастями горизонтального вала. Готовый раствор выгружают, опрокинув смесительный барабан или открыв специальный затвор. Объем готового замеса в смесительных машинах - от 30 до 1200 л.

Растворонасосы бывают противоточные и прямоточные. В противоточных диафрагмовых растворонасосах, производительность которых 1-2,5 м3/ч плунжер хорошо защищен от воздействия раствора. В процессе их работы легко регулировать объем подаваемого раствора. Прямоточные безднафрагмовые и винтовые растворонасосы производительностью 1.5-2.5 м3/ч могут перекачивать густые растворы.

Растворонасосы производительностью 3-6 м3/ч подают раствор по горизонтали на расстояние до 200 и по высоте до 40 л/. Их используют для транспортирования раствора. Насосы меньшей производительности подают раствор на 75 и 20 л/, и их применяют для нанесения раствора на поверхности.

При оштукатуривании многоэтажных зданий устанавливают поэтажные растворонасосы. Для нанесения раствора применяют бескомпрессорные и пневматические форсунки.

В пневматической форсунке помещена трубка, по которой подается сжатый воздух. Распыление раствора регулируют, смещая по дайне форсунки эту трубку, фиксируемую прижимным винтом. Количество подаваемого воздуха регулируют крапом.

В бескомпрессорных форсунках распыление раствора достигается преобразованием его прямолинейного движения в винтообразное или проталкиванием через щелевидное отверстие. Для нанесения густых растворов пригодны прямоточные форсунки со щелевой резиновой диафрагмой, дающие струю в виде плоского факела.

В качестве раствороводов используют резиновые шланги или стальные трубы с внутренним диаметром 25, 38 и 75 мм. Стальные трубы применяют в многоэтажных зданиях для вертикальных стояков, устраиваемых по тупиковой или кольцевой схемам.

Тупиковую схему применяют, когда раствор расходуют на одном этаже; кольцевую - при одновременной подаче раствора на несколько этажей через стояк, устанавливаемый сразу на всю высоту здания.

В последнем случае раствор поднимается вверх по напорному стояку и опускается по обратному в приемный бункер растворонасоса. Для разбора раствора на стояке устанавливают тройники с трехходовыми кранами.

Товарный раствор, доставленный в растворовозах, выгружают через сито в приемный бункер станции приема и подачи раствора. В двухшнековом смесителе станции раствор дополнительно перемешивается (с добавлением для пластификации известкового молока) и выдается в растворонасос, подающий его по стальному раствороводу на этажи к штукатурным агрегатам, например СО-48 или СО-57, которыми раствор наносят па поверхности.

При  механизированном нанесении штукатурного намета занято звено из двух человек - оператора и его помощника.

На рисунках 6.2(а, б) и 6.3, 6.4 и 6.5 представлены средства механизации для выполнения штукатурных работ.

а)						        б)

Рисунок 6.2 – Средства механизации для проведения штукатурных работ:

а – растворонасос PFT ZP 3 XL MIX; б – растворонасос  ZP 3 XL

Рисунок 6.3 – Штукатурная станция:

1 – растворомешалка; 2– дозировочный бак; 3 – пульт управления;

4 – компрессор; 5 – растворонасос; 6 – промежуточный бункер; 7 – площадка автоприцепа; 8 – приемный бункер

Рисунок 6.4 – Сопло для нанесения торкрет-штукатурки:

1 – водяной шланг; 2 – вентиль; 3 – патрубок; 4 – корпус; 5 – смесительная камера; 6 – конусный ствол; 7– резиновый вкладыш; 8 – инвентарный шланг.

а)

б)

в)

Рисунок 6.5 – Форсунки для нанесения штукатурного раствора:

а – бескомпрессорная; б, в – пневматические с центральной и кольцевой подачей воздуха; 1 – сменный наконечник; 2 – корпус форсунки

Технология выполнения штукатурных работ вручную.

Вручную раствор наносят только в небольших помещениях (санитарные узлы и др.), набрасывая его кельмой с сокола или ковшом. Во втором случае производительность труда увеличивается в 3-4 раза.

При оштукатуривании по металлической сетке, по реечной перегородке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола.

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием. Для сглаживания намета применяют пол утер к и длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у полутерков срезают фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон обивают кровельной сталью. Ребро малого полутерка скашивают под углом 45° для срезки углов. Широко применяются также затирочиые машинки. Намет на потолках удобнее разравнивать уширенными потолочными полутерками, на которых легче сохранить срезаемый излишний раствор.

Для выравнивания намета срезыванием применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Малки имеют по концам вырезы для направляющих реек или маяков, устанавливаемых вне намета. Углы разравнивают лузговымн и усеночными правилами. На рисунках 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.10 показаны основные виды и правила выполнения работ вручную.

Рисунок 6.6 – Схема провешивания стен отвесом:

1…12 – гвозди; 13– маяк из известкового раствора; 14, 16  – правило;

8

7

6

4

2

2

1

5

5

15 – марки из гипса

Рисунок 6.7 – Разравнивание грунта и разделка углов:

1 – инвентарный маяк; 2 – нанесенный набрызгом раствор; 3 – правило;

4 – оштукатуриваемая поверхность; 5 – лузг; 6 – лузговый полутерок;

7– усенок; 8 – усенковый полутерок

а)						б)

Рисунок 6.8 – Оштукатуривание оконных откосов:

а – верхнего; б –  бокового

а)    	                     б)                               в)                                г)

Рисунок 6.9 – Нанесение штукатурки с сокола (а), шпателем (б) и разравнивание гладилкой (в) и правилом (д)

Рисунок 6.10 – Нанесение штукатурки механизированным

способом и выравнивание правилом

На рисунке 6.11 показаны подмости и вышки для выполнения штукатурных работ.

Рисунок 6.11 – Подмости и вышки для производства штукатурных работ:

а – столик складной двухвысотный; б–универсальные подмости; в – столик-стремянка; г – универсальный столик; д – самоподъемная люлька;

е – передвижная установка

6.2 Решение задач по штукатурным работам

Основные вопросы, которые могут возникнуть у студентов, когда выполняются штукатурные работы: как определить площадь оштукатуриваемой поверхности, трудоемкость и сроки выполнения работ, сумму заработка, а также построение графика за определённый объём работ.

Для этого на первом этапе рассмотрим, как вычислить объемы работ и сумму заработка.

Все задачи дальше в разделе построены на применении поточно-расчлененного метода работ, причем в задачах показывается, каким образом следует в каждом частном случае решать организацию процесса путем применения расчетного метода. Овладение расчетным методом позволит студентам самостоятельно проектировать организацию производства работ поточно-расчлененным методом.

6.2.1 ПРИМЕР: Штукатурим стены и потолок в гараже. Размеры гаража на рисунке 6.12 (длина×ширина×высота) 4,3×3×2,5 м. Ворота размерами (ширина×высота) 2,5×2,2 м.

Определить объем штукатурных работ, объем цемента и песка, если состав улучшенной штукатурки 1:3, объем цемента, песка и гравия для изготовления бетона (1:1:3)  для заливки пола толщиной 5 см., а также сколько заработает рабочий, если стоимость работ за 1 м2  оштукатуренной поверхности 150 рублей или 825 тенге, стоимость бетонного пола за 1 м2  200 рублей или 1100 тенге?

Рисунок 6.12 – Гараж

РЕШЕНИЕ:

1.Найдём площадь боковой поверхности: Sбок.п. = (3+4,3)×2×2,5 = 36,5 м2; Найдём площади потолка – Sп = 3×4,3 =12,9 м2 и ворот – Sв = 2,5–2,2= 5,5 м2; Найдём рабочую площадь: Sраб =  Sбок.п +  Sп – Sв = 36,5+12,9–5,5=43,9 м2.

Подсчитаем заработок: ∑= 43,9×150 = 6585 руб. или 6585×5,5 = 36218 тенге.

Трудоемкость оштукатуривания вручную: нанесении обрызга, грунта и накрывки на стены, согласно ЕНиР на 100 м2 составляет – 10,5+26,5+12,5=49,5 чел.×час.  Объем боковой поверхности гаража равен 36,5 – 5,5=31,0 м2.  Таким образом, трудоемкость оштукатуривания гаража равна: (49,5×31,0):100=13,3 чел.×час  или в днях 13,3:8=1,9 смены или 2,0 дня при работе 2-х штукатуров.

Объем штукатурки определяем следующим образом: при улучшенной штукатурке толщина ее составляет 20 мм или 0,02 м. Объем равен: 31,0 м2×0,02 м =0,62 м3. При этом объем цемента равен 1,0 части от объема песка и составляет 0,62:3=0,21 м3. Соответственно объем песка равен 0,62–0,21=0,41м3.

Площадь пола равна площади потолка и составляет 12,9 м2. Объем бетона будет равен: 12,9×0,05 (толщина бетонного слоя) = 0,645 м3. При этом объем цемента = 0,161 м3, песка = 0,161 м3 и гравия 0,645–(0,161+0,161)=0,645–0,322 =

0,323 м3. Заработная плата равна 12,9×200=2580 рублей или 14190 тенге.

Трудоемкость укладки бетона на пол (ЕНиР – работа: устройство бетонного подстилающего слоя) составит на 100 м2 – 7,5 чел.×час или (7,5×12,9):100=0,97 чел.×час или 0,97:8=0,12 смены при работе 2-х бетонщиков.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Данные для определения объемов работ и трудоемкости

| Вариант | Объект | Размеры |  |  | Стены | Пол | Потолок | Ворота Двери | Окна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | B, м | H, м |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж | 6,0 | 3,5 | 2,2 | кирпич | бетон | бетон | 3,0×2,0 | - |
| 2 | Дача | 9,0 | 4,0 | 2,5 | кирпич | дерево | бетон | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 3 | Баня | 4,2 | 2,8 | 2,2 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 0,4×0,6 |
| 4 | Хозпостройка | 6,0 | 4,5 | 2,2 | бетон | бетон | дерево | 1,0×2,0 | 1,0×1,5 |
| 5 | Дом | 9,0 | 4,5 | 2,5 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 6 | Гараж | 5,5 | 3,8 | 2,2 | бетон | бетон | дерево | 3,0×2,0 | - |
| 7 | Дача | 9,0 | 4,5 | 2,2 | кирпич | дерево | бетон | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 8 | Баня | 4,5 | 2,8 | 2,2 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 0,4×0,6 |
| 9 | Хозпостройка | 6,5 | 5,0 | 2,2 | бетон | бетон | дерево | 1,0×2,0 | 1,0×1,5 |
| 10 | Дом | 9,5 | 5,0 | 2,5 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 11 | Сельский дом | 9,5 | 6,5 | 2,5 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |

6.2.1 ПРИМЕР: Требуется проверить возможность подачи растворонасосом С-211-А известкового раствора на верхний этаж возводимого здания. Раствор подается по трубопроводу и шлангам диаметром d = 50 мм. Консистенция раствора Sl = 8 см осадки конуса. Высота подъема Н=15м. Длина участков по горизонтали: прямых l1=25 м, с закруглениями l2 = 15м, по вертикали раствор подается по металлическим трубам.

РЕШЕНИЕ: Суммарное сопротивление растворопровода ∆р, выраженное в кг/см2 на 1,0  м растворопровода, согласно рекомендациям доктора технических наук Г. Б. Ивянского в общем виде определяется по формуле:

| ∆р = ∆1р×КQ×Кd×Км×Кн×Кп , | (6.1) |
| --- | --- |

где: ∆1р – максимальная величина сопротивления на 1 м горизонтального растворопровода из резиновых шлангов при производительности насоса Q=1,0 м3/час и установившемся равномерном движении при консистенции раствора 7,0 см; ∆1р – для известково песчаного раствора состава 1:3= 0,22; ∆1р = для смешанного раствора 1:1:6 = 0,15; ∆1р = для цементно-песчаного раствора 1:3 = 0,13; КQ = коэффициент, зависящий от производительности насоса Q м3/час; КQ = 0,5 + 0,5√Q; Кd – коэффициент, учитывающий влияние диаметра растворопровода:

| d, мм | 38 | 50 | 62,5 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кd | 1,0 | 0,7 | 0,45 | 0,35 |

Км – коэффициент, зависящий от типа растворопровода: при резиновых шлангах Км = 1,0; при металлических трубах Км=1,8; Кн – коэффициент, зависящий от характера движения раствора: при установившемся равномерном движении Кн = 1,0;  при неустановившемся Кн = 1,5; Кп – коэффициент влияния консистенции раствора: значения Кп следующее:

| Осадка конуса Sl, см | 6 | 7 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кп | 1,28 | 1,0 | 0,86 | 0,6 |

Величина гидравлических сопротивлений при закруглении на 7% выше, чем при прямом растворопроводе.

При перекачивании раствора на высшую отметку добавляются сопротивления, затрачиваемые на преодоление веса раствора в среднем 0,19 - – 0,20 кг/см2 на 1,0 м разности отметок. Для условий настоящей задачи: ∆1р = 0,22; КQ = 0,5 + √3,0 = 1,36; Кd = 0,7; Км = для горизонтального перемещения = 1,0; для вертикального = 1,8; Кн = 1,5; Кп=0,86.

Тогда сопротивления растворопроводов движению по горизонтали нa прямых участках будут равны. ∆р1 = (0,22×1,36×0,7×1,0×1,5×0,86)×25 = 0,261×25 = 6,52 кг/см2; то же на закруглениях: ∆р2 = 0,261×1,07×15 = 4,19 кг/см2; то же при движении по вертикали: ∆р3 = (0,22×1,36×0,7×1,8×1,5×0,86×15) + (0,20×15) = 7,04 кг/см2;

Общее сопротивление движению раствора по растворопроводе составит: ∆ = 6,52 + 4,19 + 7,04 = 18,35 кг/см2.

Согласно источнику [6] растворонасос С-211-А имеет предельное рабочее давление 15 кг/см2. Таким образом, рабочее давление растворонасоса С-211-А для подачи раствора на верхний этаж недостаточно. Следует либо применить другой тип насоса или поставить на каком-либо этаже добавочный растворонасос С-211-А.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Данные для подбора растворонасоса

| Вариант | р, м3/час | d, мм | Sl, см | Н, м | l1, м | l2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 62,5 | 10 | 14 | 20 | 10 |
| 2 | 6 | 75 | 8 | 12 | 30 | 15 |
| 3 | 3 | 50 | 7 | 10 | 20 | 12 |
| 4 | 3 | 62,5 | 6 | 14 | 15 | 10 |
| 5 | 2 | 38 | 10 | 8 | 30 | 8 |
| 6 | 3 | 50 | 8 | 10 | 20 | 10 |
| 7 | 6 | 75 | 7 | 12 | 30 | 15 |
| 8 | 3 | 50 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| 9 | 2 | 38 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 10 | 6 | 75 | 7 | 12 | 30 | 8 |
| 11 | 2 | 38 | 8 | 10 | 20 | 10 |

6.2.2 ПРИМЕР: Требуется подобрать машины для выполнения внутренних штукатурных работ при строительстве жилого дома, исходя из принципов комплексной механизации этих работ.

При подборе комплекса машин исходят из полного использования растворонасоса производительностью р=3м3/час, работающего на подаче раствора от растворного узла в бункеры, установленные на этажах строящегося дома.

При выполнении внутренних штукатурных работ механизируются следующие процессы:

- приготовление раствора на передвижной растворомешалке (можно привозить его с растворного завода);

- пневматическая подача сухого гипса по этажам в поэтажные бункеры пневматической установкой;	i

- подача раствора в поэтажные бункеры растворонасосом;

- подача раствора в пределах этажа к соплу малыми поэтажными растворонасосами;

- поэтажная пневматическая подача гипса к соплу, воздухонагревателем-дозатором.

При подборе механизмов пользуемся данными источника [6].

Схемы подачи раствора и пневматическая подача гипса изображены на рисунках 6.12 и 6.13. Механизируется нанесение обрызга и грунта на оштукатуриваемые поверхности.

Имеется ряд различных механизмов и приспособлений для нанесения накрывочного слоя, но обычно накрывочный слой наносится вручную ковшами или же намазыванием, полутерками. Разравнивание слоев и затирку поверхности обычно производят вручную.

РЕШЕНИЕ: 1. Для подачи раствора на этажи, по заданию применяем растворонасос с технической производительностью 3,0 м3/час (растворонасос С-263 с дальностью подачи по горизонтали 100 м или по вертикали — 35 м).

Эксплуатационная производительность этого растворонасоса по ЕНиР, составляет 1,0:0,6 = 1,67 м3/час.

2.Чтобы полнее использовать мощность растворонасоса принимаем передвижную растворомешалку с емкостью загруженного барабана 150 л – С-220 или С-210-A производительностью 3,0 м3/час.

3.Организация подачи раствора в пределах этажа к соплам.

Для подачи раствора в пределах этажа применяют малые растворонасосы. Можно применить растворонасосы С-251 или МГЖС производительностью 1,0 м3/час – 3 шт.; возможно также применить растворонасосы БД-8 производительностью 1,5–1,8 м3/час — 2 шт.

4.Пневматическая подача гипса по этажам. Добавка гипса  производится в растворы, применяемые для оштукатуривания деревянных поверхностей.

Рисунок 6.12  –  Схема подачи раствора в поэтажные бункеры по инвентарному растворопроводу:

1 – инвентарный растворопровод диаметром 3//; 2 – шланг диаметром 3//;

3 – поэтажный бункер емкостью 1,0 м3; 4 – заглушка; 5 – стыковое соединение труб; 6 – кран трехходовой; 7 – поэтажный растворонасос производительностью до 1,5 м3/час; 8 – сопло штукатурное; 9, 10 – шланги диаметром 11///12//; 11 – растворонасос производительностью 3-6 м3/час.

Гипс применяется в количестве около 30% от объема раствора.

По заданию площадь деревянных поверхностей составляет 25% от общей оштукатуриваемой площади. Тогда требуемая часовая подача гипса составит 3,0×0,3×0,25 = 0,23 м3, или 0,23×1000 = 230 кг (объемный вес гипса — 1000 кг/м3). С учетом потребности гипса для накрывочного слоя часовая потребность в гипсе составит около 300 кг. Из штукатурных агрегатов имеется пневматическая установка треста «Строймехмонтаж» производительностью 1,0 т/час. Применяем эту установку, хотя производительность ее будет использована только на 24%, однако установок с меньшей производительностью не имеется.

Рисунок 6.13 – Схема пневматического транспорта пылевидных вяжущих материалов по этажам многоэтажного здания:

1 – приемный бункер - циклон; 2 – стояк для раздачи гипса по этажам; 3 – поэтажный бункер для гипса; 4 – металлический стояк для подачи алебастра - воздушной смеси в приемный бункер - циклон; 5 – маслоотделитель; 6 – винтовой питатель

5.Поэтажная подача гипса к соплу. Добавлять гипс в раствор можно двумя способами – введением гипса при изготовлении раствора или производить пневматическую подачу гипса к соплу. В первом случае необходимо вводить в раствор замедлители схватывания гипса. Во втором случае смешение раствора с гипсом происходит в момент вылета струи из сопла. Если принять второй способ, то на каждом этаже необходимо поставить дозатор подачи гипса. Требуемая производительность определяется и  равна230:60 = 4,0 л/мин. Такой производительности удовлетворяют дозаторы типа ДТС-1 и ДТК-2-ЦНИЛ-3; дозаторов – 3 шт.

6.Подбор компрессоров. Сжатый воздух расходуется на следующие цели:

- на пневматическую подачу гипса на этажи 3 м3/мин;

- на подачу гипса к соплам 1×3 = 3 м3/мин.

Общий расход воздуха – составит 3 + 3 = 6 м3/мин;

Такой расход воздуха могут обеспечить передвижные компрессорные станции ПКС-3,5 м или ПР-6 м (см. Приложение Т4).

Для приготовления раствора и подачи его на этажи, возможно, применить передвижную растворосмесительную установку С-285В непрерывного действия.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Данные для расчета растворосмесительной установки.

| Вариант | Количество этажей в здании | р, м3/мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1,5 |
| 2 | 3 | 2,0 |
| 3 | 4 | 5,0 |
| 4 | 5 | 6,0 |
| 5 | 4 | 5,0 |
| 6 | 3 | 2,0 |
| 7 | 4 | 5,0 |
| 8 | 5 | 6,0 |
| 9 | 3 | 2,0 |
| 10 | 4 | 5,0 |
| 11 | 4 | 5,0 |

6.2.3 ПРИМЕР: Требуется запроектировать организацию внутренних штукатурных работ при постройке школы с кирпичными стенами. При этом необходимо:

1) установить последовательность выполнения основных операций;

2) определить число и состав звеньев комплексной бригады;

- составить график производства работ;

- определить общий фронт работ, который занимает бригада штукатуров во время работы на здании.

Условия для решения задачи следующие:

- строящийся дом имеет 4 этажа и состоит из четырех секций;

- работы должны быть организованы по поточно-расчлененному способу организации работ;

- при определении числа рабочих не следует учитывать мотористов, а также рабочих по оштукатуриванию малых помещений и перевозке материалов;

- заданный общий срок на выполнение работ = 2 месяца.

Объемы работ на здании:

- площадь вертикальных поверхностей Sа = 9712 м2, из них перегородок из гипсоалебастровых плит 3040 м2; каменных = 6672 м2;

- площадь потолков Sб = 2929 м2;

- длина откосов оконных и дверных проемов шириной 20 см Sг = 781 м.

Устройство падуг на потолках и заглушин в оконных проемах проектом не предусмотрено.

По температурно-влажностным условиям последующие слои грунта, возможно наносить не ранее, чем через 2 часа после нанесения предыдущего слоя.

РЕШЕНИЕ: 1. При поточно-расчлененном способе организации производства работ весь комплексный процесс разделяется на группы операций, выполняемые специализированными звеньями в следующей последовательности:

- провешивание стен и установка на них маяков – звена № 1 и № 2;

- нанесение обрызга и грунта на нижнюю часть стены с разравниванием нанесенных слоев намета и первичной обработкой лузг и усенков – звено № 2;

- установка подмостей – звено № 3;

- провешивание поверхности потолков и установка на них марок или маяков – звено № 1;

- нанесение обрызга и грунта на потолки и верхнюю часть стен, разравнивание нанесенных слоев намета с первичной обработкой лузг и усенков – звено № 2;

- нанесение отделочного слоя (накрывки) на потолки и его затирка; отделка лузг и усенков; оштукатуривание оконных и дверных откосов (верхней части) – звено № 4;

- разборка подмостей – звено № 3;

- накрывка и затирка нижней части стен, отделка лузг и усенков; оштукатуривание оконных и дверных откосов – звено № 4.

2. Общий темп работ определяется производительностью растворонасоса, работающего на нанесении обрызга и грунта на стены (звено № 3). Согласно ЕНиР, на растворонасосе производительностью 1,0 м3/час общая продолжительность работы одного машиниста составит: 4,5×(9712 + 2928):100 = 569 час или 569:8 = 71,125 рабочих дней. Округляем 71 дней.

Следовательно, при заданном сроке 40 рабочих дней необходимо организовать параллельную работу двух комплексных бригад, обеспеченных двумя растворонасосами, которые должны закончить работу за 71:2 = 35,5 дней или работая с перевыполнением норм выполнят работу за 35 смен.

Сменная производительность каждой бригады штукатуров должна быть равна (9712 + 2928):(2×35) = 180,6 м2 в смену.

Принимаем, что весь фронт работ для каждой бригады (1/2 здания) разбит на 20 захваток, причем каждая захватка разбита по высоте на 2 яруса (таким образом, имеется всего 40 захватко-ярусов).

3. Исходя из установленного выше темпа работ, определяем состав каждого специализированного звена.

1) Звено № 1. Выполняемые операции – подготовка поверхности. Общая трудоемкость работ:

- на прибивке драночных щитов, на деревянные вертикальные поверхности 3040:2=1520 м. Для выполнения работы требуется штукатуров 0,195×1520 = 296,4 чел.×час. (ЕНиР Е8-1-1);

- на прибивке сеточных полос в местах сопряжений  деревянных поверхностей с кирпичными стенами 336:2 = 168 м, требуется штукатуров 0,13×168 = 21,84 чел. ×час.

Итого для подготовки поверхностей требуется штукатуров 296,4 +21,84 = 318,24 чел.×час или 293,8:8=39,78 или 40 чел.×смен или 40 дней. Для выполнения этой работы достаточно 1 штукатура 2-го разряда.

2) Заготовка драночных щитов – штукатуров чел.×час, 0,11×1520=167,2 или чел.×смен 20,9 или на все здание 20,9×2 = 41,8 чел.×смен или 42 дня.

Таким образом, 1 штукатур, начав эту работу на 2 дня раньше первого звена, обеспечит потребность в драночных щитах обеих комплексных бригад.

3) Звено № 2. Выполняемые операции: провешивание поверхностей и установка на них маяков. Площадь вертикальных поверхностей равна 9712:2=4856 м2. Площадь потолков 2928:2=1464 м2. Для выполнения этой работы требуется штукатуров (0,1×4856) + (0,12×1464) = 664,2 чел.×час или 83,025 чел.×смен. Число рабочих в звене – 83,025:40=2,075 чел. или 2 чел, в том числе 4-го разряда – 1 чел; 3-го разряда – 1 чел.

4) Звено № 3. Выполняемые работы – нанесение обрызга и грунта с разравниванием слоев грунта и первичной обработкой лузг и усенков. Площадь вертикальных поверхностей – 4856 м2; потолков 1464 м2. Штукатуров требуется (0,21×4856)+(0.27×1464)=1415 чел.×час или 176,88  чел.×смен. Число рабочих в звене 176,88:40=4,4 чел. Желательно принять 5 человек, в том числе 4-го разряда – 2 чел; 3-го разряда – 2 чел; 2-го разряда – 1 чел.

5) Звено № 4 производит установку и разборку подмостей для оштукатуривания потолков площадью 2928 м2. Требуется плотников 0,23 × 2928 = 673 чел.×час или 84,125 чел.×смен. Число рабочих в звене 84,125:40=2,103 или 2 человека 2-го разряда. работающих с перевыполнением норм на 5 %.

6) Звено № 5. Выполняемая работа:

- нанесение отделочного слоя и его затирка; отделка лузг и усенков: стен и перегородок – 4856 м2; потолков – 1464 м2. Требуется штукатуров (0,39×4856)+(0,48×1464)=2583 чел.×час или 322,87 чел.×смен;

- оштукатуривание откосов 781×0,20 = 156 м2. Требуется штукатуров 1,6 × 156 = 250 чел.×час или 31,25 чел.×смен. Итого штукатуров 322,87 + 31,25 = 354,12 чел.×смен. Рабочих в звене 354,12:40=8,853 или 9 чел. (5 разр. –  9 чел.).

График производства работ (для половины здания) приведен на рисунке 6.14. Трудоемкость работ на потолках и верхней части стен, а также на нижней части стен приблизительно одинакова.

Общая продолжительность работ по графику составляет 48 рабочих дня, что удовлетворяет заданию.

Приведенный в задаче порядок производства штукатурных работ обусловливается тем, что при высоте помещений более 3 м штукатур-оператор не может без подмостей нанести намет на потолок.

При оштукатуривании жилых домов с высотой этажа 2,5–2,80 м эта возможность представляется, но последовательность операций будет иная, а именно:

                - Провешивание поверхности потолка и стен с установкой маяков с передвижением подмостей (столиков или стремянок) – звено № 1;

                - Нанесение обрызга и  грунта на потолок и стены, разравнивание их – звено № 2;

                - Установка подмостей – звено № 3;

Рисунок 6.14 – График производства штукатурных работ

                - Нанесение отделочного слоя (накрывки) на потолки и затирка; отделка лузг и усенков; оштукатуривание оконных и дверных откосов (верхней части) – звено № 4;

                - Разборка подмостей – звено № 3;

                - Накрывка и затирка нижней части стен; отделка лузг и усенков; оштукатуривание оконных и дверных откосов – звено № 4.

Подбор состава звеньев производится таким же образом, как это описано выше.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Данные для выбора растворосмесительной установки.

| Вариант | Z, месяцев | а, м2 | б, м2 | в, м | г, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1,5 | 8420 | 2850 | 346 | 654 |
| 2 | 2,0 | 11120 | 3530 | 430 | 980 |
| 3 | 2,5 | 12100 | 4300 | 281 | 850 |
| 4 | 2,5 | 13450 | 4200 | 445 | 1030 |
| 5 | 2,5 | 14200 | 4500 | 380 | 750 |
| 6 | 2,0 | 12000 | 3600 | 425 | 550 |
| 7 | 1,5 | 9856 | 2600 | 350 | 640 |
| 8 | 2,5 | 13000 | 4350 | 445 | 1030 |
| 9 | 2,5 | 12500 | 4200 | 380 | 750 |
| 10 | 2,0 | 18300 | 3900 | 425 | 550 |
| 11 | 1,5 | 10300 | 2950 | 355 | 630 |

6.2.4 ПРИМЕР: Требуется запроектировать организацию облицовки стен сухой штукатуркой поточно-расчлененным методом. Для решения задачи необходимо:

- определить число и состав специализированных звеньев комплексной бригады;

- определить число захваток и фронт работ, занимаемый бригадой;

- составить график производства работ.

Общий срок выполнения работ 40-45 рабочих дней.

Объемы работ:

- облицовка стен листами сухой штукатурки 10110 м2;

- облицовка оконных откосов шириной 25 см  составляет 750 м;

- расход гипсового раствора на 1 м2 около 0,01 м3.

Пооперационные нормы для организации процесса на 1 м2:

- провешивание поверхностей и установка маяков чел.×час – 0,10;

- приклеивание листов чел.×час – 0,16;

- заготовка листов  чел.×час – 0,05;

Итого: чел.×час – 0,31

При решении задачи, возможно, принимать перевыполнение норм отдельными звеньями до 25%.

РЕШЕНИЕ: 1. При поточно-расчлененном методе производства работ комплексная бригада формируется из следующих звеньев:

- звено № 1 – механизированное приготовление гипсоопилочной мастики;

- звено № 2 – провешивание и разбивка поверхностей, устройства ленточных маяков и маячных марок;

- звено № 3 – нарезка листов по размеру с разметкой;

- звено № 4 – облицовка откосов;

- звено № 5 – набрасывание клеящих марок («лепков»), установка и выравнивание листов;

- звено № 6 – подмазка гипсовой мастикой кромок листов  и заделка швов.

Задаемся шагом потока К=1 дню и продолжительностью работы каждого звена – 40 дней. Отсюда число захваток №-40.

Число последовательно работающих звеньев n=6. Тогда общий срок по формуле потока: Т=(n + N – 1)×К = (6+40 – 1)×1 = 45 дней.

2.Определяем трудоемкость работ и состав каждого звена (предварительный расчет).

Звено № 1 – механизированное приготовление гипсоопилочной мастики. Требуемый объем мастики: W=(10100 + 750×0,25)×0,1 = 102 м3. При растворомешалке емкостью 40 л [16] требуемое количество машино-часов равно (2,6×102) = 275,4 маш.×час или 275,4:8 = 34,0 маш.×смен. Число растворомешалок – 1.

Ввиду явной незагруженности растворомешалки машинисту необходимо поручать одновременно какую-либо другую работу.

Звено № 2 – провешивание поверхностей, установка маяков, и маячных марок. Площадь поверхностей 10110 м2. Требуется штукатуров для выполнения этих операций (0,1×10110) =1011 чел.×час или 126 чел.×смен. Число рабочих в звене 126:34=3,6 чел. Принимаем звено из 3 человек. Звено должно работать с перевыполнением норм на 20%.

Звено № 3 – нарезка листов по размеру. Площадь листов 10110 + 750×0,25 = 10298 м2.

Требуется штукатуров 0,05×10298 = 515 чел.×час или 64 чел.×смен. При общем сроке 40 рабочих дней можно организовать звено из двух человек 3-го разряда, которые окончат свою работу за 64:2=32 рабочих дня.

Звено № 4 – облицовка оконных и дверных откосов. Площадь откосов равна 750×0,25=188 м2.Требуется штукатуров (1,3 – 0,05)×188 = 235 чел.×час или 29 чел.×смен. Число рабочих в звене 29:40=0.7 или 1,0 чел. Штукатур будет работать с недогрузкой на 27%, поэтому его необходимо привлекать к другим видам работ (подготовительным).

Звено № 5 – набрасывание клеящих марок («лепков»), установка и выравнивание листов. Объем работ 10110 м2. Требуется штукатуров 0,16×10110=1618 чел.×час или 202 чел.×смен. Число рабочих в звене 202:40=5 чел. (из них 4-го разр. – 2, 3-го разр. – 3). При этом штукатуры должны перевыполнять нормы на 1.5%.

Звено № 6 – подмазка гипсовой мастикой и заделка швов. Объем работ

10298 м2. Требуется штукатуров 0,04×10298 = 412 чел.×час или 52 чел.×смен.

Число рабочих в звене 52:40=1,3  или 2 рабочих.

Один рабочий должен бы работать с перевыполнением норм на 46%, чего по условиям задания планировать нельзя. При звене из двух рабочих они работали бы с недогрузкой на 26%. Это вынуждает изменить предположенный состав звеньев.

3. Корректировка сроков и состава звеньев.

Как видно из сделанного расчета, общая численность бригады (не считая машиниста) составит 13 человек.

Из специализированных звеньев звено № 3 закончит свою работу на 8 дней раньше срока. Звено № 4, точнее 1 человек, будет работать с недогрузкой на 27%, а звено № 6 в составе 2 человек – с недогрузкой на 26%. Средняя загрузка бригады удовлетворительная (среднее по бригаде планируемое перевыполнение норм 4%).

Недогруженные звенья комплексной бригады в свободное время должны помогать другим звеньям или заниматься вспомогательной работой.

Более рационально загрузить рабочих можно при сокращении срока работы каждого звена до 30 рабочих дней и соответственного увеличения числа рабочих. Общая продолжительность работы по основной формуле потока будет равна: Т=(n + N – 1)×К = (6+30 – 1)×1 = 35 дней.

При этом численность рабочих будет следующая:

в звене № 2 – 126:30 = 4,2 или 4 чел.; работа перевыполнением норм на 5%;

в звене № 3 – 64:30 = 2,1 или 2 чел.; работа перевыполнением норм на 5%;

в звене № 4 – 29:30 = 0,97 или 1 чел.; работа с нормальной загрузкой;

в звене № 5 – 202:30 = 6,7 или 7 чел.; работа с недозагрузкой;

в звене № 6 – 52:30 = 1,7 или 2 чел.; работа с недозагрузкой;

При этом общая численность комплексной бригады (без машиниста) составит 4+2+1+7+2= 16 человек. Незначительная недозагруженность рабочих пятого и шестого звеньев позволит им помогать звеньям №2 и №3.

Учитывая эти соображения, принимаем второй вариант состава звеньев.

Принимая шаг потока равным одному дню, получаем, что величина одной захватки равна 10110:30 = 337 м2. При реальной разбивке эта величина округляется с таким расчетом, чтобы в захватку входило целое число комнат.

График работ изображен на рисунке 6.15. Общий фронт работ, занимаемый бригадой, равен 337×4 =1400 м2 (звенья № 1 и № 3 работают вне общего фронта работ).

Примечание: Машинисту растворомешалки необходимо работать с перевыполнением плана на 5%.

Рисунок 6.15 – График производства работ по облицовке поверхности листами сухой штукатурки

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Данные для выбора растворосмесительной установки.

| Вариант | Z, дни | Облицовка стен, м2 | Облицовка карнизов, м | Облицовка оконных откосов, м | Облицовка потолка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 60 | 8420 | 2850 | 346 | 654 |
| 2 | 55 | 11120 | 3530 | 430 | 980 |
| 3 | 50 | 12100 | 4300 | 281 | 850 |
| 4 | 45 | 13450 | 4200 | 445 | 1030 |
| 5 | 43 | 14200 | 4500 | 380 | - |
| 6 | 43 | 12000 | 3600 | 425 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 53 | 9856 | 2600 | 350 | 640 |
| 8 | 58 | 13000 | 4350 | 445 | 1030 |
| 9 | 49 | 12500 | 4200 | 380 | 750 |
| 10 | 47 | 18300 | 3900 | 425 | 550 |
| 11 | 56 | 10300 | 2950 | 355 | 630 |

6.3 Общие положения по малярным работам

В зависимости от назначения зданий устанавливают категорию окрасочных работ. Существуют три вида окраски с точки зрения качества: простая, улучшенная и высококачественная. Разница между ними определяется тем, насколько качественно подготавливается поверхность стены или потолка для окраски, а также качеством приготовления и нанесения на поверхность красящих составов. Категорию отделки назначают в зависимости от требований, предъявляемых к отделке. Все красящие составы наносят на поверхность тонким и ровным слоем так, чтобы не было видно следов кисти и вся поверхность была окрашена равномерно без подтеков.

Категории окраски:

- простую окраску применяют при отделке поверхностей подсобных и временных строений, складских и прочих второстепенных сооружений;

- улучшенную окраску используют при отделке жилых, общественных, учебных и бытовых помещений с постоянным пребыванием людей;

- высококачественную окраску применяют при отделке театров, клубов, вокзалов, дворцов культуры и подобных им зданий общественного назначения.

Чем выше требования к качеству отделки зданий, тем больше операций приходится выполнять при подготовке поверхностей под окраску.

Окраску подразделяют на внутреннюю и наружную. К наружной окраске предъявляют более высокие требования с точки зрения атмосферо- и морозостойкости окрашенных фасадов, ограждающих конструкций лоджий и балконов.

Окрашиваемую поверхность можно получать гладкой и шероховатой, последняя называется окраской «под шагрень» и применима при окраске потолков, стен лестничных клеток и фасадов зданий. В зависимости от интенсивности блеска окрашиваемые поверхности подразделяют на глянцевые и матовые. При декоративно-художественной отделке поверхности стен можно окрашивать под ценные породы дерева или дорогие ткани.

Окраска поверхностей водными составами.

Водные составы включают известковые, клеевые, силикатные и казеиновые краски. Известковые составы применяют при окраске фасадов по штукатурке и камню, бетонных поверхностей, а также оштукатуренных помещений с повышенной влажностью — для санитарных узлов и подвалов, но только без постоянного пребывания людей.

Водный состав для окраски потолков называют побелкой. В состав побелки входят мел просеянный (150 г), синька (6 г), клей столярный (15 г) и вода (5 л). Составляющие материалы тщательно перемешивают, в полученный раствор вводят столярный клей жидкой консистенции. Синька (ультрамарин) необходима для придания покрытию необходимой белизны (голубизны) и нейтрализации желтизны, исходящей от мела.

Клеевые составы нашли применение для внутренних окрасок по оштукатуренным или покрытым листами сухой штукатурки поверхностям.

Силикатная окраска применима по штукатурке, бетону, кирпичу и деревянным поверхностям. Силикатные составы представляют собой смесь щелочеустойчивых минеральных пигментов и жидкого калиевого растворимого стекла с водой; они обладают хорошими огнезащитными свойствами, мало загрязняются и хорошо моются водой с мылом. Кроме этого силикатные неорганические краски предназначены для окраски старых поверхностей по бетону, известковой и известково-цементной штукатурке, кладки из силикатного кирпича. Она хорошо ложится на поверхности, ранее окрашенные известковой, известково-цементной, цементной и силикатной краской.

Известково-цементная краска готовится на смеси белого цемента и гашеной извести. В ее состав входят заполнитель и пигменты. Неорганическая основа вяжущих позволяет окрасочному слою хорошо пропускать выделяющуюся внутри здания влагу. Она предназначена не только для окраски внутренних и наружных поверхностей зданий, но и для защиты и окраски новых и старых поверхностей кладки из глиняного кирпича и известково-цементной штукатурки.

Казеиновую окраску используют для фасадов и внутренних сухих оштукатуренных и кирпичных поверхностей. Окраска подобна клеевой, но адгезия выше, а отслаиваемость намного ниже, чем у клеевых составов.

Окраска поверхностей масляными составами

Неводные составы включают лаковые, эмалевые и масляные составы.

Краска – суспензия тонкомолотого пигмента с наполнителем в олифе, лаке, эмульсии, латексе. При высыхании происходит испарение летучих компонентов и образование пленочного покрытия. К строительным неводным краскам относят масляные и эмалевые. Масляные краски выпускают густотертыми (пастообразными) и жидкими (готовыми к применению). Эмалевые краски приготовляют из пигментов, перетертых с различными лаками.

Лак – раствор вещества, способного после испарения растворителя образовывать на поверхности прозрачное однородное покрытие. Лаки придают поверхностям декоративный вид и одновременно образуют прочное защитное покрытие. Большинство выпускаемых лаков бесцветны, но применяют также лаки с красящими пигментами и черные (на основе нефтяных битумов и каменноугольных дегтей).

Эмаль – суспензия пигмента в лаке, образующая после высыхания непрозрачную, твердую, защитную, декоративную пленку с определенной фактурой. Эмали подразделяют па масляные, алкидные, эпоксидные и др. Эпоксидные эмали наиболее часто применяют для окраски металлических поверхностей.

Масляную окраску применяют в жилых, общественных зданиях, магазинах, кафе, столовых. Приготовление составов производят смешиванием пигментов с олифой, для ускорения высыхания в наносимое покрытие добавляют сиккативы (но только не для верхнего слоя). Для приготовления масляных красок применяют густотертые белые или цветные пигменты, растворенные на натуральной олифе или на олифе оксоль. Масляные составы позволяют создавать не только декоративную отделку поверхностей, но и предохранять их от увлажнения или коррозии.

Окраска поверхностей синтетическими составами

Синтетические малярные составы приготовляют на смолах (перхлор- виниловой, кремнийорганической и др.). Затворенные на них краски могут быть водными и на растворителях.

Водные синтетические краски используют для внутренней отделки зданий и сооружений, а краски на органических растворителях — для наружной отделки. Перхлорвиниловая смола, растворенная в органических растворителях с добавлением пигментов и наполнителей, нашла широкое применение при производстве отделочных наружных работ в зимних условиях.

Водно-дисперсионная краска представляет собой водный раствор полимеров, пигмент, наполнители на основе мела, каолина, кремнезема, талька и слюды. Для придания краскам специальных свойств в них добавляют эмульгаторы, дисперигаторы (размельчители) и другие химические вещества. В отличие от клеевых составов водно-дисперсионные краски устойчивы к мытью и протирке их водой.

Поливинилацетатные водно-дисперсионные краски готовят на поли- винилацетатной эмульсии и пигменте с добавлением стабилизатора и пластификаторов. Краски предназначены для внутренней отделю! зданий по штукатурке, асбестоцементным листам, бетону, дереву, гипсовым и гипсолитовым поверхностям. По металлу окрасочные составы можно наносить после предварительной огрунтовки поверхности масляным или лаковым составом- Быстрое высыхание краски определяется временем испарения из нее воды, которая составляет в краске приблизительно 40%.

Отделка фасадов

Отделка фасадов включает разнообразные поверхности, свойства этих поверхностей имеют решающее значение при выборе краски. Также необходимо учитывать жесткие условия эксплуатации, воздействие солей, перепад температур от +40 °С до -40 °С. С особой осторожностью необходимо относиться к окраске зданий старой постройки, в которых множество неоднократно нанесенных слоев краски препятствует доступу влаги к слою штукатурки. В результате влага остается между слоем штукатурки и пленкой краски, что приводит одновременно к ослаблению штукатурки и ухудшению свойств пленки краски: отслоению или образованию трещин на морозе зимой. Поэтому необходимо полностью удалить старую краску перед новой окраской поверхностей и использовать системы, открытые для проникновения водяных паров.

Для неорганической основы (необработанной, ранее окрашенной силикатными или цементными красками) наилучшим выбором является применение силикатной краски, которая к тому же является наиболее современной и эффективной для покрытия фасадов. Сразу после нанесения краски на поверхность начинается химическая реакция, краска глубоко проникает в минеральную основу, при этом несколько изменяя цвет камня. После высыхания краски на поверхности не образуется пленки, что обеспечивает отличные результаты по проницаемости водяных паров. Силикатные краски можно наносить на неотделанные бетонные поверхности, поверхности с известковым (меловым) покрытием, не допускается на покрытия масляные, алкидные и латексные. При необходимости предварительного выравнивания поверхности применяют силикатную грунтовку.

Для органической основы может быть рекомендована эмульсионная силиконовая краска, которая относительно открыта в процессе эксплуатации для диффузии. Составным элементом таких акрилово-латексных красок является силоксан, который, являясь связующим краски, значительно улучшает ее характеристики по проницаемости покрытия для водных паров, усиливает стойкость покрытия к воздействию воды и грязи. Краска обладает односторонней влагопроницаемостью, позволяет зданию «дышать», предохраняет поверхность от разрушения. Грунтовка для обработки новых поверхностей также должна быть на основе силоксана.

Нередко на поверхности бетона происходит выделение солей. Соли выносятся вместе с влагой и проявляются на поверхности бетона в виде белых пятен или налета после окраски. Наличие солей свидетельствует о движении влаги и налет может образоваться вновь, если причины его появления не будут устранены. Это движение влаги также может привести к отслоению краски. Кроме этого проникновение влаги в бетон приводит к образованию трещин из-за замерзания и расширения воды в зимнее время и появлению пятен ржавчины на арматурной стали. Для таких конструкций рекомендуются специальные фасадные краски на акрилово-латексной основе.

Перед окраской кирпичных стен необходимо оценить влажность фасада, особенно в зоне оконных переплетов. Важно проверить швы кладки, а при необходимости отдельные швы зачистить и отремонтировать для предотвращения проникновения влаги. Краска должна быть высокостойкой по отношению к щелочам. Для кирпичных стен можно рекомендовать фасадную силикатную краску или краску на основе силоксана.

Для деревянных фасадов в состав краски должны входить компоненты для защиты древесины от плесени, синевы и грибка. Грунтовкой с такими же компонентами конструкции должны быть обязательно обработаны. Для отделочного слоя нужно применять фасадную акрилово-латексную краску, изготовленную специально для деревянных и металлических поверхностей. Тщательная подготовка фасадов, их огрунтовка и окраска могут обеспечить эксплуатацию фасада в течение 7...10 лет.

Нанесение окрасочных составов на поверхность.

Для нанесения окрасочных составов используют кисти различных размеров и форм, валики с меховым или поролоновым чехлом, ручные и электрокраскопульты с удочками, компрессорные окрасочные агрегаты с пистолетами-распылителями (рисунок 6.16). Краскопультами можно распылять только невязкие водные красочные составы. Компрессорные окрасочные агрегаты применяют для нанесения красочных составов любой консистенции и вязкости.

Рисунок 6.16 – Инструменты и механизмы для малярных работ:

а – ручные инструменты; б – окрасочный валик; в – вискозиметр; г – агрегат для нанесения шпатлевки; д – шлифовальные машины; 1 – скребки;

2 – держатель для лещади; 3 –  макловица, 4 – ручник; 5 – флейц; 6 – кисть для окраски радиаторов; 7– шпатели; 8 – компрессор; 9– пневмонагнетательный аппарат, 10 – форсунка для нанесения шпатлевки; 11– шлифовка на длинной ручке; 12 – шлифовальная электрическая машинка; 13 – то же, пневматическая

Ручной инструмент. Кисти применяют для окраски при небольших объемах работ и в труднодоступных местах, в частности для окраски рам (рисунок 6.17). В этом случае полезно пользоваться куском картона для защиты стекла от загрязнения краской. Применение валиков повышает производительность труда и способствует более высокому качеству работ. Окраску отдельных деталей, в том числе сложного очертания (столярные изделия, радиаторы) производят различными профильными кистями и валиками.

Качество сцепления краски с основанием будет выше, если каждый слой наносить в три приема (рисунок 6.18). Это в большей степени касается дверей, подоконников, откосов. Краску наносят на отдельный участок окрашиваемой поверхности и растирают. При втором приеме краску заглаживают на поверхности горизонтальными движениями ручника или флейца, третий прием заключается в продольном (вдоль волокон) втирании краски в окрашиваемую поверхность.

| Рисунок 6.17 – Защита стекла при окраске кистью | Рисунок 6.18 – Нанесение краски на поверхность: 1– грубое нанесение краски; 2— поперечное растирание краски на поверхности; 3— окончательное заглаживание окрасочного слоя |
| --- | --- |

Краскораспылители и краскопульты.

На больших площадях водные окрасочные составы целесообразно наносить с помощью краскораспылителей (рисунок 6.19) и краскопультов. Краскораспылитель включает съемный бачок с нижним креплением, в который заходит трубка для подачи краски. Сжатый воздух поступает одновременно в бачок и распылительную головку. При нажатии курка краска под давлением поступает из бачка к распылительной головке, в который сжатый воздух увлекает и распыляет красочный состав.

Принцип работы краскопульта: под действием сжатого воздуха краска по резиновому шлангу поступает в удочку и при выходе из нее раздробляется, благодаря чему равномерно распыляется на окрашиваемой поверхности.

Нанесение составов практически любой вязкости осуществляют компрессорными окрасочными установками. Основой установки является красконагнетательный бачок — герметично закрытый сосуд с малярным составом, в котором за счет подачи в него сжатого воздуха создается повышенное давление. Если бачок с пистолетом-распылителем объединены, то созданного давления достаточно и для распыления малярного состава.

В более стационарных установках сжатый воздух от компрессора подают по первому шлангу в красконагнетательный бачок с краской, под действием давления воздуха краска начинает поступать к пистолету-распылителю, куда по второму шлангу поступает воздух от компрессора. За счет этих двух давлений малярный состав распыляется и в таком виде наносится на поверхность. Струю краски направляют перпендикулярно поверхности с расстояния 0,2...0,3 м.

Рисунок 6.19 – Пневматический ручной краскораспылитель:

1 – съемный бачок; 2 – трубка для подачи краски; 3 – распылительная головка; 4 – игла; 5 – коническое отверстие сопла; 6 – корпус наконечника;

7 – курок; 8 – пружина; 9 – регулятор иглы; 10 – рукоятка

Работу с краскопультом необходимо доверять квалифицированному рабочему, так как повышение давления краски при выходе из сопла приводит к перерасходу окрасочного состава и туманообразованию в зоне работ; уменьшение давления снижает качество работ, приводит к снижению производительности и перерасходу краски.

Нашел распространение метод безвоздушного нанесения синтетических красок, суть которого состоит в том, что малярный состав подают под высоким давлением (4...6 МПа) к соплу, где он приобретает скорость выше критической при данной вязкости. В результате полученные покрытия равномерны по толщине и характеризуются высокой адгезией и хорошим блеском.

Все шире начинают применять турбокомпрессорные установки (воздушные турбины), которые представляют собой многоступенчатые (2-, 3- и 4-ступенчатые) окрасочные агрегаты с электрическим приводом. Малое давление и большой объем воздуха, подаваемого для распыления лакокрасочного материала позволяют уменьшить туманообразование повысить коэффициент переноса краски. Краскопульты имеют набор сменных сопел диаметром от 0,5 до 4,3 мм. Такая гамма сменных сопел делает данные установки универсальными в нанесении многих типов лакокрасочных материалов — от разбавленных лаков по дереву до высоковязких фактурных составов для фасадов. Применение удлинительных насадок позволяет осуществлять окрашивание в труднодоступных местах: полузакрытых и закрытых полостях, пространствах за батареями отопления и т.д.

Установки безвоздушного распыления с электрическим приводом применимы для окраски малых площадей при отделке потолков, стен, окраске пола в основном внутри помещений. Установки имеют большой коэффициент переноса лакокрасочного материала, четкую форму окрасочного пятна, большую производительность. Отличительной особенностью безвоздушного распыления является отсутствие туманообразования. Получаемые покрытия имеют более плотное строение и у них отсутствуют поры и пузырьки воздуха.

Установки безвоздушного распыления выпускают и с бензиновым приводом. Они наиболее удобны при автономной работе, для выполнения изоляционных работ на крышах, в подвалах зданий и на протяженных коммуникациях. На этих установках предусмотрено одновременное подключение от 3 до 6 краскопультов.

В холодное время года и для более равномерного нанесения изоляционных покрытий и с целью интенсификации процесса их нанесения на установки безвоздушного распыления монтируют электрические подогреватели материала, которые способны поддерживать температуру наносимого окрасочного состава в диапазоне 40...70 °С. Такие подогреватели позволяют работать с высоковязкими мастиками и компаундами (полимерными композициями) даже при низких положительных температурах.

Синтетические краски в электростатическом поле высокого напряжения можно наносить методом электроокраски. Метод основан на свойстве частиц малярного состава с отрицательным зарядом притягиваться и осаждаться на заземленной конструкции, имеющей положительный заряд. Метод используют для отделки железобетонных, металлических и деревянных строительных изделий и деталей.

Окрасочные составы всех видов надо наносить только тонким слоем- Если сквозь красочный слой просвечивает подложка или предыдущий окрасочный слой, то необходимо нанести еще один слой покрытия до получения заданной тональности покрытия.

6.4 Решение задач по малярным работам

Для того чтобы правильно рассчитать расход краски, необходимо знать нормативную литературу, работать с строительными нормами и правилами, а также с ЕНиР.

Основные вопросы, которые могут возникнуть у студентов, когда выполняются малярные работы: как определить окрашиваемую площадь поверхности, трудоемкость и сроки выполнения работ, сумму заработка, а также построение графика работ за определённый объём работ.

Для этого на первом этапе рассмотрим, как вычислить объемы работ и сумму заработка.

В настоящее время промышленность выпускает большое количество различных видов красок и в нормативных документах не всегда можно определить расход той или иной новой краски. Поэтому при работе с красками необходимо внимательно читать инструкции на таре с краской.

Допустим, если написано, что для окрашивания ровной поверхности площадью 15 -17 м2, в один слой, достаточно 1кг краски, это значит, что для покраски 1м2 необходимо 1000:15=66,7 или 67 грамм краски на 1,0 м2.

6.2.1 ПРИМЕР: Какое количество краски необходимо для того, чтобы покрасить пол в два слоя в комнате размером 3×4 м? Расход краски 0,07 кг на м2.

РЕШЕНИЕ: Определяем площадь пола: S = 3×4 = 12 м2. Далее определяем количество краски на окраску всего пола, сначала в один слой, а затем в два слоя: 0,07×12 = 0,84 кг и 0,84×2 = 1,68 кг.

6.2.2 ПРИМЕР: Какое количество краски необходимо для того, чтобы в коридоре покрасить панели высотой 1,2 м и потолок  в два слоя? Окраска улучшенная. Определить трудоемкость и сроки выполнения работ. В комнате имеется три двери размером 1×2 м. Ширина комнаты 2,5 м, а длина 4,0 м. Расход краски 0,07 кг/м2.

РЕШЕНИЕ: На рисунке 6.21 представлен эскиз комнаты для определения основных площадей для окраски.

Рисунок 6.21 – Комната для определения площадей окраски

Для определения периметра окрашиваемой поверхности (Ро.п.) необходимо из периметра комнаты вычесть ширину дверей (так как двери не окрашиваются): Ро.п. = Рк–3,0 = (2,5+4,0)×2,0 – 3,0 = 10,0 м. Так как окрашиваемые панели находятся по высоте на 1,2 м, то площадь их составит: Sп = 1,2×10,0 = 12,0 м2. Расход краски составит: Рк.п. = 0,07×12,0 = 0,84 кг. Учитывая, что количество слоев составляет два, получим расход краски общий (Рк.о.) Рк.о = 0,84×2,0 = 1,68 кг.Р

Аналогично решаются расчетные задачи на окрашивание потолка водоэмульсионной краской. Рассчитываем площадь потолка  Sпот. = 4,0×2,5 = 10,0 м2. Расход краски для потолка в два слоя  Рк.пот. = 10,0×0,07×2,0 = 1,4 кг. Общий расход краски составит ∑ Рк.о =1,68+1,4 = 3,08 кг.

Трудоемкость окраски стен и потолка определяется по ЕНиР. (ЕНиР – работа: окрашивание поверхностей внутри помещения). В расчет принимаем только окрашивание валиком, без учета других работ.

Норма времени для стен составит на 100 м2 – 5,5 чел.×час (первое) и 4,3 чел.×час (второе).

Норма времени для потолка составит на 100 м2 – 6,7 чел.×час (первое) и 5,2 чел.×час (второе).    Рабочий 4 р – 1 чел. Тогда трудоемкость окраски панелей площадью 12,0 м2 составит  (5,5+4,3):100×12,0=1,176 чел.×час.

Тогда трудоемкость окраски потолка площадью 10,0 м2 составит  (6,7 +5,2):100×10,0=1,19 чел.×час.

Общая трудоемкость будет равна: 1,176+1,19 = 2,366 чел.×час или 2,366:8=0,3 смены при работе с одним отделочником.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.4. При этом в процесс окраски необходимо включить: очистка и обеспыливание, первое сплошное шпатлевание, шлифование, грунтование и окраска. Вид окраски – простая, улучшенная или высококачественная выбираются в зависимости от вида объекта.

Таблица 6.4 – Данные для определения объемов работ и трудоемкости

| Вариант | Объект | Размеры |  |  | Стены | Пол | Потолок | Ворота Двери | Окна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | B, м | H, м |  |  |  |  |  |
| 1 | Гараж | 6,0 | 3,5 | 2,2 | кирпич | бетон | бетон | 3,0×2,0 | - |
| 2 | Дача | 9,0 | 4,0 | 2,5 | кирпич | дерево | бетон | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 3 | Баня | 4,2 | 2,8 | 2,2 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 0,4×0,6 |
| 4 | Хозпостро-йка | 6,0 | 4,5 | 2,2 | бетон | бетон | дерево | 1,0×2,0 | 1,0×1,5 |
| 5 | Дом | 9,0 | 4,5 | 2,5 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 6 | Гараж | 5,5 | 3,8 | 2,2 | бетон | бетон | дерево | 3,0×2,0 | - |
| 7 | Дача | 9,0 | 4,5 | 2,2 | кирпич | дерево | бетон | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 8 | Баня | 4,5 | 2,8 | 2,2 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 0,4×0,6 |
| 9 | Дача | 6,5 | 5,0 | 2,2 | бетон | бетон | дерево | 1,0×2,0 | 1,0×1,5 |
| 10 | Дом | 9,5 | 5,0 | 2,5 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 11 | Сельский дом | 9,5 | 6,5 | 2,5 | кирпич | дерево | дерево | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |

6.2.3 ПРИМЕР: Какое количество обоев понадобится для оклейки стен комнаты (рисунок 6.22) данного размера: а=3,0 м; в=5,0 м; h=2,5 м, в которой одна  дверь размером: 1,0×2,0 м, и три окна размером 1,5×2,0 м? Определить трудоемкость наклейки обоев и сроки выполнения работ? Размер обоев одного рулона 0,6 ×10 м. Необходимо учитывать, что обои можно наклеивать встык, а можно внахлест. В первом случае кромки обрезаются.

Рисунок 6.21 – Комната для определения оклеивания обоями

РЕШЕНИЕ: Найдём общую площадь стен: Sбок.пов. = (а + в)×2×h = (3+ 5)×2×2,5 = 40,0м2; Sокон =1,5×2,0 = 3,0 м2 и Sдв. = 1,0×2,0 = 2м2;

Найдём площадь оклеиваемой поверхности: Sок.пов. = Sбок.пов. – (3,0 – Sокон + Sдв.) = 40,0 – (3×3+2) = 29,0м2. Sрул.= 0,6×10 = 6,0м2;

Найдем необходимое количество рулонов: N= Sок.пов.: Sрул.=29:6=4,8 или 5 рулонов.

Трудоемкость оклейки стен простыми обоями определяется по ЕНиР. (ЕНиР – работа: оклеивание по монолитной штукатурке – нанесение клеевого состава на поверхности стен и нанесение клеевого состава на обои, и оклеивание стен).

Норма времени на нанесение клеевого состава на поверхности стен на 100 м2 составляет 1,4 чел.×час. Рабочий 3разряда-1 чел.

Норма времени на нанесение клеевого состава на обои, и оклеивание стен на 100 м2 составляет 4,4 чел.×час. Рабочий 3разряда-1 чел.

Общая трудоемкость будет равна: 1,4+4,4 = 5,8 чел.×час на 100 м2. Определяем трудоемкость на рассчитанный объем: (5,8:100) ×29=1,68 чел.×час или 1,68:8=0,21 смены при выполнении работ одним рабочим 3 разряда.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.5. При этом в процесс оклейки стен необходимо включить: очистка и обеспыливание, сплошное шпатлевание, шлифование, нанесение клеевого состава на поверхности стен, нанесение клеевого состава на обои и оклеивание стен. Вид обоев – бумажные простые или плотные, пленками или линкрустом выбираются в зависимости от вида объекта.

Таблица 6.5 – Данные для определения объемов обойных работ

| Вариант | Объект | Размеры |  |  | Стены | Ворота Двери | Окна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | B, м | H, м |  |  |  |
| 1 | Гараж | 6,0 | 3,5 | 2,2 | кирпич | 3,0×2,0 | - |
| 2 | Дача | 9,0 | 4,0 | 2,5 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 3 | Дом жилой | 4,2 | 2,8 | 2,2 | кирпич | 1,0×2,0 | 0,4×0,6 |
| 4 | Коттедж | 6,0 | 4,5 | 2,2 | бетон | 1,0×2,0 | 1,0×1,5 |
| 5 | Дом жилой | 9,0 | 4,5 | 2,5 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 6 | Гараж | 5,5 | 3,8 | 2,2 | бетон | 3,0×2,0 | - |
| 7 | Дача | 9,0 | 4,5 | 2,2 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 8 | Баня | 4,5 | 2,8 | 2,2 | кирпич | 1,0×2,0 | 0,4×0,6 |
| 9 | Дом жилой | 6,5 | 5,0 | 2,2 | бетон | 1,0×2,0 | 1,0×1,5 |
| 10 | Дом жилой | 9,5 | 5,0 | 2,5 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |
| 11 | Дача | 9,5 | 6,5 | 2,5 | кирпич | 1,0×2,0 | 1,2×1,6 |

6.2.4 ПРИМЕР: Необходимо выложить плиткой стены в ванной комнате на полимерцементной мастике. Размер площади необходимый для укладки плитки: длина 6,56 метров и высота 1,6 метра. Размер плитки 15х15 см. Какую сумму вы заработаете, если за 1,0 м2 вам заплатят 250 руб. Определить трудоемкость и сроки выполнения работ. Студент  должен уметь находить примерное (без недостачи) количество плитки, необходимое для облицовки стен или пола нужного размера, поэтому надо должны правильно вычислять площадь рабочей поверхности. Плитка имеет разные размеры. Плитка для стен может быть 20х30 см (самый ходовой размер), а для пола 40×40 см, тогда площадь поверхности одной плитки: 0,2×0,3=0,06 м2  и 0,4×0,4=0,16 м2 .

Задачи такого типа можно решать двумя способами. Первый способ наиболее простой, с помощью приближенных вычислений. Второй способ более точный, с помощью рисунка, но он требует больше времени.

РЕШЕНИЕ: Первый способ. Найдём площадь стены: Sп=1,6 ×6,56=10,5м2. Площадь одной плитки: Sпл = 0,15×0,15 = 0,0225 м2. Определим, сколько плиток понадобится: N= Sп : Sпл = 10,5 : 0,0225 = 467 штук. Необходимо учитывать процент брака.

Вычислим заработок: ∑ = Sп×250 =10,5×250 = 2625 рублей или 2625×5.5 = 14438 тенге.

Трудоемкость облицовки стены плиткой на полимерцементной мастике 0,15×0,15 за 1,0 м2  определяется по ЕНиР. (ЕНиР – состав работы состоит из семи пунктов). Норма времени составляет 1,1 чел.×час. Рабочий 4разряда-1  и 3 разряда-1чел. Общая трудоемкость составит 1,1×10,5 = 11,55 чел.×час или 11,55:8=1,5 смены. Таким образом за 1,5 дня двое рабочих выполнят облицовку стены плиткой на полимерцементной мастике.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.6. При этом в процесс облицовки необходимо включить все виды работ согласно ЕНиР.

Таблица 6.6 – Данные для определения объемов обойных работ

| Вариант | Объект | Размеры |  | Раствор | Материал плитки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | H, м |  |  |
| 1 | Стены | 6,0 | 2,2 | Ц/П раствор | Керамическая |
| 2 | Стены | 9,0 | 2,5 | П/Ц мастика | Полистирольная |
| 3 | Потолок | 4,2 | 2,2 | Ц/П раствор | Керамическая |
| 4 | Потолок | 6,0 | 2,2 | П/Ц мастика | Полистирольная |
| 5 | Откосы | 9,0 | 2,5 | Ц/П раствор | Керамическая |
| 6 | Откосы | 5,5 | 2,2 | П/Ц мастика | Полистирольная |
| 7 | Ступени | 9,0 | 2,2 | Ц/П раствор | Керамическая |
| 8 | Ступени | 4,5 | 2,2 | Ц/П раствор | Мозаичная |
| 9 | Стены | 6,5 | 2,2 | П/Ц мастика | Полистирольная |
| 10 | Ступени | 9,5 | 2,5 | Ц/П раствор | Мозаичная |
| 11 | Потолок | 9,5 | 2,5 | П/Ц мастика | Полистирольная |

В следующем разделе требуется определить численность и состав комплексной бригады рабочих для внутренней окраски помещений поточно-расчлененным методом и запроектировать комплексную механизацию процесса.

Стены и потолок окрашиваются клеевыми красками. Оконные блоки, переплеты и дверные полотна окрашивают масляной краской с частичной подготовкой, т. к. эти изделия доставляют на стройплощадку уже проолифленными. Окраска улучшенная.

6.2.5 ПРИМЕР: Требуется определить численность и состав комплексной бригады рабочих для внутренней окраски помещений поточно-расчлененным методом и запроектировать комплексную механизацию процесса.

Стены и потолок окрашиваются клеевыми красками. Оконные переплеты и дверные полотна окрашивают масляной краской с частичной подготовкой, т. к. эти изделия уже доставляют на строительную площадку покрытые олифой.

Окраска улучшенная. Объемы работ:

- окраска стен в м2 – 14640;

- потолков в м2  - 4320;

- оконных переплетов в свету в м2 – 820;

- дверных полотен	 в м2 – 660.

При организации работ допускается планировать перевыполнение норм до 25%. В решении дать несколько составов бригады с различной продолжительностью работ.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ: Функциональное разделение операций между специализированными звеньями и численность этих звеньев определяют из условий наиболее полной загрузки рабочих, общей продолжительности работ и наличия рабочих.

Подсчет трудоемкости отдельных процессов по окраске помещений. Этот подсчет приведен в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Подсчет трудоемкости выполнения процессов по окраске

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Н.вр. | Трудоемкость |  | ЕНиР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | чел.×час | чел.×см |  |
| Окраска стен и потолков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сглаживание поверхности с расшивкой трещин: |  |  |  |  |  | Сб.№8 |
|  | - стен; | м2 | 14640 | 0,017 | 249 | 35,5 |  |
|  | - потолков. | м2 | 4320 | 0,020 | 86 | 12,3 |  |
| 2 | Огрунтовка за 2-раза: |  |  |  |  |  | Сб.№8 |
|  | - стен пистолетом распылителем; | м2 | 14640 | 0,0135х2 | 396 | 44,6 |  |
|  | - потолков электрокраскопультом. | м2 | 4320 | 0,0075х2 | 64 | 9,1 |  |
| 3 | Частичная подмазка поверхностей: |  |  |  |  |  | Сб.№8 |
|  | - стен; | м2 | 14640 | 0,025 | 366 | 52,3 |  |
|  | - потолков. | м2 | 4320 | 0,034 |  | 20,8 |  |
| 4 | Шлифовка поверхностей: |  |  |  | 396 |  | Сб.№8 |
|  | - стен; | м2 | 14640 | 0,0056 | 82 | 11,4 |  |
|  | - потолков. | м2 | 4320 | 0,0066 | 28 | 4,0 |  |
| 5 | Окраска поверхностей за 1-раз: |  |  |  |  |  | Сб.№8 |
|  | - стен пистолетом распылителем; | м2 | 14640 | 0,0135 | 198 | 28,3 |  |
|  | - потолков электрокраскопультом. | м2 | 4320 | 0,0075 | 32 | 4,6 |  |
| Масляная окраска деревянных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка (частичная) под окраску: |  |  |  |  |  | Сб.№8 |
|  | - оконных переплетов проемов; | м2 | 820 | 0,35 | 288 | 40,7 |  |
|  | - дверных полотен проемов. | м2 | 660 | 0,76 | 502 | 71,8 |  |
| 2 | Масляная окраска деревянных поверхностей |  |  |  |  |  | Сб.№8 |
|  | - оконных переплетов; | м2 | 820 | 0,73 | 598 | 85,5 |  |
|  | - дверных полотен пистолетом-распылителем | м2 | 660 | 0,38 | 250 | 35,7 |  |

1.Клеевая окраска.

Приводим несколько вариантов организации работ по клеевой окраске.

Вариант № 1.Число звеньев n = 5; число захваток N =14, шаг потока К = 1 день. Состав звена для варианта № 1 приведен в таблице 6.8.

Число захваток определяется продолжительностью работы звена № 4 (14 дней). Принять 15 захваток было бы нецелесообразно, так как при этом звено № 3 было бы недогружено.

При общей организации отделочных работ поточно-цикличным методом все работы разбиваются на несколько групп. Вначале движутся группы рабочих, производящих мокрую штукатурку и облицовку поверхностей плитками, затем ведется подготовка поверхностей под окраску и окраска потолков. После этого в помещениях настилают чистые полы и, наконец, производят окончательную отделку помещений.

Учитывая эту прогрессивную организацию работ, в настоящей задаче предусмотрен разрыв между окраской потолков и окраской стен в 2 дня, необходимый для настилки паркетных полов в помещениях.

Общая продолжительность работы при этом составит: Т=(n + N – 1)×К+Z =  (5+14 – 1)×1+2 = 20 дней.

Вариант № 2.Число звеньев n = 4; число захваток N =26, шаг потока К = 1 день. Состав звена для варианта № 2 приведен в таблице 6.9.

Таблица 6.8 – Состав звена по клеевой окраске

| № п/п | Наименование операций | № звена | Расчет численности звена, чел. | Перевыполнение норм (+), недогрузка (-), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сглаживание поверхности | 1 | 47,8:14=3 | +14 |
| 2 | Огрунтовка за 2-раза | 2 | 53,7:14=3 | +28 |
| 3 | Частичная подмазка поверхностей | 3 | 73,1:14=5 | +5,0 |
| 4 | Шлифовка поверхностей | 4 | 15,4:14=1 | +10 |
| 5 | Окраска потолков | 5 5 | 32,9:14=2 | +18 |
| 6 | Окраска стен |  |  |  |
| Всего рабочих |  |  | 14 |  |

Принять продолжительность каждого процесса более 26 дней нельзя, так как при этом увеличится недогрузка звена № 1.

Таблица 6.9 – Состав звена по клеевой окраске

| № п/п | Наименование операций | № звена | Расчет численности звена, чел. | Перевыполнение норм (+), недогрузка (-), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сглаживание поверхности | 1 | 47,8:26=2 | - 0,7 |
| 2 | Огрунтовка за 2-раза | 2 | 53,7:26=2 | +3,0 |
| 3 | Частичная подмазка поверхностей | 3 3 | 88,5:26=3 | +14 |
| 4 | Шлифовка поверхностей |  |  |  |
| 5 | Окраска потолков | 4 4 | 32,9:26=1 | +26 |
| 6 | Окраска стен |  |  |  |
| Всего рабочих |  |  | 8 |  |

Общая продолжительность работ равна: Т=(4+26-1)×1+2 = 31 дней.

Вариант №3. Число звеньев n = 3; число захваток N =16, шаг потока К = 1 день. Состав звена для варианта № 3 приведен в таблице 6.10.

Таблица 6.10 – Состав звена по клеевой окраске

| № п/п | Наименование операций | № звена | Расчет численности звена, чел. | Перевыполнение норм (+), недогрузка (-), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сглаживание поверхности | 1 1 | 101,5:16=6 | +6 |
| 2 | Огрунтовка за 2-раза |  |  |  |
| 3 | Частичная подмазка поверхностей | 3 3 | 88,5:16=5 | +11 |
| 4 | Шлифовка поверхностей |  |  |  |
| 5 | Окраска потолков | 4 4 | 32,9:16=2 | +5 |
| 6 | Окраска стен |  |  |  |
| Всего рабочих |  |  | 13 |  |

Продолжительность работ Т = (3 +16 – 1)×1+2 = 20 дней. Окончательный выбор варианта делается в зависимости от местных условий.

Сравнивая вариант № 1 и № 3, следует отдать предпочтение варианту № 1, где разделение труда проведено более полно. Принимаем вариант № 1.

2. Масляная окраска окон и дверей.

Принимаем для окраски 2 звена, выполняющих следующие виды работ: № 1 – подготовка поверхности под окраску, № 2 – окраска поверхности.

Состав звеньев представлен в таблице 6.11.  Рассчитываем, исходя из продолжительности работ каждого звена по 14 дней, аналогично клеевой окраске.

Таблица 6.11 – Состав звена по масляной окраске окон и дверей

| № п/п | Наименование операций | № звена | Расчет численности звена, чел. | Перевыполнение норм (+), недогрузка (-), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка поверхности под окраску | 6 | 112,5:14=8 | - |
| 2 | Окраска масляной краской | 7 | 121,2:14=8 | +8,5 |
| Всего рабочих |  |  | 16 |  |

График малярных работ приведен на рисунке 6.22. Подготовка к масляной и клеевой окраске производится одновременно на одних и тех же захватках.

Рисунок 6.22 – График малярных работ

3.Комплексная механизация.

Изготовление красящих составов производится в передвижной малярной станции. Для окраски поверхностей применяются следующие механизмы:

- для огрунтовки и окраски клеевой краской:

- пистолеты-распылители – 3 шт.;

- электрокраскопульт – 1 шт.;

- для окраски дверных полотен масляными красками:

- пистолеты-распылители – 4 шт.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.9. Объемы работ принять студентам самостоятельно.

Таблица 6.9 – Виды окрасочных работ

| Вариант | Условия задачи |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Окраска высококачественная |
| 2 | Окраска высококачественная |
| 3 | Столярные изделия поступают с завода изготовителя без проолифки |
| 4 | Окраска высококачественная |
| 5 | Штукатурка с беспесчанной накрывкой |
| 6 | Окраска улучшенная, штукатурка с беспесчанной накрывкой |
| 7 | Столярные изделия поступают с завода изготовителя проолифленные |
| 8 | Штукатурка улучшенная |
| 9 | Штукатурка улучшенная, окраска высококачественная |
| 10 | Столярные изделия поступают с завода изготовителя проолифленные |
| 11 | Окраска высококачественная, столярные изделия поступают с завода изготовителя проолифленные |

Примечание: Объемы работ принять как в примере 6.3.1 и в зависимости от вида работ подобрать звенья и бригады строителей отделочников.

РАЗДЕЛ 7 ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

7.1 Нормирование   заработной   платы   по    прямой   сдельной системе

Эффективность прямой сдельной оплаты труда зависит от четко установленного объема работ, устойчивой нормы труда и целесообразности увеличения производственных заданий, без ухудшения качественных показателей. В зависимости от организационных форм труда в строительстве различают индивидуальную и коллективную разновидность прямой сдельной системы оплаты.

Размер заработной платы рабочих-сдельщиков за определенный расчетный период при этой системе с учетом организационных форм труда всегда будет находиться в прямой зависимости от объема (выработки) и качества выполненной продукции, выраженной в трех основных видах: первичной (операционная продукция), законченной (продукция рабочего процесса) и конечной (продукция комплекса).

В основе прямой сдельной системы оплаты труда лежит сдельная расценка, представляющая собой установленный размер заработной платы за выполнение единицы доброкачественной продукции, полученной в нормальных организационно-технических условиях на объектах строительства.

Прямой сдельный заработок Sсд, всегда можно определить по формуле:

| Sсд=KRiNвыр , | (7.1) |
| --- | --- |

где: К – коэффициент к нормам труда и расценкам [см. Общую часть к ЕНиР (ВНиР) или Техническую часть конкретного сборника]; Ri– сдельная расценка, принятая по ЕНиР (ВНиР) или подсчитанная по формуле (7.2); Nвыр – норма выработки, т.е. это объем работ, фактически выполненный рабочими (смотри раздел – норма выработки и ее взаимосвязь с нормой труда).

| R=CтКч КчNтр , | (7.2) |
| --- | --- |

где: Ст – часовая тарифная ставка соответствующего разряда рабочего, которую следует брать из таблицы 1.1. Кч – количественный состав звена, чел.; Nтр – норма времени (труда), чел.×час.

| Nвыр= С ТсмКчNтр , | (7.3) |
| --- | --- |

где: С – число рабочих смен; Тсм – продолжительность рабочей смены (8,2 часа или 8,0); Кч – численность рабочих в звене или бригаде, чел; Nтр – норма времени (труда), чел.×час (натуральная единица измерения – м, м2, м3, т и т.п.)

Таблица 7.1 – Таблица тарифных ставок и тарифных коэффициентов (применительно к любой специальности).

| Показатели | Разряды рабочих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часовая тарифная ставка Ст | 0,590 | 0,640 | 0,700 | 0,790 | 0,910 | 1,060 |
| Тарифный коэффициент К | 1.000 | 1.085 | 1.186 | 1.338 | 1.542 | 1.797 |

7.1.1ПРИМЕР:  Определить размер заработной платы рабочих (одного рабочего 3-го разряда и одного рабочего 2-го разряда), занятых на обработке стыков панелей. Норма времени – 4,1 чел.×час /100 м. Продолжительность рабочей смены – 8,2 ч. Всего отработано за месяц двадцать две смены, производительность труда – 120 %.

РЕШЕНИЕ: 1.Выработка   фактическая:    Nвыр = (2×8,2×100) : 4,1×(120 : 100) = 480 м/смену;

2.Сдельная   расценка:   R= [(0,7×1)+ (0,64×1)] : (1+1)×4,1= 2,75 руб/100 м;

3.Сдельный заработок   (К=1):

а) за смену  Sсд =2,75×4,8 = 13,2 руб. или 13,2×5,5 = 72,6 тенге;

б) за двадцать две смены  Sсд= 13,2×22=290,1 руб. или 290,1×5,5=1595,6 тенге.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 7.2. Определить заработную плату рабочих сдельщиков и принять производительность труда – 110 %.

Таблица 7.2 – Виды работ, состав звена и сроки выполнения работы в сменах

| Вариант | Вид работ | Состав звена | Норма труда, чел.×час | Срок работы, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Укладка фундаментных блоков массой 2,5 т под колонны, шт. | 1-4-го раз. 1-3-го раз. 1-2-го раз. | 1,41 | 21 |
| 2 | Укладка фундаментных блоков массой 3,5 т под колонны, шт. | 1-4-го раз. 1-3-го раз. 1-2-го раз. | 1,74 | 21 |
| 3 | Кладка кирпичных стен в 2,5 кирпича, м3 | 1-4-го раз. 1-3-го раз. | 3,2 | 22 |
| 4 | Монтаж колонн массой 2,0 т в стаканы фундаментов и заделка стыков бетоном, шт. | 1-5-го раз. 1-4-го раз. 1-3-го раз. 1-2-го раз. | 2,6 | 22 |
| 5 | Улучшенная штукатурка стен с механизированным нанесением раствора, м2 | 1-4-го раз. 1-3-го раз. | 0,48 | 20 |
| 6 | Масляная окраска окон за один раз, 100 м2 | 1-4-го раз. | 2,2 | 23 |
| 7 | Укладка фундаментных блоков массой 2,5 т под колонны, шт. | 1-4-го раз. 1-3-го раз. 1-2-го раз. | 1,25 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Укладка фундаментных блоков массой 3,5 т под колонны, шт. | 1-4-го раз. 1-3-го раз. 1-2-го раз. | 1,94 | 23 |
| 9 | Кладка кирпичных стен в 2,5 кирпича, м3 | 1-4-го раз. 1-3-го раз. | 3,6 | 26 |
| 10 | Монтаж колонн массой 2,0 т в стаканы фундаментов и заделка стыков бетоном, шт. | 1-5-го раз. 1-4-го раз. 1-3-го раз. 1-2-го раз. | 2,9 | 26 |
| 11 | Кладка кирпичных стен в 2,5 кирпича, м3 | 1-4-го раз. 1-3-го раз. | 3,0 | 20 |

7.2 Расчет заработной платы рабочих при повременной системе оплаты труда

Повременная оплата труда рабочих применяется, как правило, на тех работах, которые трудно поддаются нормированию, где сложно вести учет фактически выполненных работ. Данная система наиболее распространена на работах, связанных с обслуживанием оборудования, машин и механизмов, а также работников охраны, дворников, уборщиц и других специальностей.

Размер повременной оплаты труда Sn, устанавливается умножением соответствующей тарифной ставки на часы, фактически отработанные рабочим-повременщиком. Продолжительность работы определяется по табелю, а тарифная ставка – в соответствии с присвоенным рабочему тарифным разрядом:

| Sп=Citi , | (7.4) |
| --- | --- |

где: Сi –  часовая тарифная ставка, соответствующая разряду рабочего; ti – фактически отработанное время.

7.2.1ПРИМЕР:  Дежурный слесарь 5-го разряда. в течение 22 смен бесперебойно обслуживал машины на строительном участке. Определите его заработную плату.

РЕШЕНИЕ: Определив по таблице 7.1 часовую тарифную ставку, рассчитываем заработок рабочего, который составит: Sn=0,91×22×8= 160,16 рублей или 160,16×5,5 = 880,88 тенге.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий и подсчитать повременный заработок рабочих, занятых на соответствующих объектах строительства согласно вариантам, приведенным в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Исходные данные для определения повременного заработка рабочих

| Вариант | Объект | Профессия, разряд рабочих | Число рабочих, чел. | Количество отработанных дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех металлоконструкций | Электромонтер 5-р Слесарь механик 4-р | 1 2 | 22 22 |
| 2 | Уборка помещения | Уборщик 2-р | 2 | 18 |
| 3 | Цех пиломатериалов | Слесарь-механик 4-р | 2 | 21 |
| 4 | Цех ремонта двигателей | Моторист 6-р | 1 | 19 |
| 5 | Цех сборки машин | Слесарь 4-р | 3 | 22 |
| 6 | Цех пропарочных камер | Электрик 6-р | 2 | 22 |
| 7 | Уборка помещения | Уборщик 2-р | 4 | 19 |
| 8 | Цех пиломатериалов | Слесарь-механик 4-р | 2 | 20 |
| 9 | Цех ремонта двигателей | Моторист 6-р | 3 | 23 |
| 10 | Цех сборки машин | Слесарь 4-р | 1 | 22 |
| 11 | Цех пропарочных камер | Электрик 4-р | 1 | 22 |

7.3 Определение заработной платы рабочих   при   повременно-премиальной   системе оплаты труда

С целью повышения материальной заинтересованности рабочих-повременщиков, а также улучшения качества их работы, повременная оплата труда сочетается с премией. В этом случае, кроме тарифного заработка, рабочий получает премию за определенно установленные показатели в размере 20 – 40 % тарифной ставки (k = 1,2–1,4).

Общий заработок рабочих при повременно-премиальной системе Sn-n, будет равен:

| Sп=Citi k , | (7.5) |
| --- | --- |

7.3.1 ПРИМЕР:  Электромонтер 5-го разряда отработал 176 часов  с установленной премией в размере 20%. Определить повременно-премиальный заработок.

РЕШЕНИЕ: Общая сумма заработка Sn-n = 1.2 × (0.7×176) = 147,8 руб. или 147,8×5,5=812,9 тенге.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий. На протяжении месяца рабочие-повременщики занимались обслуживанием машин, механизмов и строительных участков, обеспечивая бесперебойную работу объектов строительства. За эти показатели им установлена премия к основному повременному заработку. Определите их полный заработок по данным таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Данные для определения заработка рабочих-повременщиков

| Вариант | Профессия, разряд рабочих | Число рабочих, чел. | Количество отработанных часов | Размер премии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтер 5-р | 1 | 202 | 20 |
| 2 | Машинист 4-р | 2 | 156 | 22 |
| 3 | Слесарь-механик 4-р | 2 | 234 | 25 |
| 4 | Моторист 6-р | 1 | 186 | 23 |
| 5 | Слесарь 4-р | 3 | 147 | 30 |
| 6 | Электрик 6-р | 2 | 178 | 25 |
| 7 | Кочегар 3-р | 4 | 156 | 15 |
| 8 | Слесарь-механик 4-р | 2 | 130 | 20 |
| 9 | Моторист 6-р | 3 | 200 | 25 |
| 10 | Слесарь 4-р | 1 | 211 | 30 |
| 11 | Электрик 4-р | 1 | 198 | 25 |

7.4 Установление размера заработной платы при аккордной системе оплаты труда

Аккордная система оплаты труда, как разновидность сдельной, применяется для оплаты не отдельных видов работ, а целого их комплекса. Заработок при этой системе нормируется по соответствующим укрупненным (аккордным) расценкам, полученным путем калькулирования данного комплекса работ, включая основные, вспомогательные и сопутствующие работы.

Калькуляции составляются по действующим нормам и расценкам с учетом конкретных организационно-технических условий выполнения данного строительно-монтажного процесса. Размер аккордной заработной платы Sак, устанавливают по формуле

| Sak= RaVвп , | (7.6) |
| --- | --- |

где: Ra – аккордная расценка; Vвп – объем работ ведущего комплексного процесса в его главной единице измерения.

7.4.1ПРИМЕР:   Определить заработную плату рабочих, занятых на устройстве полов из линолеума площадью 5100 м2, если по ЕНиР сдельная расценка на устройство полов равна 0,171 руб./м2 и на установку плинтусов – 5,45 руб./100 м.

РЕШЕНИЕ: Укрупненная комплексная расценка на 10,0 м2   R10 =0.171× 10+5,45:10 = 2,255 руб. Заработок аккордный  Sak = 2,255×(5100:10) = 1150 рублей или 1150×5,5=6325 тенге.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий. Определить аккордный заработок рабочих, которые выполняют комплексные работы, приведенные в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Таблица комплексных работ

| Вариант | Комплекс работ (ведущий процесс) | Работа, входящая в комплекс | Объем работ | Расценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж ж/б ферм | 1.Установка ферм пролетом 15 м, шт. 2.Сварка монтажных стыков, 10,0 м | 15,00 0,750 | 5,380 6,670 |
| 2 | Кирпичная кладка стен под расшивку | 1.Подача материала башенным краном на высоту 12 м, 1000 шт. 2.Кладка стен толщиной 51,0 см, м3 3.То же толщиной 38,0 см, м3 4.Устройство блочных подмостей, м2 | 217,0 200,0 370,0 570,0 | 0,217 1,700 2,050 0,063 |
| 3 | Монтаж плит покрытия | 1.Укладка плит площадью до 5,0 м2, шт. 2.Сварка стыков, 10 м 3.Заливка швов, 100 м | 310,0 16,60 31,00 | 0,390 3,090 3,780 |
| 4 | Устройство рулонной кровли | 1.Покрытие скатов рубимаксом, 100 м2 2.Обработка ендов, шт. 3.Подъемматериалов подъемником, 100 т | 421,0 4,000 0,052 | 4,720 0,983 16,76 |
| 5 | Облицовка стен керамической плиткой | 1.Подача материалов на высоту до 8 м, 100 т 2.Облицовка стен, 100 м2 | 0,800 157,0 | 16,96 1,030 |
| 6 | Масляная окраска полов | 1.Первая, 100 м2 2.Вторая, 100 м2 | 55,00 55,00 | 3,720 3,370 |
| 7 | Монтаж ж/б ферм | 1.Установка ферм пролетом 15 м, шт. 2.Сварка монтажных стыков, 10,0 м | 18,00 0,950 | 5,380 6,670 |
| 8 | Облицовка стен керамической плиткой | 1.Подача материалов на высоту до 8 м, 100 т 2.Облицовка стен, 100 м2 | 0,700 189,0 | 16,96 1,030 |
| 9 | Монтаж плит покрытия | 1.Укладка плит площадью до 5,0 м2, шт. 2.Сварка стыков, 10 м 3.Заливка швов, 100 м | 325,0 18,70 42,00 | 0,390 3,090 3,780 |
| 10 | Устройство рулонной кровли | 1.Покрытие скатов рубимаксом, 100 м2 2.Обработка ендов, шт. 3.Подъемматериалов подъемником, 100 т | 415,0 3,000 0,042 | 4,720 0,983 16,76 |
| 11 | Монтаж ж/б ферм | 1.Установка ферм пролетом 15 м, шт. 2.Сварка монтажных стыков, 10,0 м | 22,00 0,980 | 5,380 6,670 |

7.5 Исчисление заработной платы по аккордно-премиальной системе оплаты труда

С целью повышения материальной заинтересованности рабочих-строителей, улучшения качества строительно-монтажных работ, повышения производительности труда и снижения затрат в строительном производстве широко применяют аккордно-премиальную систему оплаты труда. При этом системе оплаты труда аккордный заработок, как правило, дополняется премией за достижения соответствующих количественных и качественных показателей в бригадах и звеньях, что регламентируется основными принципами совершенствования организации заработной платы на данном этапе строительства. Бригады, переведенные на аккордно-премиальную систему оплаты, получают утвержденный главным инженером строек аккордный наряд-задание на выполнение установленного на месяц плана работ.

Оплата труда рабочих производится исходя из фактически выполненных и принятых работ и комплексов по аккордному заданию. Приемка выполненных работ производится в строгом соответствии с рабочими чертежами проектов, СНиПами и техническими условиями (ТУ). Допущенные бригадой нарушения требований проекта и СНиП должны быть устранены  в пределах установленного заданием календарного срока без дополнительной оплаты.

В настоящей задаче применяются размеры премий,  установленные еще в СССР для работников производственных отраслей народного хозяйства. С целью приобретения навыков начисления заработной платы по аккордно-премиальной системе мы рассмотрим примеры начисления премий существовавших в ССР.  Максимальный размер премии устанавливался:

а) на объектах нового строительства – до 40 % аккордного (сдельного) заработка;

б)	на объектах реконструкции и технического перевооружения, а также объектах, возводимых вахтовым методом, – до 60 %.

Полный заработок бригад при аккордно-премиальной системе оплаты труда Sakп, можно подсчитать, применяя следующую формулу.

| Sakп= Sak+ П , | (7.7) |
| --- | --- |

где П – премия, размер которой устанавливается с учетом регламентированного предела премиального коэффициента и суммы аккордного заработка, а именно,

| П=KSak , | (7.8) |
| --- | --- |

где: K – премиальный коэффициент, равный 0,4 или 0,6; Sak – размер аккордного (сдельного) заработка, подсчитанный по формуле (7.6).

Такие показатели, как трудоемкость и машиноемкость, необходимые для аккордных нарядов-заданий, подсчитываются по формулам:

| Tн= Nтр(а)Vрвп , | (7.9) |
| --- | --- |

| Tм= Nм(а)Vрвп , | (7.10) |
| --- | --- |

где: Nтр(а) и Nм(а)– аккордные нормы труда и машин; Vрвп – объем работ ведущего процесса.

Премирование производства при условии выполнения бригадой установленного на месяц плана и при соответствующем их качестве. При невыполнении планового объема за отчетный месяц премия не выплачивается. При данной системе оплаты труда размер премиального коэффициента можно устанавливать дифференцированно, с учетом профессионального мастерства, стабильного качества работ и высокой трудовой дисциплины.

7.5.1ПРИМЕР: На выполнение малярных работ в объеме 2500 м2 предусмотрены аккордная норма труда – 0,22 ч/м2 и расценка – 0,18 руб/м2. Сумма премии, которую необходимо выплатить бригаде, должна составлять 40% аккордного заработка (К=0,4), Требуется определить полный аккордно-премиальный  заработок.

РЕШЕНИЕ: Используя указанные рекомендации, получим: заработок аккордный Sак = 0,18×25000 = 4500 руб.; премия П=0,4×4500=1800 руб.; полный заработок Sак.п = 4500 + 1800 = 6300 рублей или 6300×5,5=34650 тенге.

Решить предыдущую задачу с изменением ее условий. Определить полный заработок рабочих, для бригад конечной продукции которых применена аккордно-премиальная система оплаты труда по таблице 7.5.

Таблица 7.6 - Подсчитать полный заработок бригад по условиям, приведенным в таблице

| Вариант | Вид работ | Объем работ | Аккордная расценка, руб-коп | Премиальный коэффициент, К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж плит покрытия, м3 | 1310,60 | 1-56 | 0.6 |
| 2 | Монтаж каркаса, м3 | 1125,80 | 6-63 | 0.6 |
| 3 | Монтаж панелей, м2 | 1528,00 | 0-58 | 0.6 |
| 4 | Устройство полов, м2 | 11289,0 | 2-10 | 0.4 |
| 5 | Оштукатуривание стен и потолков, м2 | 12721,0 | 0-79 | 0.4 |
| 6 | Устройство кровли из рулонных материалов, м2 | 4050,00 | 1-25 | 0.4 |
| 7 | Монтаж плит покрытия, м3 | 1250,60 | 1-56 | 0.6 |
| 8 | Монтаж каркаса, м3 | 1056,80 | 6-63 | 0.6 |
| 9 | Монтаж панелей, м2 | 1435,00 | 0-58 | 0.6 |
| 10 | Устройство полов, м2 | 1356,0 | 2-10 | 0.4 |
| 11 | Монтаж каркаса, м3 | 1100,80 | 6-63 | 0.6 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Учебная

1 Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Технология строительных процессов. Часть II. Москва, 2005

2 Соколов Г.К. Технология и организация строительства. Москва, 2008

3 Беловол В.В. Нормирование труда и сметы в строительстве. Москва, 1991

4 Драченко Б.Ф., Григоренко В.Д., Ерисова Л.Г., Улизько П.Е., Анюховский А.Н. Сборник задач по технологии и организации строительства. Киев, 1968

5 Пентковский Н.И. Сборник задач по производству строительных работ. Москва, 1963

Дополнительная литература

6 ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск1. Механизированные и ручные земляные работы. Астана, 2011

7 ЕНиР. Сборник17. Строительство автомобильных дорог. Астана, 2011

8 ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск1. Механизированные и ручные земляные работы. Астана, 2011

9 ЕНиР. Сборник Е8.  Отделочные покрытия  строительных конструкций

Выпуск3. Отделка изделиями  индустриального производства. Астана, 2011

10 ЕНиР. Сборник Е8.  Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 2. Облицовка природным камнем. Астана, 2011

11 ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов. Астана,  2011

12 ЕНиР. Сборник Е26. Монтаж технологических трубопроводов. Астана, 2011

13 ЕНиР. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 2. Резервуары и газгольдеры. Москва, 1988

14 ЕНиР. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 3. Мосты и трубы. Москва, 1988

15 ЕНиР. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 1.Здания и промышленные сооружения. Москва,1988

16 ЕНиР. Сборник Е3. Каменные работы. Астана, 2011

17 ЕНиР. Сборник Е9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Выпуск 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений. Москва, 1988

18 ЕНиР. Сборник Е9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Выпуск 2. Наружные сети и сооружения. Москва, 1988

ПРИЛОЖЕНИЕ А

А1 Технические данные грузовых автомобилей-самосвалов

| Показатели | Марка автомобилей-самосвалов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | САЗ-3504 | ЗИЛ-ММЗ-555 | ЗИЛ-ММЗ- 4502 | КамАЗ-5511 | МАЗ-5549 | КрАЗ-256Б1 |
| Грузоподъемность, т | 2,25 | 5,25 | 5,25 | 10 | 8 | 12 |
| Число осей: всего | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ведущих | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| База, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3190 | 3460 | 4080 |
| Двигатель: тип | Карбюраторный |  |  | Дизель |  |  |
| марка | ГАЗ- 52-04 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | КамаЗ-740 | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-238 |
| мощность, кВт | 55,2 | 110,3 | 110,3 | 154,4 | 132,4 | 176 |
| Вместимость кузова, м3 | 2 | 3 | 3,8 | 7,2 | 5,1 | 6 |
| Продолжительность разгрузки, с | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 20 |
| Наибольшая скорость движения, км/ч | 70 | 90 | 90 | 80 | 75 | 68 |
| Расход топлива на 100 км, л | 20 | 30 | 30 | 24 | 22 | 38 |
| Основные размеры кузова, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2300 | 2600 | 2600 | 4600 | 3205 | 4440 |
| ширина | 1800 | 2210 | 2300 | 2310 | 2285 | 2430 |
| высота | 485 | 650 | 635 | 816 | 670 | 650 |
| Основные размеры автомобиля, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 5250 | 5475 | 5505 | 7100 | 5785 | 8100 |
| ширина | 2178 | 2420 | 2500 | 2500 | 2500 | 2640 |
| высота | 2150 | 2500 | 2520 | 2700 | 2720 | 2830 |
| Масса (в заправленном состоянии), т | 2,9 | 4,57 | 4,8 | 9 | 6,22 | 11 |

А2 Технические данные автомобилей трубовозов-плетевозов

| Показатели | Марка трубовозов-плетевозов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ-93 | ПВ-94 | ПВ-204 | ПВ-301А | ПВ-361 | ПТК-252 |
| Марка, автомобиля-тягача | Урал- 375Е | ЗИЛ-131 | КрАЗ -255Б | МАЗ- 7310 | МАЗ- 7310 | Трактор К-701 |
| Марка прицепа | 1-Р-5 | 1-АПР-5 | 2-Р-12 | - | - | 2-Р-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Грузоподъемность автопоезда, т: |  |  |  |  |  |  |
| по шоссе | 9 | 7,3 | 19 | 30 | 36 | 25 |
| по грунтовым дорогам | 9 | 6,8 | 19 | 30 | 36 | 25 |
| Погрузочная высота, мм | 1880 | 1780 | 2000 | 2100 | 2100 | 1825 |
| Ширина колеи колес, мм | 2000 | 1820 | 2160 | 2375 | 2375 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка, кН: |  |  |  |  |  |  |
| на тяговый автомобиль | 40 | 30 | 60 | 120 | 130 | - |
| на прицеп роспуск | 50 | 50 | 130 | 180 | 230 | - |
| Масса автопоезда (с грузом), т | 21,4 | 17 | 36,35 | 60 | 72,4 | 46 |
| Скорость движения (максимальная), км/ч | 65 | 80 | 60 | 60 | 58 | - |
| *Предельное число перевозимых автопоездом труб диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 7-4-2 | 7-5-3 | 7-4-2 | 9-0-0 | 9-9-9 | 9-9 -7 |
| 720 | 5-2-1 | 5-2-1 | 6-3-2 | 6-0-0 | 6-6-6 | 6-3 -3 |
| 820 | 5-2-1 | 5-2-1 | 6-3-2 | 6-0-0 | 6-6-6 | 6-6 -3 |
| 1020 | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-1-1 | 3-0-0 | 3-3-3 | 3-3 -2 |
| 1220 | 2-1-0 | 2-1-0 | 3-1-1 | 3-0-0 | 3-3-3 | 3-3 -2 |
| 1420 | 1-0-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-2-1 | 2-2 -1 |
| Основные размеры (без груза), мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 11440 | 11 300 | 15000 | 16000 | 16540 | 16550 |
| ширина | 2500 | 2500 | 2685 | 3050 | 3050 | 2500 |
| высота | 2870 | 2180 | 3135 | 3475 | 3500 | 2270 |
| Масса, т | 12,4 | 9,7 | 17,35 | 30 | 36,4 | 21 |

Примечание: * - Первая цифра обозначает число труб длиной 12 м, вторая - длиной 24 м, третья - длиной 36 м.

А3 Технические данные грузовых автомобилей общего назначения

| Показатели | Марка автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УАЗ-451М | ГАЗ-52-03 | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130-76 | Урал-377К | МАЗ-5335 | КамАЗ- 53212 |
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
| Масса буксируемого прицепа, т | - | 2,5 | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число осей: |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ведущих | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ширина колеи колес, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| передних | 1442 | 1577 | 1630 | 1835 | 2020 | 1970 | 2025 |
| задних | 1442 | 1650 | 1630 | 1850 | 2020 | 1865 | 1850 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Карбюраторный |  |  |  |  | Дизельный |  |
| марка | УМЗ-451М | ГАЗ-52-01 | ЭМЗ-53 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-375Я4 | ЯМЗ-236 | КамАЗ-740 |
| мощность, кВт | 55,2 | 55,2 | 84,6 | 110,3 | 132,4 | 132,4 | 154,4 |
| Размеры платформы (внутренние), мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2733 | 3740 | 3740 | 3752 | 4500 | 4965 | 6100 |
| ширина | 1818 | 2170 | 2170 | 2326 | 2326 | 2360 | 2320 |
| высота | 1325 | 543 | 680 | 575 | 715 | 685 | 500 |
| Погрузочная высота, мм | 700 | 1280 | 1350 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 |
| Наибольшая скорость движения, км/ч | 95 | 70 | 88 | 90 | 75 | 85 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименьший дорожный просвет, мм | 220 | 347 | 265 | 270 | 345 | 270 | 280 |
| Расход топлива на 10 км, л | 12 | 20 | 24 | 29 | 45 | 23,8 | 27 |
| Основные размеры автомобиля, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4360 | 6395 | 6995 | 6675 | 7611 | 7250 | 9080 |
| ширина | 1940 | 2380 | 2380 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 |
| высота | 2070 | 2190 | 2220 | 2400 | 2600 | 2720 | 3650 |
| Масса (в заправленном состоянии), т | 1,54 | 2,81 | 3,25 | 4,3 | 7,7 | 6,72 | 8,2 |

А4 Технические данные колесных тракторов

| Показатели | Марка тракторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т-25А | Т-40М | Т-40АМ | МТЗ-50 | МТЗ-52 | МТЗ-80 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х2 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |
| вперед | 1,79-21,9 | 2,2-5,9 | 2,2 -5,9 | 1,6 -25,8 | 1,6 -25,8 | 0,6 -33,4 |
| назад | 6,4 -21,9 | 2,2-5,9 | 2,2 -5,9 | 3,3 -5,6 | 3,3-5,6 | 0,2 -9 |
| База, мм | 1880 | 2145 | 2250 | 2370 | 2450 | 2370 |
| Ширина колеи колес, мм: |  |  |  |  |  |  |
| передних | 1200-1400 | 1375 -1840 | 1375 -1840 | 1200-1800 | 1200-1800 | 1250-1800 |
| задних | 1100-1500 | 1375 -1840 | 1375 -1840 | 1200-1800 | 1200-1800 | 1150-1800 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |
| марка | Д21А1 | Д-144 | Д-144 | Д-50 | Д-50 | Д-240 |
| мощность, кВт | 18,4 | 37 | 37 | 70 | 40 | 55 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 3235 | 3660 | 3845 | 3515 | 3930 | 3815 |
| ширина | 1544 | 2190 | 2190 | 1970 | 1970 | 1970 |
| высота | 2580 | 2530 | 2530 | 2485 | 2485 | 2765 |
| Масса, кг | 1780 | 2420 | 2650 | 2750 | 2950 | 3410 |
| Показатели | Марка тракторов |  |  |  |  |  |
|  | ЮМЗ-6АМ | МТЗ-100 | МТЗ-102 | Т-150К | К-701 | К-702 |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 3 | 5 | 6 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |
| вперед | 2,1-24,5 | 0,36-34,3 | 0,36-34,3 | 3,4-30,1 | 2,9-33,8 | 0-44,5 |
| назад | 1,6-5,7 | 0,25-12,04 | 0,25-12,04 | 6,13-11,01 | 5,1-24,3 | 0-44,1 |
| База, мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | 3200 | 3200 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |
| Марка | Д-65М | Д-240Т | Д-240Т | СМД-62 | ЯМЗ-240Б | ЯМЗ-238НБ |
| мощность, кВт | 44 | 73,5 | 73,5 | 129 | 221 | 158 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4165 | 3960 | 4180 | 5795 | 7400 | 6385 |
| ширина | 1884 | 2000 | 2000 | 2400 | 2880 | 2880 |
| высота | 2460 | 2810 | 2810 | 3165 | 3750 | 3750 |
| Масса, кг | 3118 | 3750 | 3960 | 7535 | 12500 | 11400 |

А5 Технические данные прицепов-роспусков

| Показатели | Марка прицепов-роспусков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-Р-3 | 1-ПР-5М | ТМЗ-804; ТМЗ-804А | 1-АПС-8 | ТМЗ-802 | 2-Р-8А | ГКБ-9383 |
| Грузо- подъемность, т | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Тип прицепа | Одноосный |  |  |  |  | Двухосный |  |
| Число колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Марка одноосного тягового автомобиля | ГАЗ-5317 | ЗИЛ-130-76 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-131 | КрАЗ-257 |
| Погрузочная высота, мм | 1200 | 145O | 1420 | 1500 | 1534 | 1300 | 1700 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина (с дышлом) | 3625 | 3575 | 3180 | 6395 | 4230 | 3160 | 10400 |
| ширина | 2210 | 2320 | 2365 | 2965 | 2335 | 2240 | 2500 |
| высота | 2315 | 2405 | 2500 | 2850 | 2777 | 2500 | 2600 |
| Масса прицепа (без груза), т | 0,85 | 1 | 1,3 | 2 | 2,44 | 1,6 | 4,15 |
| Ширина колеи колес, мм | 1670 | 1740 | 1790 | 1920 | 1790 | 1720 | 1900 |
| Дорожный просвет под осью прицепа, мм | 410 | 450 | 435 | 395 | 450 | 356 | 400 |

А6 Технические данные прицепов автомобильных с бортовой платформой

| Показатели | Марка прицепов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГКБ-816 | МАПЗ-754В | ГКБ-817 | МАЗ-5207В | МАЗ-8926 | МАЗ-886 | ГКБ-819 |
| Грузоподъемность, т | 3 | 4 | 5,5 | 6 | 8 | 8,5 | 5 |
| База, мм | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3700 | 3200 | 2900 |
| Размеры кузова или платформы (внутренние), мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 3744 | 3848 | 4700 | 4550 | 5500 | 4810 | 4300 |
| ширина | 2040 | 2207 | 2350 | 2350 | 2365 | 2340 | 2300 |
| высота | 5921 | 595 | 570 | 480 | 685 | 610 | 600 |
| Погрузочная высота, мм | 1135 | 1270 | 1300 | 1040 | 1440 | 1390 | 1340 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина (с дышлом) | 725 | 6025 | 6600 | 6380 | 7740 | 7115 | 6460 |
| ширина | 2248 | 2385 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| высота | 1727 | 2133 | 2215 | 1520 | 2790 | 2000 | 1930 |
| Масса (без груза), т | 1,5 | 2 | 2,54 | 3,2 | 4 | 3,5 | 3,20 |

| Показатели | Марка прицепов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГКБ-8527 | ГКБ-8350 | ГКБ-8352 | ГКБ-8527 | AЗ-311 | МАЗ-5243Б; 2-П-6 |
| Грузоподъемность, т | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6,8 |
| База, мм | 3800 | 4340 | 4340 | 3800 | - | 300 |
| Размеры кузова или платформы (внутренние), мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 5340 | 6100 | 6100 | 5340 | 2000 | 4940 |
| ширина | 2310 | 2317 | 2317 | 2310 | 2240 | 2322 |
| высота | 640 | 500 | 500 | 640 | 700 | 610 |
| Погрузочная высота, мм | 1450 | 1300 | 1370 | 1450 | 1280 | 1440 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина (с дышлом) | 7695 | 8290 | 8290 | 7695 | 4300 | 6965 |
| ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2355 | 2500 |
| высота | 2090 | 1800 | 1873 | 2090 | 2050 | 2050 |
| Масса (без груза), т | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 1,5 | 3,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Б1 Данные для тяговых расчетов автомобильного транспорта

I. Удельное основное сопротивление Wо в кг/т для пневматических шин

| Покрытие дороги | Скорость, км/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | 24 | 50 |
| Рыхлый песок слоем не более 20 см | 250 | — |
| Рыхлый грунт, свежая насыпь | 300 | — |
| Бездорожье | 100-200 | — |
| Грунтовая дорога: в плохом состояние | 260 | — |
| в удовлетворительном состоянии | 30 | — |
| Мостовая булыжная, щебеночная | 25-35 | 30-40 |
| Дорога: гравийная | 13-23 | 20-25 |
| бетонная | 10-14 | 12-16 |
| Дорога асфальтобетонная: крупнозернистый асфальт | 11-12 | 14-15 |
| песчаный асфальт | 10-14 | 12-16 |

II. Значение коэффициента сцепления

| Тип дороги |  |  |  |  |  |  | Автомобили и тракторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | с колесами со шпорами | с баллонами | с гусеницами |
| Для автомобилей. Шоссе, асфальт мокрый |  |  |  |  |  |  | — | 0,3-0,5 | — |
| Сухая дорога-шоссе, асфальт: Шины низкого давления |  |  |  |  |  |  | — | 0,7-0,75 | — |
| ,, |  | высокого |  |  |  | ,, | — | 0,6-0,65 | — |
| ,, | массивные |  |  |  |  | ,, | — | 0,2-0,4 | — |
| Грунтовая дорога или грунт сухой |  |  |  |  |  |  | — | 0,4-0,6 | — |
| Грунтовая дорога мокрая |  |  |  |  |  |  | — | 0,2-0,4 | — |
| Мостовая замерзшая |  |  |  |  |  |  | — | 0,21 | — |
| ,, |  |  | обледенелая |  |  |  | — | 0,18 | — |
| ,, |  |  | оттаявшая |  |  |  | — | 0,15 | — |
| Для тракторов. Сухая укатанная дорога: на глинистом грунте |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| на песчаном |  |  |  | ,, |  |  | 1,0 | 0,7 | 1,1 |
| на черноземном |  |  |  |  | ,, |  | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| Песок: влажный |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| сухой |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Укатанная снежная дорога |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
| Луг влажный: нескошенный |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| скошенный |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,7 | 1,2 |

III. Сцепной вес Qсц от веса машины брутто. Для автомашин и тягачей двуосных Qсц = 0,55÷0,65 (среднее 0,60). То же, трехосные с двумя ведущими осями Qсц=0,65-0,75 (среднее 0,70). Для седельных двухосных тягачей с полуприцепами (от веса тягача плюс нагрузка от полуприцепа) Qсц=0,65-0,75.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

В1 Расчетные скорости движения транспортных средств

(для ориентировочных расчетов)

Для автомобильного транспорта*. При работе за городом

| Группы дорог | Тип дорожного покрытия | Расчетная скорость автомобилей, км/час |
| --- | --- | --- |
|  | а) При работе вне города |  |
| 1 | Дороги с усовершенствованным покрытием (асфальто-бетонные, цементобетонные, брусчатые, гидрониро-ванные, клинкерные) | 39 |
| 2 | Дороги с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные) и грунтовые улучшенные | 30 |
| 3 | Дороги грунтовые естественные | 25 |
|  | б) При работе в городе (независимо от типа дорожного покрытия) |  |
| 1 | Для автомобилей и тягачей грузоподъемностью до 7 т | 21 |
| 2 | То же, грузоподъемностью 7 т и выше | 19 |

* Заимствовано из Единых норм выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Г1 Данные о продолжительности погрузочно-разгрузочных

операций на транспорте

I.Нормы на погрузку и разгрузку бортовых автомобилей краном, электротельфером и другими погрузочными механизмами (заимствовано из единых норм выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы).

| Вес груза при одновременном подъеме механизмом | Нормы времени в мин на погрузку и разгрузку 1 т груза для бортовых автомобилей следующей грузоподъемности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,0 |
| До 1 т включительно | 11,22 | 10,7 | 10,43 | 10,18 | 10,18 | 10,01 | 10,09 | 9,82 | 9,82 | 9,65 |
| Свыше 1 до 3 т включительно | 5,62 | 5,16 | 4,81 | 4,65 | 4,55 | 4,38 | 4,38 | 4,19 | 4,19 | 4,11 |
| Свыше 3 до 5 т | 3,73 | 3,29 | 3,02 | 2,69 | 2,74 | 2,60 | 2,60 | 2,32 | 2,32 | 2,24 |

II.Время простоя автомобиля или автопоезда под механизированной погрузкой (экскаватором или бункером) и разгрузкой автомобилей-самосвалов в минутах (составлено на основании единых норм выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы).

| Наименование грузов | Способ погрузки | Грузоподъемность самосвалов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 25,0 |
| Навалочные легко отделяе-мые от кузова (песок, земля, щебень, гравий) | Экскаватором Емкость ковша до 1 м3 | 9,2 | 9,9 | 11,1 | 12,5 | 13,9 | 15,7 | 17,2 | 19,6 | 40,5 |
|  | То же, 1-3 м3 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,4 | 12,5 |
| Вязкие и полу-вязкие (глина, сырой грунт, частично смерзшийся и слежавшийся грунт) | Емкость ковша до 1 м3 | 10,0 | 11,2 | 13,2 | 14,7 | 16,6 | 18,8 | 20,1 | 24,7 | 51,5 |
|  | То же, 1-3 м3 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 8,8 | 9,3 | 10,3 | 17,2 |
| Сыпучие грузы | Из бункера | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 8,8 | 9,3 | 10,3 | 17,2 |

Примечание. При применении частичной механизации погрузочных работ на разгрузку самосвала с маневрированием принимают 3,6 мин на одну ездку.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Д1 Классификация грузов для перевозки автомобильным транспортом

(из Справочника единых тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом)

| Наименование грузов | Класс грузов |
| --- | --- |
| Баки металлические | 2 |
| Войлок строительный в кипах | 2 |
| Гравий | 1 |
| Грунт | 1 |
| Железобетонные конструкции (кроме крупногабаритных) | 1 |
| Известь негашеная | 1 |
| Кирпич красный россыпью | 1 |
| Контейнеры с разным грузом | 2 |
| Лесоматериалы | 1 |
| Опилки и стружка древесные | 4 |
| Переплёты оконные деревянные | 3 |
| Песок речной и горный | 1 |
| Толь кровельный | 1 |
| Цемент | 1 |
| Шлаковата | 3 |

Примечание. Грузы 1 класса обеспечивают коэффициент использования грузоподъемности автомобиля Кгр=1,0; для грузов 2 класса Кгр=0,71÷0,99; для грузов 3 класса Кгр=0,51÷0,70; для грузов 4 класса Кгр= до 0,50.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Е1Технические характеристики колесных тракторных скреперов

основные технические показатели

| Марка скрепера | Емкость ковша |  | Ширина резания |  | Глубина резания, мм | Тип трактора или тягача | Номинальная мощность, л. с. | Толщина выгружаемого слоя (максимальная), мм | Наименьший радиус поворота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | геометрическая, м3 | при наборе грунта “с шапкой”, м3 | по ковшу скрепера, м | вместе с открылками, м |  |  |  |  |  |
| Д-217 | 1,5 | 1,7 | 1,02 | 1,10 | 100 | КД-35 | 37 | 200 | 3 |
| Д-183 | 2,25 | 2,50 | 1,65 | 1,86 | 150 | ДТ-54 | 54 | 300 | 3 |
| Д-230 | 2,25 | 2,50 | 1,65 | 1,86 | 120 | ДТ-54 | 54 | 300 | 3 |
| Д-354 | 2,75 | 3,20 | 1,90 | 2,16 | 150 | ДТ-54 | 54 | 200 | 4 |
| Д-147 | 6,0 | 8 | 2,59 | 2,59 | 300 | С-80 | 80 | 400 | 5 |
| Д-222 | 6,0 | 8,0 | 2,59 | 2,59 | 300 | С-100 | 100 | 350 | 5 |
| Д-222А | 8,0 | 10,0 | 2,59 | 2,59 | 300 | С-100 | 100 | 300 | 5 |
| Д-213А | 10,0 | 12,0 | 2,83 | 2,83 | 350 | С-140 | 140 | 300 | 6 |
| Д-188 | 15,0 | 18,0 | 3,12 | 3,12 | 300 | С-140 и толкач | 140 и 140 | 400 400 | 7 |
| Д-106 | 4,2 | — | 1,50 | — | 173 | С-80 | 80 | 200 | 2 |
| Д-357-Г | 9 | — | 2,72 | — | 300 | МАЗ-529В | 165 | 450 | 6 |
| Д-374 | 7 | 10,0 | 2,59 | — | 300 | С-100 | 100 | 350 | 3 |

Е2 Данные для расчета производительности скреперов

(заимствовано из справочника по земляным работам НИИОМТП)

I. Сопротивления движению транспортных скреперов:

| для хорошей грунтовой дороги | - 80 кг/т |
| --- | --- |
| для бездорожья | - 200 кг/т |

II. Значение коэффициентов наполнения ковша и разрыхления грунта Кн и Кр.

| Грунт | Кн | Кр |
| --- | --- | --- |
| Песчаный | 0,8 | 0,12 |
| Суглинок | 1,0 | 1,25 |
| Глина | 1,0 | 1,35 |

III. Коэффициент Кнр, применяемый для учета неравномерности снимаемой стружки – 0,7.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Ж1 Технические данные прямых лопат гидравлических и канатных полноповоротных экскаваторов

| Показатели | Марка экскаваторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭО-3311Г; ЭО- 3311ГХ | ЭО- 3111В (Э-303Б) | Э-6525; Э-6525БС; Э-6525БХЛ | ЭО-4111В; ЭО-4112 | ЭО- 5111ЕХЛ (Э-10011Е) |
| Вместимость ковша, м3 | 0,4 | 0,4 | 0,65 | 0,65 | 1,0 |
| Ширина ковша, м | 0,83 | 0,83 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |
| Наибольшая высота, м: |  |  |  |  |  |
| копания, Hвк | 6,2 | 6,2 | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
| выгрузки, Hв | 4,3 | 4 | 5,6 | 5,7 | 6 |
| Наибольший радиус, м: |  |  |  |  |  |
| копания, Rк | 5,9 | 6,15 | 7,8 | 7,36 | 8,3 |
| выгрузки, Rв | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 7,8 | 9,2 |
| Глубина копания ниже уровня стоянки Hк, м | - | - | 1,5 | - | 1,8 |

Ж2 Технические данные обратных лопат полноповоротных экскаваторов 
с канатной подвеской

| Показатели | Марка экскаваторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭО-3111В (Э-303Б) | ЭО-3311Г (Э-302Б) | ЭО-3211В (Э-304В), ЭО-32111 (Э-304Г) | ЭО-4111В (Э-652Б, Э-652БХЛ); ЭО-4112 |  | ЭО-5111ЕХЛ (Э-10011Е) |
| Вместимость ковша, м3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,65 |  | 1,0 |
| Ширина, м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,25 |  | 1,3 |
| Наибольшая глубина копания А, м | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 5,8 |  | 6,9 |
| Высота выгрузки, м |  |  |  |  |  |  |
| Начальная, Б | 2,9 | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
| Конечная, В | 5,4 | 4,3 | 5,6 | 6,1 | 6,14 |  |
| Наибольший радиус копания Г, м | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 7,8 | 10,5 |  |

Ж3 Технические данные обратных лопат экскаваторов с канатной подвеской

| Показатели | Марка экскаваторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭО-3322А; ЭО-3322Б; ЭО-3322В; ЭО-3323 |  |  | ЭО-3121Б (Э-5015А, Э-5015Б) |  | ЭО-4121А; ЭО-4121Б; ЭО-4124ХЛ | ЭО-4123; ЭО-4124 |
| Рукоять: Стандартная - С Удлиненная - У | С |  | У | С | У | С | С |
| Вместимость ковша, м3 | 0,4 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 1,0 |
| Ширина ковша, м | 0,8 |  | 0,8 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,16 |
| Наибольшая глубина копания А, м | 5 |  | 4,2 | 4,5 | 2,5 | 7,1 | 6 |
| Наибольшая высота выгрузки Б, м | 5,2 |  | 4,8 | 3,9 | 5,5 | 5,2 | 5 |
| Наибольшие радиусы, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| копания В |  | 8,2 | 7,5 | 7,3 | 7 | 10,2 | 8,2 |
| выгрузки Г |  | 7,5 | 6,7 | 7,3 | 7 | 10,2 | 9,4 |
| Радиус выгрузки при наибольшей высоте выгрузки Д, м |  | 7,2 | 6,4 | 4,9 | 2,6 | - | - |

Ж4 Технические данные экскаваторов драглайн

| Показатели | Марка экскаваторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭО-3211В (Э-304В); ЭО-3211Г (Э-304Г) | ЭО-3311Г (Э-302Б) | Э-652Б; Э-652БХЛ; ЭО-4111В; ЭО-4112 | ЭО-5111ЕХЛ (Э-10011Е) | ЭО-3111В (Э-303Б) |
| Вместимость ковша, м3 | 0,4 | 0,4 | 0,65 | 1,0 | 0,4 |
| Ширина ковша, м | 0,9 | 0,9 | 1,16 | 1,3 | 0,83 |
| Длина стрелы, м | 10,5 | 10,5 | 10 | 12,5 | 10,5 |
| Наибольшая глубина копания, м, при проходе: |  |  |  |  |  |
| боковом , А | 5,3 | 5,3 | 4,4 | 5,5 | 5,3 |
| Концевом, Б | 7,6 | 7,8 | 7,3 | 9,4 | 7,6 |
| Наибольшая высота |  |  |  |  |  |
| выгрузки В, м | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,1 | 4 |
| Наибольший радиус, м: |  |  |  |  |  |
| Копания, Г | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 13,5 | 11 |
| Выгрузки, Д | 10 | 10 | 10 | 12,2 | 10 |

Ж5 Технические данные многоковшовых цепных экскаваторов

| Показатели | Марка экскаваторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭТЦ-165 | ЭТЦ-208А: ЭТЦ-208В | ЭТЦ-252 | ЭТЦ-163 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Профиль траншеи | Прямоугольный |  | Трапецеидальный | Прямоугольный |
| Наибольшая глубина траншеи, м | 1,6 | 2 | 2,5 и 3,5 | 1,7 |
| Наибольшая ширина траншеи по дну, м | 0,27; 0,4 | 0,6 | 0,8; 1 | 0,25 |
| Базовая машина | Трактор МТЗ-82 | Трактор Т-130.1.Г-2 | Трактор ТТ-4 | Специальная |
| Двигатель: |  |  |  |  |
| марка | Д-240 | Д-130Г.2 | А-01М | Д-50 |
| мощность, кВт | 59 | 118 | 81 | 37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Скорость движения: |  |  |  |  |
| рабочая, м/ч | 20-650 | 0 -340 | 5 -150 | 15 -250 |
| транспортная, км/ч | 1,89 -33,4 | До 5 | 2,25 -9,75 | 1,13-4,42 |
| ковшевой цепи, м/с | 0,83-2,14 | 1,44-1,63 | 0,807-1,25 | 0,89-1,16 |
| Число ковшей | 10; 14; 18 | - | - | 14-48 |
| Наибольший вылет транспортера, м | - | - | - | 0,85 |
| Ширина гусеничного хода, м | - | - | - | 2,48 |
| Ширина гусеницы, мм | - | - | - | 530 |
| Среднее удельное давление на грунт, кПа | - | - | - | 27 |
| Основные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |  |  |
| длина | 7800 | 8830 | 10200 | 8640 |
| ширина | 2250 | 2735 | 3450 | 2480 |
| высота | 3370 | 3270 | 3300 | 4470 |
| Масса, т | 5,8 | 23,7 | 18,6 | 9,1 |

Ж6 Технические данные роторных траншейных экскаваторов

| Показатели | Марка экскаваторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭТР-134 | ЭТР-162 | ЭТР-204 | ЭТР-223 | ЭТР-224 | ЭТР-254 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наибольшая глубина траншеи, м | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
| Наибольшая ширина траншеи, м | 0,28 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,85 | 1,1-2,4 |
| Вместимость ковша, л | - | 70 | 140 | 160 | 85 | 150 |
| Наибольшая производи- тельность, м3/ч | 480 | 300 | 650 | 650 | 600 | 1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая машина | Трактор ТТ-4 | Трактор ДТ-75 | Трактор Т-130.1.Г-1 | Трактор Т-130.1.Г |  | Трактор Т-130.1.1 | Специ- альная |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |
| марка | А-01М | СМД-14 | Д-160 | Д-160 |  | Д-160 | ЯМЗ-240Б |
| мощность, кВт | 81 | 55 | 118 | 118 |  | 118 | 220 |
| Скорость рабочего хода, м/ч | 10-480 | 54-312 | 10-300 | 10-300 |  | 10-300 | 20-509 |
| Число скоростей рабочего хода | - | 9 | Бесступенчатый |  |  |  | 32 |
| Транспортная скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| вперед | 2,25-9,75 | 2,4-5,79 | 1,82-6,23 |  | 1,82-6,23 | 1,58-5,22 | 0,48-5,6 |
| назад | 2,25-9,75 | 4,41 | 1,82-6,23 |  | 1,82-6,23 | 1,58-5,22 | 0,46-5,6 |
| Диаметр ротора по зубьям, м | 2,36 | 2,9 | 3,55 |  | 3,83 | 3,83 | 4,35 |
| Число ковшей | 18 | 10 | 14 |  | 14 | 14 | 24 |
| Ширина транспортер-ной ленты, мм | - | 600 | 800 |  | 800 | 800 | 1200 |
| Ширина ходовой базы по осям гусениц, м | - | 1,33 | 2600 |  | 2600 | 2600 | 2600 |
| Ширина гусеницы, мм | - | 600 | - |  | - | - | - |
| Удельное давление на грунт, кПа | 16 | 86 | 60 |  | 60 | 60 | 67 |
| Просвет рабочего органа в транспортном положении с ковшом, мм | - | 250 | - |  | - | - | - |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина в транспортном положении | 6300 | 8830 | 11100 |  | 11500 | 11150 | 13450 |
| ширина без транспортера | 2500 | - | - |  | - | - | 3500 |
| с транспортером | - | 3050 | 3200 |  | 3200 | 3200 | 4200 |
| высота | 2750 | 300 | 4200 |  | 4240 | 4240 | 4770 |
| Масса, т | 18,3 | 12,8 | 31 |  | 33,5 | 31,5 | 41 |

Ж7 Данные для расчета производительности экскаваторов,

прямых лопат и драглайнов

I. Рабочие циклы tц прямых лопат и драглайнов

| Марка экскаваторов | Емкость ковша, м3 |  | Угол поворота в градусах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90 |  |  | 135 |  |  | 180 |  |  |
|  | стандартного | сменного | Группы грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | легкие | средние | тяжелые | легкие | средние | тяжелые | легкие | средние | тяжелые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Э-302 | 0,30 | 0,35 | 18/21 23 | 20/21 25 | 25/22 — | 20/22 26 | 22/23 27 | 28/24 — | 21/25 26 | 25/25 30 | 28/26 — |
| Э-651 | 0,65 | 0,75 1 | 19/25 23 25 | 21/25 26 — | 26/28 — — | 20/27 24 26 | 24/28 28 — | 28/29 — — | 22/30 26 28 | 25/30 30 — | 30/31 — — |
| Э-1251 | 1,15 | 1,5 2 | 23/32 25 30 | 26/33 31 — | 31/33 — — | 26/33 30 33 | 28/34 33 — | 34/35 32 36 | 28/34 — — | 31/35 36 — | 37/35 — — |
| Э-2001 | 2 3 4 |  | 28/34 31 33 | 31/40 34 — | 33/41 — — | 33/41 35 38 | 35/43 39 — | 38/45 — — | 38/44 40 42 | 39/47 42 — | 42/49 — — |
| СЭ-3 | 3 4 | 4 5 6 8 | 31 40 32 34 35 37 | 32 41 35 — 40 — | 35 41 38 — — — | 34 42 37 39 40 42 | 36 43 39 — 45 — | 41 44 43 — — — | 39 47 41 43 44 47 | 41 48 44 — 49 — | 46 49 48 — — — |

II. Значения коэффициента разрыхления грунта при заборе его

экскаватором Кр

| Для легких грунтов |  |  | Кр=1,15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ,, | средних | ,, | Кр=1,25 |
| ,, | тяжелых | ,, | Кр=1,33 |
| ,, | скальных | ,, | Кр=1,72 |

III. Значение коэффициента наполнения ковша экскаватора Кн

| При нормальных условиях забоя | Кн=1 |
| --- | --- |
| При благоприятных условиях | Кн=1,05÷1,10 |
| При неблагоприятных условиях | Кн=0,9 |

Примечание. Над чертой указаны циклы для прямых лопат, под чертой – для драглайнов; без дроби указаны циклы прямых лопат.

IV. Коэффициент потерь времени на передвижки экскаватора по забою

| Условия работы | Емкость ковшей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25-0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,5-2 | 3-4 |
|  | Значение Кп |  |  |  |  |
| При работе прямыми лопатами: на легких и средних грунтах | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| на тяжелых грунтах | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
| При работе драглайнами: на легких и средних грунтах | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| на тяжелых грунтах | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |

V. Коэффициент Кэ, учитывающий организационные потери времени

при работе экскаваторов

| Условия работы | Емкость ковша, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25-0,5 | 1-1,5 | 2-4 | 10-12 |
|  | Значение Кэ |  |  |  |
| Работа на транспорт | 0,77 | 0,78 | 0,87 | 0,90 |
| Работа в отвал | 0,87 | 0,92 | 0,94 | 0,95 |

Ж8 Автомобили-самосвалы или тракторы с прицепами, рекомендуемые к применению в сочетании с экскаватором с различной емкостью ковша

| Емкость ковша экскаватора, м3 | Самосвалы грузоподъемностью, т | Тракторы с прицепами |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка трактора | прицепы грузоподъемностью, т |
| 0,15-0,25 | 2,25-3,5 | — | — |
| 0,35-0,5 | 3,5-5 | КД-35 | 5 |
| 0,65-1 | 5-10 | КД-35 ДТ-54 | 5-10 |
| 1,25-2 | 10-25 | ДТ-54 С-80 | 10-15 |
| 3-4 | 25 | С-140 | 15-25 |

Ж9 Объем грунта в кузове автосамосвала в полном состоянии в м3

| Тип самосвала | Расчетная грузо- подъемность, т | Грунт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | песчаный | глинистый | скальный |
| ГАЗ-93 | 2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
| ЗИЛ-585 | 3,5 | 2,3 | 2,1 | 1,5 |
| МАЗ-205 | 5 | 3,2 | 2,8 | 2,1 |
| ЯАЗ-2102 | 10 | 5,9 | 5,3 | 4,6 |
| МАЗ-525 | 25 | 15,5 | 14 | 10,5 |

Ж10 I. Объем и вес грунта в ковше экскаватора в полном состоянии

| Геомет-рическая емкость ковша, м3 | Объем грунта в плотном состоянии, м3 |  | Вес грунта в 1 ковше, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаного | глинистого | скального | песчаного | глинистого | скального |
| 0,25 | 0,22 | 0,19 | — | 0,33 | 0,34 | — |
| 0,5 | 0,44 | 0,39 | 0,29 | 0,66 | 0,7 | 0,73 |
| 1,0 | 0,87 | 0,77 | 0,58 | 1,3 | 1,38 | 1,45 |
| 2,0 | 1,74 | 1,55 | 1,16 | 2,61 | 2,8 | 2,9 |
| 3,0 | 2,61 | 2,3 | 1,74 | 3,9 | 4,15 | 4,35 |
| 4,0 | 3,48 | 3,1 | 2,3 | 5,22 | 5,6 | 5,75 |

II. Число бадей для подвозки 100 м3 бетонной смеси в смену

| Число бадей на автомобиль | 2 бадьи |  | 1 бадья |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость бадей, м3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,6 |
| Расстояние подвозки в один конец, км | Число бадей для подвозки 100 м3 бетона |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| 3 | 22 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| 4 | 27 | 15 | 12 | 10 | 6 |
| 5 | 32 | 17 | 15 | 12 | 7 |
| 6 | 38 | 20 | 17 | 14 | 8 |
| 7 | 43 | 23 | 20 | 15 | 9 |
| 8 | 48 | 25 | 23 | 17 | 10 |
| 9 | 53 | 28 | 25 | 19 | 11 |
| 10 | 59 | 30 | 28 | 21 | 12 |

Ж11 Рабочие параметры одноковшовых экскаваторов

| № п/п | Параметры | Условное обозначение | Марка экскаватора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э-302 | Э-258* | Э-651, Э-656, Э-505* |
|  |  |  | Угол наклона стрелы 45° и 60° |  |  |
| 1 | Емкость ковша | м3 | 0,3 | 0,25 | 0,65 |
| 2 | Наибольший радиус резания на уровне стоянки | А | 7,2 | 7,5 | 9,2 |
| 3 | Наибольший радиус резания | В | 6,5 | 6,3 | 7,25 |
| 4 | Наименьший радиус резания на уровне дна выемки | Г | 4,2 | 4,55 | 4,7 |
| 5 | Наибольшая глубина копания широких выемок | Д | 2,6 | 2,6 | 4 |
| 6 | Наибольшая длина рабочей передвижки при отрывке широких выемок | Лп | 2,3 | 1,75 | 2,5 |

* Модели, снятые с производства, но часто применяющиеся на практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ З

З1 Технические данные бульдозеров

| Показатели | Марка бульдозеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЗ-37 |  | ДЗ-133 |  | ДЗ-42 |  | ДЭ-53 |  | ДЗ-110А-2 |  |
| Марка базового трактора | МТЗ-52 |  | МТЗ-82 |  | ДТ-75р-С2 |  | Т-100М |  | Т-130М.Г.1 |  |
| Марка двигателя | Д-50 |  | Д-240 |  | А-41М |  | Д-108 |  | Д-160 |  |
| Мощность, кВт | 40 |  | 55 |  | 66 |  | 80 |  | 117 |  |
| Привод | Гидравлический |  |  |  |  |  | Канатный |  | Гидравлический |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вперед | 1,65-25,8 |  | 16 |  | 5,1-11,2 |  | 2,36-10,1 |  | 2,37-10,5 |  |
| назад | 3,5-5,95 |  | 10,5 |  | 4,1-4,7 |  | 2,8-7,6 |  | 2,32-12,6 |  |
| рабочая | 1,65 |  | 2,5 |  | 2,1-3,2 |  | 2,36-3,78 |  | - |  |
| Длина отвала, м | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,56 |  | 3,2 |  | 3,2 |  |
| То же, с уширением, м | - |  | 2,49 |  | 3,1 |  | - |  | - |  |
| Высота отвала, м | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,8 |  | 1,2 |  | 1,3 |  |
| Наибольшая глубина опускания отвала | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 1,0 |  | 0,465 |  |
| Наибольшая высота подъема отвала, м | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,9 |  | 1,03 |  |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  | 4580 |  | 5250 |  | 4650 |  | 5300 |  | 5490 |
| ширина |  | 4670 |  | 2120 |  | 2560 |  | 3200 |  | 3220 |
| высота |  | 2100 |  | 2760 |  | 2304 |  | 3040 |  | 3130 |
| Масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая |  | 3,8 |  | 4,25 |  | 7,0 |  | 14,11 |  | 15,947 |
| навесного оборудования |  | 0,48 |  | 0,55 |  | 1,07 |  | 2,13 |  | 1,91 |

З2 Технические данные бульдозеров

| Показатели | Марка бульдозеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЗ-116А | ДЗ-24А | ДЗ-126А | ДЗ-94С |
| Марка базового трактора | Т-130М-Г.1 | Т-180Г | ДЭТ-250М | Т-330 |
| Марка двигателя | Д-160 | Д-180 | В-31 | 8ДВТ-330 |
| мощность, кВт | 117 | 132 | 243 | 272 |
| Привод | Гидравли-ческий | Канатный | Гидравлический | Электро- гидравлический |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |
| вперед | 2,37-10,5 | 2,86-11,96 | 1,14 -13,3 | 0 -13 |
| назад | 3,32-12,1 | 3,21-7,49 | 1,7-19 | 0 -10,8 |
| рабочая | - | 2,74 | - | 1,6 |
| Длина отвала, м | 3,2 | 3,64 | 4,31 | 4,73 |
| То же, с уширением, м | - | 4,34 | - | - |
| Высота отвала, м | 1,3 | 1,48 | 1,55 | 1,75 |
| Наибольшая глубина опускания отвала, м | 0,465 | 1,0 | 0,55 | 0,65 |
| Наибольшая высота подъема отвала, м | 1,03 | 1,2 | 0,8 | 1,53 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |
| длина | 6240 | 6660 | 9035 | 8740 |
| ширина | 3220 | 3690 | 4340 | 4730 |
| высота | 3130 | 2825 | 3240 | 4280 |
| Масса, т: |  |  |  |  |
| общая | 17,42 | 18,26 | 3878 | 51,3 |
| навесного оборудования | 1,91 | 3,25 | 4,72 | 11,3 |

З3 Технические данные навесных рыхлителей для бульдозеров

| Показатели | Марка рыхлителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДП-22С | ДП-26С | ДП-9ВХЛ | ДП-10С |
| Марка базового бульдозера | ДЗ-25с | ДЗ-116А | ДЗ-126А | ДЗ-94с |
| Марка базового трактора | Т-180КС | Т-130.1.Г.1 | ДЭТ-250М | Т-330 |
| Производительность при рыхлении грунта IV группы, га/с | 10-12 | 5 -8 | 12-15 | - |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |
| вперед | 2,86-11,96 | 3,17-10,15 | 2,3-20 | 0-13 |
| назад | 2,67-6,82 | 3,05-8,5 | 2,3-20 | 0-10,8 |
| рабочая | 2,74-4,85 | 3,2-4 | 2,3-3,5 | 1,6 |
| Число зубьев (стоек) | 3 | 1 | 3 | 1-3 |
| Расстояние между осями зубьев, м | 0,74 | - | 1,02 | 0,95 |
| Наибольший просвет под зубьями, м | 0,85 | 0,55 | 0,7 | - |
| Глубина рыхления, м | 0,5 | 0,45 | 0,7 | 0,7 |
| Ширина полосы рыхления, м | 1,67 | 0,75 | 2,55 | 2,0 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| длина с трактором |  | 8,35* | 6,4 | 9,215 | 8,74 |
| ширина |  | 3,64 | 3,22 | 4,37 | 4,73 |
| высота |  | 2,82 | 3,087 | 3,24 | 3,45 |
| Масса, т: |  |  |  |  |  |
| общая с трактором |  | 22,67 | 17,72 | 38,78* | 52,03 |
| оборудования |  | 2,35 | 1,4 | 5,9 | - |

Примечание: * Размеры с бульдозером

ПРИЛОЖЕНИЕ К

К1 Катки для уплотнения грунта

(заимствовано из Справочника по земляным работам, НИИОМТП. Госстройизтад, 1960)

| Тип катка | Вес катка |  | Толщина уплотнения, м | Производительность в смену, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без балласта, м | с балластом, м |  | 1 катком | 3 катками |
| I. Прицепные катки |  |  |  |  |  |
| Д-126А | 2,6 | 4,4 | 0,10-0,13 | 2000 | 6000 |
| Д130А | 3,2 | 5,0 | 0,25-0,35 | 2700 | 8000 |
| Д-130Б | 3,74 | 5,52 | 0,40 | 3000 | 8000 |
| Д-220 | 12,7 | 28,3 | 0,50-0,80 | 8000 | — |
| II. Катки на пневматических шинах |  |  |  |  |  |
| Д-219 | 1,9 | 10,0 | 0,15-0,20 | 1000 | — |
| Д-263 | 5,0 | 25,0 | 0,20-0,30 | 1400 | — |
| Д-326 | 10,0 | 50,0 | 0,25-0,30 | 3000 | — |
| Д-242 | 10,0 | 70,0 | 0,25-0,50 | 3000 | — |

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Л1 Технические данные автомобильных стреловых кранов

| Показатели | Марка кранов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС- 1562А | КС- 3573А | КС- 4561А | КС- 4571 | КС- 3577 | МКА-10М | МКА-16 |
| Максимальная грузоподъем- ность, т | 5 | 10 | 16 | 16 | 12,5 | 10 | 16 |
| Грузоподъем- ность при максимальном вылете стрелы, т | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 13 | 2,7 | 4 |
| Длина стрелы, м: |  |  |  |  |  |  |  |
| основной | 6 | 9,5 | 9,75 | 8-14 | 8,1 | 10 | 10 |
| удлиненной | 10 | 15 | 22 | 21,7 | 21 | 18 | 23 |
| Вылет крюка, м | 3,2-6 | 4-14,6 | 3,9-10 | 3,9-10 | 3,5-13 | 4-9 | 4,1-21 |
| Высота подъема крюка, м, при вылете стрелы: |  |  |  |  |  |  |  |
| наименьшем | 6,2 | 16,5 | 10,5 | 10,6 | 14,5 | 10 | 11 |
| наибольшем | 3,8 | 10,2 | 3,7 | 1,5 | 8 | 6,2 | 6 |
| Наибольшая скорость подъема груза, м/мин | 12,5 | 10 | 8 | 8,4 | 18 | 6,4 | 39,4 |
| Скорость передвижения, км/ч | 75 | 75 | 65 | 70 | 85 | 76 | 62 |
| Марка базового автомобиля | ГАЗ- 5317 | ЗИЛ- 133/ТЯ | КрА3- 257К | КрАЗ- 257К | МАЗ- 5334 | МАЗ-500А | КрАЗ- 257 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |
| марка | ЗМЗ-53 | КамАЗ- 740 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-238 |
| мощность, кВт | 85 | 155 | 177 | 177 | 132 | 132 | 177 |

| Тип привода | Механический | Гидравлический | Дизель- электрический | Гидравлический | Механический |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 8350 | 11300 | 14020 | 11570 | 9950 | 13280 | 14300 |
| ширина | 2450 | 2500 | 2500 | 2680 | 2500 | 2800 | 2800 |
| высота | 3330 | 3270 | 3800 | 3350 | 3850 | 3945 | 3940 |
| Масса, т | 7,4 | 15,6 | 22,7 | 15,6 | 14,6 | 14,8 | 22,7 |

Л2 Технические данные кранов на пневмоколесном ходу

| Показатели | Марка кранов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС-5363; КС-5363 ХЛ | КС-5363А | КС-6471 | КС-8362А | МКП-25А | МКТ-40 |
| Грузоподъемность, т | 25 | 25 | 40 | 100 | 25 | 40 |
| Длина стрелы, м: |  |  |  |  |  |  |
| основной | 15 | 17,5 | 11 | 20 | 14,1 | 15 |
| удлиненной | 30 | 32,5 | 27 | 55 | 35,1 | 35 |
| Вылет крюка, м | 4-13,8 | 4,9-15 | 3,5-22 | 5,2-32 | 3,5-22,5 | 3,5-22,5 |
| Высота подъема крюка, м, при вылете стрелы: |  |  |  |  |  |  |
| наименьшем | 14 | 16,3 | 15 | 18 | 14 | 15,5 |
| наибольшем | 8,0 | 9,4 | 10,6 | 10 | 8,0 | 7,5 |
| Наибольшая скорость подъема груза, м/мнн | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 3,0 | 8,4 | 103 |
| Наибольшая скорость передвижения, км/ч | 40 | 17 | 50 | 10 | 15 | 30 |
| Ширина колеи задних колес, мм | 2510 | 2510 | 2800 | 2750 | 2450 | 2920 |
| Радиус, описываемый поворотной частью, м | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 5,4 | 3,7 | 3,1 |
| Наибольший угол подъема пути, град. | 15 | 15 | 12 | 10 | 13 | 10 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |
| марка | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-236 | "Лейлонд" СВ-680/20 | ЯМЗ-236 | А-41Д | ЯМЗ-238 |
| мощность, кВт | 132 | 132 | 240 | 132 | 66 | 176 |
| Тип провода | Дизель- электрический |  | Гидравли- ческий | Дизель-электрический |  |  |
| Основные размеры в транспортном положении, мм |  |  |  |  |  |  |
| длина | 14100 | 14200 | 13650 | 26900 | 13920 | 12700 |
| ширина | 3370 | 3290 | 2750 | 3560 | 3200 | 4140 |
| высота | 3900 | 3900 | 3800 | 4300 | 4000 | 4300 |
| Масса, т | 33 | 32,6 | 44 | 98 | 35,6 | 44,1 |

Л3 Технические данные монтажных кранов на гусеничном ходу

| Показатели | Марка кранов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКГ-16М | МКГ-25 | СКГ- 63/100* | СКГ- 63/100** | МКТС-100 со стреловым оборудованием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Грузоподъемность, т, при вылете стрелы: |  |  |  |  |  |
| наименьшем | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| наибольшем | 0,6 | 2,5 | 2,0 | 9,4 | 2,5 |
| Длина стрелы, м | 10; 18; 26 | 12,5; 22,5; 32,5 | 15; 20; 25; 30 | 15; 7; 30,8; 35,9 | 22-50 |
| Вылет крюка, м | 4-22 | 4,2-14,5 | 4,5-25 | 4,5-20 | 6-28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема крюка, м, при вылете крюка: |  |  |  |  |  |
| наименьшем | 10 | 12 | 13,9 | 20,3 | 23 |
| наибольшем | 25,4 | 29,5 | 28,5 | 36 | 50 |
| Скорость подъема груза, м/мин | 2,3-33 | 0,9-6 | 1,6-19,6 | 1,6-19,6 | 3-6,8 |
| Скорость передвижения крана, км/ч | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0-75 | 0,5 |
| Ширина гусеничного хода, м | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 6,3 |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,58 | 0,61 | 1,58 | 1,6 | 0,9 |
| Радиус, описываемый хвостовой частью, м | 3,65 | 4,34 | 4 | 4,57 | 6,8 |
| Угол подъема (без грунта), град. | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |
| марка | СМД-14 | Д-108 | К-661 | 1Д6Б | ЯМЗ-236 |
| мощность, кВт | 55 | 80 | 88 | 110 | 132 |
| Масса, т | 25,5 | 39 | 60,6 | 90,1 | 127 |

Примечание:

* Грузоподъемность крана специального использования - 63 т.

** Грузоподъемность крана специального использования -100 т.

Л4 Технические данные кранов монтажных специального назначения

| Показатели | Марка кранов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КМТ-6 | МКН-4 | ГМКП-320 |
| Базовый механизм | Трактор Т-130.1 | Автопогрузчик 405Р | Самоходное шасси Т-16М |
| Грузоподъемность, т | 6,0 | 4,0 | 0,32 |
| Длина стрелы, м | 6; 12 | 4,0 | 3,5 |
| Высота подъема крюка, м | 7,2-12,8 | 7,0 | 11,0 |
| Скорость подъема и опускания груза, м/мин | 4 -6 | 4,1 -10 | 18,0 |
| Частота вращения поворотной части, мин-1 | 0,9 | - | 1,3 |
| Скорость передвижения крана, км/ч | 3,63 -12,45 | 5 -25 | До 16 |
| Мощность двигателя, кВт | 117,7 | 55,0 | 14,7 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |
| длина | 9790 | 5170 | 5300 |
| ширина | 2820 | 2250 | 2200 |
| высота | 4590 | 2900 | 3300 |
| Масса, т | 20 | 6,3 | 2,9 |

Л5 Данные для расчета производительности экскаваторов, прямых лопат и драглайнов

- Рабочие циклы tц прямых лопат и драглайнов (заимствовано из справочника по земляным работам)

| Марка экскаваторов | Емкость ковша, м3 |  | Угол поворота в градусах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 135 |  |  |  | 180 |  |  |
|  | стандартного | сменного | Группы грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | легкие | средние | тяжелые | легкие |  | средние | тяжелые | легкие |  | средние | тяжелые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Э-302 | 0,30 | 0,35 | 18/21 23 | 20/21 25 | 25/22 — | 20/22 26 |  | 22/23 27 | 28/24 — | 21/25 26 |  | 25/25 30 | 28/26 — |
| Э-651 | 0,65 | 0,75 1 | 19/25 23 25 | 21/25 26 — | 26/28 — — | 20/27 24 26 |  | 24/28 28 — | 28/29 — — | 22/30 26 28 |  | 25/30 30 — | 30/31 — — |
| Э-1251 | 1,15 | 1,5 2 | 23/32 25 30 | 26/33 31 — | 31/33 — — | 26/33 30 33 |  | 28/34 33 — | 34/35 32 36 | 28/34 — — |  | 31/35 36 — | 37/35 — — |
| Э-1251 | 1,15 | 1,5 2 | 23/32 25 30 | 26/33 31 — | 31/33 — — | 26/33 30 33 |  | 28/34 33 — | 34/35 32 36 | 28/34 — — |  | 31/35 36 — | 37/35 — — |
| Э-2001 | 2 3 4 |  | 28/34 31 33 | 31/40 34 — | 33/41 — — | 33/41 35 38 |  | 35/43 39 — | 38/45 — — | 38/44 40 42 |  | 39/47 42 — | 42/49 — — |
| СЭ-3 | 3 4 | 4 5 6 8 | 31 40 32 34 35 37 | 32 41 35 — 40 — | 35 41 38 — — — | 34 42 37 39 40 42 |  | 36 43 39 — 45 — | 41 44 43 — — — | 39 47 41 43 44 47 |  | 41 48 44 — 49 — | 46 49 48 — — — |

II. Значения коэффициента разрыхления грунта при заборе его экскаватором Кр

| Для легких грунтов |  |  | Кр=1,15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ,, | средних | ,, | Кр=1,25 |
| ,, | тяжелых | ,, | Кр=1,33 |
| ,, | скальных | ,, | Кр=1,72 |

III. Значение коэффициента наполнения ковша экскаватора Кн

| При нормальных условиях забоя | Кн=1 |
| --- | --- |
| При благоприятных условиях | Кн=1,05÷1,10 |
| При неблагоприятных условиях | Кн=0,9 |

Примечание. Над чертой указаны циклы для прямых лопат, под чертой – для драглайнов; без дроби указаны циклы прямых лопат.

IVКоэффициент потерь времени на передвижки экскаватора по забою

| Условия работы | Емкость ковшей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25-0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,5-2 | 3-4 |
|  | Значение Кп |  |  |  |  |
| При работе прямыми лопатами: на легких и средних грунтах | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| на тяжелых грунтах | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
| При работе драглайнами: на легких и средних грунтах | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| на тяжелых грунтах | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |

V. Коэффициент Кэ, учитывающий организационные потери времени при работе экскаваторов (из справочника по земляным работам)

| Условия работы | Емкость ковша, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25-0,5 | 1-1,5 | 2-4 | 10-12 |
|  | Значение Кэ |  |  |  |
| Работа на транспорт | 0,77 | 0,78 | 0,87 | 0,90 |
| Работа в отвал | 0,87 | 0,92 | 0,94 | 0,95 |

Л6 Рабочие параметры одноковшовых экскаваторов

(заимствовано из инструкции по производству и приёмке земляных работ, выполняемых одноковшовыми экскаваторами). Для обратных лопат

| № п/п | Параметры | Условное обозначение | Марка экскаватора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Э-302 | Э-258* | Э-651, Э-656, Э-505* |
|  |  |  | Угол наклона стрелы 45° и 60° |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Емкость ковша | м3 | 0,3 | 0,25 | 0,65 |
| 2 | Наибольший радиус резания на уровне стоянки | А | 7,2 | 7,5 | 9,2 |
| 3 | Наибольший радиус резания на уровне дна выемки при отрывке выемок наибольшей глубины и шириной больше расстояния между гусеницами (широкие выемки) | В | 6,5 | 6,3 | 7,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Наименьший радиус резания на уровне дна выемки | Г | 4,2 | 4,55 | 4,7 |
| 5 | Наибольшая глубина копания широких выемок | Д | 2,6 | 2,6 | 4 |
| 6 | Наибольшая длина рабочей передвижки при отрывке широких выемок | Лп | 2,3 | 1,75 | 2,5 |

* Модели, снятые с производства, но часто применяющиеся на практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ М

М1 Технические данные трубоукладчиков

| Показатели | Марка трубоукладчиков |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т- 1530В | ТГ-124 | Г-201 | Т-3560М | ТГ-502 | Д155с-1 |  | Cat-594 |
| Грузоподъемность, т | 6 -15 | 12,5 | 20,0 | 12-35 | 50,0 | 70,0 |  | 90,7 |
| Момент устойчивости, кН·м | 412 | 340 | 500 | 735 | 1100 | 850 |  | 1078 |
| Вылет крюка, м | 15 | 5,6 | 6,0 | 1,7-6,5 | 7,5 | 6,0 |  | 1,2-7 |
| Наибольшая высота подъема крюка, м | 6,0 | 5,2 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 5,2 |  | 6,4 |
| Глубина опускания крюка при наи- меньшем вылете, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |  | - |
| Скорость подъема груза, м/мин | 7; 16 | 7,8 | 5,8 | 8; 15 | 7,8 | 6; 13,8 |  | 3,8-18,5 |
| Скорость опускания груза, м/мин | 9; 20 | 7,8 | 11,9 | 8; 15 | 7,8 | 4,8; 11,1 |  | 8,29 |
| Скорость передвижения, км/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вперед | 2-5,46 | 3,7-10,27 | 2,5-6,75 | 2,09-6,68 | 0-10,18 | 0-11,8 | 0-10,5 |  |
| назад | 2,71-4,43 | 3,56-9,9 | 1,97-5,5 | 3,08 | 0-10,18 | 0-12,6 | 0-12,7 |  |
| Наибольшее удельное давление левой гусеницы, кПа | 171 | 245 | 188 | 245 | 294 | - | 292 |  |
| Максимальное тяговое усилие на ведущем колесе, кН | 129 | 15,5 | 220 | 223 | 540 | - | 647 |  |
| Марка базового трактора | Т-100М | Т-130. 1.Г-1 | Т-130 | Д-804М | Т-330 | Д-155 | Д-96 |  |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| марка | Д-108 | Д-160 | Д-160 | Д-160 | 8ДВГ-330 | 6Д155-4 | Д-353 |  |
| мощность, кВт | 80 | 118,4 | 132 | 132 | 188 | 182 | 283 |  |
| Дорожный просвет при погру- женных грунтовых зацепах, мм | 420 | 470 | 427 | 440 | 600 | 500 | 640 |  |
| Основные размеры (с вертикальной поднятой стрелой и придвинутым контргрузом), мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4380 | 4393 | 4800 | 5400 | 6775 | 5620 | 5800 |  |
| ширина | 4320 | 4420 | 4200 | 4260 | 5790 | 4400 | 4300 |  |
| высота | 6560 | 6480 | 7275 | 7860 | 8950 | 3620 | 3500 |  |
| Масса, т | 24,9 | 21,6 | 28 | 35,7 | 63,0 | 44,5 | 54,6 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Н1 Технические данные одноковшовых самоходных погрузчиков

| Показатели | Марка погрузчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-6А | TO-18 | ТО-7 | TO-11 | FAUN F-3500 |
| Грузоподъемность, т | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
| Ходовое устройство | Пневмоколесное шасси |  | Трактор ДТ-75 | Трактор К-702 | Пневмоколесное шасси |
| Вместимость ковша, м3 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 2,0 | 4,6 |
| Высота разгрузки, м | 2,7 | 2,75 | 2,75 | 3,2 | 3,3 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |
| марка | СМД-14Г | AM-01 | СМД-14НГ | К-702 | 855-С310 |
| мощность, кВт | 59 | 100 | 59 | 155 | 221 |
| Скорость движения, км/ч | 35 | 44 | 11,5 | 40 | 34,1 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| длина | 5790 | 7200 | 5715 | 5330 | 8814 |
| ширина | 2335 | 2440 | 2048 | 2800 | 3531 |
| высота | 2900 | 3045 | 2304 | 3535 | 3685 |
| Масса, т | 7,1 | 9,95 | 8,75 | 19,9 | 28,8 |

Н2 Технические данные автопогрузчиков

| Показатели | Mapка автопогрузчика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4055М | 4063 | 4013 | 4014 | 4016 | 4028 | 7806 |
| Грузоподъемность, т | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 25,0 |
| Базовые агрегаты автомобиля | ГАЗ-53А | ГАЗ-51А | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | МАЗ-500А | БелАЗ-540А |
| Модель двигателя | ГАЗ-53 | ГАЗ-51А | ГА3-51А | ГАЗ-51А | ГАЗ-51А | ЗИЛ-130 | ЯМЗ-238 |
| Максимальная высота подъема, м | 7,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
| Угол наклона рамы, град.: |  |  |  |  |  |  |  |
| вперед | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| назад | 10 | - | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 |
| База, мм | 2600 | 2340 | 2000 | 2600 | 2600 | 2950 | 4750 |
| Ширина колеи колес, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| передних | 1740 | 1620 | 1690 | 1790 | 1790 | 1940 | 2410 |
| задних | 1950 | 2340 | 1480 | 1580 | 1480 | 2950 | 4750 |
| Радиус, м | 4800 | 4200 | 3500 | 3700 | 4200 | 4800 | 7800 |
| Максимальная скорость без груза, км/ч | 16 | 40 | 36 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 8350 | 4500 | 4820 | 5100 | 7000 | 6515 | 8300 |
| ширина | 2255 | 2000 | 2164 | 2330 | 2330 | 2600 | 3710 |
| высота | 3620 | 3200 | 3150 | 2800 | 3400 | 3750 | 3640 |
| Масса, т | 9,82 | 5,07 | 4,95 | 6,45 | 8,25 | 13,3 | 37,26 |

Н3 Технические данные вышек, подмостей и подъемников

| Показатели | Подъемник автомобильный |  |  |  | Подъемник телеско- пический ПТГ-12 | Подмости выдвижные самоходные ПВС-12.01 | Телескопические вышки ВТК-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АГП-12А | АГП-18 | АГП-22 | АГП-28 |  |  |  |
| Грузоподъемность, кг | 200 | 350 | 300 | 300 | 250 | 700 | 200 |
| Базовый автомобиль | ГАЗ-53А | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-133Г1 | - | - | - |
| Максимальная высота подъема люльки, м | 12 | 18 | 22 | 28 | 12 | 12,3 | 3,9-12 |
| Наибольший вылет люльки, м | 9 | 9 | 10,5 | 13,5 | - | - | - |
| Угол поворота мачты, град | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - | - |
| Скорость передвижения, км/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | До 85* | - | - |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 8000 | 9980 | 11840 | 13280 | 2775 | 5000 | 5000 |
| ширина | 2490 | 2400 | 2500 | 2500 | 1170 | 2700 | 1120 |
| высота | 3320 | 3400 | 3570 | 3780 | 2530 | 3300 | 2800 |
| Масса, т | 6,05 | 7,4 | 9,2 | 15 | 10,30 | 4,8 | 0,83 |

Примечание: * При установке ходовой части на пневмошины для передвижения за автомобилем.

Н4 Технические характеристики полотенец для подъема и опускания стальных трубопроводов

| Показатели | Полотенца с металлическими пластинами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПМ-321 | ПМ-523 | ПМ-823 | ПМ-1223 | ПМ-1425 |
| Грузоподъемность, т | 8 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| Диаметр поднимаемых труб, мм | 89-325 | 377-530 | 630-820 | 1020 | 1220-1420 |
| Число лент | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Число тканевых полос в ленте | 1 | 2 | 3 | 4 | 4х2 |
| Материал ленты | Ткань капроновая СТСЗ-1, пропитанная полимерным составом |  |  |  |  |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| толщина | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| длина с пластинами | 2440 | 3010 | 3350 | 5080 | 5080 |
| ширина одной полосы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ленты | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 |
| Масса, кг | 20,7 | 38 | 81 | 108 | 387 |

ПРИЛОЖЕНИЕ О

О1 Технические данные передвижных электрических сварочных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания

| Показатели | Марка агрегатов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АСБ-300- M-V-1 | АСБ-300- 7-V-1 | АСД-300- V-1 | АДД-305- V-1 | АДД-3112- V-1 | ПАС-11- V-1 |
| Номинальное напряжение, В | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 |
| Напряжение холостого хода, В | 90 | 90 | 100 | - | 90 | - |
| Номинальный сварочный ток, А | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 500 |
| Пределы регулирования тока, А | 100-315 | 100-135 | 100-315 | 60-350 | 15-350 | 120-600 |
| Режим работы ПН, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |
| Марка | 408 | 24Д/24-01 | 408 | Д-144-80 | Д-144-80 | ЗИЛ-120 |
| мощность, кВт | 22 | 22 | 15 | 29 | 29 | 48 |
| частота вращения, мин-1 | 3000 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 870 | 1685 | 1915 | 1915 | 1900 | 2950 |
| ширина | 1670 | 890 | 895 | 895 | 900 | 900 |
| высота | 1070 | 660 | 1100 | 1140 | 1200 | 1550 |
| Масса, кг | 550 | 640 | 920 | 900 | 905 | 1990 |

О2 Технические данные электросварочных трансформаторов

| Показатели | Марка трансформаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ- 102-V-2 | ТД- 306-V-2 | ТДМ- 317-V-2 | ТДМ- 503-V-2 | ТДФЖ- 1002-V-3 |
| Напряжение, В: |  |  |  |  |  |
| питающей сети | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
| холостого хода | 80 | 80 | 62-80 | 65-75 | 120 |
| номинальное рабочее | 26,4 | 30 | 32,6 | 40 | 56 |
| Номинальная мощность, кВт | 11,4 | 19,4 | 21 | 36 | 125 |
| Номинальный сварочный ток, А | 160 | 250 | 315 | 500 | 1000 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 60-175 | 100-300 | 60-360 | 75-580 | 300-1200 |
| Режим работы ПН, % | 20 | 25 | 60 | 60 | 100 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| длина | 325 | 370 | 585 | 555 | 1220 |
| ширина | 570 | 630 | 555 | 525 | 760 |
| высота | 530 | 585 | 818 | 888 | 1340 |
| Масса, кг | 38 | 65 | 130 | 175 | 550 |

ПРИЛОЖЕНИЕ П

П1 Технические характеристики звенчатых центраторов

Центратор наружный звенчатый:

1 - соединительное звено; 2 - распорка;

3 - звено опорное; 4 - ось ролика; 5 - ролик; 6 - звено накидное; 7 - натяжное устройство; 8 – рукоятка

| Тип | Марка | Диаметр свариваемых труб, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Звенчатые | ЦЗ-51А | 530 | 22,0 |
|  | ЦЗ-61А | 630 | 25,0 |
|  | ЦЗ-71А | 720 | 28,0 |
|  | ЦЗ-81А | 820 | 31,0 |
| Эксцентриковые | ЦЗ-91А | 920 | 34,0 |
|  | ЦЗ-101А | 1020 | 37,0 |
|  | ЦЗ-121А | 1220 | 43,0 |
|  | ЦЗ-141А | 1420 | 49,0 |
|  | ЦН-21 | 219 | 12,4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Р1 Технические данные передвижных самовсасывающих центробежных водоотливных насосов

| Показатели | Марка насосов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С-245 | С-665 | С-666 | С-774 | С-798 |
| Подача насоса, м3/ч | 100 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Давление, кПа | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Максимальная высота всасывания, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Продолжительность всасывания, мин | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр рукава, мм | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |
| марка | Т-62-1 | УД-2 | АО-52-2 | Д-300 | АО-42-2 |
| мощность, кВт | 9,6 | 5,9 | 7,0 | 3,7 | 2,9 |
| Частота вращения, мин-1 | 1200 | 3000 | 2830 | 3000 | 2830 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| длина | 1200 | 1240 | 1340 | 855 | 940 |
| ширина | 915 | 600 | 700 | 295 | 385 |
| высота | 900 | 1050 | 1010 | 790 | 700 |
| Масса, кг | 260 | 290 | 260 | 150 | 130 |

Р2 Технические данные самоходных водоотливных агрегатов

| Показатели | Марка агрегатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | УОВ-1А | АВ-701А |
| Подача, м3/ч | 200 | 700 |
| Максимальное давление, кПа | 156 | 120 |
| Максимальная высота всасывания, м | 6 | 6 |
| Продолжительность самовсасывания, мин | До 3 | До 3-4 |
| Диаметр шлангов, мм | 100 | 100 |
| Насос самовсасывающий: |  |  |
| марка | С-245 | ВСА-200 |
| число ступеней | 1 | 1 |
| частота вращения, мин-1 | 1500 | 1500 |
| Марка базового трактора | Т-74-С3 | ДТ-75 |
| Двигатель: |  |  |
| марка | СМД-14 | СМД-14Н |
| мощность, кВт | 55 | 58,8 |
| Основные размеры, мм: |  |  |
| длина | 5150 | 5200 |
| ширина | 2120 | 2150 |
| высота | 2300 | 2830 |
| Масса (общая), т | 6,69 | 7920 |
| Масса оборудования, т | 1,29 | - |

Р3 Технические данные водопонизительных установок

| Показатели | Марка установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛИУ-5 | ЛИУ-6 | ЭН-70 |
| Подача насоса, м3/ч | 120 | 140 | 180 |
| Максимальное давление, кПа | 390 | 343 | 85 |
| Вакуумметрическая высота всасывания, м | 8 | 8 | 5 |
| Коэффициент полезного действия насоса | 0,6 | 0,78 | 0,7 |
| Диаметр патрубков, мм: |  |  |  |
| всасывающего | 150 | 150 | 150 |
| нагнетающего | 125 | 125 | 250 |
| Электродвигатель: |  |  |  |
| марка | А-71-72 | АО2-71-4 | А2-91-4 |
| мощность, кВт | 20 | 22 | 75 |
| Частота вращения, мин-1 | 1450 | 1500 | 1475 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |
| длина | 1850 | 1900 | 48000 |
| ширина | 735 | 735 | 5000 |
| высота | 1170 | 1200 | 1500 |
| Масса насоса (общая), кг | 670 | 760 | 10500 |
| Длина осушаемой траншеи, м | 90 | 102 | - |

Р4 Технические данные водоотливной установки

| Назначение | Отлив воды, заполнение и опрессовка |
| --- | --- |
| Базовый трактор | ДТ-75-РС-2 |
| Марка водоотливного насоса | С-245 |
| Подача, м3/ч | 200 |
| Напор, м | 16 |
| Марка опрессовочного насоса | ЦВ-6,3/160 |
| Подача, м3/ч | 22,7 |
| Напор, м | 160 |
| Ширина отвала бульдозера, мм | 2560 |
| Основные размеры, мм: |  |
| длина | 5500 |
| ширина | 2560 |
| высота | 2650 |
| Масса, т | 7,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ С

С1 Технические данные наполнительных агрегатов для заполнения трубопроводов перед испытанием

| Показатели | Марка агрегатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | АН-261 | АН-501 |
| Марка насоса | ЦНС300-180 | ЭВ-200х4 |
| Подача, м3/ч | 260 | 480 |
| Давление, МПа | 1,55 | 1,28 |
| Двигатель: |  |  |
| марка | 2Д12Б | 1Д12Н-500 |
| мощность, кВт | 220 | 368 |
| Основные размеры, мм: |  |  |
| длина | 550 | 6000 |
| ширина | 2180 | 1900 |
| высота | 2750 | 2650 |
| Масса (сухая), кг | 8400 | 8300 |

С2 Техническая характеристика опрессовочных агрегатов

| Показатели | Марка агрегатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АО-161 | АО-401 | АНО-202 |
| Марка насоса | 9МГр-73 | Т2-2,5/400 | ЗК-45/55, ГБ-351А |
| Подача при наполнении, м3/ч | 22 | - | 45 |
| Давление, МПа | 13 | 40 | 0,55 |
| Подача при опрессовании, м3/ч | - | 2,5 | 1,8 |
| Двигатель: |  |  |  |
| тип | А-01МБ | 4A200L2УЗ | ЗМЗ-321-01 |
| мощность, кВт | 96 | 45 | 22 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |
| длина (без дышла) | 6300 | 3050 | 3050 |
| ширина | 2000 | 1500 | 1500 |
| высота | 2750 | 1750 | 1750 |
| Масса (сухая), кг | 8000 | 2800 | 2360 |

С3 Технические данные ручных опрессовочных насосов

| Показатели | Марка насосов |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГН-60 | ГН-200М |
| Подача, м3/ч | 0,1 | 0,37 |
| Максимальное давление, кПа | До 590 | До 2940 |
| Основные размеры, мм: |  |  |
| длина | 400 | 445 |
| ширина | 190 | 190 |
| высота | 150 | 160 |
| Масса, кг | 14 | 23 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

Т1 Технические данные передвижных электростанций 
(ток - переменный; топливо - бензин)

| Показатели | Марка электростанций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭС-15Л | АД-30С-РМ1 | ДЭС-50Е | АД-50С-Р | АСД-100- Т/400-РК(1) |
| Мощность, кВт | 12 | 30 | 50 | 60 | 100 |
| Напряжение, В | 220 или 400 | 220 или 400 | 220 или 400 | 220 или 400 | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 или 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Двигатель | ЗМЗ-320-01 | Д-60Р | Д-108 | А-01МЕ | ЯМЗ-238 |
| Частота вращения, мин-1 | 1500 | 1500 | 1070 | 1500 | 1500 |
| Удельный расход топлива, кг/(кВт·ч) | 0,666 | 0,58 | 0,5 | 0,51 | 0,69 |
| Основные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| длина | 1880 | 2330 | 2500 | 2660 | 6600 |
| ширина | 740 | 890 | 2050 | 1950 | 2550 |
| высота | 1650 | 1850 | 1700 | 1400 | 2930 |
| Масса, кг | 700 | 1850 | 3180 | 2150 | 5650 |

Т2 Технические данные передвижных бензоэлектрических агрегатов 
(частота тока 50 гц)

| Показатели | Марка агрегатов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АБ- 2-0/230 | АБ- 4-0/230 | АБ-2- Т/230 | АБ-4- Т/230 | АБ-4- Т/400М | АБ-8- Т/230М | АБ-8- Т/400М |
| Род тока | Однофазный |  | Трехфазный |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель: | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 230 | 400 |
| марка | УД-1 | УД-2 | УД-1 | УД-2 | УД-2 | УД-4 | УД-4 |
| мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные размеры, мм: | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| длина | 800 | 1075 | 800 | 1075 | 1075 | 1260 | 1260 |
| ширина | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 740 | 740 |
| высота | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1180 | 1180 |
| Масса, кг | 180 | 240 | 180 | 240 | 235 | 420 | 420 |

Т4 Технические данные передвижных компрессорных станций

| Показатели | Марка компрессорных станций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПКС-3,5 | ПКС-5,25 | ПР-10 | ПВ-10 | ПР-10 |
| Подача компрессора по всасываемому воздуху, м3 /мин | 3,5 | 5,25 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное давление сжатия, кПа | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Тип компрессора | Поршневой V-образный |  | Ротационный пластинчатый |  | Поршневой вертикальный |
| Число цилиндров в ступенях сжатия: |  |  |  |  |  |
| первой | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| второй | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Частота вращения вала компрессора, мин-1 | 1450 | 1450 | 1050 | 1700 | 980 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |
| марка | АО-2-74-4 | АО-2-82-4 | Д-108 | ЯМЗ-236 | А-2-96-6 |
| мощность, кВт | 30 | 40 | 80 | 132 | 75 |
| Основные размеры, мм: длина (без дышла) | 2500 | 2700 | 3970 | 3305 | 5080 |
| ширина | 1820 | 1820 | 1600 | 1730 | 1850 |
| высота | 1715 | 1720 | 2170 | 1870 | 2550 |
| Масса, т | 1,14 | 1,31 | 3,2 | 3,15 | 5,1 |