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Древесный уголь производится из древесины лиственных пород при ее нагревании до 600—800°С без доступа или при весьма ограниченном доступе воздуха. Выход древесного угля составляет 30—40% от сухой массы древесины. Теплота сгорания древесного угля зависит от конечной температуры процесса и изменяется от 27 до 31 МДж/кг.
Древесный уголь весьма гигроскопичен. Содержание влаги в нем обычно около 10%, а при хранении на воздухе может достигать 40%. Уголь отличается малой зольностью и отсутствием в нем серы.
Производство древесного угля в СССР невелико. Его основными потребителями являются химическая промышленность и металлургия, где он используется преимущественно как технологическое топливо.

Таблица 12.1 - Выход продуктов полукоксования ископаемых топлив на сухую массу, %
	Топливо
	Полукокс
	Первичная смола
	Пирогенетическая вода
	Газ полукоксования

	Торф
	40-45
	8-12
	20-25
	24-30

	Бурый уголь
	72-75
	5-7.5
	4.5-10
	6.5-8.5

	Каменный уголь
	70-85
	10-18
	2-8
	6.5-8

	Горючие сланцы
	60-80
	10-25
	5-10
	5-8



Полукокс — искусственное твердое топливо, получаемое в результате процесса полукоксования ископаемых твердых топлив.
Средние данные по выходу различных продуктов полукоксования приведены в табл. 5.4 [9].
Полукокс — легкогорючее бездымное топливо с выходом летучих Vг=10—15%. Первичная смола перерабатывается с получением моторного топлива, смазочных масел, фенолов, парафинов и т. д.
Газ полукоксования имеет достаточно высокую теплоту сгорания, которая, однако, значительно колеблется в зависимости от вида исходного топлива (для бурых углей от 9,4 до 26,4 МДж/м3).
Основными потребителями полукокса являются предприятия химической промышленности и тепловые электростанции. Некоторая часть полукокса используется для коммунально-бытового потребления.
Производство  и   потребление  полукокса   в  СССР  весьма ограничено.
Кокс каменноугольный является важнейшим искусственным твердым топливом, широко применяемым в металлургии, химической промышленности и других отраслях народного хозяйства.
Сырьем для коксования являются дробленые до размера 3 мм коксующиеся каменные угли марок К и ПЖ в смеси с углями марок ПС, Г и частично Т и Д. Средний расход теплоты на коксование 2,5—2,7 МДж/кг шихты.
В результате коксования углей получают следующие средние значения выхода продуктов (из сухой массы исходного угля): кокса — 75—80; коксового газа—15—19; каменноугольной смолы —3—4; бензола—1 —1,2; аммиака — 0,3-0,4%.
Очищенный коксовый газ с высоким содержанием водорода является хорошим промышленным и коммунально-бытовым топливом, а также используется в качестве химического сырья.
Основным горючим элементом кокса является углерод. Помимо углерода в коксе содержатся зола и незначительные количества других веществ (сера, фосфор и т. д.). Влажность кокса обычно составляет W7p = 2-—5%. Зольность зависит от качества применяемых для коксования углей и изменяется в пределах Лр=9—17%, а содержание серы — от 0,4 до 2,4%. Теплота сгорания кокса зависит от величин Wp, Лр и при Лр = 9—10% и U7P = 2—3% составляет QpH = 29,3 МДж/кг. Характерными особенностями кокса являются высокая прочность и пористость, практически полное отсутствие летучих веществ (Vr=0,8—1,0%). Последнее обстоятельство делает кокс трудновоспламеняемым и трудносжигаемым топливом (температура воспламенения кокса 700—800°С). Помимо каменноугольного кокса в СССР производятся некоторые количества кокса нефтяного, кокса пекового каменноугольного и термоантрацита.
Кокс нефтяной — искусственное твердое топливо, получаемое при коксовании нефтяного пека и остатков термической переработки (крекинга и пиролиза) нефти и нефтепродуктов. Отличительные свойства нефтяного кокса: низкая зольность (0,3—0,8%); низкое содержание серы (не более 1%); выход летучих 1/г = 6,5—7%; влажность не более 3%. Теплота сгорания составляет 31,4—33,5 МДж/кг. Применяется нефтяной кокс в производстве различных электродов и как технологическое топливо. Кокс пековый каменноугольный получается при коксовании каменноугольного пека. Обладает высокой механической прочностью, имеет малую зольность и сернистость, низкий выход летучих веществ (Кг^0,8%). Среднее содержание в этом коксе: Лс — не более 0,5%; Wp — не более 3%; Sc — не более 0,5%. Используется кокс пековый главным образом как сырье в электродном и электроугольном производстве. Термоантрацит получают термической обработкой малозольного, малосернистого и термостойкого антрацита при 1000—1300°С без доступа воздуха. При этом снижается сернистость и увеличивается пористость антрацита (Sc — не более 2%, пористость — до 5%). Влажность термоантрацита не превышает 5%, зольность Aс — не более 6,5%, выход летучих составляет Vг=0,5—0,7%. Теплота сгорания этого топлива — около 33,9 МДж/кг.
Термоантрацит является высококачественным технологическим топливом, применяемым в литейном производстве взамен каменноугольного кокса Основные потребители — черная и цветная металлургия.























