## Slide 1
БЕТОН
БЕТОНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНА
БЕТОНДАР ЖӘНЕ БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

## Slide 2
Введение / Кіріспе
02
Сабақтың мазмұны
1
Құрамы және жіктелуі
2
Құрам және технология
3
Жеңіл және арнайы бетондар

## Slide 3
Бетондар: құрамы, жіктелуі және жол бетоны
Компоненттерден құрылым мен жабын ретіндегі жұмысына дейін
03

## Slide 4
04
Бетон және бетон қоспасы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Бетонная смесь находится до начала устойчивого твердения
Бетон представляет затвердевший композиционный материал
Свойства смеси определяют возможность укладки и уплотнения
Свойства бетона определяют работу конструкции
Бетон қоспасы тұрақты қатаю басталғанға дейінгі күй
Бетон қатайған композициялық материал
Қоспа қасиеттері төсеу мен тығыздауды анықтайды
Бетон қасиеттері конструкция жұмысын анықтайды
СМЕСЬ
ҚОСПА
ФОРМОВАНИЕ
ҚАЛЫПТАУ
БЕТОН
БЕТОН

## Slide 5
05
Бетон компоненттері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Цемент и вода образуют цементное тесто
Песок и крупный заполнитель формируют минеральный скелет
Добавки регулируют свойства смеси и бетона
Воздух и поры влияют на плотность и долговечность
Цемент пен су цемент қамырын түзеді
Құм мен ірі толтырғыш минералдық қаңқа құрады
Қоспалар бетон қоспасы мен бетон қасиеттерін реттейді
Ауа мен кеуектер тығыздық пен ұзақ мерзімділікке әсер етеді
ЦЕМЕНТ
ВОДА
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ДОБАВКИ
КОМПОЗИТ

## Slide 6
06
Бетон құрылымы/Структура бетона
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Заполнитель образует жёсткий скелет
Цементный камень связывает зёрна
Контактная зона часто отличается повышенной пористостью
Капиллярные поры облегчают проникновение воды
Толтырғыш қатты қаңқа түзеді
Цемент тасы түйірлерді байланыстырады
Түйісу аймағының кеуектілігі жиі жоғары болады
Капиллярлық кеуектер судың енуін жеңілдетеді
заполнитель + цементный камень
толтырғыш + цемент тасы

## Slide 7
07
Бетондарды жіктеу/Классификация бетонов
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
По средней плотности выделяют особо тяжёлые, тяжёлые, лёгкие и особо лёгкие
По виду вяжущего различают цементные и другие бетоны
По структуре бетон бывает плотным, поризованным или крупнопористым
По назначению выделяют конструкционные и специальные бетоны
Орташа тығыздығына қарай аса ауыр, ауыр, жеңіл және аса жеңіл бетондар бөлінеді
Тұтқырғыш түріне қарай цементті және басқа бетондар болады
Құрылымы тығыз, кеуектендірілген немесе ірі кеуекті болуы мүмкін
Мақсатына қарай конструкциялық және арнайы бетондар бөлінеді
Признак / Белгі
Группы / Топтар
Плотность / Тығыздық
тяжёлые, лёгкие / ауыр, жеңіл
Вяжущее / Тұтқырғыш
цементные и др. / цементті және т.б.
Структура / Құрылым
плотная, пористая / тығыз, кеуекті
Назначение / Мақсаты
конструкционные, специальные / конструкциялық, арнайы

## Slide 8
08
Қатайған бетонның негізгі қасиеттері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Прочность зависит от структуры цементного камня и сцепления с заполнителем
Плотность связана с количеством и характером пор
Морозостойкость важна при циклическом замораживании
Водонепроницаемость влияет на защиту конструкции
Беріктік цемент тасының құрылымы мен толтырғышпен ілінісуіне тәуелді
Тығыздық кеуектер саны мен сипатына байланысты
Аязға төзімділік циклдік мұздатуда маңызды
Су өткізбейтіндік конструкцияны қорғауға әсер етеді
ПРОЧНОСТЬ
БЕРІКТІК
МОРОЗ
АЯЗ
ВОДА
СУ
ИЗНОС
ТОЗУ

## Slide 9
09
Жол цементбетоны/Дорожный цементный бетон
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Работает в плитах покрытия и основаниях
Воспринимает изгиб от колёсной нагрузки и температурных деформаций
Требует устойчивости к морозу, воде и противогололёдным реагентам
Качество поверхности влияет на сцепление и износ
Жабын плиталарында және негіздерде жұмыс істейді
Дөңгелек жүктемесі мен температуралық деформациядан иілуге жұмыс істейді
Аязға, суға және көктайғаққа қарсы реагенттерге төзімді болуы керек
Бет сапасы ілінісу мен тозуға әсер етеді
нагрузка / жүктеме
плита покрытия / жабын плитасы

## Slide 10
10
Бетон жабынының жұмысы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Плита распределяет нагрузку по площади основания
Растягивающие напряжения возникают при изгибе
Швы управляют температурными и усадочными деформациями
Основание должно обеспечивать равномерную опору и водоотвод
Плита жүктемені негіз ауданына таратады
Созылу кернеулері иілу кезінде пайда болады
Жіктер температуралық және шөгу деформацияларын басқарады
Негіз біркелкі тірек пен су әкетуді қамтамасыз етуі тиіс
ИЗГИБ / ИІЛУ

## Slide 11
11
Жол бетонының материалдары/Материалы дорожного бетона
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Цемент выбирают по условиям твердения и эксплуатации
Заполнители контролируют по прочности, чистоте и зерновому составу
Вода не должна нарушать твердение и долговечность
Добавки применяют для регулирования подвижности, воздуха и сроков твердения
Цемент қатаю және пайдалану жағдайлары бойынша таңдалады
Толтырғыштар беріктік, тазалық және түйірлік құрам бойынша бақыланады
Су қатаю мен ұзақ мерзімділікке зиян келтірмеуі тиіс
Қоспалар жылжымалылықты, ауаны және қатаю мерзімін реттейді
ЦЕМЕНТ
ЦЕМЕНТ
ЗАПОЛНИТЕЛИ
ТОЛТЫРҒЫШ
ВОДА
СУ
ДОБАВКИ
ҚОСПАЛАР
Notes: .

## Slide 12
12
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Условия: тяжёлое движение, морозная зима, соли на покрытии
Назовите четыре определяющих свойства бетона
Укажите два требования к бетонной смеси
Объясните роль воздухововлечения и ухода
Жағдай: ауыр қозғалыс, аязды қыс, жабындағы тұздар
Бетонның төрт анықтаушы қасиетін атаңыз
Бетон қоспасына екі талап көрсетіңіз
Ауа тарту мен күтімнің рөлін түсіндіріңіз
?
свойства + технология
қасиеттер + технология

## Slide 13
Бетон құрамын жобалау және технологиясы
Талаптардан мөлшерлеу, төсеу және күтімге дейін
13

## Slide 14
14
Құрамды жобалаудың мақсаты
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Обеспечить требуемые свойства бетона и смеси
Согласовать прочность, долговечность и технологичность
Рационально использовать цемент и заполнители
Учесть фактические свойства исходных материалов
Бетон мен қоспаның қажетті қасиеттерін қамтамасыз ету
Беріктік, ұзақ мерзімділік және технологиялылықты үйлестіру
Цемент пен толтырғыштарды ұтымды пайдалану
Бастапқы материалдардың нақты қасиеттерін ескеру
ТРЕБОВАНИЯ
ТАЛАПТАР
СОСТАВ
ҚҰРАМ
ПРОВЕРКА
ТЕКСЕРУ

## Slide 15
15
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Требуемая прочность и показатели долговечности
Подвижность или жёсткость бетонной смеси
Характеристики цемента и заполнителей
Условия приготовления, транспортирования и уплотнения
Қажетті беріктік және ұзақ мерзімділік көрсеткіштері
Бетон қоспасының жылжымалылығы немесе қаттылығы
Цемент пен толтырғыш сипаттамалары
Дайындау, тасымалдау және тығыздау жағдайлары
Группа / Топ
Примеры / Мысалдар
Бетон
прочность, мороз / беріктік, аяз
Смесь / Қоспа
подвижность / жылжымалылық
Материалы
плотность, влажность / тығыздық, ылғал
Технология
время, уплотнение / уақыт, тығыздау

## Slide 16
16
Су цемент қатынасы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Определяет количество воды относительно массы цемента
Влияет на капиллярную пористость цементного камня
При одинаковом уплотнении избыток воды снижает прочность
Технологичность обеспечивают составом и добавками, а не только водой
Су мөлшерінің цемент массасына қатынасын көрсетеді
Цемент тасының капиллярлық кеуектілігіне әсер етеді
Бірдей тығыздауда артық су беріктікті төмендетеді
Технологиялылық тек сумен емес, құрам және қоспалармен қамтамасыз етіледі
W/C = mᵥ / m꜀
водоцементное отношение / су цемент қатынасы

## Slide 17
17
Компоненттердің абсолют көлемдері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Сумма абсолютных объёмов компонентов равна объёму бетона
Массу компонента делят на его истинную плотность
Воздух учитывают отдельной долей
Метод помогает определить массы заполнителей
Компоненттердің абсолют көлемдерінің қосындысы бетон көлеміне тең
Компонент массасы оның нақты тығыздығына бөлінеді
Ауа жеке үлес ретінде ескеріледі
Әдіс толтырғыш массаларын анықтауға көмектеседі
Σ (mᵢ / ρᵢ) + Vair = 1 м³
уравнение абсолютных объёмов / абсолют көлемдер теңдеуі

## Slide 18
18
Ауыр бетон құрамын жобалау алгоритмі
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Назначают требования к бетону и смеси
Выбирают водоцементное отношение и расход воды
Определяют расход цемента
Рассчитывают песок и крупный заполнитель по объёмному балансу
Проверяют пробным замесом и корректируют
Бетон мен қоспаға талаптар белгіленеді
Су цемент қатынасы мен су шығыны таңдалады
Цемент шығыны анықталады
Құм мен ірі толтырғыш көлемдік теңгеріммен есептеледі
Сынақ илеуі арқылы тексеріліп, түзетіледі
ТАЛАП
ТРЕБОВАНИЕ
W/C + W
C
S + G
СЫНАҚ
ПРОБА

## Slide 19
19
Су-цемент қатынасының әсері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
В/Ц — отношение массы воды к массе цемента
Увеличение В/Ц повышает подвижность смеси
Излишняя вода образует капиллярные поры
Рост пористости снижает прочность и долговечность
С/Ц — су массасының цемент массасына қатынасы
С/Ц артуы қоспаның жылжымалылығын жоғарылатады
Артық су капиллярлық кеуектер түзеді
Кеуектіліктің артуы беріктік пен ұзақ мерзімділікті төмендетеді
В/Ц = mв / mц
БОЛЬШЕ ВОДЫ
СУ КӨП
БОЛЬШЕ ПОР
КЕУЕК КӨП
НИЖЕ ПРОЧНОСТЬ
БЕРІКТІК ТӨМЕН
Подвижность регулируют составом и добавками
Жылжымалылық құрам және қоспалар арқылы реттеледі

## Slide 20
20
Бетонның сынақ илеуі
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Расчётный состав проверяют пробным замесом
У смеси определяют подвижность, плотность и содержание воздуха
Изготавливают контрольные образцы
По результатам испытаний уточняют рабочий состав
Есептік құрам сынақ илеуімен тексеріледі
Қоспаның жылжымалылығы, тығыздығы және ауа мөлшері анықталады
Бақылау үлгілері дайындалады
Сынақ нәтижелері бойынша жұмыс құрамы нақтыланады
РАСЧЁТ
ЕСЕП
ЗАМЕС
ИЛЕУ
ИСПЫТАНИЯ
СЫНАҚТАР
КОРРЕКТИРОВКА
ТҮЗЕТУ
Рабочий состав принимают после подтверждения требуемых свойств
Қажетті қасиеттер расталғаннан кейін жұмыс құрамы қабылданады

## Slide 21
21
Технологическая схема бетона
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Хранят материалы с защитой от загрязнения и смешивания
Дозируют компоненты по установленному составу
Смешивают до требуемой однородности
Транспортируют без расслоения и потери подвижности
Укладывают, уплотняют и обеспечивают уход
Материалдар ластанудан және араласудан қорғалып сақталады
Компоненттер белгіленген құрам бойынша мөлшерленеді
Қажетті біртектілікке дейін араластырылады
Қабаттанбай және жылжымалылығын жоғалтпай тасымалданады
Төселеді, тығыздалады және күтім жасалады
ДОЗИРОВАНИЕ
МӨЛШЕРЛЕУ
СМЕШЕНИЕ
АРАЛАСТЫРУ
ТРАНСПОРТ
ТАСЫМАЛ
УКЛАДКА
ТӨСЕУ
УХОД
КҮТІМ

## Slide 22
22
Мөлшерлеу және араластыру
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Точность дозирования поддерживает стабильность состава
Последовательность загрузки влияет на перемешивание
Время смешивания должно обеспечить однородность
Визуальная однородность не заменяет производственный контроль
Мөлшерлеу дәлдігі құрам тұрақтылығын қамтамасыз етеді
Жүктеу реті араластыруға әсер етеді
Араластыру уақыты біртектілікті қамтамасыз етуі тиіс
Көрінетін біртектілік өндірістік бақылауды алмастырмайды
MIX
АРАЛАСТЫРУ

## Slide 23
23
Тасымалдау және төсеу
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Время доставки согласуют со сохраняемостью смеси
Падение с большой высоты усиливает расслоение
Смесь распределяют равномерным слоем
Рабочие швы размещают и выполняют по проекту
Жеткізу уақыты қоспаның сақталғыштығымен үйлестіріледі
Үлкен биіктіктен тастау қабаттануды күшейтеді
Қоспа біркелкі қабатпен таратылады
Жұмыс жіктері жоба бойынша орналастырылады және орындалады
ЗАВОД
ЗАУЫТ
ДОСТАВКА
ЖЕТКІЗУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТАРАТУ

## Slide 24
24
Бетон қоспасын тығыздау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Вибрация уменьшает объём захваченного воздуха
Недоуплотнение оставляет раковины и снижает прочность
Чрезмерная вибрация может вызвать расслоение
Режим выбирают по удобоукладываемости и геометрии конструкции
Дірілдеу қамалған ауа көлемін азайтады
Жеткіліксіз тығыздау қуыстар қалдырып, беріктікті төмендетеді
Шамадан тыс дірілдеу қабаттануды туғызуы мүмкін
Режим қоспаның төселгіштігі мен конструкция геометриясына қарай таңдалады
вибрация / дірілдеу

## Slide 25
25
Бетонды күту
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Сохраняет влагу для гидратации цемента
Ограничивает раннее высыхание и усадочные трещины
Защищает поверхность от перегрева, холода и ветра
Начинается сразу после завершения отделки поверхности
Цемент гидратациясы үшін ылғалды сақтайды
Ерте кебу мен шөгу жарықтарын шектейді
Бетті қызып кетуден, суықтан және желден қорғайды
Бет өңдеу аяқталғаннан кейін бірден басталады
ВЛАГА + ТЕМПЕРАТУРА
ЫЛҒАЛ + ТЕМПЕРАТУРА

## Slide 26
Қоспа қасиеттері, жеңіл және арнайы бетондар
Жаңа қоспадан арнайы мақсаттағы материалдарға дейін
26

## Slide 27
27
Бетон қоспасының қасиеттері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Удобоукладываемость объединяет подвижность, связность и уплотняемость
Сохраняемость показывает изменение свойств во времени
Однородность нужна для стабильности состава
Воздухосодержание влияет на объём, плотность и морозостойкость
Төсемділік жылжымалылық, байланыстылық және тығыздалғыштықты біріктіреді
Сақталғыштық қасиеттердің уақыт бойынша өзгеруін көрсетеді
Біртектілік құрам тұрақтылығы үшін қажет
Ауа мөлшері көлемге, тығыздыққа және аязға төзімділікке әсер етеді
ПОДВИЖНОСТЬ
ЖЫЛЖЫМАЛЫЛЫҚ
СВЯЗНОСТЬ
БАЙЛАНЫСТЫЛЫҚ
СОХРАНЯЕМОСТЬ
САҚТАЛҒЫШТЫҚ
ВОЗДУХ
АУА

## Slide 28
28
Жылжымалылық және қаттылық
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Подвижность характеризует способность смеси деформироваться под собственной массой
Жёсткие смеси требуют интенсивного уплотнения
Показатель выбирают по способу укладки и армированию
Добавление воды на площадке изменяет состав и свойства бетона
Жылжымалылық қоспаның өз массасымен деформациялану қабілетін сипаттайды
Қатты қоспалар қарқынды тығыздауды қажет етеді
Көрсеткіш төсеу тәсілі мен арматураға қарай таңдалады
Алаңда су қосу бетон құрамы мен қасиеттерін өзгертеді
осадка конуса
конус шөгуі

## Slide 29
29
Байланыстылық және қабаттану
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Связная смесь сохраняет равномерное распределение компонентов
Расслоение разделяет крупный заполнитель и растворную часть
Водоотделение образует воду на поверхности
Риск растёт при избытке воды и неправильном зерновом составе
Байланысты қоспа компоненттердің біркелкі таралуын сақтайды
Қабаттану ірі толтырғыш пен ерітінді бөлігін ажыратады
Су бөлінуі бетте су пайда болуына әкеледі
Артық су мен дұрыс емес түйірлік құрам тәуекелді арттырады
РАССЛОЕНИЕ / ҚАБАТТАНУ

## Slide 30
30
Бетон қоспасын бақылау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Проверяют удобоукладываемость и температуру
Определяют плотность и воздухосодержание при необходимости
Отбирают пробы для изготовления контрольных образцов
Результат связывают с временем и местом отбора
Төсемділік пен температура тексеріледі
Қажет болса тығыздық пен ауа мөлшері анықталады
Бақылау үлгілерін дайындау үшін сынама алынады
Нәтиже сынама алу уақыты мен орнына байланыстырылады
Контроль / Бақылау
Цель / Мақсат
Подвижность / Жылжымалылық
укладка / төсеу
Температура
условия / жағдай
Плотность / Тығыздық
выход / шығым
Образцы / Үлгілер
прочность / беріктік

## Slide 31
31
Жеңіл бетондар
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Имеют пониженную среднюю плотность
Получают на пористых заполнителях или созданием пористой структуры
Снижают массу конструкции и теплопроводность
Прочность и водопоглощение зависят от структуры и заполнителя
Орташа тығыздығы төмен болады
Кеуекті толтырғыштармен немесе кеуекті құрылым жасау арқылы алынады
Конструкция массасы мен жылу өткізгіштігін төмендетеді
Беріктік пен су сіңіру құрылым және толтырғышқа тәуелді
пористая структура
кеуекті құрылым

## Slide 32
32
Жеңіл бетон түрлері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Бетоны на пористых заполнителях сохраняют зернистый скелет
Ячеистые бетоны содержат равномерные воздушные поры
Крупнопористые бетоны имеют мало мелкого заполнителя
Область применения зависит от прочности, плотности и влажностного режима
Кеуекті толтырғыштағы бетондар түйірлі қаңқаны сақтайды
Ұялы бетондарда біркелкі ауа кеуектері болады
Ірі кеуекті бетондарда ұсақ толтырғыш аз болады
Қолдану саласы беріктік, тығыздық және ылғал режиміне тәуелді
Вид / Түр
Структура / Құрылым
Пористый заполнитель / Кеуекті толтырғыш
лёгкие зёрна / жеңіл түйірлер
Ячеистый / Ұялы
воздушные ячейки / ауа ұялары
Крупнопористый / Ірі кеуекті
без мелкой части / ұсақ бөлік аз

## Slide 33
33
Специальные бетоны
Арнайы бетондар
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Проектируют под конкретное воздействие или функцию
Дорожные высокопрочные и быстротвердеющие бетоны ускоряют ввод в эксплуатацию
Фибробетон повышает трещиностойкость и остаточную несущую способность
Жаростойкие, химически стойкие и радиационно защитные бетоны применяют в особых условиях
Нақты әсерге немесе қызметке арналып жобаланады
Жолға арналған жоғары берік және тез қататын бетондар пайдалануға беруді жеделдетеді
Талшықты бетон жарыққа төзімділік пен қалдық көтергіш қабілетті арттырады
Отқа, химиялық әсерге және радиацияға төзімді бетондар ерекше жағдайда қолданылады
ФИБРО
ТАЛШЫҚ
БЫСТРЫЙ
ТЕЗ ҚАТУ
ХИМСТОЙКИЙ
ХИМТӨЗІМДІ
ЖАРОСТОЙКИЙ
ОТҚА ТӨЗІМДІ

## Slide 34
34
Талшықты бетон және дисперстік арматуралау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Волокна распределяются по объёму смеси
Ограничивают раскрытие трещин после их образования
Тип и дозировку выбирают по требуемому эффекту
Равномерное распределение зависит от технологии смешивания
Талшықтар қоспа көлемінде таралады
Жарық пайда болғаннан кейін оның ашылуын шектейді
Түрі мен мөлшері қажетті әсерге қарай таңдалады
Біркелкі таралу араластыру технологиясына тәуелді
волокна / талшықтар

## Slide 35
35
Жол жөндеуге арналған бетондар
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Должны совместно работать с существующим бетоном
Важны ранняя прочность и ограниченная усадка
Адгезия зависит от подготовки поверхности
Ускорение твердения не отменяет уход и контроль температуры
Бар бетонмен бірлесіп жұмыс істеуі тиіс
Ерте беріктік пен шектеулі шөгу маңызды
Адгезия бет дайындығына тәуелді
Қатаюды жеделдету күтім мен температура бақылауын жоймайды
ПОДГОТОВКА
ДАЙЫНДАУ
РЕМСОСТАВ
ЖӨНДЕУ ҚҰРАМЫ
УХОД
КҮТІМ

## Slide 36
36
Арнайы бетонды таңдау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Сначала определяют воздействие и функцию
Затем назначают измеряемое свойство
Подбирают структуру, компоненты и технологию
Выбор подтверждают испытаниями и производственным контролем
Алдымен әсер мен қызмет анықталады
Содан кейін өлшенетін қасиет белгіленеді
Құрылым, компоненттер және технология таңдалады
Таңдау сынақтар және өндірістік бақылаумен расталады
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ӘСЕР
СВОЙСТВО
ҚАСИЕТ
СОСТАВ
ҚҰРАМ
КОНТРОЛЬ
БАҚЫЛАУ

## Slide 37
37
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Назначение задаёт требования к бетону
Состав формирует потенциальную структуру
Технология превращает состав в реальный материал
Уход и контроль определяют достижение проектных свойств
Мақсат бетонға қойылатын талаптарды белгілейді
Құрам ықтимал құрылымды қалыптастырады
Технология құрамды нақты материалға айналдырады
Күтім мен бақылау жобалық қасиеттерге жетуді анықтайды
НАЗНАЧЕНИЕ
МАҚСАТ
СОСТАВ
ҚҰРАМ
ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
СВОЙСТВА
ҚАСИЕТТЕР

## Slide 38
38
Бақылау сұрақтары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Чем бетонная смесь отличается от бетона?
Как W/C влияет на структуру цементного камня?
Какие операции входят в технологию бетона?
Чем лёгкий бетон отличается от тяжёлого?
Как выбирают специальный бетон?
Бетон қоспасының бетоннан айырмашылығы қандай?
W/C цемент тасының құрылымына қалай әсер етеді?
Бетон технологиясына қандай операциялар кіреді?
Жеңіл бетон ауыр бетоннан несімен ерекшеленеді?
Арнайы бетон қалай таңдалады?
?