Лекция 3

Дисциплина  Технология использования отходов в дорожном строительстве

Цель лекции

Раскрыть технологии повторного использования асфальтобетонного гранулята в горячих и холодных смесях.

Результаты обучения

Описывать получение и свойства асфальтогранулята.

Различать горячий и холодный рециклинг.

Учитывать старение остаточного битума.

Предлагать схему дозирования и контроля смеси.

План

3.1 Получение асфальтогранулята

3.2 Свойства старого вяжущего

3.3 Горячий рециклинг на заводе

3.4 Холодный рециклинг

3.5 Контроль и типичные ошибки

3.1 Получение асфальтогранулята

Регенерированный асфальтобетон получают фрезерованием покрытия или дроблением снятых плит и кусков. Материал содержит минеральный скелет и состарившееся органическое вяжущее. После дробления его рассеивают на фракции, удаляют посторонние включения и хранят раздельно по источникам и крупности.

Неоднородность запасов — главный технологический фактор. Смешение материалов разных слоев и объектов изменяет содержание вяжущего и зерновой состав. Раздельное складирование и усреднение повышают точность проектирования.

3.2 Свойства старого вяжущего

В процессе эксплуатации битум окисляется, теряет легкие компоненты и становится более жестким. В смеси с асфальтогранулятом часть старого вяжущего может взаимодействовать с новым битумом. Степень смешения зависит от температуры, времени, вязкости и технологии.

Для корректировки применяют более мягкий битум или омолаживающую добавку. Ее назначение — восстановить баланс реологических свойств, а не просто уменьшить вязкость при смешении. Передозировка может снизить устойчивость к колееобразованию и замедлить набор эксплуатационных свойств.

3.3 Горячий рециклинг на заводе

Асфальтогранулят вводят в смеситель после контролируемого нагрева. Прямой перегрев материала опасен дымообразованием и ускоренным старением битума, поэтому используют тепло перегретого нового заполнителя, отдельный барабан или щадящий режим.

Проект состава учитывает зерновой состав после экстракции, количество старого вяжущего, требуемое общее содержание вяжущего и свойства объединенного связующего. Производительность завода может снижаться из-за необходимости испарения влаги и передачи тепла.

3.4 Холодный рециклинг

Холодный рециклинг на месте выполняют ресайклером: существующий материал измельчают, смешивают с водой, битумной эмульсией или вспененным битумом, иногда с небольшим количеством цемента, распределяют и уплотняют. Полученный слой обычно служит основанием и требует защитного покрытия.

Технология уменьшает вывоз материала и подвоз заполнителя. Критичны влажность, гранулометрия, время распада эмульсии, равномерность смешения, уплотнение и выдерживание слоя до устройства покрытия.

3.5 Контроль и типичные ошибки

Контролируют влажность и фракционирование гранулята, содержание и свойства битума, температуру компонентов, однородность смеси, объемные показатели, водостойкость и сопротивление деформациям. Опытная партия позволяет уточнить режимы завода.

Типичные ошибки: хранение под открытым небом без водоотвода, отсутствие разделения фракций, расчет нового битума без учета старого, чрезмерный нагрев, неконтролируемая добавка омолаживателя и попытка увеличить долю гранулята без проверки рабочих характеристик.

Контрольные вопросы

1. Какие компоненты содержит асфальтогранулят?

2. Почему его следует разделять по источникам и фракциям?

3. Как старение влияет на битум?

4. Чем горячий рециклинг отличается от холодного?

5. Какие риски возникают при повышенной влажности гранулята?

Краткие выводы

Отход становится дорожным материалом только после подготовки и подтверждения свойств.

Область применения определяется функцией слоя, стабильностью и безопасностью материала.

Опытный участок и производственный контроль обязательны для новой или измененной технологии.