Лекция 4

Дисциплина  Технология использования отходов в дорожном строительстве

Цель лекции

Изучить мокрый и сухой способы применения резиновой крошки и требования к безопасности производства.

Результаты обучения

Характеризовать сырье из изношенных шин.

Сравнивать мокрый и сухой процессы.

Объяснять влияние резины на свойства вяжущего и смеси.

Выбирать меры технологического и экологического контроля.

План

4.1 Подготовка шин

4.2 Мокрый процесс

4.3 Сухой процесс

4.4 Эксплуатационные эффекты

4.5 Охрана труда и контроль выбросов

4.1 Подготовка шин

Изношенные шины содержат резину, текстильный корд и металл. Переработка включает сортировку, удаление бортовых колец, измельчение, магнитную сепарацию металла, отделение текстиля и классификацию крошки. Размер частиц и чистота продукта должны соответствовать технологии применения.

Криогенное измельчение дает более гладкие частицы, механическое — более шероховатую поверхность. Морфология влияет на скорость взаимодействия с битумом и технологические свойства.

4.2 Мокрый процесс

При мокром процессе резиновую крошку вводят в горячий битум и выдерживают при перемешивании. Частицы поглощают ароматические компоненты, набухают и изменяют вязкость связующего. Результат зависит от температуры, времени, размера частиц и состава битума.

Полученное резинобитумное вяжущее требует контроля вязкости и стабильности при хранении. Слишком длительное или горячее взаимодействие может привести к разрушению набухшей структуры. Технологический режим должен быть подтвержден лабораторным подбором.

4.3 Сухой процесс

При сухом процессе крошку дозируют как компонент минеральной части непосредственно в смесь. Она частично взаимодействует с битумом, но одновременно действует как эластичный заполнитель. Метод проще по оборудованию, однако чувствителен к распределению частиц и времени кондиционирования.

Нельзя переносить дозировки и критерии мокрого процесса на сухой. Для каждой схемы отдельно проверяют объемные свойства, водостойкость, устойчивость к колееобразованию, низкотемпературную трещиностойкость и удобоукладываемость.

4.4 Эксплуатационные эффекты

При правильном подборе резина может повысить эластичность, сопротивление отраженным трещинам, усталостную долговечность и акустический комфорт некоторых покрытий. Высокая вязкость способствует формированию толстой пленки вяжущего.

Положительный эффект не гарантирован: плохая дисперсия, несовместимость или неверный режим уплотнения приводят к неоднородности и повышенной пористости. Оценивать следует смесь и конструкцию в целом.

4.5 Охрана труда и контроль выбросов

Нагрев резиносодержащего вяжущего может увеличить выделение дыма и запаха. Необходимы закрытые системы подачи, местная вытяжная вентиляция, контроль температуры, средства индивидуальной защиты и производственный мониторинг воздуха.

Хранение крошки требует защиты от огня, загрязнения и увлажнения. На объекте контролируют дозирование, температуру, время смешения и уплотнение; для опытных технологий целесообразно наблюдать за шумом, трещинами и колейностью.

Алгоритм инженерного решения

Определить функцию материала в конструкции и условия эксплуатации.

Подтвердить происхождение, состав и стабильность потока отхода.

Выбрать и обосновать технологию подготовки.

Выполнить лабораторный подбор с контрольным составом.

Проверить технические характеристики и экологическую безопасность.

Отработать технологию на опытной партии или участке.

Организовать входной, операционный и приемочный контроль.

Проводить мониторинг и документировать результаты.

Задание для самостоятельной работы

Сравните мокрый и сухой процессы в таблице по оборудованию, роли резины, контролируемым параметрам, преимуществам и рискам.

Требования к ответу

Объем 1–2 страницы.

Использовать одну схему или таблицу.

Указать исходные допущения и критерии выбора.

Сформулировать краткий вывод о допустимости применения.

Контрольные вопросы

1. Какие компоненты удаляют при переработке шин?

2. Что происходит с резиновой крошкой в горячем битуме?

3. Почему мокрый и сухой процессы нельзя оценивать одинаково?

4. Какие свойства покрытия может улучшить резина?

5. Какие меры охраны труда обязательны при нагреве?

Краткие выводы

Отход становится дорожным материалом только после подготовки и подтверждения свойств.

Область применения определяется функцией слоя, стабильностью и безопасностью материала.

Опытный участок и производственный контроль обязательны для новой или измененной технологии.