Лекция 6

Дисциплина  Технология использования отходов в дорожном строительстве

Цель лекции

Изучить свойства золы-уноса и золошлаковых смесей при укреплении грунтов и устройстве дорожных слоев.

Результаты обучения

Различать золу-унос и золошлаковую смесь.

Объяснять пуццолановую активность.

Проектировать общую схему укрепления грунта.

Учитывать влажность, пыление и выщелачивание.

План

6.1 Образование и характеристика

6.2 Пуццолановая активность

6.3 Укрепление грунтов

6.4 Насыпи и основания

6.5 Технология и безопасность

6.1 Образование и характеристика

Зола-унос улавливается из дымовых газов и состоит преимущественно из мелких частиц. Золошлаковая смесь образуется при совместном удалении золы и более крупных шлаковых частиц. Их свойства зависят от топлива, режима сжигания и системы удаления.

Важные показатели: химический и фазовый состав, содержание несгоревшего углерода, тонкость, влажность, плотность, растворимые соли и однородность. Материалы сухого отбора и гидроотвалов требуют разных подходов к подготовке.

6.2 Пуццолановая активность

Кремнезем и глинозем аморфной фазы способны реагировать с гидроксидом кальция в присутствии воды, формируя цементирующие продукты. Скорость зависит от состава, тонкости, температуры и щелочной среды.

Не всякая зола активна. Высокое содержание несгоревшего углерода может увеличить водопотребность и адсорбировать химические добавки. Поэтому рецептуру подтверждают испытанием конкретной партии.

6.3 Укрепление грунтов

Золу применяют совместно с известью, цементом или комплексным вяжущим. Она может улучшать гранулометрию, снижать пластичность и участвовать в формировании прочности. Проектирование включает подбор влажности, количества вяжущего и режима уплотнения.

Лабораторные образцы выдерживают в условиях, моделирующих строительство и эксплуатацию. Оценивают прочность, водостойкость, морозостойкость, усадку и чувствительность к изменению дозировки.

6.4 Насыпи и основания

Золошлаковые смеси могут применяться в насыпях и основаниях при достаточной несущей способности и защите от переувлажнения и ветровой эрозии. Важны водоотвод, укрытие поверхности и послойное уплотнение.

Низкая насыпная плотность уменьшает нагрузку на слабое основание, но мелкие частицы чувствительны к ветру и воде. Конструктивная изоляция не отменяет контроля химической безопасности.

6.5 Технология и безопасность

Сухую золу перевозят и дозируют в закрытых системах. При открытых операциях применяют увлажнение и пылеподавление, не допуская переувлажнения смеси. Работники используют защиту органов дыхания и глаз.

Экологический контроль включает пыление, качество поверхностных и фильтрационных вод, выщелачивание потенциально опасных элементов и устойчивость откосов. Производственный контроль фиксирует источник, партию, влажность и дозирование.

Алгоритм инженерного решения

Определить функцию материала в конструкции и условия эксплуатации.

Подтвердить происхождение, состав и стабильность потока отхода.

Выбрать и обосновать технологию подготовки.

Выполнить лабораторный подбор с контрольным составом.

Проверить технические характеристики и экологическую безопасность.

Отработать технологию на опытной партии или участке.

Организовать входной, операционный и приемочный контроль.

Проводить мониторинг и документировать результаты.

Контрольные вопросы

1. Чем зола-унос отличается от золошлаковой смеси?

2. Что такое пуццолановая реакция?

3. Почему контролируют несгоревший углерод?

4. Какие преимущества и риски дает низкая плотность золы?

5. Как уменьшить пыление на производстве?