Лекция 7

Дисциплина  Технология использования отходов в дорожном строительстве

Цель лекции

Рассмотреть переработку бетона, кирпича и смешанных строительных отходов в заполнители.

Результаты обучения

Проектировать линию переработки отходов строительства и сноса.

Оценивать качество вторичного щебня.

Выбирать допустимую область применения.

Учитывать особенности уплотнения и водопоглощения.

План

7.1 Селективный демонтаж

7.2 Технологическая линия

7.3 Свойства вторичного заполнителя

7.4 Применение в дорожных слоях

7.5 Устройство и контроль

7.1 Селективный демонтаж

Качество вторичного заполнителя формируется еще на стадии демонтажа. Селективная разборка отделяет бетон, металл, кирпич, древесину, гипс, стекло, пластик и опасные материалы. Смешанный поток сложнее очистить и труднее применять в ответственных слоях.

До дробления необходимо исключить асбестсодержащие и иные опасные компоненты. Документирование происхождения повышает доверие к материалу и снижает объем испытаний неизвестных примесей.

7.2 Технологическая линия

Типовая линия включает приемку, предварительное дробление, удаление металла, ручную или автоматическую сортировку, вторичное дробление, грохочение и обеспыливание. Промывка применяется при необходимости, но требует обращения с загрязненной водой.

Многостадийное дробление улучшает форму зерен, но увеличивает энергию и выход мелочи. Режим выбирают по требуемой фракции и назначению материала.

7.3 Свойства вторичного заполнителя

На зернах дробленого бетона остается цементный раствор, поэтому водопоглощение обычно выше, а плотность ниже, чем у природного камня. Кирпичные частицы еще более пористы и слабее. Состав смешанного заполнителя определяет его поведение.

Контролируют зерновой состав, содержание посторонних примесей, дробимость, истираемость, морозостойкость, водопоглощение, форму зерен и содержание сульфатов. Гипс особенно нежелателен в цементных системах из-за сульфатных реакций.

7.4 Применение в дорожных слоях

Вторичный щебень применяют в насыпях, дополнительных слоях, основаниях, обочинах и временных дорогах. Для несвязанных оснований важны зерновой каркас, уплотняемость и устойчивость к размоканию.

В связанных смесях долю замещения определяют опытным подбором. Повышенное водопоглощение требует корректировки воды и режима перемешивания; механическое назначение задают по фактическим испытаниям, а не по происхождению.

7.5 Устройство и контроль

Материал распределяют равномерным слоем при влажности, близкой к оптимальной, и уплотняют выбранными катками. Избыточное дробление зерен под катком меняет гранулометрию, поэтому оценивают материал после технологического воздействия.

На объекте контролируют толщину, влажность, плотность, отметки, ровность и модуль деформации или иной показатель несущей способности. Пыление уменьшают увлажнением и организацией движения.

Алгоритм инженерного решения

Определить функцию материала в конструкции и условия эксплуатации.

Подтвердить происхождение, состав и стабильность потока отхода.

Выбрать и обосновать технологию подготовки.

Выполнить лабораторный подбор с контрольным составом.

Проверить технические характеристики и экологическую безопасность.

Отработать технологию на опытной партии или участке.

Организовать входной, операционный и приемочный контроль.

Проводить мониторинг и документировать результаты.

Контрольные вопросы

1. Почему селективный демонтаж улучшает качество?

2. Какие операции входят в линию переработки?

3. Почему вторичный бетон имеет высокое водопоглощение?

4. Где применяют вторичный щебень?

5. Какие параметры контролируют после уплотнения?