Лекция 9

Дисциплина  Технология использования отходов в дорожном строительстве

Цель лекции

Систематизировать лабораторное проектирование, опытно-промышленную проверку и контроль производства.

Результаты обучения

Строить программу подбора состава.

Применять принцип контрольной смеси.

Оценивать чувствительность к дозировке и влажности.

Планировать опытный участок и мониторинг.

План

9.1 Постановка инженерной задачи

9.2 План лабораторного эксперимента

9.3 Объемные и прочностные показатели

9.4 Масштабирование и опытный участок

9.5 Система качества и несоответствия

9.1 Постановка инженерной задачи

Сначала задают функцию слоя, условия движения, климат, водный режим и критерии эффективности. Затем определяют, какое природное сырье может заменить отход и какую дополнительную функцию он способен выполнять.

Цель не должна формулироваться как максимальное содержание отхода. Правильная цель — достижение требуемых характеристик при минимальном совокупном воздействии и приемлемой стоимости.

9.2 План лабораторного эксперимента

Формируют контрольный состав без отхода и несколько опытных составов с изменяемой дозировкой. Остальные факторы по возможности фиксируют. Если факторов много, применяют факторный план и повторности.

Определяют рабочие свойства свежей смеси, прочность или жесткость, водостойкость, морозостойкость, деформационные характеристики и долговечность. Результат оценивают по всему набору требований; улучшение одного показателя не компенсирует критическое ухудшение другого.

9.3 Объемные и прочностные показатели

Для асфальтобетона важны плотность, воздушные пустоты, пустоты минерального остова, насыщение вяжущим, водостойкость, сопротивление колее и трещинам. Для укрепленных материалов — оптимальная влажность, максимальная сухая плотность, прочность, модуль, водо- и морозостойкость.

Погрешности дозирования вторичного материала могут быть выше из-за переменной влажности и насыпной плотности. Поэтому дозировку корректируют по сухой массе и регулярно проверяют влажность.

9.4 Масштабирование и опытный участок

Лабораторное смешение отличается от промышленного по энергии, времени, теплопередаче и однородности. Перед массовым применением выпускают опытную партию и устраивают контрольный участок с документированными режимами.

На участке фиксируют погоду, материалы, настройки оборудования, число проходов катка, температуру, плотность и результаты приемки. Желательно иметь сопоставимый контрольный участок без новой добавки.

9.5 Система качества и несоответствия

План качества определяет ответственность, точки отбора проб, частоту контроля, критерии приемки, ведение записей и действия при отклонениях. Контроль должен охватывать сырье, процесс и готовый слой.

При несоответствии партию изолируют, устанавливают причину, оценивают возможность переработки или понижения области применения и документируют решение. Корректирующее действие устраняет причину, а не только отдельный дефект.

Алгоритм инженерного решения

Определить функцию материала в конструкции и условия эксплуатации.

Подтвердить происхождение, состав и стабильность потока отхода.

Выбрать и обосновать технологию подготовки.

Выполнить лабораторный подбор с контрольным составом.

Проверить технические характеристики и экологическую безопасность.

Отработать технологию на опытной партии или участке.

Организовать входной, операционный и приемочный контроль.

Проводить мониторинг и документировать результаты.

Контрольные вопросы

1. Как правильно сформулировать цель проектирования?

2. Зачем нужна контрольная смесь?

3. Почему дозирование ведут с учетом влажности?

4. Чем промышленное смешение отличается от лабораторного?

5. Что должно быть указано в плане качества?