Лекция №16: Коррозия. Защита металлов от коррозии.

1. Коррозия - это самопроизвольный процесс разрушения металлов в результате химического или электрохимического воздействия окружающей среды.
        Мы видим мрачную картину:

Вот ржавый гвоздь и ржавая труба,

И даже новую машину

За год буквально съела ржа.

Ползет она как змей ужасный

И вглубь, и вширь, и поперек.

Корабль, краскою блиставший,

С дырой в боку ко дну идет.

Ржавеет всё – тросы, лебедка,

Опоры зданий и мостов,

И даже руль подводной лодки

Всегда к ржавлению готов.

И где же выход из проблемы,

И в чем причина бедствий тех?

Найдем ответ мы непременно,

Пусть нам сопутствует успех!

2.Классификация

По виду коррозионных разрушений:

а) сплошная коррозия (равномерная, неравномерная),

б) местная коррозия (в виде пятен и язв),

в) точечная коррозия,

г) межкристаллитная коррозия,

д) избирательная коррозия.

В случае,  если коррозией охвачена вся поверхность металла, такой вид разрушения называют общей или сплошной коррозией. Сплошная коррозия подразделяется на равномерную и неравномерную в зависимости от того, одинакова ли глубина коррозийного разрушения на всех участках металлической поверхности или нет.

Следует отметить, что сплошная коррозия наименее опасный вид коррозии. Так, если какой-либо механизм покрылся красным налетом (ржавчиной), то он незначительно теряет свои механические свойства (около 5%). Такую коррозию легко можно удалить.

При местной коррозии происходит разрушение отдельных участков поверхности металла. Наиболее характерными видами местной коррозии является коррозия в виде пятен и язв, в зависимости от глубины поражения металла.

Точечная коррозия связана с разрушением металла в виде отдельных точечных поражений, перерастающих в сквозные. Например: коррозия кровельного железа, нержавеющей стали в морской воде, облицовка автомобилей и т.п.

Наиболее опасным видом коррозии является межкристаллитная коррозия. Коррозия продвигается вглубь металла не менее стойким в химическом отношении границам кристалла.

Межкристаллитная коррозия опасна тем, что, не изменяя внешнего вида конструкции, приводит к быстрой потере металлом прочности и пластичности.

Избирательной коррозии подвергаются сплавы, содержащие два и более структурных составляющих. В этом смысле коррозии подвергаются отдельные компоненты сплава.

По характеру разрушения металла различают коррозию:

а) сплошную,

б)  местную.

По механизму коррозионных разрушений:

а) химическая коррозия металлов,

б) электрохимическая коррозия металлов.

3.Химическая коррозия.

Химическая коррозия – самопроизвольное разрушение металлов в среде окислительного газа (кислорода, галогенов, оксида серы IV, сероводорода и т.д.) при повышенных температурах или в жидких неэлектролитах (бензин, керосин и др.). Такому разрушению подвергаются детали и узлы двигателей, газовых турбин, ракетных установок.

Сущность процессов коррозии этого вида сводится к окислительно-восстановительной реакции, осуществляемой непосредственным переходом электронов металла на окислитель, т.е. движение заряженных частиц в электролите отсутствует.

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

Zn + O2 =2ZnO

2Fe + 3SO2 +3O2 =Fe2(SO4)3

Большинство металлов окисляется кислородом воздуха, образуя на поверхности оксидные плёнки. Если эта плёнка прочная, плотная, хорошо связанная с металлом, то она защищает металл от дальнейшего разрушения. Такие защитные плёнки образуются у Zn, Al, Cr, Ni, Sn, Pb и др. А у железа она рыхлая. Пористая, легко отделяется от поверхности и поэтому не способна защитить металл от разрушения.

4.Электрохимическая коррозия.

Электрохимическая коррозия металлов – самопроизвольный процесс разрушения металлов в среде электролитов. Металлы и сплавы неоднородны, содержат включения различных примесей. При контакте их с электролитами одни участки выполняют роль анода (отдают электроны), а другие - роль катода (принимают электроны)

Используя таблицу напряжения металлов, можно сделать вывод: все металлы, имеющие стандартный электродный потенциал, меньший, чем соответствующий окислитель, будут отдавать электроны и окисляться:  Me - ne– = Men+ (анод)

Поток электронов от анода переместиться на катод (металл с меньшей активностью и соответственно большим электродным потенциалом).  На катоде в зависимости от среды идёт восстановление ионов водорода или молекул кислорода:

2Н+ +2е = Н2↑  (кислая среда)

O2 + 2H2O +4e– = 4OH– (щелочная или нейтральная среда)

Схема процессов при коррозии металлов. D – деполяризатор

Железо под воздействием O2 , H2О и ионов водорода постепенно окисляется. Этот процесс является окислительно-восстановительным, где металл является восстановителем. Коррозия железа может быть описана упрощенным уравнением

2Fe + O2 + 2H2O = 2Fe(OH)2

Скорость коррозии тем больше, чем сильнее отличаются металлы по своей активности, чем дальше друг от друга они в ряду напряжений. Сочетания металлов, сильно отличающихся значениями электродных потенциалов, в технике недопустимы (например, алюминий – медь).

1.Методы защиты от коррозии

Применение различных методов защиты металлов от коррозии позволяет  свести к минимуму потери металла от коррозии. В зависимости от причин, вызывающих коррозию, различают следующие методы защиты.

1) Обработка внешней среды, в которой протекает коррозия. Сущность метода заключается либо в удалении из окружающей среды тех веществ, которые выполняют роль деполяризатора, либо в изоляции металла от деполяризатора. Например, для удаления из воды кислорода используют специальные вещества или кипячение. Удаление кислорода из коррозионной среды называется деаэрацией. Максимально замедлить процесс коррозии можно путем введения в окружающую среду специальных веществ – ингибиторов. Другой способ - шлифование – чтобы на поверхности не задерживалась влага.

2) Защитные покрытия. Для изоляции металла от окружающей среды на него наносят различного рода покрытия: лаки, краски, металлические покрытия. Наиболее распространенными являются лакокрасочные покрытия, однако их механические свойства значительно ниже, чем у металлических. Последние по характеру защитного действия можно разделить на анодные и катодные.

Анодные покрытия. Если на металл нанести покрытие из другого, более электроотрицательного металла, то в случае возникновения условий для электрохимической коррозии  разрушаться будет покрытие, т.к. оно будет выполнять роль анода. В этом случае покрытие называется анодным. Примером анодного покрытия может служить хром, нанесенный на железо.

на аноде:             Cr – 2e = Cr2+

на катоде:           2 H2O + O2 + 4e = 4 OH–

Cr2+ + 2 OH– = Cr(OH)2

Гидроксид хрома (II) окисляется кислородом воздуха до Cr(OH)3:

4 Cr(OH)2 + 2H2O + O2 = 4 Cr(OH)3

Катодные покрытия. У катодного покрытия стандартный электродный потенциал более положителен, чем у защищаемого металла. Пока слой покрытия изолирует металл от окружающей среды, электрохимическая коррозия не протекает. При нарушении сплошности катодного покрытия оно перестает защищать металл от коррозии. Более того, оно даже интенсифицирует коррозию основного металла. В качестве примера можно привести оловянное покрытие на железе (луженое железо).

на аноде:            Fe – 2e = Fe2+

на катоде:           2 H2O + O2 + 4e = 4 OH–

Fe2+ + 2 OH– = Fe(OH)2

Разрушается защищаемый металл. При сравнении свойств анодных и катодных покрытий можно сделать вывод, что наиболее эффективными являются анодные покрытия. Они защищают основной металл даже в случае нарушения целостности покрытия, тогда как катодные покрытия защищают металл лишь механически.

Электрохимическая защита. Различают два вида электрохимической защиты: катодная и протекторная. В обоих случаях создаются условия для возникновения на защищаемом металле высокого электроотрицательного потенциала.

Протекторная защита. Защищаемое от коррозии изделие соединяют с металлическим ломом из более электроотрицательного металла (протектора). Это равносильно созданию гальванического элемента, в котором протектор является анодом и будет разрушаться. Например, для защиты подземных сооружений (трубопроводов) на некотором расстоянии от них закапывают металлолом (протектор), присоединив его к сооружению.

Схема протекторной защиты.  А – трубопровод;  Б – протектор;  В – проводник

Катодная защита отличается от протекторной тем, что защищаемая конструкция, находящаяся в электролите  (почвенная вода), присоединяется к катоду внешнего источника тока. В ту же среду помещают кусок металлолома, который соединяют с анодом внешнего источника тока.

Схема катодной защиты.  А – конструкция;  Б – протектор

Металлический лом подвергается разрушению, предохраняя тем самым от разрушения защищаемую конструкцию.

###### Рекомендуемый библиографический список

1.     Дибров И.А. Неорганическая химия. СПб.: Изд. «Лань», 2001.

2.     Дибров И.А. Химия промышленных взрывчатых веществ. Учебное пособие. Л., Изд. Горного института, 1989 *.

3.     Глинка Н.Л. Общая химия. Л.: Химия, 1987 .

4.     Липин А.Б., Девяткин П.Н. Расчеты кислородных балансов и тепловых эффектов химических реакций. Метод. указания и контрольные задания. Изд. СПГГИ (ТУ), 2003 *.

5. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1998.

6. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. СПб.: Химия, 1995.

7. Дубнов А.В., Бахаревич Н.С. Промышленные взрывчатые вещества. М.: Недра, 1988.

8. Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества. М.: Машиностроение, 1972.

9. Горст А.Г. Химия и технология промышленных взрывчатых веществ. М.: Оборониздат, 1957.

10. Акопян А.А. Химическая термодинамика. М.: Высшая школа, 1963.

11. Орлова Е.Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. М.: Оборонгиз, 1960.

12. Краткий справочник физико-химических величин / Под ред.К.П.Мищенко А.А. Равделя. Л.: Химия, 1999 *.