Байланыстырушы материалдар туралы

қысқаша шолу

§1 Байланыстырушы материалдың жалпы сипаттамасы

Бейорганикалық байланыстырушы заттар деп оны сумен аралыстырғанда тұтқыр – пластикалы масса түзіп, соңынан тас тәрізді қатты, берік денеге айналатын заттарды айтады.

Байланыстырушы заттар өте ертеден белгілі. Біздің эрамызға дейін 2000-3000 жыл бұрын-ақ ертедегі Египетте құрылыстарда гипсті қолдана бастаған. Сондықтан сол заманнан бастап-ақ оның сапасын жақсарту және оны өндіру жолға қойыла бастады. Кальций силикаты негізінде цемент XVIII-ғасырдың, ал кальцийдің моноалюминаты (CaO·AI2O3) глиноземді цемент негізіндегісі XIX- ғасырдың басынан пайда болды.

Жеке дара немесе басқа материалдармен қоспа күйінде пайдаланылатын табиғи шикізатқа кальций-магнийлі, карбонатты тау жыныстары (мәрмәр, әк тас, кварцты, құм т.т) жатады.

Тау жыныстары және кейбір өндіріс орындарының қалдықтары арнайы өңдеуден өткеннен кейін байланыстырушы құрылыс материалына айналады. Тау жыныстарының минералдық құрамына анализ жасағанда онда міндетті түрде болатын 9 оксид анықталды, олар: SiO2, AI2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, K2O және H2O (байланысқан және гигроскопиялық).

Кез келген минералды байланыстырушы затты дайындау мынадай технологиялық өңдеуден өтеді:

1) шикізатты карьерден немесе кейбір өндіріс қалдықтарынан алу;

2) белгілі бір кесектікке дейін ұсақтау;

3) шикізатты күйдіру;

4)күйдірілген материалды таза күйінде немесе әртүрлі толтушылармен қосып ұнтақтау.

Байланыстырушының қасиетіне әсер ететін оларға қосылатын заттар болады. Минералды қоспаларға (толтырушы) жататындар: қышқылға, сілтіге, қызуға төзімді, қатуды тездететін заттар. Минералды толтырушылардың белсенділігі олардағы кремнеземнің байланыстырушыдағы әкпен химиялық байланысып, суда нашар еритін силикат түзуіне тәуелді. mCaO · nSiO2 · pH2O

Органикалық толтырушы қоспалар ретінде байланыстырушыларға қосылатын беттік белсенді заттарды жатқызуға болады. Байланыстырушы бетіне адсорбцияланатын бұл заттар гидрофильді және гидрофобты болып екіге бөлінеді. Гидрофильді типті пластификациялайтын заттарды қосу қоспаның пластикалық қасиетін арттырса, гидрофобтысы байланыстырушының беткі қабатында ерімейтін қатты химиялық қосылыстар түзеді.

Байланыстырушы заттардың көп мөлшері бетон даярлауда қолданылады. Заттардың суға төзімділігі мен қату жағдайына байланысты оларды кеуекті және гидравликалық деп бөледі.

Жеңіл (кеуекті) байланыстырушы заттарды сумен аралыстырғанда ауада қата бастайды, олар суға төзімсіз болады. Осындай байланыстырушыларға известь (әк), гипсті және магнезиальді байланыстырушылар жатады.

Гидравликалық байланыстырушыларды сумен араластырғаннан кейін ауада қата бастаған зат су астында одан ары қатып, суға төзімді күйге айналады. Оларға портландцемент (силикаты цемент), сазды цемент және оның туындылары жатады.

Байланыстырушылардың физико-химиялық қасиеттері.

Байланыстырушы материалдардың сумен әрекеттесуі гетерогенді реакция болғандықтан оның жылдамдығы қатты заттың жанасу бетінің ауданына байланысты болғандықтан оларды алдын-ала ұсақтайды. Сондықтан беттік энергия қоры артады. Цементтің бөлшектерінің 50-80%-ының кесектігі 1-40мк. Байланыстырушы затты сумен аралыстырғанда паста тәрізді байланыстырушы қамыр деп аталатын біртекті масса түзіледі. Байланыстырушы қамыр сырттан әсер ететін механикалық әсерлерден өзінің пластикалығын бұзбайды. Бұл қасиет қатты зат бетіндегі мономолекулалы су қабатының әсерінен болады.

Осы қабаттың екі түрлі функциясы бар:

- су – байланыстырушы, цементтік қамырдың біртектілігін қамтамасыз етеді;

- су – полюсті молекула болғандықтан бірдей полюсті қатты зат молекуласының жақындауына қарсы әсер етеді, сондықтан қамыр пластикалы болады.

§2 Құрылыстық байланыстырушының қату теориясы.

Дене немесе материал дейтін түсінік оның қасиеттерімен тығыз байланысты. Құрылыс материалдарының қасиеті оның химия-минералогиялық құрамына, құрылысына, материал құрамындағы басқа заттармен арақатынасына тәуелді. Осы материалдардың әртүрлі қасиеттерінің жиыны техникалық қасиеттері деп аталады. Ол үш топқа бөлінеді:

Химиялық қасиеттерге: ерігіштік, кристалдау, коррозияға түсу, ауадағы тұрақтылығы, адгезия, коогезия, контракция, жылуды сіңіру, шығару, жанғыштық жатса; физикалыққа: тығыздық, кеуектілік, жылуөткізгіштік, суыққа, қызуға төзімділік, жану, жарыққа төзімділік т.т. жатады.

Механикалық қасиеттер: беріктілік, деформациялану, аққыштық, суықтан, ыстықтан сынғыштық, үгілгіштік.

Байланыстырушы материал-жартылай өңделген өнім. Ол құрылыста бетондық қоспа әзірлеу барысында қайта өңдеуге түседі. Оларды қолдану жағдайы әртүрлі болуына байланысты қататын бетонның сапасы да әртүрлі болады. Сондықтан байланыстырушы материалды таңдауды конструкцияның эксплуатациялау жағдайына байланыстыру қажет.

Құрылыстық байланыстырушының қату теориясын 1923 жылы академик А.А. Байков жасады. Осы теория бойынша қату үдерісін үш сатыға бөледі:

- дайындық сатысы (қанығу) бұл кезеңінде байланыстырушының беттік қабаты еріп, заттардың қанық ерітіндісінен олардың гидраттары түзіледі. Мысалы, құрылыстық гипстің гидратациясы былай жүреді.

CaSO4 ∙ 0,5H2O + 1,5H2O  → CaSO4 ∙ 2H2O

- коллоидтану сатысы, байланыстырушының гидратты формасының ерігіштігі сусыз күйіндегісінен әлдеқайда кем болады.Сондықтан сусыз қосылыстары қаныққан ерітінді, гидратты күйінде - аса қанық ерітінді түзеді. Аса қанық күйі тұрақсыз болғандықтан еріген заттың артық мөлшері гель күйінде ерітіндіден бөлінеді.Соның нәтижесінде байланыстырушы қамыр қата бастайды.

- Кристалдану кезінде гель дегидратацияланады, артық су буланып шығады.Осы сатысында байланыстырушы қамыр тас тәрізді денеге айналады. Бұл келтірілген сатылар бірінен кейін бірі жүреді деген сөз емес, бәрі қатарласып өтеді.

Осы сатылардың біреуіне әсер ететін фактор жалпы байланыстырушы материалдың қату жылдамдығын өзгертеді. Байланыстырушының ерігіштігін арттыратын зат қосу қанығу сатысының (I) жылдамдығын арттырады. Ал, байланыстырушы заттардың еру өніміне суда нашар еритін зат қосу заттың кристалдану орталықтарының санын көбейтеді.Байланыстырушы материалдың қату үдерісінің жылдамдығын арттырады.

Байланыстырушы материалдың бір-бірімен ілінісу мерзімін арттыру үшін қату үдерісін кемітетін заттар – казеин, жануар тектес желім тағы басқа қосылады. Осы беттік химиялық белсенді заттар байланыстырушы материалдардың қатты бетіне адсорбцияланып, судың сіңуін баяулатады.

Байланыстырушылар:

а) Карбонатты әк. Әктасты күйдіргенде оның массасы 44% -ға көлемі 14%- ға кеміп, кеуекті күйге күйге айналады (СО2-нің бөлінуі себепті). Пайда болған әк сумен әрекеттесіп, сөндірілген әкке айналады.

Құрылыстық әк ерітіндісі қабырғаларды штукатурлағанда,цемент-әк кірніш қалағанда, силикатты кірпіш өндірісінде қолданылады.

Әкті алу үшін доломит (CaCO3· MgCO3) және әк тас қажет. Алынатын әктің қасиеттері алынған шикізат құрамындағы сазды қоспаларына байланысты. Сазды қоспаның негізгі құраушысы – каолинит (AI2O3 · 2SiO2 · 2H2O).

2

2

3

2

3

2

2

2

3

2

C

800

400

t

2

2

3

2

2

C

900

3

SiO

CaO

SiO

CaO

O

Al

CaO

O

Al

CaO

O

H

2

SiO

2

O

Al

O

H

2

SiO

2

O

Al

CO

CaO

CaCO

0

0

0































Кальций силикаты мен алюминаты сөндірілмеген известің қоспасы ретінде болады. Осы заттардың мөлшеріне байланысты әкті жеңіл (кеуекті) және гидравликалық деп бөлінеді.

Кеуекті әк: 90-95%  - (MgO, CaO), ал 5-10% - кальций силикаты мен алюминаты, ол сумен шабыт әрекеттеседі.

Бұл әк құрылыста кірпіш қалағанда құммен араластырылып және әктеу жұмыстарында пайдаланылады. Гидравликалық әктің 20-30% , 70-80% - кальций силикаты және алюминаты құрайды.

ә) Гидравликалық байланыстырушығасиликатты портландцемент жатады. Портландцемент жұмсақ климатты  иондары болмайтын аумақта құрылыс қондырғыларын салуда пайдаланылады. Силикатты цемент – портландцементті алу үшін қажетті шикізат – известь тасы мен саз 3:1, немесе мергель ( ≈ 20% сазы бар известь тасы ). Термиялық өңдеуден (14500С) өткізген кезде известь тасы мен саз айырылу реакцияларына түседі.Түзілген өнімдер химиялық табиғаттарына қарай қайта әрекеттесіп, пештен цементтік клинкер алынады. Оның минералдық құрамы төмендегідей болады.(Кесте 11.1) Цемент сапасына оның құрамындағы күйдірілген магний оксиді көп әсер етеді. Өйткені, оның гидраттануы баяу жүреді де, түзілген бетонның жарылуына әкеліп соғады. Сондықтан оның мөлшері шектеулі болады (ω(MgO)5% )

Кесте 11.1.   Клинкердің минералдық құрамы

| аты | Формула (минералды белгілеу) | ω, % |
| --- | --- | --- |
| Үш кальцийлі силикат | () | 40-65 % |
| Екі кальцийлі силикат | () | 15-40 % |
| Үш кальцийлі алюминат | () | 5-15 % |
| Төрт кальцийлі алюминат | () | 10-20 % |
| Моно кальцийлі алюминат | СаО (CA) | 80 % |

Пуццоланды портландцемент (30-50% минералды химиялық белсенді қоспалары бар) -  иондары бар ортада, орташа қатаң климатта пайдалануға болады.

Шлакты порландцемент құрамында ≈ 60% - дай домна шлагі болады, мұндай цементті қатаң климатты аймақта пайдалануға болмайды.

Цемент материалдары: C3S – сумен шабыт әрекеттеседі, тез қатады,

Qгидр = 501,6 Дж/г.

C2S (2СаОSiO2) - өте баяу қатады, сумен баяу әрекеттеседі, Qгидр = 259,2 Дж/г.

C3A - өте тез қатады, Qгидр = 836 Дж/г.

C4AF – баяу қатады, Qгидр =  418 Дж/г, беріктігі C3S қарағанда жоғары.

Өте аумақты бетонды құрылыс жұмыстарын жүргізгенде C3A және C3Sминерал мөлшері аз болуы керек.

б)Гипстік байланыстырушы материалдар (CaSO4 · 2H2O)

Құрылыстық гипс алу үшін қажетті шикізат табиғи гипс болады .

2CaSO4 · 2H2O  2CaSO4 · H2O  +  H2O

Гипске су құйғанда оның қозғалғыштығы кенет төмендейді. Оның қатаю мерзімін қажеттілігіне байланысты арттыратын немесе төмендететін заттар қосуға болады.

Қыздыру арқылы алынған жартылай гидратты гипске (алебастр) бура, алюмокалий ашудасын қосса ақ түсті болады, оны жасанды мәрмәр алу үшін пайдаланады.

Гидравликалық әктің минаралдық құрамында силикаттар, ферриттер, кальций алюминаты кіреді. Оны темірбетонды конструкциялар әзірлеуде, температура өзгерісі жиі болатын (суынып-еріп) ортада болатын қондырғылар әзірлеуге пайдалануға болмайды. Оны төменгі сапалы бетон әзірлеуде, ылғалды ортада жұмыс істеуге ғана қолданады.

в) Магнезиалды байланыстырушы материалдар

Бұл үшін шикізат каустикалық магнезит (MgO) және каустикалық доломит (CaCO3MgCO3) қолданылады. Магний оксидінің ерігіштігін арттыру үшін MgCl2, MgSO4 тұздары қолданылады. Магнезиальды байланыстырушы материал оте гигроскопиялы, сондықтан оны металл ыдыстарында не арнайы қағаздан жасалған қаптарда сақтайды. Бұл байланыстырушылардан бұйым әзірлегенде осы заттарды көбіне ағаш үгінділеріне сіңіреді. Осы байланыстырушылардан жылу изоляцияланған бұйымдар, мүсіндер әзірлеуде қолданылады.

§3 Шыны, бетон құрамы, қасиеттері

Құрылыс ісіне қажетті заттардың бірі шыны. Ерімтал шыны кварцтық құм (SiO2) және сода (Na2CO3 немесе Na2SO4) балқымасынан суда еритін Na2SiO3 (Na2О  SiO2) түзіледі. Натрийдің орнына калий тұзын да алуға болады, бірақ ол қымбаттау. Ерімтал шынының қатуы мына теңдеумен беріледі:

Na2О SiO2 + CO2 = Na2CO3 n SiO2

Силикатты шыны әзірлеу үшін құм , әк тас  және сода  қажет. Жоғары температурада бұл заттар айырылады;

Құмдағы кварц 1600 - сұйықтыққа айналады, сонда шынының құрамын жалпы түрде былай жазуға болады;

. Пайда болған шыны массасына әр түрлі қоспаларды қосу оның физикалық қасиеттеріне өзгерістер енгізеді. Мысалы, енгізу- шынының балқу температурасын жоғарлатады,  қосу - шынының оптикалық қасиеттерін жаңартады, ал иондары шыны түстерін өзгертеді.

Ерімтал шыны немесе  силикатты шыны  желіге  кеткен сайын қатая түседі, ол материалға қаттылық, отқа төзімділік қасиет  береді  және  шіруден  қорғайды.

Қату үдерісін жылдамдату үшін өршіткі ретінде улы зат 2NaFSiF4 қолданылады. Тас қалау кезінде, отқа қышқылға төзімді бетондар әзірлеуде қолданыс табады.

Құрылыста бетон қолданылмайтын жер жоқ, оның 70%-ті жер бетінде көп кездесетін – құм, тас, су, известь, саздан тұрады. Химиялық зауыттарды салғанда құрылысқа келетін шығынның 15-20%-ті осы бетонды қорғауға жұмсалады. Бетон коррозиясы қоршаған ортаға байланысты (ауадағы су буының әсері, күн радиациясы, температураның күрт өзгеруі, т.т). Жол құрылысында бетон және темір бетон кеңінен қолданылады. Бетон беріктілігі оның құрамындағы цементтік «тастық» коррозияға ұшырауына тікелей байланысты.

Бетондық қоспа құрамы: 1с.б. цемент + 3,5с.б. құм + 6,5 с.б. қиыршық тастар. (ұсатылған гранит, доломит, кварц немесе тау жыныстарының ыдырау, үгілу өнімдері).

Құрылыс материалының коррозияға беріктілігі оның химиялық құрамы мен құрылысына тәуелді.

Цементтік тастың құрылыстық сипаттамасы: кеуектілік, су өтімділігі, суыққа төзімділігі, агрессивті заттарға төзімділігі болып табылады.

Портландцементтің қатуы - өте күрделі химиялық, физикалық үдерістер жиыны:

а) бетондық минералдардың гидролиздену және гидратациялану

ә) олардан біртұтас дегидратацияланған конгломеранттардың түзілу үдерісі.

Гидратация:

Цемент біртіндеп қатаюы үшін  қосады, егер оны қоспаса, тез қатып қалады.

мынадай гидраттың түзілуі оны араластыруды қиындатады, ал гипсті салғанда, бұл реакция баяулайды. Бетінде берік қабыршақ түзіледі, цементпен әрекеттесіп, мынадай қосылыс түзеді:  Қосылған гипс толық байланысып болғаннан кейін ғана  қатады. Цемент қатуының басталуы 45 минуттан кейін, соңы ~ 12 сағатта аяқталуы тиіс.

§4 Бетон коррозиясы, одан қорғау

Бетон коррозиясымен В.М Москвин айналысты, ондағы жүретін үдерістер:

- қоршаған орта температурасына;

- цементтік тастың сумен әрекеттесіп, түзілген кальций гидроксидінің шайылуына. (бетонның бұл коррозиясы жұмсақ сулы ортада жұқа қабырғалы құрылыстарда жүреді);

- цементтік тастың қоршаған ортадағы заттармен әрекеттесіп, ерімтал заттар түзуіне байланысты бүлінуі (көмірқышқылды, магнезиальді коррозия);

- биокоррозияға байланысты.

1. Бетонның  цементтік тасының бұзылуы to–ның өзгерісіне байланысты.

а) Температураның артуы кезінде мынадай өзгерістер жүреді:

- гидраттанған минералдардағы химиялық байланыстың үзілуі;

- кейбір оксидтердің балқып, термиялық ыдырауы;

- минералдардың фазалық өзгерістері жүреді.

Байланыспаған (гигроскопиялық) судың ұшып кетуі бетон структурасын бұзбайды, қайта беріктігін арттырады. Ал, байланысқан (кристаллогидраттағы) судың булануы кристалдық тордың бұзылуына әкеліп соғады.

() 600<t<8000C.

Осы жағдайда екінші қайтара ауаның ылғалдығынан гидратация жүруі мүмкін (), ал түзілген  ауадағы ,  әрекеттесіп -ке айналады.

Бетонның қызуға төзімділігін арттыру үшін екінші пайда болған -ны байланыстыру қажет, ол үшін ұнтақталған ,  немесе  (0,5 - 1с.б + 1с.б цементке) қосылады.

б) Температураның төмендеуі кезінде:

Бетон суықтан да бұзылады, сызаттанып, арасындағы қуыстарында су буы қатып, кереді.  Көлемі  ~9%-ға артады. Цементтік тастағы су біркелкі қатпайды:

- алдымен бос қуыстарындағы сулар t<00C қата бастайды;

- t = -250C болғанда капиллярдағы су қатады;

- ал, одан төмен t0-да өте терең қуыстардағы су қатады.

Сондықтан бетонның беткі қабаттары, бұрыштары, қабырғалары үгіліп бүлінеді. Бетон кеуектігі неғұрлым аз болса, ол суыққа төзімді болады.

Суыққа төзімділігін арттыру үшін:

- кремний органикалық сұйықтар (пластификациялаушы қоспа) қосылады.

2. Бетон коррозиясы қоршаған ортадағы агрессивті заттар (қышқыл, негіз, тұз) ерітінділерімен жанасуынан пайда болады

а) қышқылдық коррозия (өндірістік сулармен келеді)

ерімтал болғандықтан  бетонға көбірек зиянын тигізеді.

Көмірқышқыл газы артық мөлшерде болғанда кальций карбонаты гидрокарбонатқа  айналып, бетон беріктігі кемиді.

ә) сілтілер әсерінен бетон беті алдымен нығыздалғандай болады да соңынан бүлінеді, жүретін реакцияның сұлбасы төмендегідей;

С(NaOH)<10% болса, Ca(OH)2 ерігіштігі кемиді, аттас ион (OH-) әсерінен тепе-теңдік солға ығысады:

С > 10% болғанда, бетон структурасы бұзылады.

б) Тұздардың әсері: бетонның сұйық фазасында  иондары болады.Олар тұз иондарымен алмасу реакцияларына түседі, тұнбалар түзіледі:

Осының нәтижесінде ортаның негізділігі кемиді. (pH≈10) Бетон құрамындағы гидроксосиликаттар мен алюминаттар гидролизі жүре бастайды, бетон беріктілігі кемиді.

Егер ерітіндіде  болса  иондары  түрінде бетоннан шайылып кетіп отырады.

Егер ерітіндідегі   концентрациясы > 250 мг/л болса:

бетон көлемі 62,5 есе артып, нәтижесінде оның беті жарылады.

Корозияның бұл түрі бетон кермек сумен жанасқанда жүреді.

3. Биокоррозия. Су ішінде тұратын бетондардың қуыстарында әртүрлі балдырлар пайда болып, сол өмір сүрген ортаның сутектік көрсеткішінің шамасын төмендетуі мүмкін (қышқыл бөледі). Осы заттар әсерінен бүліну биокоррозия деп аталады.

Бетонды коррозиядан қорғау мыналарға саяды: цементтің маркасын дұрыс таңдау, өте нығыз бетон әзірлеу, бетон бетін қаптау.

Бетон тығыздығын арттыру.Бетон тығыз болса, ішінде қуыстары аз болады да оған агрессивті  заттардың (қышқыл, сілті, тұз) әсері азаяды. Ал, бетонның тығыздығы мыналарға тәуелді:

- байланыстырушы материал табиғатына және қатуы негізінде жүретін үдерістерге байланысты.

Бетон тығыздығын арттыру үшін:

  - беттік химиялық белсенді заттарды (ПАВ) қосу, қоспаның қозғалтқыштығын арттырады;

ә) жоғары сапалы толықтырырушы заттар қосу (заполнители);

б) қатып келе жатқан цементтің гидролизденуін қамтамасыз ету;

в) механикалық нығыздау;

г) химиялық жолмен бетон тығыздығын арттыру;

- Силикаттандыру, кептіру,  ерітіндісімен әсер ету:

кальций силикаты бетон қуыстарын толтырады.

- Флюатырлеу (10-20% кремний фторлы) қышқыл  тұздарымен әсер ету.

2CaCO3 + MgSiF6 →  2CaF2   + MgF2   + SiO2   + 2CO2

бетон қуыстарын толтырады

2-4 рет, t~500C әрекеттестірсе, бетонның су сіңірмейтін, қышқылға төзімділік қасиеті, суыққа төзімділігі артады.

3. Гидрофобизация: көлемдік гидрофобизация, беттік гидрофобизация

Смола тәрізді кремний органикалық полимердің 50%-дық судағы эмульсиясын цементтік жүйеге оның массасының 1-2%-ндей етіп сіңіреді. Бұл заттар бетонның беттік керілуін төмендетеді. Бетон бетін гидрофобты етіп, оның ішіне агрессивті заттардың сіңуін азайтады.

Бетон бетін қаптау: лак-бояу жабын қабатын жасау, битуммен (ыстықтай және битумдық лакпен), битумдық эмульсия негізінде цементтік қаптау, полимерлік материалмен қаптау. (полихлорвинил негізіндегі смолалармен, эпоксидті смоламен, полиуретанды смоламен).

§5 Темір-бетон

XIX - ғасырдың екінші жартысынан бастап-ақ құрылыс материалы ретінде темір-бетон қолданыла бастады. Бұл материал бетон мен болаттың жақсы қасиеттерін біріктіреді:

- бетонның сығылуға төзімділігі;

- болаттың созылу беріктілігі.

Бетон болаттан жасалған арматураны ылғалды ауадан, әртүрлі газдар әсерінен қорғайды. Осы қабілеті оның физикалық және химиялық қасиеттеріне тәуелді болады. Темір мен бетонның бүлінуі арматура коррозиясынан басталады.

Егер бетон берілген ортада коррозияға берік болып, болат арматура таттық қабатпен қапталса, ол бетондық қабаттың механикалық бүлінуіне себепші болады. Шамамен 30 кг/см2 қысым түсіп, бетон сызаттанады. Оған қоршаған ортадан агрессивті коррозияны тудыратын электролит ерітінділері, газ қоспалары өтіп, коррозия жеделдейді.Осының нәтижесінде бетон арматурадан бөлініп, қорғаныс қабатынан айырылады. Бұл жүйемен болатын темір-бетон коррозиясы көпшілік жағдайда жоғары ылғалдылықта (>60-90%) және қозғалмалы блоктарда болады.

Құрылыстың темір-бетон конструкцияларында темір коррозиясы электрохимиялық коррозия механизмімен жүреді.

Ол үшін мыналар себеп болады:

а) металл бетінің кедір-бұдырлығы;

ә) металл бетіндегі ылғалдылығы;

б) сыртқы ортадан түсетін деполяризаторлар. Енді осыған тоқталайық:

- қышқылдық ортада (pH<7) сутек иондары: ,

- негіздік ортада (pH>7) – оттегі:  тотықсызданады.

Коррозия жылдамдығы ерітіндінің қышқылдылығы жоғары және оттегінің концентрациясы неғұрлым үлкен мәнді болса (оттегінің ерігіштігі S(O2)= 3, 1 мг/100г H2O) болғанда, коррозия жылдамдығы артады.

Деполяризатор – оттегі  екі түрлі роль атқарады: деполяризаторлар ретінде коррозияны жеделтеді және күшті тотықтырғыш ретінде металдың анодтың химиялық белсенді нүктелерін оксидтік қабыршақтармен қаптап, пассивтендіреді. Суда ерімейтін гидроксидтерді түзіп, коррозия тежеледі. Осы қабаттар қышқылдық ортада бүлінеді де коррозия жылдамдайды.

Бетон құрылысы жөнінен капиллярлы – кеуекті материал, ол бетонды алу технологиясына тәуелді болады (ауыр, жеңіл және ұялы бетондар). Ауа ылғалдылығы 60%-дан төмен болғанда коррозия жылдамдығы төмендейді. Ортаның сутектік көрсеткіші pH≈13 болғанда бетонның цементтік тастарының гидролизденуінен пайда болған  уақыт өте ауадан көмір қышқыл газын сіңіріп, мынадай реакция жүреді (бетон карбонизациясы).

Осы реакция нәтижесінде ерітіндінің сутектік көрсеткіші төмендеп, темір гидроксидтері еріп, бетонның арматурасының қорғаныс қабілеті азаяды.

Қазіргі кезде қолданылып жүрген автоклавтар ішіне қаланатын силикатты бетондар ішіндегі арматураны пассивтендіру қабілеті уақыт өткен сайын азаяды немесе мүлде жойылады:

Са(ОН)2 + SiО2 + nН2ОСаО ∙ SiО2∙ nН2О

pH ≈ 13                                    pH ≈ 8,5-9

Болат коррозиясы pH<12 де басталады.Ұялы бетондар өзінің негіздік қасиетін карбонизация нәтижесінде тез жойып, газ және будың өтімділігін жақсартады.

Бетон құрамына оның қатаюуына себепші болатын цементті алмастырғыштар қосуға болады,сонда:

- жылу энергетика орталықтарының күлін қосу бетонның ылғалдылығын арттырып, оның үгілуіне әкеліп соқтырады;

- қатаю жылдамдығын арттыратын заттар (хлоридтер, сульфаттар) қосу ортаның сутектік көрсеткішін өзгертіп, пассивтік қабыршақтарды бұзады.

Гигроскопиялығы мен сұйық күйіндегі электр өткізгіштігінің артуына әсер етіп, коррозия басталуына әсер ететін ылғалдылық шегін төмендетеді.

Бетондағы болат коррозиясына қосылған хлорид қай кезеңде қосылғандығына байланысты:

- егер хлорид бетон қатаймай тұрғанда қосылса, ол суда нашар еритін гидрохлороферраттармен байланысып, арматура коррозияға ұшырамайды (цемент массасының -1-2 %-ы CаСl2);

- егер қатайған бетонға хлоридтер қосылса, ол аз еритін қосылыстарға айнала алмай, хлоридтің 0,1-0,2 %-ның өзі-ақ коррозияға ұшырауына себепші болады.

Темір-бетон конструкцияларының коррозиясының басталуы мен өрбуі оны даярлау технологиясына да байланысты. Технологиялық кемістіктерге мыналар жатады:қорғаныс қабатының қалыңдығының азаюы, бетон даярлау барысындағы нығыздау технологиясы мен қатаю жағдайының өзгерісі.

Темір-бетонға сырттан әсер ететін факторлар: механикалық соққылар, периодты ысыту және суыту, қатыру және еріту.

Коррозиядан қорғау тәсілдері:

- бетонды ылғалдылықтан сақтау;

- арматура бетіне цементтік-битумдық мастикамен, цементті-казеинді қоспаменжабу. Цементті битумдік мастика жасау үшін 1400С-да балқыған битумға цемент салынады (1с.б битум, 4-6 с.б цемент)1,6-1,8 с.б еріткіш (уайт-спирит, бензин) қосылады, осы қоспа әзірленген ваннаға арматура каркасы батырылады;

- темір-бетон коррозияға төзімді болуы үшін арматура жоғары сапалы тотықпайтын болаттан жасалғаны жөн;

- арматураны металдық қаптауға(Al, Cr, Zn) болады (электрохимиялық қорғау).

§6 Асфальто-бетондық төсеніштің бұзылуы және оны қорғау

Құрылыс-жол инженері жақсы, ұзаққа шыдамды жол салуы үшін асфальто-бетонның химиялық құрамы мен қасиеттерін білуі тиіс. Жол сыртқы орта: жауын-шашын, күн радиациясы, жел, жоғары және төмен температура әсерінен бүлінеді.

Асфальто-бетонды жол құрылысында қолданылуына мына қасиеттері себепші болады:

- механикалық тұрақтылығы оның деформацияға төзімді пластикалығымен ұштасып жатуы:

- жоғары дәрежелі механизациямен жолдың бетін тегістеп жабу мүмкіндігі;

- жөндеу жұмыстарын жүргізу қолайлығы.

Асфальто-бетон – әдейі таңдап алынған қоспаның қатуынан пайда болатын жасанды монолит. Оның құрамына құм, тау жыныстарының үгілуінен пайда болатын тас қиыршықтары, минералды ұнтақ, органикалық байланыстырушы – битум кіреді.

Битум – асфальто-бетонды құрайтын жоғары молекулалы көмірсутектер және олардың оттекті, күкіртті және азоты туындылары: майлар, смолалар, асфальтен мен асфальт қышқылдары не олардың ангидриді.

а) майлардың орташа молекулалық массасы 100-500, ол битумның 45-60%-н құрайды;

ә)  смолалар Mr~500-1000, битумдағы ω=15-30%;

б) асфальтендер Mr~1000-1500 қатты, морт, балқымайтын заттар, оның құрамындағы ω(S)~10%  болады.

в) асфальтты қышқылдар (нафтенді) – жоғары сапалы байланыстырушы материал, ол битумның 1%-н құрайды.

Битумның белгілі бір балқу температурасы болмайды, дегенмен онда асфальтен неғұрлым көп болса, ол балқуға соғұрлым берік болады.

Жол өте күрделі де, қымбат құрылыс.Сондықтан оны салатын, жобалайтын инженерлер оның беріктілігіне екі фактор әсер ететінін есте сақтауы қажет: сыртқы әсер (механикалық әсер, температура өзгерісі) және ішкі битумның ескіруі.Онда жүретін физико-химиялық реакциялар нәтижесінде оның құрылысының өзгеруінен әртүрлі қоршаған орта және физикалық әсерлерге төзімділігі кемуі байқалады, оның пластикалық қасиеттері кеміп, үгілгіш күйге келеді.

Жоғары температура және ауадағы оттегінің ұзақ әсерінен полимерлену, каогуляциялану үдерістері жүріп, соңынан жоғары молекулалы қосылыстар ыдырап, оның тұтқырлығы кемиді.

майлар → смолалар → асфальтен→карбендер → карбидтер → бос көміртек.

Асфальто–бетон минералды материалдар түйіршіктері байланыстырушы зат битуммен цементтелген типтік конгломерат, қатты және сұйық компонеттен тұратын диффузды гетерогенді жүйе.

Минералды материалдар. Арнайы ұнтақтағыш қондырғылардан өткен қатты материалдар (щебень) монолиттің негізгі каркасын құрса, арасындағы бос қуыстарды құм толтырады. Минералды каркас негізгі күшті көтереді. Асфальто-бетонның физико-химиялық қасиеттері, беріктігі минералды түйірлердің битуммен бекуіне, бірігуіне тәуелді. Сондықтан ол минералды түйірлердің мөлшеріне және физико-химиялық қасиеттеріне байланысты. Минералды материалдардың битуммен беттік жанасуы кезінде мынадай құбылыстар орын алады:физикалық адсорбция, хемосорбция, компонеттердің диффузиясы,минералды материалдар қасиеттерінің өзгерісі.

Физикалық адсорбция кезінде битумның макромолекулалық қабатында химиялық өзгерістер болады. Хемосорбция кезінде битум мен минералды метериалдар физикалық адсорбциядан кейінгі күйінен беріктігі артады, түзілген жүйе суда ерімейді.

Қышқылды тау жыныстарымен (құрамында 65%-ден астам SiO2) битум жанасуы кезінде хемосорбция құбылысы жүрмейді, нәтижесінде асфальто-бетонның беріктігі кемиді, сондықтан беттік активті заттар (ПАВ) қосылады.

Асфальто-бетон беріктілігінің шарттары:

- өте тығыз минералды скелетінің болуы;

- битум мен минералды материалдардың оптимальды ара қатынасы;

- хемосорбция жүруіне қолайлы болатын минералды материалдар құрамын таңдап алу.

Асфальто-бетонның құрылысы температураның күрт өзгеруінен және ұзақ уақыт ылғалданып тұрғанда бұзылады. Температура артқан сайын битумның тұтқырлығы кемиді, соның нәтижесінде асфальто-бетон беріктілігінашарлайды.

Кесте 11.2. Асфальтты-бетон тұтқырлығының  температураға тәуелділігі

| toС | 200 | 00 | -350 |
| --- | --- | --- | --- |
| Беріктілігі, кг/см2 | 25-30 | 80-130 | 180-300 |

Сондықтан температура өзгерісіне тұрақты битум таңдап алған жөн, сонда ғана жаз кезінде төселген асфальто-бетон бетінің тегістігі (толқынды болмай) қамтамасыз етілсе, қыс кезінде оның бетінде сызаттар пайда болмайды.

Асфальто-бетонның температура өзгерісіне тұрақтылығы оны әзірлеу кезінде қолданылатын минералды ұнтақтар құрамына да байланысты. Егер известь ұнтақтары пайдаланылса, жылуға және деформацияға төзімділігі артады, ал көмір күлі, кварцты қосу оның жылуға төзімділігін кемітеді.

Асфальто-бетонның пластикалығы неғұрлым жоғары болса, оның жылуға төзімділігі төмен болады. Арнайы ұнтақтағыш қондырғыдан өткен минералдар қосылған асфальто-бетон пластикалығы құм қосылғанынан төмен болады.

Асфальто-бетон неғұрлым тығыз болса, соғұрлым беріктігі жоғары болады. Оның тығыздығын арттыру үшін жоғарыда көрсетілген үш шарттан басқа оны механикалық жолмен тығыздау қажет. Асфальто-бетон тығыздығы оның су тартқыштық қасиеті арқылы сипатталады, ол оның көлемінің 3-5%-н құрауы тиіс.

Ылғалды климатта, әсіресе асфальто-бетон төселіп жатқан кезде жауын-шашынды болса, төселген асфальто-бетонның суға төзімділігі нашарлайды.

Асфальто-бетонның беріктілігі оның бетін өңдеуге де тәуелді, ол үшін бетіне битум төгіп (0,3-0,4 л/м2), асфальто-бетонның минералды қоспасынан жұқа қабат түзе себу (5-6 кг/м2) және соңынан арнайы механикаландырылған жүйе көмегімен нығыздап, тығыздығын арттыру қажет.

§7  Цементті-бетондық жабын қабаты оның ұзақ мерзімді қолдану мүмкіндігін арттыру жолдары.

Цементті-бетондық төсеніш ауыр жүк тасымалдайтын жолдар құрылысы ісінде пайдалыналынады. Оның кемістіктері:

- құрылысқа жұмсалатын қаржы;

- жерасты жұмыстарын жүргізу кезінде оны бұзу және қайта орнына келтіру қиынға түседі.

Цементті-бетонның бүліну түрлері:

- бетінің қобырсуы (бетонның қату кезін дұрыс қадағаламағандықтан және оның құрамының дұрыс даярланбағандығынан болады);

- сызаттануы (проектілік мөлшерінен ауытқу, негізінің деформацияға ұшырауы);

- бетондық плиталардың біріктіретін тігістерінің және олардың шеткі аймақтарының бүлінуі, алғашқы екі фактордың бірігіп әсер етуінен болады.

Цементті-бетонды ұзақ мерзімді қолдану мүмкіндігі мыналарға байланысты:

- проектілік шешімнің дұрыстығы;

- технологияның орындалуы;

- жөндеу жұмыстарының дер кезінде және сапалы жүргізуіне .

Бетондық қоспаға қойылатын талап:

1) толықтырушылар:

  - құмның ұсақ фракциясы 5%-дан аспауы және органикалық қоспалар болмауы тиіс;

  - суға шайылған жұмыр тастар мен арнайы ұсатқыштардан өткен қиыршық минералдарда мөлшері 2%-дан аспауы тиіс.

- су құрамында қышқыл, сілті және органикалық еріткіштер болмауы тиіс, шалшық сулы (pН > 4) пайдалануға болмайды судағы тұз концентрациясы 5г/л-ден аспауы тиіс.

- цемент – портландцемент  260-300 кг/м3 бетонға.

- қоспалар: цементті – бетонның суыққа төзімділігін арттыру үшін қарағай-самырсын типті ағаштарды айдау өнімдері (0,01-0,025% цемент массасының) және бетондың қоспаның қозғалғыштығын арттыру үшін (цемент массасының 0,1-0,2%-ы) қағаз –целлюлоза және оны гидролиздеу өндірісінің қалдықтары қосылады.

Бетонның қатуы кезіндегі күтім. Цементті-бетонның ұзақ мерзімді қолдануға жарамды болуы оның қату кезін дұрыс жолға қоюға байланысты (бетондық қоспаны суды тез жоғалтудан сақтау, судың буланып ұшып кетуі оның бетінде сызаттардың пайда болуына әкеліп соғады).

Ол үшін бетондық қоспаны тегістеп, нығыздап болғаннан кейін бір сағаттың ішінде оның бетін полиэтилен пленкасымен немесе ылғалды материалдармен жабу қажет. Ал, 5-10 сағаттан кейін, бетон беті қатқанда оны қалыңдығы 5-6 см ылғалды құммен жауып, су сеуіп тұру қажет, әрине бұл режим климаттық жағдайларға тәуелді болады.

Бұл тараудан (ХІ) не білдіңіз?

- Байланыстырушы заттар: кеуекті, гидравликалық.

- Бетон, құрамы, қасиеттері, коррозиясы және одан қорғау.

- Темір-бетон, коррозиясы және одан қорғау тәсілдер

- Асфальто-бетон төсеніштің бұзылуы және одан қорғау.

- Цементті-бетондық жабын қабаты, оны қолдану мерзімін арттыру жолдары.

- Құрылыстың байланыстырушының қату теориясы.