## Slide 1: ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОН
ТУ 5718-002-04000633-2006
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЛИТЫЕ И ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОН
Литой асфальтобетон представляет собой специально запроектированную смесь щебня, песка, минерального порошка и вязкого битума, приготовленную и уложенную в горячем состоянии без дополнительного уплотнения.

## Slide 2: КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Тип смеси | Основные классификационные особенности смеси |  |  | 
 | Наиб. размер частиц наполнителя | Содержание, мас. % |  | Фазовый состав асфальтовяжущего вещества (Б/Ммч)
 |  | частиц крупнее 5 мм | асфальтовяжущего вещества (Б+Ммч) | 
I | 15 | 45-50 | 25-30 | 0,40-0,50
II | 20 | 50-55 | 20-25 | 0,40-0,55
III | 40 | 45-65 | 15-20 | 0,50-0,65
I V | 5 | - | 17-23 | 0,40-0,65
V | 20 | 35-50 | 22-28 | 0,55-0,75
Примечания: 1. Асфальтовяжущее вещество (Б+Ммч) в литом асфальтобетоне представлено смесью битума (Б) и мелкодисперсных минеральных частиц мельче 0,071 мм (Ммч).
2. Фазовый состав асфальтовяжущего вещества литого асфальтобетона (Б/Ммч) - отношение количества битума к количеству минеральных частиц мельче 0,071 мм.

## Slide 3: ТЕМПЕРАТУРА СМЕСИ ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ СМЕСИТЕЛЯ
Тип смеси | Температура смеси, °С |  | 
 | при температуре воздуха, °С |  | 
 | выше +10 | от +10 до +5 | ниже +5
I | 220-240 | 220-240 | -
II, III | 200-220 | 210-230 | -
IV | 165-180 | 175-185 | до 210
V | 180-200 | 190-210 | до 220

## Slide 4: ТРЕБОВАНИЯ К ЛИТЫМ СМЕСЯМ И ЛИТЫМ АСФАЛЬТОБЕТОНАМ
№ пп | Показатели свойств | Нормы по типам |  |  |  | 
 |  | I | II | III | IV | V
1. | Пористость минерального остова, % по объему, не более | 20 | 20 | 22 | 22 | 22
2. | Водонасыщение, % объема, не более | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5
3. | Глубина вдавливания штампа при +40° С, мм, не более | 6 | 4 | - | - | 10
4. | Предел прочности при сжатии при температуре + 50°С, МПа, не менее | - | 1,0 | - | 0,7 | 
5. | Подвижность смеси при +200°С, мм, не менее | 30 | 25 | 25 | - | 30
6. | Предел прочности на растяжение при изгибе при температуре 0° С (факультативно), МПа, не менее | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 1 | -
7. | Модуль упругости при температуре 0°С (факультативно), МПа, не более | 8,0 | 9,0 | 7,0 | - | -

## Slide 5
Тип литой смеси | Температура нагрева каменных материалов при использовании порошка с температурой воздуха в пределах, 0С |  | 
 | ниже +5 | от +5 до +10 | выше +10
I | - | 330…350 | 320…340
II | - | - | 280…300
III | - | - | 270…290
IV | не выше 230 | 190..210 | 180…200
V | не выше 320 | 300…320 | 290…310
Примечание: При вводе мешалку горячего минерального порошка с температурой 120...140 0С температуру нагрева каменных материалов снижают на 12-14%.
Тип литой смеси | время перемешивание, с |  | 
 | сухое | с битумом | общее
I | 60 | 60 | 120
II | 45 | 45 | 90
III | 30 | 30 | 60
IV | 45 | 45 | 90
V | 60 | 60 | 120
Примечания. 1 При изготовлении литой смеси 1 типа в специализированных смесительных установках, оснащенных устройством для ввода битума под давлением 20 атм. и в распыленном виде, общее время перемешивания смеси сокращают до 75 с.
2. При использовании горячего минерального порошка с температурой 120...14 °С время сухого перемешивания снижают на 10-15%.

## Slide 6
При погрузке в транспортные средства литые смеси в зависимости от температуры воздуха должны иметь следующую температуру
Тип литой смеси | Температура смеси в пределах, 0С, при температуре воздуха, 0С |  | 
 | ниже +5 | от +5 до +10 | выше +10
I | - | 220...240 | 220...240
II | - | 210...230 | 200...220
III | - | 210...230 | 190...210
IV | не выше 210 | 175...185 | 170...180
V | не выше 220 | 190...210 | 200...220

## Slide 7
Устройство покрытия из литой асфальтобетонной смеси производят в следующей последовательности:
установка в продольном направлении деревянного бруса, высота которого должна соответствовать толщине укладываемого слоя покрытия;
установка копирной струны (для работы автоматической следящей системы);
укладка (распределение) смеси.

## Slide 8
При устройстве покрытий из литых смесей проверяют:
ровность, плотность и чистоту основания, на которое планируется укладка литой асфальтобетонной смеси, правильность установки упорных брусьев и копирной струны;
температуру смеси в каждом автомобиле-самосвале (передвижном котле), находящемся на месте укладки;
равномерность распределения смеси и заданную толщину укладываемого слоя;
поперечный и продольный уклон, ровность покрытия;
качество отделки обработки мест сопряжения смежных полос.