5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

5.1. Общие сведения

Строительный раствор – это искусственный каменный ма-териал, полученный в результате затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего, воды и мелкого заполнителя. Строительные растворы отличаются от бетонов отсутствием крупного заполнителя и как следствие – более высоким водосо-держанием и пористостью.

Главной особенностью применения строительных раство-ров является укладка их тонкими слоями на пористые основания (кирпич) без интенсивного уплотнения. Поэтому раствор дол-жен обладать высокой подвижностью и не терять ее из-за отсоса воды пористым основанием. Важным свойством является также хорошая адгезия к основанию

По плотности различают: тяжелые (  1500 кг/м3  – квар-

цевый песок); легкие (1500 кг/м3 – туф, шлак, керамзит, пемза).

По виду вяжущего: цементные; известковые; гипсовые; смешанные (цементно-известковые, цементно-глиняные, извест-ково-гипсовые).

По назначению: кладочные; штукатурные (отделочные); специальные (гидроизоляционные, рентгенозащитные, акусти-ческие).

Заполнители: кварцевые и полевошпатовые пески, пемзо-вые, шлаковые, туфовые. Размер зерна – до 2,5 мм. Содержание глинистых, илистых, пылеватых частиц – до 10 %.

В качестве минеральных пластифицирующих добавок в це-

ментных и известковых растворах используют глину, в цемент добавляют известковое тесто или тонкомолотый трепел, вулка-нический пепел, которые улучшают удобоукладываемость рас-творной смеси, а также ее водоудерживающую способность.

Органические пластификаторы – поверхностно-активные вещества, позволяющие получить удобоукладываемый раствор

101

при значительно меньшем количестве воды, способствующие повышению морозостойкости (см. 4.2.4). Добавки вводят в рас-творы в количестве 0,1–0,3 % от массы вяжущего. При работе в зимнее время применяют хлористый кальций, хлористый на-трий, поташ, нитрат натрия.

Состав раствора выражается количеством исходных ком-понентов на 1 м3 растворной смеси (или 1 м3 песка) или соотно-шением сухих компонентов по массе (или объему). Например, простой раствор 1:3 – на 1 часть цемента приходится 3 части песка; сложный раствор 1:1:5 − на 1 часть цемента приходится 1 часть добавки (извести) и 5 частей песка.

Свойства растворных смесей

1. Удобоукладываемость – способность свежеизготовлен-ного раствора распределяться на основании тонким однородным слоем и не расслаиваться при хранении, транспортировании и перекачивании.

Подвижность растворной смеси определяют по глубине погружения стандартного металлического конуса. Подвижность назначают в зависимости от вида раствора и отсасывающей спо-собности основания. Для кирпичной кладки подвижность рас-творов составляет 8–12 см; для заполнения швов между панеля-ми и другими сборными элементами, а также для бутовой клад-ки – 4–8 см.

По подвижности растворные смеси делятся на марки:

| Марка по подвижности | Норма подвижности, см |  |
| --- | --- | --- |
| Пк 4 | От 1 до 4 |  |
| Пк 8 | Свыше 4 | до 8 |
| Пк 12 | Свыше 8 | до 12 |
| Пк 14 | Свыше 12 до 14 |  |

102

Рис. 5.1. Конус для определения подвижности растворной смеси

2. Водоудерживающая способность. Частичное отсасыва-

ние воды в кладке уплотняет раствор и повышает его прочность. Водоудерживающая способность возрастает с увеличением рас-хода цемента, при добавке извести, введении тонкомолотой зо-лы, глин, ПАВ. Водоудерживающую способность растворной смеси определяют путем испытания слоя растворной смеси толщиной 12 мм, уложенного на промокательную бумагу.

Рис. 5.2. Прибор для определения водоудерживающей способности: 1 – металлическое кольцо с раствором;

2 – 10 слоев промокательной бумаги; 3 – стеклянная пластина; 4 – слой марлевой ткани

103

Свойства затвердевших растворов

Прочность растворов зависит от активности вяжущего, В/Ц, условий твердения. Прочность растворов на сжатие определя-ются испытанием образцов-кубов 7,07×7,07×7,07см в возрасте, установленном стандартом. Прочность растворов, уложенных на пористое основание, возрастает в 1,5 раза.

Марки строительных растворов: М4, 10, 25, 50, 75, 100, 150,

200, 300; морозостойкость: F10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200, 300.

5.2. Кладочные и отделочные растворы

Кладочные растворы: М10, 25, 50, 75, 100. Подвижность для кирпичной кладки – 7–8 см. Пластифицирующие добавки 0,03–0,2 % от массы цемента. Зимой применяют подогретый раствор (10–20 ºС), который после кладки замерзает и набирает свою прочность в весенне-летний период. Для зимних растворов применяются: горячая вода – 80 ºС, песок – 60 ºС, нитрат на-трия – 5 % от воды затворения. Хранят такой раствор в обогре-ваемой таре, после случайного замораживания раствор неприго-ден для применения.

Крупность заполнителя: для кирпичной кладки – 2,5 мм, для бутовой – 5–10 мм.

Отделочные растворы подразделяются на обычные	шту-

катурные и декоративные.

Для штукатурных работ обычно применяют известково-песчаные, цементно-известковые и известково-гипсовые раство-ры. Штукатурные растворы отличаются подвижностью, хоро-шим сцеплением с основанием, отсутствием трещинообразова-ния; подвижность 8–12 см. В отделочном слое наибольшая крупность заполнителя – 1,25 мм.

Штукатурные растворы могут наноситься со следующими целями:

– для предохранения от увлажнения и действия отрица-тельных температур;

–  улучшения теплозащитных свойств;

–  улучшения качества поверхности;

104

–  уменьшения воздухопроницаемости стены;

– регулирования звукопоглощающей способности стен, перегородок, потолков и т.д.

Цветные декоративные растворы предназначены для от-

делки лицевых поверхностей стеновых панелей и крупных бло-ков, оштукатуривания фасадов зданий.

Декоративные цветные растворы для внутренней и наруж-ной отделки изготавливают на белых, цветных и обычных порт-ландцементах. Внутри обычно используют растворы на извести и гипсе.

Заполнители: чистый кварцевый песок, песок из гранита, мрамора, стекла; красители: сурик железный, охра, мумия, ульт-рамарин. Для наружной отделки используют марки М50-150, F35, Wm – до 8 %.

Применяется офактуривание поверхности в процессе ук-ладки раствора (рельефные матрицы) или после затвердевания (абразивные инструменты).

  - Специальные растворы

- Гидроизоляционные предназначены для гидроизоляции стен подвалов, подземных сооружений, резервуаров. Применя-ют портландцемент, сульфатостойкий портландцемент и водо-непроницаемый расширяющийся цемент; уплотняющие добавки (латекс, битумная эмульсия, алюминат натрия, хлорное железо). Обычно такие растворы изготавливают состава 1:2,5 или 1:3,5 (цемент : песок по массе)

- Инъекционные растворы применяют для заполнения ка-налов в предварительно напряженных конструкциях. Различают беспесчаные или на мелком песке. Используют портландцемент М400–500; марка раствора – не ниже М300, ПАВ – до 0,2 %.

- Акустические – разновидность легких растворов. Пред-назначены для звукопоглощающей штукатурки – для снижения уровня шума и получения «безэховых» помещений. Использу-ют пески до 5 мм из легких материалов: керамзита, пемзы, пер-

лита. Пористость открытая, незамкнутая.	= 600–1200 кг/м3.

105

4. Рентгенозащитные	растворы	(для	рентгенкабинетов)

приготавливают на баритовом песке (ВаSO4) с предельной крупностью 1,25 мм, применяя портландцемент или шлакопорт-ландцемент. В него вводят добавки, содержащие легкие элемен-ты: литий, бор и кадмий.

5. Тампонажные растворы – предназначены для гидроизо-ляции скважин, шахтных стволов и туннелей путем закрытия водоносных грунтов, трещин и пустот в горных породах и за-полнения закрепленного пространства. Вяжущим в этих раство-рах служит специальный тампонажный портландцемент, а в аг-рессивных водах – сульфатостойкий портландцемент.

6. Монтажные растворы предназначены для замоноличи-вания стыков элементов сборных железобетонных конструкций. Изготовляют на портландцементе, расширяющемся или безуса-дочном цементах. Марку раствора следует принимать не ниже М100.

Приготовление растворов производят в растворосмесите-лях периодического и непрерывного действия – 150, 375, 750 л. Перемешивание 1–4 мин. Транспортируют готовые растворы в автосамосвалах, автоцистернах.

Строительные сухие смеси

Прогрессивным направлением в технологии строительных растворов является производство готовых сухих смесей на спе-циализированных предприятиях. На строительной площадке сухая смесь затворяется водой и перемешивается в растворос-месителе. Помимо известных добавок, в сухих смесях исполь-зуют порошкообразные термопластичные полимеры (диспер-сионные порошки) на основе винилацетата, акрилата и метил-целлюлозы.

Сухие смеси по сравнению с товарными растворами позво-ляют достичь следующих преимуществ:

– стабильность состава в результате точной дозировки компонентов и их тщательного смешения;

– повышение производительности труда строителей бла-годаря улучшению пластических свойств смесей;

106

–  снижение транспортных расходов;

– экономия вяжущих веществ за счет повышенной водо-удерживающей способности, что проявляется при введе-нии в сухие смеси полимерных добавок;

– улучшение свойств растворов (адгезии к основанию, прочности, морозостойкости и др.);

– современные добавки делают сухую строительную смесь и клеем для плитки, и затиркой, и шпаклевкой, и штука-туркой;

– строительные сухие смеси обладают высокой техноло-гичностью, так как позволяют провести изоляцию объ-ектов в труднодоступных местах;

– обеспечивается высокая прочность и долговечность по-крытия.