11. ПОЛИМЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11.1. Общие сведения о полимерах и пластмассах

Полимеры (греч. «поли» – много, «мерос» – часть, доля) – высокомолекулярные соединения, состоящие из многих элемен-тарных звеньев одинаковой структуры и обладающие пластич-ностью на определенном этапе производства, которая полно-стью теряется после отверждения полимера. Полимеры имеют молекулярную массу более 5000 ед., низкомолекулярные – ме-нее 500 ед.

Пластические массы (пластмассы) – это композиции, со-стоящие из полимерного связующего, наполнителей, стабилиза-торов, пластификаторов, отвердителей.

Для производства полимеров имеются огромные запасы сырья. Исходными материалами для их получения являются природный газ и так называемый «попутный» газ, сопровож-дающий выходы нефти.

Классификация полимеров

  - По происхождению:

–  природные (каучук, целлюлоза);

–  искусственные модифицированные (нитроцеллюлоза);

–  синтетические (полиэтилен, полистирол и др.).

  - По составу основной цепи макромолекул полимеры де-лят на три группы:

– карбоцепные полимеры, молекулярные цепи которых со-держат лишь атомы углерода (полиэтилен, полиизобути-лен и т.п.):

|	|	|	|	|

– С – С – С – С – С – ;

|	|	|	|	|

– гетероцепные полимеры, в состав молекулярных цепей которых входят, кроме атомов углерода, атомы кислоро-да, серы, азота, фосфора (эпоксидные, полиуретановые, полиэфирные полимеры и т.п.):

180

|	|	|

– С – О – С – О – С – ;

|	|	|

–  элементоорганические  полимеры,  в  основных  молеку-

лярных цепях которых содержатся атомы кремния, алю-миния, титана и некоторых других элементов, не входя-щих в состав органических соединений, например, крем-нийорганические соединения:

| ¦ | ¦ | ¦ |
| --- | --- | --- |
| – Si – О – Si – О – Si – ; |  |  |
| ¦ | ¦ | ¦ |

3.  По строению молекул:

|  |  | в) |
| --- | --- | --- |
| а) |  |  |

б)

г)

Рис. 11.1. Различные типы строения молекул полимеров:

    - – линейное; б – линейно-разветвленное;

  - – плоско-сшитое; г – пространственно-сетчатое

- По отношению к нагреву:

– термопластичные (термопласты) – полимеры, способ-ные обратимо размягчаться при нагреве и отвердевать при охлаждении, сохраняя основные свойства; эти поли-меры имеют линейное строение (полиэтилен, поли-стирол);

181

– термореактивные (реактопласты) – полимеры, которые, будучи отверждены, не переходят при нагреве в пла-стичное состояние; термоактивные полимеры при повы-шении температуры ведут себя подобно древесине, т.е.

претерпевают деструкцию и загораются (эпоксидные, карбамидные).

5. В зависимости от метода синтеза: полимеризационные, поликонденсационные.

Полимеризационные полимеры получают методами поли-

меризации, которой подвергаются мономеры, в молекулах кото-рых содержатся двойные связи. За счет раскрытия связей образу-ются свободные валентности, соединяющиеся в макромолекулы. Не отщепляются атомные группы, не образуются побочные про-дукты, химический состав полимера и мономера одинаков.

Полиэтилен (ПЭ): высокая химическая стойкость; низкая теплостойкость (80 ºС); плохая адгезия к клеям (соединяются сваркой горячим воздухом); поедаются грызунами.

Полипропилен (ПП): по свойствам сходен с полиэтиленом, но более теплостоек; легко сваривается. Как и полиэтилен, ис-пользуется при изготовлении труб, пленок, погонажа, пенопла-стов.

Полистирол (ПС): пропускает до 90 % солнечных лучей; хрупок; растворим в органических растворителях. Применяется при изготовлении пенопластов и облицовочной плитки.

Поливинилхлорид (ПВХ): не горюч, но при повышении тем-пературы до 150–170 ºС начинает разлагаться с выделением ядовитого хлористого водорода. Из ПВХ изготавливают лино-леум, плитки, пленки, погонаж, трубы.

Поливинилацетат (ПВА): высокая адгезия; эластичность; светостойкость; бесцветность. На его основе изготавливают ла-ки, краски, клеи, полимербетон.

Полиметилметакрилат	(ПММА)	–	органическое	стекло,

пропускает 99 % света; высокая прочность, легкость обработки. Применение – остекление, краски, лаки.

Синтетические каучуки (эластомеры) эксплуатируют в упруго – эластичном состоянии. Температура хрупкости – более

–60 ºС.  Различают  изопреновые,  бутадиеновые,  бутадиен-сти-

182

рольные и другие каучуки. При обработке серой (140–150 ºС) и давлении вулканизируются – получается резина. Наполнители: газовая сажа, мел, каолин. Применение: клеи, добавки в масти-ки, растворы, бетоны, производство герметиков.

Поликонденсационные полимеры получают методами поликонденсации. При поликонденсации макромолекулы обра-зуются в результате химического взаимодействия между функ-циональными группами, это взаимодействие сопровождается отщеплением молекул побочных продуктов (воды, хлористого водорода, аммиака и др.). В связи с этим химический состав по-лимера отличается от состава исходных веществ.

Фенолоформальдегидные – термопластичные (новолачные) и термореактивные (резольные). Применяют в качестве связую-щих в слоистых пластиках, пенопластах, минераловатных пли-тах, клеях. При эксплуатации выделяется формальдегид (канце-рогенное вещество).

Карбамидные: свойства и область применения сходны с фенолоформальдегидными. Окрашивают в яркие цвета.

Эпоксидные: отличаются высокой адгезией к бетону, ме-таллу, древесине; прочностью; химической стойкостью. Область применения: клеи, связующие в стеклопластиках и полимербе-тоне.

Полиуретановые: горючи, не стойки к ультрафиолету. Применяют для наливных полов, мастик, пенопластов, гермети-ков, инъекционных составов.

Кремнийорганические (полиорганосилоксаны): теплостой-кость – более 400 ºС; водостойки; морозостойки. Малая проч-ность и адгезия. Применение: герметики, жаростойкие лаки, пе-нопласты, стеклопластики.

Наполнители представляют собой разнообразные неорга-нические и органические порошки и волокна, бумага, ткани, древесный шпон и другие листовые материалы. Уменьшают по-требность в дорогом полимере, улучшают ряд свойств изделий: повышают теплостойкость, сопротивление растяжению и изги-бу. Органические – древесная мука, лигнин, ткань, бумага, дре-

183

весный шпон); неорганические – асбест, стекловолокно, тальк, слюда, кварцевая мука, каолин, графит, сажа.

Пластификаторы повышают эластичность, облегчают пе-реработку. В виде пластификаторов могут использоваться неко-торые низкомолекулярные высококипящие жидкости.

Добавки стабилизаторов способствуют сохранению структуры и свойств пластмасс во времени, предотвращая их раннее старение при воздействии солнечного света, кислорода воздуха, нагрева и других неблагоприятных факторов.

В качестве красителей пластмасс применяют как органи-ческие (нигрозин, хризоидин и др.), так и минеральные пигмен-ты – охру, мумию, сурик, ультрамарин, белила и др.

Для производства пористых пластических масс в полимеры вводят специальные вещества – порообразователи (порофоры), обеспечивающие создание в материале пор.

11.2. Технология и свойства полимерных материалов

Способы получения заключаются в следующем: подготовка

сырья дозирование приготовление композиции формо-вание стабилизация (твердение), охлаждение.

Формование материалов и изделий осуществляется различ-ными способами:

–  вальцевание (рулонные и листовые материалы);

–  экструзия (погонаж, трубы, пленки);

– литье под давлением в форму (штучные изделия, плитки, части труб);

– термоформование под вакуумом из листов (емкости, ванны, раковины);

–  прессование (слоистые пластики, штучные изделия).

Свойства полимерных материалов

Пластмассы обладают положительными свойствами:

–  различной плотностью от 5 до 2200 кг/м3;

– высокими прочностными характеристиками: предел прочности при разрыве волокнистых пластиков достига-

184

ет 350 МПа. Коэффициент конструктивного качества (К.К.К.) достигает 1–2 (кирпич – 0,02, бетон – 0,06);

– низкой теплопроводностью: самые легкие пористые пластмассы имеют показатель теплопроводности всего лишь 0,025–0,035 Вт/(м·ºС). Теплопроводность плотных пластмасс – 0,12–0,35 Вт/(м·ºС).

–  высокой химической стойкостью, водостойкостью: во-

допоглощение плотных пластмасс составляет 0,1–0,5 %.

–  способностью окрашиваться в различные цвета;

–  малой истираемостью, что целесообразно использовать

для  покрытия  полов:  истираемость  ПВХ  линолеума  –

0,035–0,05; гранита – 0,01–0,1 г/см2;

– прозрачностью: органические стекла пропускают более 70 % ультрафиолетовых лучей, тогда как обычные – ме-нее 1 % при значительно меньшей плотности;

–  технологической легкостью обработки (пиление, свер-

ление, фрезерование, строгание, обточка и др.), позво-ляющей придавать изделиям из пластмасс разнообраз-ные формы. Пластмассовые изделия поддаются склеива-нию, благодаря чему возможно изготовление различных комбинированных клееных изделий и конструкций;

– легкостью сварки материалов (в струе горячего воздуха), что позволяет механизировать работы по монтажу;

–  способностью образовывать тонкие  пленки в сочета-

нии с их высокой адгезией, что позволяет использовать их для производства строительных лаков и красок;

–  наличием широкой сырьевой базы для производства по-

лимеров (природные газы, газы нефтепереработки).

К отрицательным свойствам пластических масс следует отнести:

–  низкую теплостойкость, которая составляет +60…+150 ºС,

кроме кремнийорганических полимеров (более 400 ºС);

–  пластические массы имеют малую поверхностную твер-

дость;

185

–  значительным недостатком является высокий коэффици-

ент термического расширения – 25–120·10–6 1/ºС, т.е. в

2,5–10 раз выше, чем у стали, что необходимо учитывать при проектировании строительных конструкций, осо-бенно крупноразмерных;

– повышенную ползучесть, особенно при повышении тем-пературы. Модуль упругости пластмасс составляет 0,1–4,5 ГПа (сталь – 200–220, древесина – 6–14);

–  пластмассы относятся к диэлектрикам и способны нака-

пливать статическое электричество;

– горючесть и токсичность продуктов горения; несго-раемы фторопласты и перхлорвинил; при повышении температуры эксплуатации выше установленных преде-лов могут выделяться токсичные вещества (бензол, аце-тон, фенол, хлор и др.);

– старение под действием солнечных лучей и кислорода воздуха (охрупчивание, потеря свойств, цвета). Для за-щиты от старения вводят специальные добавки – стаби-

лизаторы.

11.3. Полимерные материалы и изделия в строительстве

- Конструкционные – древесно-слоистые пластики, стек-лопластики, полимербетоны (см. п. 10.4).

- Материалы для пола – рулонные, ковровые, плитки, на-ливные полимерные полы.

- Отделочные материалы – бумажно-слоистые пластики, пленки, сайдинг, плитки, влагостойкие обои.

- Кровельные,  гидроизоляционные,  герметизирующие  –

мембраны, пленки, мастики, герметики.

- Материалы для трубопроводов и сантехники.

- Тепло- и звукоизоляционные пластмассы (пено-, поро-,

сотопласты).

- Лаки, краски, мастики и клеи.

186

Конструкционные материалы

Древесно-слоистые пластики состоят из древесного шпона,

склеенного фенолоформальдегидным или карбамидным свя-зующим. Область применения – несущие конструкции, монтаж-ные и крепежные элементы.

Стеклопластики. В качестве арматуры используют стеклян-ные волокна, жгуты, ткани; связующие – фенолоформальдегид-ные, полиэфирные, эпоксидные смолы. СВАМ – стекловолокни-стый анизотропный материал (с ориентированными стеклянными волокнами); прочность при растяжении – до 1000 МПа; плот-ность – 1800–2000 кг/м3.

Применяют как арматуру в бетонах, для гибких связей, для изготовления бассейнов, труб, обшивок многослойных панелей, корпусов яхт, ограждения лоджий, балконов, как светопрозрач-ные перегородки, фонари верхнего света и т.д.

Рис. 11.2. Стеклопластиковая арматура

Оргстекло (акриловое стекло) – прозрачный твердый мате-риал из ПММА (полиметилметакрилата). Горит при 300 ºС. Применяется в светопрозрачных ограждениях, пропускает до 99 % солнечных лучей.

Террасная доска, или декинг (англ. decking) – композит, ко-

торый состоит из древесных волокон (50–80 %) и полимерных связующих. Может быть любой формы, поверхности и рисунка. Не впитывает влагу; не дает усадки; трещин; не меняет геомет-рических размеров из-за перепадов температуры. Используют для настила полов на открытом воздухе, в общественных местах с повышенной проходимостью, на эксплуатируемых крышах, для настила палуб яхт, судов, в качестве конструктивных эле-ментов мебели.

187

Рис. 11.3. Террасная доска

Материалы для полов

Полимерные материалы для полов малоистираемы; не на-бухают при увлажнении; прочны; плохо проводят тепло; имеют устойчивый цвет; гигиеничны.

Рулонные материалы: линолеумы (ПВХ, коллоксилиновый, резиновый – релин); синтетические ковровые покрытия.

Безосновный ПВХ линолеум может быть одно-, двух- и многослойным. Выпускается также линолеум и на тканевой, по-ристой или войлочной основе. Длина рулона линолеума обычно более 12 м, ширина – 150–400 см. Толщина: однослойного – 1,2–2,5 мм; многослойного – 2–2,5 мм; на тканевой основе – 2–2,5 мм; на ТЗИО (теплозвукоизоляционной основе) – 4–6 мм. Водопоглощение (за 24 ч) – до 5 %; гибкость – 20 мм; усадка – 0,5 %. Линолеум эксплуатируют при температуре более +10 ºС и влажности до 60 %.

Коллоксилиновый линолеум – однослойный без подосновы или с тканевой подосновой: коллоксилин (нитроцеллюлоза) + пластификатор (дибутилфталат) + наполнитель (гипс, асбест) + красители. При отрицательных температурах гибок.

Релин (резиновый линолеум) – двухслойный рулонный ма-териал. Нижний подкладочный слой изготавливают из вулкани-зированной дробленой старой резины и нефтяного битума, а из-носостойкий верхний декоративный слой – из синтетического каучука, наполнителя и пигмента. Применяют для покрытия по-лов в промышленных зданиях, гаражах и т.д.

Ковровые синтетические материалы: ворсолин (петлевой),

ворсонит  (иглопробивной).  Состоит  из  полимерной  основы  и

188

ворса. Основа – полиуретан, ПВХ, вспененный латекс. Ворс – синтетические (полипропиленовые, полиэфирные, амидные) и натуральные волокна. Может имитировать мех, используют для дизайна помещений.

Плиточные материалы для пола: в основном – на основе ПВХ. Получают вырубкой плиток на прессе из рулона, плитки – квадратной или прямоугольной формы. При укладке покрытий пола из плиток практически нет отходов, но они менее гигие-ничны (из-за швов) и более трудоемки.

Резиновые плитки – методом высечки из кусков релина или горячим прессованием. Водо- и термостойки, стойки в щелочах и кислотах, эластичны.

Ламинат – 3-, 5-слойная доска. Длина – 1,2–1,5, ширина – 0,19–0,38 м, толщина – от 6 до 12 мм. Внутренний слой – твер-дая древесноволокнистая плита. Соединение паз – гребень. Верхний бумажный слой имитируют ценные породы дерева, камень. Применяют для отделки полов жилых и общественных зданий небольшой проходимости.

Рис. 11.4. Структура ламинированной паркетной доски

189

Наливные полы – это бесшовные полимерные покрытия толщиной 2–3 мм. Существует несколько видов покрытий для пола: метилметакрилатные (из метилметакриловых смол); эпок-сидные; полиуретановые. Дополнительно содержат наполните-ли (молотый песок, зола) + пигмент. Массу наносят в 2–3 слоя на выровненное основание. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. Отличаются износостойкостью, термостойкостью, пожаробезопасностью, долговечностью, ги-гиеничностью, беспыльностью, бесшовностью и т.д.

Полимерцементные полы получают на основе акриловых эмульсий, цемента и песка. По устойчивости к агрессивным сре-дам и морозостойкости превосходят бетонные полы с упрочнен-ным верхним слоем. Являются оптимальным решением устрой-ства пола в паркингах, гаражах и на пищевых производствах.

Полимербетонные полы изготавливают на основе эпоксид-ных и полиэфирных связующих. Наполнители – минеральные по-рошки, заполнители – песок, щебень, гравий. Толщина покрытий пола – до 50 мм. Такие полы выдерживают большие нагрузки и химически стойки. Применяют в промышленных зданиях.

Отделочные материалы

Виды материалов для отделки стен: рулонные (пленочные) на бумажной и тканевой основе; листовые (бумажно-слоистые пластики, ДВП, ДСП, стеклопластики); плиточные (полистирол,

ПВХ);	профильно-погонажные	(ПВХ-профили,	уголки);	мас-

тичные (краски, лаки, эмали).

Полимерные связующие: фенолоформальдегидные, фура-новые, карбамидные (мочевиноформальдегидные), меламино-формальдегидные, эпоксидные, полиэфирные, кремнийоргани-ческие, поливинилхлоридные, синтетические каучуки, латексы.

Наполнители (повышают прочность): бумага, ткани, волок-на (полимерные и натуральные), шпон, асбест, стекловолокно, тальк, каолин, графит, сажа.

Способы получения отделочных материалов и изделий: вальцевание, экструзия, промазной способ, литье под давлени-ем, термоформование, прессование.

190

Пленочные материалы – без основы, с основой из бумаги или ткани с клеевым слоем. Имитируют ценные породы дерева, любые рисунки, фактуры, могут быть выполнены с металлиза-цией, матовые и глянцевые. Чаще всего применяют декоратив-ные ПВХ-пленки. Для устройства «натяжных» потолков исполь-зуют пластифицированные ПВХ-пленки с большой термической деформацией.

Моющиеся обои – рулонный отделочный материал на бу-мажной основе, покрытый тонкой пленкой на основе ПВХ, ПВА, ПММА. Можно клеить в помещениях с повышенным уровнем влажности и загрязнений. Их используют при отделке кухонь, прихожих и коридоров, ванных комнат. Поверхность может быть гладкой или рельефной, однотонной или с различ-ными рисунками.

Бумажно-слоистые пластики ДБСлП получают пропиткой синтетическими смолами (карбамидной, фенолоформальдегид-ной, полиэфирной) и горячим прессованием нескольких слоев бумаги. Плиты до 3×1,6 м, толщина – 1–5 мм. Яркоокрашенная лицевая поверхность, темно-коричневая тыльная сторона. Отде-лочный материал для облицовки панелей, потолков, стен и ме-бели, так называемые «фасады МДФ».

Облицовочные плитки и панели (полистирольные, ПВХ) де-

корированы методом термопереводной печати. Полистирольные плитки получают методом литья под давлением на литьевых пресс-автоматах. Наполнители – каолин, тальк. Плитки 100×100, 150×150 мм, толщина 1,25–1,5 мм. Панели длиной 2,7–3 м, ши-риной – 0,25 м, пустотелые с ребрами жесткости, общая толщи-на – 10 мм. Применяют для внутренней облицовки стен и по-толков.

Облицовочные рейки (сайдинг) изготавливают на основе ПВХ. Длина – 3 м, ширина – 0,18–0,25 м, толщина 1,2 мм. Ими-тируют дерево, кирпич, природный камень. Легко соединяются друг с другом. Применяют для наружной облицовки индивиду-альных домов, торговых павильонов, зданий 3-й категории дол-говечности.

191

Материалы для трубопроводов и сантехники

Трубы и детали санитарно-технического оборудования вы-пускаются из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена. Достоинства полимерных труб: легкость, устойчивость к корро-зии, гибкость, постоянная пропускная способность, легкость монтажа. Недостатки: низкая теплостойкость, линейное расши-рение, температура жидкостей – до +60…+100 ºС. Диаметр по-лимерных труб до – 630 мм. Применяют в водоснабжении, кана-лизации, вентиляции, химических и пищевых производствах, га-зопроводах.

Тепло- и звукоизоляционные пластмассы

Полимерные материалы ячеистой структуры:

–  пенопласты (изолированные ячейки);

–  поропласты (сообщающиеся поры);

–  сотопласты (повторяющиеся полости).

Наибольшее распространение в строительстве получили пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол (карбамидный пе-нопласт).

Теплостойкость пенопластов (температура, при которой усадка пенопласта за 24 ч составляет менее 1 %) зависит от вида полимера: термопластичные +60…+70 ºС, полиуретановые +90…+120 ºС, фенопласты 150 ºС, карбамидные 200 ºС, крем-нийорганические 250 ºС. Подробнее о пенопластах см. п. 9.2.

Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие ма-

териалы (пленки, мастики, герметики) – см. п. 10.4.