12. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) предназначены для:

– декоративной отделки поверхности, защиты материала от вредных воздействий окружающей среды;

– улучшения санитарно-гигиенических качеств зданий и сооружений.

  - лакокрасочным материалам относятся краски, лаки, эмали и вспомогательные вещества (грунтовки, шпатлевки, замазки и др.).

Процесс получения красочного покрытия состоит из не-скольких последовательных операций:

–  грунтование;

–  шпатлевание;

–  нанесение красочных слоев.

12.1. Назначение лакокрасочных материалов

Грунтовочный слой представляет собой жидкий состав, предназначенный для выравнивания свойств материала по отса-сывающим свойствам. Грунтовка способствует улучшению сце-пления основного покрытия с материалом – подложкой.

Шпатлевочные составы наносят с целью выравнивания поверхности и ликвидации ее дефектов. Шпатлевки представ-ляют густые пастообразные составы, образующие трещиностой-кий слой. Число перечисленных операций определяется требо-ванием к внешнему виду и условием эксплуатации.

Краски – это однородные суспензии пигментов, наполните-лей в пленкообразователях, дающие после высыхания непро-зрачные покрытия. Краска может представлять собой сухую композицию пленкообразующего вещества с пигментом и на-полнителем, образующую после сплавления, охлаждения и от-вердевания твердую непрозрачную пленку (порошковая краска).

Лаки – это растворы пленкообразователей в органических растворителях или воде, образующие после высыхания прозрач-ную однородную пленку.

Эмаль – это суспензия пигмента, возможно и наполнителя, в лаке, образующая после высыхания блестящую пленку.

193

Все лакокрасочные составы содержат связующее или плен-кообразующее вещество, в них вводится целый ряд специфиче-ских добавок для придания цвета, повышения их технологиче-ских и эксплуатационных характеристик.

  - Классификация лакокрасочных материалов

- По  виду  связующего  и  эксплуатационному  признаку:

природа и химический состав пленкообразующего вещества оп-ределяют технологический процесс, долговечность красочного покрытия и экологическую безопасность. Поэтому в основу обо-значений ЛКМ положен вид пленкообразующего вещества (бук-венный индекс) и его назначение (цифровой индекс). Например, ВА – поливинилацетатные, ЖС – силикатные, АК – полиакри-ловые, КО – кремнийорганические.

- По назначению: цифровой индекс указывает на группу и условия эксплуатации:

| Наименование | Группа | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| по назначению |  |  |
|  |  | Покрытия, стойкие к различным |
| Атмосферостойкие | 1 | климатическим воздействиям, |
|  |  | эксплуатируемые на открытой |
|  |  | площадке |
| Ограниченно |  | Покрытия, эксплуатируемые под |
|  | 2 | навесом и внутри неотапливаемых |
| атмосферостойкие |  |  |
|  |  | помещений |
|  |  | Покрытия, применяемые для |
| Консервационные | 3 | временной защиты окрашиваемой |
|  |  | поверхности |
| Водостойкие | 4 | Покрытия, стойкие в условиях |
|  |  | воды и ее паров |
|  |  | Покрытия, обладающие специфи- |
| Специальные | 5 | ческими свойствами: стойкостью |
|  |  | к рентгеновскому излучению, |
|  |  | светящиеся и др. |

194

В соответствии с ГОСТ установлено 7 классов внешнего вида покрытий в зависимости от дефектов: 1-й класс – не допус-каются никакие дефекты; 2–7 – возможны отдельные включения с учетом их числа (штуки на метр квадратный) в зависимости от длины, ширины, диаметра дефекта и расстояния между ними; в классах 3–7 допускается волнистость; в классах 5–7 – потеки;

- классах 4–7 – разнооттеночность.

  - По консистенции:

–  жидкие;

–  вязкие;

–  пастообразные;

–  порошковые.

4.  По виду растворителя:

Краски наносят тонким слоем на поверхность, жидко-вязкая консистенция достигается различными растворителями.

К группе водоразбавляемых красок относят известковые, цементные, полимерцементные, клеевые, казеиновые и водно-дисперсионные лаки и краски, а также пасты. В отделке зданий и сооружений применяют комплексные покрытия (пасты), обла-дающие одновременно свойствами штукатурок и красочных со-ставов, что позволяет уменьшить трудоемкость и срок процесса отделки. Пасты разнообразны по виду связующего вещества: это могут быть водоразбавляемые минеральные вяжущие и диспер-сии полимеров, а также синтетические смолы.

Вторую группу составляют масляные краски на основе вы-

сыхающих масел или олифы. Традиционные масляные краски обладают невысокой технологичностью.

Третью группу составляют окрасочные составы, содержа-щие летучие органические растворители – лаки и эмали. Ис-пользование летучих растворителей создает серьезный источник экологической вредности (токсичность, взрыво-, пожароопас-ность и др.).

Четвертая группа – порошковые краски, они не нуждаются в жидком компоненте и переводятся в рабочее состояние разо-гревом (расплавлением).

195

| 1-я группа |  |  |  |  | 2-я группа |  |  |  | 3-я группа |  |  |  |  |  |  | 4-я группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | На летучих |  |  |  |  |  |  | Поршковые |  |
| Водоразбав- |  |  |  | Масляные (М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | растворителях |  |  |  |  |  |  |  | (П) |
| ляемые (В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (О) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олифы |  |  |  |  | Лаки |  |  |  |  | Мелкодис- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | персные |  |
|  | Пасты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | смеси |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | твердых по- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лимеров, |  |
|  |  |  |  |  |  | Смолы |  |  |  |  | Эмали |  |  |  |  | наполните- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лей, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пигментов |  |
|  |  |  |  | Синтетические воднодисперсионные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краски и лаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (КМЦ, МЦ, ПВА, латексакрилатные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Минеральные

(известковые, цементные, полимерцементные, силикатные)

Органические клеевые

(растительного и животного происхождения)

Рис. 12.1. Классификация ЛКМ по виду растворителя

12.3. Компоненты и их назначение

Пленкообразующие вещества служат для сцепления между собой компонентов красочного состава и создания тонкой плен-ки, прочно держащейся на поверхности.

196

Процесс пленкообразования зависит от вида связующего и связан с протеканием физико-химических процессов в слое краски (В): минеральные, известковые, цементные); связан с испарением растворителя (ОД), распадением водных дисперсий (ВД), «высыханием» масел за счет окисления кислородом воз-духа (М). Ускоряют этот процесс отвердевания краски различ-ные добавки – сиккативы (сикко – сушить, высушивать), лесси-рующие добавки, наоборот, замедляют высыхание краски.

Связующим веществом в порошковых красках являются термопластичные полимеры (полиэтилен, поливинилхлорид, полиамид) и реактопласты (эпоксидные, полиэфирные, поли-уретановые). Под воздействием определенных температур (170–250 °С) происходит ожижение состава (расплавление), слияние частиц, отверждение (образование стойкого покрытия).

Пигменты – сухие красящие порошки, являющиеся также наполнителями системы, нерастворимые в воде, масле и других наполнителях. Свойства пигментов изучаются в лаборатории.

Дисперсность пигмента (тонкость – размер частиц) влияет на все его свойства: укрывистность, красящую способность, а также количество связующего вещества, необходимого для пе-ревода пигмента в пастообразное состояние (маслоемкость пиг-мента, %) и рабочее состояние (малярная консистенция, %).

Помимо традиционных порошковых пигментов, в настоя-щее время используют новые пигменты в виде паст-концен-тратов, эмульсий и микрокапсул.

Пигментные пасты применяют для колеровки водных, ал-кидных и масляных лакокрасочных материалов, а также анти-септиков.

Для получения различных оттенков краски в настоящее время используют несколько базисных красок и пигментных паст (колерующих концентратов). При составлении рецептуры колеровки применяется спектрофотометрическое оборудование и компьютеры. Примером современной системы колеровки кра-сок и пионером в технологии является фирма «Тиккурила» и ряд других предприятий, основное технологическое оборудование которых представляет последние достижения науки в изготов-лении лакокрасочных материалов. Ассортимент базовых красок

197

разнообразен: водорастворимые на акрилатной основе, масля-ные, эмали алкидные, водоразбавляемые акрилатные лаки.

Наполнители вводятся в красочные составы для их уде-шевления, повышения декоративных и защитных свойств. В ка-честве наполнителей применяют тальк, диатомит, слюду, моло-тые мел, известняк, кварцевый песок и др. Известно использо-вание полимерных порошков, таких как полиэтилен, полипро-пилен, поливинилхлорид и др.

12.4. Общие технические свойства

Лакокрасочные материалы должны обладать определенны-ми свойствами, характеризующими их как отделочные, защит-ные и декоративные покрытия строительных конструкций. К та-ким свойствам относятся: стойкость в атмосферных условиях; свето-, щелоче-, кислотостойкость; стойкость к действию серо-водорода; красящая способность; укрывистость; дисперсность; устойчивость к воде и маслу; время и степень высыхания; ус-ловная вязкость; прочность покрытия на изгиб; степень перети-ра красочного состава; цвет; розлив и др.

Для красочных составов большое значение имеет вязкость, прочность сцепления всех частиц между собой (когезия) и прочность сцепления с поверхностью (адгезия).

Вязкость – относится к реологическим свойствам и связана со структурой материала. Этот показатель определяет выбор способа нанесения красочных составов. В соответствии со стан-дартами определяют условную вязкость по скорости истечения заданного объема из емкости с определенным диаметром отвер-стия.

Твердость покрытия – характеризует его когезионную прочность и степень высыхания. Определение делают при по-мощи маятниковых приборов.

Красящая способность – свойство пигмента окрашивать другой материал. Красящая способность выражается в процен-тах и устанавливается сравнением с красящей способностью ут-вержденного образца.

198

Укрывистость (кроющая способность) – способность краски при равномерном нанесении ее на одноцветную поверх-ность делать невидимым цвет последней или при нанесении на черно-белую поверхность уменьшать контрастность между чер-ной и белой поверхностями до исчезновения разницы между ними, выражается в г/м².

Прочность покрытия на изгиб устанавливают путем опре-

деления минимального диаметра стержня, изгибание на котором окрашенной металлической пластинки толщиной 0,25–0,3 мм не вызывает разрушения и отслаивания лакокрасочной пленки.

Степень высыхания – состояние поверхности нанесенного лакокрасочного материала при определенной продолжительно-сти и температуре сушки.

Различают 5 степеней высыхания. В строительстве в ос-новном приводится время высыхания до степени 1 («от пыли») и до степени 3, которое условно называют «полным».

Степень отверждения покрытия характеризуется твердо-стью.

Адгезия лакокрасочных материалов – способность сцепле-

ния с металлическими поверхностями. Для определения исполь-зуется метод решетчатых надрезов, которые делаются бритвой или скальпелем. Далее делается оценка состояния покрытия. Количественный метод основан на измерении усилия, необхо-димого для отслаивания гибкой подложки от лакокрасочной пленки.

Степень перетира заключается в установлении наимень-шей толщины компонентов в испытуемом материале.

Розлив – свойство материала через некоторое время после нанесения его на поверхность делать незаметными следы кисти, создавать совершенно гладкое покрытие.

Кроме указанных свойств, могут быть и дополнительные – специфические, например, огнестойкость и т. д.

Современные лакокрасочные материалы

Задача промышленности – ограничить содержание летучих растворителей в лакокрасочных материалах и использовать в большей степени вододисперсионные и порошковые краски.

199

Лидирующее место в настоящее время заняли акриловые краски, которые могут быть двух видов: водоразбавляемые (ВД) и орга-норазбавляемые (ОД). В первом случае они изготавливаются из водных дисперсий (латексов), во втором – из акриловых смол. В качестве связующих в водоразбавляемых красках применяют-ся акриловые сополимеры (акрилат), поливинилацетатная дис-персия. Водоразбавляемые краски и лаки обладают хорошей технологичностью (легко наносятся кистью, валиком или распы-лителем), имеют хорошую адгезию практически ко всем строи-тельным материалам, образуют паропроницаемое покрытие (стены «дышат»). В большей степени ВД краски используют для сухих помещений. Но известны и материалы, предназначенные для окрашивания ванных комнат, стен в бассейнах («Tikkurila»).

К ВД предъявляют дополнительные требования по стойко-сти к мытью (испытание 0,5%-ным раствором соды с примене-нием щетки), водостойкости и т.д. Кроме того, водоразбавляе-мые краски должны обладать стойкостью к воздействию плесе-ни, что обеспечивается введением в их состав фунгицидных до-бавок. Вододисперсионные краски теряют свои свойства при за-мерзании, хотя известны краски «зимней формулы», способные выдерживать ограниченное количество циклов замораживания и размораживания без ухудшения свойств (обычно до 5).

В условиях отрицательных температур использовать необ-ходимо краски на летучих органических растворителях. К груп-пе «зимних» фасадных красок относятся (ОС), винилхлоридные (ХВ) и кремнийорганические (КО). Все они имеют много недос-татков: нетехнологичность, взаимная несовместимость, сильно-пахнущие растворители. Акриловые краски на разбавителе – уайт-спирите (очищенном керосине) выгодно отличаются невы-сокой ценой, долговечностью, большей декоративностью.

Декоративный эффект покрытия может быть достигнутым с помощью специальных декоративных красок, образующих тонкие полупрозрачные покрытия.

Фактурная краска – это ВД краска, загущенная наполните-лем, ее применение обеспечивает получение поверхностей раз-личных фактур – как за счет наполнителя, так и за счет инстру-ментов нанесения (губки, валика, шпателя и т.д.).

200

Мозаичные краски представляют собой взвесь (эмульсию) мелких нерастворимых желеобразных капелек в базовом соста-ве. Капельки окрашены в различные цвета, отличные от цвета базиса. В процессе нанесения распылителем образуется покры-тие с однотонным фоном (цвета базиса) и вкраплениями разно-цветных капель, более или менее равномерно распределенных.

Флоковые покрытия чаще всего имеют трехкомпонентный состав, включающий базу (акриловая краска), флоки (тонкие чешуйки сухой краски различных цветов, размеров и конфигу-рации) и бесцветный финишный акриловый лак. Способ нанесе-ния на поверхность – последовательно, слой за слоем. Декора-тивный эффект может быть достигнут применением специаль-ных пневматических распылителей, отличных от краскопультов, используемых при проведении обычных малярных работ.

12.5. Технология лакокрасочных материалов

Получают краски смешиванием пигментов и наполнителей с пленкообразователем, после чего полученную суспензию под-вергают диспергированию («перетиру») для разрушения агрега-тов пигментов до частиц требуемых размеров и равномерного распределения их в пленкообразователе.

Диспергирование твердых, абразивных и плохо смачиваю-щихся пигментов производят в стальных шаровых мельницах с металлическими шарами или футерованных мельницах с кера-мическими шарами; низковязких суспензий – в шаровых мель-ницах с мешалкой (аттриторах) и бисерных мельницах непре-рывного действия (мелющее тело – стеклянный бисер диамет-ром 1–2 мм или кварцевый песок).

Для диспергирования вязких суспензий применяют валко-вые краскотерочные машины, имеющие гранитные или сталь-ные валки с полированной поверхностью.

Полученную после диспергирования пигментную пасту смешивают с оставшимся количеством пленкообразователя и другими компонентами и фильтруют.

Лаки получают растворением пленкообразователей в рас-творителях или синтезом из мономеров в среде растворителя, затем вводят добавки.