  - КРОВЕЛЬНЫЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

    - ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Общие сведения о гидроизоляционных материалах

При эксплуатации на сооружения действуют различные аг-рессивные атмосферные факторы: перепады температур, сол-нечная радиация, влага. Под действием влаги качество материа-лов ухудшается (коррозия бетона и металла, загнивание древе-сины и разрушение штукатурки), изменение влажностного ре-жима затрудняет эксплуатацию сооружений. Вместе с тем, строителей ориентируют на качественное проектирование и строительство, эксплуатацию конструкций долгое время.

Гидроизоляционные материалы предназначены для защиты строительных конструкций от атмосферных воздействий. К та-ким материалам предъявляются специальные требования: водо-непроницаемость, прочность, деформативность, водостойкость, химическая стойкость, долговечность (например, изоляция для подземных и подводных сооружений должна служить не мень-ше, чем все сооружение), технологичность материалов.

Область применения гидроизоляционных материалов:

– гидротехническое строительство (противофильтрацион-ные экраны, укрепительные покрытия насыпей и отко-сов, изоляция водохранилищ);

– подземное строительство (защита котлованов, фунда-ментов, трубопроводов, туннелей);

– строительство зданий и сооружений (устройство кровли, герметизация стыков и швов, защита междуэтажных пе-рекрытий);

–  дорожное строительство.

  - настоящее время в строительстве наиболее широко при-меняют искусственные битумы, а также синтетические смолы и полимеры, более качественные, чем битумы и дегти.

Классификация гидроизоляционных материалов:

    - по назначению: кровельные, гидроизоляционные;

    - по структуре: основные, безосновные;

161

- по виду основы: на картонной, асбестовой, стеклово-локнистой основе, основе из полимерных волокон, комбинированной основе:

- по виду связующего: битумные, битумно-резиновые, би-тумно-полимерные, полимерные;

- по физическому состоянию: жидкие, пластично-вязкие,

упругие;

- по внешнему виду: рулонные, листовые, штучные, мас-тики, пасты, эмульсии, лакокрасочные материалы.

10.2. Органические связующие

Органические связующие вещества делят на битумосодер-жащие и полимерные.

Битумосодержащие связующие

Нефтяные (искусственные) битумы являются продуктами переработки нефти и ее смолистых остатков. В зависимости от способа получения различают остаточные, окисленные и кре-кинговые битумы. Остаточные битумы (гудрон) образуются по-сле отгонки от нефти бензина, керосина и части масел. Это твер-дые вещества. Окисленные битумы получают, продувая воздух через нефтяные остатки. Крекинговые битумы – продукт разло-жения нефти при высоких температурах (крекинг).

- зависимости от вязкости битумы разделяются на твердые, полутвердые и жидкие. Твердые и полутвердые битумы делят на

строительные, кровельные и дорожные. Жидкие битумы при-

меняются в дорожном строительстве; твердые и полутвердые – в дорожных покрытиях, кровельных и гидроизоляционных мате-риалах.

- состав битумов входят высокомолекулярные углеводоро-ды: асфальтены, парафины, смолы и масла.

Основные свойства, определяющие качество нефтяных би-тумов: температура размягчения и вспышки, вязкость, растяжи-мость.

162

При нагревании битумы постепенно размягчаются и стано-вятся жидкими, а при охлаждении – загустевают.

Температуру размягчения битума определяют на приборе «кольцо и шар». Это свойство характеризует пригодность его для использования в различных температурных условиях. Тем-пературой размягчения считают температуру, при которой стальной шарик вместе с битумом пройдет через кольцо и кос-нется нижнего диска.

Рис. 10.1. Прибор «кольцо и шар»: 1 – химический стакан с водой;

2 – металлические диски;

3 – кольца с битумом;

4 – шарики; 5 – термометр

Битумы также характеризуются температурой вспышки, ко-торая составляет 200–240 ºС.

Вязкость измеряют на приборе пенетрометре по глубине проникания в битум иглы под нагрузкой.

Рис. 10.2. Пенетрометр: 1 – подставка; 2 – штатив; 3 – образец битума;

4 – подвижный стержень;

5 – игла; 6 – стопорная кнопка;

7 – кремальера;

8 – циферблат со стрелкой

163

Растяжимость (дуктильность) битума определяется на приборе дуктилометре. В прибор заливают воду 25 ºС и медлен-но растягивают образцы битума в виде восьмерок. Растягивание происходит со скоростью 5 см/мин.

Рис. 10.3. Дуктилометр: 1 – ванна с водой; 2 – неподвижная пластина; 3 – подвижные салазки; 4 – образец битума

Свойства битумов взаимосвязаны. Например, твердые би-тумы имеют высокую температуру размягчения, но малую рас-тяжимость. Вязкие битумы сильнее растягиваются.

Физико-механические свойства нефтяных битумов

| Марка | Глубина | Растяжимость | Температура |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проникания | при 25 ºС, см, | размягчения, |
| битума |  |  |  |
|  | иглы, 0,1 мм | не менее | ºС, не ниже |
| БН-50*/50** | Строительные |  |  |
|  | 41–60 | 40 | 50 |
| БН-70/30 | 21–40 | 3 | 70 |
| БН-90/10 | 5–20 | 1 | 90 |
|  | Кровельные |  |  |
| БНК-45/180 | 140–220 | Не нормируется | 40–50 |
| БНК-90/40 | 35–45 | Не нормируется | 85–95 |
| БНК-90/30 | 25–35 | Не нормируется | 85–95 |
|  | Дорожные |  |  |
| БНД-200/300 | 201–300 | Не нормируется | 35 |
| БНД-130/200 | 131–200 | 65 | 39 |
| БНД-90/130 | 91–130 | 60 | 43 |
| БНД-60/90 | 61–90 | 50 | 47 |
| БНД-40/60 | 40–60 | 40 | 51 |

Примечание: * температура размягчения; ** пенетрация.

164

Нефтяные битумы имеют плотное строение, пористость их равна нулю. Плотность битумов – 0,8–1,3 г/см3. Они водоне-проницаемы, морозостойки, стойки к действию кислот и щело-чей, агрессивных жидкостей. Битумы обладают способностью прочно сцепляться с каменными материалами, деревом, метал-лом. Растворяются в органических растворителях (бензине, ке-росине и др.).

Под действием света и кислорода воздуха происходит ста-рение битумов, сопровождающееся повышением хрупкости. Срок эксплуатации битумных материалов 3–4 года.

Эластичность, температура размягчения и долговечность битумных связующих улучшаются при введении добавок, в ка-честве которых используется регенерированная резина от ста-рых автомобильных покрышек. Срок эксплуатации – до 10 лет.

Более долговечны битумно-полимерные связующие, кото-рые получают путем введения в битум термоэластопластов, обычно это АПП (атактический полипропилен), СБС (стирол– бутадиен–стирол). Полимер играет роль структурирующей или пластифицирующей добавки. Содержание полимера может со-ставлять от 3 до 12 %. Долговечность модифицированных биту-мов – до 25 лет.

Полимерные связующие

Жесткие климатические условия России требуют от гидро-изоляционных материалов устойчивости к низким температурам (до минус 50 ºС и ниже); высокой теплостойкости летом (летом кровля разогревается до +90 ºС); устойчивости к частым пере-ходам через 0 °С; УФ-облучению и озону. Этим требованиям отвечают полимерные гидроизоляционные материалы.

Изоляционные композиции получают в основном на основе термопластов: полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), поли-винилхлорида (ПВХ), полиамидов (ПА) и др. Полимерные свя-зующие служат основой для получения различных гидроизоля-ционных составов: мастик, герметиков, пленок, пропиток.

165

Другое направление – применение материалов на основе эластомеров, так называемых мягких резин (ЭПДМ-СКЭПТ), стойких к окислению.

Полимерные материалы и эластомеры обладают значитель-но более высокими показателями эксплуатационных свойств (до 40 лет), по сравнению с материалами, содержащими битум, бо-лее просты в укладке, так как свариваются горячим воздухом или склеиваются синтетическими клеями.

10.3. Рулонные материалы

Рулонные материалы являются наиболее распространен-ным видом продукции для гидроизоляции и кровли. Преимуще-ства рулонных кровельных материалов: устройство кровли с ма-лыми уклонами и сложной конфигурацией крыши; экономия расходов на эксплуатацию кровли; технологичность в работе; высокая производительность труда. Их свойства зависят, преж-де всего, от вида связующих (битумные, битумно-резиновые, би-тумно-полимерные, полимерные).

Рулонные материалы должны выдерживать испытание на гибкость в условиях:

|  | Условия испытания материалов |  |
| --- | --- | --- |
|  | на гибкость |  |
| Вид материала | На брусе | При температуре, |
|  | с закруглением |  |
|  |  | ºС, не выше |
|  | радиусом, мм |  |
| Битумные |  |  |
| на картонной основе | 25±0,2 | 5 |
| Битумно- |  |  |
| полимерные | 25±0,2 | –15 |
| Полимерные: |  |  |
| – эластомерные | 5±0,2 | –40 |
| – термопластичные | 5±0,2 | –20 |

166

К битумным рулонным материалам на основе картона относятся такие традиционные кровельные и гидроизоляцион-ные материалы, как рубероид и пергамин. Преимущества: деше-визна, простота изготовления, удовлетворительные защитные свойства. В настоящее время применяют как материалы для ре-монта.

Рубероид получают путем пропитки кровельного картона мягким нефтяным битумом (БНК-45/80) с последующим покры-тием с одной или двух сторон тугоплавким битумом (БНК-90/30) и минеральной посыпкой – для повышения атмо-сферостойкости, предотвращения слипания рулона, придания декоративности. Рубероид бывает кровельный (К) и подкладоч-ный (П), а посыпка – крупнозернистая (К), чешуйчатая (Ч), пы-левидная (П). Более эффективным материалом является наплав-ляемый рубероид.

Пергамин – беспокровный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона мягким битумом. Подкладочный материал под рубероид. Горит и загнивает. Марки: П-300, П-350.

Пути повышения качества битумных рулонных мате-риалов:

– замена основы на гнилостойкую и более прочную (син-тетическая или стеклоткань, фольга);

– замена покровной массы на более растяжимую и трещи-ностойкую битумно-полимерную (интервал пластично-сти до 200 ºС);

– одновременная замена основы и покровной массы. Гидроизол: асбестовый картон пропитывается нефтяным

битумом. Применяют для подземных сооружений, плоской кровли, трубопроводов. Гнилостоек и долговечен. Марка – ГИ.

Бикрост получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, перфорированный стекло-холст, каркасная стеклоткань) или полиэфирную основу свя-зующего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. Тепло-стойкость – не ниже 80 °С; температура гибкости на брусе R = 25 мм – не выше 0 ºС.

167

Битумно-резиновые рулонные материалы отличаются значительным разнообразием: это может быть стеклохолст, по-крытый резиновой мастикой; в другом варианте основой служит кровельный картон; в третьем – это безосновный рулонный би-тумно-резиновый ковер.

Изол – безосновный материал конгломератной структуры (резинобитумное связующее, асбестовое волокно, антисептик, пластификатор), гибкий при отрицательной температуре, растя-жимый, гнилостойкий, долговечный. Толщина – 2 мм; водопо-глощение за 24 ч – до 1 %; эксплуатация – от 25 до +80 ºС. Об-ласть применения – оклеечная гидроизоляция подвалов, тунне-лей, бассейнов, мостов, трубопроводов, кровли. Клеят горячими и холодными мастиками, кромки соединяют путем сварки и раз-равнивают швы специальной гладилкой.

Стеклоизол: стеклохолст покрывают резинобитумной мас-тикой. Теплостойкость – 85 ºС; гибкость на брусе R = 25 мм – не выше –5 ºС. Применение: кровля, мосты, метро.

Армобитеп – на основе стеклохолста или стеклосетки с утолщенной покровной массой из битумно-каучуковых мастик с посыпкой. Высокая температуроустойчивость, морозостойкость, водостойкость. Марки: АБСхМ-2,0; АБСсМ-3,0; АБСтК-3,5.

Фольгоизол – тонкая рифленая или гладкая алюминиевая фольга толщиной 0,3 мм, покрытая с одной стороны резиноби-тумным или полимербитумным вяжущим с минеральным на-полнителем и антисептиком. Кровельный и гидроизоляционный материал. Долговечный, прочный, гибкий, водонепроницаемый, отражает солнечные лучи. Ширина – 1000 мм, длина – 10 м.

Битумно-полимерные материалы

Унифлекс получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, бутадиен-стирольного термоэластопласта и наполнителя. В качестве за-щитного слоя используют крупно- и мелкозернистую посыпки, фольгу и полимерную пленку. Толщина – 3,8 мм; температура

168

хрупкости – не выше –30 ºС; температура гибкости на брусе R = 25 мм – не выше –20 ºС; теплостойкость – не менее 95 °С.

Техноэласт – многофункциональный СБС-модифициро-ванный, наплавляемый кровельный и гидроизоляционный мате-риал повышенной надежности. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции фун-даментов и других конструкций с повышенными требованиями по надежности во всех климатических районах. Толщина – 4,2 мм; водопоглощение в течение 24 ч – не более1 %; темпера-тура гибкости на брусе R = 10 мм – не выше –25 °С; теплостой-кость – не менее 100°С.

Рис. 10.4. Структура рулонных битумно-полимерных материалов

Полимерные мембраны долговечнее других гидроизоляци-онных материалов. Стоимость мембран практически сравнялась со стоимостью битумно-полимерных материалов премиум-класса (техноэласт и т.д.), но срок службы у них значительно больше. Так, ведущие производители кровельных мембран дают им га-рантию на 10–20 лет, а прогнозируемый срок безремонтной службы полимерной кровли – до 50 лет (при точном соблюде-нии технологии).

ЭПДМ-мембраны (СКЭПТ) – самый «старый» из полимер-ных кровельных материалов. Первые кровли, выполненные из не-го в США, эксплуатируются уже более 40 лет. В России материал

169

ЭПДМ известен с 1980-х годов. Гибкость на брусе R = 5 мм при

–60 °С; толщина 1,15–1,5 мм; теплостойкость +130 °С. Швы склеиваются резиновым клеем. Нестойки на прокол.

ПВХ-мембраны изготавливают из высококачественного эластичного поливинилхлорида (PVC-P) широко применяют в западных странах. Основные особенности материала: скрепле-

ние швов производится путем сварки горячим воздухом; имеет высокую прочность на прокол и разрыв (армирована полиэфир-ной сеткой) и широкую цветовую гамму (9 стандартных цветов). Обладает повышенной паропроницаемостью, что позволяет испаряться конденсатной влаге. Гибкость на брусе R = 5 мм при

–55 °С; толщина 1,2–2 мм; теплостойкость +130 °С. ТПО-мембраны изготавливают на основе термопластичных

полиолефинов последнего поколения, разработаны и запущены

- серийное производство в США в 1990-х годах. Первый проект

- России был осуществлен в начале 1998 года. ТПО-мембрана состоит из смеси каучука и полипропилена, обладает высокой химической стойкостью. Скрепление швов производится путем сварки горячим воздухом специальными сварочными машина-ми. Гибкость на брусе R = 5 мм при –55 °С; толщина 1,2–2 мм; теплостойкость +90 °С.

Комбинированные мембраны («Резитрикс», «Элон-Супер Н») –

гибридные кровельные материалы нового поколения с дополни-тельным битумно-полимерным слоем – представляют собой двухслойный материал, верхний слой которого – полимерная мембрана на основе каучука СКЭПТ (ЭПДМ), а нижний слой – из битумно-полимерного вяжущего. Таким образом получают полимерную мембрану, которая монтируется на кровле с помо-щью привычных горелок. К тому же, наплавив один слой, полу-чают прочный двухслойный кровельный ковер толщиной около 4 мм. Гибкость на брусе R = 5 мм при температуре –60 ºС; теп-лостойкость 130 ºС.

170

10.4. Мастики, бетоны и герметики

Мастики получают смешением органических связующих с тонкодисперсными наполнителями (зола, мел, известняк, тальк, асбест, минераловатная сечка). Назначение: приклеивание отде-лочных материалов к стенам, наклеивание покрытий пола, ру-лонных кровельных материалов, безрулонная кровля.

Классификация мастик:

- по виду вяжущего: битумные, битумно-резиновые, би-тумнополимерные, полимерные;

- по условиям применения: горячие (битумные +160…+180 ºС),

холодные (от температуры воздуха – до 70 ºС);

- по назначению: приклеивающие (склеивание рулонных кровельных материалов); кровельно-гидроизоляционные (безрулонная кровля, гидроизоляция); асфальтовые (ли-

тая штукатурка, скрепление камней); антикоррозионные (защита конструкций и трубопроводов от кислот и ще-лочей, окислов азота, паров аммиака).

Качество мастик характеризуется:

- теплостойкостью (предельной температурой, при кото-рой слой мастики в 2 см между полосками пергамина не вытека-ет за 5 ч под уклоном 45º);

- трещиностойкостью (диаметром стержня, при огибании которого слой в 1 мм не трескается при определенной темпера-туре).

Мастика битумная кровельная горячая представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего, напол-нителя, антисептиков и других добавок. Для ее приготовления применяют нефтяные кровельные, а также нефтяные дорожные битумы и их сплавы. Выпускаются мастики следующих марок: МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85 и МБК-Г-100 (циф-ра означает температуру размягчения мастики). Горячие битум-ные мастики характеризуются: высокой водостойкостью; хими-ческой стойкостью; гибкостью при температуре +18 ºC на стержнях диаметром 10–40 мм; незначительной долговечно-

171

стью. Область применения зависит от района строительства и уклона кровли. Мастики наносят в горячем виде.

Холодные битумные мастики получают путем смешивания битумных эмульсионных паст с минеральными наполнителями без нагрева компонентов. Они представляют собой водные дис-персионные системы, переходящие после испарения воды из жидкотекучего состояния в пластичное (мастика «Хамаст»). Другая разновидность холодных мастик представляет собой смесь раствора битума в органическом растворителе (керосине, солярке и др.) с наполнителем и антисептиком (мастики МБК-Х, МБС-Х). Холодные мастики продлевают строительный сезон и улучшают условия труда; снижается толщина слоя, экономится битум. Недостаток – необходимость многократного прикатыва-ния для устранения вздутий.

Мастика битумно-резиновая  – многокомпонентная одно-

родная масса, состоящая из нефтяного битума, наполнителя и пластификатора. В качестве наполнителя применяют резиновую крошку (от 6 до 12 %) и минеральный порошок, пластификато-ром служит зеленое масло. Битумно-резиновые мастики реко-мендуется применять при следующих температурах окружаю-щей среды, ºC: МБР-65 – от +5 до –30; МБР-75 – от +15 до –15; МБР-90 – от +35 до –10; МБР-100 – от +40 до –5.

Битумно-каучуковые и каучуковые мастики: в состав вхо-

дят бутилкаучук или хлорсульфополиэтилен (мастики «Вента», «Кровлелит», «Поликров-М», «Битурэл» и др.) Их производство включает сложный процесс совмещения и гомогенизации ком-понентов смеси. Для получения таких мастик используются вы-сокотехнологичные установки и материалы, что значительно улучшает их свойства и повышает долговечность.

Асфальтовые растворы и бетоны материалы, получаемые в результате уплотнения смеси, состоящей из битума, мине-рального порошка, песка и крупного заполнителя (гравия, щеб-ня). Общее содержание битума – 5–6 %. Достоинства асфальто-бетона: прочность, износостойкость, водонепроницаемость, ровность покрытий и упругость. В строительстве используют

172

горячие и холодные асфальтобетоны. Горячие готовят при пере-мешивании подогретых до 180–200 ºС заполнителей с расплав-ленным битумом. Укладывают и укатывают горячими. Холод-ные асфальтобетоны готовят на жидких битумах. После укладки они затвердевают в течение нескольких дней за счет испарения легких фракций. Дешевы, но менее долговечны, чем горячие. Асфальтобетон применяют для покрытий автодорог, улиц, по-лов промышленных цехов, складов, хранилищ.

Асфальтовые растворы – смесь асфальтового вяжущего с песком. Общее количество битума в растворе – 9–11 %. Готовят раствор при 180 ºС. Применяют для покрытия тротуаров, полов промышленных зданий, устройства плоских крыш, оснований полов. Асфальтовое покрытие наносят слоем 2–3 см на сухое уплотненное основание. После укатки битум остывает и посте-пенно загустевает, раствор твердеет.

Листовые и штучные изделия

Кровельные битумные листы получают пропиткой плотной основы битумом с нанесением покровного слоя с наполнителем. Маркировка: ЛБ-500 (ЛБ – лист битумный); ЛБ-650 (с крупно-зернистой цветной посыпкой). Форма – прямоугольная и шести-угольная.

Кровельные плитки типа «Шинглс» представляют собой битумный или битумно-полимерный штучный материал со стекловолокнистой основой различных типоразмеров толщиной 3–5 мм. На верхней стороне плитки имеется посыпка, которая придает материалу определенный цвет и служит защитой от воздействия атмосферных осадков. Конфигурация таких изде-лий может быть получена путем вырубки, штамповки, прессов-ки. Крепление производят гвоздями, специальными скобами или самоклеящимися точками к деревянной обрешетке.

Плиты асфальтовые бывают армированные (стеклоткань, металлическая сетка) и неармированные. Получают прессовани-ем горячей мастики или асфальтобетонной массы в изделие 100×60×2 см. Применяют для устройства оклеечной гидроизо-ляции.

173

Асфальтовые маты на основе стеклоткани: длина – 3–10 м; ширина до 1000 мм; толщина 4–6 мм. Применяют для оклеечной гидроизоляции.

Гидроизоляционные камни получают путем пропитки по-ристых штучных изделий (кирпича, бетона, туфа, опоки, мела) битумом, петролатумом. Температура +180…+200 ºС, пропит-ка – на глубину 10–20 мм. Гидроизоляция выполняется в виде кладки или футеровки на цементном и асфальтовом растворе.

Газоасфальт – битумоизвестковая паста, портландцемент, газообразователь (алюминиевая пудра). Применяют для кро-вельных панелей и изоляции трубопроводов.

Герметики применяют для заделки температурных швов, стыков панелей и монтажных швов. Ассортимент строительных герметиков достаточно разнообразен. При этом марки герметиков различаются не только по основным эксплуатационным свойст-вам, но и по внешнему виду и технологическим показателям. Прежде всего, различают мастичные и штучные герметики.

Мастичные герметики. В зависимости от физико-химических процессов, происходящих после применения, раз-личают мастичные герметики отверждающегося (вулканизи-

рующегося), нетвердеющего и высыхающего типов.

Герметики отверждающегося (вулканизирующегося) типа после их нанесения в пастообразном состоянии отвердевают, т.е. переходят из вязкого в резиноподобное состояние, прочно сцепляясь с основанием. Эти герметики часто называют по типу каучука: тиоколовые, силоксановые, фторкаучуковые, фторси-локсановые и др. В России выпускаются вулканизирующиеся гер-

метики следующих марок: «Тиксопрол», «Тиксур», «Аэро-пласт», «Электросил» и др.

Нетвердеющие герметики остаются мягкими и пластичны-ми на протяжении всего периода эксплуатации здания и отли-чаются удобством применения (методом шприцевания) и воз-можностью герметизировать стыки любых конфигураций. Представляют собой высоконаполненные резиновые смеси на основе полиизобутилена, бутилкаучука, этиленпропиленового каучука и их сочетания друг с другом. К отечественным герме-

174

тикам нетвердеющего типа относятся мастики УМ-40, УМ-50, УМ-60, УМС-50, «Бутепрол», а также резинобитумная мастика (горячая и холодная) изол Г-М и многие другие.

Герметики высыхающего типа представляют собой раство-ры резиновых смесей определенного состава в органических растворителях. После заполнения стыков сборных элементов зданий и испарения растворителя они становятся эластичными, резиноподобными.

Наиболее известные из них: «Бутислан», «Гермабутил», «Пигментобутил» – представляют собой растворы бутилкаучука в бензине или уайт-спирите, содержащие неактивные наполни-тели и модифицирующие добавки. Применяют также акриловые герметики в виде мастик. Они представляют собой модифици-рованные эфиры акриловой кислоты, содержащие различные добавки: наполнители, пластификаторы, регуляторы вязкости, растворители и др., отверждение происходит путем высыхания.

Штучные герметики – эластичные прокладки – получают в виде пористых или плотных лент, жгутов, штапиков различной конфигурации. Используют для уплотнения деформационных швов монолитных и сборных конструкций, оконных и дверных проемов, стыков между панелями и других полостей. Штучные герметики изготавливаются из каучуков и резин, поливинилхло-рида, полипропилена и иных эластичных материалов.

Пористые прокладки и жгуты. Жгуты имеют различные поперечные сечения. Они эластичны и устанавливаются в шов в обжатом состоянии

Рис. 10.5. Вид пористых герметиков

175

Пороизол – вулканизированная газонаполненная резина. Формируют жгуты и ленты и вулканизуют при 150–160 ºС. При укладке предварительно обжимают на 15–50 % по объему. Применяют приклеивающие мастики. Используется от 80 до

+50 ºС.

Гернит – пористый эластичный материал из негорючего полихлоропренового каучука (наирита) в виде прокладок дли-ной 3 м и диаметром 20, 40, 60 мм (используется от 40 до +70 ºС). Применяется в крупнопанельном домостроении и мет-ростроении.

Вилатерм – пористые прокладки на основе пенополиэтиле-на. Диаметр – 8, 15, 20, 30, 40, 50 мм; интервал эксплуатации – от –60 до +90 ºC.

Пенополиуретан применяют в виде эластичных жгутов или монтажных пен. Монтажные пены – жидкие полиуретановые составы, которые отверждаются на воздухе. Они расфасованы в баллончики. При нажатии на клапан баллончика, из него выхо-дит струя вязкой жидкости, вспучивающаяся и затвердевающая в виде пены через несколько часов. Данный герметик обеспечи-вает не только гидроизоляцию, но и теплоизоляцию в гермети-зируемом шве.

Профильные эластичные уплотнители изготавливают из каучуковых составов (ЭПДМ), полиэтилена, поливинилхлорида

- других эластичных материалов без применения поризации.

  - настоящее время выпускается широкий ассортимент про-фильных лент чрезвычайно разнообразной конфигурации для уплотнения деревянных, пластиковых, алюминиевых и других конструкций. Они могут иметь профиль очень сложного сече-ния, быть полыми, плотными, заполненными упругим наполни-телем или специальными жидкостями и т.д., обеспечивая мак-симально плотное прилегание к поверхностям стыка. Интервал эксплуатации прокладок – от –60 до +70 ºC.

176

Рис. 10.6. Виды сечений некоторых профильных герметиков

Обычно пористые и плотные профильные герметики при-меняются с нетвердеющими мастичными герметиками, чем обеспечивается максимальная защита стыка от проникновения влаги.

Объемная гидроизоляция – вид изоляции, при которой гидроизоляционные функции выполняет сам защищаемый мате-риал за счет подбора его состава, введения специальных доба-вок, пропитки или инъекции уплотняющими веществами.

Бетоны с добавками полимеров делятся на:

–  полимерцементные бетоны – цементные бетоны, в со-

став которых добавляют водорастворимые полимеры или вод-ные эмульсии типа поливинилацетатной, водорастворимые эпоксидные или кремнийорганические смолы и др.;

– полимербетоны (ПБ) – получают на основе синтетиче-ских смол и химически стойких наполнителей и заполнителей без применения минеральных вяжущих и воды;

– бетонополимеры (БП) – цементные бетоны, которые по-сле завершения процессов твердения подвергаются пропитке различными мономерами на различную глубину.

Пропиточные и инъекционные составы

Пропитке подвергают изделия из бетона (трубы, сваи, ко-лонны, плиты и др.), керамики (кирпичи, трубы, блоки); асбо-цемента (листы и трубы) или из природных пористых камней

177

(известняк – ракушечник, туф и др.). Пропиточными материа-лами служат органические вяжущие (битумы, петролатум), тер-мопластичные полимеры, мономеры термореактивных смол (стирол, метилметакрилат), жидкое стекло. Пропитанные изде-лия и конструкции обладают высокой водопроницаемостью, во-доустойчивостью и морозостойкостью.

Наиболее известны водоотталкивающие пропитки на осно-

ве кремнийорганических жидкостей. Они бесцветны, в основ-

ном водорастворимы, могут проникать на глубину 5–40 см, по-этому применяются для гидроизоляции памятников архитекту-ры, стен жилых и общественных зданий. Это полиорганосили-конаты щелочных металлов, полиорганогидросилоксановые эмульсии. Силиконовые составы в виде 0,5–5%-ных растворов или эмульсий предназначены для гидрофобизации капилляров в материале, не ухудшают паропроницаемость. Новое поколение силиконовых гидрофобизаторов – «Пента», «Аквастоп», «Со-фэксил» и др. Они позволяют снизить капиллярный подсос в 10 раз по сравнению с необработанными поверхностями.

Инъекционная гидроизоляция представляет собой заполне-

ние пор или трещин в сооружении в результате нагнетания уп-лотняющего вещества с последующим его отверждением. В ка-честве уплотняющих составов применяют: суспензии (цемент-ные, цементно-глиняные); растворы (цементные, полимерце-ментные); жидкое стекло; битумные расплавы и эмульсии, би-тумно-латексные композиции, полиуретановые и другие смолы. Этот вид гидроизоляции используется для ликвидации течей че-рез фильтрующие железобетонные ограждающие конструкции, повышения плотности и обеспечения водонепроницаемости со-оружений.

Материалы проникающего действия представляют собой сухие смеси на основе специальных цементов, кварцевого песка и активных химических добавок. Принцип действия заключает-ся в проникновении химических веществ в структуру бетона, где они, взаимодействуя с составляющими цементного камня,

178

образуют нерастворимые кристаллы, заполняющие (кольмати-рующие) микротрещины, поры бетона. Кристаллы уплотняют структуру бетона, тем самым перекрывая доступ воде, но не воздуху. Глубина проникновения – до 100 мм. Время схватыва-ния в зависимости от вида и назначения состава – от 15–20 с до 4–6 ч, толщина покрытия – 2–4 мм.

Область применения материалов проникающего действия – защита резервуаров, фундаментов, подвальных помещений, плотин, шахт, хранилищ нефтепродуктов, канализационных коллекторов, мостовых сооружений, туннелей, гидротехниче-ских сооружений и т.д. Примером материалов проникающего действия могут быть составы «Акватрон», «Стромикс», «Pene-tron», «Kalmatron» и др.