6 - дәріс «Шыны және шыны бұйымдары»

Шыны – силикаттар қоспасы мен басқа заттардан құралған балқымаларды тез суыту арқылы алынған материал. Пішінделген шыны бұйымдары арнаулы термиялық өңдеу-күйдіруден өтеді.

Терезе шынылары 250х250 бастап 1600х2000мм дейінгі өлшеммен парақша күйінде екі сұрыппен шығарылады. Шынының қалыңдығы бойынша біржақты (қалыңдығы 2мм), жартылай (2,5мм), қосарланған (3мм) және қалыңдатылған (4…6мм) болып бөлінеді.

Витриналық шыны 6-12мм қалыңдықта өңделген және өңделмеген жайпақ немесе иілген табақша түрінде 6-12мм қалыңдықта шығарылады. Оны витрина мен ойықтарды әйнектеу үшін қолданады.

Жоғары жарықтандырғыш парақша шынысы-бұл қарапайым титан тотығы негізінде шығарылатын жұқа жартылай мөлдір жарыққа шағылысатын терезе шынысы. Үлдірі бар шыны жарықты 40%–дейін шағылыстырады, жарық өткізгіштігі 50…50%. Шыны сыртқы жағынан көріну қабілетін  төмендетіп және күн радиациясы бөлменің ішіне өтуін  төмендетеді.

Радио қорғанышты парақша шынысы-бұл бетіне жұқа мөлдір үлдір енгізілген қарапайым терезе шынысы. Үлдір шыныға оны машинада қалыптау үдерісінде енгізіледі. Жарық өткізгіштігі 70%-ден төмен емес болады.

Арматурланған шыны-толассыз желіде үздіксіз прокат әдісімен бір уақытта металл торлы парақшалар шыны массасының ішіне батырылып шығарылады. Бұл шынылар тегіс, өрнектелген бетті, түсті және түссіз болып келеді.

Жылу сіңіргіш шыны күн спектрінің инфрақызыл сәулесін сіңіру қабілетіне ие. Бұл шынылар инфрақызыл сәуленің 70-75% сіңіреді, яғни осы сәуленің өтуіне қарапайым шынылармен салыстырғанда 2-3 мәрте көп кедергі көрсетеді.

Шыны түтікшелерді қарапайым мөлдір шынылардан тік немесе жазықтықта тарту әдісімен шығарады. Түтікше ұзындығы 1000…3000 мм, ішкі диаметрі 38-200мм. Түтікшелер гидравликалық қысымды 2МПа дейін ұстап тұра алады.

Ситаллдар кристаллдардың арнаулы катализаторлар құрамын балқыған шыны массасына енгізу жолмен алады. Мұндай балқымалардан бұйымды қалыптап, сонан соң салқындатады, нәтижесінде балқыған масса шыныға айналады. Шынының соңғы жылумен өңделуі кезінде оның толық немесе жекелей кристаллдану жүріліп – ситолл пайда болады. Олар жоғары беріктікке ие, орташа тығыздығы төмен, жоғары тозу төзімділікке ие болады. Оларды сыртқы және ішкі қабырғаларды қаптауға, құбырлар шығаруға, еденге арналған тақталарға пайдаланады.

Стемалит әртүрлі фактуралары бар, бір жағы әртүрлі түсті керамикалық кристаллдармен түгелдей жабылған парақша әйнектер. Оның қалыңдығы 6-12мм сөрелік және прокатты шыныдан жасалады. Оларды ғимараттың сыртқы және ішкі қаптамалары, қабырға панелдерін шығаруда пайдаланады.