5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ РЭС

5.1 Термины по ГОСТ 20406

Печатная плата –(ПП) – изделие, состоящее из плоского изоляционного основания с отверстиями и системой токопроводящих полосок металла, которое используют для установки электрорадиоизделий (ЭРИ)  в соответствии  с электрической принципиальной схемой.

Печатные платы являются основным элементом электронной аппаратуры  и применяются в:

- микросборках;

- ячейках;

- коммутационных (монтажных) панелях.

Рисунок ПП – конфигурация проводникового и диэлектрического материала на печатной плате.

Проводящий рисунок – конфигурация проводящего материала. Проводящий рисунок должен быть четким, с ровными краями, без вздутий, разрывов, отслоений. Для улучшения паяемости и повышения коррозионной стойкости на поверхность проводящего рисунка наносят электролитическое, химическое или органическое покрытие, которое должно быть сплошным, без разрывов и отслоений.

Печатный проводник (дорожка) – одна проводящая полоска в проводящем рисунке.

Контактная площадка – часть печатного проводника на поверхности или в толще основания, используемая для соединения навесных ЭРИ или для контрольных подсоединений. Контактные площадки должны выдерживать не менее трех перепаек без расслоения диэлектрика, отслаивания и вздутий.

Монтажное отверстие ПП - используется для присоединения выводов навесных элементов к ПП. Может быть металлизировано, т.е. с осажденным на стенках проводниковым материалом. На внутреннюю поверхность металлизированных отверстий наносят медное покрытие толщиной не менее 25 мкм и покрытие для обеспечений паяемости, которые должны быть сплошными, без пор, с мелкокристаллической структурой, иметь определенное сопротивление.

Переходное отверстие – служит для электрического соединения печатных проводников разных слоев или сторон ПП.

Основание ПП – элемент конструкции ПП, на поверхности или в объеме которого выполняется проводящий рисунок. Материал основания ПП (диэлектрик) должен быть однородным по цвету, монолитным по структуре, не иметь посторонних включений, внутренних пузырей, сколов, расслоений и трещин.

В качестве материала основания ПП применяются слоистые диэлектрики (спрессованная стеклоткань), с одной или двух сторон фольгированные медной фольгой, или нефольгированные диэлектрики.

5.2 Виды технологий получения проводящего рисунка ПП

Существует два вида технологий получения проводящего рисунка ПП:

- на основе субтрактивных методов;

- на основе аддититивного метода.

В субтрактивных методах процесс получения проводящего рисунка заключается в избирательном травлении участков фольги фольгированного материала с пробельных мест. Последовательность операций при этом методе следующая.

1 Получение заготовки из одностороннего фольгированного диэлектрика.

2 Нанесение защитного рельефа схемы (маски).

3 Травление меди с пробельных мест.

4 Удаление маски.

5 Пробивка отверстий.

В аддитивном методе процесс получения проводящего рисунка заключается в избирательном осаждении проводникового материала на нефольгированный материал основания ПП (диэлектрик).

Последовательность операций при аддитивном методе следующая.

1 Получение заготовки из нефольгированного материала.

2 Сверление отверстий.

3 Нанесение защитного рельефа (маски).

4 Толстослойное химическое меднение.

5 Удаление маски.

6  КОНСТРУКЦИИ  ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ РЭС

Конструкции ПП по ГОСТ 23751 бывают односторонние 
(ОПП), двухсторонние (ДПП), многослойные (МПП), гибкие (ГПП), проводные (ППП), гибкие печатные кабели.

6.1 Односторонние ПП

ОПП  - печатная плата, на одной стороне которой выполнены элементы проводящего рисунка (см. рисунок 6.1). Они просты по конструкции и экономичны в изготовлении.

Рисунок 6.1 – Конструкция ОПП

ОПП характеризуются:

- отсутствием металлизированных отверстий;

- повышенной точностью выполнения проводящего рисунка;

- установкой ЭРЭ на поверхность ПП со стороны, противоположной стороне пайки, без дополнительного изоляционного покрытия;

- низкой стоимостью;

- низкой трассировочной возможностью.

ОПП применяют для монтажа бытовой аппаратуры, блоков питания и техники связи.

6.2 Двухсторонние ПП

Двусторонние ПП бывают:

а) без металлизации монтажных и переходных отверстий; 
б) с металлизированными монтажными и переходными отверстиями.

Двусторонние ПП без металлизации монтажных и переходных отверстий характеризуются:

- высокой точностью выполнения проводящего рисунка;

- использованием металлической арматуры переходов (штыри, отрезки проволоки) для соединения элементов проводящего рисунка, расположенных на противоположных сторонах;

- низкой стоимостью.

Двусторонние ПП с металлизированными монтажными и переходными отверстиями характеризуются:

- широкими коммутационными возможностями;

- повышенной прочностью сцепления выводов навесных ЭРЭ с проводящим рисунком платы;

- повышенной  стоимостью.

ДПП используются в измерительной технике, системах управления, автоматического регулирования.

6.3 Многослойные ПП

Многослойная ПП состоит из чередующихся слоев изоляционного материала с проводящими рисунками на двух или более слоях, между которыми выполнены требуемые соединения (см. рисунок 6.2).

Рисунок 6.2 - Многослойная ПП

Многослойные ПП с металлизацией сквозных отверстий характеризуются:

- хорошими коммутационными свойствами;

- повышенной надежностью и плотностью монтажа;

- устойчивостью к климатических и механическим воздействиям;

- меньшими размерами и меньшим числом контактов;

- низкой ремонтопригодностью;

- высокой помехозащищенностью электрических цепей;

- высокой стоимостью конструкции.

МПП применяются для уже отработанных конструкций электронной вычислительной, авиационной и космической аппаратуры.

6.3 Гибкие ПП

Гибкая ПП   имеет гибкое основание толщиной 0,1…0,5 мм.

Она является аналогом жесткой ПП по расположению печатного рисунка, ЭРИ монтируются преимущественно на поверхность. 
ГПП применяются в случаях, когда ей необходимо придать изогнутую компактную форму (поместить в небольшом объеме).

Основное отличие – возможность монтажа в трехмерном пространстве и огибания углов других блоков. ГПП могут изготавливаться многослойными и в комбинации с жесткими ПП.

Гибко-жесткие ПП применяются при реализации уникальных и сложных технических решений: например, в бортовой ЭА, в имплантируемых стимуляторах работы сердца, слуховых аппаратах, видеокамерах, т.е. где требуется плотная компоновка в трех плоскостях и безотказная работа.

Гибкий печатный кабель (ГПК) имеет тонкое изоляционное основание толщиной 0,06…0,3 мм и длиной до нескольких метров с расположенными параллельно друг другу печатными проводниками, ширина и шаг которых соответствует стандартным соединителям.

Проводная ПП – это плата, на диэлектрическом основании которой размещены отдельные элементы печатного рисунка (контактные площадки, шины земли и питания), а электрические соединения выполнены изолированными проводами диаметром 0,1…0,2 мм. По трассировочной возможности ППП эквивалентны 5-, 8-слойным МПП. ППП применяют при макетировании, разработке опытных образцов и в мелкосерийном производстве вместо дорогих МПП.