7 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПП

7.1 Классификация материалов для печатных плат РЭС

Материалы, применяемые для ПП можно разделить на базовые и технологические. К базовым относятся:

- диэлектрики фольгированные и нефольгированные;

- керамические материалы;

- металлические материалы.

К технологическим материалам относятся:

- фоторезисты;

- защитные маски;

- электролиты меднения, травления.

Фольгированные диэлектрики применяют в субтрактивных методах изготовления ПП, нефольгированные — в аддитивном.

Фольгированные и нефольгированные диэлектрики состоят из наполнителя (бумага, стеклоткань) и связующей смолы (фенольной, эпоксидной и др.).

Медную фольгу  для фольгированных диэлектриков изготавливают электролитическим осаждением или прокаткой толщиной 5, 9, 12, 18, 35, 50, 70, 105 мкм, фольгу приклеивают к диэлектрику  клеем, например,  БФ-4.

Нефольгированные диэлектрики выпускают:

- с адгезионным (клеевым) слоем толщиной 50... 100 мкм на поверхности диэлектрика;

- с введенным в объем диэлектрика катализатором, способствующим осаждению химической меди.

7.2 Требования к фольгированным и нефольгированным диэлектрикам

Требования к фольгированным и нефольгированным диэлектрикам:

- высокие поверхностное  и удельное объемное сопротивление;

- высокая электрическая прочность изоляции;

- низкие значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь;

- стабильность электрических характеристик при повышенной влажности и температуре;

- высокая механическая прочность;

- высокая теплоустойчивость, которая зависит от типа наполнителя и состава смолы;

- хорошая механическая обрабатываемость;

- устойчивость к агрессивным средам;

- хорошая прочность сцепления (адгезия);

- негорючесть;

- низкое значение ТКЛР, совместимое с ТКЛР выводов и корпусов ЭРИ;

- плоскостность (особенно необходимая для установки ПМК);

- низкая стоимость;

- для ГПП – устойчивость к перегибам (определяемая числом перегибов при заданном радиусе изгиба.

При выборе материала основания ПП необходимо обратить внимание на:

- предполагаемые механические воздействия;

- класс точности ПП;

- реализуемые электрические функции и требования к электрическим параметрам;

- условия эксплуатации;

- быстродействие;

- стоимость и пр.

Например, для ПП с металлизированными отверстиями применяют материалы с гальваностойкой фольгой. Для изготовления ПП 1- и 2-й группы жесткости целесообразно применять материал на основе бумаги, для 3- и 4-й — на основе стеклоткани, полиимида и лавсана. Материалы, имеющие фольгу толщиной 5 мкм, позволяют изготовить ПП 4- и 5-го классов точности и выше.

7.3 Обозначение марки материала ПП

В наименовании марки материала буквы означают:

С — стеклотекстолит

Г- гетинакс

Т — теплостойкий

Н — негорючий или нормированной горючести

Ф — фольгированный

1—2 — облицованный фольгой с одной или двух сторон

цифры 5, 9, 12, 18, 35, 50, 70, 100, 105 — толщину фольги в мкм.

Пример обозначения на чертеже ПП. Стеклотекстолит фольгированный двухсторонний, толщина основания 1,5 мм, толщина фольги 50 мкм –

СФ-50-1,5.

В таблице 7.1 приведены марки некоторых диэлектрических материалов для ПП.

Таблица 7.1 – Марки материалов

| Материал | Марка | Толщина, мм |
| --- | --- | --- |
| Гетинакс фольгированный | ГФ-1-35 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| Гетинакс фольгированный с гальваностойкой фольгой | ГФ-1-35Г ГФ-2-35Г ГФ-1-50Г ГФ-2-50Г | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| Стеклотекстолит фольгированный То же с гальваностойкой фольгой | СФ-1-35 СФ-2-35 СФ-1-50 СФ-2-50 СФ-1-(2)-35 Г СФ-1-(2)-50 Г | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| Лавсан фольгированный | ЛФ-1 (фольга 35, 50 мкм) | 0,05; 0,1 |
| Полиимид фольгированный | ПФ-1, ПФ-2 (фольга 35 мкм) | 0,05; 0,1 |
| Полиимид нефольгированный | ПИ-40 А | 0,040 |

В таблице 7.2 даны сравнительные характеристики некоторых материалов

Таблица 7.2 – Характеристики материалов ПП

| Критерии оценки | ГФ | СФ | Полиимид |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхностное сопротивление, Ом | 108 | 4*1010 | 1014 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом • м | 5 *107 | 1013 | 1014 |
| Диэлектрическая постоянная при 1 МГц | 7,0 | 4,3 | 3,5 |
| Электрическая прочность, МВ/м | 15...30 | 15...35 | 100 |
| Предел прочности при изгибе в продольном направлении, Н/мм2 | 115 | 280 | 300 |
| Водопоглощение,%, менее | 2,9 | 0,3 | 2,9 |
| Предел рабочих температур, оС | -60+85 | -60+85 - | 196..400 |

7.4 Керамические  и металлические материалы ПП

Керамические материалы характеризуются:

- стабильностью электрических и геометрических параметров;

- стабильной высокой механической прочностью в широком диапазоне температур;

- высокой теплопроводностью;

- низким влагопоглощением и пр.

Металлическое основание изготавливают из алюминия, титана, стали. Их применяют в теплонагруженных ПП для улучшения отвода теплоты от ЭРИ и ПМК в приборах с большой токовой нагрузкой, работающей при высоких температурах, а также для повышения жесткости ПП, выполненных на тонком основании.

Для создания изоляционных слоев на металлических основаниях теплонагруженных ПП используют:

- неметаллические неорганические покрытия, например, оксидный слой на алюминии и четыре слоя эпоксидного порошка или пасты, вжигаемые в основание;

- полиимидный лак;

- слои Si02;

- покрытие эпоксидной смолой, легкоплавким стеклом, лакокрасочным покрытием, эмалью, прокладочной стеклотканью, полимерным пленочным материалом.

7.5 Проводниковые материалы ПП

В качестве проводникового материала используется чистая медь марки МО (примесей не более 0,05%).

Серебро применяется:

- для серебрения медных проводников;

- для химической металлизации диэлектрического основания с последующим наращиванием слоя меди .

Характеристики проводниковых материалов:

- удельное объемное сопротивление;

- ТКС;

- коэффициент линейного расширения;

- коррозионная стойкость;

- теплопроводность.