12  МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ

12.1 Напряжения при растяжении и сжатии

Растяжением или сжатием называется такой вид деформации, при котором  в любом поперечном сечении бруса возникает только продольная сила. Рассмотрим стержень, нагруженный  осевыми силами (рисунок 12.1).

N

P

n

n

Δℓ

ℓ

Рисунок 12.1

Для    произвольного   сечения   n-n   статическая  сторона задачи выражается    уравнением:

(12.1)

Геометрическая сторона задачи определяется гипотезой плоских сечений (гипотезой Бернулли): поперечные сечения стрежня, плоские до деформации, остаются плоскими после деформаций, все волокна элемента длиной ℓ  удлиняются на одну и туже величину ∆ℓ и их относительные удлинения   одинаковы:

(12.2)

Физическая сторона определяется законом Гука, выражающим  линейную зависимость между деформациями и напряжениями:

;                                      (12.3)

где Е – коэффициент пропорциональности, называемый модулем упругости при растяжении или модулем Юнга.

Размерность модуля упругости - Па (Н/м2).

В силу гипотезы плоских сечений, можно сделать вывод, что при растяжении и сжатии в поперечных сечениях бруса возникают только нормальные напряжения, равномерно распределенные по сечению и вычисляемые по формуле:

.                                               (12.4)

При растяжении напряжение положительное, а при сжатии отрицательное.

Определяя напряжения при растяжении и сжатии, а также других видах деформации, используется важное положение, носящее название принципа Сен-Венана. Если тело нагружается статически эквивалентными системами сил, т.е. такими, у которых главный вектор и главный момент одинаковы, и при этом размеры области приложения нагрузок невелики по сравнению с размерами тела, то в сечениях, достаточно удаленных от мест приложения сил, напряжения мало зависят от способа нагружения.

12.2 Определение деформаций

Относительную деформацию можно определить, через продольное      усилие N:

.                                             (12.5)

Абсолютное удлинение элемента длиной ℓ равно:

.                                    (12.6)

где EF – жесткость поперечного сечения стержня.

Данное выражение применимо при условии, что на длине ℓ сила N и жесткость во всех поперечных сечениях стержня одинакова. Для однородного и изотропного материала жесткость EF  будет постоянна, когда площадь поперечного сечения стержня по всей длине ℓ одинакова.

Растяжение и сжатие сопровождаются изменением поперечных размеров стержня (рисунок 12.2). При растяжении они уменьшаются, а при сжатии – увеличиваются.

в1

в

а1

а

Р

Р

ℓ+Δℓ

ℓ

Рисунок 12.2

Разность соответствующих  поперечных размеров  после деформации и до нее называется абсолютной  поперечной деформацией

(12.7)

При растяжении поперечные деформации отрицательны, а при сжатии – положительны.

Разделив абсолютную поперечную деформацию на  соответствующий  первоначальный размер, получим относительную поперечную деформацию . Относительная поперечная  деформация для изотропных материалов  по всем поперечным направлениям одинакова:

(12.8)

Между поперечной и  относительной продольной деформациями при простом растяжении и сжатии в пределах применимости закона Гука  существует постоянное отношение. Абсолютная величина этого отношения называется  коэффициентом  Пуассона, обозначается буквой   и является безразмерной величиной:

.                                             (12.9)

Для всех изотропных материалов коэффициент Пуассона лежит в пределах от 00,5. В частности для пробки  ≈ 0, а для каучука  ≈ 0,5, а для стали   ≈ 0,3.

12.3 Условие прочности

Основой для решения всех задач сопротивления материалов является условие  прочности. На растянутых и сжатых участках стержня  определяют  опасные сечения, в которых напряжения достигают максимальных по абсолютной величине (по модулю) значений и для этих сечений  условие прочности  выглядит как:

.                                 (12.10)

На деформации и перемещения в некоторых деталях машин и сооружений могут быть наложены ограничения, связанные с их нормальной работой. При растяжении и сжатии это выражается условием жесткости:

;                                          (12.11)

где  ∆ℓ - деформация стрежня или перемещение какого-либо его сечения;

[∆ℓ]  - допускаемая ведичина деформации.

Расчет по условию жесткости всегда должен дополняться расчетом на прочность. Если условие жесткости не выполняется, то задачу необходимо решать исходя из условия прочности.

12.4   Испытание  материалов  на растяжение и  сжатие.   Диаграммы

растяжения и сжатия. Предельные и допускаемые напряжения.

Виды расчетов на прочность

Для определения механических свойств материалов, характеризующих его прочность, упругость, пластичность и твердость, производятся статические испытания. Механические испытания можно классифицировать по видам деформации: на растяжение, сжатие, срез, кручение и изгиб.

Материалы по механическим качествам могут быть разделены на две группы: пластичные и хрупкие.

Пластичные материалы разрушаются только после значительной остаточной деформации, а хрупкие – при малых остаточных деформациях. К пластичным материалам относятся: сталь, медь, бронза и др., а к хрупким – чугун, бетон, камень, кирпич и др.

Для испытаний на растяжение используются стандартные образцы (рисунок 12.3)

d

ℓраб=ℓо

Рисунок 12.3

Длина рабочей части ℓраб выбирается в 15 раз больше диаметра d. Образцы испытываются на разрывных машинах, и по результатам растяжения строится диаграмма (рисунок 12.4).

σВ

σпц

σуп

σТ

∆ℓо

∆ℓуп

∆ℓ

σ

2

4

5

3

1

Рисунок 12.4

Особые точки диаграммы растяжения обозначены точками 1, 2, 3, 4, 5.

1) точка 1 соответствует пределу пропорциональности и обозначается σпц: после нее прямая линия (прямая пропорциональности) заканчивается и переходит в кривую;

2) точка 2 соответствует  пределу   упругости   материала и обозначается σуп:   материал  теряет упругие свойства, т.е. способность вернуться к исходным  размерам;

3) точка  3  является  концом   участка,   на   котором   происходит  сильная деформация образца без увеличения нагрузки. Это явление называется текучестью, т.е. удлинением при постоянной нагрузке и обозначается σТ;

4) точка 4 соответствует максимальной нагрузке, в этот момент на образце образуется «шейка», т.е. резкое уменьшение площади поперечного сечения. Напряжение в этой точке называют временным сопротивлением разрыву, или условным пределом прочности и обозначается σВ. Зона  3-4 называется зоной упрочнения.

Степень пластичности материала может быть охарактеризована (в процентах) остаточным относительным удлинением δ и остаточным относительным сужением ψ шейки образца после разрыва:

;                                       (12.12)

где  ℓР -  максимальное остаточное удлинение;

ℓо – первоначальная длина образца.

;                                   (12.13)

где Fо – первоначальная площадь поперечного сечения образца;

Fш — площадь образца в месте разрыва.

Чем больше δ и ψ , тем пластичнее материал.

Материалы по типу диаграмм растяжения  делят на три группы (рисунок 12.5).

0,2%

σпц

σ0,2

σВ

σВ

σпц

σВ

σТ

σпц

ε

ε

ε

σ

σ

σ

а)                                      б)                                          в)

Рисунок 12.5

К первой группе относят пластичные материалы, эти материалы имеют на диаграмме растяжения площадку текучести  (рисунок 12.5, а).

Ко второй группе относятся хрупкие материалы, эти материалы мало деформируются, разрушаются по хрупкому типу, у них отсутствует площадка текучести (рисунок 12.5, б).

К третьей группе относят материалы, не имеющие площадку текучести, но значительно деформирующиеся под нагрузкой, поэтому их деформацию ограничивают. Максимально возможная относительная деформация ε=0,2% и называются они  пластично-хрупкими (рисунок 12.5,в).

Напряжения можно разделить на предельные и допускаемые.

Предельным  считают напряжение, при котором в материале возникает опасное состояние (разрушение или опасная деформация).

Для пластичных материалов предельным напряжением считают предел текучести,

.                                          (12.14)

Для хрупких материалов, за предельное напряжение принимают предел прочности:

.                                         (12.15)

Для пластично-хрупких материалов предельным напряжением считают напряжение, соответствующее максимальной деформации 0,2%

.                                          (12.16)

Допускаемое напряжение — максимальное напряжение, при котором материал должен нормально работать.

Допускаемые напряжения получают по предельным с учетом запаса прочности:

;                                      (12.17)

где [σ]  - допускаемое напряжение;

σпред – предельное напряжение;

[Sпр] - допускаемый коэффициент запаса прочности.

Допускаемый коэффициент запаса прочности зависит от качества материала, условий работы и назначения детали, точности обработки и расчета.

При испытаниях на сжатие можно выделить следующие особенности поведения материалов:

1) пластичные материалы практически одинаково работают при растяжении и сжатии. Механические характеристики при растяжении и сжатии одинаковы;

2) хрупкие материалы обладают большей прочностью при сжатии, чем при растяжении.

Расчеты на прочность ведутся по условиям прочности – неравенствам, выполнение которых гарантирует прочность детали при данных условиях.

Для обеспечения прочности расчетное напряжение не должно превышать допускаемого напряжения:

(12.18)

Расчетное напряжение σ зависит от нагрузки и размеров поперечного сечения, допускаемое только от материала детали и условий работы.

Существуют три вида расчета на прочность.

1) Проектировочный  расчет  — задана расчетная схема и нагрузки; материал или размеры детали подбираются:

— определение размеров поперечного сечения:

.                                             (12.19)

— подбор материала:

.                                    (12.20)

по величине σпред можно подобрать марку материала.

2) Проверочный расчет — известны нагрузки, материал, размеры детали; необходимо проверить, обеспечена ли прочность.

Проверяется неравенство

.                                        (12.21)

3)  Определение нагрузочной способности (максимальной нагрузки):

(12.22)

12.5 Статически неопределимые системы

Статически неопределимыми системами называются  конструкции, в элементах  которых  усилия не могут быть определены из уравнений статики (рисунок 12.6). Кроме уравнений статики для расчета таких систем необходимо использовать уравнения учитывающие деформации элементов конструкций.

Все статически неопределимые конструкции имеют дополнительные, так называемые «лишние» связи, в виде закреплений, стержней, либо других элементов. Лишними такие связи называются только потому, что они не являются необходимыми для обеспечения равновесия конструкции, и ее геометрической неизменяемости, хотя установка и диктуется  условиями эксплуатации. По условиям  прочности и жесткости конструкции лишние связи могут оказаться необходимыми.

Разница между числом неизвестных и числом  уравнений  статики  определяет число лишних неизвестных, или степень статической неопределимости конструкции. При одной лишней неизвестной  система называется один раз статически неопределимой, при двух – дважды статически неопределимой  и т.д., конструкции показанные на рисунках 12.6 а, б, г, д, е являются один раз статически неопределимыми, а конструкция представленная на рисунке в – дважды статически неопределимая.

г)

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

а)

б)

в)

д)

е)

Рисунок 12.6

Решение статически неопределимых задач проводят в четыре этапа.

1) Статическая  сторона задачи.  Составляются   уравнения    равновесия отсеченных элементов конструкций, содержащие неизвестные усилия.

2) Геометрическая сторона задачи. Рассматривая систему в деформированном состоянии, устанавливаются связи между деформациями или перемещениями отдельных элементов конструкций. Полученные уравнения  называются  уравнениями совместности деформаций.

3) Физическая  сторона задачи.   На   основании  закона  Гука  выражают деформации элементов конструкции через действующие в них неизвестные усилия.

4) Синтез. Решая совместно полученные уравнения, находим неизвестные усилия.