Лекция 10. Металлические полезные ископаемые

В настоящее время из руд месторождений извлекается и используется промышленностью более 70-ти металлов. Ниже охарактеризован ряд наиболее применяемых черных, цветных и благородных металлов.

10.1. Черные металлы

10.1.1. Железо

Общие сведения и применение.

Железо - серебристо-серый пластичный металл. Железные руды являются исходным сырьем для получения чугуна (с содержанием 2,5 - 4 %  и более), стали (1,5 - 0,2 % ), железа (0,2 - 0,04 % ) и статистого чугуна (2,5 - 1,5 % ). Около 90 % чугуна является "передельным " и переплавляется в сталь. Добавка марганца, ванадия, хрома, никеля, кобальта, вольфрама, молибдена, ниобия и др. существенно улучшает качество статей, повышает их механическую прочность, крепость, вязкость, антикоррозионные свойства, кислотоупорность, жаростойкость и т.д.

Запасы и добыча.

Общие ресурсы железных руд составляют 350 млрд. т., разведанные запасы на 1996 г. оцениваются в 214 млрд. т. В СНГ сосредоточено около 1/3 общих и разведанных мировых запасов руд. За рубежом основные запасы железных руд приходятся на КНР, Бразилию, Австралию, Канаду, Индию и США. Россия по разведанным запасам занимает первое место в мире, но доля богатых руд составляет всего 9 %. Основные запасы руд сосредоточены в Центратьных районах, на Урале. Районы Сибири и Дальнего Востока обеспечены разведанными запасами недостаточно. Мировая добыча товарных железных руд в 1996 году составила 1029 млн. т., а в РФ - 72,1 млн. т. Цена 1 т железной руды (Fe ≥65 %) в 1996 г = 33$.

Геохимия и минералогия.

Среднее содержание (кларк) железа в земной коре 4,65 %. Повышенные концентрации наблюдаются в ультраосновных, основных и средних магматических, а также в метаморфических породах. Известно более 450 минералов, содержащих железо. Промышленными минералами являются: магнетит Fe3O4 (72,4% Fe), гематит Fe2O3 (70 %), ильменит FeTiO3 (36,8 %), бурый железняк Fe2O3 * nН2О (48 - 63 %), сидерит FeCO3 (48,3 %).

Типы руд и кондиции.

В зависимости от основного рудообразующего минерала, определяющего технологические свойства сырья, промышленные железные руды разделяются на следующие типы: магнетитовые. мартитовые и полумартитовые; титаномагнетитовые; гематитовые и гидрогематитовые; бурожелезняковые; сидеритовые; железисто-хлоритовые (силикатные).

Минимальное содержание железа в рудах, пригодных для непосредственной плавки в домнах, должно быть в магнетитовых, титаномагнетитовых и гематитовых рудах не ниже 46 - 50 %, в лимонитовых 37 - 45 %, в легкоплавких сидеритовых 30 - 36 %. Руды с более низким содержанием металла требуют обогащения. Вредными примесями в рудах являются сера, фосфор, мышьяк, олово, цинк, свинец, медь. В зависимости от технологии переработки руд допустимое максимальное содержание серы 0,15 - 0,25 %, фосфора 0,01 - 0,12 %, мышьяка 0,02 – 0,05 %, олова 0,08 %, цинка и свинца по 0,05 %, меди 0,2 %.

Типы промышленных месторождений.

Железорудные месторождения встречаются во всех генетических группах. Ведущая роль по запасам и добыче руд принадлежит осадочным и метаморфогенным месторождениям. Осадочные месторождения железных руд имеют важное промышленное значение (30 % мировой добычи). Месторождения являются весьма крупными объектами и залегают среди песчано-глинистых прибрежных осадков в геосинклинальных зонах, краевых прогибах и на платформах. Руды оолитовые, по составу гематитовые, гидрогетитовые и сидеритовые образуют крупные пологопадающие пласты, линзы и залежи. Содержание железа 20 - 50 %; имеется постоянная примесь марганца и ванадия. Масштаб запасов сотни миллионов, миллиарды тонн. В России к этому типу принадлежит месторождение Нижне - Ангарское (Восточная Сибирь), а в СНГ - месторождения Керченское (Украина) и Аятское (Казахстан). Из зарубежных объектов необходимо назвать Лотарингский бассейн в Европе (запасы 15 млрд. т), месторождения Канады и Австралии.

Керченский железорудный бассейн занимает площадь более 250 кв. км. Рудные залежи приурочены к мульдам и прогибам, где подстилаются известняками и глинами, а перекрываются глинами с примесью песчанистого и алевритового материала. Мощность рудных пластов в центральных частях 25 - 40 м, на флангах снижается до 0,5 м. Глубина залегания от 0 до 250 м. Запасы руд бассейна оцениваются в 1.7 лорд. т.

Метаморфогенные месторождения, составляющие подавляющую массу мировых запасов и до 60 % мировой добычи, представлены докембрийскими толщами железистых кварцитов. Железистые кварциты по минеральному составу, степени метаморфизма и текстурным особенностям подразделяются на джеспилиты, роговики и такониты. Главными минералами являются кварц, магнетит, гематит, амфиболы, пироксены, хлорит, биотит. Содержание железа изменяется в пределах 20 - 45 %; характерны низкие содержания серы и фосфора, хорошая обогатимость руд. Запасы железистых кварцитов на месторождениях составляют десятки миллиардов тонн.

Метаморфогенные железорудные месторождения в России находятся на Кольском полуострове и в Карелии (Оленегорское, Костамукшское). в бассейне КМА (Коробковское, Лебединское, Стойленское, Михайловское. Яковлевское и др.). в Криворожском железорудном бассейне. За рубежом месторождения этого типа широко распространены в Канаде (Лабрадор), Индии (Бихар, Орисса), Либерии (Нимба). ЮАР, Австралии (Хамерсли).

Железорудный бассейн Курской магнитной аномалии (КМА) площадью 70 тыс. кв. км, сложен комплексом интенсивно дислоцированных и метаморфизованных пород докембрия (кристаллические сланцы, гнейсы, железистые кварциты), который перекрыт горизонтальной залегающей осадочной толщей (глины, известняки, пески, песчаники). Мощность осадочных пород колеблется от 35 - 180 до 600 м. Железистые кварциты КМА по составу и текстурам близки криворожским кварцитам.

Они залегают в виде мощных пластов и представлены магнетитовыми и железнослюдковыми разностями кварцитов. Среднее содержание железа составляет 32 - 36 %.

Богатые руды КМА представлены преимущественно мартитовыми. сидерит - мартитовыми и железнослюдковыми (гематитовыми) рудами, залегающими на железистых кварцитах в виде крупных линз и пластообразных тел. Залежи имеют протяженность от 3,5 до 30 км при ширине от 100 до 3000 м и мощности от 9 до 120 м. Нижняя граница залежей волнистая, а богатые руды в виде языков и карманов уходят в железистые кварциты на значительную глубину (300 - 400 м) от поверхности докембрийского фундамента. Руды отличаются высоким содержанием железа (48 - 69%), низкими содержаниями кремнезема, серы и фосфора. Запасы КМА до глубины 600 м. оцениваются в 20 млрд. т., в т.ч. 6 млрд. т. богатых железных руд.

10.1.2. Марганец

Общие сведения и применение.

Марганец - серебристо-белый металл. Основная часть (95 %) добываемых марганцевых руд используется в черной металлургии в виде ферромарганца и "зеркального чугуна" благодаря свойству марганца придавать стали вязкость, ковкость, твердость, жаростойкость. Кроме того, добавки марганца при плавке руды способствуют более полному удалению вредных примесей в шлаки и более легкому отделению шлаков от металлического расплава. В среднем расход марганца достигает 1 % на вес продукции сталелитейной промышленности. Марганец используется в производстве стекла, керамики, минеральных красителей, диоксида марганца и других химических продуктов.

Запасы и добыча.

Общие мировые ресурсы марганцевых руд 18 млрд. т. в том числе в СНГ 2,4 млрд. т. в ЮАР 3 млрд. т, в Габоне, Австралии, Бразилии. Индии от 200 до 50 млн. т. Запасы железо - марганцевых конкреций на дне океанов оцениваются в 1,7 млрд. т. Разведанные мировые запасы руд 5,4 млрд. т, большая часть которых сосредоточена в СНГ (3,2 млрд. т) и Габоне (250 млн. т), в ЮАР - более 1 млрд. т. Бразилии и Австралии около 190 млн. т промышленных запасов. Крупнейшие запасы марганцевых руд находятся на Украине (2284 млн. т), Казахстане (405 млн. т.), в Грузии (214 млн. т). В России разведанные запасы составляют 148 млн. т (Мn = 20 %). Относительно небольшие месторождения имеются на Урале, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

Добычу марганцевых руд ведут более 30 стран. Объем мировой добычи в последние годы значительно увеличился и достиг 25 млн. т., из которого около 50 % приходится на СНГ. В значительных размерах (1,7 - 5,5 млн. т) ведут добычу марганцевых руд ЮАР. Бразилия, Австралия, Габон. Индия. Стоимость 1 т руды в 1996 г. колебалась около 100 S, ферромарганца - 400S.

Геохимия н минералогия.

Кларк марганца 0,1 %. Повышенные содержания его характерны для основных и ультраосновных пород. Коэффициент концентрации высокий (более 300). Марганец содержится в 150 минералах. Промышленными являются: пиролюзит МnО2: (Мn 55 - 63 %), браунит Мn2Оз (60 - 69 %), гаусманит Мn3О4 (65 - 72 %), псиломелан mМnО2 * МnО *nН2О (40 - 60 %), родохрозит МnСО3 (40 - 45 %).

Типы руд и кондиции.

По минеральному составу выделяют руды оксидные, карбонатные и смешанные.

"Сырые " руды после дробления промываются для освобождения от песчано-глинистых частиц, затем обогащаются. Оксидные и оксиднокарбонатные руды считаются кондиционными при содержании марганца не менее 17 % в необогащенном сырье и не менее 25 % в мытой руде. Минимальное содержание марганца в карбонатной руде 13 % при условии получения 22 % металла в мытой руде. Вредной примесью является фосфор (не более 0,2 %).

Типы промышленных месторождений.

Промышленными являются марганцевые месторождения - скарновые, гидротермальные, осадочные, остаточные кор выветривания (Индия, Бразилия и др.) и метаморфогенные.

Осадочные месторождения являются ведущими для России и стран СНГ. Они концентрируют более 80 % мировых запасов марганцевых руд на континентах. Руды приурочены к горизонтам кремнистых, песчано-глинистых и карбонатных пород. Пластовые залежи руд имеют почти горизонтальное залегание, выдержанную мощность и относительно равномерный состав. Характерно для всех месторождений данного типа проявление зональности качественного состава руд, определяемой изменениями условий отложения марганценосных осадков в морских бассейнах. Содержание марганца в рудах 20 - 40 %, масштаб запасов отдельных месторождений — сотни миллионов тонн руды. Наиболее крупными месторождениями осадочного типа являются Никопольское и Больше - Токмакское на Украине, Чиатурское в Грузии, в Габоне (Моанда). ЮАР.

В Никопольском бассейне пласт марганцевой руды мощностью от 1,5 до 6 м залегает в песчано-глинистых осадках с пологим (5-7 градусов) падением на юг. Глубина залегания от 15 до 80 м. В пределах пласта на площади выделяются зоны оксидных, оксидно-карбонатных и карбонатных марганцевых руд. Содержание марганца от 15 - 25 до 35 %.

Вмещающие породы Чиатурского месторождения представлены горизонтально залегающими песчано-глинистыми отложениями и известняками. Марганценосный горизонт представлен переслаиванием рудных пластов мощностью до 0,5 м с прослоями (до 1 м) песков и глин. Общая мощность горизонта достигает 14 м, в среднем 4 м, число рудных пластов изменяется от 3 до 25. На месторождении выделены первично-оксидные (45 % запасов), карбонатные (40 %) и окисленные (15 %) руды. В первичнооксидных рудах (пиролюзитовых, манганитовых и псиломелановых) содержание марганца 45 - 52 %, в карбонатных 10-30 %, в окисленных 30 - 35 %. Наибольшее промышленное значение имеют оксидные пиролюзитовые руды.

Огромные запасы марганцевых руд сосредоточены в железомарганцевых конкрециях дна Тихого. Атлантического и Индийского океанов. В составе конкреций (%) : марганец 25 - 30, железо 10 - 12, никель 1 - 2, кобальт 0,3 - 1,5, медь 1-1,5.

10.1.3. ХРОМ

Общие сведения и применение.

Хром - пластичный металл голубовато-серебристого цвета. Основными потребителями хрома являются металлургия (65 % добычи), огнеупорная (18 %) и химическая (17%) промышленность. Добавка феррохрома к статям повышает их вязкость, твердость и антикоррозионные свойства. Хромит используется в качестве огнеупорного материала для обкладки (футеровки) мартенов и печей для выплавки цветных металлов. В химической промышленности хромит применяют для производства красок и дубителей кож.

Запасы и добыча.

Разведанные запасы хромовых руд составляют (на 1996 г.) около 3.8 млрд. т, основные из них сосредоточены в ЮАР (1050 тыс.т) и Зимбабве (550 тыс.т). В других странах (Финляндии. Турции. Индии. Бразилии) запасы руд ограничены. Мировое производство товарных руд составило в 1996 г. 11,2 млн. т и распределяется на 14 стран (ЮАР - 38 %, Казахстан - 10 %. Индия - 10 %, Турция - 9 %. Финляндия - 6 %. Зимбабве - 5 % и др.). В РФ в 1996 г. произведено 0,1 млн. т хромовых руд. Стоимость 1 т товарной хромовой руды составляет 65 - 135 долл.

СНГ занимает первое место в мире по запасам и добыче хромитов. Основные месторождения расположены в пределах хромитоносного пояса Урала. К весьма крупным относятся месторождения с запасами выше 25 млн. т, к крупным — от 5 до 25 млн. т, к средним — от 1 до 5 млн. т, к мелким — менее 1 млн.т. Уникальные месторождения имеют запасы руд сотни миллионов тонн.

Геохимия н минералогия.

Кларк хрома 0,0083 %. Повышенные содержания характерны для ультраосновных и основных пород. Хром входит в состав 25 минералов. Промышленными являются хромиты с общей формулой (Mn, Fe)О*(Cr, Аl, Fe)2O3 и изменчивыми содержаниями (в %) компонентов : Cr2О3 16 – 65, MgO до 16, FeO до 18. Fe2O3 до 30, Al2O3 до 33. Наиболее ценным из хромитов является магнохромит (50 - 65 % Cr2О3), меньшее значение имеют хромпикотит и алюмохромит.

Типы руд и кондиции.

Хромитовые руды — единственный промышленный тип руд - делят на богатые и бедные с минимальными содержаниями Cr2О3 соответственно 37 и 12 %. Бедные руды подлежат обогащению. Для производства ферросплавов используют руды с содержанием не менее 40 % хрома, фосфора не более 0,07 %, серы - не выше 0,05 %; отношение Cr2О3 : FeO не менее 2,5 - 3. Для огнеупоров пригодны руды с содержанием Cr2О3 не менее 35 %, SiО2 не более 8 %, СаО не более 2 %.

Типы промышленных месторождений.

Среди месторождений хромитов выделяют типы: раннемагматические, позднемагматические и россыпные (несущественные).

Раннемагматические месторождения образованы пластообразными телами хромитовых руд в расслоенных интрузивных массивах ультраосновных пород. Уникальными по запасам (по 500 млн.т) являются Буш- вельдский массив в ЮАР и месторождение Великой Дайки в Зимбабве. Руды высококачественные (Cr2О3 45 - 50 %) и локализованы в пластах мощностью от 0,2 до 1,8 м.

Позднемагматические месторождения хромитовых руд размещены в пределах массивов дунитов, перидотитов, пироксенитов. Руды локализованы в жилообразных и линзовидных крутопадающих телах, реже в пологопадающих пластообразных залежах. Протяженность линз 20 - 30 м, крупных залежей до 400 - 500 м. Мощность рудных тел колеблется от нескольких до десятков метров. Контакты рудных тел с вмещающими породами постепенные или резкие. Текстуры руд массивные и вкрапленные. Содержание Cr2О3 в массивных рудах 35 - 52 %, во вкрапленных 5 - 30 %. Запасы руд на месторождениях - десятки миллионов тонн. Позднемагматические месторождения распространены на Урале (Кемпирсайское и Сарановское) и на Кавказе (Шоржинское).

Известны месторождения за рубежом: в Албании, Греции, Югославии, Турции, Индии. Кубе.

10.2. Цветные металлы

10.2.1. АЛЮМИНИЙ

Общие сведения и применение.

Алюминий - серебристо-белый металл с плотностью 2,7, температурой плавления 660° С, обладает высокой электропроводностью и химической стойкостью. Впервые был получен из бокситов в 1825 г., широкое применение приобрел в XX веке. Алюминий и его сплавы используются в самолетостроении, судостроении, электротехнике, металлургии (алюмотермия), производстве предметов домашнего обихода.

Запасы и добыча.

Основным сырьем для получения алюминия являются бокситы, общие запасы которых в настоящее время составляют 57 млрд. т. Около 90 % ресурсов бокситов приходится на южное полушарие (Гвинея, Камерун, Га- на - в Африке, Суринам, США, Ямайка - в Америке, Австралия, Индия). Из стран Европы крупные запасы бокситов имеются в России, Греции, Франции.

Россия имеет достаточную базу для производства алюминия. Основные месторождения расположены на Урале, на северо-западе России и в Сибири. Мировое производство первичного алюминия составило в 1996 г. около 21 млн. т, а цена 1т- 1540 долл.

Геохимия н минералогия.

Кларк алюминия 8,05 %, это наиболее распространенный в природе металл. Известно около 250 минералов, содержащих алюминий. Промышленное значение имеют: боксит (порода состоящая из бемита, диаспора и гиббсита) — Al2O3* nН2О - 64-85 % (Al2O3) и нефелин - NaAlSiО4 — 34 % Al2O3.

Типы руд и кондиции.

Алюминиевые руды разнообразны, но главное промышленное значение имеют бокситы - породы, состоящие из гидроксидов алюминия, железа, глинистых минералов и кремнезема. По преобладающему минералу различают бокситы бемитовые, диаспоровые, гиббситовые и комплексные. По текстуре они делятся на каменистые, рыхлые, оолитовые, бобовые, брекчиевидные, яшмовидные. Из бокситов сравнительно легко получается чистый глинозем, из которого извлекается металлический алюминий. Требования промышленности, предъявляемые к бокситам: содержание оксида алюминия не менее 45 %, кремниевый модуль (отношение А12О3 к SiO2) не менее 2,6.

Кроме бокситов в качестве сырья для получения глинозема и алюминия используются нефелиновые породы. Для высокоглиноземистых нефелиновых пород (уртитов) содержание А1203 не менее 25 - 27 %, сумма щелочей 10 - 12%, вредными являются оксид железа, кремнезем и окись марганца. Ценность нефелинового сырья определяется его комплексностью: кроме глинозема получают содопродукты, цемент, некоторые редкие и рассеянные элементы.

Типы промышленных месторождений.

Основными типами промышленных месторождений являются магматические и осадочные.

Магматические месторождения представлены массивами щелочных пород (ийолитов, уртитов и др.). Наиболее крупное месторождение уртитов — Кия - Шалгырское, расположено в Кемеровской области, также известны месторождения аналогичного генезиса в Красноярском крае (Горячегорское), в Хибинах, в Закавказье (Тежсарское). Главный минерал алюминия - нефелин. Запасы руд огромные, но сложна и сравнительно дорогостояща их переработка.

Осадочные месторождения разделяют на два подтипа:

- Геосинклинальные месторождения бокситов связаны с прибрежными морскими осадками и залегают в мощных толщах карбонатных пород. Как правило, в основании рудного горизонта залегают рифогенные известняки, перекрываются бокситы темноцветными органогенными известняками. Поверхность подстилающих известняков неровная, закарстованная. Форма рудных тел - пластообразная. Бокситы красные, иногда яшмовидные, верхние части пластов зеленой и серой окраски. Мощность бокситовых горизонтов до 5 - 10 м, редко 30 м. Минеральный состав - диаспор, бемит, гидраргиллит. Месторождения этого подтипа имеют исключительно важное значение (Урал - Красная Шапочка), Сал аир, Боксонское в Восточных Саянах. За рубежом — месторождения Франции, Венгрии, острова Ямайка.

На Урале (месторождение Красная Шапочка) рудные залежи в форме пластов залегают на неровной поверхности известняков силура и перекрыты темноокрашенными известняками девона. В рудных телах выделяются: серозеленые бокситы - 0,5 м, красные бокситы - 4,5 м, рудная брекчия - 2 м. Главное значение имеют красные бокситы. В бокситах присутствуют кальцит, сидерит, каолинит, гипс, сульфиды. Красные бокситы содержат : Al2O3 - 58,4 %, Fe2O3 - 24,03 %, FeO - 0,41 %, SiO2 -1.46 %.

По условиям образования месторождения Северного Урала являются морскими прибрежными осадочными образованиями геосинклинального типа.

- Платформенные месторождения уступают по промышленному значению геосинклинальным. Это линзы и пластообразные залежи, связанные с отложениями озерно-болотной фации. Руды преимущественно гидраргиллитовые, реже диаспоровые. К этому типу относятся месторождения: Тихвинское в России. Амангельдинское в Казахстане.

10.2.2. МЕДЬ

Общие сведения и применение.

Медь - металл красно-бурого цвета с удельным весом 8,95, температура плавления 1083°С, обладающий высокой ковкостью, электропроводностью и теплопроводностью, стойкостью в отношении коррозии. Медь является первым металлом, который

начал применять человек еще 4500 лет до н.э. Основными потребителями меди являются различные отрасли электротехнической промышленности.. Широкое применение она имеет также в химии, изготовлении бытовых предметов, хирургических инструментов и т.д.

Запасы и добыча.

Разведанные запасы меди в мире на начало 1997 г. превышают 668 млн. т. Наиболее крупные запасы сосредоточены в Чили, США, Замбии, Конго. Перу и Канаде. На долю этих 6 стран приходится более 80 % запасов и 75 % добычи меди. Россия является одним из крупнейших производителей меди. Разведанные запасы составляют 11 % от мировых и 53 % от запасов стран СНГ. По разведанным запасам Россия занимает 3-е место в мире после Чили и США, а по добыче - 5-е место после Чили, США, Канады и Замбии. Основной базой производства меди в России является Урал. Потребление меди в мире ежегодно увеличивается на 5 %. По общему объему производства медь на третьем месте после железа и алюминия. Мировое производство в 1996 году составило 11 млн. т. Цена меди в 1998 г. составила 1740 долл. /т.

Геохимия н минералогия.

Кларк меди в земной коре 0,01 %, главная масса ее встречается в виде сульфидов. Всего известно 240 медьсодержащих минералов, из них важное промышленное значение имеют:

халькопирит - CuFeS2 (34 %);

халькозин - Cu2S (80 %);

ковеллин - CuS (66.4 %);

куприт - Cu2O (89 %).

Типы руд и кондиоии.

Медные руды делятся на два промышленных типа: сульфидные и оксидные. 90 % меди выплавляют из сульфидных руд, остальное количество приходится на самородную медь, оксиды, карбонаты и другие. Содержание меди дтя рентабельной отработки равно 1 - 3 % (при подземной добыче) и 0,5 - 0,7 % при отработке карьерами. Руды в большинстве своем являются комплексными (Мо - Cu, Cu - Ni, Cu - Zn – РЬ, Cu - Fe - U). Технология извлечения зависит от минерального состава слагающих компонентов.

Типы промышленных месторождений.

Основными генетическими типами медных руд, имеющими основное промышленное значение, являются магматический, гидротермальный и колчеданный.

Магматические месторождения. К этому типу относятся крупнейшие медноникелевые месторождения: Норильское (Россия). Седбери (Канада). Форма тел - пластообразные (донные) залежи, жилы. Промышленным минералом меди является халькопирит.

Гидротермальные месторождения. Среди них выделяются два подтипа:

а) прожилково-вкрапленные "медно-порфировые" - связаны с гипабиссальными штоками умереннокислых гранитоидов. Рудные тела обычно имеют очень крупные размеры. Первичные минералы меди - халькопирит, блеклые руды, вторичные (зоны цементации) - халькозин. В рудах этого типа сосредоточено около 50% мировых запасов со средним содержанием меди около 1 %. К данному типу относятся: Коунрад (Казахстан). Алмалык (Узбекистан), Чукикамата (Чили), Бинхем (США).

б) медистые песчаники образуют крупные пластообразные залежи мощностью до 30 м, простирающиеся иногда на многие километры. Руды вкрапленные, иногда богатые по содержанию меди, сложены халькопиритом, борнитом, халькозином. На их долю приходится 35% мировых запасов при среднем содержании меди 3,5 %. Типичные месторождения - Джезказган (Казахстан), Удоканское (Забайкалье), а также месторождения Замбии и Конго.

Колчеданные месторождения. Эти месторождения относятся к вулканогенно-осадочному типу, который рассматривается многими авторами как переходный между эндогенными и экзогенными образованиями. Месторождения залегают среди измененных эффузивов и вулканогенноосадочных пород. Рудные тела имеют линзообразную форму, размер их до первых километров по простиранию, при мощности от метра до десятков метров. Минеральный состав руд - пирит (90-97 %), халькопирит, сфалерит, галенит, золото, серебро. В мировой добыче месторождения меди этого генетического типа имеют резкоподчиненное значение. Для России, в связи с распадом СССР, большое значение приобрели многочисленные колчеданные месторождения меди на Урале.

10.2.3. Свинец и цинк

Общие сведения и применение.

Свинец - голубовато-белый металл, удельный вес 11.3 г/см , очень мягок, легко режется ножом. Температура плавления свинца 327° С. Легко растворяется в азотной кислоте и щелочах. Цинк - синевато-серый металл с удельным весом 7,1. Растворяется в кислотах и щелочах, при обыкновенной температуре хрупок. Температура плавления 419° С.

Свинец используется в атомной технике, для изготовления бронированных кабелей, аккумуляторов, рентгенотехнике. производстве сплавов. Цинк применяется в сплавах (50 %), для оцинкования (40 %), в медицине, для производства типографских шрифтов, белил.

Запасы и добыча.

Общие мировые запасы свинца оцениваются на 1997 г. в 136 млн. т, а цинка примерно в 275 млн. т. Около 75 % запасов свинца и 70 % цинка заключено в месторождениях Канады, США, Австралии, Мексики, Перу и Германии. Доля этих стран в общей добыче составляла: свинца - 67 %, цинка - 72 %. Мировая добыча свинца в 1995 г. составила около 5 млн. т., а цинка около 7 млн. т. Цена за 1 т свинца составила в 1998 г. 540 S, а цинка 1033 $. Важнейшими рудными районами в России являются Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ.

Геохимия н минералогия.

Среднее содержание в земной коре свинца – 0,0016 %, цинка - 0,01 %. Известны 150 минералов свинца и 60 минералов цинка, однако наибольшее промышленное значение имеют галенит - PbS (86 % Pb) и сфалерит - ZnS (67 % Zn).

Типы руд и кондиции.

В промышленных месторождениях выделяют следующие типы руд: свинцовые, цинковые, свинцово-цинковые и полиметаллические (с Cu, Ag, Cd, Co, Ni, Bi. Ge и др.). Главное промышленное значение имеют два последних типа руд. При оценке руд большое значение имеет комплексность отработки и использования, минимальное содержание свинца при крупных запасах около 1 %, цинка 2 - 3 %. К вредным примесям относятся висмут (не более 0.05 %), мышьяк (до 1 %) и некоторые другие.

Типы промышленных месторождений.

Среди месторождений свинца и цинка выделяются два главных генетических промышленных типа:

- Скарновые;

- Гидротермальные.

Скарновые месторождения представлены линзами, гнездами и вкрапленностью сульфидов свинца и цинка среди скарнов, преимущественно гранат-пироксеновых и эпидот-пироксеновых, в контактовых частях гипабиссальных гранитоидных интрузий. Содержание полезных компонентов весьма неравномерное, но обычно высокое, что позволяет рентабельно отрабатывать, несмотря на малые размеры рудных тел. Этот тип развит в России, особенно в Забайкалье и на Дальнем Востоке, а также в США и Швеции.

Гидротермальные месторождения. Это главный промышленный тип который разделяется на три подтипа:

Высокотемпературные месторождения (Сулливан в Канаде и Броккен - Хилл в Австралии) представлены рудными телами линзообразной и сложной форм. На их долю приходится до 30 % мировой добычи свинца. Для России нехарактерен.

Среднетемпературные месторождения залегают как в вулканогенно-осадочных породах (Рудный Алтай, Салаир), так и в карбонатных породах (Нерчинская группа в Забайкалье, Ледвиль в США). Образуются путем метасоматоза или путем выполнения трещин. Вещественный состав руд - галенит, сфалерит и другие сульфиды. Свинцовоцинковые руды одного из крупнейших в мире месторождения Кердл Ален (США) содержат в среднем около 10 % свинца и цинка и около 35 г/т серебра на каждый процент свинца.

Низкотемпературные месторождения образуются преимущественно метасоматическим путем в карбонатных толщах вдали от материнских интрузии. Руды по составу простые (галенит, сфалерит, пирит) - массивные и вкрапленные, образуют жилообразные и пластообразные тела. К этому типу относятся очень крупные месторождения Казахстана (Турлан), Польши. Бельгии и штата Миссури (США). Особенно значительна роль этого подтипа для цинка (почти 50 % мировой добычи).

Кроме описанных выше типов известны промышленные концентрации свинца и цинка осадочного генезиса (Мегген, Германия).

10.3 Благородные металлы

10.3.1. Золото

Обшне сведения и применение.

Золото - желтый металл, имеющий плотность 15-19. Обладает высокой тепло и электропроводностью, мягкостью, вязкостью, уникальной ковкостью и тягучестью. Один грамм золота можно расплющить в пластинку площадью 0,5 м2 и толщиной 0,00009 мм. Из него можно вытягивать проволоку толщиной 2 мк. Оно растворяется только в царской водке.

Золото еще в глубокой древности применялось для изготовления украшений и монет. Золотые монеты впервые появились за 1500 лет до н.э. в Китае. Индии, Египте. На территории Армении найдены золотые монеты 1 века до н.э. За последние годы наряду с традиционными областями использования золота оно начало применяться как сварочный металл в особо ответственных деталях реактивных двигателей, ядерных реакторов, сверхзвуковых самолетов и космических кораблей. Золочение применяется для отражения тепла и света от поверхности ракет и других аппаратов, предназначенных для запуска в космос. В сплаве с палладием оно применяется при изготовлении приборов электронной техники.

Запасы и добыча.

По ориентировочной оценке геологического фонда разведанные запасы золота составляют 51 тыс.т. (без России), из них 80 % сосредоточены в недрах Африки, более 15 % - на долю Америки. 93 % добычи приходится на месторождения допалеозойского возраста, в основном на Южноафриканские рудники, которые относятся к наиболее глубоким в мире. Средняя глубина разработок 1700 м, а максимальное содержание золота в руде 16

В 1995 г. во всем мире было добыто 2268 тонн золота. В первую "золотую десятку", на долю которой приходится более 80% всей мировой добычи, вошли следующие страны (данные в тоннах): ЮАР: - 525, США - 319, Австралия - 253, СНГ (все государства) - 242, Канада - 149, Китай - 140. Бразилия - 72, Папуа - Новая Гвинея - 55, Гана - 52, Перу - 46. Все остальные страны мира, вместе взятые, добыли золота меньше, чем одна ЮАР, примерно 415 тонн.

Геохимия н минералогия.

Кларк в земной коре 5 х 10 -6 %. Золото связано преимущественно с кислыми магматическими породами, а также с диабазами. В природе известно 15 золотосодержащих минералов. Основное промышленное значение имеют самородное золото и его теллуриды. Самородное золото не бывает химически чистым и чаще всего представляет собой природный сплав с серебром. Качество золота оценивается его пробой - содержанием металла в 1000 единицах массы. Проба высококачественного золота более 900. низкокачественного - менее 700.

Типы руд и кондиции.

Золото присутствует в рассеянном виде и в виде зернистых и неправильной формы агрегатов в жильном кварце или сульфидных минералах - пирите, арсенопирите, халькопирите, блеклых рудах, галените, сфалерите. Соответственно выделяют золото-кварцевые и золото-сульфидные руды коренных месторождений. В россыпях золото наблюдается в самородном виде и отличается относительно высокой пробностью. Коренные золотые месторождения разрабатываются при содержаниях 5-0 г/т, россыпные 0,2 - 1,0 г/м3. Для комплексных месторождений, из которых золото извлекается попутно, кондиции отсутствуют.

Добыча золота в ведущих странах-производителях - ЮАР. США, Австралии, Канаде и Китае, осуществляется преимущественно за счет эксплуатации коренных месторождений. Россия, занимающая пятое место в мировом объеме добычи (131,9 т в 1995 г.) составляет исключение. Она добывает 85% золота из россыпных месторождений и только 15% из коренных. При этом 75% прогнозных ресурсов и 52% запасов золота сосредоточено в коренных месторождениях. Поэтому основой стратегии развития золотодобывающей промышленности России является вовлечение в разработку коренных месторождений.

Типы промышленных месторождений.

Золото встречается во всех типах магматогенных (кроме пегматитов), а также в метаморфизованных и экзогенных месторождениях. Наибольшее промышленное значение имеют гидротермальные, метаморфизованные и россыпные месторождения.

Гидротермальные месторождения. Наиболее известным в России является Березовское месторождение (Урал). Рудное поле сложено кристаллическими сланцами, эффузивами, тальковыми сланцами и гипербазитами. Все породы рассекаются многочисленными дайками различного состава от гранит- порфиров до лампрофиров. Простирание даек преимущественно меридиональное, мощность 2-40 м, прослежены на расстоянии от нескольких сот метров до 8 км. Общая длина даек 150 км. Позднейшими процессами дайки превращены в березиты, которые вмешают огромное количество тонких жилок, не выходящих за их пределы, и располагающихся примерно перпендикулярно зальбандам даек, образуя систему лестничных жил. Золото весьма мелкое, заключено в пирите и блеклых рудах. Содержание золота 8 -12 г/т.

Огромное промышленное значение имеют осадочно-метаморфогенные месторождения в конгломератах Южной Африки (ЮАР, Гана). На месторождении Витватерсранд орудинение представлено конгломератами, среди которых локализовалось семь горизонтов. промышленное значение имеет самый нижний горизонт Мейнриф. прослеженный на 160 км. Конгломераты состоят из мелкой окатанной гальки и гравия кварца и кварцита, сцементированных кварцевым песком. В цементе содержится пирит, золото, платиноиды и алмазы. Золото высокопробное угловатой формы размером 0,01 - 0,07 мм. Содержание золота в рудах 4,5 г/т, при среднем содержании урана 0,015 %. Общие запасы месторождения оцениваются в 8 - 12 тыс. т золота и примерно 500 тыс. т урана. Близкими по типу являются месторождения Канады и Бразилии.

Золотоносные россыпи играют, как указывалось выше, существенную роль в добыче золота. Основное значение имеют аллювиальные россыпи, меньше - морские. Крупнейшими в мире являются россыпи Витватерсранд (ЮАР), Каргурли (Австралия), Ном (США), образованные при выветривании докембрийских пород. В России россыпи промышленного значения находятся в бассейнах рек Лены, Колымы, Алдана. Бодайбо, Енисея, Томи (Горная Шорня).

Литература лекция 10

- Шпайхер Е.Д., Салихов В.А. Месторождения полезных ископаемых и  их  разведка: Учебное  пособие. – 2 –е изд., перераб. И доп. / СибГИУ. – Новокузнецк, 2003