Лекция 13 Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых.

Промышленное месторождение - это участок земной коры, в котором в результате геологических процессов произошло накопление минерального вещества, отвечающего современным требованиям промышленности по качеству и количеству запасов, технологическим свойствам, горно-техническим условиям, и экономически выгодного для эксплуатации.

Промышленные типы это основные "поставщики" данного вида минерального сырья в мировом балансе или в масштабе страны.

Рудопроявление - недостаточное по запасам или качеству скопление полезного ископаемого в земной коре, технологически, горно-технически или экономически невыгодное для разработки.

Месторождения рудных (металлических) полезных ископаемых это: виды минерального сырья, которые перерабатываются плавкой, гидрометаллургическим или иным способом с целью извлечения металлов. Они являются объектами переработки черной и цветной металлургии.

13.1 ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ. МЕСТОРОЖДЕНИЯЖЕЛЕЗА

В недрах 130 стран общие запасы железных руд оцениваются в 340 млрд т. Наибольшими запасами обладают Россия, Бразилия, Австралия, Украина, Канада и США (50-25 млрд т). Железные руды добывают 55 стран, наибольшую добычу осуществляют Бразилия, Китай, Австралия, Россия, Украина, Индия, США, Канада и ЮАР (от 160 до 28 млн т в год). К уникальным относятся месторождения железных руд с запасами в миллиарды тонн, к крупным и средним - в сотни миллионов тонн, к мелким - в десятки миллионов тонн. Уникальные месторождения насчитываются десятками, крупные - сотнями, мелкие - тысячами.

Гипогенными промышленными минералами железа являются магнетит FeFe2О4, магномагнетит (Fe,Mg)Fe2О4, титаномагнетит (содержит до нескольких процентов ТiO2), гематит Fe2O3 и сидерит FeCO3, а гипергенными — мартит (псевдоморфоза гематита по магнетиту), гидрогематит Fe2O3*nН2O, гётит FeOOH, гидрогётит FeOOH.*nН2О, шамозит и тюрингит (силикаты железа переменного состава), сидерит (карбонат железа).

Промышленные типы железных руд выделяются в зависимости от их минерального состава: титаномагнетитовые и ильменит-титаномагнетитовые в базитах и ультрабазитах; апатит-магнетитовые (карбонатитовые); магнетитовые, магномагнетитовые (скарновые); магнетит-гематитовые (железистые кварциты); мартитовые, мартит-гидрогематитовые, гидрогематит-мартитовые и гидрогематитовые (богатые руды, образовавшиеся по железистым кварцитам); сидеритовые; гидрогётитовые (бурожелезняковые); хлоритовые, или шамозит-тюрингитовые, и гидрогётитовые оолитовые (осадочные); гётит-гидрогётитовые (природнолегированные руды коры выветривания).

Железные руды, требующие обогащения, в настоящее время обеспечивают в 80 % товарного производства. Они подразделяются на легко- и труднообогатимые, что зависит от их минерального состава и текстурно-структурных особенностей. Легкообогатимыми являются руды магнетитового состава и прежде всего - магнетитовые кварциты. К труднообогатимым относят те, в которых железо связано со скрытокристаллическими и колломорфными образованиями.

Продукцией горно-обогатительных предприятий являются концентраты, агломерат и окатыши. Концентраты, получаемые при переработке железистых кварцитов, скарновых магнетитовых и апатит-магнетитовых руд, должны содержать не менее 62-66 % железа, а при переработке оолитовых бурых железняков - 48-49 %.

Из руд, подвергающихся обогащению, в самостоятельные концентраты извлекают минералы титана, меди, кобальта, редких металлов, апатит. Флотацией хвостов мокрой магнитной сепарации комплексных руд могут быть получены золото-сульфидный и боратовый концентраты.

Легирующие компоненты (никель, кобальт, марганец) переходят из чугуна в сталь и являются полезными примесями. Из шлаков металлургического передела гитаномагнетитовых концентратов извлекается ванадий. Фосфорсодержащие шлаки используются в качестве удобрений.

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

магматические,

карбонатитовые,

скарновые,

вулканогенные гидротермальные,

вулканогенно-осадочные,

кор выветривания и осадочные,

эксфильтрационные,

метаморфизованные.

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

Титаномагнетитовые и ильменит-титаномагнетитовые месторождения известны в России - в Карелии (Пудожгорское), на Урале (Качканарское, Гусевогорское, Первоуральское, Копанское и др.), Горном Алтае (Харловское), в Читинской области, на трассе БАМ (Чинейский массив); за рубежом - в США (Тегавус), Норвегии (Телнесс), Швеции (Таберг), Танзании (Лиганга) и др.

Рудные тела представляют собой зоны концентрированной вкрапленности с шлировыми и жило-линзообразными обособлениями титаномагнетита в интрузивах габбро-пироксенит-дунитовой, габбровой, габбро-диабазовой и габбро- анортозитовой формаций.

Основным рудным минералом месторождений этой группы является титаномагнетит со структурой распада твердого раствора, представляющего собой магнетит с тонкопластинчатыми вростками ильменита и шпинели. В подчиненном количестве присутствуют зерна магнетита, ильменита и шпинели.

Сопутствующими минералами служат породообразующие минералы вмещающих пород - оливин, пироксены, амфиболы, серпентин и др.

Руды характеризуются промышленным содержанием железа, ванадия, иногда титана, низким содержанием серы и фосфора (сотые доли процента) и рассеянной платины.

КАРБОНАТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Перовскит-титаномагнетитовые и апатит-магнетитовые месторождения в щелочно-ультраосновных интрузивах центрального типа.

Железные руды, в которых рудные минералы представлены титаномагнетитом и цериевым перовскитом - кнопитом, сосредоточены преимущественно в центральной части интрузивов. В интрузивах со значительным развитием карбонатитов распространены апатит-форстеритовые, флогопит-форстеритовые, апатит-кальцитовые и кальцитовые образования по ультраосновным породам. Железорудные тела в таких массивах представляют собой в основном апатит-форстеритовые породы с обильной вкрапленностью, жилами и прожилками магнетита, неравномерной вкрапленностью пирохлора и бадделеита.

СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Скарново-магнетитовые месторождения широко распространены на Урале (Высокогорское, Гороблагодатское, Северо-Песчанское и др.) и Западной Сибири (Таштагольское, Абаканское, Тейское и др.), в Кустанайской области Казахстана (Сарбайское, Соколовское, Качарское и др.), в Азербайджане (Дашкесанское), а также в США, ФРГ, Чехии, Италии, Болгарии, Румынии, Китае, Японии и других странах.

Скарново-магнетитовые месторождения преимущественно связаны с плагиогранитами. По условиям образования они подразделяются на следующие формации: известково-скарновые, магнезиально-скарновые и магнезиально-известково-скарновые, скаполит-альбитовые и скаполит-альбит-скарновые, магнетитовые и гематитовые водно-силикатные.

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Магномагнетитовые месторождения, парагенетически связанные с траппами, известны на Сибирской платформе, где они образуют ряд железорудных районов: Ангаро-Илимский, Ангаро-Катский, Средне-Ангарский, Канско-Тасеевский, Тунгусский, Бахтинский и Илимпейский. Наиболее крупные и разведанные месторождения этой группы - Коршуновское, Рудногорское, Нерюндинское и Тагарское. Месторождения залегают в палеозойских отложениях платформенного чехла. Распределение магномагнетитовых месторождений в пределах платформы тесно связано с расположением галогенных отложений в основании платформенной толщи, зон разломов и интенсивного проявления траппового магматизма. При внедрении силлов долеритов в результате нагрева рассолов по тектоническим разрывам и трубкам взрывов проникали растворы, вызвавшие метасоматические изменения пород и оруденение. Метасоматические процессы обусловили развитие скарноподобных и более низкотемпературных хлорит-серпентинит-карбонатных метасоматитов.

Руды представлены зонами вкрапленности в метасоматитах, жильными телами и пластообразными залежами метасоматического замещения карбонатных пород. Роль экранов при образовании пластообразных залежей играли пласты аргиллитов, тонкозернистых известняков и трапповых силлов. Рудообразующий магнетит всегда содержит изоморфную примесь магния и относится к разности магномагнетита. С увеличением глубины содержание магния в магнетите убывает.

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

К месторождениям этой группы относятся Западный Каражал в Центральном Казахстане; Холзунское - в Горном Алтае, Терсинская группа - в Кузнецком Алатау России; Лан и Дилль - в ФРГ; Гара Джебилет и Мешери Абделазис - в Алжире.

Месторождения располагаются в синклинальных зонах эвгеосинклинальных областей.

У одних месторождений, например Холзунского, проявлена самая тесная связь с вулканогенными фациями вулканогенно-осадочных формаций, выражающаяся в залегании рудных пластов среди туфов и туффитов с наличием прослоев и линз вулканических пород в самом рудном пласте, а также присутствием в составе руд пирокластических частиц. В других, например Западно-Каражальском, вмещающими рудные пласты и линзы породами служат переслаивающиеся известняки, кремнисто-карбонатные яшмовидные и аргиллиты, а подстилается рудоносная толща – типично вулканогенно-осадочными формациями.

Западный Каражал. Это месторождение находится в 110 км к юго-западу от ст. Жана-Арка Карагандинской области Казахстана в Атасуйском железорудном районе. В геологическом строении месторождения принимают участие эффузивные и туфогенные породы нижнего девона и осадочные породы верхнего девона – нижнего карбона Джаильминской мульды. До глубины 600 м породы залегают под углом 45-50°, далее круто погружаются.

Изверженные породы представлены дайками диоритов и диоритовых порфиритов, пересекающими как вулканические, так и осадочные отложения.

Рудная залежь образует пластообразное тело, согласно залегающее с вмещающими породами. Она прослежена по простиранию на 6,5 км, по падению до 800 м, мощность залежи 20-40 м, на западном фланге мощность уменьшается до полного выклинивания.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Месторождения выветривания являются зонами окисления месторождений сидеритовых и скарново-магнетитовых руд, а также ультраосновных пород.

Образование зон окисления связано с эпохами древнего и современного выветривания.

Сидеритовые руды в зоне окисления переходят в смесь минералов гидроксидов железа (гётита, гидрогётита, гидрогематита). За счет скарново-магнетитовых руд возникают мартит-гидрогематитовые руды.

Месторождения гётит-гидрогётитовых руд являются верхней охристой зоной коры выветривания серпентинизированных дунитовых и перидотитовых массивов.

Иногда с ними сопрягаются переотложенные руды, являющиеся озерными и морскими отложениями продуктов размыва коры выветривания. Они образуют пласты и имеют оолитовую текстуру.

Железные руды коры выветривания ультрабазитов состоят в основном из гидрогётита и примесей халцедона, опала, нонтронита, железистых хлоритов, магнезита, реликтовых акцессорных хромшпинелидов, пылеватого магнетита. Они содержат примесь хрома, никеля и кобальта и относятся к природнолегированным образованиям. Примерами подобных месторождений являются Серовское на Северном Урале, Елизаветинское на Среднем Урале, Аккермановское, Ново-Киевское, Ново-Петропавловское на Южном Урале, Малкинское на Северном Кавказе. За рубежом крупные месторождения железных руд кор выветривания ультрабазитов известны в экваториальных областях - на Кубе, Гавайских островах, Филиппинах, Гвинее, Гвиане и Суринаме.

ОСАДОЧНЫЕ МОРСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

На территории СНГ платформенные морские месторождения сидерит- лептохлорит-гидрогематитовых бобово-оолитовых руд в карбонатно-терригенных отложениях представлены мезозойско-кайнозойскими железорудными бассейнами - Западно-Сибирским в России, Аятским - в Казахстане и Керченским - на Украине.

Рудоносные формации входят в состав свит чехла Западно-Сибирской эпипалеозойской плиты (Западно-Сибирский и Аятский бассейны) или краевого прогиба области альпийской складчатости (Керченский бассейн).

Пологозалегающие рудные пласты принадлежат к прибрежно-морским фациям мезокайнозойского возраста. В Керченском и Аятском бассейнах по одному рудному пласту, в Западно-Сибирском - до четырех пластов при средних мощностях 2-20 м.

Руды сложены в основном оолитами различных размеров гидрогётитового, гематитового, леп-тохлоритового или сидеритового состава, обломками оолитов и песчано-глинистого материала, сцементированных теми же минералами. В Западно-Сибирском и Аятском бассейнах проявляется характерное изменение минерального состава руд по направлению от бывшей береговой линии в сторону моря: гидрогётит постепенно уступает место лептохлоритам.

За рубежом наиболее крупным объектом даной формации является Лотарингский бассейн мелкооолитовых руд площадью 1100 км2, расположенный в основном на территории Франции, частично в ФРГ, Бельгии и Люксембурге.

МОРСКИЕ РОССЫПИ

В пляжевых песках вдоль побережья Камчатки и Курильских островов наблюдается обогащение магнетитом до глубины 4-5 м. На Камчатке обогащенные пески залегают в морских террасах. В Ручарском месторождении на о. Итуруп пляжевый песок содержит до 7,5 % железа, при обогащении дает руду с содержанием железа 48 %, оксида титана - 8,2, оксида ванадия - 0,23. Прогнозные ресурсы этой провинции составляют 1-2 млрд т.

За рубежом месторождения магнетитовых пляжевых песков разрабатываются в Индии, Австралии и Новой Зеландии. Легкость обогащения, большие запасы и комплексность привлекают к ним все большее внимание.

ОСАДОЧНЫЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Гидрогётитовые бобово-оолитовые озерно-болотные месторождения представлены большим числом мелких месторождений, особенно на Восточно-Европейской платформе. Руды сложены скоплениями гидрогётитовых жеод и оолитов в глинисто-песчанистых озерно-болотных отложениях. Руды характеризуются низким содержанием железа (30-40 %). В настоящее время месторождения этой формации утратили промышленное значение.

Сидерит-лептохлорит-гидрогётитовые месторождения в древних речных отложениях вошли в число промышленных после открытия крупного Лисаковского месторождения в Кустанайской области Казахстана. Месторождения этой формации связаны с русловыми пойменными, часто эстуариевыми отложениями олигоценовых палеорек Тургайского прогиба и Туранской плиты, врезанных в морские отложения чехла эпипалеозойской платформы. Рудные залежи вытянуты на десятки километров вдоль русла палеорек, представлены основной русловой залежью и сопровождающими ее линзовидными, овальными и неправильной формы пойменными залежами. В состав руд входят гидрогётит, лептохлориты, сидерит, стильпносидерит, кварц (обломочный), кальцит, анкерит, глинистые минералы, пирит, марказит, гипс, местами гидроксиды марганца. Руды преобладающе оолитовые. Содержание железа в рудах низкое (30-35 %), фосфора - повышенное (около 0,5 %).

В Тургайском прогибе, кроме Лисаковского, выявлены однотипные Октябрьское и Шиелинское месторождения. В Северном Приаралье известны месторождения Талды-Эспе, Кок-Булак, Талды-Булак и ряд более мелких, в северо-восточном Усть-Урте - Кашкаратский железорудный район.

ЭКСФИЛЬТРАЦИОННЫЕ (ГИДРОГЕННО-ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ) МЕСТОРОЖДЕНИЯ

К этой группе относятся Бакальские месторождения сидеритовых и бурожелезняковых руд в Саткинском районе Челябинской области. В рудном поле площадью 150 км2 разведано 24 железорудных месторождения (рис. 10), в которых насчитывается более 200 рудных тел в виде пласто-, гнездо- и линзообразных залежей и рудных жил. Наиболее крупные пластообразные залежи площадью 1,5-2 км2 имеют мощность до 80 м.

Рудное поле сложено протерозойскими доломитами, известняками, мергелями и извесково-глинистыми сланцами. Пачки карбонатных пород содержат пласты сидеритов и окисленных руд. Последние сложены плотными, порошковатыми и глинистыми бурыми железняками и гидрогематитовыми (турьитовыми) рудами.

Текстуры руд: массивная, концентрически-скорлуповатая, полосчатая, прожилковая, друзовая и брекчиевая. Среднее содержание железа в сидеритовых рудах 30,6 %, в бурых железняках 44 %. Запасы сидеритовых руд более 1 млрд т, бурых железняков 30 млн т.

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

К этой серии относятся залежи метаморфизованных железистых кварцитов и месторождения метаморфогенных богатых руд древних формаций. Месторождения железистых кварцитов залегают в метаморфизованных

осадочных комплексах докембрийских геосинклиналей кристаллических щитов, складчатых фундаментов древних платформ или выступах древних структур, в ядрах антиклинориев более молодых складчатых областей. Железистые кварциты присущи только докембрийским складчатым областям. Они, являясь в подавляющей части морскими хемогенными осадками, достаточно четко обособляются среди терригенных и вулканогенно-осадочных вмещающих комплексов, образуя переходные хемогенно- терригенные, хемогенно-терригенно-карбонатные и хемогенно-вулканогенные разности в рудных пластах.

В России железистые кварциты сосредоточены на Кольском п-ове и в Карелии, в бассейне Курской магнитной аномалии, на Южном Урале, в Туве, в Читинской области и Республике Саха, на Дальнем Востоке; на Украине - в Криворожско-Кременчугском железорудном бассейне, в Казахстане - Карсакпайское, Гвардейское.

За рубежом широко известны крупные районы распространения железистых кварцитов: железорудный пояс Лабрадора (Канада), Верхнего озера (США), штата Минас-Жерайс и района Сьерра-дус-Каражес (Бразилия), в штатах Бихар, Орисса и других (Индия), в районах Нимба (Либерия, Гвинея) и Тамазимби (ЮАР), в Хамерсли (Западная Австралия), Аныданской группы (север Китая) и ряда районов в других странах.

Все крупнейшие месторождения железистых кварцитов с запасами руды в миллиарды и десятки миллиардов тонн относятся к нижнепротерозойским эвгеосинклинальным образованиям, претерпевшим метаморфизм фации зеленых сланцев. Главные минералы железистых кварцитов этой формации - кварц, магнетит, гематит, куммингтонит, биотит, хлорит. Структура кварцитов преимущественно тонко- и мелкозернистая, редко среднезернистая; текстура слоистая и плойчатая.

Месторождения этой формации залегают в осадочных и частично вулканогенно-осадочных породах.

Для железистых кварцитов типичны средние содержания железа в пределах 20-40, чаще всего 32-37 %. Руды характеризуются высоким содержанием железа (54-69 %) и низкими содержаниями серы и фосфора.

Метаморфические тела богатых руд сложены магнетитовыми и магнетито-железно-слюдковыми рудами, залегающими среди железистых кварцитов, метаморфических осадочных и вулканогенно-осадочных пород - амфиболовых, магнетит-амфиболовых, кварц-биотитовых и других сланцев. По форме различают пласто-, линзо- и столбообразные, штоковые, гнездовые рудные тела. Они имеют преимущественно крутое склонение, локализованы в зонах дробления, в шарнирах или крыльях синклинальных складок.

Руды в основном сложены магнетитом, гематитом - железным блеском, щелочными амфиболами (родуситом, рибекитом и др.). По преобладающим минералам выделены амфибол-магнетитовые, амфибол-магнетит-гематитовые, кварц-магнетит- гематитовые, эгирин-амфибол-магнетитовые и карбонат-магнетит-гематитовые руды.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

В геосинклинальный этап (островодужная, реже - спрединговая стадии цикла Уилсона) основная концентрация железа происходит на ранней стадии, когда в связи с базальтовым магматизмом формируются магматические и скарновые месторождения железных руд; в эту же стадию в прибрежных частях геосинклинальных бассейнов накапливаются осадочные руды. Средняя и поздняя (коллизионная) стадии геосинклинального цикла для железа мало продуктивны. В платформенный этапформируются железорудные осадочные, эпигенетические месторождения иместорождения выветривания.

В архейско-раннепротерозойскую металлогеническую эпоху сформировались железорудные бассейны с широко развитыми фациями первично хемогенных, терригенно-хемогенных и вулканогенных железисто-кремнистых осадков, метаморфизованных затем в железистые кварциты. К ним относятся уникальные месторождения железистых кварцитов и образованных по ним богатых (мартит-гематитовых) руд районов Лабрадора (Канада), Верхнего озера (США, Канада), Минас-Жерайс, Сьерра-дус-Каражес (Бразилия), КМА (Россия), Кривого Рога (Украина), штатов Бихар и Орисса (Индия), Западной Африки, Западной Австралии и Восточной Антарктиды. Общие ресурсы железа в железистых кварцитах составляют сотни миллиардов тонн, далеко превосходят ресурсы всех других групп железорудных месторождений.

Позднепротерозойская эпоха характеризуется накоплением гематитовых оолитовых руд в прибрежных терригенно-карбонатных геосинклинальных морских отложениях (Клинтон - в США, Ангаро-Питский бассейн - в России, Бафинг-Бакойский бассейн - в Мали, месторожденияЮжной Африки и Северной Австралии).

Палеозойская эпоха отличается весьма значительным железооруденением, связанным с каледонской и герцинской складчатостью. В эту эпоху формировались крупные магматические титаномагнетитовые месторождения Урала и Южной Африки, скарново-магнетитовые месторождения Урала, Западной Сибири (Россия), Кустанайской области (Казахстан), штатов Калифорния, Юта, Нью-Мексико (США) и др.

В мезозойскую и кайнозойскую эпохи были образованы крупные осадочные морские железорудные бассейны (Западно-Сибирский - в России, Керченский – на Украине, Аятский - в Казахстане, Лотарингский - во Франции) и континентальные речные и озерные месторождения на молодых эпигерцинских платформах и плитах.

13.2 МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРГАНЦА

Марганцевые руды начали использовать в конце XVIII в. для изготовления красок и медицинских препаратов. Широко применяться марганцевые руды стали во второй половине XIX в. в связи с открытием способов производства стали. В настоящее время металлургическая промышленность является основным потребителем марганца и только 8 % его используется в электротехнической (для производства сухих батарей), химической (красильной и лакокрасочной) и керамической отраслях промышленности.

Общие мировые запасы марганцевых руд в 56 странах равны 10,6 млрд т, в том числе в ЮАР -4,5 млрд т, на Украине - 2,5 млрд т, в Казахстане, Габоне, Австралии, Бразилии, Китае и Грузии - до 240 млн т. Добыча марганцевой руды составляет 20 млн т/год. Марганцевую руду добывают 26 стран, более половины разрабатывает Украина и Китай, от 2,5 до 1,2 млн т в год добывают ЮАР, Австралия, Бразилия, Индия и Габон.

ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ. Марганец состоит из одного изотопа 55Мn. Кларк марганца 0,1 %. Повышение содержания (до 1,5 кларка) наблюдается в ультраосновных и основных породах. Коэффициент концентрации марганца высокий (около 300).

Марганец обладает двумя устойчивыми валентностями: соединения Мn2+ и Fe2+ замещают друг друга в эндогенных процессах, Мn4+ и Fe3+ совместно участвуют в экзогенных процессах. Они осаждаются при различных значениях рН среды: железо - в более, а марганец - в менее окислительных (дальше от берега) условиях.

Эндогенные обособления марганца почти не имеют промышленного значения. Уникальные и крупные концентрации отмечаются в осадочных и вулканогенно- осадочных породах, а также корах выветривания метаморфических пород.

Известно более 150 минералов марганца. Промышленные минералы: пиролюзит МпО2 (55-63 %), браунит MnMn6SiО12 (60-69), гаусманит МnМn2О4 (65-72), манганит МnООН (50-62), вернадит МnО2nН2О (40-45), псиломелан ВаМnМnО)6 4Н2О (45-60), родохрозит МnСО3 (40-45), манганокальцит (Са,Мn)СО3 (7-23) и манганосидерит (Mn, Fe)CO3 (23-32).

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Выделяют следующие промышленные типы марганцевых месторождений: осадочные, вулканогенно-осадочные, выветривания и метаморфогенные. Главное промышленное значение имеют первый и третий типы.

ОСАДОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Родохрозит-псиломелан-пиролюзитовые месторождения среди прибрежно-морских и лагунных олигоценовых отложений сосредоточены в южной части Паратетиса, в котором образовались Никопольский марганцеворудный бассейн на Украине, Чиатурское месторождение в Грузии, Мангышлакское в Казахстане, Оброчище в Болгарии. Их накопление связывают с осадочными или вулканогенно-осадочными процессами.

Огромное количество марганцевых руд сосредоточено в железо-марганцевых конкрециях, выстилающих крупные площади дна Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Запасы их 2,5 трлн т, что в сотни раз превышает суммарные запасы, учтенные во всех месторождениях суши. В связи с тем, что происходит непрерывное формирование конкреций, запасы этих руд ежегодновозрастают на 10 млн т.

Источником железа, марганца, а также сопутствующих - кобальта, никеля, меди, цинка, свинца, золота, серебра и других элементов одни геологи считают донные вулканические гидротермы, другие -инфильтрацию из донных базальтов океанической водой, третьи - снос с континентов.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Месторождения выветривания образуются по марганецсодержащим метаморфизованным силикатным и карбонатным породам. Распространены они главным образом в Индии и Бразилии, а также в Канаде, Венесуэле, Габоне, Гане, ЮАР и Австралии.

В Индии промышленное значение имеют залежи богатых марганцевых руд, сложенные пиролюзитом и псиломеланом, образовавшиеся в корах выветривания (марганцевых шляпах) гондитов и кодуритов протерозойского возраста, содержащих (в % мас): Мп - 30-50; SiО2 - до 12; Fe - до 14; Р - обычно до 0,2, иногда до 2. Глубина распространения оксидных руд - 10-70 м. Несколько десятков крупных и сотни мелких месторождений богатых марганцевых руд выявлены в центральных и южных штатах Индии (Мадхья-Прадеш, Махараштра, Раджастхан, Гуджарат, Орисса и Андхра-Прадеш).

МЕТАМОРФИЗОВАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Метаморфизованные марганцевые месторождения связаны с марганецсодержащими протерозойскими силикатными породами - гондитами и кодуритами. Гондиты сложены кварцем, спессартином, браунитом, гаусманитом и родонитом. Кодуриты состоят из калиевого полевого шпата, спессартина и апатита.

Они переслаиваются с мраморами, кварцитами и сланцами. Гондиты и кодуриты распространены на больших площадях в сотни квадратных километров, протяженность метаморфизованных марганценосных залежей - до 3-8 км, мощность - 3-60 м, среднее содержание марганца - 10-20 %. Наиболее крупные месторождения отмечены в Индии и Бразилии.

В Индии метаморфизованные осадочные формации кварцитов, сланцев и карбонатных пород, включающих гондиты и кодуриты, а также метаморфизованные марганцеворудные залежи, отмечены в районах Саусар, Аравалли, Чемпенер, Гангпур и Кондолит. Встречаются они в виде поясов протяженностью до 200 км при ширине до 30 км. Степень метаморфизма вмещающих пород отвечает зеленосланцевой,  амфиболитовой и гранулитовой фациям. Рудные тела и вмещающие породы собраны в складки различных размеров. Метаморфизованные марганцеворудные залежи отличаются полосчатой текстурой, сложены браунитом, биксбиитом и голландитом.

Они переслаиваются с марганецсодержащими силикатными породами, гондитами и кодуритами. В настоящее время разрабатываются наиболее мощные рудные тела оксидных марганцевых руд зоны окисления; гондиты и кодуриты не разрабатываются.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

В геосинклинальном этапе основная концентрация марганца происходит на ранней стадии, когда в прибрежных частях морских бассейнов накапливаются осадочные руды. Средняя и поздняя стадии геосинклинального цикла для Mn не продуктивны. В платформенный этап формируются месторождения - осадочные и выветривания.

В позднеархейско-раннепротерозойскую металлогеническую эпоху сформировались мощные геосинклинальные образования, характеризующиеся в ряде случаев высокопродуктивными Mn-толщами (гондиты - в Индии и Гане, железистые кварциты - в Бразилии, ЮАР и др.).

Палеозойская эпоха характеризуется скоплением марганца в нижнекембрийских и девонских породах в связи с андезито-базальтовым вулканизмом (месторождения Урала, Кузнецкого Алатау, Хабаровскго края в России, Центрального Казахстана), а также в процессе накопления осадочных Mn-карбонатов (Усинское месторождение в Кемеровской области).

В мезозойскую эпоху встречаются рудопроявления марганца, обусловленные позднемеловым и юрским вулканизмом (Забайкалье в России, Армения, Грузия, Болгария, Турция, Канада, США, Новая Зеландия).

Палеогеновая эпоха отличается уникальными скоплениями осадочных олигоценовых марганцевых руд бассейна Паратетиса (Никопольский бассейн – на Украине, Чиатурское месторождение - в Грузии, Мангышлакское - в Казахстане, Оброчище - в Болгарии и другие) и скоплениями палеоценовых марганцевых руд вдоль восточного склона Урала.

13.3 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХРОМА

Хром открыт в 1797 г. французским химиком Л. Вокеленом в минерале крокоите с Урала (Берёзовское месторождение). Руды хрома (хромиты) впервые выявлены на Урале в 1799 г. В настоящее время основным потребителем хромитов является металлургическая отрасль промышленности, значительно меньше их потребляют огнеупорная и химическая отрасли промышленности. Хром необходим для производства нержавеющих, жаропрочных, кислотоупорных, инструментальных и других видов сталей. Сплавы хрома с кобальтом, вольфрамом или молибденом используются в качестве антикоррозионных покрытий (хромирование).

Мировые запасы хромитов в 27 странах составляют 3,5 млрд т. Из них около 80 % сосредоточены в Казахстане и ЮАР, остальные - в основном в Зимбабве, Индии, Турции, Филиппинах и Финляндии. Добыча хромитовой руды достигла 13 млн т. В настоящее время хромиты добывают 20 стран, при этом доля Казахстана и ЮАР составляет 60 % добычи.

К уникальным относятся месторождения хромитов с запасами в сотни млн т, к крупным и средним - десятки миллионов тонн, к мелким - единицы миллионов тонн.

Металлургическая отрасль промышленности потребляет руды с содержанием (в %): Сr2О3 > 49, при соотношении Cr2O3: "FeO" > 3 (где "FeO" = FeO + Fe2O3 ∙ 0,9) и содержании S и Р < 1; химическая - Сr2О3 > 49, Fe2O3 < 14, SiO2 < 5; огнеупорная - Сг2О3 > 32, SiO2 < 6, СаО < 1.

ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

В природе известно четыре изотопа хрома с массовыми числами 50, 52-54, наиболее распространен 52Сr. Кларк хрома 0,0083 %. Повышенные содержания

отмечаются в ультраосновных (0,2 %) и основных (0,02 %) породах. Коэффициент

концентрации хрома весьма высокий (около 4000).

Хром обладает двумя валентностями - Сг3+ и Сг6+. Соединения трехвалентного хрома наиболее устойчивы и широко распространены. Соединения шестивалентного хрома образуются только в резко окислительной обстановке, при высоком значении рН. Трехвалентный атом хрома в силу высокого сродства с кислородом образует оксиды вместе с ионами алюминия, магния, двух- и трехвалентного железа, обособляющимися на высокотемпературной магматической ступени эндогенного процесса при дифференциации перидотитовой магмы. В экзогенных условиях такие соединения устойчивы, способны поступать в россыпи или мигрировать в виде взвесей, иногда обогащая отложения песков и глин.

Известно 25 минералов хрома. Промышленными являются хромшпинелиды ("хромиты"), имеющие общую формулу (Mg, Fe)O ∙ (Cr, Al, Fe)2O3. Состав хромитов изменчив (в % мае): Сr2О3 - 18-65; MgO - до 16; FeO - до 18; Fe2O3 - до 30; Аl2О3 – до 33. Присутствуют также оксиды Ti, Mn, V, Ni, Co, Zn и др. Наибольшее значение имеют магнохромит (Сr2О3 - 50-60 %), меньшее - алюмохромит и хромпикотит. Другие хромсодержащие минералы - хромвезувиан, хромдиопсид, хромтурмалин, хромовый гранат (уваровит), хромовая слюда (фуксит), хромовый хлорит - часто сопровождают хромиты или встречаются в зоне гипергенеза (хроматы, хромкарбонаты и др.) и имеют поисковое значение.

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Среди промышленных типов хромитовых месторождений выделяются: раннемагматические, позднемагматические и россыпные (последние несущественные).

РАННЕМАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Раннемагматические месторождения представлены пластообразными телами хромитовых руд в расслоенных массивах ультраосновных пород. Примерами уникальных по запасам месторождений этого типа являются Бушвельдский массив в ЮАР, Великая Дайка в Зимбабве, Стиллуотерс в США.

Бушвельдский массив (провинция Трансвааль, ЮАР) представляет собой грандиозный лополит протяженностью с запада на восток 460 км, с севера на юг – 250 км, сужающийся и погружающийся к центру под углами 15-30°. Он внедрился в мощную толщу кварцитов и эффузивов протерозоя (трансваальская система) в протерозойское же время. Внедрение происходило в момент максимального накопления осадков и прогибания крупной платформенной мульды. Главная особенность внутреннего строения массива - его расслоенность. Отдельные горизонты основных и ультраосновных пород, имеющие мощность от сантиметров до метров, прослеживаются по простиранию на расстояния до 100-200 км. В массиве снизу вверх отмечается следующая смена пород: нориты мощностью 350 м (зона Закалки); нориты, перемежающиеся с перидотитами, мощностью 1500 м (Базальная зона); нориты с прослоями пироксенитов и анортозитов мощностью около 1000 м (Критическая зона); габбро-нориты мощностью 3500 м (Главная зона); габбро-диориты мощностью 2000 м (Верхняя зона).

Месторождения хромитов сосредоточены в пироксенитах и анортозитах Критической зоны. С норитами в этой зоне связаны платиноносные медно-никелевые сульфидные месторождения (горизонт Меренского). В анортозитах Главной зоны встречены месторождения титаномагнетитов. В Верхней зоне массива известны граниты, в связи с которыми отмечены гидротермальные месторождения олова и флюорита.

Месторождения хромитов приурочены к двум рудоносным горизонтам протяженностью 110-160 км. Залежи вкрапленных и массивных руд имеют форму параллельных прослойков, элементы их залегания полностью совпадают с расслоенностью вмещающих пород.

Встречаются хромиты с нодулярной текстурой. В пределах рудных горизонтов до глубины 120 м выявлено 27 хромитовых пластов, которые объединяются в три группы: верхнюю (до глубины 30 м), среднюю (30-75 м) и нижнюю (до глубины 120 м). Мощность пластов 0,2-1,8 м. Хромиты нижней группы пластов содержат 42-50 % Сr2О3. Отношение Cr2O3 : "FeO" в них изменяется от 1,8 до 2. Хромиты средней и верхней групп пластов содержат 32-46 % Сr2О3, при отношении Cr2O3 : "FeO", равном 1,5-1,75. Запасы хромита оцениваются в 1 млрд т со средним содержанием оксида хрома 45 %.

Позднемагматические месторождения хромитов широко распространены на Урале, Кавказе, в Сибири, на Чукотке, Камчатке, Сахалине, а также за рубежом – в Албании, Греции, Югославии, Турции, Иране, Пакистане, Индии, Филиппинах, Мадагаскаре и на Кубе.

Главная хромитоносная провинция в России и Казахстане - Урал, где известно 25 районов, в которых в разное время производилась добыча хромитов. В настоящее время разрабатывается Донская группа хромитовых месторождений, находящаяся в юго-восточной части Кемпирсайского массива на Южном Урале, и Сарановское месторождение - на западном склоне Среднего Урала.

РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Элювиально-делювиальные россыпи хромитов образуются в результате выветривания коренных магматических месторождений. К ним относятся валунчатые руды Сарановского месторождения, элювиальные россыпи Алапаевского и Варшавского месторождений на Урале, порошковатые руды коры выветривания верхних горизонтов месторождений Южно-Кемпирсайского района. Подобные месторождения также известны на Кубе, Филиппинах, в Новой Каледонии и на месторождениях Великой Дайки в Зимбабве.

Прибрежно-морские россыпи известны на Тихоокеанском побережье штата Орегон в США, на полуостровах Восточной Камчатки и на берегу залива Терпения на О.Сахалине в России, а также на побережье Адриатического моря в Албании и Средиземного моря в Турции.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

В общем цикле геологического развития месторождения хромитов возникают дважды - на ранней стадии геосинклинального этапа и на стадии активизации платформенного этапа геологической истории.

На ранней стадии геосинклинального этапа, в связи с гипербазитами (дуниты, гарцбургиты), представляющими крайние дифференциаты перидотитовой формации, создаются магматические месторождения, среди которых наиболее существенны позднемагматические образования. Размещение рудоносных массивов ультраосновных пород и находящихся в них месторождений этой стадии контролируется глубинными разломами, проходящими по бортам эвгеосинклинальных трогов и формирующими протяженные хромитоносные пояса. Их примером могут служить хромитоносные пояса Урала, Балкан и Малой Азии.

На стадии активизации платформ создаются массивы расслоенных пород габбро-норитовой и пироксенитовой формаций, для которых типичны раннемагматические хромитовые месторождения.

Хромитовые месторождения формировались в различные циклы геологического развития: протерозойский (ЮАР, Индия, США); каледонский (Норвегия); герцинский (Урал, Казахстан, Средняя Азия, вероятно большая часть Балкан, Турции и Ирана); альпийский (Малый Кавказ, Сахалин, Камчатка, Албания, Куба, Филиппины, Новая Каледония). Наиболее крупные месторождения, связанные с дунит-перидотитовой формацией, образовались в палеозойских гипербазитовых массивах, а уникальные месторождения в расслоенных интрузивах сформировались в докембрии.

13.4 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИТАНА

Открытый в 1791 г., титан лишь в середине XX в. нашел широкое применение благодаря своим уникальным свойствам. Температура его плавления (1725 °С) выше, чем у железа и никеля, а плотность - почти вдвое меньше. Титан отличается высокой прочностью и коррозионной стойкостью.

Титановые сплавы применяются как конструктивный металл в космической технике, авиационной, автомобильной, судостроительной, энергомашиностроительной, гидролизной, пищевой, медицинской отраслях промышленности, железнодорожном транспорте и отрасли цветной металлургии, где они надежно и длительно эксплуатируются во многих агрессивных средах в диапазоне температур от сверхнизких до +500-600 °С и выше. Главнейшее значение имеют титанованадиевые сплавы, отличающиеся высокой прочностью, ковкостью и свариваемостью; карбид титана применяется для изготовления сверхтвердых сплавов, двуокись титана - для производства стойких титановых белил, пластмасс и в целлюлозно-бумажной отрасли промышленности.

Общие запасы TiO2 в 20 зарубежных странах оцениваются в 420 млн т. Около 90 % этих запасов сосредоточено на Украине, в Бразилии, ЮАР, Австралии, Индии, Китае, Норвегии и Канаде. Производство титановых концентратов (88 % ильменитового и 12 - рутилового) в зарубежных странах составляет 5,2 млн т.

Основные производители концентрата - Австралия, ЮАР, Канада и Норвегия.

Производство металлического титана налажено в России, США, Великобритании и Японии.

ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

Известно пять изотопов титана с массовыми числами 46-50, из них наиболее распространен 48Ti. Кларк титана 0,45 %, повышенные концентрации титана отмечаются в основных (0,9 %) и средних (0,8 %) интрузивных породах. Коэффициент концентрации титана около 20.

В природных условиях титан четырехвалентен, встречается только в кислородных соединениях. Повышенные его концентрации характерны для габбро, горнблендитов, пироксенитов, а также щелочных пород агпаитового ряда. Минералы титана устойчивы к выветриванию и образуют значительные концентрации в россыпях.

В настоящее время известно около 70 минералов титана. Во многие из них титан входит в качестве примеси. Промышленное извлечение титана в основном производится из ильменита - FeTiO3 (31,6 %) и рутила - TiO2 (60 %). В ильмените и рутиле присутствуют ванадий, скандий, тантал и ниобий. Извлечение ильменита из титаномагнетита возможно, если поперечный размер зерен ильменита больше 0,3 мм.

Частично титан извлекают из лейкоксена - конечного продукта изменения ильменита и сфена (в лейкоксене по ильмениту - 96 %, по сфену - 67 % ТiO2) и лопарита (Na,Ce) ТiO3 (26,6 % Ti).

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Среди промышленных месторождений титана выделяются: магматические, выветривания, россыпные, вулканогенно-осадочные и метаморфические.

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Наиболее значительные магматические месторождения титана приурочены к крупным массивам анортозитовой формации площадью в сотни и тысячи квадратных километров. В России к ним принадлежат месторождения Восточного Саяна (Мало- Тагульское, Лысанское, Кручининское), в Канаде -Лак-Тио, в США - Тегавус.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Современные и погребенные титаноносные коры выветривания образуются на габбро-анортозитах (Волынский массив) и метаморфических породах (Украинский щит; Казахстан). При выносе щелочных элементов и образовании глинистых минералов группы каолинита в коре происходит накопление более стойких акцессорных минералов, в том числе ильменита и рутила. При этом зерна рудных минералов сохраняют первоначальную форму кристаллов, не окатаны. Мощность кор выветривания достигает нескольких десятков метров. Содержание ильменита может достигать нескольких сотен, а рутила - нескольких десятков килограммов на кубический метр.

Минеральный состав коренных пород существенно влияет на качественный и количественный состав рудных минералов в корах выветривания. Для Волынского габбро-анортозитового массива Украины, например, характерны коры, обогащенные только ильменитом (300-500 кг/м3), что связано с отсутствием рутила в коренных породах. На Кундыбаевском месторождении в Казахстане в корах выветривания, образовавшихся на метаморфических породах, содержится до 180 кг/м3 ильменита и до 74 - рутила.

РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Среди россыпных месторождений титана различаются две разновидности: прибрежно-мор-ские и континентальные. Главными являются прибрежно-морские комплексные ильменит-рутил-цирконовые россыпи; меньшее значение имеют континентальные аллювиально-де-лювиальные россыпи ильменита. Из современных прибрежно-морских россыпей рутил и ильменит добывают в Западной Австралии, Индии, Шри-Ланке, Сьерра-Леоне, частично в Бразилии и США. Крупные запасы ильменитовых песков выявлены у северного побережья Гренландии, на восточном побережье Мадагаскара, вдоль берегов озера Малави, на побе-режье Мозамбика и Новой Зеландии.

Промышленное содержание в россыпях ильменита и рутила - от десятков до сотен килограммов на кубический метр. Источником прибрежно-морских россыпей служили коры выветривания континентов - кристаллические породы, покровы эффузивов, массивы гранитных и других пород.

Континентальные россыпи ильменита распространены преимущественно в аллювии, элювии и пролювии четвертичных, палеогеновых и нижнемеловых отложений. Рудные тела аллювиальных россыпей имеют обычно лентовидную форму и приурочены к долинам рек. Рудные минералы накапливаются в нижних горизонтах, в наиболее грубообломочном материале, представленном крупнозернистым песком, гравием или мелким галечником. По минеральному составу континентальные россыпи обычно полимиктовые (кварц, полевой шпат, каолинит). Размеры зерен ильменита 0,1- 0,25 мм и более; окатанность их слабая. Содержание ильменита в промышленных континентальных россыпях изменяется от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов на кубический метр.

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождение Нижний Мамон приурочено к титаноносным вулканогенно-осадочным образованиям на юге Воронежской области в районе с. Нижний Мамон.

Месторождение сложено осадочными и вулканогенно-осадочными породами палеозоя, мезозоя и кайнозоя, согласно залегающими на докембрийском фундаменте.

Отложения ястребовского горизонта девонского возраста имеют мощность от нескольких до 35 м. Глубина залегания 50-70 м. Общая протяженность находящихся в его составе вулканогенно-осадочных пород примерно 100 км при ширине 20-40 км.

Основное направление их простирания совпадает с зоной разлома, с которой связана вулканическая деятельность. Наибольшее количество ильменита приурочено к грубообломочным туфам, туффитам и туфопесчаникам, в которых эффузивные обломки представлены преимущественно породами основного состава. Терригенногоматериала в туфах менее 10 %, в туфопесчаниках - около 90. Цементом служит магнезиально-железистый хлорит. Наиболее обогащены ильменитом (иногда до 50 % объема) грубообломочные разности туфогенных пород, размеры зерен ильменита в среднем 0,25-0,3 мм. Количество ильменита резко уменьшается с увеличением в толще терригенного материала. Образование вулканогенных пород, обогащенных ильменитом, вероятно, происходило в мелководном морском бассейне и явилось следствием подводной вулканической деятельности.

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Различают месторождения метаморфизованной и метаморфогенной групп. Метаморфизованные месторождения титана образуются при метаморфизме древних россыпей и коренных первично-магматических руд. Верхнепротерозойские метаморфизованные россыпи в пределах Башкирского поднятия приурочены к песчаникам зильмердакской свиты, где встречены прослои мощностью до 2,5 м, обогащенные ильменитом (до 250-400 кг/т) и цирконом (до 30 кг/т). Высококачественные ильменит-магнетитовые массивные и вкрапленные ильменитовые руды образуются при региональном метаморфизме первично магматических руд. Примером промышленных месторождений этого типа является Отонмяки в Финляндии, приуроченное к амфиболитам, образовавшимся в результате метаморфизма рудоносного габбро. Богатые руды этого месторождения в среднем содержат 12 % TiO2.

13.5 МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВАНАДИЯ

Открыт в 1801 г. мексиканским минералогом Дель Рио; используется с начала XX в. для легирования чугуна и стали, удаления из них кислорода и азота. Сплав железа с 35-80 % ванадия – феррованадий - используется для легирования черных металлов (90 % потребности в ванадии). Титано-ванадиевые сплавы (с содержанием V до 17 %) применяются для изготовления деталей реактивных самолетов и космической техники. Известны также сплавы ванадия с Cu, Ta, Nb, Zr, Ni, Co, Al и Mg.

Легированный ванадием чугун (0,1-0,35 % V) широко применяется в машиностроении для изготовления частей механизмов, работающих с повышенным напряжением.  Стали, легированные ванадием (до 1-5 %), применяются для изготовления быстрорежущих инструментов. В химической отрасли промышленности ванадий применяется в качестве катализатора при крекинге нефти, производстве кислот, анилиновых красок, каучука, а также для окраски стекол и керамики, изготовления цветной пленки.

ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

В природе известно два стабильных изотопа ванадия - редкий 50V и широко распространенный 51V. Кларк ванадия 0,02 %. Повышенные содержания ванадия отмечаются в габбро и базальтах. Коэффициент концентрации ванадия равен 30.

В магматических образованиях известны соединения только трехвалентного ванадия. Близость ионных радиусов V3+ и широко распространенных в магматических породах Fe3+ и Ti4+ приводит к тому, что ванадий в гипогенных процессах находится в рассеянном состоянии. Концентраторами его являются минералы, содержащие железо и титан, - титаномагнетит, сфен, рутил, ильменит, пироксены, амфиболы и гранаты.

В гидротермальных образованиях встречаются минералы трех-, четырех- и пятивалентного ванадия. Склонность ванадия к образованию комплексных соединений с галоидами (хлор, фтор) способствует переносу ванадия гидротермальными растворами.

В экзогенных условиях ванадий переносится речными и морскими водами в виде взвесей и истинных растворов, а также в адсорбированном состоянии. В зоне гипергенеза растворы, обогащенные ванадием, легко образуют ванадаты – соли ортованадиевой кислоты (H3VO4).

Известно около 90 минералов ванадия. Большинство из них - ванадаты, остальные отно-сятся к оксидам, силикатам и сульфидам. Существуют также многочисленные ванадийсодержащие минералы с содержанием V не более 2-10 %.

Промышленные минералами ванадия: титаномагнетит (с содержанием 0,3-10 % V2O5), роскоэлит KV2AlSiO3O10 [OH]2 (19-29), карнотит K2U2[VO4]2O4∙3H2O (20), ванадинит Pb5[VO4] Cl (19), деклуазит (Zn, Cu)Pb[VO4]OH (20-23), кулсонит Fe(Fe,V)3O4 (5) и патронит VS4 (29).

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

К промышленным месторождениям ванадия принадлежат: магматические, метасома-тические, выветривания, россыпные, осадочные и метаморфогенные образования.

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Наиболее крупные массивы ванадиеносных ультраосновных и основных пород, площади которых измеряются в несколько сотен и даже тысяч квадратных километров, приурочены к анортозитовой формации (Канадский щит) и формации дифференцированных габбровых и норитовых интрузий (бушвельдский комплекс).

Нескольких десятков квадратных километров достигают площади пород габбро-пироксенит-дунитовой формации, с которыми связаны месторождения ванадийсодержащих титаномагнетитов на Урале. Запасы ванадия на отдельных месторождениях указанных формаций составляют несколько миллионов тонн при содержании ванадия в рудах 0,1-1 %.

Главные минералы-концентраторы ванадия - титаномагнетит и магнетит. В основном они кристаллизовались позднее силикатов, о чем свидетельствует сидеронитовая структура руды. Наиболее высокие концентрации ванадия наблюдаются в рудных минералах пород основного, меньшие - в породах ультраосновного состава.

Примерами уникальных месторождений ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд являются Качканарское железорудное месторождение на Урале и ильменит-магнетитовые месторождения бушвельдского комплекса в ЮАР.

МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В Онежском прогибе (Южная Карелия), выполненном углеродсодержащими вулканогенно-осадочными породами раннепротерозойского возраста, обнаружены месторождения уран-благороднометально-ванадиевых руд. В районе выявлено 11 рудоносных зон, представленных антиклинальными складками, ядра которых сложены доломитами и глинисто-карбонатными породами, а крылья - углеродистыми сланцами и алевритами. Рудные залежи, приуроченные к контакту этих пород, имеют сигарообразную, шнуровидную и ленточную форму и клиновидное сечение. Глубина их залегания 150-180 м, мощность до 40 м, протяженность до 2,5 км. Среднее содержание V2O5 в рудах 2,5-3,5 %, урана - 0,15-0,25 %, а также повышенное содержание золота, серебра, платины и других элементов. Ванадий заключен в слюдах - роскоэлите, флогопите, а также в гематите и других минералах. Уран представлен настураном, коффинитом и частично уранинитом.

Благородные металлы (Аu, Ag, Pt и Pd) связаны с сульфидами и селенидами Pb, Bi и Сu.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Месторождения зоны окисления полиметаллических месторождений широко распространены в Африке (Берг-Аунас, Тсумеб, Абенаб в Намибии; Брокен-Хилл в Замбии), встречены в Австралии, Аргентине, Мексике, России, США. Как правило, это небольшие по запасам месторождения ванадия, который концентрируется только в окисленных рудах (до 5-6 %). Коренные сульфидные руды содержат ванадий в небольших количествах (0,00n-0,0n %). Рудные тела имеют трубообразную форму, верхняя часть их сложена окисленными рудами, содержащими церуссит, смитсонит, малахит, азурит, англезит и минералы ванадия - деклуазит, купродеклуазит и ванадинит. Глубина зон окисления обычно не превышает нескольких сот метров.

Иногда они встречаются и на больших глубинах, что связано с циркуляцией подземных вод по глубинным структурам повышенной пористости.

Карнотитовые и роскоэлитовые месторождения в пестроцветных отложениях (алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты) мезозойского чехла (тип "плато Колорадо") распространены во многих странах, но наибольшее значение они имеют в США, где в них отмечается высокая концентрация ванадия (до 1,7 %), повышенные содержания урана (0,18-0,3 U3O8) и меди (0,5).

РОССЫПНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Крупные прибрежно-морские россыпи ванадийсодержащих титаномагнетитовых песков известны в Новой Зеландии (запасы 800 тыс. т с содержанием 0,7 % V2O5).

Подобные россыпи обнаружены на побережье Черного и Каспийского морей, на восточном побережье Камчатки и на Курильских островах.

ОСАДОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В пластовых фосфаритах Скалистых гор (США) пермского возраста отмечены наиболее высокие концентрации ванадия (до 0,22 %), который получают из отходов предприятий, перерабатывающей фосфориты.

Повышенной ванадиеносностью характеризуются высокосернистые сорта нефти Урало-Волжской провинции, Венесуэлы и Ирана. Патронит в асфальтитах успешно отрабатывался в единственном месторождении этого типа - Минас Рагра (Перу), представленном жилообразной залежью асфальтита протяженностью до 1 км и мощностью 8-12 м, находящейся в глинистых сланцах, песчаниках и известняках мелового возраста. Содержание ванадия в рудной массе около 6 %, в золе - до 36, кроме того, руда содержала никель и молибден.

Значительное количество ванадия концентрируется в ряде осадочных месторождений железных руд, бокситов, углей и углеродисто-кремнистых сланцев. В бурых железняках Лотарингского и Керченского бассейнов содержится 0,05-0,1% V2O5 . Повышенные содержания (0,1-0,2 % V2O5 ) установлены в бокситах Италии, Югославии, Индии, в углях Великобритании, России и США, в углеродисто- кремнистых сланцах хребта Каратау (Казахстан).

МЕТАМОРФОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Отонмяки (Финляндия) - ильменит-магнетитовое месторождение, приуроченное к амфиболитам, залегающим в гранитогнейсах. В амфиболитах отмечены две зоны линзовидных рудных тел, сложенных ильменит-магнетитовыми рудами со средним содержанием ванадия 0,62 %. Из получаемого магнетитового концентрата ежегодно извлекают 1,3-1,5 тыс. т ванадия.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

В эндогенных условиях ванадий входит в состав титаномагнетитовых и ильменит-магнетитовых месторождений, возникающих на ранней стадии геосинклинального этапа в связи с интрузиями пород габбро-пироксенитовой формации. В экзогенных условиях он связывается с осадочными толщами углеродисто-кремнистых черных сланцев геосинклинального этапа, а также с осадочными рудами железа, бокситов, углей платформенного этапа и зонами окисления месторождений уран-ванадиевого и полиметаллического состава.

Главные эндогенные месторождения ванадия сосредоточены среди образований протерозойской и каледонской металлогенической эпох. Для экзогенных месторождений выделено восемь эпох формирования, из которых главнейшими являются глобальная раннепалеозойская эпоха распространения металлоносных углеродисто-кремнистых сланцев и мезозойско-кайнозойская эпоха формирования морских и речных оолитовых железных руд, являющихся концентраторами ванадия.