Лекция 14 Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых.

14.1 МЕСТОРОЖДЕНИЯ НИКЕЛЯ

В чистом виде никель был получен в 1751 г., промышленное производство никеля началось в первой половине XIX в. Никель характеризуется высокой химической и термической стойкостью и используется для покрытия металлических изделий. Добавка его к сталям (от 0,5-7 до 35 %) повышает их вязкость, упругость.

Большая часть Ni (около 60 %) используется в металлургии для производства нержавеющих сталей. Применяются также сплавы никеля с Cu, Zn, Al (латунь, нейзильбер, мельхиор, бронза), сплав никеля и хрома (нихром), а также монетный сплав (75 % Сu + 25 % Ni).

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В настоящее время выделяют две группы промышленных типов месторождений – магматические и кор выветривания.

В магматических месторождениях сульфидных медно-никелевых руд сосредоточено около 29 % запасов никеля, в латеритных рудах месторождений кор выветривания - около 70 %. Кроме того, никель попутно извлекается из комплексных руд плутоногенных гидротермальных месторождений, в первую очередь принадлежащих рудным формациям - арсенопирит-глаукодот-кобальтиновой, шмальтин-хлоантит-никелиновой, пятиэлементной (Ni-Co-Ag-Bi-U).

Ресурсы никеля, заключенные в железо-марганцевых конкрециях на дне Мирового океана, достигают 73 млрд т, среднее содержание никеля в конкрециях - 1,3 %.

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ликвационные магматические месторождения сульфидных медно-никелевых руд связаны с расслоенными интрузивами ультраосновного и основного состава.

Рудоносные интрузивы располагаются исключительно в пределах зон активизации платформ. Они приурочены к архейским зеленокаменным поясам, протерозойским рифтогенным структурам, каледонским и герцинским зонам тектоно-магматической активизации древних платформ. Рудоносные массивы являются составными частями сложных и длительно формировавшихся магматических комплексов, включающих ранние лавовые излияния и толщи вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород, следующие за ними пластовые рудоносные интрузии и поздние дайки основного состава. Интрузивные массивы, приуроченные обычно к пологим синклиналям, имеют форму лополитов. В основании их обособляются более основные разновидности (до перидотитов), в верхних частях - более кислые (габбро, габбро-диориты). Нередко наблюдается послойное чередование основных и кислых дифференциатов.

Месторождения формируются в результате процесса ликвации, приводящего к обособле-нию сульфидного расплава. Выделившиеся каплевидные обособления вследствие гравита-ционной сепарации сливаются, образуя пластообразные скопления.

Силикатный расплав кристаллизуется раньше сульфидного, поэтому последний в ряде случаев может отжиматься в трещины, зоны отслоения и даже во вмещающие породы на расстояние до 100-150 м. Таким образом, рудные тела обычно размещаются внутри рудоносных материнских массивов или в непосредственной близости от них. Они представлены зонами вкрапленных сингенетичных руд и прожилково-вкрапленными рудами, имеющими секущие контакты и эпигенетический облик.

По морфологическим признакам выделяется четыре группы рудных тел: 1) пластовые "висячие" залежи вкрапленных руд; 2) пластовые и линзообразные залежи донных массивных "шлировых" и прожилково-вкрапленных руд, иногда проникающих в экзоконтактовую зону; 3) линзы и неправильные тела приконтактовых брекчиевых руд; 4) жилы.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Месторождения силикатных никелевых руд формируются при латеритном выветривании ультрабазитов. Наиболее благоприятны для этого условия тропического климата. При химическом выветривании происходит разложение оливина и серпентина, в которых изоморфно с Mg находится Ni. Последний переходит в раствор в виде бикарбоната, перемещается совмест-но с Co в нижние горизонты коры выветривания и осаждается в виде вторичных минералов - гарниерита, ревдинскита, непуита, асболана, частично сорбируется глинами и входит в состав нонтронита, вермикулита, талька, хлорита. Ближе к поверхности - осаждаются гидроксиды Fe, а позже других и глубже - выпадает Mg в виде магнезита.

В корах выветривания ультраосновных пород выделяется два типа профилей: керолит-нонтронит-охристый (полный профиль) и керолит-охристый (сокращенный).

В полном профиле сверху вниз формируются зоны: охристо-кремнистых образований; нонтронитизированных серпентинитов; выщелоченных серпентинитов. Сокращенный профиль отличается от полного отсутствием зоны нонтронитизированных серпентинитов. В верхних частях кор выветривания в зоне охристо-кремнистых образований накапливаются гидроксиды Fe, минералы Co, Al и Cr. Ni концентрируется в средней части - в зоне нонтронитов, а также в низах зоны охристо-кремнистых образований и в виде инфильтрационных прожилков - в зоне выщелоченных серпентинитов.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

Промышленные эндогенные месторождения никеля относятся к сульфидному Cu-Ni-типу и связаны с базит-гипербазитовыми формациями. Рудоносные расслоенные массивы являются частью дифференцированных комплексов интрузивных, субвулканических и эффузивных пород. Структурная позиция рудоносных комплексов определяется приуроченностью их к зеленокаменным поясам дуговых прогибов, зонам активизации платформ. Выделяется два типа провинций: архейские и протерозойские зеленокаменные пояса и осадочно-вулканогенные прогибы, в той или иной степени дислоцированные, и палеозойские и мезозойские трапповые образования Сибирской, Южно-Африканской и Китайской платформ.

Состав руд месторождений, их геолого-структурные особенности определяются обстановками внедрения и локализации рудоносных массивов, процессами дифференциации никеленосного расплава, петрохимическим типом рудоносной формации.

В истории развития Земли отмечены две главные эпохи образования сульфидных Cu-Ni месторождений: протерозойская и киммерийская. С первой связаны наиболее многочисленные и наиболее крупные месторождения Балтийского и Канадского щитов, Южной Африки, Австралии, со второй - трапповые месторождения Сибирской платформы.

Экзогенные месторождения силикатных никелевых руд сосредоточены в корах выветривания серпентинитов, формировавшихся в условиях тропического климата в олигоцен-четвертичный этап и продолжающих развиваться в настоящее время. На ограниченных площадях латеритообразование имело место и в более древние эпохи - средне-позднедевонскую, раннекаменноугольную, позднетриасовую и меловую.

Промышленное значение имеют коры меловой эпохи на Среднем и Южном Урале, Украине и в Казахстане.

14.2 КОБАЛЬТ

Впервые получен в 1735 г. Назван по имени горного гнома Кобольда. Использовался в древнем Египте для приготовления синей краски. Резкое возрастание потребления - в начале XX в., когда были открыты твердые сплавы - стеллиты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ

40 % используется для производства сплавов и суперсплавов (сверхтвердых сплавов кобальта с никелем, железом, хромом, вольфрамом, молибденом, карбидом кобальта), 11 - магнитных сплавов, 12 - химикатов, 8 - технической керамики.

Получение: Из комплексных никель-кобальтовых, медно-кобальтовых, медно-никелевых руд и частично из руд кобальтовых месторождений.

Запасы: общие - свыше 7,9 млн т, подтвержденные - 5,3 млн т. Из них: Заир (37,5 % подтвержденных), Куба (22,5), Новая Каледония (7,5), Индонезия, Замбия, Филиппины, Китай, Канада. В уникальных месторождениях кобальта запасы превышают 50 тыс.т, в крупных - составляют 50-25, в средних -25-10, в мелких – менее 10 тыс.т.

Годовое производство - свыше 29 тыс. т, производство рафинированного кобальта - 20-21 тыс.т. К 2010 г. прогнозируется увеличение мирового потребления кобальта до 40,6 тыс.т. Мировые цены растут - с 16 в 1988 г. до 47,8 тыс. дол. за тонну в 1994 г.

ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

Кларк кобальта - 1,8-10-3 %, в кислых породах - 5*10-4%, в ультраосновных - 2*10-2. Образование:

1. При дифференциации ультраосновных и основных магм (с никелем).

2. При выносе из умеренно кислых интрузивов гидротермальными растворами (с железом и никелем) в форме сульфидных, галоидных и мышьяковых комплексных соединений.

3. Накопление в терригенных лагунно-дельтовых отложениях (с медью).

4. В корах выветривания гипербазитовых массивов, (крупные концентрации с силикатными рудами никеля

5. На дне Мирового океана в кобальтоносных корках и железо-марганцевых конкрециях.

6. Концентрация кобальта в пиритах при метаморфических процессах.

Минералы кобальта:

кобальтистый пентландит (Fe,Ni,Co)9S8 (до 3 % Со), линнеит Co3S4 (40-53), кобальтин CoAsS (до 35), глаукодот (Со,Fe)AsS (18), саффлорит CoAs2 (16-20), шмальтин CoAs3-2 (2-20), асболан m(Co,Ni)O*MnO2*nН2О (до 19), эритрин Co3As3O8*8Н2О.

Кобальт извлекается как попутный компонент из руд латеритных никелевых,

стратиформных Cu-Co и сульфидных Cu-Ni-никелевых месторождений. Небольшая

часть металла поступает из руд кобальтово-арсенидных и колчеданно-

полиметаллических месторождений.

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

1. Магматические,

2. Скарновые,

3. Плутоногенные гидротермальные,

4. Вулканогенные гидротермальные,

5. Стратиформные,

6. Кор выветривания.

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Сульфидные медно-никелевые месторождения заключают в себе почти 9 % запасов и составляют 32% в производстве кобальта. Содержание кобальта в рудах - 0,06-0,11 %. Характеристика медно-никелевых кобальтсодержащих месторождений рассмотрена в лекции "Никель".

СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Железорудные месторождения в известковых скарнах с кобальтоносными пиритами известны в Казахстане (Соколовское, Сарбайское), Азербайджане (Дашкесанское), Хакасии (Абаканское). В общем балансе запасов и  производства кобальта роль их ничтожна. Характеристика месторождений рассмотрена в лекции "Железо".

ПЛУТОНОГЕННЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Связаны с гранитоидными интрузивами. Рудные тела в виде жил и штокверков локализованы среди осадочных, метаморфизованных пород, скарнов и серпентинитов.

Руды этих месторождений наиболее богаты содержанием кобальта (достигает нескольких процентов), но их экономическое значение невелико (0,5 % запасов, 1,5% добычи).

Рудные формации:

1. Шмальтин-хлоантит-никелин-аргентитовая (Ховуаксы, Тува);

2. Арсенопирит-глаукодот-кобальтиновая (Дашкесан-Кобальт, Азербайджан; Бу-Аззер, Марокко);

3. Пятиэлементная формация Co-Ni-Bi-Ag-U (Эльдорадо, Канада).

Месторождения последней формации охарактеризованы в лекциях “Серебро” и “Уран”.

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Содержат около 0,4% мировых запасов кобальта и дают 1,1% его добычи. К этой группе относятся также месторождения серебро-арсенидной формации, примером которых могут служить Кобальт и Гоуганда в Канаде.

СТРАТИФОРМНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1. Медно-кобальтовые месторождения Замбии, Заира и Уганды. Один из основных источников кобальта (более 44 % запасов, почти 43% добычи). Высокие содержания кобальта в руде - 0,3 %.

2. Потенциальный промышленный тип - железо-марганцевые конкреции (ЖМК), кобальтоносные железо-марганцевые корки. Среднее содержание кобальта в ЖМК составляет 0,27 %. Промышленная разработка их может обеспечить до 14 % мирового производства кобальта. В железо-марганцевых корках содержание кобальта составляет 0,9 %; разработка их может ежегодно составить до 20 % современного уровня добычи кобальта.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Латеритные никелевые месторождения - более 46 % запасов кобальта и свыше 41 % его добычи. Наиболее крупные месторождения - в Новой Каледонии, Индонезии. Содержание кобальта в рудах не менее 0,1 %.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

Промышленные концентрации кобальта связаны с магматическими, постмагматическими гидротермальными процессами, с процессами выветривания и осадконакопления.

Накопление кобальта происходит

1. На всех стадиях развития подвижных зон в месторождениях колчеданных, скарновых, плутоногенных гидротермальных.

2. На стадии активизации платформ (вместе с никелем) в сульфидных ликвационных месторождениях.

3. В платформенный этап в стратиформных месторождениях (с медью) руд, а также в месторождения кор выветривания.

Эпохи формирования кобальтсодержащих руд:

1. Протерозойская (месторождения Замбии, Заира и некоторые месторождения медно-никелевых руд).

2. Альпийская (месторождения коры выветривания).

3. Современная (железо-марганцевые конкреции и корки).

14.3 МЕДЬ

Один из первых металлов, освоенных человеком. Дала название периоду в истории человечества («бронзовый век»). Один из первых металлов для чеканки монет.

Свойства: высокая электропроводность, химическая устойчивость, пластичность, способность образовывать сплавы с различными металлами.

Применение: в электротехнике, средствах связи, транспорте, машиностроении, пищевой и химической отраслях промышленности. Применяется в виде сплавов с оловом (бронзы), с цинком (латуни), никелем (мельхиор) и алюминием (алюминиевые бронзы). По объему производства и потребления медь занимает третье место.

Запасы: свыше 800 млн т, подтвержденные - более 550 млн т. Наиболее крупными запасами владеют Чили, США, Китай, Польша, Перу, Замбия, Канада, Панама, Заир, Австралия. Россия занимает третье место, основные запасы сосредоточены на Урале, в Западной Сибири, Прибайкалье.

Добыча: свыше 9,3 млн т меди в год. Основные производители - Чили, США, Канада (более 50 %). Затем - Замбия, Перу, Китай, Польша и Австралия.

Размер месторождений: уникальные - более 5 млн т (их известно 18, четыре - в

России), крупные - от 1 до 5, средние - от 0,2 до 1, мелкие - менее 0,2 млн т.

Богатые руды содержат более 2 % меди, рядовые - 1-2, бедные - менее 1. Среднее

содержание меди в добываемых рудах 1-0,8 %.

ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

Кларк меди 4,7*10-3 %; в основных породах он несколько выше (1*10-2), чем в кислых (1*10-3). Промышленные концентрации связаны как с основным (сульфидные медно-никелевые и колчеданные), так и с кислым (скарновые, медно-порфировые) магматизмом.

В экзогенных условиях легко мигрирует, переносится в форме комплексных соединений. Концентрируется в зонах вторичного сульфидного обогащения, терригенных осадках лагунных и дельтовых фаций.

Минералы меди: самородная медь Сu (92 %), халькопирит CuFeS2 (34,5), борнит Cu5FeS4 (63,3), халькозин Cu2S (79,8), кубанит CuFe2S3 (22-24), ковеллин CuS (66,5), теннантит ЗСu2S•As2S3 (57,5), тетраэдрит 3Cu2S * Sb2S3 (52,3), куприт Cu2O (88,8), тенорит CuO (79,9), малахит CuCO3 • Cu(OH)2 (57,4), азурит 2CuCO3 • Cu(OH)2 (55,3).

Основные промышленные типы месторождений меди:

1. Медно-порфировые,

2. Медистые песчаники и сланцы,

3. Медноколчеданные.

Медно-порфировые руды имеют прожилково-вкрапленные текстуры. Рудные минералы - пирит, халькопирит, халькозин, борнит, молибденит. Руды комплексные, содержание меди - от 0,4 до 1,2, среднее - 0,6-0,7 %. Попутные компоненты - рений, золото, серебро.

Месторождения медистых песчаников и сланцев. Осадочные породы, содержащие в цементе халькозин, борнит, халькопирит, пирит. Содержание меди – от 1 до 10, среднее - 3,5 %. Попутные компоненты - свинец, цинк, серебро, рений, в африканских месторождениях - кобальт, уран, серебро, кадмий, германий.

Медноколчеданные руды массивные, вкрапленные и прожилково-вкрапленные.

Рудные минералы: пирит с примесью халькопирита, сфалерита; иногда галенит, блеклые руды и другие сульфиды. Нерудные - кварц, хлорит, серицит, карбонаты.

Типы руд выделяют по соотношению преобладающих сульфидов. Содержание меди - от десятых долей процента до 2-3, в среднем около 1,4 %. Попутно из руд извлекают цинк, серу, золото, серебро, кадмий, селен, теллур.

На всех типах сульфидных месторождений в приповерхностных условиях формируются зоны окисления, выщелачивания, вторичного сульфидного, обогащения, в которых развиты самородная медь, хризоколла, куприт, азурит, малахит, халькозин, ковеллин и др.

По составу медные руды подразделяются на простые и сложные, на сульфидные, окисленные и смешанные.

Богатые руды поступают в плавку без обогащения, рядовые и бедные - обогащаются методами флотации. Концентраты содержат 10-20 % меди. Обогатимость руд зависит от их минерального состава и текстурно-структурных особенностей. Из руд меди извлекается более 13 попутных компонентов.

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

1. Магматические (2-2,5 % мировых запасов)

2. Карбонатитовые (0,5-0,7 %)

3. Скарновые (2-4 %)

4. Гидротермальные плутоногенные (меднопорфировые) (65-70 %)

5. Колчеданные (от 5-8 %)

6. Стратиформные (медистые песчаники и сланцы) (15-20 %)

Основные типы в России: медно-никелевые, меднопорфировые, медноколчеданные и медистых песчаников и сланцев.

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1. Сульфидные медно-никелевые месторождения базит-гипербазитовых формаций;

2. Медно-титановые (или ванадиево-железо-медные) месторождения в габброидах.

Сульфидные медно-никелевые месторождения содержат 1,8 % запасов меди зарубежных стран и почти 45 % запасов России. Два из этих месторождений — Талнахское и Октябрьское - относятся и числу уникальных по запасам меди.

Медно-титановые месторождения немногочисленны и невелики по запасам меди. Пример таких месторождений: Енжельс в Калифорнии (США) и крупное Волковское месторождение в России (Урал).

Волковское месторождение приурочено к габбро-перидотитовому массиву в пределах платиноносного пояса в западной части Тагильского синклинория.

Геологическая обстановка: расслоенный габбро-перидотитовый массив в базальтоидах ордовика - нижнего девона. Кварцевые диориты и диориты расположены в верхней части массива, пироксеновые габбро - в средней, оливин- и гиперстенсодержащие - в нижней.

Контроль оруденения: сводовая часть антиклинальной складки, пироксеновые габбро. Оруденение располагается несколько выше титаномагнетитовых руд, частично совмещаясь с ними.

Форма рудных тел: медные руды - зона параллельных линзовидных залежей, согласных с расслоенностью вмещающих пород (свыше 3 км длиной); титаномагнетитовые апатитсодержащие руды – зоны вкрапленности и шлировые зоны.

СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Геологическая позиция: известковые гранат-пироксеновые скарны в экзоконтакте гранитоидных интрузий с известняками или известково-терригенными породами, на небольшом удалении от контакта.

Особенности рудных тел: сложная форма, небольшие размеры, комплексный состав.

Свойства руд: руды прожилково-вкрапленные двух типов - борнит-халькопиритовые и магнетитовые, содержание меди неравномерное, в среднем 1,5-3 %. Минерализация имеет наложенный характер и формируется в течение многостадийного процесса.

Попутные компоненты: железо, золото, кобальт, серебро, селен, теллур, молибден.

Доля в мировых запасах: около 0,6 % от запасов меди, в России их роль более существенна. Многочисленны, но невелики.

Примеры: месторождения Турьинской группы на Урале, Юлия в Хакасии, Саякское, Ирису в Казахстане, Клифтон, Бисби в США, Долорес в Мексике, Тинтайя в Перу, Мазрасх, Санган, Анджерт в Иране и другие.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ПЛУТОНОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Основными типами гидротермальных месторождений являются меднопорфировые (почти 62 % мировых запасов меди) и жильные (около 1 % мировых запасов).

Меднопорфировые месторождения

Особенностями медно-порфировых месторождении являются связь оруденения с порфировыми интрузивами гранитоидов; прожилково-вкрапленная штокверковая минерализация; устойчивый минеральный состав руд, выдержанная зональность; низкие содержания меди; очень мелкая вкрапленность, большие запасы.

Типы меднопорфировых месторождений:

1. Собственно меднопорфировые и золото-меднопорфировые,

2. Молибден-меднопорфировые,

3. Медно-молибденпорфировые,

4. Собственно молибденпрофировые.

Геологическая позиция:

1. В базальтоидных вулкано-плутонических поясах (внешние зоны островных дуг) позднегеосинклинальных стадий развития эвгеосинклиналей.

2. В андезитоидных вулкано-плутонических поясах, стадии орогенной активизации.

Метальный тип медно-порфирового месторождения определяется палеотектонической обстановкой. Источник металла - магматические массы рудоносных комплексов.

Модели месторождений:

1. Диоритовая с золото-меднопорфировой минерализацией связанная с габбро-диорит-тоналитами эвгеосинклинальных поясов;

2. Гранодиоритовая с молибден-меднопорфировой минерализацией, связанная с диорит-гранодиоритами эпиэвгеосинклинальных поясов;

3. Монцонитовая с медно-молибденпорфировыми рудами, связанная с диорит- монцодиорит-монцонитами эпимиогеосинклинальных поясов;

4. Гранитная с собственно молибденовой минерализацией и повышенными содержаниями олова и вольфрама, связанная диорит-гранодиорит-гранитами эпикратонных поясов.

КОЛЧЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождения связаны с вулканогенными и вулканогенно-осадочными базальтоидными формациями раннегеосинклинальных этапов развития складчатых поясов. Особенности месторождений обусловлены типом рудоносных формаций, а последние - палеовулканйческой и геотектонической позицией колчеданоносных провинций.

Типы меденосных колчеданных провинций:

1. Кипрский тип - первичные геосинклинали, океанические рифтогенные структуры, выполненные натровыми недифференцированными базальтовыми формациями. Преобладают серно-и медноколчеданные руды.

2. Уральский тип - островодужные вулканические пояса первичных эвгеосинклиналей с контрастными (риолит-базальтовыми) и непрерывными (базальт-андезит-дацит-риолитовыми) формациями. Состав руд серно-, медноколчеданный, цинк-медно- колчеданный.

3. Малокавказский тип - островодужные окраинно-континентальные системы с непрерывными в основном андезитоидными формациями. Оруденение представлено свинцово-цинково-медноколчеданными рудами.

СТРАТИФОРМНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИСТЫХ ПЕСЧАНИКОВ И СЛАНЦЕВ

Особенности:

1. Приуроченность к пестроцветным терригенным толщам, сформированным в платформенных условиях и на заключительных стадиях геосинклинального режима;

2. Согласное с вмещающими породами залегание рудных тел (пласты, линзы, лентовидные залежи);

3. Выдержанность рудных тел, значительная их протяженность (до нескольких километров) при относительно малой мощности (от десятков сантиметров до первых метров);

4. Наличие многоярусных залежей;

5. Отсутствие околорудных изменений;

6. Относительно простой минеральный состав руд;

7. Проявление минеральной зональности, выраженной в смене сульфидов (снизу вверх) и к флангам в последовательности: халькозин - борнит - халькопирит - пирит;

8. Зависимость минеральной зональности от фациальных особенностей вмещающих пород;

8 Присутствие в промышленных количествах попутных компонентов - свинца, цинка, серебра, рассеянных элементов, иногда кобальта, урана.

Стратиформные месторождения часто крупные или уникальные по запасам.

Содержания меди: от 1 до 6 %. Главные рудообразующие элементы - мед, свинец и цинк - с ведущей ролью меди (Pb:Zn:Cu = 1:0,5:10).

Попутные компоненты: серебро, платиноиды, полиметаллы, рений, селен, теллур, в месторождениях Замбии и Заира - кобальт и уран.

Типы руд: халькопирит-борнит-халькозиновый; галенит-халькопирит-борнит-халькозиновый (первичный); брошантит-куприт-самородная медь-малахитовый смешанный (вторичный и окисленный).

Образование: первичные руды имеют осадочное происхождение, но позднее, в результате процессов диа- и катагенеза и под воздействием подземных горячих минерализованных вод, испытали в ряде случаев заметные преобразования.

Геологическая позиция: внутриплатформенные прогибы и краевые части платформ, миогеосинклинальные, краевые и предгорные прогибы, прогибы складчатых областей. Всегда приурочены к сочленению областей сноса обломочного и рудного вещества и участков накопления и захоронения этих веществ.

Типы стратиформных месторождений

Джезказганский - в орогенных впадинах, в пестроцветных молассовых формациях с характерными типами рудовмещающих фаций: песчано-алевритовых заливно-мелководных, песчаных дельтовых, песчано-глинистых континентально-лагунных.

Замбийский - во внутриплатформенных прогибах. Грубообломочные континентальные и прибрежно-морские, песчано-глинистые прибрежно-морские, глинисто-карбонатные и карбонатные морские мелководные отложения.

Мансфельдский - в краевых частях платформ. Представлен меденосными битуминозными глинисто-песчано-карбонатными отложениями мелководного внутриконтинентального бассейна. Терригенно-карбонатные, карбонатные заливно-лагунные и прибрежно-морские отложения.

Каргалинский - (приуральский) в межгорных и наложенных впадинах, внутриплатформенных прогибах, формируется в обстановке приморских наземных равнин (аллювиально-озерные отложения).

Минусинский - (сеттедабанский) отличается от остальных присутствием в разрезе эффузивов. Пестроцветные вулканогенно-осадочные и эффузивно-осадочные толщи, выполняющие межгорные впадины, грабены, а также миогеосинклинали. Речные и дельтовые конгломераты, косослоистые песчаники, озерно-лагунные волнисто- слоистые алевролиты, песчаники, дельтовые и прибрежно-морские песчано- конгломератовые толщи.

Месторождения формировались на всем протяжении геологической истории, наиболее крупные скопления были сформированы в протерозое и верхнем палеозое.

Всего в них заключено более 22% мировых запасов меди. Типы меденосных поясов: планетарные (полузамкнутые и линейно вытянутые на древних платформах), региональные (полудуговые и вытянутые на молодых платформах и во внутренних впадинах складчатых областей), миогеосинклинальные и локальные.

Меденосные формации: молассовые и молассоидные, флишевые, аспидные, терригенно-карбонатные и другие виды.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

Формировались практически во все геологические эпохи вплоть до настоящего времени в разнообразных геологических обстановках. Характеризуются широкими вариациями состава, образуя своеобразные эволюционные ряды.

1. В ранние стадии геосинклинального развития возникали колчеданные месторождения. Они формировались в архее и протерозое и размещаются в вулканогенно-осадочных комплексах зеленокаменных поясов древних щитов и платформ. В каледонскую и особенно герцинскую эпохи играли ведущую роль, в киммерийскую и альпийскую эпохи - занимают более скромное положение.

2. С комплексами плагиогранитов, нередко завершающими раннегеосинклинальные этапы базальтоидного магматизма, связаны скарновые месторождения меди.

3. К позднегеосинклинальным и орогенным стадиям приурочены меднопорфировые месторождения. Они возникали в более поздние этапы и связаны с умеренно кислыми интрузивами вулкано-плутонических ассоциаций, свойственных складчатым системам. Наиболее древние образовались в девоне, карбоне и перми, основная масса - в позднем мелу, раннем палеогене и позднем неогене.

4. С этапами формирования краевых, предгорных и межгорных прогибов, внутриплатформенных мульд связаны стратиформные месторождения. Главные пики накопления медистых песчаников приходятся на протерозойскую и герцинскую эпохи.

5. В периоды активизации платформ формировались сульфидные медно-никелевые месторождения, связанные с расслоенными базальтоидными комплексами.

Основная масса медно-никелевых руд была образована в архее, протерозое и в киммерийскую эпоху.

14.4 МОЛИБДЕН

Свыше 80 % всего добываемого молибдена используется в металлургической промышленности в основном для легирования сталей, чугунных отливок, суперсплавов, металлического молибдена. Молибден вводится в сталь вместе с Ni, Cr, V, W в количествах 0,2-0,5, реже до 1-3 %. При этом молибденовые стали приобретают высокую твердость, вязкость, тугоплавкость, самозакаливаемость, кислотоупорность и ряд других ценных свойств. Жаростойкие и кислотоупорные сплавы содержат 1-7 % молибдена. Металлический молибден используется в производстве электроламп, электровакуумных приборов. Кроме того, он употребляется в химической, нефтеперерабатывающей, керамической, стекольной и других отраслях промышленности, а также в качестве микроэлемента удобрений.

ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

Кларк молибдена 1,7*10-4 %, в гипербазитах и карбонатных породах он составляет 2*10-5, в гранитах – 2*10-4. Промышленные концентрации его связаны с кислыми щелочными магмами, из которых он выносится постмагматическими гидротермальными растворами. При этом концентрация молибдена в магматических породах повышается от более древних к молодым массивам по мере увеличения в них кремнезема и щелочей. Молибден отличается большим сродством к сере и значительно меньшим к кислороду.

Известно около 20 молибденовых минералов. Главное промышленное значение имеет молибденит - MоS2 (Мо - 60 %), на него приходится 95 % всего добываемого молибдена. Второстепенную роль играет молибдошеелит Са(Мо,W)O4 (0,5-15 %), совсем незначительную - повеллит СаМоО4 (48), ферримолибдит Fе2О3-2МоО3*7,5Н2О (60) и вульфенит РbМоО4 (46), распространенные в зоне окисления.

Молибден получают из молибденовых (молибденитовых), медно-молибденовых (халько-пирит-молибденитовых), молибден-вольфрамовых (кварц-вольфрамит-молибденитовых и молибденит-шеелитовых) и уран-молибденовых (настуран-молибденитовых) руд. В бога-тых рудах содержание молибдена превышает 0,5 %, рядовые содержат 0,5-0,2, бедные - 0,2-0,1, убогие - 0,1-0,02 % (в комплексных рудах).

В рудах в промышленных количествах содержатся Au, Ag, Re, Bi, Se, Te, Pb, Zn. Молибденитовые руды обогащаются методом флотации. Извлечение молибденита из собственно молибденовых руд составляет 87-91 %, из медно-молибденовых - 30-82 %, концентраты содержат 45-58% молибдена. Окисленные руды, содержащие повеллит и молибдит, почти не имеют промышленного значения. В настоящее время разработана технология получения только повеллитовых концентратов.

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Проявления молибденовой минерализации известны в месторождениях практически всех генетических типов, однако среди промышленных месторождений выделяются: скарновые, грейзеновые, плутоногенные гидротермальные. В них содержится 94 % суммарных подтвержденных запасов молибдена. В качестве самостоятельного промышленного типа иногда выделяют вулканогенные гидротермальные месторождения. Однако в этих месторождениях, относящихся к уранинит-молибденитовому типу, молибден является попутным компонентом; большого практического значения для извлечения молибдена эта группа месторождений не имеет. Как попутный полезный компонент молибден присутствует в некоторых пегматитовых, карбонатитовых, альбититовых, колчеданных месторождениях.

Кроме того, известны концентрации молибдена, сформированного в ходе осадочного процесса: молибден накапливается в углисто-кремнистых сланцах и углях. Месторождения подобного типа характеризуются значительными скоплениями молибдена, адсорбированного углистым веществом. Убогое содержание и трудность извлечения препятствуют вовлечению этих достаточно широко развитых месторождений в промышленное освоение. Однако при благоприятном комплексе попутных компонентов (обычно уран, ванадий, редкие земли, германий, селен и др.) они могут считаться резервом сырьевой базы молибдена. Все промышленные месторождения молибдена разделяются на три рудные формации: молибденовую, медно-молибденовую и вольфрам-молибденовую. Наряду с этим важная роль при характеристике промышленных типов отводится структурно-морфологическим особенностям оруденения; наиболее обычными для молибденовых месторождений всех типов являются штокверковые, жильные и брекчиевые рудные тела.

СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Скарновые месторождения молибдена образуются в экзоконтактовых зонах гранитоидных массивов среди пород карбонатного или алюмосиликатного состава.

Рудоносными являются крупные орогенные гранитоидные многофазные плутоны сложного строения. Состав руд молибденовых месторождений обусловлен составом и особенностями формирования (ассимиляцией и др.) рудоносных плутонов: с калиевыми лейкократовыми гранитами связаны вольфрам-молибденовые руды; с амфибол-биотитовыми гранитами и гранодиоритами ассоциируют месторождения собственно молибденовых руд, с плутонами пёстрого цвета - медно-молибденовые месторождения. Наиболее распространены молибденово-вольфра-мовые скарновые месторождения.

Скарновые залежи, локализованные в непосредственном контакте гранитоидных пород с «рамой», характеризуются обычно небольшими размерами, сложной морфологией. В отличие от них залежи, образованные при замещении отдельных пластов карбонатных и других пород, более крупные, выдержанные, нередко повторяющие складчатый рисунок вмещающих пород. Крупные рудные залежи бывают приурочены также к зонам дробления карбонатных и алюмосиликатных пород. Размеры и мощность рудных тел колеблются в широких пределах – от нескольких десятков до сотен метров и даже километров по простиранию и от десятков сантиметров до десятков метров по мощности.

Рудные тела представлены гранат-пироксеновыми скарнами, сложенными гранатами ряда гроссуляр-андрадит, геденбергитом, диопсидом, плагиоклазом, эпидотом, везувианом. Про-дуктами поздних стадий окварцевания являются кварц, мусковит, хлорит, флюорит, карбонаты. Главные рудные минералы - молибденит, шеелит, молибдошеелит, халькопирит, пирит, магнетит, второстепенные - сфалерит, галенит, блеклая руда, редкие - самородные висмут, золото, серебро. Рудообразование происходит в интервале температур 500-200°С. На ранних стадиях, завершающих формирование скарнов, образуются шеелит, молибдошеелит. Затем образуются кварцево-молибденитовые прожилки и вкрапленность молибденита. Завершается рудный процесс формированием наложенной сульфидной минерализации.

Содержание молибдена в скарновых рудах колеблется на уровне 0,2-0,5 %, содержание WO3 достигает 0,5 %. Руды, как правило, легко обогатимы. Наиболее известным скарновым месторождением в России является Тырныауз на Северном Кавказе. Подобные месторождения известны также в Хакасии (Киялых- Узень), Казахстане (Каратас-I), Китае (Янцзы-Чжанзы), Средней Азии (Лянгар, Ингичке, Койташ), США (Пайн-Крик), Турции (Тахталы-даг), Бразилии (Куихаба).

ПЛУТОНОГЕННЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Составляют основу минерально-сырьевой базы молибдена. Среди них выделяется два главных типа: штокверковые медно-молибден-порфировые (67,8 % запасов молибдена в зарубежных месторождениях) и штокверковые, собственно молибден-порфировые месторождения (24 % запасов). Оба типа характеризуются высокой степенью концентрации запасов. Месторождения обладают всеми основными свойствами меднопорфировых месторождений. Оруденение связано со штоками порфировых интрузий и локализовано в эндо- и экзоконтактовых зонах. Рудные тела представлены штокверками изометричной, трубообразной, линейно-вытянутой или опрокинутой чашеобразной формы. Границы рудных тел проводятся по данным опробования, внутреннее строение их осложняется наличием безрудных или слабооруденелых участков. В месторождениях отчетливо проявлена метасоматическая и рудная зональность. Концентрические штокверки имеют в поперечнике размеры от сотен метров до первых километров. В них развиты кварц-молибденитовые и кварц-сульфидные прожилки мощностью от 1-2 мм до 2-3 см, а также вкрапленность сульфидов.

Минеральный состав руд собственно молибденовых месторождений определяется наличием молибденита, ассоциирующего с пиритом. Медные минералы практически отсутствуют (иногда Cu – попутный компонент). Более характерен для этих месторождений вольфрамит, много флюорита. Медно-молибденовые месторождения отличаются более сложным минеральным составом руд: в них развиты халькопирит, борнит, блеклые руды, галенит, сфалерит.

Главные жильные минералы - кварц и серицит. Кроме них в гидротермально измененных породах широко развиты полевые шпаты, биотит, эпидот, хлорит, каолинит. В заключительную стадию рудного процесса развиваются цеолиты, карбонаты.

Среднее содержание молибдена в молибден-порфировых месторождениях колеблется от 0,05 до 0,5, в медно-молибден-порфировых - от 0,005 до 0,025 %. В рудах в промышленных количествах содержатся золото, серебро, рений, селен, теллур, висмут.

Молибден-порфировые месторождения распространены на Дальнем Востоке, в Забайкалье (Жирекен и др). Крупнейшие месторождения нахо-дятся в США (Кляймакс,); крупные запасы известны в Канаде, Китае, Монголии. Cu-Mo-порфировые месторожде-ния также широко распространены. В России наиболее крупным является Сорское месторождение (Кузнецкий Алатау). Известны месторождения в Армении, Казахстане Наиболее крупными являются месторождения Чили, а также месторождения Канады, США, Мексики, Китая.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

Эндогенные месторождения молибдена связаны с крупными гранитоидными плутонами, формировавшимися в завершающие этапы развития складчатых областей, а также в связи с про-цессами тектоно-магматической активизации древних консолидированных областей. Распределение запасов молибдена по металлогеническим эпохам подчиняется той же закономерности, которая отмечена для Sn и W - от древних к молодым эпохам они увеличиваются. Состав руд месторождений обусловлен составом и петрологией рудоносных комплексов.

По особенностям состава руд, условиям локализации и закономерностям размещения молибденовые месторождения обнаруживают большое сходство с оловянными и вольфрамовыми. Основные геолого-промышленные типы месторождений этих трех металлов образуют своеобразные эволюционные ряды.

Скарновые, грейзеновые, гидротермальные плутоногенные месторождения в большинстве своем являются комплексными и разделяются на оловянные, молибденовые и вольфрамовые довольно условно - по относительному преобладанию того или иного компонента. А это, в свою очередь, определяется особенностями состава рудо-продуцирующих комплексов. Интрузивные и вулкано-плутонические рудоносные комплексы в общем имеют известково-щелочной характер, отличаются пересыщенностью глиноземом, многофазностью, повышением щелочности и активности калия к концу магматического процесса. Отчетливо проявлена связь металлогенической специализации рудоносных гранитоидов с их петрохимическими особенностями, в частности, Moносные плутоны характеризуются повышенной щелочностью, а оловорудные - более высоким содержанием K.

Большей специфичностью отличаются вулканогенные гидротермальные месторождения этих металлов. Если оловянные и вольфрамовые руды могут быть объединены в один ряд, то молибденовые резко отличаются от них, ассоциируясь с ураном. Вообще ряды основных типов месторождений олово-вольфрама-молибдена характеризуются определенной направленностью, которая в известной степени согласуется с порядком чередования зон в геохимических колонках комплексных месторождений. А именно, в направлении от оловянных месторождений, обычно более высокотемпературных и характеризующихся развитием редкометальных и редкоземельных ассоциаций, к вольфрамовым и далее к молибденовым – постепенно увеличивается роль сначала Be, затем Bi, полиметаллов и меди. Для экзогенных месторождений соответствующая направленность выражается в том, что для олова основным промышленным типом являются россыпные месторождения, в структуре запасов вольфрама россыпи занимают одно из последних мест, но вольфрам концентрируется в осадочном процессе, молибден вообще не образует россыпных месторождений, но для него характерны крупные скопления в некоторых типах осадочных пород, хотя и убогие по содержанию металла.

14.5 СВИНЕЦ И ЦИНК

Свинец и цинк в большинстве случаев образуют промышленные скопления в комплексных месторождениях, поэтому они традиционно рассматриваются совместно.

Металлический цинк был открыт в 1520 г., однако наиболее ранние изделия из него относятся к VI-V в. до н.э., а греки и римляне, не зная цинка, использовали его для производства латуни. Добыча цинка в Европе началась с 1740 г., а до этого он поступал из Индии и Китая.

В настоящее время большая часть производимого свинца используется для изготовления аккумуляторных батарей (63 %); другие сферы использования свинца (в  %): производство красителей и химикатов - 13, проката и штампованных изделий - 7, оболочек кабеля - 5, сплавов - 3, боеприпасов - 3, прочих изделий - 6. Использование цинка по отраслям промышленности распределяется следующим образом (в %): производство оцинкованной стали - 47, латуни, бронзы и других сплавов - 19, литья под давлением - 14, оксида цинка - 8, проката - 7, прочей продукции - 5.

Свинец и цинк извлекают в основном из комплексных руд, содержащих медь, золото, серебро и другие металлы. Общие запасы свинца в 1994 г. в 70 зарубежныхстранах оценивались в 212 млн т, разведанные запасы составили около 129 млн т. Общие запасы цинка превышают 491, а разведанные - 294 млн т. Наиболеекрупными запасами свинца и цинка обладают также США, Австралия, Казахстан, Россия, Канада, Китай. Обеспеченность уровня добычи подтвержденными запасами свинца и цинка оценивается в 38-39 лет. Суммарные запасы свинца и цинка в уникальных месторождениях превышают 5 млн т, в крупных - колеблются от 5 млн т до 600 тыс. т в средних - от 600 до 200 тыс. т, в мелких - менее 200 тыс. т. По масштабам использования в промышленности свинец и цинк каждый в отдельности уступают меди, а в сумме превосходят ее. Ежегодное производство в концентратах составляет (в млн т): свинца - 2,8-3,0; цинка - 6,2-7,3; рафинированного свинца - 4,9-5,4 (при этом, 40-45 % его получают из вторичного сырья); металлического цинка - 6,3-6,9.

ГЕОХИМИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ

Кларк свинца 1,6*10-8 %; он увеличивается от ультраосновных (1*10-6) и основных (8*10-4) к кислым магматическим породам (2*10-3). Кларк цинка несколько выше - 8,3*10-2 %, при этом наиболее высокое содержание его наблюдается в основных породах (1,3*10-2 %) по сравнению со средними (7,2*10-3) и кислыми (6*10-3) породами. По химическим характеристикам свинец и цинк существенно различаются между собой, однако отчетливо выраженные халькофильные свойства обусловливают совместное накопление их в месторождениях, генезис которых связан с эндогенными процессами. Эти элементы накапливаются в остаточных дифференциатах магматических очагов и выносятся гидротермальными растворами в виде комплексных соединений. Они осаждаются в форме сульфидов при температурах ниже 300 °С в обстановке нейтрализации растворов и присутствия серы. Подавляющая часть промышленных свинцово-цинковых месторождений принадлежит к эндогенно-экзогенному типу, формирование которого обусловлено осадочными, осадочно-метасоматическими процессами, происходящими в областях разгрузки эндогенных гидротермальных растворов на морском дне, в придонных осадках, в трещинных зонах рудоподводящих структур. Различные условия кристаллизации сульфидов цинка (более высокотемпературные) и свинца являются одной из причин рудной зональности залежей, в которых сфалерит концентрируется в нижних частях, а галенит ближе к поверхности.

В экзогенных условиях пути свинца и цинка расходятся. В зоне выветривания свинец слабо мигрирует и накапливается в форме малорастворимых англезита, церуссита, тогда как цинк, переходящий в хорошо растворимый сульфат, выносится на значительные расстояния и может накапливаться в карбонатной среде в виде смитсонита.

Главные минералы свинца - галенит PbS (86,6 %) - обычно содержит примеси Ag, Bi, Sb; джемсонит Pb4FeSb6S14 (50,8), буланжерит Pb5Sb4S11 (55,4), бурнонит PbСuSbS3 (42,6); в зоне окисления -церуссит РbСО3 (77,6) и англезит PbSO4 (68,3).

Основные минералы цинка - сфалерит ZnS (67 % - Zn), содержащий примеси Cd, In, Ga, Ge; вюртцит ZnS (63); в зоне окисления - смитсонит ZnCO3 (52) и каламин Zn4[Si2O7](OH)2 • Н2О (53,7). Главные промышленные минералы свинцово-цинковых руд - галенит и сфалерит.

Руды свинцово-цинковых месторождений всех типов являются комплексными и характеризуются сложным минеральным составом. Помимо двух главных металлов в рудах в том или ином количестве могут присутствовать медь, сурьма, висмут, олово.

Почти во всех случаях цинк в большей или меньшей степени преобладает над свинцом. Попутные компоненты руд - кадмий, серебро, золото, селен, теллур, германий, таллий, галлий, индий. В свинцово-цинковых рудах сосредоточено более 80 % мировых запасов кадмия, 40-50 - таллия, 25-30 - германия, 20-25— селена, теллура, индия, 15-20 - галлия и висмута. Эти руды дают 50 % мировой продукции серебра.

Свинцово-цинковые руды относятся к богатым при содержании свинца свыше 4 % или  суммы свинца и цинка свыше 7 %; руды среднего качества содержат свинца 2-4 или 4-7 % суммы свинца и цинка; бедные руды характеризуются содержанием свинца 1,2-2 % или суммы свинца и цинка не ниже 4 %. Технологические свойства свинцово-цинковых руд определяются, в первую очередь, их структурными особенностями, поскольку крупнозернистые легко обогащаются и разделяются, а для селективной флотации тонкозернистых руд требуется их очень тонкое измельчение.

Среди промышленных месторождений свинца и цинка выделяются: скарновые, плутоногенные гидротермальные, месторождения экзогенно-эндогенной серии.

Последние могут быть подразделены на три типа: колчеданно-полиметаллические месторождения в вулканогенных формациях; колчеданно-полиметаллические месторождения в терригенных формациях; стратиформные месторождения в карбонатных формациях

ТИПЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Свинцово-цинковые скарновые месторождения приурочены к складчатым поясам, формировавшимся в поздние стадии развития подвижных зон. Характерной особенностью месторождений этой группы является связь их с вулкано-плутоническими ассоциациями и формирование в периоды завершения вулканической деятельности, локализация в пределах вулкано-тектонических структур. Рудные тела ассоциируют с известковыми скарнами, развивающимися в известняках и вдоль контактов их с терригенными и вулканогенными породами. Они располагаются на удалении от контактов с интрузивами, характеризуются сложной морфологией, обусловленной особенностями рудоносных контактов, сочетанием дорудных тектонических структур.

Состав скарнов определяется преобладанием геденбергита, в меньших количествах присутствуют гранаты, волластонит, аксинит. Руды обычно богатые сплошные и вкрапленные. Соотношение свинца и цинка близко 1:1. Содержание свинца колеблется в пределах 6-12, цинка-6-14 %. Содержание меди незначительно, серебра - 30-300 г/т. Типичные элементы-примеси - железо, кадмий, марганец, олово, медь, индий, висмут, серебро, сурьма. В процессе минералообразования обычноь выделяется несколько стадий: предрудная скарновая, одна или несколько продуктивных и поздние безрудные. Месторождениям свойственна горизонтальная и вертикальная зональность: в верхних частях и по периферии развиты галенитов руды, с глубиной увеличивается роль сфалерита, а затем преобладает арсенопиритовая и пирротиновая минерализация. Вертикальный размах сульфидного оруденения достигает 1000 м.

К группе скарновых относятся также месторождения так называемого приаргунского типа в юго-восточном Забайкалье. Месторождения располагаются в пределах мезозойского вулкано-плутонического пояса, сформировавшегося на фундаменте Аргунского эпигерцинского массива. Особенность этих месторождений  заключается в том, что они размещаются преимущественно в фундаменте, сложенном породами углисто-кремнисто-карбонатной формации, и в меньшей степени в вулканитах позднеюрской трахириолит-трахиандезитовой формации. Учитывая имеющиеся данные о том, что рудные тела локализованы не только в скарнированны контактах известняков фундамента и гранитов вулкано-плутонической ассоциации, но и среди чистых известняков, а также свидетельства об имевшейся в карбонатных породах фундамента минерализации стратиформного типа, Е.Филатов высказал предположение о регенерированном характере этих месторождений.

Скарновые месторождения, обычно средние и мелкие по масштабу запасов, распространены достаточно широко. Они известны в Приморье (Николаевское, Верхнее и др.), Забайкалье (Кадаинское, Смирновское, Алгачинское и др.), Казахстане (Кызыл-Эспе, Аскоран), Средней Азии (Алтын-Топкан, Кансай), Швеции (Сала, Аммаберг), Югославии (Стари Трг), США (Франклин-Фернас, Лоуренс), Перу (Серро- де-Паско), Мексике (Эль-Потоси), Аргентине (Агилар), Китае (Тембушань).

ПЛУТОНОГЕННЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождения этой группы представлены жильными рудными телами. В некоторых случаях это одиночные жилы, в других - системы трещин, образующие значительные по площади жильные поля. Месторождения обычно размещаются в складчатых областях, на срединных массивах и в других структурах. Вмещающие породы весьма разнообразны - гранитоиды, известняки, песчано-сланцевые отложения и др. Морфология рудных тел определяется трещинной структурой. В составе руд преобладают галенит и сфалерит, в меньших количествах содержатся халькопирит, пирит, пирротин, иногда блеклые руды, минералы серебра, нерудные - кварц, карбонаты, барит. Нередко на месторождениях фиксируется вертикальная зональность, обусловленная преобладанием галенита на верхних горизонтах, сфалерита, а также пирита и пирротина на нижних.

В некоторых случаях установлена связь жильных месторождений с процессами вулканизма (Садон, Згид), в других - они относятся к плутоногенным образованиям (месторождения Гарца, Рудных гор и др.).

Масштаб месторождений мелкий, средний, редко крупный. Промышленное значение этой группы скромное: в них заключено 3 % запасов свинца и 9 % - цинка; они обеспечивают 4 % добычи.

Жильные месторождения многочисленны. Они распространены на Северном Кавказе (Садонское, Згидское, Холстинское), в Средней Азии (Замбарак, Тары-Экан), в Гарце, Рудных горах, Чешском массиве, в США (Кер-д'Ален), Канаде (Кен-Хилл) и других странах.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЭКЗОГЕННО-ЭНДОГЕННОЙ СЕРИИ

Выделяют три группы, отвечающие промышленным типам: колчеданно-полиметаллические месторождения в вулканогенных формациях; колчеданно-полиметаллические месторождения в терригенных формациях; стратиформные месторождения в карбонатных формациях.

Промышленная значимость этих типов весьма существенна: в первых двух сосредоточено более 60 % подтвержденных запасов, и они обеспечивают более 45 % добычи свинца и цинка; третий тип содержит почти 30 % запасов и дает почти треть добычи. Характерная особенность каждой из этих групп месторождений – образование эволюционных рядов, в которых закономерно меняются соотношения основных рудообразующих металлов - Cu, Zn, Pb, а также Ba и Ag. Установлено, что это связано с изменчивостью состава и строения рудоносных формаций. Очевидно, колчеданные, колчеданно-полиметаллические и стратиформные свинцово-цинковые месторождения образуют единый эволюционный ряд. Смена составов руд месторождений в этом ряду от серно- и медноколчеданных до свинцово-цинковых происходит в соответствии со сменой состава рудоносных формаций и эволюцией их петрохимических особенностей. В пределах почти каждого конкретного месторождения присутствуют руды разного состава, также образующие свой ряд, совпадающий с одной из частей общего эволюционного ряда. Таким образом, эволюция состава руд обусловлена не только сменой типов месторождений в пределах рудных провинций, но и изменением состава руд в пределах одного тела. Это можно рассматривать как проявление принципа онтогенеза и филогенеза: эволюция процесса рудообразования, реализующаяся на каждом конкретном месторождении в виде последовательно формирующихся типов руд, отражает в микромасштабе общую эволюцию процесса колчеданообразования.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

Основная масса промышленных концентраций свинца и цинка так или иначе связана с процессами вулканизма. При этом в подавляющем большинстве случаев источниками металлов служили магматические очаги, возникающие в процессе дифференциации базальтовой магмы. Цинк, и в особенности свинец, в отличие от меди обнаруживают отчетливую связь с наиболее кислыми дифференциатами. Одним из условий возникновения магматических очагов, специализированных на цинк и свинец, является наличие достаточно развитой сиалической коры, что подтверждается отчетливо проявленной корреляцией между относительным количеством свинца в рудах и мощностью коры, на которой развиваются рудоносные формации.

С интрузивным магматизмом кислого и умеренно кислого состава связано относительно небольшое количество скарновых и плутоногенных гидротермальных месторождений.

На ранних стадиях геосинклинального развития полиметаллические колчеданные месторождения образуются в островодужных формациях палеовулканических зон, заложенных на коре сиалического типа. В более поздние этапы, а также при активизации платформ и складчатых областей в пределах внутриконтинентальных рифтовых зон создаются наиболее благоприятные условия и обстановки для формирования многочисленных крупных месторождений Pb и Zn, связанных с вулканогенно-терригенными и карбонатными формациями. В породах андезитриолитовых формаций вулканических поясов формируются вулканогенные гидротермальные и связанные с вулканизмом скарновые месторождения. В этих условиях образуются также скарновые месторождения в экзоконтактовых зонах гранитоидных интрузий и плутоногенные гидротермальные месторождения.

Свинцово-цинковые месторождения формировались от раннего протерозоя до кайнозоя включительно. Крупных планетарных эпох накопления свинца и цинка в истории развития земной коры не отмечается, а эволюция генетических типов проявлена достаточно отчетливо и выражается в следующем. Протерозойская эпоха характеризовалась почти исключительно колчеданно-полиметаллическим оруденением, кстати, она была и наиболее продуктивной на свинец и цинк (37 % запасов). В последующем роль колчеданно-полиметаллических месторождений заметно уменьшилась до совершенно несущественной в альпийскую эпоху.

Стратиформные месторождения формировались в течение всей геологической истории, но максимум запасов приходится на каледонскую эпоху. Свинцово-цинковые жильные и скарновые месторождения относятся к числу более молодых; в эпоху протерозоя они неизвестны, но, начиная с каледонской, их количество резко возрастает, достигая максимума в альпийскую эпоху. Формирование рудных залежей происходило на куполообразных поднятиях и в депрессионных структурах.