3 ГЛОССАРИЙ

Автоклав – аппарат для проведения различных процессов при нагреве и под давлением выше атмосферного; широко используется при производстве металлов (алюминия, никеля, меди, кобальта и др.) методами  гидрометаллургии.

Агитатор – обычно цилиндрическая емкость с мешалкой для перемешивания пульпы.

Агитация – процесс механического перемешивания пульп.

Агломерация – Окускование мелких руд и концентратов.

Адсорбция – поглощение вещества из газообразной или жидкой фазы поверхностным слоем твердого тела или жидкости.

Активация – интенсификация различных физико-химических процессов энергетическими воздействием на процесс или на обрабатываемый материал, в частности, повышением дефектности его структуры.

Активация микроорганизмами (бактериями) – интенсификация процессов выщелачивания за счёт воздействия бактерий.

Активность термодинамическая – параметр, характеризующий стремление вещества выделиться из раствора.

Анод – электрод электролитической ванны и др. устройств, соединяемый с положительным полюсом источника тока.

Аэрация пульпы – насыщение пульпы воздухом или  кислородом засасывания его или подачей в пульпу под давлением.

Влагопоглощение – способность материала впитывать и удерживать влагу; зависит от величины открытой пористости и смачиваемости материала.

Восстановительные процессы – процессы восстановления металлов из их оксидов.

Процессы, сопровождающиеся присоединением электронов.

MeO + C = Me + CO; (Me2+  +  2e = Me0)

Вскрытие – высвобождение материалов из окружающей пустой породы в процессе измельчения с целью улучшения условий для обогащения полезных компонентов.

Выщелачивание – извлечение отдельных составляющих твердого материала с помощью растворителя, основанное на способности извлекаемого вещества растворяться лучше, чем остальные составные части обрабатываемого материала; применяется при гидрометаллургическом извлечении металлов из руд, в порошковой металлургии и т.д.

Гетерогенная система – внутри которой есть разнородные части.

Гомеополярная (ковалентная) связь – возникает, когда при сближении атомов один или несколько внешних электронов обобществляются, т.ею принадлежат попеременно то  одному, то другому атому.

Гомогенная система – система, внутри которой нет частей, обладающих различными свойствами.

Давление (упругость) пара [Па] — характеризует давление паров вещества, образующихся в результате сублимации или испарения над его поверхностью при данной температуре. При температуре кипения давление паров вещества равно атмосферному, т.е., 101.325 кПа.

Декантация – отделение твердых веществ от жидких после отстаивания путем слива верхнего слоя жидкости, например, при выщелачивании.

Десорбция – удаление поглощенного вещества с поверхности твердого или жидкого тела.

Дешламатор - сгуститель – цилиндрический резервуар, в котором отделяются твердые частицы пульпы от жидкости путем их осаждения под действием силы тяжести.

Дисперсность – характеристика размера частиц в дисперсной системе.

Диссоциация – распад кристалла, молекулы, радикала или иона на фрагменты, имеющие меньшую молекулярную массу.

Диссоциация электролитическая – диссоциация растворенных веществ в растворе или расплаве электролитов.

Дистилляция – испарение металла или его соединения с последующей конденсацией пара.

Диффузия – самопроизвольный перенос вещества и выравнивание неоднородной концентрации атомов или молекул вследствие теплового движения частиц.

Зародыш – Частица твердой фазы, образовавшаяся при кристаллизации из жидкости (газа) или при распаде пересыщенного твердого раствора.

Зародышеобразование – Образование зародыша при кристаллизации из жидкой (газообразной) фазы или распаде пересыщенного твердого раствора.

Затвердевание - процесс, обратный процессу плавления. Затвердевание чистых веществ также протекает при постоянной температуре и сопровождается выделением теплоты, равной теплоте плавления.

Иониты, ионообменники – материалы, способные к ионному обмену; применяются в гидрометаллургии.

Извлечение – отношение количества компонента, перешедшего в  концентрат или другой продукт, к количеству данного компонента в исходном материале.

Измельчение –процесс механического разрушения твердого материала с получением требуемой крупности (от 5 мм до десятков микрон).

Изобара – совокупность точек (линия) на диаграмме, характеризующая изменение состояния термодинамической системы при неизменном давлении.

Изолированная система – система, лишенная возможности обмениваться веществом  или  энергией с внешней средой.

Изотерма – совокупность точек (линия) на диаграмме, характеризующая изменение состояния термодинамической системы при неизменной температуре.

Изохора – совокупность точек (линия) на диаграмме, характеризующая изменение состояния термодинамической системы при неизменном объеме.

Импеллер – мешалка в виде рабочего колеса с лопастями.

Ионная (гетерополярная) связь – возникает, когда происходит переход валентных  электронов металла к атому металлоида.

Иониты – материалы, способные к ионному обмену; применяются в гидрометаллургии.

Ионообменники - аппараты для проведения ионного обмена на твердых ионитах.

Ионообменные материалы – природные и искусственные, органические и неорганические, твёрдые и жидкие, практически нерастворимые в воде и других растворителях полиэлектролиты, стойкие в водных растворах солей, кислот и щелочей высокомолекулярные вещества с развитой поверхностью, имеющие в своём составе ионогенные группы, способные к обмену с ионами из раствора. По способности проявлять катионо- или анионообменные свойства их называют соответственно катионитами и анионитами. Помимо этих двух групп существуют амфолиты (амфотерные полиэлектролиты), обладающие свойствами катионитов и анионитов одновременно.

Ионообменные смолы – искусственные высокомолекулярные органические полиэлектролиты, обладающие ионообменными свойствами. Состоят из матрицы, которая несет положительный или отрицательный заряд (неподвижные ионы – полиионы), и противоионов(ионы Н+, ОН-, Men+, Аm- и т.д), которые компенсируют заряд полииона и являются подвижными. Они способны обмениваться на другие ионы, находящиеся в растворе – коионы.

Кислотостойкость – способность материалов противостоять действию кислот.

Коагулянт – вещество, введение которого в дисперсную систему вызывает коагуляцию.

Коагуляция – процесс увеличения частиц твердой фазы в металлах и сплавах.

Коалесценция – самопроизвольное слияние небольших объемов жидкой или твердой фазы, сопровождающееся снижением энергии системы.

Колонна – дистилляционная установка шахтного типа для осуществления процесса дистилляции.

Компонент – составная часть системы, которая может существовать изолированно.

Константа равновесия – параметр, характеризующий вероятность протекания реакции в ту или иную сторону при данных величинах температуры и давления.

Концентрация – количество вещества, содержащееся в единице массы или объема раствора, смеси, сплава.

Коэффициент активности – показатель отклонения раствора от идеального, выражаемый отношением активности вещества к его  концентрации.

Критическая температура - температура, при которой, даже при очень больших давлениях, газ не конденсируется.

Ликвация – разделение компонентов по удельным весам в жидком  состоянии или при       затвердевании.

Магнитная восприимчивость вещества, χ [м3/кг] - характеризует связь между магнитным моментом j и напряженностью магнитного поля Н в этом веществе: χ =  j/Н.

Металлическая связь – возникает, когда внешние валентные электроны слабо удерживаются ядром атома. Ионы, находящиеся в  узлах  кристаллической решётки притягиваются коллективизированными электронами, обладающими большой подвижностью.

Металлотермические процессы – процессы вытеснения металла из его оксида другим металлом. (Сравните с раскислением) 3MeO + 2Al = 3Me + Al2O3.

Модуль упругости, Е  — коэффициент пропорциональности  приложенного

к	телу	напряжения	в  упругой	области  и	обусловленной	им	величине деформации: σ = Еε.

Модуль сдвига, G - модуль упругости для деформации  сдвига, определяемой при  кручении образца.

Матрица (каркас) – высокомолекулярная практически нерастворимая в воде часть ионообменника.

Мешалка-чан – чан для выщелачивания и одновременного механического перемешивания рудного концентрата с растворителем.

Насыщенный раствор - раствор, в котором растворитель и растворенное вещество находятся в равновесии.

Натяжение межфазное - поверхностное натяжение на границе 2 фаз.

Неустойчивое (нестабильное) равновесие - переход в другое состояние, не связанный с работой извне.

Обжиг - нагрев и выдержка при высокой температуре, но ниже температур плавления, различных материалов для придания им необходимых свойств.

Обжиг восстановительный - обжиг руды в восстановительных условиях, в процессе которого она частично восстанавливается.

Обжиг кальцинирующий - обжиг, проводимый с целью разложения неустойчивых химических соединений - гидроксидов, карбонатов и др.

Обжиг окислительный - обжиг руды в окислительных условиях,  в процессе которого она частично окисляется.

Обжиг хлорирующий - обжиг в процессе, которого проводят хлорирование обжигаемых материалов с целью перевода оксидов или сульфидов в водорастворимые или летучие хлориды.

Окисление - процесс взаимодействия вещества с кислородом. Повышение степени окисления атома, молекулы, иона, обусловленное потерей электрона.

Окисление - восстановление - Реакции, протекающие за счет перехода электронов от одних атомов к другим; процессы горения, восстановления металлов из руд, коррозии и т.п.

Окисленность - параметр, характеризующий содержание несвязанного кислорода в жидком металле или оксидов железа в жидком шлаке, а также кислорода в системе металл – шлак в целом.

Окислительные процессы - процессы перевода металлов или их сульфидов в оксиды.       Процессы, сопровождающиеся отдачей электронов.

Me + ½ O2 – MeO; (M e0 -2e = Me2+) MeS + 1 ½ O2  – MeO + SO2

Окислитель – вещество, способное присоединять электроны. Вещество, способное окислять жидкие или твердые металлы (сплавы).

Осаждение – выделение одного или нескольких компонентов раствора путем перевода их в малорастворимые соединения. Выделение дисперсной фазы из запыленных газов или суспензий под действием инерционных или электростатических сил.

Осаждение из раствора – метод получения металлических порошков с помощью реакций восстановления или электролизом из водных растворов солей.

Пачук - чан, футерованный коррозионностойкими материалами, с устройством пневматического перемешивания, используемый  для непрерывного выщелачивания.

Перколятор - чан с ложным дном (фильтрующим устройством), в котором проводят перколяцию.

Перколяция – способ выщелачивания металлов из неподвижного слоя измельченной руды путем фильтрации через него выщелачивающего раствора.

Потенциал изобарно-изотермический - энергия Гиббса. Функция состояния термодинамической системы, представляющая собой разность между энтальпией и произведением энтропии на абсолютную температуру.

Правило фаз - устанавливает соотношение в термодинамической равновесной системе между числом фаз r, числом компонентов п и числом степеней свободы f, характеризующим вариантность системы, т. е. число независимых переменных (давление, температура, концентрация компонентов), которое  можно произвольно изменять в некоторых пределах так, чтобы число равновесных фаз в системе оставалось неизменным. f = п + k - r , где k — число влияющих (независимых) факторов.

Противоионы – подвижные ионы, имеющие заряд, противоположный заряду ионогенной группы матрицы и электрически уравновешивающий его. Противоионы подвижны внутри матрицы и могут быть заменены другими ионами с зарядом того же знака.

Процесс - называется любое изменение в системе. Процессы, делятся на: изотермические; изобарные; изохорные; адиабатные – происходящие без теплового обмена с внешней средой; обратимые – при которых система может возвратиться в первоначальное состояние; необратимые.

Процесс непрерывный – процесс, параметры которого постоянны или изменяются монотонно.

Процесс обратимый – термодинамический процесс, после завершения которого система может быть возвращена в исходное состояние без изменения состояния окружающей среды.

Процесс периодический – Процесс, параметры которого изменяются периодически.

Пульпа – смесь тонкоизмельченного полезного ископаемого с водой, образующаяся при измельчении руд перед обогащением.

Равновесие - состояние системы, которое не изменяется со временем при постоянных внешних условиях.

Раскисление - удаление из металла растворённых оксидов.

Раствор – однородная смесь двух или большего числа компонентов, равномерно распределенных в виде атомов, ионов или молекул в жидкости или твердом веществе.

Раствор идеальный – раствор переменного состава, образованный 2 или более компонентами, при смешении которых его энергия и объем не изменяются.

Растворимость – способность вещества в смеси с одним или несколькими другими веществами образовывать растворы.

Растворитель – жидкий компонент раствора, присутствующий в нем в наибольшем количестве. Препарат, способный растворить то или иное  вещество или группу веществ.

Рафинирование – очистка жидких металлов и сплавов от нейтральных или вредных примесей.

Реакция – процесс, сопровождающийся химическими превращениями.

Реакционная плавка – плавка, в основе которой лежит реакция взаимодействия сульфида и оксида металла. В результате взаимодействия образуется металл. Cu2S + 2Cu2O = 6Cu + SO2

Ректификация   –   способ   разделения   жидких   смесей,   основанный   на

многократной дистилляции, используется напр. Пр рафинировании чернового свинца.

Репульпация – разбавление ранее сгущенной пульпы водой для удобства транспортирования по трубам и для ведения последующих операций.

Реэкстракция – извлечение ценного компонента из насыщенного экстрагента с регенерацией последнего.

Система – тело или группа тел, обособленных от окружающей среды и находящихся во      взаимодействии.

Сорбция – поглощение газов или паров растворенных веществ твердыми телами и жидкостями.

Состояние системы - совокупность всех физических и химических свойств.

Сульфидные плавки - плавки сульфидного сырья с образованием штейна.

Твердость — способность материала сопротивляться пластической или упругой деформации при внедрении в него более твердого тела. Для измерения твердости применяют методы Бринелля, Роквелла, Виккерса и метод измерения микротвердости.

Температура плавления, Тпл [К, °С] - температура, при которой твердое кристаллическое вещество полностью переходит в жидкое состояние (фазовый переход первого рода). При постоянном давлении плавление  чистого  вещества происходит при постоянной температуре с поглощением строго определенного количества теплоты, называемой теплотой плавления.

Тепловое расширение, α [К-1, (С)-1]- изменение размеров (длины или объема) при изменении температуры, характеризующееся коэффициентами линейного или объемного расширения.

Теплопроводность, λ [Вт/(м·К)] - перенос энергии от более нагретых участков к менее нагретым в результате теплового движения и взаимодействия частиц на атомно-молекулярном уровне (для металлов это электроны).

Термодинамика – раздел физической химии, изучающий изменение энергетического состояния системы при протекании в ней процессов, позволяет определить направление реакции и составы равновесных фаз.

Точка кипения – температура, при которой упругость пара вещества становится равной внешнему давлению.

Точка росы - температура, при которой перегретый пар данного давления становится насыщенным и начинается конденсация пара: выпадает жидкая фаза

– роса.

Удельная теплоемкость, с [Дж/(г · К)] - количество теплоты, которое нужно подвести к единице массы вещества, чтобы повысить его температуру на 1°.

Удельное электрическое сопротивление, ρ [Ом/м] - величина, обратная электропроводности.

Устойчивое (стабильное) равновесие - переход из равновесного состояния в другое связан с затратой работы извне. Равновесие всегда носит динамический характер, т.к. скорость прямого процесса равна скорости обратного процесса.

Фаза - совокупность всех гомогенных однородных по химическому составу, кристаллическому строению и свойствам частей системы (сплава), отделенная от других частей поверхностями раздела.

Фазовое равновесие - такое равновесие, при котором вещество переходит  из одной фазы в другую без изменения химического состава.

Цементация – процесс извлечения металлов из растворов химическим восстановлением более электроотрицательными металлами.

Шлак – многокомпонентный неметаллический  расплав  (после затвердевания – камневидное или стекловидное вещество), покрывающий при плавильных процессах поверхность жидкого металла.

Шлам – порошкообразный продукт, выпадающий в осадок при электролизе меди, цинка и др. металлов, содержащий обычно благородные металлы.

Штейн – продукт плавки, сплав сульфидов.

Экстрактор – аппарат, применяемый в гидрометаллургии для разделения смесей различных веществ экстракцией.

Экстракция – процесс извлечения отдельных компонентов из твердых или жидких смесей путем их обработки растворителем, в котором составные части смеси неодинаково растворимы.

Экстракционная колонна - экстрактор в виде вертикального полого цилиндра внутри которого установлены тарелки или насадка.

Электролиз – совокупность процессов электрохимического окисления – восстановления, происходящих на погруженных в электролит электродах при прохождении электрического тока, используется при получении многих металлов, при рафинировании, нанесении защитных и декоративных покрытий и т.д.

Электротермические процессы – процессы, происходящие при высоких температурах, получаемых в результате горения электрической дуги.

Электропроводность, σ [м/Ом] - способность вещества проводить электрический ток, обусловленная наличием в нем подвижных заряженных частиц (носителей тока) — электронов или ионов.

Эмульгатор – поверхностно-активное вещество, способное концентрироваться на поверхности раздела фаз, снижая поверхностное натяжение; используется при флотации.

Энергия активации – наименьшая энергия, необходимая для осуществления элементарного акта физического или химического процесса.

Энергия Гельмгольца – функция состояния термодинамической системы, представляющая собой разность между внутренней энергией и произведением энтропии на абсолютную температуру.

Энергия Гиббса - функция состояния термодинамической системы, представляющая собой разность между энтальпией и произведением энтропии на абсолютную температуру.

Энтропия – функция состояния термодинамической системы при независимых параметрах (объем, энергия); остается постоянной при обратимых и возрастает при необратимых адиабатических процессах.

Энтальпия – функция состояния термодинамической системы, равная сумме внутренней энергии системы и произведения давления на ее объем.