2- дәріс  «Табиғи тасты материалдар»

Тау жыныстарын топтастыру және негізгі түрлері.

Құрылыста табиғи тасты материалдар ретінде қажетті құрылыс қасиетіне ие тау жыныстарын пайдаланады.

Тау жыныстарының пайда болуы бойынша үш топқа бөледі:

1) магмалық (бастапқы), 2) шөгінді (екінші) және 3) метаморфтық (түрі өзгерген).

1) Магмалық тау жынысы жердің тереңдігіндегі магма балқымасының көтеріліп суынуы кезінде пайда болады. Атылып шыққан тау жынысының құрылымы мен қасиеті магманың суыну жағдайына байланысты болады, осыған байланысты бұл жыныстар тереңдік және төгілме болып бөлінеді.

Тереңдік (интрузивті) тау жынысы жер қабаттарының үстіндегі үлкен қысым кезінде жер қыртысы тереңдігінде магмалардың баяу суынуынан пайда болады. Осы жыныстардың су жұтқыштығы аз және жоғарғы аязға төзімді болып келеді. Бұл жыныстарға  гранит, сиенит, диорит, габбро және басқалар жатады.

Төгілме (эффузивті)  тау жыныстары магмалардың жер бетіне шығу үдерісі кезінде салыстырмалы жылдам және біркелкісіз салқындауынан  пайда болады. Төгілме жыныстарының көп тараған түрлері порфир, диабаз, базальт, борпылдақ вулканды жыныстар.

2) Шөгінді тау жыныстары температураның түсуі, күн радиациясы, судың әрекеті, атмосфера газдарының және басқалардың  әрекеті салдарынан  бастапқы тау жынысынан пайда болады.  Осыған байланысты шөгінді тау жыныстары сынған (борпылдақ), химиялық және органогендік болып бөлінеді.

Сынған (борпылдақ) тау жынысына малтатас, қиыршықтас, құм, балшықтар жатады.

Химиялық шөгінді жыныстар: әк тасы, доломит, гипс.

Органогенді тау жыныстары: әк тасты-ұлутас, диатомит, бор.

3) Метаморфтық тау жыныстары жер қыртысының көтерілу және шөгу үдерісіндегі жоғарғы температура мен қысым әрекеті салдарынан тау жыныстарының атқылауы мен шөгуінен пайда болады. Бұларға балшықты сланец, мрамор, кварцит жатады.

Табиғи тас материалдарын топтастыру және негізгі түрлері.

Тау жыныстарын өңдеу жолымен табиғи тас материалдар мен бұйымдарды алады.

Тас материалдарын алу әдісі бойынша шойтас (бут) – жарылу әдісімен өңдеу; жұмыр тастар – өңдеусіз қопару әдісімен; уатылған – ұнтақтау әдісімен алу (қиыршық тас, жасанды құм); сұрыпталған тас (булыжник, малтатас) болып бөлінеді.

Тас материалдар пішіні бойынша дұрыс емес пішінді (қиыршық тас, малтатас) және жеке бұйымдар, дұрыс пішінді  (тақталар, блоктар).

Қиыршық тас – механикалық немесе табиғи уатылған шой тас немесе жасанды тастардан алынатын үшкір бұрышты өлшемдері 5-70мм болатын тау жыныстарының кесектері.  Оларды  негіз құрылымына бетон қоспасын дайындау үшін ірі толтырғыштар ретінде пайдаланады.

Малтатас – жұмырланған тау жыныстарының 5мм-ден 70мм-ге дейін (кесілгені 120мм дейін) кесектері, сонымен қатар жасанды малтатас-қиыршықтасты қоспалар дайындау үшін пайдаланады.

Құм –өлшемдері 0,14-5мм болатын тау жыныстарының борпылдақ түйіршікті түрі. Ол қарапайым тау жыныстарының желдетілу нәтижесінде пайда болады, бірақ жасанды жолмен-малтатас, қиыршық тас пен тау жыныстарының кесектерін ұнтақтау арқылы алуға болады.