3- дәріс «Минералды байланыстырғыш заттар»

- Ауалық байланыстырғыш заттар.

- Гидравликалық байланыстырғыш заттар.

Минералды байланыстырғыш заттар деп майда ұнтақталған материалдар (ұнтақ), сумен араластырғанда иілмелі қамыр түзейтін, химиялық қарым қатынас үдерісінде оның қатаю, беріктік алу, оның құрамына енгізілген  толтырғыштары қарапайым тас материалдар (құм, малтатас, қиыршық тас) бірыңғай тұтас құйма бола алатын, жасанды тас құмтас, конгломерат түрінде пайда болатын қабілетке ие затты атайды.

Гидротациялық байланыстырғыш ауалық (тек қана ауа ортасында қатайып және беріктік алатын) және гидравликалық (ылғалды жерде, ауа ортасында және су астында қатаятын) болып бөлінеді.

Құрылыстық ауа әгі CaO –құрамында 8% балшықты (әктасы, доломит, бор және басқалар) қоспасы бар табиғи карбонатты жынысы CaCO3 900-1300°С күйдіру жолымен алынатын өнім. Күйдіру шахталы және айналмалы пештерде жүзеге асырылады. Ең көп тарағаны шахталы пештерде алынады. Шахталы пеште әктасты күйдіру кезінде үстінен астына қарай материал үш зонамен тізбектеліп жүргізіледі: қыздыру зонасы (шикі затты кептіру мен ұшпа заттар бөлінеді), күйдіру зонасы (заттардың ыдырауы) және салқындату зонасы. Қыздыру зонасында әктасты газ түріндегі жанған  өнімдерден күйдіру зонасынан келетін жылу есебінен  900°С дейін қыздырылады. Күйдіру зонасында отынның жануы жүріліп және  CaCO3 әктасынан CaO  әгі мен қос тотықты көміртегі  CO2 1000-1200°С ыдырайды. Салқындату зонасында күйдірілген әк төменнен жоғары қозғалатын суық ауамен 80-100°С дейін салқындатылады.

Күйдірілу нәтижесінде қос тотықты көміртегі толық жоғалып, ақ және сұрғыш түсті кесек түрінде сөндірілмеген әк алынады. Сөндірілмеген кесек әктен әртүрлі құрылыстың ауа әгі алынады: ұнтақталған сөндірілмеген ұнтақ түріндегі әк, әк қамыры.

Құрылыстың ауа әгі әртүрлі қалау және сылау ерітінділері, төмен маркалы бетондар (құрғақ-ауа жағдайында жұмыс жасайтын), тығыз силикат бұйымдар (кірпіш, ірі блоктар, панелдер) өндіруде, аралас цемент алу кезінде пайдаланады.

Гидротехникалық және гидромелиорациялық ғимараттар мен құрылымдар үнемі су әсері жағдайында болады. Осы ауыр жағдайда пайдаланатын құрылымдар мен ғимараттар байланыстырғыш материаларды қолдануды қажет етеді, бұлар қажетті беріктік қасиеттеріне ие болып қалмай суға төзімділігі, аязға төзімділігі және коррозияға төзімділігіне ие болуы керек. Осындай қасиеттерге гидравликалық байланыстырғыш заттар ие болады.

Гидравликалық әкті табиғи мергел мен мергелді әктасын 900-1100°С температурада күйдіру арқылы алады. Мергель мен мергелді әктасынан гидравликалық әкті өндіру үшін құрамында 6-дан 25% дейін балшық пен құм қоспасы қосылады. Оның гидравликалық қасиеті калцийдің тотығының құрамына кремний, алюминия және темір тотықтарының жиынтық құрамының пайыздық қатынасы  гидравликалық (немесе негізгі) модулмен (m) сипатталады:

(1.6)

Гидравликалық әк – баяу ұстасып және баяу қатаятын зат. Оны құрылыс ерітінділерін дайындау, төмен маркалы бетондар, жеңіл бетондар, аралас бетондарды алу үшін қолданады.

Портландцемент – гидравликалық байланыстырғыш зат, клинкердің майда ұнтағы мен екі сулы гипстің біріккен жолымен алынады. Клинкер – табиғи құрамы анықталған немесе әктас немесе  гипстің шикізаттық қоспасының біртекті балқығанға (t>1480°С) дейінгі күйдірілген өнімі. Шикізаттық масса айналма пеште күйдіріледі.

Портландцемент байланыстырғыш зат сияқты цементті ерітінділер мен бетондарды дайындлау кезінде пайдаланады.

Шлакопортландцемент - өзінің құрамында түйіршіктелген түрінде гидравликалық қоспасына ие домналық немесе электрлі термофосфорлы қождан арнаулы режим бойынша салқындатылып алынады. Оны портландцемент клинкері (3,5% дейін), қожы (20…80%), және гипс тасымен ( 3,5% дейін) бірге ұнтақтау жолымен алады. Шлакопортландцемент қатаюдың бастапқы мезгілінде беріктігі баяу өсіп отырады, бірақ келесі уақыт өткен сайын беріктігі артып отырады.

Ол қоршаған ортаға сезімтал болып келеді, аязға төзімділігі төмен, жұмсақ сульфатты судың әсері кезінде  төзімді.

Карбонатты портландцементін цемент клинкерін 30% әктасымен бірге ұнтақтау арқылы алады.  Ол қатаю кезінде аз жылу бөлгішке ие, төзімділігі артады.