4 - дәріс «Бетон»

- Қарапайым (жылы) бетонға арналған материалдар

- Бетон қоспасы құрамын жобалау

Бетон – жасанды тас материал, бетон қоспаларының қатаюы нәтижесінде құрамында анықталған гидротациялық байланыстырғыш зат (цемент), ұсақ (құм), ірі (малтатас, қиыршық тас) толтырғыштар, су және қажетті жағдайда қоспалардан алынады.

Цемент. Бетон қоспаларын дайындау кезінде қолданатын цемент түрлері мен оның маркасы болашақ бетон құрылымдары мен ғимараттар, олардың маңыздылығы, жұмыс өндірісінің тәсілдеріне байланысты болады.

Су. Бетон қоспаларын дайындау үшін құрамында зиянды қоспалары жоқ, қарапайым ауыз суларын қолданады. Бетон қоспасын дайындау үшін сарқынды, өндірістік немесе тұрмыстық, батпақты суларды қолдануға болмайды.

Ұсақ толтырғыштар. Ұсақ толтырғыштар ретінде табиғи және жасанды құмдарды қолданады. Түйіршіктерінің көлемі 0,14мм-ден 5 мм-ге дейін, нақты тығыздығы ρ>1800кг/м3 үлкен болады. Жасанды құмдар тығыз, ауыр тау жыныстарын уақтау жолымен алынады. Құмының сапасын бағалау кезінде оның нақты тығыздығы, орташа үйінді тығыздығы, түйіршіктер аралық кеуектілігі, ылғалдылығы, түйіршікті құрамы және ірілік модулін анықтайды. Бұдан басқа, құмның қосымша сапалық көрсеткіштерін зерттейді-түйіршіктер формасы, кедір - бұдырлығы және т.б. Құмның түйіршіктік немесе гранулометриялық құрамы ГОСТ 8736 талаптарын сәйкес болуы тиіс. Оны кептірілген құмды тесіктерінің өлшемдері 5,0; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 және 0,14 мм болатын елегіштен елеп өткізу жолымен анықтайды.  Нәтижесінде әрбір елеуіште қалған құмның қалдығын өлшеу жолымен жеке қалдық ai аталатын қалдықтарды анықтайды. Қалдықтардың елегіштегі mi салмағын  құмның өлшенген барлық m салмағына қанша болатынын пайыздық есеппен анықтайды:

(1.7)

Жеке қалдықтан бөлек толық қалдықты А, барлық жеке қалдықтардың  елегіште қалған қалдық қосындысымен  анықтаймыз:

(1.8)

Екшелген құмның нәтижесі бойынша оның ірілік модулін анықтайды:

(1.9)

мұндағы,  А – елегіштегі толық қалдық, %.

Ірілік модулі бойынша құмды ірі (Мк>2,5), орташа (Мк=2,5…2,0), майда (Мк=2,0…1,5), өте майда  (Мк=1,5…1,0) болып бөлінеді.

Бетон қоспасының қолдануға жарамдылығын құмның түйіршік құрамының ұйғарынды графигіне енгізу жолмен анықтайды.  Бетон қоспасына  арналған құмды таңдаудың үлкен маңыздылығы оның түйіршік аралық кеуектілігі Vп(%), келесі өрнекпен анықталады:

(1.10)

мұндағы, ρн.п – құмның үйінді тығыздығы, г/см3;

ρ – құмның нақты тығыздығы, г/см3;

Қалыпты құмның түйіршік аралық кеуектілігі  30…38%, әртүрлі түйіршіктерде  – 40…42% құрайды.

Ірі толтырғыштар. Бетон қоспасына ірі толтырғыштар ретінде табиғи немесе жасанды 5 мм-ден 70 мм-ге дейінгі іріліктегі қиыршық тас немесе малта тастарды қолданады.

Ірі толтырғышты  тиімді түйіршік құрамымен қамтамасыз ету үшін  төмендегі топқа бөледі, ең үлкен ірі түйіршікті  Днаиб.;  Днаиб=20мм ірі түйіршікті екі фракцияға бөлінеді:  5мм-ден  10 мм-ге дейінгі және 10мм-ден  20 мм-ге дейін;

Днаиб=40мм  кезінде  үш фракцияға: 5мм-ден  10 мм-ге дейінгі және 10мм-ден  20 мм-ге  дейін, 20мм-ден  40 мм-ге дейін;

Днаиб=70мм болса  төрт  фракцияға: 5мм-ден  10 мм-ге дейінгі және 10мм-ден  20 мм-ге  дейін, 20мм-ден  40 мм-ге дейін;  40мм-ден  70мм-ге дейін. Бетон қоспаларын дайындау кезінде цементтің шығынына үлкен әсер ететін көрсеткіш ол ірі толтырғыштардың түйіршік аралық кеуектілігі Vп.кр(%), 0,01 дәлдікпен келесі өрнекпен анықталады:

(1.11)

мұндағы, ρн.кр – ірі толтырғыштың орташа үйінді тығыздығы.

Ρк.кус – кесектегі ірі толтырғыштың орташа үйінді тығыздығы.

Түйіршік аралық кеуектілік көрсеткіші  минималды  болуға болады. Оның шамасы аз болса ірі толтырғыштың тиімді түйіршік құрамын таңдау жолымен қабылдауға болады.

Ірі толтырғыштардың түйіршікті құрамын кептірілген ірі толтырғыштарды өлшемдері 70; 40; 20; 10; 5 мм тесікті елегішпен елеп өткізу нәтижесінде   оның ең жоғарғы Днаиб және ең төменгі Днаим ірілік есебімен бекітеді.

Қиыршық тас-тау жыныстарын, ірі табиғи малта тас пен жасанды тастарды  ұнтақтау жолымен алынған кедір-бұдырлы борпылдақ қарапайым жасанды материал. Қиыршық тастың жарамдылығын анықтау үшін төмендегілерді білуі қажет: тау жыныстарының нақты тығыздығы, қиыршық тастың орташа тығыздығы, орташа үйілмелі тығыздығы, салыстырмалы түйіршік аралық кеуектілігі, қиыршық тастың ылғалдылығы.

Малта тас-тау жыныстарының физикалық мүжілу  үдерісінде пайда болатын майдаланған табиғи түйіршікті борпылдақ материал. Малта  тасқа қойылатын талаптар қиыршық таспен бірдей болады.

Қоспалар. Цементке қоспаны енгізгенде  ерітінді немесе бетон қоспасындағы   цемент, ерітінді тас пен бетон  сапасын қарапайым және ыңғайлы тәсілмен жақсартады. Қоспалар олардың қасиетін көтеріп қоймай техникалық, пайдалану көрсеткіштерінде жақсартуға әсер етеді. Қоспаларды байланыстырғыш заттар, құрылыс ерітінділері мен бетон қоспасын өндіру кезінде қолданады. Олар бетон қоспасы сапасын өзгертумен бірге бетонның өзінің сапасына әсер етеді; ыңғайлы төселу, механикалық беріктігіне, аязға төзімділігі, сызатқа төзімділігі, суға төзімділігі, сусіңірмеушілігі, жылу өткізгіштігі, қоршаған ортаға төзімділігіне әсер етеді.

Бетон қоспасының негізгі қасиеті (оның біртүрлілігін сақтау қабілеті, тасымалдау, түсіру кезінде қабаттаспауы) біртүрлілігі, су ұстау қабілеті (бетонның құрылымын, олардың беріктігін алуда, су сіңірмеушілігі мен аязға төзімділігін  қалыптастыруда маңызды рөл атқарады), ыңғайлы төселуі (бетонның жоғары тығыздығын қамтамасыз ету, қажетті конфигурация мен тығыздығын алуда ең төменгі энергия шығынымен  оның жылдам қабілеттілігі) байланысына тәуелді болады.

Жаңадан дайындалған бетон қоспасы жақсы араласатын (біртекті), ауа райы жағдайында төсеу орнында тасымалдауға жарамды болуы тиіс, осы кезде су бөлгіштігі мен қабаттасуға қарсыласатын болады.

Бетон қоспасы құрамын жобалау мен таңдау тапсырмасына қажетті материалдар (байланыстырғыш заттар және т.б.) және олардың тиімді көлемінің  қатынасын анықтау кіреді. Осының негізінде  технологиялық қасиетімен бірге бетон қоспасы алынады, сонымен қатар максималды үнемді және ұзақ уақыт қолданылатын, цементтің минималды  шығыны кезінде жобалау мен пайдалану талаптарына жауап беретін  бетон алынады.  Бетон қоспасының  жобаланған құрамы қатпарланбайтын, қажетті ыңғайлы төселуін қадағалау, ал осы қоспамен дайындалатын бетон-қажетті келесі қасиеттерге ие болады: тығыздығы, беріктігі, аязға төзімділігі, су сіңірмеушілігі.

Бетон қоспасы құрамын жобалаудың көптеген қарапайым әдісі-бетон қоспасын төсеу мен тығыздау кезінде саңылаусыз  дайындалуымен қабылданған абсолюттік көлемі бойынша есептеледі.

Бетон құрамын жобалау төмендегі әрекеттегі ұсынылған және нормативтік құжаттарды пайдалану арқылы орындалады:

- Берілген бетон маркасын Rб, тиімді цемент Rц маркасын белгілеу.

- Су цемент қатынасын анықтау  В/Ц,  қарапайым бетон үшін  В/Ц ≥0,4: В/Ц=А·Rц/(Rб+0,5А·Rц); мұндағы,  Rц – цемент маркасы; Rб – бетон маркасы; А – қолданылған компоненттер сапасын есептеу коэффициенті.

- 1м3 бетон қоспасына  болжамды  шығынды  белгілеу. Судың шығыны, бетон қоспасын дайындау үшін  берілген жылжымалылығы.

- Белгілі болған В/Ц қатынасы бойынша цементтің шығынын (1м3 бетонға кг-мен) есептеу және судың болжамды шығынын қабылдау:  ;

- 1м3 бетон қоспасын есептеу өрнегі:

(1.12)

мұндағы, Ц, В, П, Кр – 1м3 қоспадағы цемент, су, құм, ірі толтырғыштардың шығынары, кг.

ρц, ρв, ρп, ρкр – осы  материалдардың тығыздығы, кг/м3;

- олардың  абсолютты көлемдері, м3.

Ірі толтырғыштар шығынын келесі өрнекпен анықтайды (1м3 бетонға кг-мен):

ірі толтырғыш:

(1.13)

r – ірі толтырғыштардың түйіршіктері жылжымалылығы коэффициенті,  болжаммен (кестелік деректер) қабылдайды

Пкр – ірі толтырғыштардың кеуектілігі.

Ρн.кр – ірі толтырғыштардың үйінді тығыздығы.

Ұсақ толтырғыштар (құм):

(1.14)

- Бетон қоспаларының есептік орташа тығыздығын есептеу:

(1.15)

және бетонды шығару коэффициенті:

(1.16)

Бетонды шығару коэффициенті  β  0,55…0,75 арасында болуы тиіс.

Жобаланған бетон қоспалары құрамын сынақ илеммен айқындайды. Осы  илеммен бетон қоспасының жылжымалылығыда тексеріледі. Егер бетон қоспасының  жылжымалылығын жоғарылату қажет болса, онда илемге аздаған порциямен су мен цемент қосылады, осы кезде осыған дейінгі  В/Ц қатынасы бетон қоспасының жылжымалылығы берілген межеге тең болғанға дейін тұрақты сақталуы керек. Егер бетон қоспасының  жылжымалылығы берлігенінен жоғары көрсететін болса, онда оған құм және ірі толтырғыштар (алғашқы көлемінің 5%-дық порциямен) қосылады, таңдап алынған В/Ц қатынасы сақталады. Сынақ илемдерінің нәтижесі бойынша жобаланған бетон қоспасының құрамына түзетулер енгізіледі, өндірістік жағдайында қолданылатын құм мен ірі толтырғыштар ылғал күйінде болатындықтан ылғалдылығы есептелінеді, ал ірі толтырғыштар су жұтуға ие  болатындықтан,  1м3 бетон қоспасын дайындауға қажетті су (л) шығынын төмендегі өрнекпен нақтылау қажет:

(1.17)

В – судың анықталған (есептік) шығыны, л/м3

П, Кр – құм және ірі толтырғыштар шығыны, кг/м3

Wп,Wкр – құм және ірі толтырғыштардың ылғалдылығы, %.

Вкр – ірі толтырғыштың су жұтуы, %.

1.  Бетон қоспаларын дайындау, тасымалдау мен төсеу.

2. Жаңа төселген бетонды баптау және оның сапасын бақылау.

Бетон қоспалары стационарлы бетон зауыттарда немесе жылжымалы бетон араластырғыш құрылғыларда дайындалады. Бетон қоспасы сапасына (біртектілік) оны дайындау үдерісіндегі араластыру сапасы әсер етеді.  Араластыру ұзақтығы бірнеше минутты құрайды. Бетон қоспасын қайтадан араластыру оны  дайындаған сәттен 3-5 сағат арасында рұқсат етіледі. Бетон қоспасын дайындаудың маңызды жағдайы - құрама  материалдарды мұқият өлшеу (дозировка). Өлшеу кезінде массасы бойынша цемент және суда  ±1%  жоғары емес, ірі толтырғыштарда ±2% жоғары емес   ауытқуға рұқсат етіледі. Дайын болған бетон қоспаларын арнаулы транспорттық құрылғымен төсеу орнына жеткізеді. Дайын бетон қоспаларын төсеу орнына тасымалдау ұзақтығы 1 сағаттан аспауы тиіс. Қазіргі кезде бетон қоспаларын механикаландырылған бетон төсегіштер, бетон үлестіргіштер көмегімен төсейді. Бетон қоспаларын төсеу әдісінің көп тараған түрі-дірілдету. Бетон қоспаларын дірілдету кезінде оның  қоспалары арасындағы үйкеліс төмендейді, аққыштығы жоғарылайды, қоспа ауыр тұтқыр сұйық күйге енеді және меншікті салмағы әрекетімен нығыздалады. Нығыздау үдерісінде бетон қоспасынан ауа жойылады және бетон жақсы тығыздықа ие болады. Бетонның құрылым түзілуін, оның беріктігін көтеру, суыққа төзімділігін, сусіңірмеушілігін жақсарту үшін алғашқы дірілдету сәтінен 1,5-2 сағаттан соң бетон қоспаларына қайтадан дірілдетуді қолданады.

Жоғарғы сапалы бетон алу үшін жаңа төселген бетонға сәйкесінше  бап қажет. Жаңа төселген бетонға жақсы баптау жасалынбаса төменгі сапалы бетон алынады.  Бетонды баптау бо	йынша негізгі шаралары-жақсы ылғалданған қапшықпен, құммен, ағаш үгіндісімен, үлдір жабынмен  жабу. Бетон қоспасын төсеген соң 30 минуттан ұзақ емес жабуды қадағалау керек. Қыс мезгілінде баптаудың келесі әдістерін жүзеге асырады: жылытқышсыз және жасанды қыздыру. Жылытқышсыз әдісіне суыққы қарсы қоспалармен жылыту жатады. Бетонды жасанды жолмен қыздыру электрлі қыздырғыш, бумен қыздыру, ауамен қыздырулар жатады.

Гидротехникалық  бетон. Бетонның арнауыл түрлер.

Тұрақты және мезгілдік сумен шайылып тұратын, гидротехникалық және гидромелиорациялық ғимараттар құрылысы кезінде қолданатын бетонды гидротехникалық деп атайды. Гидротехникалық бетоны тек қана берік болумен  қатар оның сулы ортадағы ұзақ уақыт қызметін қамтамасыз ету үшін аязға төзімді, бірақ сусіңірмейтін және суға төзімді болуы керек.

Ғимараттағы гидратехникалық бетоны немесе құрылымдары су деңгейінің орналасу қатынасына байланысты суастындағы-үнемі суда орналасқан; ауыспалы деңгейі аймағы- сумен мезгілдік  шайылып тұратын; су үстінде-ауыспалы деңгей аймағынан жоғары орналасқан болып бөлінеді. Гидротехникалық бетон құрылымы бетінің ауданы бойынша массивті және массивсыз, ал ғимараттағы орналасу орны бойынша-сыртқы және ішкі аймағы болып бөлінеді.

Гидротехникалық бетонның негізгі құрылыс-техникалық қасиеті-сусіңірмеушілігі, аязға төзімділігі, су жұтуы, беріктігі, судың агрессивті әрекетіне қарсы қабілеті, жылу бөлгіштігі, ұзақ уақыттылығы, бетон қоспасының жылжымалылығы мен қатаңдығы.

Гидротехникалық бетонға арналған байланыстырғыш материалдар ретінде портландцементті пайдаланады. Гидротехникалық бетонның сапасын арттыру үшін оның құрамына көлемдік ұлғаюды, шөгуді, су тұтынуын төмендету мақсатында қоспалар қосуды ұсынады. Гидротехникалық бетонға арналған құм ірі, орташа ірілікте, табиғи және жасанды ұсақ қатты және тығыз тау жыныстарын пайдаланады. Гидротехникалық бетонға арналған ірі толтырғыштар ретінде тау жыныстарынан алынған малтатас, қиыршық тастарды пайдаланады.

Айырықша ауыр бетон-арнаулы қорғаныс ғимараты  үшін қолданады (радиоактивтік әсерінен қорғану үшін). Оның орташа тығыздығы 2500 кг/м3 жоғары болады. Толтырғыштар ретінде магнетит, лимонит, гидрогенит, гематит, баритті пайдаланады, бетонның атауыда – магнетитті, лимонитті, баритті болып аталады. Бұл бетонның байланыстырғыштары портландцемент, шлакопортландцемент және балшықты цементтер болады.

Жол бетоны-автомобиль жолдары, аэродромдар, қала көшелері құрылысында қолданады. Жол бетонының бетон қоспаларын дайындау үшін жоғарғы сапалы материалдар пайдаланады. Байланыстырғыш ретінде пластифицирленген  портландцементті қолданады.

Құрғақ бетон – бұл құрғақ компоненттерден (цемент, құм, ірі толтырғыштар) зауытта өлшеніп жасалған құрғақ бетон қоспасы. Бетон қоспасы төселетін орында бетон араластырғышта немесе тікелей автобетон араластырғыштарда сумен араластырылады.

Құрылыс ерітінділері.

Құрылыс ерітінділері құрамында бейорганикалық байланыстырғыш заттар (цемент, әк, гипс, балшық), ұсақ толтырғыштар (құм, ұнтақталған шлак), су және қажетті жағдайларда қоспалардан (бейорганикалық және органикалық) тұратын мұқият өлшенген ұсақ түйіршікті қоспалар.  Жаңа дайындалған күйде оларды негізге оның барлық тегіс емес жерлеріне толтыра жұқа қабатпен төсейді. Олар қабаттанбайды, ұстасады, қатаяды және беріктік жинайды, тас түріндегі материалға айналады. Құрылыс ерітінділерін тас қалауға, әрлеуге, жөндеу мен басқа жұмыстарға қолданады. Оларды орташа тығыздығы бойынша топтастырады: орташамен ауыр  ρ=1500кг/м3, орташамен жеңіл  ρ<1500кг/м3. Атауы бойынша: су оқшаулағыш,  талтопогенді, инъекционды, қалау, әрлеу және т.б.

Бір түрлі байланыстырғыш  заттардан дайындалған ерітінділерді қарапайым деп атайды, бірнеше байланыстырғыш заттардан болса аралас (цемент-әкті) деп атайды. Ауалық байланыстырғыштан дайындалған құрылыс ерітінділерін ауалық (балшықты, әкті, гипсті) деп атайды. Ерітінділер құрамындағы ұсақ толтырғыштар санының көлемдік қатынасын көрсететін екі (қарапайым 1:4) немесе үш (аралас 1:0,5:4) сандармен байланыстырғыштар  белгіленеді. Аралас ерітіндідегі алғашқы саны негізгі байланыстырғыш заттардың көлемдік бөлігі, екіншісі-қосымша байланыстырғыш заттардың көлемдік бөлігінің негізгісіне қатынасын айтады. Ерітінді қоспаларын байланыстырғыш заттар мен ұсақ толтырғыштар көлеміне байланысты майлы-құрамындағы байланыстырғыш заттарының көлемі көп, қалыпты- құрамындағы байланыстырғыш заттарының көлемі қарапайым, майда-құрамындағы байланыстырғыш заттарының көлемі салыстырмалы түрде көп емес (илімділігі төмен) деп бөлінеді.

Құрылыс ерітінділерін дайындау үшін бұдырлы бетті түйіршікті құмды қолдану қолайлы. Құм ерітіндінің  қатаюы кезінде жарылудан сақтайды, оның құнын төмендетеді.

Су оқшаулағыш ерітінділер (су сіңірмейтін) – цементті ерітіндінің құрамы 1:1 – 1:3,5 (қарапайым майлы), церезит, амоминат натрия, нитрат кальция, хлорлы темір, битум эмульсиясы қосылады.

Церезит – қоспаны ақ немесе сарғыш түске келтіріп, анилин қышқылынан, әктен, аммиактан алынады. Церезит ұсақ саңылауларды торлтырып, ерітіндінің тығыздығын ұлғайтады, оның су сіңірмеуіне ықпал етеді.

Су оқшаулағыш ерітінділерін дайындау үшін портландцемент, сульфатқа төзімді портландцементті пайдаланады. Су оқшаулағыш ерітінділерінің ұсақ толтырғыштары ретінде құмды пайдаланады.

Қалауға арналған құрылыс ерітінділері – тас қабырғаны қалауға, жер асты ғимаратына қолданады. Олар цементті-әкті, цементті-балшықты, әкті және цементті болады.

Әрлеуге арналған (сылақ) ерітінділері – аталуы бойынша сыртқы және ішкі, сылақтың орналасуы бойынша дайындық және әрлеуге деп бөлінеді.

Акустикалық ерітінділер – жеңіл ерітінділер, жақсы дыбыс оқшаулауға ие. Осы ерітінділерді дайындауға портландцемент, қожды портландцемент, әк, гипсті байланыстырғыш заттарды және т.б. толтырғыш ретінде жеңіл саңылаулы материалдарды (пемза, перлит, керамзит, қож) қолданады.