7 - дәріс «Күйдірілмеген жасанды тасты материалдары мен бұйымдары»

Күйдірілмеген жасанды тасты материалдары мен бұйымдарын байланыстырғыш заттардың қоспалары, су және толтырғыштардан оны қалыптау мен тиісті өңдеу жолымен дайындайды.

Байланыстырғыш заттардың түрі бойынша силикатты, әк-шлакты, газды силикатты, газды бетоны, гипсті, гипсті бетоны, асбесті бетоны және басқа болып бөлінеді.

Қатаю жағдайы бойынша – олар бұйымда, автоклавты және жылумен өңдеу кезінде және ауа – ылғалды орта жағдайында қатаю болып бөлінеді.

Автоклавта қатаятын материалдар мен бұйымдар.

Автоклавта қатаятын бұйымдарды өндіру үшін жергілікті материалдарды кеңінен қолданады: әк, кварц құмы, өнеркәсіп қалдықтары.

Берік және суға төзімді автоклав материалдары мен бұйымдарын 0,8-1,4МПа қысымда 175°С автоклав ішіндегі булы ортада оларды гидротермиялық өңдеу үдерісінде ұсақ ұнтақталған әк пен кремний компоненттерінің химиялық әрекеттесу нәтижесінде алады. Химиялық реакция нәтижесінде берік және суға төзімді зат (кальци силикаты), құмның бөлшектерінің цементтелген, жасанды тасын түзіледі. Автоклавты материалдары мен бұйымдары тығыз ұяшық құрылымға ие болады.

Автоклавты силикатты бетон – әкті-кремний байланыстырғыш қоспалары, құм және судан тұрады. Байланыстырғыш ретінде әкті-пуцоланды, әкті-шлакты және әкті-күлді цементтерді пайдаланады. Автоклавты силикатты бетоннан жасалған бұйымдар аязға төзімді, суға төзімді және бірнеше агрессивті ортадағы химиялық төзімділікке лайықты болады. Автоклавты силикатты бетоннан ірі, тығыз, силикатты қабырға блоктарын дайындайды.

Автоклавты ұялы бетонын біртекті минералды байланыстырғыш қоспалар, кремний компоненттері, гипс және  судан дайындайды. Байланыстырғыш материалдарға портландцемент, ұнтақталған әк. Бұйымды автоклавта өңдеу алдында біраз уақыт ұстап, олардан сутегі бөлінеді, нәтижесінде біртекті иілімді-тұтқыр байланыстырғыш ортада ұсақ көбікшелер пайда болады. Газ бөліну үдерісінде осы көбікшелердің өлшемдері ұлғайып, ұялы бетон қоспаларының барлық массасында сфероидты ұяшықтар пайда болады.

Автоклавпен өңдеу кезінде 0,8-1,2МПа қысыммен, жоғарғы ылғалды ауа-булы ортада 175-200°С калций силикаты мен жаңадан цементтенуші түзілумен бірге кремний компоненттері байланыстырғыш заттармен қарым қатынасы қарқынды жүріліп, жоғары кеуекті ұялы бетон құрылымы беріктігін жинайды.

Ұялы бетоннан бірқатарлы кесіктер, қабырғалық және ірі блоктар, бір қабатты және екі қабатты қабырғалық аспалы панелдер, бір қабатты қабарғалық және шатырлық аражабын тақталарын дайындайды.

Силикатты кірпіші таза кварц құмы (92…95%), ауа әгі (5…8%) және судың (7…8%) біртекті қоспаларымен мұқият дайындалып арнаулы прессте қалыпталады. Кірпіш пресстелген соң автоклавты ортада 175°С және 0,8МПа қысыммен қаныққан бумен пісіріледі. Кірпіш бір өлшемді 250х120х65мм өлшеммен және модулді 250х120х88мм өлшеммен; тұтас және тесікті, беттік және қатарлы дайындалады. Кірпіш маркасы: 75, 100, 125, 150, 200, 250.

Асбесті цементті бұйымдар.

Асбесті цементті бұйымдарын дайындау үшін майда талшықты асбесті (8…10%), асбесті цементті бұйымдарына арналған портландцементі және суды асбесті цементті қоспасын пайдаланады.  Қоспалар қатайған соң жасанды асбесті цементті тас материалына айналады. Асбесті цементті бұйымдарын жасау үшін  III-IV сұрыпты асбесті,  асбесті цементті бұйымдарына арналған портландцементі маркалары 300, 400, 500 немесе құрамында органикалық заттар мен минералды тұздары, балшық қоспаларынсыз портландцементі және майда ұнтақталған кварц құмы және 20-25°С температурадағы суды пайдаланады.

Арынды және арынсыз су құбырларын, цилиндрлі пішінді телефон кабелі мен газды төсеуге  арналған  құбырлар. Олар тегіс, сызатсыз болады. Арынсыз құбырларды ішкі және сыртқы арынсыз құбырларға, шаруашылық және атмосфералық сарқынды суларды тасымалдауға; құрылыста гидротехникалық ғимараттар мен дренажды коллекторлардың кептіру жүйелеріне; жер астындағы кабелдерді төсеу кезінде пайдаланады. Арынды құбырларды жер асты су құбырлары құрылысында, қазіргі заманғы автоматтандырылған суландыру жүйелері, жылу желілерінде кеңінен пайдаланады.

Пресстелген жазық қаптама тақталарын бояусыз, бояумен дайындайды. Оларды қабырға, арақабырға панелдеріне пайдаланады. Олардың ұзындығы 600…1600мм, ені 300…1200, қалыңдығы 4…10мм.

Гипс және гипсті бетон бұйымдары.

Гипсті байланыстырғыш незінде жасалатын бұйым салыстырмалы аз тығыздықта, жеткілікті беріктікте, отқа жанбайтын, жоғары дыбыс пен жылуды оқшаулағыш, жақсы өңделетін (аралау, бұрғылау) қасиеттерге ие болады. Гипсті бұйымдардың ылғал мен суға төзімділігін арттыру үшін оларды дайындау кезінде гипсті-цементті-пуццолонды және гипсті –шлакты-цементті-пуццолонды байланыстырғышта  пайдаланады,  оларды суға төзімді сусіңірмейтін қорғаныш бояуларын немесе пасталарын жағады. Гипсті байланыстырғыш негізінде жасалатын бұйымдарына  гипс қамыры, гипс ерітіндісі немесе минералды толтырғыштары бар гипсті бетон (құм, керамзит қиыршығы) және органикалық толтырғыштарын (ағаш үгінділері, жаңқалар, қамыс) пайдаланады. Гипс және гипсті бетон бұйымдары морт сынғыш болып келеді, сондықтан оларды дайындау кезінде ағаш шыбықтар, қамыс, металл арматуралар (тор, сымдар) түрінде арматуралау материалдарын енгізеді.

Гипсті қаптау парақшаларын гипс парақшасының екі жағын картонмен қаптау арқылы дайындайды. Гипс парақшасын минералды немесе органикалық қоспалармен құрылыс гипсінен дайындайды. Оларды қабырға, арақабырға, ғимарат төбесінің  ішкі жағын қаптау үшін пайдаланады.

Арақабырғаға арналған гипс тақталарын минералды немесе органикалық толтырғыштары бар құрылыс гипсі қоспаларынан дайындайды. Тақталарды тұтас және саңылаулы 80…100мм қалыңдықта шығарады. Гипсті және гипсті бетон арақабырға тақталарын ғимараттың ішкі арақабырғасын орнату үшін пайдаланады.

Еденге арналған гипсті бетон панелдерін сығылу кезіндегі беріктік шегі 7МПа төмен емес кезінде дайындайды. Олар ағаш шыбықты қаңқал болады. Панелдің өлшемдері бөлменің өлшемімен анықталады.

Желдеткіші бар гипсті блоктарын сығылу кезіндегі беріктік шегі 12-13МПа құрылыс гипсінен немесе қоспалары бар гипсті-цементті-пуцоллонды байланыстырғыштардан дайындайды. Блоктар тұрмыстық, қоғамдық және өндірістік ғимараттардың желдету құрылғыларына арналып дайындалады.