8 - дәріс «Керамикалық материалдары мен бұйымдары»

Жалпы мағұлмат.

Жасанды күйдірілген материалдары мен бұйымдарын (керамика) балшық илемін қалыптау мен кептірілген соң 900-1300°С күйдіру жолымен алады.

Балшық илемін күйдіру нәтижесінде, жақсы беріктікке ие, жоғары тығыздықта, суға төзімді, су сіңірмейтін, аязға төзімді және ұзақ уақыт қолданылатын  жасанды тасқа айналады.  Керамика алуға арналған шикі затқа бірнеше жағдайда ширайтын қоспаларды оның құрамына енетін балшыққа қызмет ету үшін енгізеді. Бұл қоспалар кебу мен күйдіру кезінде өнімнің шөгуін төмендетіп, кеуектілігін арттырады, орташа тығыздығы мен  материалдың жылу өткізгіштігін азайтады. Қоспа ретінде құм, уатылған керамика, шлактар, күл, көмір, ағаш үгінділерін пайдаланады. Күйдірілу температурасы балшықтың алғашқы балқу температурасына байланысты болады. Керамикалық құрылыс материалдары кеуекті және тығыз болып бөлінеді. Кеуекті  материалдардың салыстырмалы тығыздығы 95%-ке дейін және су жұтуы 5% -тен жоғары, олардың сығылу кезіндегі беріктігі 35МПа (кірпіш, дренажды құбырлар) аспауы тиіс. Тығыз материалдардың салыстырмалы тығыздығы 95%-тен жоғары және су жұтуы 5% -тен төмен, олардың сығылу кезіндегі беріктігі 100МПа дейін,  олар тозуға төзімді болады (еденге арналған тақталар).

1) Иілгішті  пресстелген қарапайым балшық кірпішін  ширайтын қоспалы немесе қоспасыз балшықтан өндіреді.  Кірпіш параллелепипед пішінде болады.  Кірпіш маркалары: 300, 250, 200, 150, 125, 100, 75.

2) Иілгішті  пресстелген саңылаулы керамикалық кірпішін бір қабатты және көп қабатты үймереттердің көтергіш қабырғалары, ішкі бөлмелер, қабырғалар мен арақабырғалар, кірпіш қабырғалардың қаптамасын қалау үшін шығарады. Кірпіш маркалары: 150, 125, 100 және 75.

3) Жеңіл құрылыс кірпішін жаңғыш қоспалары бар балшық илемін қалыптап және күйдіру жолымен, сонымен қатар жаңғыш қоспалары бар құм мен балшық араласпасымен дайындайды. Кірпіш өлшемдері: 250х120х88мм.

Қарапайым  балшық кірпішін ішкі және сыртқы қабырғалар, ұстындар мен үймерет пен ғимараттардың басқа бөліктерін қалау үшін қолданады. Балшық және керамикалық кеуекті кірпішін  үймерет пен ғимараттардың ішкі және сыртқы қабырғаларының су оқшаулағыш қабатынан жоғары қалау кезінде қолданады. Жеңіл кірпішті бөлмелердің ішкі ылғалдылығы қалыпты жағдайда ішкі және сыртқы қабырғалар қалау кезінде қолданады.

4) Черепицаны майлы балшықтан 1000…1100°С-та күйдіру жолмен өндіреді. Оның сапасын тексеру үшін черепицаны балғамен жеңіл соққанда таза, дірілдеу дыбыс шығарады. Ол берік, өте ұзақ уақыт қолданылатын және отқа төзімді болады. Кемшілігі-орташа тығыздығы жоғары, төбенің көтергіш құрылымана ауыр, морт.

5) Дренажды керамикалық құбырларды ішкі диаметрі 25-250мм, ұзындығы 333, 500, 1000мм, қабырғасының қалыңдығы 8-24мм болатын отырғыш қоспасымен немесе қоспасыз балшықтан дайындалады.  Олар кірпіш немесе арнаулы зауыттарда өндіріледі. Дренажды  керамикалық құбырлар құрғату-ылғалдау және суландыру жүйелері, коллекторлы-дренажды су бұру құрылысына қолданады.

- Жер асты коллекторлларына арналған тасты трапец пішінмен дайындайды. Оны диаметрі 1,5 және 2м канализация және басқа ғимараттар кезінде жер асты коллекторларын орнату  кезінде қолданады.

- Керамикалық қасбет тақтасын үймерет пен ғимараттар, панелдер, блоктарды қаптау үшін қолданады.

- Керамикалық  канализациялық құбырларды нашар балқитын және отқа төзімді ширайтын қоспалары бар балшықтан дайындайды. Олар цилиндр пішінді және ұзындығы 800, 1000 және 1200 мм, ішкі  диаметрі 150…600 мм болады.

Еденге арналған тақта бетінің түрі бойынша майда, кедір бұдырлы және тығыз болып бөлінеді; түсі бойынша – бір түсті және көп түсті; пішіні бойынша – квадрат, тік бұрышты, үш бұрышты, алты қырлы, төрт қырлы. Тақтаның қалыңдығы 10 және 13мм болады. Оны өндірістік, ылғалды режимдегі су шаруашылығы ғимараттарында едендер төсеу үшін қолданады.