11 - дәріс «Жылу оқшаулағыш материалдар мен бұйымдар»

Жылу оқшаулағыш материалдар жылуды аз өткізеді және олар кеуекті құрылымды болғандықтан орташа тығыздығы жоғары болмауымен сипатталады.    Олар құрылым сипаты бойынша топтастырылады: қатты (тақталар, кірпіштер), иілмелі (жгуттер, жартылай қатаң тақталар), борпылдақ  (талшықты және ұнтақ түрінде); негізгі шикі зат түрі бойынша: органикалық және бей органикалық.

Органикалық жылу оқшаулағыш  материалдар.

Ағаш үгінділері, жаңқалар – құрылымда әкпен, гипспен, цементпен араластырып құрғақ  күйінде қолданады.

Құрылыс киізін добал жүннен дайындайды. Оны ұзындығы 1000…2000 мм, ені 500…2000 мм  және қалыңдығы  10…12 мм  антисептикпен араластыру түрінде дайындайды.

Қамысты қалыңдығы 30…100 мм тақта түрінде сығылған қамыс қатарларын әрбір 12-15см-ден сыммен бекіту жолмен дайындайды.

Бей  органикалық жылу оқшаулағыш  материалдар.

Минералды мақта  – оңай балқитын таужыныстары (мергель, доломит, базальт) балқыту арқылы балқытылған металлургиялық шлактан өндірілетін жылу өткізбейтін материал. Ол жіңішке диаметрі 5-12мкм шыны тәрізді талшықтар. Минералды мақтаны алу үдерісі – шикізатты  балқыту және пештен сорғалап аққан балқыған затты бу қысыммен үрлеу арқылы шашыратып талшықтандырады. Минералды мақтаны –200°С-тан  + 600°С дейін бетті жылу оқшауоау ретінде пайдаланады.

Шыны мақта  - шынылы тау жыныстарын балқыту арқылы алынады. Оны жылу оқшаулағыш бұйымдары (төсемдер, тақта)  мен бетті жылумен оқшаулағыш дайындау үшін пайдаланады.

Көбікті шыны – саңылаулары көп, кеуекті құрылымды шыныны атайды. Мұны шыны ұнтақты газ түзілетін қоспаларды балқыту (әктасы, тас көмір) жолымен алады.  Оны ашық және жабық саңылаулармен дайындайды.

Көбікті шыныдын жасалған тақталарды қабырғаны, жабындарды, жылы едендер үшін қолданады.