14 - дәріс «Лакты бояғыш материалдары»

Материалдардың бетін әрлеудің бір әдісі – оны бояу. Бояғыш заттар сұйық күйінде жағылады және материалдың бетімен желімделіп, жұқа қабыршық түзу арқылы қатаяды. Осындай әрлегіш материалдар тобына жататын заттарды лакты бояғыш материалдар деп атайды. Лакты бояғыш материалдар құрылымның шыдамдылығын арттырады, құрылыс бұйымдарының беттерін ластанудан, ылғалдан, агрессивті әсерлерден сақтайды. Бояғыш материалдарды қолдану аясы бойынша ішкі, сыртқы және арнаулы жұмыстарға қажетті деп топтастырады. Олар негізімен тығыз байланысуы, күн сәулесі, қар мен жаңбыр әсерінен қасиетерін жоғалтпауы керек. Құрылыс материалының бетіне жағылған бояулар қабыршық күйінде қатаяды. Бояулар негізінен байланыстырғыштан, еріткіштен, пигменттен және ұнтақ толтырғыштардан тұрады.

Бояу - түс бергіш пигменттерден және байланыстырғыш ерітіндіден тұратын қоспа. Бояу - пигменттелген лакты бояулы материалдардың жаппы атауы. Бұлардан басқа Бояудың құрамында органикалық еріткіштер, толтырғыштар, пластификаторлар, желімдер, тұрақтандырғыштар, т.б. болуы мүмкін. Байланыстырғыш еріткіш ретінде табиғи сұйық майлардан алынатын олифтер, олигомерлер мен полимерлердің органикалық еріткіштердегі ерітінділері (эмальдар), полимерлердің судағы эмульсиялары, органикалық немесе анорганикалық желімдер (силикаттық ерітінділер), т.б. пайдаланылады. Бояу боялатын материалдардың бетіне қонғаннан кейін белгілі бір механикалық қасиеттерге ие болады (беріктік, қаттылық) және пигменттер мен толықтырғыштар боялған бетке байланыстырғыш арқылы бекиді. Пигменттер (мөлшері 0,5 — 2 мкм) боялған бетке өз түсін береді, сонымен бірге коррозиядан қорғайды. Өндірісте Бояулар концентрлі немесе сұйытылған суспензиялар түрінде шығарылады. Бояу құрамына кіретін пигменттерді, толтырғыштарды алдын ала ұнтақтайды және байланыстырғыш еріткіш қосып арнайы аппараттарда одан әрі ұнтақтап, концентрлі суспензиялар дайындайды. Сұйытылған, яғни, қолдануға дайын Бояулар дайындау үшін концентрлі Бояуды олифпен немесе арнайы еріткіштермен сұйылтады. Бояуларды боялатын материалдардың бетіне жұмыр білікпен, бояу жаққышпен, арнайы бүріккішпен қондырады. Бояу, негізінен, темірден, ағаштан, бетоннан, пласмассадан тұратын материалдарды коррозиядан қорғау және сәндік үшін қолданылады. Бояудың көпшілігі адам организміне қауіпті және жанғыш заттар, сондықтан оларды қолданғанда қауіпсіздік техникасын сақтау керек.

Пигменттер.

Пигменттеры – бұл  майда ұнтақталған түсті ұнтақ, суда және органикалық еріткіштерде ерімейді,  бірақ олармен бірге тең араласа алатын қабілетті, өз түсін бояуға бере алады.

Ақ пигменттер. Оларға бор, ауа әгі кіреді. Борды майда ұнтақталған ұнтақ  түрінде әртүрлі бояу құрамын, грунтовкаларды, жақпалар мен пасталарды  сумен сұйылтылған  түрінде пайдаланды.

Құрылыс әгін  бояу құрамдарын дайындау үшін пигмент пен байланыстырғыш материал ретінде пайдаланады.

Қара  пигменттер. Оларға газ каналындағы күйе, қос тотықты марганец,  чернь  енеді.

Газ  каналындағы күйе ауада шектеулі рұқсатпен әртүрлі майлар, мұнай, шайырларды  жағу кезінде пайда болады. Осындай күйені сусыз бояу құрамдарын дайындау кезінде пайдаланады.

Табиғатта қос тотықты  марганец минарал және пиролюзит түрінде кездеседі.   Бұны сулы және сусыз бояулар құрамдарын дайындау үшін пайдаланды.

Сұры  пигменттер. Бұларға  графит және мырыш тозаңдары кіреді.

Графит – майлы металл жылтырағы бар сұры-қара түсті табиғи  материал. Оны бояу құрамдарын дайындау және темір құралдары бетін жалтырату үшін пайдаланады.

Мырыш тозаңы – металл мырышы бар мырыш тотығының механикалық  қоспасы. Сусыз бояу құрамдарын дайыындау үшін пайдаланады.

Қызыл пигменттер. Темірдің құрғақ жосасы, табиғи мумия және искустен құралады. Темірдің құрғақ жосасын темір кенінен, темір тотығынан алады. Бұл өте берік коррозияға төзімді және түс тұрақтылығы мықты пигмент. Оны майда ұнтақталған ұнтақ кірпіш-қызыл түсті түрінде және желімді құрамдарды, эмал мен майлы бояуды дайындау үшін пайдаланады.

Табиғи мумия - әртүрлі реңдердің қоңырқай-қызыл түсті темір тотығымен боялған майда ұнтақталған топырақ. Сулы және сусыз бояу құрамдарын дайындау үшін пайдаланады.

Жасанды мумия - ашық-қызыл түсті керамикалық бұйымдарды майда ұнтақталған ұнтақ.

Сары пигменттер. Құрғақ жоса, құрғақ қорғасын бояуы және табиғи қалампыр бояуы кіреді.

Құрғақ жосаны темір тотығына боялған саз балшықтан алады. Бояудың барлық түрлерін дайындауда, ағаш және металл беттерді бояяу кезінде пайдаланады.

Табиғи қалампыр бояуын құрамында темір тотығы (70%) жоғары және кремнеземді саздан алады. Сары, көк, қоңыр және т.б. болады.

Байланыстырғыш заттар.

Байланыстырғыш заттар -  кепкен соң жұқа қабыршық түзілетін және бояу құрамдарына пигмент пен толтырғышпен бірге құралатын затты атайды. Бояғыш  заттарды  дайындауда өсімдіктің, малдың, полимерлі байланыстырғыштарды  пайдаланады.

Байланыстырғыш келесідей бөлінеді:

- Майлы құрамдарға арналған.

- Сулы құрамдарға арналған.

- Эмульсті құрамдарға арналған.

Олифтер – кепкен соң жұқа, берік, жеңіл, сусіңірмейтін үлдір түзілетін майлы сұйықтық.  Лакты  және бояғыш материалды дайындауда негізінен табиғи және жасанды олифтер қолданылады. Табиғи олифтердің өсімдік майларын арнайы өңдеу арқылы өндіреді.

Олифа келісідей бөлінеді:

1) Табиғи,

2) Жартылай табиғи

3) Жасанды,

4) Құрамдас.

Зығырдан жасалған табиғи олифасы: ашық түсті, тұнық майлы сұйықтық. Сиккативті қосу кезінде (кебуін жылдамдату үшін) жеңіл үлдір түзіледі. t=20 0С кезінде 24 сағатта кебеді. Бетті алғашқы бояу кезінде қолданады.

Коноплянды олифа – қара түсті. Қара түсті бояу дайындау үшін қолданады.

Жартылай табиғи олифалар – өсімдік майын t=280-300 0С өңдеу кезінде және органикалық еріткіштермен (скипидар, уайт – спирит, сольвент) сұйылтып қолданады.

Жасанды олифа – глифталді олифа, этиноль олифасы.

Лакты бояу құрамы.

- Лактар

- Бояулар (құрғақ және дайын пайдаланады)

- Эмалдар

- Грунтовкалар

- Жақпалар

Лактар – органикалық еріткіштерде қатты мөлдір үлдір түзілетін, астында берік ұстасатын  ерітінділер. Қазіргі кезде лактардың көп бөлігін эмалды бояу және алғашқы бояу алу үшін қолданады.

ЛБМ үлдір түзілу заттарына байланысты бөлінеді:

- кебетін, қайтымды  (еритін) үлдірлер, мысалы - битумді, нитроцеллюлозды, шеллакты.

- қатаятын, үлдір қайтымсыз (ерімейтін) түзіледі – осы лактардың барлығы олигомерлердің (смола) реакция қабілеттілігі негізінде болады: алкидті, полиуретанді, полиэфирлі, эпоксидті және басқа.

Кебетін лактарға сілтілі,  битумді, нитроцеллюлозды түрлері жатады.

Битумді  (асфальтты) лакттар сольвент немесе  уайт-спиритте битумдер ерітіндісі, канифольді жаңғырту  (адгезиялық қасиетін арттыру үшін) жолмен алады.  Битумді лактар атмосфераға тұрақтылығы жақсы, су және қышқылға төзімді,  электрді оқшаулау қасиеттерімен сипатталады. Лакты үлдірдің түсі  - күңгірт-қоңыр; қалың қабат – қара түсті  болып келеді. Битумді лактарды металл құрылымдары жабындарын тоттанудан қорғау үшін қолданады.

Нитроцеллюлозді лактар (нитролактар) – еріткіштер (ацетон + күрделі  эфир + ароматты сұйылтқыш) қоспасындағы нитроцеллюлозді  (коллоксилина) ерітінділер. Бөлме температурасында нитролакалар жылдам кебеді  (15...30 мин). Лактардың суға төсімділігі жоғары болмайды, бірақ олар бензин мен минералды майларға төзімді. Алкидті шайылармен бірге нитроцеллюлозда араластыру кезінде суға төзімді лактың қатты түрін алуға болады.

Сілтілі – классикалық жиһаз  лактары, спиртте шелактың табиғи шайырлары ерітіндісінен алады. Мұндай лактардың суға төзімділігі төмен.

Алкидті  лактар  - лактардың көп тараған түрі, негізінде эмалді бояуларды алу үшін қолданады. Алкидті  лактар қайтымсыз  ауадағы оттегіні есебінен  қатаяды. 18...20° С температурада 24-48 сағатта қатаюы бөлінеді.

Эпоксидті лактар – қос компонентті  материалдар, эпоксидті олигомерден, сығылған еріткіштер мен аминді қатайтқыштардан  құралады. Лак компоненттерір араластырған соң 6-12 сағаттаен кейін қатаяды. Эпоксидті  лактардан болатын жабыны  әмбебап химиялық төзімді, қаттылығы мен су сіңірмеушілігімен сипатталады.

Полиуретанды  лактар – өте келешегі зор қатаятын лактар түріне жатады. Олар реакцияға қабілетті олигомер және еріткіштерден тұрады.  Осы лактардың қатаюы еріткіштердің булануы мен ауа ылғалынан олигомер молекулынан қатаяды.  Бұл лактар өте жоғары физикалық-механикалық көрсеткіштері мен химиялық төзімділігімен сипатталады.

Майлы бояулар – пигменттер қоспасы мен толтырғыштарды олифамен бірге қолданады. Қоймалжың бояу түрінде қолданар алдында олифамен сұйылтып қолданады.

Ішкі және сыртқы бояуларға және ағаш пен металлды қорғыныш ретінде қолданылады.

Қабырғаны бояу үшін сирек қолданады, себебі берік бу өткізбейтін үлдір түзіледі. Органикалық еріткіштерден құралады, отқа қауіпті және улы болып келеді.

Майлы бояу құрамында еріткіштер болмайды. Майлы бояулар ауада кеппейді, олифаның полимеризациясының  тотықтану (олифаның ауадағы оттегімен қарым қатынасы)  нәтижесінде қатаяды. Сиккативтер көмегімен олифаның қатюын жалдамдатады. Майлы бояудың пайда болған қабыршағы жылтыр және жылтырайтын, су мен жуатын заттарға  төзімді және су мен бу өткізбеуіге  төзімді болады.

Майлы бояуды таңбалау

МА-025 жасыл бояуы

мұндағы, «МА» – майлы бояу

«0» – қоймалжың

«2»- атауы бойынша материал тобы (атмосфераға төзімділігі шектеулі)

«5» –олифтер атауы

«жасыл» - бояу түсі

1 – табиғи олифа

2 – олифа-оксоль

3 – олифа глифталевая

4 – олифа пенфталевая

5 – құрамдас олифа

Эмалды бояулар  - пигменттер мен лактағы толтырғыштарды енгізу жолмен алады.

Көбінесе алкидті, эпоксидті және мочевиноформальдегидті қолданады. Металлды, ағашты, бетонды, ішкі және сыртқы сылақтарды бояу үшін қолданады.

Глифталды бояу  (эмалдар) [маркасы ГФ] майлы бояу мен эмалдар қатарына енеді. Глифталды бояу сыртқы және ішкі әрлеу үшін май бояуды алмастыра алады.

Пентафталды бояулар  (эмалдар) [маркасы ПФ] - глифталды бояудың баламасы, бірақ синтездеу кезінде глицерин орнына байланыстырғышқа  пентаэртритті алуға болады.

Нитроглифталды  эмалдар [маркасы НГ] – жоғары сапалы бояу, ол өзіне  глифталды және нитроцеллюлозды бояуды беріктіреді.

Сулы дисперсті бояу – сонымен қатар сулыэмульсионды немесе акрилді, латексті, поливинилацетатты деп аталады. Бетонды, кірпішті және гипсті негізі бойынша сыртқы және ішкі жұмыстар үшін кеңінен қолданылады. Ерекше қасиетінің бірі ол экологиялық таза, себебі олардың құрамында органикалық еріткіштердің болмауына байланысты.  Сулыдисперсті бояулар  (сулыэмульсионды, латексті бояулар) – су өткізбейтін қабыршақ түзіледі және дисперленген  пигменттер сулы ортада тұрақты суспензия пайда болады.

Заманауи сулы дисперсті бояулар  - күрделі көп компонентті жүйелер, қабыршақ түзілетін полимер мен пигменттен басқа пластификаторлар, эмульгаторлар (майлы қышқыл тұздары, поливинилді  спирт және т.б.), пигменттер мен толтырғыштардың  диспергаторлары, қоюлатқыштар  (целлюлоздың сулы ерітінді эфирлері), құрылымдық қоспалар (бентонит және т.б.), консерванттар, көбік сөндіргіштер және басқалардан құралады.  Материалдың бетіне бояу қабыршағын қалыптастыру бояудың сусысдану нәтижесінде жүріледі.  Бояудың толық кебуі 12-24 сағаттан соң  (бұл бояудың түрлері, қатаю жағдайларына байланысты) жүріледі. Осыдан кейін боялу қабыршағы суға төзімді болады және органикалық еріткіштерге сәйкес  еруі мүмкін.  Пигменттің бөлшектері осы қабыршақтың ішінде болады.  Боялған  беттің фактурасы - күңгірт.