  - Исходные данные к заданию №1

–Объект исследований:

4 пробы легкой фракции, полученной в процессе обогащения на первой стадии дробления рудосодежащей породы Зыряновского свинцового комбината.

- Характеристика объекта исследований:

Пробы представлены неоднородной по грануллометрическому составу массой, состоящей из камней размером от 5 до 150мм.

- Проведенные исследований:

Пробы испытаны по ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов  промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»

Перед испытанием все пробы подверглись дроблению и рассеву на фракции 5-10, 10-20, 20-40 мм.

- Результаты проведения исследований:

- насыпная плотность 1290-1380 кг/м3

- истинная плотность 2680-2690 кг/м3

- пористость 2-3 %

- водопоглащение 1,2-2,1 %

- пустотность 47-50%

- марка по прочности 1200

- марка по исносу И-1, И-20,И-20М

- марка по сопротивлению на удар У-75

- содержание слабых пород до 5%

- морозостойкость F75-100

- марка по пластичности ПЛ 2-3

- марка по устойчивости структуры УС -1