Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНЕВЕРСИТЕТ им. Д Серикбаева

А.Н. Родин

Использование отходов в производстве строительных материалов

Методические указания к курсовому проекту для студентов специальностей 050730, 5В073000 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»  всех форм обучения

Усть- Каменогорск

2015

УДК  666.97:624.211.8

Родин А.Н. Использование отходов в производстве строительных материалов: Методические указания к практическим занятиям, СРСП, СРС для студентов специальности 5В073000 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»— Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2012.- с.

Методические указания содержат необходимый материал для проведения практических занятий по дисциплине «Использование отходов в производстве строительных материалов»

Утверждено методической комиссией архитектурно строительного факультета

Протокол №16  от 19.02.12г.

| Изд лиц. №0000067 от 02.06.2004. Усл печ.л, 0,81, Уч.-изд.л 0,91 | Подписано в печать 30.06.13. Тираж 3, Заказ № 785-12 | Формат 60x84/16 Цена договорная |
| --- | --- | --- |

©ВКГТУ, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка методики исследований для определения качества 5 отходов Зыряновского свинцово-цинкового комбината для производства щебня | 5 |
| 2 | Расчет состава тяжелого бетона марки М300 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ в количестве 3, 5, 10 % взамен портландцемента марки М400. Изготовление и испытание образцов | 6 |
| 3 | Расчет состава тяжелого бетона марки Ml50 с использованием 7 золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ в количестве 5, 10, 20 % взамен мелкого заполнителя. Изготовление и испытание образцов |  |
| 4 | Расчет состава тяжелого бетона марки М200 с использованием 9 золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ при замене 5 % цемента и 20 % мелкого заполнителя, 10 % цемента и 20 % мелкого заполнителя. Изготовление и испытание образцов | 7 |
| 5 | Расчет состава ячеистого бетона на основе флотохвостов 10 обогатительных фабрик Восточно-Казахстанской области | 9 |
| 6 | Указания по проведению СРСП | 10 |
|  | Список литературы | 11 |

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина "Использование отходов в производстве строительных материалов" в системе бакалавриата относится к циклу специальных дисциплин.

Практические занятия должны способствовать закреплению теоретических знаний по вопросам применения отходов в производстве строительных материалов.

Примерная расчасовка по темам практических занятий следующая.

Практическое занятие №1 «Разработка методики исследований для определения качества отходов Зыряновского свинцово-цинкового комбината для производства щебня» - 2 часа;

Практическое занятие №2 «Расчет состава тяжелого бетона марки М300 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ в количестве 3, 5, 10 % взамен портландцемента марки М400. Изготовление и испытание образцов» - 4 часа;

Практическое занятие №3 «Расчет состава тяжелого бетона марки Ml50 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ в количестве 5, 10, 20 % взамен мелкого заполнителя. Изготовление и испы тание образцов» - 3 часа;

Практическое занятие №4 «Расчет состава тяжелого бе тона марки М200 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ при замене 5 % цемента и 20 % мелкого заполнителя, 10 % цемента и 20 % мелкого заполнителя. Изготовление и испытание образцов» - 3 часа;

Практическое занятие №5 «Расчет состава ячеистого Гитона на основе флотохвостов обогатительных фабрик Восточно-Казахстанской облас ти» - 3 часа.

Изготовление бетонных образцов по каждому подобранному па практических занятиях составу проводится в количестве:

а)	3 образца с размерами 10x10x10 см контрольные и 0 образцов с размерами 10x10x10 см - с использованием золошлакоиых смесей;

б)	3 образца с размерами 10x10x10 см контрольные и б образцов с размерами 10x10x10 см —с использованием золошлакоиых смесей.

Затем проводится тепловлажностная обработка по режиму (4+2+10+2) часа при температуре 85 °С. После тепловлажпостиой обработки необходимо определить - среднюю плотность и предел прочности при сжатии, марку, класс бетона.

В методических указаниях приведены задания для студентов. Используя теоретический материал указаний, студенты выполняют приведенные задания. Выполненные задания студенты обязаны защитить до начала рейтинговой недели. Защита заданий осуществляется на СРСП.

1 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОТХОДОВ ЗЫРЯНОВСКОГО СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО КОМБИНАТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ

  - Исходные данные:

–Объект исследований:

4 пробы легкой фракции, полученной в процессе обогащения на первой стадии дробления рудосодежащей породы Зыряновского свинцового комбината.

- Характеристика объекта исследований:

Пробы представлены неоднородной по грануллометрическому составу массой, состоящей из камней размером от 5 до 150мм.

- Проведенные исследований:

Пробы испытаны по ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов  промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»

Перед испытанием все пробы подверглись дроблению и рассеву на фракции 5-10, 10-20, 20-40 мм.

- Результаты проведения исследований:

- насыпная плотность 1290-1380 кг/м3

- истинная плотность 2680-2690 кг/м3

- пористость 2-3 %

- водопоглащение 1,2-2,1 %

- пустотность 47-50%

- марка по прочности 1200

- марка по исносу И-1, И-20,И-20М

- марка по сопротивлению на удар У-75

- содержание слабых пород до 5%

- морозостойкость F75-100

- марка по пластичности ПЛ 2-3

- марка по устойчивости структуры УС -1

  - Задание.

Разработать методику исследований для определения качества отходов Зыряновского свинцово-цинкового комбината для производства щебня по

- ГОСТ 8267-93«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

- ГОСТ 7392-85 «Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия»

- ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

  - Контрольные вопросы.

Перечислить основные показатели, характеризующие щебень из плотных горных пород для строительных работ и описать методику их определения.

Перечислить основные показатели, характеризующие щебень из  природного камня камня для балластного слоя железнодорожного пути.

Перечислить основные показатели, характеризующие смеси  щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов и описать их методику.

2 РАСЧЕТ СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МАРКИ МЗОО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ ТЭЦ В КОЛИЧЕСТВЕ 3, 5, 10 % ВЗАМЕН ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА МАРКИ М400.

  - Золошлаковые материалы вводятся в состав тяжелого бетона с целью экономии цемента, природного песка, улучшения технологических свойств бетона.

Расчет и подбор тяжелого бетона проводится по общепринятым методикам. (см методические указания)

Состав расчета:

- Расчет номинального (лабораторного) состава тяжелого бетона для массивных армированных конструкций.

- Расчет производственного (полевого) состава тяжелого бетона.

- Расчет расхода материалов на один замес бетономешалки.

Методика расчета и пример расчета состава тяжелого бетона приведен в приложении А.

Расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен цемента (Ц), проводится по формуле:

Рз = Ц ×вpн.ц × pн.з                              (1)

где Р3 - количество золошлакового материалана 1 м3, кг;

в - количество цемента, % подлежащее замене золошлаковым материалом;

рнц - насыпная плотность цемента, кг/м3;

рн 3 - насыпная плотность золошлакового материала, кг/м3.

  - Задание.

Используя исходные данные выполнить расчет состава тяжелого бетона марки М300 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ в количестве 3, 5, 10 % взамен портландцемента марки М400.

Исходные данные.

- Тяжелый бетон М300, подвижность 4 см.

- Портландцемент марки М400.

- истинная плотность рц =3,1 кг/л;

- насыпная плотность рн.и =1,1 кг/л.

- Щебень с предельной крупностью 40 мм.

- истинная плотность рщ =2,6 кг/л;

- насыпная плотность рн.щ =1,495 кг/л;

- влажность щебня Wщ=1,5%.

- Песок средней крупности.

- истинная плотность рп = 2,63 кг/л;

- насыпная плотность рн.п=1,6 кг/л;

- влажность песка Wп=l,0%.

- Зола.

- истинная плотность р3= 2,1 кг/л;

- насыпная плотность рн.з ,=0,7 кг/л;

- Емкость смесительного барабана бетономешалки 1200 л.

Необходимо учесть, что в задании даны ориентировочные характеристики компонентов. Перед проведением расчетов, рекомендуется уточнить значения необходимых для расчета характеристик опытным путем.

2.3 Контрольные вопросы.

- С какой целью вводятся в состав тяжелого бетона золошлаковые смеси взамен вяжущего?

- Каким образом проводится расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен цемента?

- Опишите методику расчета номинального (лабораторного) состава тяжелого бетона.

- РАСЧЕТ СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МАРКИ M 150 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ ТЭЦ В КОЛИЧЕСТВЕ 5, 10, 20 % ВЗАМЕН МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ

  - Расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен мелкого заполнителя (песка) (П), проводится по формуле:

Рз = П ×аpнп × pн.з                              (2)

где Р3 - количество золошлакового материала на 1 м3, кг;

а - количество песка, % подлежащее замене золошлаковым материалом;

рн п - насыпная плотность песка, кг/м3;

рнз - насыпная плотность золошлакового материала, кг/м3.

  - Задание.

Используя исходные данные выполнить расчет состава тяжелого бетона марки M 150 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ в количестве 5, 10, 20 % взамен мелкого заполнителя.

Исходные данные.

- Тяжелый бетон M150, подвижность 4 см.

- Портландцемент марки М400.

- истинная плотность р ц=3,1 кг/л;

- насыпная плотность рн.ц =1,1 кг/л.

- Щебень с предельной крупностью 40 мм.

- истинная плотность р =2,6 кг/л;

- насыпная плотность рн.щ =1,495 кг/л;

- влажность щебня Wщ=1,5%.

- Песок средней крупности.

- истинная плотность рц= 2,63 кг/л;

- насыпная плотность рн.п =1,6 кг/л;

- влажность песка Wп=l,0%.

- Зола.

- истинная плотность р3= 2,1 кг/л;

- насыпная плотность рн.з =0,7 кг/л;

- Емкость смесительного барабана бетономешалки 1200 л.

Необходимо учесть, что в задании даны ориентировочные характеристики компонентов. Перед проведением расчетов, рекомендуется уточнить значения необходимых для расчета характеристик опытным путем.

  - Контрольные вопросы.

- С какой целью вводятся в состав тяжелого бетона золошлаковые смеси взамен мелкого заполнителя?

- Каким образом проводится расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен мелкого заполнителя?

- Опишите методику расчета производственного (полевого) состава тяжелого бетона.

- РАСЧЕТ СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МАРКИ М200 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ ТЭЦ ПРИ ЗАМЕНЕ 5 % ЦЕМЕНТА И 20 % МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ, 10 % ЦЕМЕНТА И 20 % МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ.

  - Расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен цемента (Ц) и мелкого заполнителя (песка) (П) проводится по формулам 2.1 и 3.1.

  - Задание.

Используя исходные данные выполнить расчет состава тяжелого бетона марки М200 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ при замене 5 % цемента и 20 % мелкого заполнителя, 10 % цемента и 20 % мелкого заполнителя. Изготовить, испытать образцы. Сделать вывод.

Исходные данные.

- Тяжелый бетон М200, подвижность 4 см.

- Портландцемент марки М400.

- истинная плотность р =3,1 кг/л;

- насыпная плотность ри =1,1 кг/л.

- Щебень с предельной крупностью 40 мм.

- истинная плотность р щ=2,6 кг/л;

- насыпная плотность рн.щ =1,495 кг/л;

- влажность щебня Wщ =1,5%.

- Песок средней крупности.

- истинная плотность рп=2,63 кг/л;

- насыпная плотность рн.п =1,6 кг/л;

- влажность песка Wп=l,0%.

- Зола.

- истинная плотность р3= 2,1 кг/л;

- насыпная плотность рн з =0,7 кг/л;

- Емкость смесительного барабана бетономешалки 1200 л.

Необходимо учесть, что в задании даны ориентировочные характеристики компонентов. Перед проведением расчетов, рекомендуется уточнить значения необходимых для расчета характеристик опытным путем.

  - Контрольные вопросы.

- Каким образом проводится расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен цемента и мелкого заполнителя?

- Опишите методику расчета расхода материалов на один замес бетономешалки.

- Опишите процесс формования бетонной смеси с применением золошлаковых смесей.

1.1 Расчет состава тяжелого бетона (лабораторного, производственного)

1.1.1 Расчет и подбор тяжелого бетона проводится по общепринятым методикам.

Состав расчета:

1) Расчет номинального (лабораторного) состава тяжелого бетона для массивных армированных конструкций.

2) Расчет производственного (полевого) состава тяжелого бетона.

3) Расчет расхода материалов на один замес бетономешалки.

Методика расчета и пример расчета состава тяжелого бетона приведены в приложении А.

1.1.2 Задание.

Исходные данные.

1) Тяжелый бетон М300, подвижность 4 см.

2) Портландцемент марки М400.

- истинная плотность =3,1 кг/л;

- насыпная плотность =1,1 кг/л.

3) Щебень с предельной крупностью 40 мм.

- истинная плотность =2,6 кг/л;

- насыпная плотность =1,495 кг/л;

- влажность щебня Wщ=1,5%.

4) Песок средней крупности.

- истинная плотность =2,63 кг/л;

- насыпная плотность =1,6 кг/л;

- влажность песка Wп=1,0%.

6) Емкость смесительного барабана бетономешалки 1200 л.

Используя исходные данные выполнить расчет состава тяжелого бетона. Расчет должен быть выполнен по вариантам, выдаваемым ведущим преподавателям. В зависимости от варианта задания могут быть изменены как характеристики исходного сырья (например, крупность щебня, плотность, влажность и т.д.), так и проектируемая марка тяжелого бетона.

Методика расчета и пример расчета состава тяжелого бетона

А.1 Состав расчета бетона:

1) Расчет номинального (лабораторного) состава тяжелого бетона для массивных армированных конструкций.

2) Расчет производственного (полевого) состава тяжелого бетона.

3) Расчет расхода материалов на один замес бетономешалки.

А.1.1 Расчет номинального (лабораторного) состава тяжелого бетона.

Расчет рекомендуется проводить в следующем порядке:

- определить цементно-водное отношение, обеспечивающее получение бетона заданной прочности;

- определить расход воды;

- рассчитать расход цемента, затем щебня (или гравия) и песка;

- проверить подвижность (жесткость) бетонной смеси. При отклонении этих параметров от проекта произвести корректировку состава бетонной смеси;

- изготовить образцы для определения прочности, и испытать их в заданные сроки.

1) Определить расчетным путем цементно-водное (Ц/В) отношение, обеспечивающее получение бетона заданной прочности, по формулам:

для подвижных бетонных смесей с Ц/В<2,5

(А.1);

для жестких бетонных смесей с Ц/В>2,5

(А.2)

где - проектная марка бетона (прочность);

- активность (фактическая прочность) цемента;

А,  – коэффициенты, зависящие от качества заполнителей              (таблица А.1).

Таблица А.1 – Характеристика заполнителей

| Характеристика заполнителей бетона | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | А |  |
| Высококачественные | 0,65 | 0,43 |
| Рядовые | 0,60 | 0,40 |
| Пониженного качества | 0,55 | 0,37 |

2) Определить ориентировочный расход воды (В).

Оптимальное количество воды в бетонной смеси должно обеспечивать необходимую подвижность (или жесткость) бетонной смеси.

Ориентировочный расход воды в зависимости от требуемой подвижности (осадка конуса) или жесткости (удобоукладываемость) бетонной смеси, крупности гравия (щебня) и других факторов находят по графику (рисунок А.1) или из таблицы А.2.

1-80 мм; 2-40 мм; 3-20 мм; 4-10 мм

Рисунок А.1 – График водопотребности (В) бетонной смеси, приготовленной с применением портландцемента, песка средней крупности и гравия наибольшей крупности

Примечание:

1 При применении щебня расход воды увеличивается на 10 л.

2 При применении мелкого песка с водопотребностью свыше 7 % расход увеличивается на 5 л на каждый процент увеличения водопотребности песка; при применении крупного песка с водопотребностью ниже 7 % расход воды уменьшается на 5 л на каждый процент уменьшения водопотребности песка.

3 При применении пуццолановых цементов расход воды увеличивается на 15-20 л.

4 При расходе цемента 450-500 кг/м3 расход воды увеличивается на 10 л на каждые 100 кг цемента.

Таблица А.2 – Ориентировочный расход воды

| Подвижность | Жесткость | Расход воды (л/м3) в зависимости от крупности заполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | гравий, мм |  |  |  | щебень, мм |  |  |  |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 70 | 10 | 20 | 40 | 70 |
| 0 | 31 | 150 | 135 | 125 | 120 | 160 | 150 | 135 | 130 |
| 0 | 30-21 | 160 | 145 | 130 | 125 | 170 | 160 | 145 | 140 |
| 0 | 20-11 | 165 | 150 | 135 | 130 | 175 | 165 | 150 | 145 |
| 0 | 10-5 | 175 | 160 | 145 | 140 | 185 | 175 | 160 | 155 |
| 1-4 | - | 190 | 175 | 160 | 155 | 200 | 190 | 175 | 170 |
| 5-9 | - | 200 | 185 | 170 | 165 | 210 | 200 | 185 | 180 |
| 10-12 | - | 215 | 205 | 190 | 180 | 225 | 215 | 200 | 190 |
| 12-16 | - | 220 | 210 | 197 | 185 | 230 | 220 | 207 | 195 |

3) Определить расход цемента (Ц) на 1 м3 бетона по найденному значению Ц/В и расходу воды, необходимому для получения бетонной смеси заданной подвижности по формуле

, кг/м3.                 (А.3)

4) Определить расход заполнителей (песка, щебня или гравия), кг/м3, исходя из двух условий:

- сумма абсолютных объемов всех компонентов бетона равна 1 м3 уплотненной бетонной смеси, то есть

;             (А.4)

где Ц, В, П, Щ – расход цемента, воды, песка, щебня, кг/м3;

, , ,  - истинная плотность этих материалов, кг/м3;

- цементно-песчаный раствор должен заполнить пустоты в крупном заполнителе с некоторой раздвижкой зерен, то есть должно выполняться условие

,                 (А.5)

где  - пустотность щебня в рыхлом состоянии, в долях от единицы;

- насыпная плотность щебня, кг/м3;

α – коэффициент раздвижки зерен (таблица А.3).

Таблица А.3 – Коэффициент раздвижки зерен

| Расход цемента, кг/м3 | Коэффициент α при В/Ц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 250 | - | - | 1,26 | 1,32 | 1,32 |
| 300 | - | 1,30 | 1,36 | 1,42 | - |
| 350 | 1,32 | 1,38 | 1,44 | - | - |
| 400 | 1,40 | 1,46 | - | - | - |
| 500 | 1,50 | 1,56 | - | - | - |

Решая совместно эти два уравнения, получаем формулу для определения расхода щебня (гравия), кг/м3

,                 (А.6)

Расход песка (П) на 1 м3

,             (А.7)

где Ц, П, Щ – расход цемента, песка, щебня, кг/м3;

В – расход воды, л/ м3;

, ,  - истинная плотность соответственно цемента, песка и щебня, кг/л.

5) Определить плотность бетонной смеси, кг/м3

(А.8)

6) Изготовить пробную порцию бетонной смеси и определить осадку конуса.

Из-за особенностей используемого цемента и местных заполнителей осадка конуса может отличаться от заданной.

Для повышения подвижности и удобоукладываемости необходимо увеличить расход цемента на 10 % и одновременно прибавить 10 % воды, чтобы не изменить В/Ц. Снова перемешать бетонную смесь, измерить осадку конуса, до получения требуемых показателей.

В том случае, если бетонная смесь получилась слишком подвижной, необходимо добавлять небольшое количество песка и крупного заполнителя.

После достижения требуемой подвижности бетонной смеси следует уточнить состав бетона, так как первоначальный объем порции увеличится и расчет не будет соответствовать 1 м3 бетона.

А.1.2 Расчет производственного (полевого) состава тяжелого бетона.

Расчет рекомендуется проводить в следующем порядке.

1) Определить содержание воды в песке по формуле

, л                   (А.9)

где  - влажность песка, %.

2) Определить содержание воды в щебне по формуле

, л                   (А.10)

где  - влажность песка, %.

3) Определить производственный расход воды по формуле

, л                  (А.11)

4) Определить производственный состав песка по формуле

, кг/м3           (А.12)

5) Определить производственный состав щебня по формуле

, кг/м3           (А.13)

6) Производственный расход цемента остается без изменения.

7) Определить плотность бетонной смеси по формуле

, кг/м3     (А.14)

А.1.3 Расчет расхода материалов на один замес бетономешалки.

Расчет рекомендуется проводить в следующем порядке.

1) Определить коэффициент выхода бетонной смеси по формуле

(А.15)

2) Определить расход материалов на один замес бетономешалки (Vб) по формулам

цемента                        , кг            (А.16)

воды           , кг            (А.17)

песка                             , кг            (А.18)

щебня                            , кг            (А.19)

А.1.4 Выразить номинальный и производственный составы весовыми о объемными соотношениями между цементом, песком и щебнем (1:Х:Y).

Номинальный состав бетона по массе:

1:Х:Y=::

Номинальный состав бетона по объему:

1:Х1:Y1=1::

Производственный состав бетона по массе:

1:Хпр:Yпр=::

Производственный состав бетона по объему:

1:Х1,пр:Y1,пр=1::

А.2 Пример расчета состава тяжелого бетона.

Исходные данные.

1) Тяжелый бетон М300, подвижность 4 см.

2) Портландцемент М400, истинная плотность =3,1 кг/л, насыпная плотность =1,1 кг/л.

3) Песок средней крупности, истинная плотность =2,63 кг/л, влажность песка Wп=2%, плотность (насыпная) сухого песка =1,568 кг/л, плотность влажного песка =1,6 кг/л.

4) Гранитный щебень с предельной крупностью 40 мм, наиболее плотная смесь крупного заполнителя состоит из 40% щебня крупностью 10-20 мм и 60% крупностью 20-40 мм, истинная плотность =2,6 кг/л, плотность сухого щебня =1,48 кг/л, плотность влажного щебня =1,495 кг/л, влажность щебня Wщ=1%.

5) Емкость смесительного барабана бетономешалки 1200 л.

В примере , поэтому воспользуемся при расчете В/Ц формулой А.1 с коэффициентом А=0,6 (рядовые).

- Расчет номинального (лабораторного) состава тяжелого бетона.

Примем В/Ц=0,57.

Расход воды по графику (рисунок А.1) с учетом примечания к графику

В=168+10=178 л/м3.

Расход цемента Ц=В:В/Ц=178:0,57=312 кг/м3.

Пустотность щебня .

Расход щебня кг/м3.

Расход песка  кг/м3.

Расчетная масса бетонной смеси

кг/м3.

- Расчет производственного (полевого) состава тяжелого бетона.

Содержание воды в песке  л.

Содержание воды в щебне   л.

Производственный расход воды

л/м3.

Производственный расход песка

кг/м3.

Производственный расход щебня

кг/м3.

Производственный расход цемента остается без изменения кг/м3.

Плотность бетонной смеси  кг/м3, то есть, равен расчетной плотности бетонной смеси лабораторного состава.

- Расчет расхода материалов на один замес бетономешалки

Коэффициент выхода бетонной смеси

.

Расход материалов на один замес бетономешалки

цемента                        кг

воды                              л

песка                             кг

щебня                            кг

Расход щебня крупностью 10-20 мм 404 кг и крупностью 20-40 м 606 кг.

- Состав бетона.

Номинальный состав бетона по массе

1:Х:Y=::=1:1,87:4,16

Номинальный состав бетона по объему:

1:Х1:Y1=1:: =1:1,31:3,09

Производственный состав бетона по массе:

1:Хпр:Yпр=::=1:1,91:4,21

Производственный состав бетона по объему:

1:Х1,пр:Y1,пр=1:: =1:1,34:3,13.

ГАЗОБЕТОН

Проектные данные:

- Rб – требуемая  марка газобетона, кг/см2.

- ср – средняя плотность газобетона в сухом состоянии, кг/м3.

- Характеристика сырья (вяжущее, кремнеземистый компонент).

- Способ формования.

- Условия твердения бетона.

1. Выбор оптимального соотношения кремнеземистого

компонента к вяжущему и водотвердого отношения

Значение отношения кремнеземистого компонента к вяжущему в смеси С принимается по табл. 3 в зависимости от вида вяжущего и способа твердения.

Таблица 3 - Выбор показателя С

| Вид вяжущего | Отношение кремнеземистого компонента к вяжущему по массе в ячеистобетонной смеси (С) |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Для автоклавного бетона | Для безавтоклавного бетона |
| # Цементные и цементно-известковые | 1,0; 1,25; 1,5; 1,75 | 0,75; 1,0; 1,25 |
| Известковые | 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 | --- |
| Известково-белитовые | 1,0; 1,25; 1,5; 2,0 | --- |
| Известково-шлаковые | 0,6; 0,8; 1,0 | 0,6; 0,8; 1,0 |
| Высокоосновные зольные | 0,75; 1,0; 1,25 | --- |
| Шлакощелочные | 0,15; 0,20; 0,25 | 0,1; 0,15; 0,2 |

Для получения оптимального отношения кремнеземистого компонента к вяжущему рекомендуется приготовить и испытать не менее трех составов бетона при различных С. По результатам испытания образцов, приготовленных из этих 3-х – 5-ти составов, уточняется значение С, обеспечивающее заданную плотность бетона при наибольшей его прочности.

После принятия значений С определяют водотвердое отношение (В/Т), обеспечивающее заданную текучесть растворной смеси, удовлетворяю-щую требованиям табл. 4 с учетом температуры смеси в момент выгрузки (табл. 5).

Таблица 4 - Текучесть растворной смеси

| Заданная средняя плотность ячеистого бетона, кг/м3 | Диаметр расплыва смеси по Суттарду, см, на основе вяжущего |  |
| --- | --- | --- |
|  | цементного, известково-цементного, шлакощелочного | известкового, известково-шлакового, известково-белитового |
| При литьевом формовании |  |  |
| 300 | 38 | 30 |
| 400 | 34 | 25 |
| 500 | 30 | 23 |
| 600 | 26 | 21 |
| 700 | 22 | 19 |
| 800 | 18 | 17 |
| При вибрационном формовании |  |  |
| 500 | 15 | --- |
| 600 | 13 | --- |
| 700 | 11 | --- |
| 800 | 9 | --- |

Таблица 5 - Температура ячеистобетонной смеси

| # Ячеистый бетон и вяжущее | Температура растворной смеси, 0С, в момент выгрузки |  |
| --- | --- | --- |
|  | при литьевой технологии | при вибрационном формовании |
| Газобетон: на цементе на известково-цементном вяжущем на известково-шлаковом или высокоосновном золь-ном вяжущем газосиликат на извести-кипелке и известково-бе-литовом вяжущем | 45 35 40 30 | 45 40 45 40 |
| Пено- и пеногазобетон: на цементе на шлакощелочном вяжущем | 25 15 | --- --- |

В/Т (отношение объема воды затворения к массе твердых веществ) ориентировочно может быть принято:  а) при литьевой технологии 0,5 – на цементном вяжущем; 0,5…0,55 – на извести; 0,45…0,5 – на смешанном вяжущем; на песке – 0,5; на золе – 0,6; б) при вибротехнологии В/Т принимается равное 0,3 и 0,4, если в качестве кремнеземистого компонента применяются соответственно песок и зола.

Для определения В/Т опытным путем необходимо брать навеску сухих компонентов 400 г, в том числе вяжущего – 400 / (С + 1) г,  кремнеземис-того – 400 * С / (С + 1) г, после чего В/Т определяется с помощью вискозиметра Суттарда, стремясь получить текучесть смеси, установленную в табл. 4.

2. Расчет состава газобетона

Пористость бетонной смеси, которая должна быть создана газообразователем для получения газобетона заданной ср и В/Т определяют по формуле

Пр= 1 – ср* (Vуд + В/Т) / Кс ,				 (1)

где ср – плотность бетона в высушенном состоянии, кг/л; Кс – коэффициент увеличения массы в результате твердения за счет химически связанной воды (для расчета принимают Кс = 1,1); Vуд – удельный объем сухой смеси (л/кг) определяется по табл. 6 или опытным путем и рассчитывается по формуле

Vуд = (1 + В/Т) / ф.р – В/Т,                                      (2)

где ф.р – фактическая плотность раствора, кг/л.

Таблица 6 - Исходные значения Vуд  для расчета состава ячеистого бетона

на различных видах вяжущего и кремнеземистого компонента

| Вид кремнеземис-того компонента | Вид вяжущего |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Портланд-цемент |  | Смешанное вяжущее (цемент; известь или нефелиновый цемент) |  | ## Известь |  | Известково-шлаковый цемент |  |
|  | С | ## Vуд | C | Vуд | C | Vуд | C | Vуд |
| Песок ( = 2,65) | 1 | 0,34 | 1,5 | 0,36 | 3 | 0,38 | 1 | 0,32 |
| Зола ( = 2,36) | 1 | 0,38 | 1,5 | 0,40 | 3 | 0,40 | 1 | 0,36 |
| Легкая зола ( = 2,0) | 1 | 0,44 | 1,5 | 0,48 | 3 | 0,48 | 1 | 0,42 |

Расход газообразователя на 1 м3 (1000 л) бетона рассчитывают по формуле

Рго = (Пр * V) / (α * К) ,				 (3)

где Пр – пористость газобетона; V – заданный объем газобетона, л; α – коэффициент использования газообразователя (для расчета принимают α = 0,85); К – коэффициент выхода пор (для расчета принимают при использовании алюминиевой пудры при температуре растворной смеси    40 0С, К = 1390 л/кг).

Расход сухих компонентов бетона определяют по формуле

Рсух = ср * V / Кс,					 (4)

где Рсух – масса сухих компонентов, кг, на заданный объем, л, газобетона; ср – заданная средняя плотность газобетона в сухом состоянии, кг/л.

Расход вяжущего вещества

Рвяж = Рсух / (1+С).					 (5)

При использовании смешанного вяжущего

Рц = Рвяж * n,					 (6)

где Рц – масса цемента, кг; n – доля цемента в смешанном вяжущем.

Расход извести

Ри = Рвяж * (1 – n),					 (7)

Риф = (Ри / Аф) * 100,					 (8)

где Ри – масса извести, содержащей 100% CaO, кг; Риф – масса извести с фактическим содержанием CaO, кг; Аф – фактическое содержание CaO в извести (70, 80, 90 % соответственно для 3, 2 и 1-го сортов извести).

Расход кремнеземистого компонента

Рк = Рсух – (Рц + Риф).					 (9)

Расход воды

Рв = Рсух * В/Т.				         (10)

Расход стабилизатора структурной прочности массы. Гипс или жидкое стекло принимается равным 3% от вяжущего.

Масса замеса

Мз = V * Кз * р,				         (11)

где V – объем газобетономешалки, м3; Кз – коэффициент заполнения газобетономешалки, равный 0,6 – 0,8; р – средняя плотность раствора, равная 1,4 т/м3.

После расчета расхода материалов на 1 м3 газобетона рассчитывается дозировка компонентов на пробный замес. Объем замеса принимается  в зависимости от размера образцов, которые предполагается формовать.

Расчет расхода материалов на пробный замес (кг) проводится по формулам

Рго.з  = (Рго  / 1000) * Vз;                                   (12)

Рвяж.з = (Рвяж / 1000) * Vз;                                 (13)

Рц.з  = (Рц / 1000) * Vз;                                     (14) 	    Ри.з = (Ри / 1000) * Vз;                                     (15)

Рк.з  = (Рк / 1000) * Vз;                                  (16)

Рв.з  = (Рв / 1000) * Vз,                                    (17)

где Рго.з, Рвяж.з, Рц.з, Ри.з, Рк.з, Рв.з – масса газообразователя, вяжущего, цемента, извести, кремнеземистого компонента и воды, кг; Рго, Рвяж, Рц, Ри, Рк, Рв – масса газообразователя, вяжущего, цемента, извести, кремнеземистого компонента и воды на 1 м3 газобетона, кг;  Vз – принятый объем пробного замеса, л.

Результаты расчета составов газобетона заносятся в табл. 7.

Таблица 7 - Результаты расчета

| №п/п бри-гады | С | Газообразователь |  | Расход материалов, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид | расход, на 1 м3, г | на 1 м3 (1000 л) |  |  |  |  | на замес, л |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рго | Рц | Ри | Рк | Рв | Рго.з | Рц.з | Ри.з | Рк.з | Рв.з |
| 1 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример расчета

Исходные данные:

Газобетон

Средняя плотность – 500 кг/м3

Вид вяжущего – цемент марки М400

Способ твердения – автоклавный

Вид кремнеземистого компонента – кварцевый песок

Способ формования – литьевой

Объем 1 замеса – 10 л

С=1.0

Решение

Пористость бетонной смеси:

Пр = 1- рср(Vуд +В/Т)/Кс =1-0,5 (0,34+0,5)/1,1=0,53

где рср=500 кг/м3=0,5 кг/л

Vуд=0,34 (таблица 6)

В/Т=0,5

Расход газообразователя на 1 м3 (1000 л) бетона:

Рго=(ПрV)/(α·К)=(0,53·1000)/(0,85·1390)=0,45 кг

Расход сухих компонентов бетона:

Рсух=рсрV/Кс=0,5·1000/1,1=454,5 кг

Расход вяжущего вещества:

Рвяж=Рсух/(1+С)=454,5/(1+1)=227,25 кг

Расход кремнеземистого компонента:

Рк = Рсух-Рвяж=454,5-227,3=227,25кг

Расход воды:

Рв=Рсух·В/Т=454,5·0,5=227,25 л

Расход стабилизатора:

Рст=0,03Рвяж=0,03·227,25=6,82 кг

Масса замеса на 1 м3:

Мз=V·Кз·рр=1·0,6·1,4=0,84 т=840 кг

где Кз=0,6 (предварительно принимаем)

Расчет расхода материалов на 1 пробный замес:

Рго.з=(Рго/1000) Vз =(0,45/1000)10=0,0045 кг;

Рвяж.з=(Рвяж/1000) Vз =(227,25/1000)10=2,27 кг;

Рк.з=(Рк/1000) Vз =(227,25/1000)10=2,27 кг;

Рв.з=(Рв/1000) Vз =(227,25/1000)10=2,27 кг;

Рст.з=(Рст/1000) Vз =(6,82/1000)10=0,0068 кг;

Допустим, что после замеса, изготовления и испытания образцов получили:

рф.р=1,45 кг/л

С=1,5

Далее производим аналогичный расчет при полученных результатах.

Пористость бетонной смеси:

Пр=1-рср(Vуд+В/Т)/Кс=1-0,5(0,53+0,5)/1,1=0,44

где рср=500 кг/м3=0,5 кг/л;

В/Т=0,5

Расход газообразователя на 1 м3 (1000 л) бетона:

Рго=(Пр V)/(α К)=(0,44·1000)/(0,85·1390)=0,37 кг

Расход сухих компонентов бетона:

Рсух=рср V/Кс=0,5·1000/1,1=454,5 кг

Расход вяжущего вещества:

Рвяж=Рсух/(1+С)=454,5/(1+1,5)=181,8 кг

Расход кремнеземистого компонента:

Рк = Рсух-Рвяж=454,5-181,8=272,7 кг

Расход воды:

Рв=Рсух·В/Т=454,5·0,5=227,25 л

Расход стабилизатора:

Рст=0,03Рвяж=0,03·181,3=5,4 кг

Расчет расхода материалов на 1 пробный замес:

Рго.з=(Рго/1000) Vз =(0,37/1000)10=0,0037 кг;

Рвяж.з=(Рвяж/1000) Vз =(181,8/1000)10=1,82 кг;

Рк.з=(Рк/1000) Vз =(272,7/1000)10=2,73 кг;

Рв.з=(Рв/1000) Vз =(272,7/1000)10=2,27 кг;

Рст.з=(Рст/1000) Vз =(5,4/1000)10=0,0054 кг;